Министерство образования и науки Республики Казахстан

Комитет науки

РГП на ПХВ «АКТЮБИНСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ К.ЖУБАНОВА»

| УДК 678.742.2 МРНТИ: 61.61.61 № госрегистрации 0118РК00613 Инв. №_____________________ | УТВЕРЖДАЮ Ректор «АРГУ им.К.Жубанова» ____________ Б.А. Ердембеков «___» _____________ 2018 г. |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

по теме:

УЛУЧШЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ И МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЭПОКСИДНЫХ КОМПОЗИТОВ ПРИ ВВЕДЕНИИ В ПОЛИМЕРНУЮ МАТРИЦУ МИКРОРАЗМЕРНЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ.

(промежуточный)

Руководитель темы

к.ф.-м.н., доцент            ____________________ А.З.Бекешев

Актобе   2018

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Руководитель темы:

Глав.науч.сотр.

канд.физ.-мат.наук, доцент________________А.З. Бекешев (введение, заключение)

Исполнители темы:

Вед. науч.сотр.

д-р техн.наук., профессор  ________________Ю.А. Кадыкова  (раздел 1- 2)

Науч. сотр.

д-р техн. наук	                    ________________А.С. Мостовой  (раздел 2- 3)

Специалист,

аспирант                             ________________ А.С. Нуртазина (раздел 2)

Специалист,

докторант		       ________________М.К. Ахметова (раздел 2- 3)

Специалист,

магистр                     	       ________________ П.А. Бредихин (раздел 1)

Науч. сотр.

канд.хим.наук, доцент      ________________ Л.К.Тастанова(раздел 1- 2)

Нормоконтролёр __________________ М.К. Ахметова

РЕФЕРАТ

Отчет 50 с., 2 ч., 6 рис., 18табл., 18 источников, 1 прил.

ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ЭПОКСИДНЫЕ КОМПАУНДЫ, ЭПОКСИДНАЯ СМОЛА, МОДИФИКАТОРЫ, ПЛАСТИФИКАТОРЫ, НАПОЛНИТЕЛИ.

Эпоксидные смолы являются одними из важнейших видов синтетических смол, используемых в различных отраслях промышленности, что обусловлено целым комплексом их положительных технологических и эксплуатационных свойств. Наличие в них реакционноспособных эпоксидных и гидроксильных групп, позволяет осуществлять их модификацию с получением смол нового поколения, для использования в различных отраслях промышленности, в том числе, с достаточно жесткими условиями эксплуатации.

Однако, вместе с комплексом положительных свойств, эпоксидные полимеры имеют такие недостатки как высокая жесткость полимерной матрицы и, следовательно, низкая устойчивость к различным видам деформации, и легкая воспламеняемость и горючесть этих материалов, что значительно ограничивает области их применения.

Разработка новых методик совмещения компонентов полимерных композиционных материалов, разработка новых методов их армирования, изучение взаимодействия полимерной матрицы с различными наполнителями позволит получить новый класс полимерных микрокомпозиционных материалов, обладающих привлекательными физико-химическими и механическими свойствами.

Цель проекта:

Рецептурная модификация эпоксидных полимеров,  обеспечивающая повышение их физико-химических, механических свойств и снижение горючести, с использованием в качестве высокоэффективных наполнителей – магнезита и охры, а в качестве модификатора – Fyrolflex.

В качестве наполнителей будут использованы тонкоизмельченные магнезит и охра, являющиеся природными ископаемыми Актюбинской области. В качестве полимерной матрицы будет использована эпоксидная смола марки ЭД-20, пластифицированная Fyrolflex, который содержит в своем составе ингибитор горения (фосфор), способный структурировать эпоксидный полимер при воздействии повышенных температур, обеспечивая повышение выхода карбонизованных структур, такие превращения в конденсированной фазе обеспечат создание пожаробезопасных эпоксидных композитов.

Проведенные исследования показали, что введение ОРФФ в эпоксидную композицию существенно повышает кислородный индекс с 19 до 28-30 % объемных, таблица 18.

Таким образом, разработанные эпоксидные композиты, содержащие ОРФФ не поддерживают горение на воздухе и по показателям воспламеняемости (таблица 6) и горючести (таблица 5) относятся к классу трудновоспламеняемых и трудносгораемых материалов.

СОДЕРЖАНИЕ

|  | ОПРЕДЕЛЕНИЯ………………………………………………………………… | 6 |
| --- | --- | --- |
|  | ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ…………………………………………………………………. | 7 |
|  | ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………… | 8 |
| 1. | ИНФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ…………… | 10 |
| 2. | ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ…………………………………………… | 24 |
| 2.1 | Объекты исследования………………………………………………………… | 24 |
| 2.2 | Методы и методики исследований…………………………………………… | 26 |
| 2.3 | Результаты эксперимента и их обсуждение………………………………… | 28 |
|  | ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………… | 36 |
|  | СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ..………………………… | 37 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ А.……………………………………………………………… | 39 |

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем отчете о НИР применяют следующие термины с соответствующими определениями

Эпоксидный композитный материал - многокомпонентный материал, состоящий, как правило, из пластичной основы (эпоксидная смола), армированной наполнителями, обладающими высокой прочностью, жёсткостью и т. д.

Полиэтиленполиамин -отвердитель холодного отверждения для эпоксидных смол и композиций.

Пластификатор - это вещества, которые вводят в состав полимерных материалов для придания (или повышения) эластичности или пластичности при переработке и эксплуатации

Fyrolflex–олигомерный без галогенный пластификатор с антипиреновыми свойствами, разработанный специально для использования в качестве антипирена для конструкционных полимеров.

Наполнители -вещества, добавляемые к основному составу для изменения свойств или (и) удешевления материала.

Модуль упругости — общее название нескольких физических величин, характеризующих способность твёрдого тела (материала, вещества) упруго деформироваться (то есть не постоянно) при приложении к нему силы

Кислородный индекс (КИ) — минимальное объёмное процентное содержание кислорода в кислородно-азотной смеси, при котором возможно свечеобразное горение материала в условиях специальных испытаний.

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ЭПК–эпоксидный композитный материал

ЭД – эпоксидная диановая смола

ПЭПА – полиэтиленполиамин

FF – Fyrolflex

ХАБ – хлорамин Б

АК–алюминат кальция

ЗГ – замедлители горения

ОРФФ – олиго(резорцинфенилфосфат)

ТХЭФ –трихлорэтилфосфат

ДТА – дифференциальный термический анализ

ФБО – фосфоробор содержащие соединения

ВВЕДЕНИЕ

Одной из перспективных отраслей химической промышленности является производство полимерных материалов. В настоящее время важное положение в различных сферах деятельности человека занимают материалы на основе сетчатых полимеров благодаря структуре, придающей им ряд ценных качеств, таких как высокая твердость, хемо- и термостойкость и т.д. По объему производства и степени потребления эпоксидные связующие занимают важное место в мировой промышленной индустрии и находят широкое применение в различных отраслях потребления [1].

Сегодняшний уровень развития промышленности предлагает огромный выбор эпоксидных смол и отвердителей [2]. Мировыми лидерами по производству эпоксидных смол являются такие компании«IHARA CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD», «BASF – TheChemicalCompany», «KukdoChemicalCo., Ltd» «ArizonaChemical», «Sigma – Aldrich», «AkzoNobel», «Delamine», «SpesialityBinderTimber OY», «Dow», «Oxoid», «Supelko», «Fluka», «Panreac» [1]. Основные поставщики эпоксидных смол – Германия, Южная Корея, Китай, Италия, Россия [3].

ПКМ на основе эпоксидных смол обладают рядом ценных свойств: высокие диэлектрические показатели, повышенная механическая прочность, водостойкость, малая усадка при переходе в сшитое состояние, хорошая адгезия к металлам, фарфору, стеклу. Это позволяет использовать их в качестве связующих при производстве полимерных композитов, лаков, клеев, пропиточных и заливочных компаундов [4-6].

Вместе с тем эпоксидные смолыимеют ряд отрицательных качеств: повышенная хрупкость, пожароопасность, низкая стойкость к воздействию климатических факторов [4-6].

Поэтому, целью данного проекта является рецептурная модификация эпоксидных смол, обеспечивающая повышение их физико-химических и деформационно-прочностных свойств с использованием в качестве модификатора - Fyrolflex (FF), а в качестве высокоэффективного наполнителя – охры.

На период с начала реализации проекта по октябрь 2018 г. была поставлена задача изучить физико-химические свойства пластификатора-антипирена Fyrolflex. Для реализации указанной задачи были предусмотрены следующие мероприятия:

- Выбрать оптимальное количество пластификатора-антипирена Fyrolflex, обеспечивающее повышение комплекса физико-химических, механических свойств эпоксидных композитов и снижение их горючести.

- Изучить влияние пластификатора-антипирена Fyrolflex на процессы структурообразования и структуру эпоксидного полимера.

- Установить наличие химического взаимодействия методом инфракрасной спектроскопии между функциональными группами эпоксидного олигомера и модификатора Fyrolflex.

- Исследовать влияние пластификатора-антипирена Fyrolflex на физико-механические характеристики эпоксидных композитов на его основе (разрушающее напряжение при изгибе - ГОСТ 4648- 71, разрушающее напряжение при растяжении - ГОСТ 11262-80, модуль упругости при растяжении и изгибе - ГОСТ 9550-81, разрушающее напряжение при сжатии - ГОСТ 4648-71, ударная вязкость - ГОСТ 4647-80, твердость по Бринеллю - ГОСТ 4670-91).

- Исследовать влияние пластификатора-антипирена Fyrolflex на теплостойкость поВика (ГОСТ 15088-83) эпоксидных композитов.

- Исследовать влияние пластификатора-антипирена Fyrolflex на термостойкость эпоксидных композитов (ГОСТ 29127-91).

- Исследовать влияние введения пластификатора-антипирена Fyrolflex на теплопроводность и термическое сопротивление эпоксидных композитов (ГОСТ 7076-99).

- Исследовать горючесть разработанных композиционных материалов, содержащих пластификатор-антипирен Fyrolflex (определение времени поджигания, самостоятельного горения и потерь массы при поджигании на воздухе; Кислородного индекса - ГОСТ 21793-76).

- Сравнительная оценка эксплуатационных свойств разработанных эпоксидных композитов с существующими отечественными и зарубежными аналогами.

- Подготовка промежуточного отчета и публикаций.

- ИНФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ

В настоящее время все чаще применяются многокомпонентные композиционные материалы на основе эпоксидных связующих. При разработке полимерных связующих к разрабатываемым составам предъявляются следующие требования:

• механическая устойчивость (стойкость к механическим воздействиям);

• химическая и биологическая стойкость;

• сохранение свойств в определенном интервале температур;

Одним из основных направлений дальнейших разработок эпоксидных композитов с повышенными эксплуатационными свойствами является введение в их состав различных наполнителей и заполнителей, что позволяет значительно снизить стоимость готовых изделий за счет уменьшения расхода дорогостоящих связующих, а также придать им различные функциональные свойства.

В ходе множественных исследований выяснилось, что плотность и размер частиц наполнителя оказывает значительное влияние на прочность полимерных композитов. Увеличение размера частиц наполнителя приводит к уменьшению их поверхностной энергии и, соответственно, энергии когезии, что снижает прочность композита. С увеличением плотности наполнителя сопротивление увеличивается. Чрезмерная высокая дисперсия наполнителя нежелательна, поскольку его агрессивная тенденция в сухих условиях возрастает. Небольшие щели между частицами препятствуют проникновению полимерного координатора в агрегаты. В результате процесс консолидации полимера приводит к накоплению частиц наполнителя в полимерной матрице, что приводит к ухудшению механических свойств полимерных композитов.

Одним из наиболее перспективных наполнителей на сегодняшний день является микрокальцит (микромрамор) [7]— минеральный карбонатный наполнитель, получаемый путем механического измельчения природного белого мрамора и его последующей сепарации. Благодаря высоким показателям белизны, постоянству химического и гранулометрического состава микромрамор находит все большее применение в производстве пластмасс, строительных материалов, лакокрасочной, бумажной и резинотехнической продукции.

Таблица 1 - Уровни варьирования переменных факторов

| На 100 массовых частей эпоксидного связующего |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Массовое содержание микромрамора, % от максимального наполнения |  |  | Максимальное содержание микромрамора в смеси, масс.ч. |  |  |
| -1 | 0 | +1 | мкм1 (V1) | мкм2 (V2) | мкм3 (V3) |
| 40% | 60% | 80% | 300 | 250 | 200 |

Результаты исследований предела прочности при сжатии[7]. Положительный эффект от введения микромрамора растет с уменьшением фракции и для большинства исследуемых составов — с увеличением степени наполнения. В зависимости от размера частиц микромрамора с повышением степени наполнения наблюдается увеличение прочности на 12…43 % по сравнению с аналогичным показателем контрольного состава. Наибольшее повышение прочности зафиксировано для композитов с наполнителем мелкой фракции (мкм3). При использовании крупного микромрамора (мкм1) прирост прочности минимален, причем самые высокие значения предела прочности зафиксированы при 60 % максимального наполнения. Для композитов, содержащих микромрамор мкм3 как отдельно, так и в комбинациях с мкм1 и мкм2 заполнителями, наблюдается практически монотонное повышение предела прочности с увеличением степени наполнения.

С увеличением степени наполнения эпоксидных композитов микромрамором мкм3 происходит снижение прочности при изгибе по зависимости, близкой к линейной. Потеря прочностных показателей для данного вида наполнителя составляет при 80%-й степени наполнения около 30 %. Для образцов, содержащих 40 % микромрамора мкм2 или мкм1, зафиксировано увеличение предела прочности на растяжение при изгибе на 17…25 %, причем наилучшие показатели получены для состава с мкм2. Дальнейшее повышение степени наполнения приводит к переходу эпоксидной матрицы в тонкопленочное состояние и, как следствие, повышению хрупкости полимерных композитов. Наиболее значительное снижение свойств при степени наполнения 80 % наблюдается для мкм1, мкм2 и их комбинированном использовании.

На основании проведенных исследований авторами работы [7]установлено, что микромрамор является перспективным наполнителем эпоксидных композитов, использование которого позволяет существенно снизить расход полимерного связующего, а также получить композиты, не уступающие контрольному ненаполненному составу по физико-механическим характеристикам.

В работе [8] предлагается использовать в качестве наполнителя эпоксидных композитов древесную золу, полученную при пиролизе путем нагревания до 400° С в закрытом контейнере. После прекращения удаления летучей жидкости крышка контейнера была удалена, и оставшийся уголь был способен гореть при 350°С в течение 5-8 часов. Горение при низкой температуре обеспечивало полное сжигание древесных щепок и предотвращало сжигание некоторых важных элементов в древесной золе. Образцы измельчали, а затем просеивали.

Материалами, используемыми для композиции, являются эпоксидный олигомер в качестве связующего, растительное масло в качестве пластификатора, зола в качестве наполнителя, полиэтиленполиамин в качестве отвердителя, ацетон в качестве растворителя. Химический состав древесной золы (ДЗ) приведен в таблице 2.

Таблица 2 - Химический состав ДЗ

| Компоненты | Содержание (масс. %) |
| --- | --- |
| CaO | 78.50 |
| K2O | 8.9 |
| SiO2 | 7.20 |
| SO3 | 1.10 |
| TiO2 | 0.31 |
| MnO | 0.09 |
| Fe2O3 | 1.27 |
| ZnO | 0.06 |
| Y2O3 | 1.20 |
| BaO | 1.00 |
| CeO2 | 0.04 |
| Eu2O3 | 0.05 |
| Re2O7 | 0.30 |

В исследование были использованы частицы размером 30 мкм и 60 мкм. Состав композиции приведен в таблице 3. Образцы II и III, заполненные наполнителями с размером частиц 30 мкм, обладают высокими упругими свойствами при комнатной температуре, таблица 4.

Таблица 3- Состав композиций, на основе наполненный эпоксидной смолы, масс. %,

| Компоненты | I | II | III | IV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образцы |  |  |  |  |  |
| ЭД-20 | 90 | 70 | 62 | 57 | 55 |
| ДЗ | 0 | 20 | 30 | 35 | 40 |
| Пластификатор | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Отвердитель | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 |

Изменение характеристик растяжения, сжатие, ударопрочности и твердости полимерных матричных композитов представлено в таблице 6.

Таблица 4 - Основные свойства композиций

| Образцы | Прочность при сжатии, МПа | Ударная вязкость, Н | Удара прочность по У1, кг/см | Эластичность по ШГ-1, Мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 57.7 | 0.99 | 30 | 5 |
| Продолжение таблицы 4 |  |  |  |  |
| II | 84.9 | 0.92 | 50 | 1 |
| III | 87.2 | 0.78 | 50 | 1 |
| IV | 95.2 | 0.55 | 40 | 1 |
| V | 104.2 | 0.54 | 40 | 5 |

Также исследованы дифференциальные термические характеристики композиций. Кривые ТГ, ДТА и ТА приведены на рисунке 1. Из рисунка видно, что изменение массы образца при начальной температуре 355,20˚С- 4,21%, при 428,0 ˚С была -44.1 %. Остаточная масса составляет 48,49% при температуре 797,60 ˚С

Рисунок1 -  Кривые ДТА композиций на основе эпоксидной смолы

С добавлением композиций на основе эпоксидной смолы ДЗ увеличивается эластичность, прочность при сжатии, прочность при ударе. Это увеличение связано с наличием сильной межзвенной энергии между древесной золой и эпоксидной смолой. По мере увеличения количества наполнителя плотность увеличивается, а ударная вязкость и эластичность уменьшаются.

В работе [9] для упрочнения эпоксидных композитов предлагают использовать нанопорошки оксида циркония (ZrO2) и оксида алюминия (Al2O3). В качестве отвердителя эпоксидных композиций применяли полиоксипропилентриамин марки Т-403 производства компании Huntsman Chemicals. Физико-химические свойства применяемыхнанонаполнителей представлены в таблице 5.

Таблица 5 - Размеры и фазовый состав нанопорошков

| Химический состав | Температура прокаливания, оС | Дsсa, нм | S BET, м2/г | Фазовый состав (тетрагональная фаза/моноклинная фаза), % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Продолжение таблицы 5 |  |  |  |  |
| ZrO2 | 500 | 9,1 | 60 | 23/77 |
|  | 700 | 23,2 | 31 | 9/91 |
| Al2O3 | – | 10÷300 | – | γ-фаза |

Таблица 6- Зависимость свойств ЭП от типа нанопорошка и температуры прокаливания

| Химический состав | Температура прокаливания, оС | σр, МПа | εр, % | Е, ГПа | Ар, кДж/м2 | σсжт, МПа | σсжр, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZrO2 | 500 | 70,82105,8 | 6,55,7 | 1,412,03 | 3,724,84 | -81 | -136 |
|  | 700 | 30,333,5 | 2,33,0 | 1,151,20 | 0,560,81 | -83 | -163 |
| Al2O3 | − | 76,1105,3 | 4,83,6 | 1,592,18 | 2,923,03 | -76 | -149 |

Таблица 7- Зависимость адгезионной прочности и истирания ЭП от типа нанопорошка и температуры прокаливания

| Химический состав | Температура прокаливания, оС | τв, МПа | I, мм3/м | ρ, кг/м3 | I* = (Ι·ρ)106, кг/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZrO2 | 500 | 21,8225,9 | 15,28,7 | 1184,21195,4 | 18,010,4 |
|  | 700 | 22,423,8 | 14,811,7 | 1202,71188,0 | 17,813,9 |
| Al2O3 | − | 23,324,1 | 11,111,7 | 1171,21198,2 | 13,013,3 |

Для ZrO2максимальная прочность и жесткость проявляются при содержании наполнителя ~ 12 мас. ч., то для Al2O3 – при ~5 мас. ч. Значения σр в точке максимума превосходят величину прочности базового (не содержащего наполнителя) образца более чем в 2 раза при наполненииZrO2 и в ~ 1,8 раза при наполнении Al2O3. Деформация при разрыве εр при наполнении ZrO2 возрастает в ~ 1,3 раза в области максимума, а затем при увеличении концентрации наполнителя снижается до значений, близких к величине εр базового образца. Такое различное влияние нанопорошков на деформационную способность может быть, в частности, объяснено следующим образом.

Как известно, наночастицы проявляют тенденцию к образованию агрегатов с размерами до 300 нм и даже агломератов с размерами до 3 000 нм. Структура агрегата с сильно связанныминаночастицами при деформации допускает их поворот и скольжение, на что расходуется энергия развивающейся трещины, обусловливая тем самым повышение пластичности материала. Большое значение при этом имеют количество и распределение агрегатов на пути продвигающейся трещины. Трещина быстро продвигается, когда агрегатов мало. Если же агрегатов больше определенного числа, то они начинают работать как множество преград для продвижения трещины, т. е. реализуется определенный упрочняющий эффект. Исходя из этого механизма и учитывая характер наблюдаемых  зависимостей εр – С, можно предположить, что наночастицыZrO2 связаны в агрегатах намного прочнее, чем Al2O3.

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о весьма сложном характере влияния нанопорошковZrO2 и Al2O3на комплекс механических и триботехнических свойств эпоксидных полимеров. Наполнение нанопорошками способствует существенному увеличению прочности при растяжении (в 1,8…2,0 раза), при сжатии (в 1,2…1,5 раза) и модуля упругости (в 1,4…1,7 раза) эпоксидных полимеров. Показано, что зависимость деформации при разрыве от концентрации нанопорошков имеет экстремальный характер, причем значение εр в максимуме на 30 % выше, чем у базового образца.

Цель работы [10] заключалась в получении состава покрытий для защиты металлов на основе эпоксидной смолы, пластификатора, аминного отвердителя (полиэтиленполиамина) и модифицирующей добавки – фосфорборсодержащего соединения (ФБО). Указанная модифицирующая добавка применялась ранее в качестве антипирена для эпоксидных композиций [11]. Состав композиций представлен в таблице 8.

Композиции готовились смешением компонентов и последующим отверждением при температуре 20 °С в течении 48 часов.

При содержании ФБО в композициях 5 масс.ч., водопоглощение отвержденных образцов возрастает. При дальнейшем увеличении содержания ФБО в композиции водопоглощение практически не изменяется. При этом в ходе испытаний не наблюдается изменение pH среды, что говорит об отсутствии вымывания модификаторов из композиций. В целом показ водопоглощения отвержденных композиций не превышает 7 %.

Таблица 8 - Состав клеевых композиций

| Ингредиент | Номер композиции |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Содержание компонентов, %. |  |  |  |  |  |
| Эпоксидная смола ЭД-20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ПЭПА | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| ФБО | 0 | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 |
| ZnO | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Диоктифталат | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Наименьшее содержание летучих веществ в композиции 2 (7,5 масс.ч. ФБО), затем содержание летучих веществ монотонно возрастает [12].

Проведенные исследования показали, что наиболее устойчивой к действию термоокислительной деструкции оказалась композиция 1 (содержание ФБО 5 масс.ч.)

По результатам исследования выявлено, что с ростом содержания ФБО в композициях наблюдается снижение потери массы образцов.  Кроме того, сокращается время самостоятельного горения образцов. В ходе испытаний у образца 0 наблюдалось отслоение покрытия.

При проведении оценки ударопрочности покрытия выявлено, что наиболее стойкой к ударам оказалась композиция 1. После температурного воздействия композиция 1 также показала лучшие результаты. Разрушения наблюдались лишь при высоте груза 60 см и выше.

Наличие видимых механических повреждений на поверхности металлических пластин с покрытием имело место лишь при падении груза с высоты 60 сантиметров и выше.После воздействия переменных температур покрытие не потеряло своих ударопрочных свойств.Эпоксидное покрытие, содержащее ФБО, проявляет хорошую коррозионную стойкость к раствору Н2SO4.

Таблица 9- Сравнительная оценка основных физико-механических и эксплуатационных свойств композиций.

| Показатели | Обозначения композиций |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | 1-2 |
| Водопоглощение | 1,16 % | 6,91–4,81 % |  |  |
| Содержание летучих веществ в композициях | 1,74 % | 1,99–1,76 % |  |  |
| Набухание в органических растворителях | – | – |  |  |
| Продолжение таблицы 9 |  |  |  |  |
| Исследования прочности связи с металлом | 1,33 МПа | 2,19–2,28 МПа |  |  |
| Исследования термоокислительной деструкции | 27,6 % | 31,1–31,7 % |  |  |
| Ударная прочность покрытия | 60 см | 60–70 см |  |  |
| Оценка огнестойкости покрытий | 0,46 % | 0,31–0,36 % |  |  |
| Оценка коррозионной стойкости | 94,4 % | 100,0 % |  |  |
| Стойкость к агрессивной среде (10 % р-р H2SO4), 30 суток | Полное отслоение покрытия | Стойкость покрытия |  |  |

Таким образом, применение модифицирующей добавки ФБО позволяет улучшить ряд физико-механических показателей разработанного покрытия на основе эпоксидной смолы. В ходе выполнения работы получены защитные покрытия на основе эпоксидной смолы ЭД-20 холодного отверждения для металлоконструкций, обладающие повышенной стойкостью к термоокислительной деструкции, ударопрочностью, атмосферо- и коррозионной стойкостью, высокой прочностью связи с подложкой.

В работе [13] в качестве модификатора использовали нанопорошок, содержащий в своем составе 84,83% карбида вольфрама и примеси других карбидов и металлов, полученные в результате переработки твердосплавных отходов. Характеристики анализа полученного порошка, представлены в таблице 10

Таблица 10 - Характеристики и химический состав нанопорошка

| Характеристики нанопорошка |  |
| --- | --- |
| Размер порошка, нм | 100-200 |
| Размер кристаллита, нм | 40-65 |
| Площадь поверхности, м2/г | 5,17 |
| Плотность, г/см2 | 15,30 |
| Химический состав нанопорошка, % |  |
| WC | 84,830 |
| TiC | 12,460 |
| TaC | 2,1190 |
| Mo2C | 0,0192 |
| VC | 0,0260 |
| Fe | 0,0100 |
| Ni | 0,0080 |
| Свободный углерод | 0,15∓0,04 |

Полученный порошок модификатора с содержанием карбида вольфрама 84,83% различной концентрации 1-5 масс. % смешивали с эпоксидным клеем. Готовую смесь заливали в формы и оставляли для отверждения на пять суток при температуре 20-25 ˚С.

В результате выявлено, что добавление модификатора ведет к увеличению на 6,9% предела прочности при сжатии полученных образцов. При этом при концентрации модификатора 2% и 3% показатель прочности не меняется, при дальнейшем увеличении содержания нанопорошка до 5% - возрастает. Предел прочности при растяжении увеличивается на 33% при оптимальной концентрации модификатора 2% масс.

Авторами работы [14] было проведено исследование химического сопротивления составов, пригодных для изготовления материалов с целью защиты строительных конструкций от азотнокислой коррозии. Строительные конструкции на объектах химической промышленности подвергаются агрессивным воздействиям; также значительные механические нагрузки от напольного транспорта испытывают покрытия полов. В связи с вышеизложенным оправдано применение в подобного рода сооружениях эпоксидных композитов [15, 16]. Стойкость композитов в агрессивной среде оценивали по изменению совокупности показателей по сравнению с эталонными составами: массосодержания, разрушающего напряжения при сжатии, растяжении. Эпоксидные композиты модифицировались ультрадисперсными волокнами молотого шифера, серпентинита и отходов производства асбеста. Образцы выдерживали 180 суток в воде, 10 % растворах азотной кислоты и едкого натра.

Известно, что наиболее высокую устойчивость в щелочных средах показывают составы на эпоксидных связующих. При модификации эпоксидных композитов асбестосодержащим волокном происходит увеличение их массопоглощения, зависящая от количества вводимого модификатора. При введении ТДОСП в количестве 5 мас.ч. на 100 мас. ч. Относительное массосодержание равно 0,95, а при 10 мас. ч. показатель возрастает до величины более 1,0 за 30 суток испытаний.

Исследования показали, что наибольшее массопоглощение ультрадисперсно-армированных композитов происходит в растворе азотной кислоты, а наименьшее – в воде и растворах щелочей. При модификации композита с помощью молотого шифера происходит уменьшение адсорбционных эффектов. В отличие от модификации эпоксидных композитов серпентинитом и отходом производства асбеста, где массопоглощение образцов возрастает пропорционально увеличению количества модификатора, при применении ТДОСП наблюдается иная картина. При увеличении количества вводимого ТДОСП адсорбция несколько падает.

Для установления химического сопротивления эпоксидных пресс-композитов в зависимости от вида заполнителя и технологии изготовления были проведены испытания составов, на основе модифицированных эпоксидных связующих. Для изменения массосодержания, прочности и жесткости эпоксидных композитов и пресс-композитов и разработке составов, стойких к воздействию воды и 5 %-го раствора азотной кислоты. Прочность и деформативность композитов определяют на стандартных образцах. Матричный состав: эпоксидная смола ЭД-20 (100 мас. ч.), кремнийорганическая жидкость КО-922 (5 масc.ч.) и полиэтиленполиамин в пределах от 10 до 13 мас. ч.

Результаты исследования кинетики изменения массосодержания композитов на основе ТДОСП свидетельствуют, массосодержания данных типов композитов несколько выше, чем у литьевого. В процессе полимеризации композита продукты гидратации портландцемента способствуют кальматированию микропор, повышая его однородность. Образование армирующих и коррозионностойких элементов в образцах материалов способствует их упрочнению. Наиболее высокая прочность при сжатии у образца на основе ТДОСП. Достаточными показателями обладают образцы на основе ВОХП, что свидетельствует о наличии армирующего действия асбестовых волокон. В композитах на основе ВОХП предпочтительнее применение в качестве модификатора ТДОСП. Это подтверждается испытаниями на растяжение при изгибе.

У составов на основе ВОХП прочность ниже по сравнению с составами на основе ТДОСП. После испытания образцов на сжатие были получены графики зависимости «напряжение – деформация», по которым были рассчитаны показатели модуля упругости для исследуемых составов. Данные показали, что составы на основе ТДОСП имеют более высокие показатели модуля упругости, чем составы на основе ВОХП. Это объясняется более высокой прочностью адгезионных связей связующего с поверхностью наполнителя при разрушении образцов на основе ТДОСП не обнаружили нарушения адгезионных связей связующего с поверхностью наполнителя, а степень отслаивания волокон ВОХП от полимеризовавшейся матрицы незначительная.

Пресс-составы и литьевые составы на основе ТДОСП имеют разрыв заполнителей по дефектным местам в объеме полимера. При этом неразрушенные частицы заполнителя, выходящие на поверхность разлома, всегда оказывались покрытыми полимерным чехлом. То есть, составы на основе ТДОСП, в отличие от основанных на ВОХП, работают как единая система вплоть до разрушения без нарушения адгезионных связей между связующим и зернами заполнителя. В данном случае речь может идти не только о физической модификации материала армирующими волокнами, но и о химическом упрочнении и повышении жесткости.

Авторы работы [17] предлагают использовать лигнин для модификации эпоксидных полимеров. Отверждение эпоксидных олигомеров происходит за счет взаимодействия =POCl и –POCl2 групп в составе модифицированного лигнина с эпоксидными группами, а увеличение содержания фосфора в модифицированном лигнине способствует значительному понижению температуры отверждения эпоксидной композиции вплоть до 15–20°С и сокращению времени отверждения. Особенностью лигнинов, модифицированных хлором в кислой среде, является высокое содержание карбоксильных групп. Именно карбоксильные группы в значительной степени определяют реакционную способность лигнинов в реакциях с эпоксидными олигомерами.

Степень взаимодействия эпоксидной смолы с ОХЛ, содержащими 12,5, 18,3 и 25 % групп –СООН, выражается зависимостью содержания остаточных карбоксильных групп от температуры отверждения эпоксидных композитов. При комнатной температуре взаимодействие ОХЛ с ЭДП не происходит. По мере увеличения температуры вплоть до 125 °С в отвержденных образцах наблюдается интенсивное уменьшение содержания –СOOH групп, которое замедляется в интервале температур 125…175 °С. Аналогичные результаты наблюдали при исследовании взаимодействия ОЛ с ЭДП. Но несмотря на взаимодействие окисленных лигнинов с эпоксидной смолой, отверждение композиций в полной мере не происходит, как это наблюдалось при работе с фосфорилированными лигнинами. Поэтому отверждение композиций на основе эпоксидной смолы и лигнинов проводили с добавлением полиэтиленполиамина (ПЭПА). Наилучшие составы композиций представлены в таблице11. Отвержденные композиции с ОХЛ были получены только при использовании в качестве антипирена трикрезилфосфата в количестве 5 масс. %. При этом содержание ОХЛ и ПЭПА в композициях составляло 10 % и 12 % или 20 % и 6 %; время отверждения – 45 и 60 мин соответственно.

Таблица 11 - Результаты отверждения компаундов на основе эпоксидной смолы ЭД-20 и лигнинов

| № композиции | Содержание, % |  |  |  | Время отверждения, мин | Уменьшение массы при горении, % ** | Тип антипирена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЭД-20 | ГЛ* | ПЭПА | Антипирен |  |  |  |
| 1 | 73 | 10 | 12 | – | 40 | 1 | ОЛ |
| 2 | 63 | 20 | 12 | – | 50 | 0,8 |  |
| 3 | 53 | 30 | 12 | – | 50 | 0,8 |  |
| 4 | 73 | 10 | 12 | 5,0 | 40 | 0,7 | ТКФ |
| 5 | 63 | 20 | 12 | 5,0 | 30 | 0,6 |  |
| 6 | 63 | 20 | 12 | 5,0 | 50 | 0,9 | МФК |
| 7 | 73 | 10 | 12 | 5,0 | 35 | 1,3 |  |
| Продолжение таблицы 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 73 | 10 | 12 | 5,0 | 35 | 1,3 | ПФА |
| Примечание * композиции 1–3 содержат ОЛ; композиции 4–8 – немодифицированный ГЛ. ** Уменьшение массы образца композита определяли после контакта с пламенем газовой горелки в течение 3 минут. |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 12 - Физико-механические свойства отвержденных композиций

| № композиции | Твердость по Бриннелю, МПа | Плотность, кг/м3 | Водопоглощение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| без лигнина | 110 | 1240 | 0,05 |
| 1 | 150 | 910 | 1,8 |
| 2 | 185 | 750 | 2,4 |
| 3 | 200 | 790 | 2,7 |
| 4 | 140 | 920 | 1,6 |
| 5 | 180 | 720 | 2,5 |
| 6 | 190 | 800 | 2,8 |
| 7 | 145 | 890 | 1,7 |
| 8 | 153 | 910 | 1,7 |

Отверждение композиций, содержащих немодифицированный гидролизный лигнин, при концентрации ПЭПА ниже 12 % не происходило. При получении композиций с содержанием 20 % ГЛ введение лигнина в шихту представляло трудности из-за плохой смачиваемости. При содержании ГЛ и ПЭПА 20 % и 6 % соответственно композит с приемлемыми физико-механическими свойствами был получен только в случае применения трикрезилфосфата в качестве антипирена. Увеличение содержания лигнина в композициях сопровождается повышением твердости композиций. Развитая пространственная структура макромолекулы лигнина приводит к значительному снижению плотности композиций, причем наименьшая плотность проявляется у компаундов, содержащих в качестве антипирена трикрезилфосфат. Поскольку лигнины, особенно модифицированные, являются веществами с гидрофильным характером, у композиций наблюдается увеличение водопоглощающей способности. Представленные эпоксидные композиции обладают высокой огнестойкостью. При контакте с факелом газовой горелки в течение 3 мин масса образцов композитов уменьшалась, как правило, не более чем на 1 %. Самостоятельного горения композиций после контакта с пламенем газовой горелки не наблюдали.

Таким образом применение лигнина обеспечивает снижение плотности и повышение твердости эпоксидных композитов. Эпоксидные композиции, содержащие окисленный лигнин (ОЛ), являются негорючими без дополнительного введения антипирена

Целью работы [18] было исследование влияния крупнозернистых огнеупорных наполнителей различной физической природы на физико-механические свойства и структуру эпоксидных композитов.

Материалы: эпоксидно-диановая смола марки ЭД-20, отвердитель эпоксидного олигомера – полиэтиленполиамин (ПЭПА), пластификатор - трихлорэтилфосфат (ТХЭФ), наполнители -  крупнозернистые огнеупорные материалы: алюминат кальция, хлорамин Б зернистостью 63 мкм.

Алюминат кальция или глиноземистый цемент (CaAl2O4) – это быстротвердеющее гидравлическое вяжущее вещество; продукт тонкого измельчения клинкера, получаемого обжигом (до плавления или спекания) сырьевой смеси, состоящей из бокситов и известняков.

Хлорамин Б (ХАБ) (C6H5SO2NСlNa) представляет собой кристаллогидрат натриевой соли хлорамидабензолсульфокислоты. Негорюч, выпускают в виде пылевоздушной смеси, невзрывоопасен.

Сшивали КМ, вводя отвердитель полиэтиленполиамин (ПЕПА) и пластификатор трихлорэтилфосфат (ТХЭФ) в композицию при стехиометрическом соотношении компонентов, масс.ч.: ЭД-20 : ПЕПА : ТХЭФ – 100 : 10 : 10.

Содержание наполнителей изменяли в пределах: q = [20, 40, 60, 80] масс.ч. – для алюмината кальция (АК) и q = [2, 4, 6, 10] масс.ч. – для хлорамина Б (ХАБ).

Рисунок 2 - Зависимость модуля упругости при изгибе Е (1), разрушающих напряжений при изгибе σизг (2) и ударной вязкости W (1) КМ от количества (q) наполнителя алюмината кальцияАК)

Максимальное значение модуля упругости (Еmax = 6,7 ГПа) наблюдали для КМ с содержанием АК в количестве q = 60 масс.ч. Оптимальное содержание вводимого в КМ количества аллюмината кальция будет составлять q = 60 масс.ч.

Аналогичные исследования проводили при введении в КМ частиц хлорамина Б (ХАБ), причем из-за высокой химической активности наполнителя его добавляли в связующее в количестве q = [2, 4, 6, 10] масс.ч. (рис. 3).

Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод, что оптимальное содержание наполнителя ХАБ,вводимого в эпоксидное связующее, составляет q = 4 масс.ч. Композит с таким количеством наполнителя характеризуется следующими свойствами: Eopt = 4,2 ГПа, σизгopt = 34,4 МПа, Wopt = 4,4 кДж/м2.

Рисунок3 - Зависимость модуля упругости при изгибе Е (1), разрушающих напряжений при изгибе σизг (2) и ударной вязкости W (1) КМ от количества (q) наполнителя хлорамина Б (ХАБ)

На основе проведенных исследований эпоксидных композитов с крупнозернистыми частицами различной физической природы авторы утверждают, что материалы с содержанием АК (q = 60 масс.ч.) и ХАБ (q = 4 масс.ч.) характеризуются равномерной структурой, согласованной динамикой свойств и повышенными показателями физико-механических характеристик в комплексе (ударная вязкость, модуль упругости и разрушающие напряжения при изгибе).

2 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ

2.1 Объекты исследования

В качестве объектов исследования выбраны:

Связующее:

Эпоксидная диановая смола марки ЭД-20 (ГОСТ 10587-93)

Физико-химические характеристики диановой смолы ЭД-20:

- Молекулярная масса 360-470;

- Содержание эпоксидных групп 21,5;

- Плотность 1200-1250 кг/м3.

Смолы не взрывоопасны, но горят при внесении в источник огня: температура вспышки 236˚С; температура воспламенения 262˚С.

Отвердитель:

Полиэтиленполиамин(ПЭПА) (ТУ 6-02-594-85)

Полиэтиленполиаминпредставляет собой глицероподобную летучую красно-коричневую жидкость. ПЭПА растворяется в воде, бензоле, этаноле, четыреххлористом углероде, слабо растворяется в бензине, токсичен, вызывает сильную коррозию оборудования.

| Содержание азота, % | не более 30 |
| --- | --- |
| Массовая доля воды, % | не более 2 |
| Динамическая вязкость, Па×с, не более | 0,9 |

Пластификатор:

Fyrolflex(FF) (CAS # 125997-21-9)

Химическое название:Бис - резорцин (дифенилфосфат)

Fyrolflex - олигомерный безгалогенный пластификатор с антипиреновыми свойствами, разработанный специально для использования в качестве антипирена для конструкционных полимеров. По сравнению с другими безгалогенными (фосфатными) антипиренами, дифенилфосфат относительно стабилен при низкой летучести, удовлетворяя технологическим требованиям производства большинства технических пластиков (начало термической деструкции при +300oС).

Преимущество Fyrolflex над другими бис - фосфатами заключается в более низкой вязкости, что облегчает обращение с продуктом и улучшает его технологические свойства (более низкая температура смешивания).

| Внешний вид | Чистая, прозрачная жидкость |
| --- | --- |
| Содержание фосфора, % | 10,7 |
| Плотность при 25оС, кг/м3 | 1298 |
| Вязкость при 25оС, cпз | 600 |
| Кислотность, мг КОН/г | 0,12 |
| Содержание воды, % | 0,10 |
| Цвет, APHA | ≤100 |
| Температура застывания | -12оС |
| Температура кипения | >300о С |
| Растворимость в воде | Не растворим |
| Коэффициент преломления при 20оС | 1,5773 |
| Скрытая теплота парообразования | 6,73 ккал/моль (рассчитана на основе данных о давлении паров) |
| Температура самовоспламенения | не менее 620оС |
| Температура разложения | 370оС |

2.2 Методы и методики исследований

В работе применялись следующие методы исследования свойств:

- определение изгибающего напряжения [ГОСТ 4648-2014],

- определение прочности при растяжении [ГОСТ 11262-80];

- определение модуля упругости при растяжении и изгибе [ГОСТ 9550-81];

- определение прочности при сжатии [ГОСТ 4648-71];

- определение ударной вязкости [ГОСТ 4647-80];

- определение твердости по Бринеллю [ГОСТ 4670-91];

- определение кинетики отверждения эпоксидной композиции проводили по методике, описанной в [13].

Исследован процесс отверждения композиции с построением зависимости G = f(τ,T), где τ – продолжительность процесса, мин.; Т – температура, 0С. При этих исследованиях была предусмотрена теплоизоляция объектов, что позволило исследовать влияние на процесс отверждения тепловыделений, сопровождающих процесс отверждения. Кривая подъёма температуры состоит из трёх характерных участков, рис.4.

Рисунок 4 - Кинетика отверждения эпоксидного состава

Первый участок до начала подъёма температуры характеризует время жизнеспособности композиции, второй участок быстрого роста температуры до точки перегиба характеризует самоускоряющуюся реакцию отверждения, после точки перегиба скорость роста цепи становиться меньше, это третий участок кривой. И начинается охлаждение образца.

Точку перегиба на кривой зависимости температуры отверждения от времени, характеризующую максимальную скорость отверждения, наиболее точно можно определить как максимальное значение производной функции изменения температуры во времени на участках I и II, рис.4. Для этого находим уравнение наилучшей степенной полиноминальной аппроксимирующей линии для экспериментальных данных методом наименьших квадратов:

y = – 0,0000000382х5 + 0,0000167050x4 – 0,0024025640x3 + 0,1100122749x2 + 0,9336333113x + 7,4403254469

Строим кривую, рисунок 4, по полученному уравнению. Полученное уравнение дифференцируем и строим график зависимости производной функции изменения температуры во времени, рис.4. По этим кривым определяем параметры процесса отверждения.

2.3 Результаты эксперимента и их обсуждение

Выбор оптимального количества пластификатора-антипирена Fyrolflex, обеспечивающего повышение комплекса физико-химических, механических свойств эпоксидных композитов и снижение их горючести.

Создание огне- и термостойких полимерных композиционных материалов с повышенными физико-механическими свойствами является приоритетной задачей современной науки. Это связано с тем, что большая часть полимерных композитов, в том числе на основе эпоксидных смол, относятся к пожароопасным материалам, они горят с выделением большого количества токсичных веществ и не устойчивы к действию температуры. Высокая пожароопасность полимерных материалов - основной сдерживающий фактор их более широкомасштабного внедрения в такие области как как авиация, судостроение, автомобилестроение, железнодорожный транспорт и строительство.

Легкая воспламеняемость эпоксидных смол обусловлена тем, что продуктами деструкции отвержденной эпоксидной смолы являются летучие продукты, которые содержат значительное количество горючих соединений (ацетон, оксид углерода, ацетальдегид, формальдегид). Вместе с тем, при воздействии повышенных температур при пиролизе эпоксидных смол формируется кабронизованный остаток. Его образование является результатом того, что эпоксидные олигомеры, отвержденные аминами, при воздействии температур склонны к дегидратации, вследствие отрыва атома водорода от ароматического и алифатического звеньев цепи, с последующей конденсацией углеродных остатков и образованием квазиграфитовой структуры.

Поэтому весьма эффективным методом снижения горючести является использование замедлителей горения (ЗГ), которые изменяют механизм термолиза и тем самым способствуют коксообразованию.  К таким соединениям для эпоксидных смол относятся фосфорсодержащие ЗГ, в том числе олиго(резорцинфенилфосфат) с концевыми фенильными группами Fylolflex (ОРФФ), который одновременно с влиянием на процессы при пиролизе и горении, влияет на технологические и эксплуатационные свойства композитов, оказывая пластифицирующее действие.

Пластификация сетчатых полимеров является одним из методов их модификации. Химическое строение, структура и физическое состояние пластификатора и полимера влияют на механизм пластификации полимера и его эффективность.

В связи с этим целью исследования являлась разработка составов и исследование свойств эпоксидных композитов при введении пластификатора полифункционального действия, обеспечивающего повышение физико-механических свойств и снижение горючести.

В работе исследована возможность применения ОРФФ в качестве пластификатора-антипирена для эпоксидных полимеров.

Выбор ОРФФ обусловлен наличием в его составе ингибитора горения – фосфора (10,7%), который структурируют эпоксидный полимер при воздействии на него повышенных температур и обеспечивает увеличение выхода карбонизованных структур, что в целом снижает горючесть эпоксидного композита.

В эпоксидный олигомер ОРФФ вводился в количестве 20-50 масс.ч. Проведенные исследования показали, что оптимальным содержанием ОРФФ в составе эпоксидной композиции является 40 масс.ч., так как при этом достигаются более высокие показатели исследуемых физико-механических свойств: в 2 раза возрастает изгибающее напряжение при разрушении, на 28% повышается прочность при сжатии, в 2 раза возрастает ударная вязкость.

При добавлении ОРФФ незначительно снижается модуль упругости и твердость композитов. По-видимому, при введении ОРФФ в эпоксидный полимер происходит увеличение расстояния между узлами сетки отвержденной композиции, что и приводит к снижению модуля упругости и твердости композиций.

Дальнейшее увеличение содержания ОРФФ приводит к снижению физико-механических характеристик эпоксидных композитов.

Изучение влияния пластификатора - антипирена Fyrolflex на процессы структурообразования и структуру эпоксидного полимера.

Пластификаторы регулируют свойства композиций как в исходном, так и конечном состояниях, то есть на стадиях отверждения и переработки. Отверждениетаких многокомпонентных систем - это сложный многостадийный процесс, включающий образование сетки и формирование ее надмолекулярной структуры. Так как эти процессы при отверждении композиции протекают одновременно, они взаимно влияют на механизм и кинетику каждого [1-2,8-10, 13].

Рисунок 5 - Кинетика отверждения эпоксидных композиций:

1 – 100ЭД-20+15ПЭПА; 2 – 100ЭД-20+20 ОРФФ+15ПЭПА;

3 – 100ЭД-20+30 ОРФФ+15ПЭПА; 4 – 100ЭД-20+40 ОРФФ+15ПЭПА;

5 – 100ЭД-20+50 ОРФФ+15ПЭПА

Наличие в составе композиции ОРФФ существенно влияет на процессы структурообразования эпоксидного полимера, рис.5, при этом отмечено увеличение продолжительности гелеобразования с 24 до 35 мин. и продолжительности отверждения с 32 до 44 мин., а также значительное снижение максимальной температуры отверждения со 160 0С до 86-122 0С, что обеспечивает протекание процесса отверждения в более мягких условиях и одновременно с другими факторами обеспечивает повышение физико-механических свойств композитов, таблица  13.

Таблица 13 -Значения показателей отверждения эпоксидных композиций

| Состав композиции, масс.ч., отвержденой 15 масс.ч. ПЭПА | гел, мин | отв, мин | Tmax, 0С | Х, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100ЭД-20 | 24 | 32 | 160 | 98 |
| 100ЭД-20+20 ОРФФ | 25 | 34 | 122 | 95 |
| 100ЭД-20+30 ОРФФ | 26 | 36 | 96 | 93 |
| 100ЭД-20+40 ОРФФ | 27 | 38 | 88 | 90 |
| 100ЭД-20+50 ОРФФ | 35 | 44 | 86 | 84 |
| Примечание: гел – продолжительность гелеобразования, отв – продолжительность отверждения, Tmax – максимальная температура отверждения, Х – степень отверждения. |  |  |  |  |

Установление наличия химического взаимодействия методом инфракрасной спектроскопии между функциональными группами эпоксидного олигомера и модификатора Fyrolflex.

Наличие химического взаимодействия между функциональными группами ОРФФ и эпоксидного олигомера доказано методом ИК-спектроскопии, рис.6. В ИК-спектре состава, содержащего 100ЭД-20+40ОРФФ наблюдается появление пика колебаний группы Р-О-Салифат, отсутствующий в спектре исходных ЭД-20 и ОРФФ, кроме того, сокращается (на 20%) пик колебания эпоксидных групп (при 910 см-1), образуется (при 1110 см-1) пик, соответствующий колебаниям -С-О-С- связи, отсутствующий в спектре эпоксидного олигомера и увеличивается (на 25%) пик колебания гидроксильных групп (при 3470 см-1), образующихся при раскрытии эпоксидного цикла, что доказывает наличие химического взаимодействия между компонентами.

Рисунок 6- ИК-спектры составов: 1 – ЭД-20; 2 – 100ЭД-20+40ОРФФ; 3 – ОРФФ

Также доказательством химического взаимодействия функциональных групп ОРФФ с функциональными группами эпоксидного олигомера является высокая степень отверждения – 90% даже при содержании ОРФФ 40 масс.ч.

Исследование влияния пластификатора-антипирена Fyrolflex на физико-механические характеристики эпоксидных композитов на его основе (разрушающее напряжение при изгибе - ГОСТ 4648- 71, разрушающее напряжение при растяжении - ГОСТ 11262-80, модуль упругости при растяжении и изгибе - ГОСТ 9550-81, разрушающее напряжение при сжатии - ГОСТ 4648-71, ударная вязкость - ГОСТ 4647-80, твердость по Бринеллю - ГОСТ 4670-91).

Введение ОРФФ в эпоксидный олигомер обеспечивает повышение комплекса физико-механических свойств: в 2 раза возрастает изгибающее напряжение при разрушении, на 28% повышается прочность при сжатии, в 2 раза возрастает ударная вязкость.

При добавлении ОРФФ незначительно снижается модуль упругости и твердость композитов. По-видимому, при введении ОРФФ в эпоксидный полимер происходит увеличение расстояния между узлами сетки отвержденной композиции, что и приводит к снижению модуля упругости и твердости композиций.

Таблица 14 - Свойства эпоксидных композитов

| Состав композиции, масс.ч., отвержденной 15 масс.ч. ПЭПА | из, МПа | Еиз, МПа | сж, МПа | ауд, кДж/м2 | Hв, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100ЭД-20 | 40 | 2654 | 78 | 3 | 225 |
| 100ЭД-20+20 ОРФФ | 65 | 1591 | 89 | 4 | 220 |
| 100ЭД-20+30 ОРФФ | 71 | 2027 | 95 | 4 | 190 |
| 100ЭД-20+40 ОРФФ | 80 | 2210 | 100 | 6 | 175 |
| 100ЭД-20+50 ОРФФ | 75 | 2059 | 110 | 5 | 155 |
| Примечание: из – изгибающее напряжение при разрушении; Еиз – модуль упругости при изгибе; сж – прочность при сжатии; ауд – ударная вязкость; Hв – твердость по Бринеллю; коэффициент вариации по свойствам 5-6 %. |  |  |  |  |  |

При введении ОРФФ в эпоксидный композит макромолекулы полимера оказываются окруженными молекулами пластификаторов. Это ведет к понижению взаимодействия между макромолекулами эпоксидного полимера. Кроме того, молекулы низкомолекулярной жидкости (ОРФФ) снижают вязкость эпоксидной композиции, что обеспечивает повышение диффузионных характеристик всей системы. Это вызывает изменение всего комплекса свойств эпоксидного полимера: изменяются его прочностные и температурные характеристики.

Введение ОРФФ снижает жесткость сетки, способствует релаксации внутренних напряжений в процессе отверждения и благоприятно влияет на формирование надмолекулярных структур, что обеспечивает упрочнение полимера [6, 8].

Исследование влияния пластификатора - антипирена Fyrolflex на теплостойкость поВика (ГОСТ 15088-83) эпоксидных композитов.

В результате реакции между эпоксидными группами ЭД-20 и функциональными группами ОРФФ образуется эфирная связь –С–О–С–, которая стабильна к действию большинства кислот, как органических, так и неорганических, и щелочей и характеризуется большей теплостойкостью. Введение ОРФФ обеспечивает повышение теплостойкости по Вика эпоксидных композитов с 86 до 132 0С.

Исследование влияния пластификатора-антипирена Fyrolflex на термостойкость эпоксидных композитов (ГОСТ 29127-91).

Введение ОРФФ в эпоксидный полимер обеспечивает повышение термостойкости композита, что проявляется в смещении начальной температуры основной стадии деструкции в область более высоких температур (с 200 до 230-240 0С). При этом также отмечено повышение выхода карбонизованных структур с 40 до 54 %, таблица 15, обеспечивающего уменьшение выделения летучих продуктов термолиза в газовую фазу, что приведет к снижению горючести эпоксидного композита.

Таблица 15 - Физико-химические свойства эпоксидных композитов

| Состав композиции, масс.ч., отвержденной 15 масс. ч. ПЭПА | 100ЭД-20 | 100ЭД-20+ 40ОРФФ | 100ЭД-20+ 60ОРФФ |
| --- | --- | --- | --- |
| Начальная температура основной стадии термолиза, Тн, оС | 200 | 230 | 240 |
| Температурный интервал основной стадии термолиза, 0С | 200-390 | 230-370 | 240-385 |
| Выход карбонизованных структур при Тк, % масс. | 40 (390 0С) | 54 (370 0С) | 54 (385 0С) |

Исследование влияния введения пластификатора-антипирена Fyrolflex на теплопроводностьи термическое сопротивление эпоксидных композитов (ГОСТ 7076-99).

Теплопроводность компаундов, в частности, пропиточных и заливочных, применяемых в электротехническом и электронном оборудовании, является важной характеристикой. В большинстве случаев эпоксидные смолы обладают относительно малой теплопроводностью ~ 0,1 Вт/м·К.

Следовательно, когда появляются местные нагревы, эпоксидные материалы работают как тепловая изоляция, что ведет к повышению рабочей температуры. Поэтому в зависимости от конструкций требуется применение компонентов с более высокой термостойкостью или использование специальных теплоотводов для рассеивания тепла.

Введение ОРФФ в эпоксидную композицию обеспечивает возрастание коэффициента теплопроводности на 32-35%, при этом отмечено снижение термического сопротивления 45-65%.

Таблица 16 - Влияние ОРФФ на теплопроводность и термическое сопротивление эпоксидных композиций

| Состав композиции, масс.ч., отвержденной 15 масс. ч. ПЭПА | Коэффициент теплопроводности, Вт/м·К | Термическое сопротивление, м2·К /Вт |
| --- | --- | --- |
| 100ЭД-20 | 0,134±0,0040 | 0,111±0,0030 |
| 100ЭД-20+40ОРФФ | 0,177±0,0053 | 0,077±0,0023 |
| 100ЭД-20+50ОРФФ | 0,185±0,0055 | 0,068±0,0020 |

ОРФФ содержит в своем составе ингибитор горения – фосфор (10,7%), который структурируют эпоксидный полимер при воздействии на него повышенных температур и обеспечивает увеличение выхода карбонизованных структур с 40 до 54 %. Карбонизованные структуры являются физическим барьером для взаимодиффузии окислителя и горючих газов в зону горения, что обеспечивает эффективное снижение горючести.

Проведенные исследования поджигания на воздухе (огневая труба) эпоксидных композитов показали, что при введении ОРФФ в эпоксидную композицию значительно сокращается время самостоятельного горения (до 23-35 сек) эпоксидного композита, образец самостоятельно затухает, при этом существенно снижаются потери массы – с 78 до 2,6-4,7 %.

Таблица 17 - Влияние ОРФФ на показатели горючести эпоксидных композитов

| Состав композиции, масс.ч., отвержденной 15 масс.ч. ПЭПА | Показатели горючести, определенные при поджигании образца на воздухе |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Время поджигания, с | время самостоятельного горения, с | потери массы, % |
| 100ЭД-20 | 6 | >120 | 78 |
| 100ЭД-20+40ОРФФ | 15 | 35 | 4,7 |
| 100ЭД-20+50ОРФФ | 25 | 23 | 2,6 |

Проведенные исследования показали, что введение ОРФФ в эпоксидную композицию существенно повышает кислородный индекс с 19 до 28-30 % объемных, таблица 18.

Таблица 18 - Исследование влияние ОРФФ на показатель воспламеняемости

(Кислородный индекс) эпоксидных композитов

| Состав композиции, масс.ч., Отвержденной 15 масс.ч. ПЭПА | Кислородный индекс, % объемных |
| --- | --- |
| 100ЭД-20 | 19 |
| Продолжение таблицы 18 |  |
| 100ЭД-20+40ОРФФ | 28 |
| 100ЭД-20+50ОРФФ | 30 |

Таким образом, разработанные эпоксидные композиты, содержащие ОРФФ не поддерживают горение на воздухе и по показателям воспламеняемости (таблица 6) и горючести (таблица 5) относятся к классу трудновоспламеняемых и трудносгораемых материалов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Доказано влияние ОРФФ на изменение структуры эпоксидного полимера, выразившееся в снижении жесткости отвержденного состава и повышении в 2 раза изгибающего напряжения и в 2 раза ударной вязкости при рациональном содержании ОРФФ в количестве 40 масс.ч.

Установлено, что ОРФФ влияет на процесс структурообразования эпоксидного полимера, что проявляется в изменении параметров кинетики отверждения эпоксидного олигомера, при этом обеспечивается повышение жизнеспособности за счет увеличения продолжительности гелеобразования с 24 до 35 мин. и продолжительности отверждения с 32 до 44 мин., при этом отмечено значительное снижение максимальной температуры отверждения со 160 0С до 86-122 0С, что обеспечивает протекание процесса отверждения в более мягких условиях.

Доказано повышение теплостойкости при введении ОРФФ в эпоксидный олигомер с 86 до 132 0С.

Установлено повышение термостойкости эпоксидных композиций при введении ОРФФ, проявляющееся в смещении начальной температуры основной стадии деструкции в область более высоких температур (с 200 до 230-240 0С), при этом также отмечено повышение выхода карбонизованных структур с 40 до 54 %.

Установлено, что введение ОРФФ в эпоксидную композицию обеспечивает возрастание коэффициента теплопроводности на 32-35%, при этом отмечено снижение термического сопротивления 45-65%.

Установлено, что введение ОРФФ приводит к снижению горючести эпоксидного композита и проявляется в снижении его потерь массы при поджигании на воздухе с 78 до 2,6-4,7% и возрастании кислородного индекса с 19 до 28-30 % объемных, что переводит материал в класс трудновоспламеняемых.

Таким образом, в результате проведенных исследований было установлено, что применение ОРФФ в качестве пластификаторов для эпоксидного полимера является эффективным способом для создания композиций с улучшенными физико-химическими и механическими свойствами.

По результатам исследования была опубликована 1 статья «Epoxy composites modified with microfibers of potassium polytitanates» в журнал Journal of applied polymer science, импакт-фактор 1.7, и отправлена 1 статья «Mechanical and physical-chemical properties of polymer composites filled with dispersed basalt» в журнал «Polímeros», импакт-фактор 0.95, готовиться к изданию.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Чухланова Н.В. Исследование свойств эпоксидной смолы, модифицированной алкоксисиланами методом биотестирования / Н.В. Чухланова // Успехи современного естествознания, 2015. - №12-0. -С. 61-63.

2. Попова О.С. Научные подходы формирования ассортимента эпоксидных клеевых материалов / О.С. Попова // Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире, 2015. - №11-1. -С. 103-106.

3. Исследования рынков [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://roif-expert.ru/roif%20expert%2C%20рынок%2C%20обзор%2C%20анализ %2C%20исследования%2C%20эпоксидные%20смолы.html. –<11.04.2017>.

4. Климатическая стойкость полимерных композиционных материалов на основе эпоксидных связующих / Т.А. Низина и [др.]. // Региональная архитектура и строительство, 2015. - №1.-С. 34–42.

5. Оценка влияния вида отвердителя на атмосферостойкость низковязких эпоксидных композитов /Т.А. Низинаи [др.].//Новости материаловедения. Наука и техника, 2016. - №6. –4с.

6. Моделирование влияния актинометрических параметров на изменение декоративных характеристик эпоксидных композитов, экспонирующихся в натурных условиях / Т.А. Низина и [др.].// Региональная архитектура и строительство, 2015. - №2 (23). -С. 27-36.

- Низина Т.А. Влияние гранулометрического состава микромрамора на физико-механические характеристики наполненных эпоксидных композитов// Вестник МГСУ/Т.А. Низина, А.Н. Чернов, М.А. морозов, Д.Р. Низин, А.И. Попова, 2016(9)  -С. 98-103.

- Мусаева А.Ю./ Влияние наполнителя на свойства композиций на основе эпоксидного олигомера//Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, 2017.

- Золотаева В.В. Влияние нанопорошков на механические и адгезионные свойства эпоксидных полимеров //Вестник Донбасской национальной академии строительства и архитектуры/ Кочергин Ю. С. Золотаева В.В., 2016. - 1(117) -С. 62-67.

- Бондаренко С. Н. Разработка покрытий на основе эпоксидной смолы для защиты металлоконструкций / /ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ /В. Ф. Каблов, Н. А. Кейбал, С. Н. Бондаренко, С. А. Лиликина, 2017 -С. 61-66.

- Каблов, В. Ф. Огнестойкая композиция для вспучивающихся покрытий на основе эпоксидной диановой смолы, наполненная окисленным графитом / В. Ф. Каблов,  С. Н. Бондаренко, Е. В. Кондрашова // Пластические массы, 2003. – № 5. -С.  47–48.

- Каблов, В. Ф. Разработка защитных покрытий для металлов на основе эпоксидной смолы [Электронный ресурс]  / В. Ф. Каблов, Н. А. Кейбал, Т. А. Панченко,  К. Ю. Руденко // XII межрегиональная научно-практическая конференция «Взаимодействие предприятий и вузов – наука, кадры, новые технологии» (г. Волжский, 26 апр. 2016 г.) : матер.сб. докл. конф. ; ВПИ (филиал) ВолгГТУ. – Волгоград, 2016. – C. 228. – Режим доступа:http://www.volpi.ru/files/science/science_conference/12mnpk_2016/12mn pk_2016.pdf.

- Гавриш В.М. Влияние нанопорошка, полученного из лома твердых сплавов марки ТТК, на эксплуатационные свойства эпоксидного клея// Экологическая безопасность/ В.М Гавриш, Г.А. Баранов, Е.А. Храброва, Т.В. Чайка, О.П. Гавриш, 2016 -С. 64-69.

- Гаврилов М.А.  Химическое сопротивление эпоксидных композитов на основе асбестосодержащих отходов производства//Региональная архитектура и строительство/ М.А. Гаврилов, В.Т. Ерофеев, В.А. Худяков, 2016 -№3 -С. 60-67.

- Гаврилов, М.А. Композиционные материалы на основе эпоксидной смолы / М.А. Гаврилов, В.Н. Вернигорова // Региональная архитектура и строительство, 2013. – №2. -С. 50–56.

- Данилов, А.М. Разработка строительных материалов как сложных систем / А.М. Данилов, И.А. Гарькина// Региональная архитектура и строительство, 2016. – №2. -С. 50–54.

- Сапегина А.Г. Лигнины в качестве ингредиентов эпоксидных композиционных материалов // Современные наукоемкие технологии/ Сапегина А.Г., Иванова Т.Г., Марьева Е.А., 2017. - № 5 -С.  63-67.

- Букетов А.В. Улучшение физико-механическихсвойств пластифицированных эпоксикомпозитов путем использования крупнозернистых наполнителей различной физической природы// А.В. Букетов, А.В. Акимов/ Херсонская государственная морская академия, 2016. - №53 -С. 12-18.

ПРИЛОЖЕНИЕ А