РЕФЕРАТ

Отчет содержит 115 стр., 39 рис., 16 таблиц, 21 источников, 5 приложений.

модель, форма, геометрическая точность, качество, себестоимость, отливка, СМОЛА, ДАВЛЕНИЕ, оболочка.

Объектом исследования является песчано-смоляная форма.

Цель данной работы – получение конкурентоспособной продукции на рынке литейного производства и обеспечение внутреннего рынка Республики Казахстан собственным литьем высокого качества.

На данном этапе научно-исследовательской работы определены основные технологические параметры при формообразовании песчано-смоляных смесей, составлена матрица планирования эксперимента проведения базовых экспериментов, проведен подбор рецептуры песчано-смоляной смеси, изготовлены и исследованы образцы оболочковых форм при различных режимах в лабораторных условиях (Приложение А).

Получен акт проведения опытно-промышленных испытаний и технологическая карта от 18 сентября 2019 года на ТОО «КМЗ им. Пархоменко» (Приложение Б,В).

Получен акт испытания на ТОО «КМЗ им. Пархоменко» от 18 сентября 2019 года (Приложение Г).

Представлен промежуточный отчет. Результаты исследования опубликованы в рейтинговых журналах в Казахстане и за рубежом, такие как «Metalurgija» (Хорватия, IF Scopus 0,388), «Литейное производство» (Россия, ИФ РИНЦ 0,225), «Литье и металлургия» (Беларусь, ИФ РИНЦ 0,213), «Труды университета» (Казахстан, ИФ 0,024), XXVI International conference and technical conference «FOUNDRY 2019» (Плевен, Болгария); Международная научно-техническая конференция «Инновационные технологии в литейном производстве» (Москва, Россия), Международная научно - практическая конференции «Инновации в области естественных наук как основа экспортоориентированной индустриализации Казахстана» (Алматы), Международная научно-производственная конференция «Инновационные решения в аграрной науке – взгляд в будущее» (28-29 мая 2019 г.). – (Майский, Россия), зарубежная монография в издательстве Lambert (Германия).

СОДЕРЖАНИЕ

|  | ВВЕДЕНИЕ | 5 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Определение основных технологических параметров при формообразовании песчано-смоляных смесей | 6 |
| 2.1 | Составление матрицы планирования эксперимента. Проведение базовых экспериментов | 6 |
| 2.1.1 | Полный факторный эксперимент | 7 |
| 2.1.2 | Расчет ошибки воспроизводимости опытов (относительная ошибка эксперимента) | 8 |
| 2.1.3 | Проверка значимости коэффициентов | 13 |
| 2.2 | Подбор рецептуры состава смеси | 15 |
| 2.3 | Изготовление и исследование образцов форм при различных режимах в лабораторных условиях | 25 |
| 2.3.1 | Исследование структуры и свойств фасонных слитков, полученных в разных условиях кристаллизации | 25 |
| 2.3.2 | Влияние способа изготовления оболочковой формы на шероховатость отливки и концентрацию напряжений в ней | 32 |
| 2.3.3 | Совершенствование технологии изготовления песчано-смоляных форм | 37 |
| 2.3.4 | Исследование свойств образцов, полученных на производственной площадке в полупромышленных условиях (ТОО «КМЗ им. Пархоменко») | 43 |
|  | ЗАКЛЮЧЕНИЕ | 44 |
|  | СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ | 45 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ А Календарный план | 48 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ Б Акт опытно-промышленных испытаний ТОО «КМЗ им. Пархоменко» | 52 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ В Технологическая карта | 54 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ Г Акт испытания ТОО «КМЗ им. Пархоменко» | 55 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ Д Список опубликованных работ за 2019 г. | 56 |

ВВЕДЕНИЕ

Важным вопросом для литейных форм является их состав. Традиционно основными компонентами форм являются наполнитель (кварцевый песок) и связующее (смола). Помимо основных компонентов используются добавки: керосин и технический спирт. Актуальностью выполнения данного исследования является необходимость оптимизации процесса изготовления оболочковой формы, то есть рецептуры состава и технологических режимов. При всей своей перспективности оболочковые формы имеют два недостатка – высокую стоимость связующего и выделение вредных газов (фенол, аммиак). Решению данных вопросов посвящены данные исследования.

В 2018 году были проведены следующие виды работ и получены следующие результаты: - исследовано влияние температурного режима и режима давления на свойства формы; получены оптимальные параметры режимов температуры и давления; - проведен анализ режимов изготовления изделий из песчано-смоляных смесей с использованием нагрузки; определен базовый режим изготовления изделий из песчано-смоляных смесей с использованием нагрузки; наиболее оптимальным является использование вариативной нагрузки, изменяющейся в соответствии с изменением агрегатного состояния смолы; - разработана математическая модель расчета параметров песчано-смоляных форм; получены математические зависимости плотности, пористости, количества теплоты; - исследовано влияние режимов прессования на параметры пористой структуры формы; получена зависимость влияния давления на параметры пористой структуры формы; - исследовано влияние структуры на эксплуатационные свойства формы; получена зависимость между составом и структурой формы и ее эксплуатационными свойствами.

Испытывались различные режимы изменения давления, прикладываемого к смеси в процессе формирования оболочковой формы. Рациональный технологический процесс выглядит следующим образом: после перемешивания песчано-смоляная смесь засыпалась в бункер машины. После производили опрокидывание бункера со смесью на нагретую до 230 0С модельную плиту с моделями отливок. При этом одновременно через плиту подавалось давление 0,25 МПа. Через 10 секунд давление повышали до 0,35 МПа. Ещё через 10 секунд давление снижали до 0,20 МПа. При этом формировалась оболочковая форма толщиной 10-12 мм. После этого формы спекались в течение 2 минут при температуре 320 - 340 0С.

2 Определение основных технологических параметров при формообразовании песчано-смоляных смесей

2.1 Составление матрицы планирования эксперимента. проведение базовых экспериментов

Известно, что к наиболее перспективным средствам решения задач оптимизации является метод планирования эксперимента. Среди положительных сторон данного метода – универсальность.

Известно, что одним из основных параметров литейной формы является прочность на сжатие. Низкая прочность приведет к разрушению формы при заливке или при транспортировке формы. Высокая прочность приведёт к повышенным энергетическим затратам на выбивку из нее отливки. С этой точки зрения были проведены испытания по определению оптимального параметра прочности при заливке металла.  Определено, что прочность на сжатие менее 11 МПа приводит к частичному разрушению формы, появляются заливы, засоры и другие виды брака. Прочность на сжатие более 16-17 МПа приводит к повышенному образованию пригара и значительно усложняет выбивку отливки из такой формы.

Основными компонентами песчано-смоляной смеси, наряду с наполнителем – песком, являются пульвербакелит (связующее) и керосин (добавка). Из технологических параметров, наряду с температурой нагрева, применяется давление.

Влияние давления прессования и концентрации основных компонентов  на прочность готовой формы приведены в таблице 1. Температура нагрева смеси во всех случаях составляла 250 0С, температура спекания – 350 0С.

Таблица 1 – Результаты базовых экспериментов

| №№ | Пульвербакелит, % | Керосин, % | Давление, МПа | Прочность на сжатие, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 % | 0 | 0,4 | 10,7 |
| 2 | 5 % | 0 | 0,3 | 12,6 |
| 3 | 8 % | 0 | 0,2 | 16,9 |
| 4 | 2 % | 0,5 | 0,4 | 11,2 |
| 5 | 5 % | 0,5 | 0,3 | 12,7 |
| 6 | 8 % | 0,5 | 0,2 | 16,7 |
| Продолжение таблицы 1 |  |  |  |  |
| 7 | 2 % | 1 | 0,4 | 11,3 |
| 8 | 5 % | 1 | 0,3 | 12,5 |
| 9 | 8 % | 1 | 0,2 | 16,2 |

Таким образом, необходимо рассмотреть смесь с содержанием пульвербакелита в диапазоне от 3 - 7 %, керосина 0 - 0,5 %. Величина базового давления формообразования оболочки – 0,2 - 0,4 МПа.

2.1.1 Полный факторный эксперимент

Методом полного факторного эксперимента получаем математическое описание процесса. Математическое описание процесса в виде уравнение регрессии имеет вид:

Y = bo+b1X1+ b2X2+…+ bnXn				(1)

В нашем случае то есть при полном факторном эксперименте N=2n (N=23) уравнение имеет вид:

Y = bo+b1X1+ b2X2+ b3X3					(2)

где  N – число опытов; n – число факторов.

В качестве функции отклика Y был выбран прочность на сжатие (таблица 2,3).

Таблица 2 – Условия проведения эксперимента

|  | Факторы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X1 | X2 | X3 |
| Основной уровень | 4,5 | 0,5 | 0,3 |
| Интервал варьирования | 1 | 0,2 | 0,05 |
| Верхний уровень | 5,5 | 0,7 | 0,35 |
| Нижний уровень | 3,5 | 0,3 | 0,25 |
| Единица измерения | % | % | МПа |

Основные варьируемые факторы:

X1 – пульвербакелит, %;

X2 – керосин, %;

X3 – давление, МПа.

Таблица 3 – Матрица планирования эксперимента

| Номер Опыта | X1 | X2 | X3 | У1 | У2 | У3 | yu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | + | + | + | 14,8 | 14,9 | 14,2 | 14,63 |
| 2 | - | + | + | 13,7 | 14,3 | 14,8 | 14,27 |
| 3 | + | - | + | 13,9 | 15,0 | 14,2 | 14,36 |
| 4 | - | - | + | 14,5 | 13,8 | 14,1 | 14,13 |
| 5 | + | + | - | 13,5 | 14,6 | 14,4 | 14,17 |
| 6 | - | + | - | 14,5 | 15,0 | 13,8 | 14,43 |
| 7 | + | - | - | 14,8 | 13,9 | 14,2 | 14,30 |
| 8 | - | - | - | 14,9 | 13,7 | 14,1 | 14,23 |

2.1.2 Расчет ошибки воспроизводимости опытов (относительная ошибка эксперимента)

Построчная дисперсия определяется по формуле:

S2yu=g-1nuyug-yu2fu, 				(3)

fu=nu-1,					(4)

yu - среднее арифметическое значение; nu – номер эксперимента; yug- результат повторения эксперимента; f = число степеней свободы в каждом опыте  при определении построчной дисперсии. В нашем случае (примере) fu=2. В таком случае уравнение (3) имеет следующий вид:

S2yu=g-13yug-yu22				(5)

Построчная дисперсия соответственно для каждого опыта рассчитывается отдельно. Абсолютную ошибку измерения в каждом опыте определяется из выражения:

σyu=S2yu					(6)

Относительная ошибка измерении в каждом опыте рассчитывается по формуле:

Vyu =σyu ∙100%yu					(7)

где

yu=u-18yuN						 (8)

Результаты расчетов дисперсий по выше указанным формулам приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Результаты построчных дисперсий

| Номер опыта | Среднее арифметическое значение функции отклика yu | Дисперсия (построчная) S2yu | σyu | Vyu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14,63 | 0,14 | 0,37 | 2,58 |
| 2 | 14,27 | 0,30 | 0,55 | 3,84 |
| 3 | 14,36 | 0,32 | 0,57 | 3,98 |
| 4 | 14,13 | 0,12 | 0,35 | 2,44 |
| 5 | 14,17 | 0,34 | 0,58 | 4,05 |
| 6 | 14,43 | 0,36 | 0,60 | 4,19 |
| 7 | 14,30 | 0,21 | 0,46 | 3,21 |
| 8 | 14,23 | 0,37 | 0,61 | 4,26 |
| Сумма |  | 2,16 | - | - |

Поскольку S2yu,σyu и Vyu значений были определены в условиях  ограниченной выборки, каждый опыт дублировался 3 раза. Для оценки надежности вычислений возникает необходимость расчитать доверительные интервалы средних значений функции отклика yu. Математическое условие для доверительного интервала имеет вид:

P= (yu-∆yu<yu+∆yu)=1-α				(9)

Для определения ширины доверительного интервала используют следующую формулу:

∆yu=t1σunu					(10)

где t1критерий Стьюдента, σu – абсолютная ошибка измерений, nu – количество дублей (в нашем случае nu=3). Значения t1 берется из таблицы t1 распределения Стьюдента. Опыт считается бракованным, если эксперименталное значение критерия t1 по модулю больше табличного значения. Для  nu=3 и уровня значимости 0,1 t1=2,92 [1].

Значения построенных дисперсий, абсолютных ошибок и вариаций измерений статистически значимым если выполняется следующее условие:

∆yu>σyu						(11)

В нашем случае все значения статистически значимы, поскольку значения в каждом опыте выполняются условия  (10) (таблица 5).

Таблица 5 – Оценка статистической значимости

| Номер опыта | yu | nu | t1 | σyu | ∆yu | Доверительный интервал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14,63 | 3 | 2,92 | 0,37 | 0,62 | (14,01; 15,25) |
| 2 | 14,27 |  |  | 0,55 | 0,93 | (13,34; 15,20) |
| 3 | 14,36 |  |  | 0,57 | 0,96 | (13,40; 15,32) |
| 4 | 14,13 |  |  | 0,35 | 0,59 | (13,54; 14,72) |
| 5 | 14,17 |  |  | 0,58 | 0,98 | (13,19; 15,15) |
| 6 | 14,43 |  |  | 0,60 | 1,01 | (13,42;15,44) |
| 7 | 14,30 |  |  | 0,46 | 0,77 | (13,53; 15,07) |
| 8 | 14,23 |  |  | 0,61 | 1,02 | (13,21; 15,25) |

После расчетов и оценки статистической значимости необходимо произвести проверку воспроизводимости экспериментальных данных. Проверка этой гипотезы позволяет определить однородность либо неоднородность дисперсий.

Расчетное значение критерия Кохрена находится по формуле:

Gрасч.=S2yumaxU-1NS2yu					 (12)

из всех дисперсий находится наибольшая S2yumax, которую сравнивают со значением критерия взятым из таблицы. Соответствующее значение критерия Кохрена Gтабл=0,516 [1]. Найдено в зависимости от значений параметров: уровень значимости P=0,10, из числа опытов N=8; число степени свободы f=2.

Из таблицы 3 находим максимальную построчную дисперсию и сумму всех построчных дисперсий. 4,22/2,16=0,17.

И так в нашем случае условие Gтабл выполняется, ряд дисперсий однороден.

Теперь можно приступать к определению дисперсии:

S.y2=u=18Syu2N					(13)

Syu2 - построчная дисперсия. Выражении абсолютной ошибки и вариаций эксперимента выражаются:

σy=S2y					 (14)

Относительная ошибка измерении в каждом опыте рассчитывается по формуле:

Vy=σy∙100%y					(15)

где

y=u=18yuN						(16)

Вариация эксперимента выражает меру его точности. Точность считается удовлетворительной, если вариация не превышает 10 %. В нашем случае:

S.y2=2,16/8=0,27

σy=0,27 = 0,52

0,52*100/14,315 = 3,6%

Точность эксперимента можно считать удовлетворительной, поскольку не превышает 10 %.

Расчет коэффициентов регрессии

Модель процесса применительно к трехфакторному эксперименту имеет вид:

y'=b0+bjXi+bijXiXj+b123X1X2X3		(17)

На основании полного факторного эксперимента коэффициенты вычисляются по формулам (таблица 6):

b0=u-1NX0u∙yuN; b1=u-1NX1u∙yuN ; b2=u-1NX2u∙yuN ; b3=u-1NX3u∙yuN,                (18)

b12=u-1NX1∙X2u∙yuN; b13=u-1NX1∙X3u∙yuN; b23=u-1NX2∙X3u∙yuN;

b123=u-1NX1∙X2∙X3u∙yuN,

Таблица 6 - Расширенная матрица трехфакторного эксперимента

| u | X0 | X1 | X2 | X3 | X4 = X1X2 | X5 = X1X3 | X6 = X2X3 | X7 = X1X2X3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | +1 | -1 | -1 | -1 | +1 | +1 | +1 | -1 |
| 2 | +1 | +1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | +1 |
| 3 | +1 | -1 | +1 | -1 | -1 | +1 | -1 | +1 |
| 4 | +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | -1 | -1 | -1 |
| 5 | +1 | -1 | -1 | +1 | +1 | -1 | -1 | +1 |
| 6 | +1 | +1 | -1 | +1 | -1 | +1 | -1 | -1 |
| 7 | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | -1 | +1 | -1 |
| 8 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |

b0=14,3; b1=-0,05 ; b2=-0,06; b3=-0,03 ;                     (19)

b4=-0,02 ; b5=0,09; b6=0,04; b7=-0,06

2.1.3 Проверка значимости коэффициентов

Проверка значимости каждого коэффициента проводится независимо. Осуществляется двумя способами проверкой по t-критерию Стьюдента или построения доверительного интервала. При полном факторном эксперименте доверительные интервалы для всех коэффициентов равны друг другу. Если же все коэффициенты регрессивного уравнения значимые, следует исключить наименьший коэффициент.

Прежде надо найти дисперсию коэффициента регрессииS2bi. Определяется в нашем случае по формуле

S2bi=S2ynu∙N, 					(20)

где S2y – дисперсия эксперимента. Квадратная ошибка коэффициента регрессии

Sbi=+S2bi					(21)

Формулу доверительного интервала можно записать в следующей форме;

∆bi=t2∙Sbi,					(22)

f2=nu-1∙N

Коэффициент значим, если его абсолютная величина больше доверительного интервала. Доверительный интервал задается верхней и нижней границами bi≥∆bi или bi≥t2∙Sbi

В рассматриваемой модели S2bi= 0,0008 Sbi=0,03

t2=1,75. ∆bi= 0,05

Статистический значимыми коэффициентами являются: b0,b1,b3,b4. (23)

yu'=14,3-0,05Х1-0,06Х2+0,09Х5-0,06Х7			(23)

Проверка адекватности модели

Для проверки гипотезы об адекватности используют критерию Фишера. Удобство использования критерия Фишера состоит в том что проверку гипотезы можно свести к сравнению с табличным значением (таблица 7). Прежде необходимо рассчитать значения функции откликаyu' с помощью уравнения (23).

f1=N-k'						(24)

где y'u-yu - значение функции отклика в каждом опыте. f1=3;

Таблица 7 – Экспериментальные и расчетные данные

| Номер опыта u | yu | y'u | ∆y=y'u-yu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14,63 | 14,14 | -0,49 |
| 2 | 14,27 | 14,34 | 0,07 |
| 3 | 14,36 | 14,14 | -0,22 |
| 4 | 14,13 | 14,16 | 0,03 |
| 5 | 14,17 | 14,26 | 0,09 |
| 6 | 14,43 | 14,46 | 0,03 |
| 7 | 14,30 | 14,26 | - 0,04 |
| 8 | 14,23 | 14,56 | 0,33 |

Расчетное значение Фишера определяется отношением оценок дисперсий:

Fрасч=S2неадS2y					(25)

Fрасч=0,010,002=5,0

Табличное значение критерия Фишера Fтабл=5,19 в условиях α=0,10, f=3 и f=16 [1].

Модель считается адекватной если выполняется следующее условие:

Соответственно построенная математическая модель адекватна и может предсказывать результаты с точностью 95 %.

2.2 Подбор рецептуры состава смеси

Основными компонентами смеси являются кварцевый песок и связующее – пульвербакелит. Наиболее распространенным является пульвербакелит марки СФ-011. Кроме того, в состав смеси входят керосин и растворитель (технический спирт). В серии экспериментов определяли наиболее целесообразное применение рецептуры состава смеси (таблица 8).

Таблица 8 – Использованные в исследования составы смеси

| Наименование компонента | Процентное содержание в смеси, % |
| --- | --- |
| Кварцевый песок марки 1К020 | 0-100 |
| Кварцевый песок марки 1К0315 | 0-100 |
| Пульвербакелит СФ-011А | 1-8 (сверх 100%) |
| Керосин | 0-1 (сверх 100%) |
| Уайт-спирит | 1-5 (сверх 100%) |
| Борная кислота | 0-0,5 (сверх 100%) |

Была исследована микроструктура смеси, отвержденного без вариативного давления (постоянное давление 0,25 МПа) и с использованием вариативного давления (базовое – 0,25 МПа с первоначальным увеличением до 0,35 МПа и последующим снижением до 0,2 МПа) (рисунок 1).

| а | б |
| --- | --- |

Рисунок 1 – Структура смеси: а – постоянное давление; б – вариативное давление (×500)

Очевидно, что частицы наполнителяво втором случае более плотно расположены друг к другу, за счет чего достигается большая плотность и прочность смеси.

В серии экспериментов определяли влияние содержания пульвербакелита на механические и технологические свойства смеси. Технологический процесс, ранее определенный, выглядит так: после процесса смешивания компонентов формовочной песчано-смоляной смеси, она засыпается в бункер формовочной машины. После осуществляется переворачивание бункера, наполненного смесью на модельную плиту с моделями отливок, предварительно нагретую до 230 0С. Вместе с тем, одновременно посредством плиты, вмонтированной в бункер, на смесь подавали давление 0,25 Мпа и далее использовали все ранее определенные технологические режимы [2].

Исследование влияния содержания пульвербакелита на прочность и газопроницаемость песчано-смоляной формы показали (рисунки 2, 3), что по данной технологии содержание свыше 4 - 5 процентов слабо влияет на увеличение прочности. Газопроницаемость же остаётся в пределах технологически необходимой при всех использованных концентрациях смолы.

Рисунок 2– Влияние содержания пульвербакелита на прочность на сжатие песчано-смоляной формы(1 – теория; 2 – эксперимент)

Рисунок 3– Влияние содержания пульвербакелита на газопроницаемость песчано-смоляной формы (1 – теория; 2 – эксперимент)

Прочность смеси исследовали на комплексе для определения механических свойств Instron - 100, а газопроницаемость на приборе для определения газопроницаемости 04315Б (рисунок 4).

Рисунок 4 – Прибор для определения газопроницаемости 04315Б

Очевидно, что для достижения необходимых технологических показателей смеси при использованной технологии достаточно использовать 4 - 5 % связующего. Очевидно, что используя в смеси меньшее содержание связующего, адгезия и когезия её составляющих недостаточно велика для того, чтобы выдержать заливку формы расплавом. Более высокое же содержание нецелесообразно, так как технологические показатели формы не повышаются, а стоимость такой формы будут возрастать. Содержание пульвербакелита же свыше 7 - 8 % будет приводить к образованию избыточной жидкой фазы и прочность системы при этом будут снижаться.

Наиболее целесообразным определено использование кварцевых песков двух фракций (рисунки 5, 6). Большая фракция – 70 %, меньшая – 30 %. Исследовали соотношение фракций песка (1К0315 и 1К02) в смеси на прочность и газопроницаемость. Содержание пульвербакелита – 4,5 %.

Рисунок 5 – Влияние соотношения песков разных фракций на прочность на сжатие песчано-смоляной формы (1 – теория; 2 – эксперимент)

Рисунок 6 – Влияние соотношения песков разных фракций на газопроницаемость песчано-смоляной формы (1 – теория; 2 – эксперимент)

Оптимальное соотношение, очевидно связано с наиболее плотной упаковкой частиц песка и наибольшим числом контактов в данной укладке. При этом газопроницаемость остается в пределах технологически необходимых показателей (порядка 100 единиц). Это связано в целом с тем, что песчано-смоляная смесь, уплотненная с помощью достаточно хорошо и равномерно способна пропускать газы.

Также исследовали количественное содержание керосина в смеси (рисунки 7 - 9). Керосин используется в смеси для уменьшения прилипания смеси к стенкам модели и модельной плиты. Состав смеси в данной серии экспериментов: кварцевый песок 1К315 – 70%; кварцевый песок 1К02 – 30%; пульвербакелит – 4,5 % (сверх 100 %), керосин –             0 - 6 % (сверх 100 %).

Рисунок 7– Влияние содержания керосина на прочность на сжатие песчано-смоляной формы (1 – теория; 2 – эксперимент)

Рисунок 8– Влияние содержания керосина на газопроницаемость песчано-смоляной формы (1 – теория; 2 – эксперимент)

Рисунок 9– Влияние содержания керосина на шероховатость песчано-смоляной формы(1 – теория; 2 – эксперимент)

Наиболее положительную динамику показывает содержание керосина 0,2 - 0,4 %. Большее содержание приводит к повышенному газообразованию, меньшее – приводит к повышению прилипаемости и, соответственно, поверхность формы при ее съеме с модельной плиты, становится значительно более неровной (рисунок 10). При этом значительного влияния на прочность и газопроницаемость керосин не оказывает.

Рисунок 10–Оболочковая форма при отсутствии содержания керосина в составе

Другой добавкой, используемой в смеси является уайт-спирит или технический спирт. Они играют роль увлажнителя. Исследовали влияние концентрации увлажнителя на технологические показатели готовой оболочковой формы (рисунки 11-13).

Рисунок 11– Влияние содержания уайт-спирита на прочность на сжатие песчано-смоляной формы (1 – теория; 2 – эксперимент)

Рисунок 12– Влияние содержания уайт-спирита на газопроницаемость песчано-смоляной формы (1 – теория; 2 – эксперимент)

Рисунок 13– Влияние содержания уайт-спирита шероховатость песчано-смоляной формы (1 – теория; 2 – эксперимент)

В качестве увлажнителя использовали уайт-спирит. Исследования показали, что целесообразно использовать 2 - 3 % увлажнителя. Превышение данного показателя приводит к разупрочнению и при заливке к повышенному газообразованию, а более низкое его содержание способствует заполнению пылевидной фракции песка пространства между частицами песка и смолы и, следовательно, значительно ухудшаю газопроницаемость, что в конечном итоге также приводит к газовой пористости в отливках. Шероховатость также в указанных пределах содержания увлажнителя улучшается. Меньшее количество уайт-спирита приводит к наличию на приграничном к отливке слое формы повышенного содержания тонкодисперсной фракции песка, большое же количество приводит к повышенному газообразованию и возникновению на поверхности отливки вследствие этого неровностей.

Также исследовали влияние содержания борной кислоты на свойства оболочковой формы (рисунки 14, 15). Исследования показали, что ее использование в форме при разрабатываемом технологическом режиме не обязательно, так как она практически не влияет на показатели технологичности оболочки. На начальных этапах газопроницаемость немного улучшилась, очевидно, борная кислота играла роль увлажнителя, однако затем ее наличие стало приводить к видимому ухудшению газопроницаемости, в результате заполнения пор. Исследования показали, что значительное содержание борной кислоты (близкое к 1 %) также снижает прочность формы.

Рисунок 14– Влияние содержания борной кислоты на газопроницаемость песчано-смоляной формы(1 – теория; 2 – эксперимент)

Рисунок 15– Влияние содержания борной кислоты на шероховатость песчано-смоляной формы

(1 – теория; 2 – эксперимент)

Также оценивали влияние остаточной влаги песка после просушки на механические свойства оболочек. Песок марки 1К0315 просушивался в сушильной печи SNOL и охлаждался перед использованием до температуры 20 0С. Влажность определялась стандартным методом на приборе для определения влажности мод. 062М3. Полученные результаты представлены на рисунках 16 - 17.

Рисунок 16 - Влияние остаточной влажности песка на газопроницаемость песчано-смоляной формы (1 – теория; 2 – эксперимент)

Рисунок 17 - Влияние остаточной влажности песка на прочность на сжатие песчано-смоляной формы(1 – теория; 2 – эксперимент)

Очевидно, что повышенная остаточная влага песка (более 0,4 %) приводит к разупрочнению и снижению адгезионных свойств смолы. Однако, полное исключение влаги приводит к некоторому разупрочнению, так как влага является увлажнителем, к тому же ухудшается газопроницаемость. Также к ухудшению газопроницаемости приводит и высокое содержание влага, так как она заполняет поры между частицами песка и смолы. С точки зрения газопроницаемости наиболее оптимальным является показатель остаточной влажности песка 0,2 – 0,4 %.

Таким образом, наиболее оптимальным составом для формообразования с использованием вариативного давления признан следующий (таблица 9):

Таблица 9 – Оптимальный состав песчано-смоляной смеси

| Наименование компонента | Процентное содержание в смеси, % |
| --- | --- |
| Кварцевый песок марки 1К0315 | 70 |
| Кварцевый песок марки 1К02 | 30 |
| Пульвербакелит СФ-011А | 4,5 (сверх 100%) |
| Керосин | 0,2-0,4 (сверх 100%) |
| Уайт-спирит | 2-3 (сверх 100%) |
| Борная кислота | 0-0,2 (сверх 100%) |

2.3 Изготовление и исследование образцов форм при различных режимах в лабораторных условиях

2.3.1 Исследование структуры и свойств фасонных слитков, полученных в разных условиях кристаллизации

Одним из основных факторов, влияющих на получение качественного слитка, являются условия кристаллизации и теплообмена. Под качеством слитка понимается однородность состава и структуры, обеспечение требуемых механических свойств, отсутствие ликвации, газовых раковин и пористости по телу слитка, низкий индекс загрязнения по неметаллическим включениям.

При производстве фасонных слитков (отливок)достижение заданных требований к слитку во многом определяется составом литейной формы и способом ее изготовления, т.к. в данном случае именно литейная форма определяет условия кристаллизации и теплообмена [1,3].

В производственной практике самым распространённым видом литейной формы является песчано-глинистая форма (ПГФ), т.к. она проста в изготовлении и дешева, что и определяет ее широкое распространение. Однако формирование слитка в ПГФ не обеспечивает высокого металлургического качества. Недостатками слитков, полученных в ПГФ, является наличие раковин, высокая пористость, зональная и химическая ликвация, большое количество неметаллических включений [4-7].

Одним из способов изготовления фасонных слитков с минимальным процентом брака является разливка в песчано-смоляные (оболочковые) формы (ПСФ) [8-9]. При получении ПСФ используются различные технологии: температурное воздействие, прессование, использование различных связующих и т.д. Несомненным преимуществом разливки в ПСФ при получении фасонных слитков является улучшение условий теплообмена, что приводит к положительному изменению структуры.

Целью данного исследования являлось проведение сравнительного анализа свойств и структуры фасонных слитков, полученных разливкой в ПГФ и ПСФ [10-11].

Песчано-глинистая форма была получена на прессовой машине ПФ-4. Изготовление оболочковой формы проводили на модернизированной формовочной машине бункерного типа при температуре 240 0С, давлении 0,25 МПа, связующее - пульвербакелит. В качестве материала слитков использовался белый чугун марки ИЧХ 28, химический состав приведен в таблице 10. Чугун марки ИЧХ 28 широко применяется для изготовления деталей горно-шахтного оборудования, работающего в условиях повышенной абразивного износа.

Таблица 10 – Химический состав чугуна марки СЧ 25

| Химический элемент | C | Mn | Si | Cr | S | P | Fe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Процентное содержание, % | 2,5 | 0,7 | 1,2 | 26 | не более 0,1 | не более 0,5 | ост |

Чугун при температуре 1380 0С разливали в два вида форм: ПГФ и ПСФ. После полного охлаждения из полученных слитков, вырезались образцы для исследований структуры и свойств. Металлографические шлифы изготавливали на комплексе пробоподготовки Struers, травление проводили с применением электролитаА3 в течение 25 сек. Анализ структуры проводили не менее, чем в 10 полях зрения.

Микроструктурный анализ образцов показал (рисунок 18), что в слитке, кристаллизовавшемся в ПГФ структура представлена грубыми колониями легированного ледебурита и перлита, кроме того в структуре слитка ПГФ присутствуют достаточно большие поры и крупные неметаллические включения (рисунок 19). Присутствие таких крупных неметаллических включений (рисунок 19,б) в слитках ПГФ является ожидаемым фактором, т.к. при заливке обязательно происходит частичное разрушение формы. Сравнение микроструктур слитков, полученных в разных условиях кристаллизации, показывает, что при одинаковом структурном составе в слитках ПСФ формируется более тонкая структура. Колонии легированного ледебурита и перлита носят более дисперсный характер, кроме того отсутствуют видимые поры и неметаллические включения [12-14].

| а | б | а | б |
| --- | --- | --- | --- |
| Рисунок 18 – Микроструктура слитка: а – полученные в ПГФ; б – полученные в ПСФ (×500) |  | Рисунок 19 – Размер пор (а) и неметаллических включений (б) в слитке ПГФ |  |

Более подробные металлографические исследования на данном этапе не проводились, но очевидно, что даже первоначальный анализ структуры позволяет сделать прогноз о более высоких свойствах слитка ПСФ. Это, в первую очередь, связано с повышением прочностных характеристик, обусловленных повышением дисперсности структуры. Но основным ожидаемым преимуществом слитков ПСФ предполагается отсутствие мелкой пористости и ликвации как по составу, так и по свойствам по телу слитка.

Для определения мелкой пористости (поры, радиусом менее 100 нм) использовался метод ртутной порометрии [15]. Образцы слитков исследовались на ртутном порозиметре системы PASCAL 400, который позволяет регистрировать поры радиусом до 2 нм. Результаты анализа представлены на рисунке 20.

Рисунок 20 – Распределение пор в слитке, полученном в ПСФ

Порограмма, представленная на рисунке 20, показывает, что в слитке ПСФ большая часть пор представлена порами в диапазоне 10000 нм. В слитке, разлитом в ПСФ присутствуют поры размером от 0,759 мкм до 2,02 мкм (рисунок 20). Очевидно, что наличие таких крупных пор уже определяет характер пористой структуры и исследовать мелкую пористость представляется нецелесообразным [16].

Далее опытные образцы были подвергнуты отпуску при 5500С в воде. Такая термообработка является весьма распространенной для слитков данной марки, т.к. позволяет снизить излишнюю твердость и снять внутренние напряжения. После термообработки были исследованы некоторые механические свойства образцов. Твердость определяли на твердомере WillsonVH1150, прочность на разрыв на установке Instron100.

Твердость исследовали в нескольких точках слитков. Исследования показали, что твердость в слитках, кристаллизовавшихся в ПСФ, практически не меняется по всему телу слитка, что говорит об отсутствии дендритной и химической ликвации. Отсутствие ликвации и более дисперсная и однородная структура подтверждает протекание ламинарной циркуляции жидкого металла и зональный теплоотвод в условиях ПСФ, что создает благоприятные условия для кристаллизации. Результаты исследований твердости на разных участках слитков приведены в таблице 11.

Таблица 11 – Твердость слитков, НВ

| Условия кристаллизации слитка | Точка замера твердости |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Периферия поверхности | Центр поверхности | Периферия по глубине ½ слитка | Центр на глубине ½ слитка |
| ПСФ | 412 | 409 | 406 | 403 |
| ПГФ | 429 | 405 | 388 | 368 |

Сравнение результатов прочности на разрыв также показало некоторое увеличение предела прочности слитков, полученных в ПСФ (рисунок 21) по сравнению с аналогичным показателем слитка ПГФ. Это факт достаточно легко объяснить, если сравнить микроструктуры слитков: большая дисперсность колоний ледебурита и перлита однозначно приводит к увеличению твердости и прочности.

Рисунок 21 – Гистограмма прочности на разрыв слитков, полученных в разных условиях: 1 – ПСФ, 2 – ПГФ

При получении фасонных слитков большое значение имеет шероховатость поверхности. С этой целью были произведены замеры шероховатости поверхности как формы, так и самого слитка. Замеры проводились с помощью прибора для измерения шероховатости TR 100. Полученные данные представлены в таблице 12.

Исследования на различных участках показали, что разница между шероховатостью поверхностей формы и отливки составляет 40 - 60 мкм (таблица 12), причем наблюдается четкая корреляция: чем выше степень шероховатости формы, тем выше степень шероховатости слитка (рисунки 22 - 24). Большая шероховатость в полости литниковой системы обусловлена наличием в ней шлаков.

Таблица 12 – Определение шероховатости в различных местах формы и слитка

| Место расположения замера | Шероховатость формы Rz, мкм | Шероховатость слитка, Rz, мкм |
| --- | --- | --- |
| По высоте слитка на боковой по боковой поверхности: 0 мм | 79 | 137 |
| 50 мм | 73 | 125 |
| 100 мм | 70 | 121 |
| 150 мм | 68 | 116 |
| 200 мм | 66 | 110 |
| В центре слитка | 65 | 97 |
| На периферии полости отливки | 73 | 115 |
| В полости литниковой системы | 71 | 136 |

Рисунок 22 – Шероховатость внутренней полости формы по высоте                                           (1 – теория; 2 – эксперимент)

Рисунок 23– Шероховатость поверхности отливки  по высоте(1 – теория; 2 – эксперимент)

Рисунок 24 – Зависимость между шероховатостью формы и поверхности слитка

Для исследования микроструктуры использовали образец сплава с химическим составом (рисунок 25): С ~ 0,3 %; Si ~ 2,6 %; Mn ~ 4,0 %; Сr ~ 2,5 %; Ni ~ 1,2 %;               Mo ~ 0,2 %; Co ~ 0,5 %; Cu ~ 0,2 % выплавленная методом переплава в индукционной лабораторной печи УИ-25п, залитая в песчано-смоляную форму (в качестве связующего использовался пульвербакелит марки СФП 011 в количестве около 20% от массы смеси).

За 10 минут до окончания плавки для микролегирования в жидкий металл была добавлена лигатура ферросиликобора (содержание B ~ 15 %) в количестве 0,04 % от общей массы.

За 5 минут до выпуска из печи в жидкий металл был добавлен комплексный раскислитель ФС45А15 в количестве 4,0 % от общей массы расплава. Кристаллизация и остывание формы проходили в обычных условиях.

Рисунок 25– Шлиф образца отливки, выплавленной в песчано-смоляной форме

Исследования показали (рисунки 26 - 27), что структура металлической матрицы - перлит. В микроструктуре образцах имеются неметаллические включения типа оксидов и комплексных карбидов. Балл зерна определялся с помощью программы Thixomet Pro и показал 6 - 7 баллов ГОСТ 5639-82.

| увеличение х100 | увеличение х500 | увеличение х200 | увеличение х500 |
| --- | --- | --- | --- |
| Рисунок 26– Микроструктура образца (травление раствором ниталя) |  | Рисунок 27– Микроструктура образца |  |

Проведенные исследования показали, что разные условия кристаллизации слитков в ПСФ и ПГФ оказывают большое влияние на формирование структуры и свойств фасонных слитков из белого чугуна. Более высокая скорость охлаждения в условиях ПСФ приводит к образованию мелкодисперсных колоний легированного ледебурита и перлита, отсутствию зональной и дендритной ликвации. Кроме того, в силу особенностей технологии получения ПСФ в процессе кристаллизации в жидком металле присутствует меньше неметаллических включений и формируется более мелкая пористость по сравнению со слитком, полученном в ПГФ. Перечисленные факторы приводят к улучшению некоторых эксплуатационных показателей, в частности, предела прочности на разрыв и шероховатости поверхности, т.е. способствуют повышению качества слитка. Это позволяет рекомендовать получение фасонных слитков из белого чугуна с использованием песчано-смоляных форм, при этом качество и срок эксплуатации слитка компенсирует некоторое повышение себестоимости изделия.

2.3.2 Влияние способа изготовления оболочковой формы на шероховатость отливки и концентрацию напряжений в ней

Одним из способов изготовления прецизионных отливок является литье в песчано-смоляные формы. Данный метод позволяет получать весьма точные по геометрическим размерам отливки с низкой шероховатостью. Вместе с тем одним и направлений повышения качества изготавливаемых отливок за счет оболочек, является их формообразование с использованием вариативного давления. При нагреве песчано-смоляной смеси, смола при температуре порядка 130 0С переходит в жидкое состояние, а при температуре более 200 0С необратимо затвердевает. То есть, смола меняет свое агрегатное состояние.

В первоначальный момент после засыпки песчано-смоляной смеси из бункера на модельную плиту подается определённой давление (0,25 МПа). Это способствует удалению излишков воздуха из смеси и повышению числа контактов между частицами песка и смолы, что приводит к увеличению теплопередачи. В период образования близ модели прослойки с жидкой смолой целесообразно увеличить давление до 0,35 МПа. Эксперименты показали, что при этом происходит более тесный контакт между песчинками, более равномерно распределяется смола по все формирующейся оболочке, она полностью обволакивает частицы песка (плакирование). После затвердевания близ модели слоя корки, давление следует сова снизить во избежание выдавливания песка из уже сформированной оболочки и в целом разрушения оболочки [17].

Для правильного выбора технологических параметров оболочки целесообразно определить их влияние на концентрацию напряжений получаемой отливки. Так как слишком плотная и прочная форма будет препятствовать усадке металла.

Известно, что напряжения представляют большую опасность в первоначальный период остывания, из-за того, что сплавы показывают весьма низкую прочностью при высоких температурах. К тому же прочность может быть и еще меньше, если всплаве образуются легкоплавкие фазы. Напряжения приводят к возникновению горячих трещин в отливках.

Оболочковые формы изготавливали на установке для изготовления оболочковых форм на ТОО «КМЗ им. Пархоменко» (г. Караганда). Материал отливок – Ст35Л, выплавленный в дуговой трехфазной печи.

Напряжения в отливках определяли с помощью измерителя концентрации напряжений ИКН-3М-12 (рисунок 28).Измеритель позволяет определять, регистрировать и обрабатывать данные диагностики напряжённо-деформированного состояния металлов и сплавов с посредством метода магнитной памяти металла.

Рисунок 28 – Измеритель концентрации напряжений ИКН-3М-12

Определяли напряжения в отливке «Крышка» (сталь 35Л), изготовленных в оболочковых формах, полученных только с использованием термического воздействия (рисунок 29) и одновременно термического и статического воздействия (рисунок 30).

Рисунок 29 – Распределение напряжений по поверхности отливки «Крышка» от периферии к центру (оболочковая форма получена только при использовании термического воздействия)

Рисунок 30 – Распределение напряжений по поверхности отливки «Крышка» от периферии к центру (оболочковая форма получена при использовании термического и статического одновременного воздействия)

Из диаграмм видно, что концентрация напряжений во втором случае более равномерная и не имеет столь выраженного роста к центру отливки. Это, очевидно, связано с большей податливостью формы, изготовленной при нестационарном давлении. Как было отмечено выше, при использовании повышенного давления в момент жидкого состояния смолы, происходит равномерно обволакивание смолой частиц песка. При этом в целом форма становится более податливой, что в конечном итоге позволяет металлу свободную усадку. В первом случае растягивающие напряжения достигают 65 А/м. Во втором образце максимальное напряжение 30 А/м.

Также была исследована трехмерная магнитограмма образца (рисунок 31). Распределение магнитного поля образца Нр, в целом, равномерное, имеются небольшие отрицательные аномалии с амплитудой до 60 А/м.

Максимальный показатель напряжённости магнитного поля Нр около 45 А/м, интенсивности изменения поля по длине dH/dxв пределах 10 (А/м)/мм.

Помеха в зоне Lx = 80-85 мм вызвана резким движением оператора при перемещении сканирующего устройства.

Рисунок 31 – Трёхмерный график распределения нормальной составляющей напряженности магнитного поля Нр

Также исследовали шероховатость отливок после их очистки с использованием прибора для измерения шероховатости TR-220 (рисунок 32). Как известно, точность отливок, изготовленных в оболочковые формы соответствует точности по 11 - 16 квалитетам (СТ СЭВ 144-75). Это достигается за счет хорошей заполняемости оболочки расплавами, что способствует изготовлению тонкостенных отливок.

Рисунок 32– Прибор для измерения шероховатости TR-220

Зависимость шероховатости отливки от величины давления на смесь в период ее формообразования приведена на рисунке 33 (таблица 13).

Таблица 13– Зависимость шероховатости отливки от величины давления на смесь в период ее формообразования

| Давление на смесь (базовое), МПа | Шероховатость отливки Rz, мкм |
| --- | --- |
| 0,15 | 102 |
| 0,2 | 94 |
| 0,25 | 83 |
| 0,3 | 95 |
| 0,35 | 109 |

Рисунок 33–Зависимость шероховатости отливки от величины давления на смесь в период ее формообразования(1 – теория; 2 – эксперимент)

Отсюда видно, что наиболее оптимальным является базовое давление 0,25 МПа (таблица 14). Величина давления, меньше, указанных, снижает прочность формы, а большие величины приводят к разупрочнению и повышению шероховатости поверхности вследствие более выгорания пульвербакелита и выдавливания частиц песка, а, следовательно, и растрескивания затвердевшей смеси [18].

Также рассматривали влияние вариативности давления на шероховатость смеси. Базовое давление составляло 0,25 МПа. Изменение давления происходило через                 10 - 12 секунд. Общее время формообразования – 35 секунд.

Таблица 14 - Зависимость шероховатости отливки от величины давления на смесь в период ее формообразования

| Давление на смесь (относительно базового), МПа | Шероховатость отливки Rz, мкм |
| --- | --- |
| +0,20; -0,05 | 99 |
| +0,10; -0,15 | 86 |
| -0,20; +0,05 | 115 |
| -0,10; +0,15 | 110 |

Экспериментально установлено, что использование вариативного давления положительно сказывается на качестве поверхности отливки. Формирующаяся при этом поверхность формы получается наиболее ровной, так как погружение поверхностного слоя песка достигает грая расплавленной смолы и тем самым формируются достаточно гладкие участки [19].

2.3.3 Совершенствование технологии изготовления песчано-смоляных форм

Добиться получения прецизионных отливок можно разными специальными видами литья. Одним из таких способов является литье в песчано-смоляные формы. Это производительный способ, отличающийся весьма высоким качеством литых заготовок. Однако, данный способ имеет и два существенных недостатка – относительно высокую стоимость связующего (пульвербакелит) и выделение вредных веществ при формообразовании (фенол, аммиак).

Минимизации влияния первого недостатка – снижению стоимости формы – можно добиться путем снижения расхода связующего. Как показали исследования [1,3,4], снижение на 30 - 40 % пульвербакелита с неизменными требуемыми технологическим параметрами, можно, используя вариативное давление одновременно с термическим воздействием на смесь. При этом достигается одинаковое распределение песчинок и смолы по объему формы и равномерное обволакивание смолой песчинок. Передача давления на смесь осуществляется с помощью магистрального давления в цехе посредством прессовой плиты, одним из вариантов размещения которой является бункер.

При формировании оболочек на основе пульвербакелита под воздействием тепла происходит процесс деструкции термореактивной смолы. При температурах 150-200 0С молекулярные вещества, такие как фенолы, формальдегид, продукты распада мочевины, не участвующие в реакции, становятся газообразными (их смесь называется «летучей»).

Известно, что летучие приводят к ухудшению санитарно-гигиенической обстановке на рабочем месте формовщика и усложняют процесс формирования оболочек.

Рассмотрим встречающиеся виды брака при литье в оболочковые формы, изготовленные как при только термическом воздействии, так и при использовании дополнительно вариативной нагрузки.

Исследования производили по результатам оценки качества отливок горного-шахтного и горно-добывающего оборудования, изготовленных на заводе ТОО «КМЗ им. Пархоменко» (г. Караганда). По сравнению с литьём в песчано-глинистые формы литьё в оболочковые формы значительно снижает процент брака. Встречающимися дефектами отливок при их изготовлении в оболочковые формы являются недоливы, спаи, уход металла по разъёму формы, подутости и др. При этом использование вариативного давления, в свою очередь, снижает процент брака форм и отливок.

Сравнительный анализ видов брака литых заготовок и форм при использовании оболочковых форм, изготовленных разными способами, приведён в таблице 15.

Суммарно процент дефектов литья в оболочках, изготовленных только с использованием нагрева смеси, составляет около 12,5 %, а при изготовлении отливок литьем в формы, изготовленные с использованием вариативного прессования, составляет примерно 8,5 %.

Технологический процесс формообразования оболочек с использованием вариативного давления выглядит следующим образом: после смешивания смеси в бегунах, она загружалась в бункер формовочной машины. После этого, бункер со смесью подавался посредством опрокида на прогретую до 240 0С металлическую модельную плиту. Сразу посредством прессовой плиты на просыпанную смесь передавалось давление 0,25 МПа. После этого, примерно через 10 секунд, нагрузку повысили до 0,35 МПа. А еще через 10 секунд давление понизили до 0,2 МПа. В таких условиях формируется оболочка толщиной 12 - 15 мм. Затем формы спекаются около 2 минут при температуре                 320 - 340 0С. Некоторые оболочковые  формы для различных отливок приведены на рисунке 34. Сравнение видов дефектов приведены в таблице 15. Очевидно, что причинами различных дефектов литых заготовок являются нарушения в технологии производства форм и отливок. Неслитины и спаи образуются вследствие неверного расчёта элементов литниковой системы, плохой жидкотекучести сплава, повышенного газообразования в полости формы и невозможности беспрепятственного удаления из нее газов, вытекания сплава из оболочки в момент заливки. Заполнение песчано-смоляной формы холодным металлом (низкая жидкотекучесть) приводит к тому, что отдельные струи металла не сливаются при встрече, а формируют спай.

Таблица 15 – Сравнение видов дефектов отливок

| Виды брака | Литьё в оболочковые формы, изготовленные только с использованием термического воздействия | Литьё в оболочковые формы, изготовленные с использованием термического воздействия + вариативной нагрузки |
| --- | --- | --- |
| Холодный металл | 2,1 % | 2,1 % |
| Газовые раковины | 2,0 % | 1,6 % |
| Спай | 0,7 % | 0,6 % |
| Недолив | 1,75 % | 1,2 % |
| Уход металла в разъём формы | 1,4 % | 0,3 % |
| Разностенность | 1,0 % | 0,2 % |
| Подутость | 0,2 % | 0,1 % |
| Обвал формы | - | - |
| Засор | 1,5 % | 0,8 % |
| Вскип | 2,1 % | 1,9 % |

Целесообразно литниковую систему в таком случае делать с подводом металла снизу, что даст спокойное ламинарное течение металла и наиболее полное удаление газов. Разогрев формы при этом должен быть минимальным. Заливка, разумеется, должна иметь определённый напор и исключать прерывание струи, каждое прерывание которой приводит к захватыванию воздуха из атмосферы и, следовательно, увеличивает несплошность кристаллизующегося сплава.

Рисунок 34 – Оболочковые формы различных отливок

Оболочковая форма хорошо защищает металл от охлаждения в процессе кристаллизации отливки, поэтому здесь питание отливок является весьма эффективным. Недостаточное питание отливок приводит к браку отливок по раковинам и рыхлотам в утолщённых частях отливки.

Трещины в литых заготовках, как известно, возникают вследствие влияния внутренних напряжений, которые образуются в результате разных скоростей остывания различных участков отливки или из-за недостаточной податливости формы (рисунок 35).

Песчано-смоляные формы имеют весьма значительную прочность, но при этом обладают хорошей податливостью, использование нагрузки при формообразовании не влияют на податливость формы. Следовательно, брак литья по этой причине почти не наблюдается.

Также почти не наблюдается пригар на отливках. Очевидно, что при использовании прессования увеличивается поверхностная прочность формы, что уменьшает степень смачивания стенок капилляров формы жидким металлом. Также повышение прочности формы препятствует гидростатическому давлению жидкого металла, что снижает возможность проникновения металла между зёрнами песка.

Распространённым дефектом при литье в оболочковые формы являются засоры песком. Они возникают, например, при транспортировке готовых оболочек. Отливки, изготавливаемые таким способом, имеют небольшие припуски на механическую обработку, и даже отдельные частицы песка на рабочей поверхности формы, вызывают неисправимый брак отливок по засорным раковинам. Такой дефект происходит вследствие выкрошивания песчинок из оболочки. Опять же, более высокая прочность оболочки снижает процент такого дефекта.

«Вскип» имеет место при условии, когда в момент заливки металлом оболочки рост значения металлостатического напора отстает от роста давления газа. Это приводит к возникновению на поверхности отливки мелких газовых раковин [20].

Также часто встречающимся браком литья в оболочковые формы является образование газовых раковин (рисунок 36).

| Рисунок 35 – Трещины на поверхности отливки | Рисунок 36 – Усадочная раковина в теле отливки после удаления прибыли |
| --- | --- |

Трещины возникают из-за неправильного расположенная отливки и литниковой системы; захвата воздуха струей металла; пониженной газопроницаемости оболочковой формы; использования большого количества песка мелких фракций; неправильный режим плавки или некачественная исходная шихта; очень низкая температура заливаемого металла; чрезмерно быстрое заполнение оболочки.

Общим недостатком при использовании литья в оболочковые формыявляется низкая культура реализации технологии: отсутствие опыта, низкая механизация и неприспособленность оборудования. Исключение этих недостатков даст возможность еще в большей степени снизить брак форм и литья.

Оценку сплошности металла и проверку наличия дефектов проводили на ультразвуковом дефектоскопе A1212 Master (рисунок 37).

Рисунок 37 – Ультразвуковой дефектоскоп A1212 Master

Сравнивали отливку полученные литьем в оболочковый формы, изготовленную только с использованием нагреваемой оснастки и отливку, полученную в форму, изготовленную с использованием нестационарной нагрузки.

Поверхность отливки зачищали от пыли и грязи до Rz40. Для исследований использовали преобразователь ПЭП П121-8-70. В ходе контроля первой отливки был обнаружен недопустимый дефект (рисунок 38) с глубиной залегания 5,4 мм (т.к. сигнал превысил браковочный уровень на 2 ДБ). Дефект, очевидно, мог возникнуть вследствие наличия поры или трещины в результате усадки отливки при затвердевании, что свидетельствует о недостаточной пластичности форм, изготовленных только с использованием нагрева [21].

Исследование второй отливки наличия недопустимых дефектов не показали (рисунок 39), что свидетельствует об отсутствии в ней каких-либо литейных дефектов.

| Рисунок 38 – Данные с дефектоскопа при исследовании отливки, изготовленной литьем в оболочковую форму путем только нагрева | Рисунок 39 – Данные с дефектоскопа при исследовании отливки, изготовленной литьем в оболочковую форму с использованием нестационарного прессования |
| --- | --- |

Таким образом, экспериментально установлено, что использование дополнительного статического приложения нагрузки при формировании оболочки дает возможность снизить процент брака отливок.

2.3.4 Исследование свойств образцов, полученных на производственной площадке в полупромышленных условиях (ТОО «КМЗ им. Пархоменко»)

В период со 2 мая по 30 сентября были проведены полупромышленные испытания на ТОО «КМЗ им. Пархоменко») в соответствии с разработанной технологической картой (Приложение В). Всего было изготовлено 100 полуформ, то есть 50 форм. В каждой форме изготавливались по детали «Крышки».

Полученные в полупромышленных условиях образцы были исследованы в лаборатории КарГТУ. Определялись прочность, твердость и газопроницаемость форм. Методика определения указанных свойств приведена выше. Результаты представлены в таблице 16.

Таблица 16 – Свойства оболочковых форм, полученных в полупромышленных условиях

| Образец формы | Прочность, МПа | Твердость, ед | Газопроницаемость, ед |
| --- | --- | --- | --- |
| Лабораторный | 12,1 | 105 | 112 |
| Полупромышленный | 11,4 | 99 | 102 |

Сравнение данных таблицы 15 показало, что разработанный технологический режим получения песчано-смоляных форм позволяет получать изделия с заданными свойствами.

Таким образом, проведенные полупромышленные испытания на производственной площадке технологии изготовления оболочковых форм с заданными свойствами показали корректность разработанной технологической карты, возможность проведения нового технологического процесса с использованием существующих на производстве основных средств. Полученные опытные изделия обладают улучшенными технологическими показателями.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Определены основные технологические параметры при формообразовании песчано-смоляных смесей. Составлена матрица планирования эксперимента, проведены базовые эксперименты. Проведен подбор рецептуры состава смеси, определены основные и вспомогательные компоненты смеси и их концентрация. Оптимальный состав песчано-смоляной смеси: кварцевый песок марки 1К0315 – 70 %; кварцевый песок марки 1К02 – 30 %; пульвербакелит СФ-011А – 4,5 (сверх 100 %); керосин – 0,2 - 0,4 (сверх 100 %); уайт-спирит – 2 - 3 % (сверх 100 %); борная кислота – 0 - 0,2 % (сверх 100%).

Изготовлены и исследованы образцы форм при различных режимах в лабораторных условиях, получены зависимости свойств литейных форм от режимов изготовления. Исследования шероховатость отливок, изготовленных в опытные оболочковые формы, показал, что точность отливок, соответствует точности по 11 - 16 квалитетам. Это достигается за счет хорошей заполняемости оболочки расплавами, что способствует изготовлению тонкостенных отливок. Использование вариативного давления положительно сказывается на качестве поверхности отливки. Формирующаяся при этом поверхность формы получается наиболее ровной, так как погружение поверхностного слоя песка достигает края расплавленной смолы и тем самым формируются достаточно гладкие участки. Показано, что использование дополнительного статического приложения нагрузки при формировании оболочки дает возможность снизить процент брака отливок. Технологический процесс выглядит следующим образом: после перемешивания песчано-смоляная смесь засыпалась в бункер машины. После производили опрокидывание бункера со смесью на нагретую до 230 0С модельную плиту с моделями радиаторов. При этом одновременно через плиту подавалось давление 0,25 МПа. Через10 секунд давление повышал до 0,35 МПа. А еще через 10 секунд давление снижали до 0,2 МПа. При этом формировалась оболочковая форма толщиной 10-12 мм. После этого формы спекались в течение 2 минут при температуре 320-340 0С.

Проведены промышленные испытания технологии на базе ТОО «КМЗ им. Пархоменко» (Приложения Б,Г). По результатам исследований опубликовано 1 статья в журнале «Metallurgija» (Хорватия, IF Scopus 0,388), 1 статья в журнале «Литейное производство» (Россия, ИФ РИНЦ 0,225), 1 статья в журнале «Литье и металлургия» (Беларусь, ИФ РИНЦ 0,213), 1 статья в журнале «Труды университета» (Казахстан, ИФ КазБЦ 0,063), 4 доклада на международных конференциях, 1 зарубежная монография.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 Ю.П. Адлер Введение в планирование эксперимента. - М.: Металлургия, 1969. –155 с.

2 Куликов В.Ю., Еремин Е.Н., Ковалёва Т.В., Квон Св.С., Исагулова Д.А. Разработка состава песчано-смоляной смеси для формообразования в условиях вариативного прессования // Литейное производство, Издательский дом «Литейное производство», Москва, 2019, № 4, С. 22-26.

3 Liu, Yu; Wang, Xudong; Sun, Yi Research on a new detection method of slab surface crack in mould during continuouscasting // Metallurgical research &technology . – Nov. 2018. – Volume 1. – Article 108.

4 Bargaoui, Hiba; Azzouz, Farida; Thibault, DelphineThermomechanical behavior of resin bonded foundry sand cores during casting // Journal of materials processing technology. – 2017. - Volume: 246, # 8. – P. 30-41.

5 Ren, Lei; Zhang, Lifeng; Wang, QiangqiangMeasurements of surface velocity and level fluctuation in an actual continuous wide slabcasting mold // Metallurgical research & technology. – Nov. 2018. – Volume 1. – Article 102.

6 Kmita, A.; Fischer, C.; Hodor, K. Thermal decomposition of foundry resins: A determination of organic products by thermogravimetry-gas chromatography-mass spectrometry (TG-GC-MS) // Arabian journal of chemistry. – 2018. – Volume: 11, # 3. – P. 380-387.

7 Kvon, Sv. S.; Kulikov, V. Yu.; Filippova, T. S.; Omarova, A. E. Using high-chromium iron as material for production of the equipping components of mine shafts // Metalurgija. – 2016. – Volume: 55, # 2. – P. 206-208.

8 Kovalev, P.V.; Ryaboshuk, S.V.; Issagulov, A.Z.; Kulikov, V.Yu.; Kvon, Sv.S.; Chsherbakova, Y.P.; Sultamurat G. I.; Jironkin, M.V. Improving production technology of tube steel grades in converter process // Metalurgija. – 2016. – Volume: 55, # 4. – P. 715-718.

9 Волков Д., Волков А.Д., Ефименко А.В. Литье в оболочковые формы и его универсальность в мелкосерийном и серийном производстве // Литейщик России. - 2016.- №4. - С. 26-30.

10 Верцюх С.С., Знаменский Л.Г., Ивочкина О.В.
Технология литья в оболочковые керамические формы с применением алюмоборфосфатного концентрата // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Металлургия. - 2011. -№36(253). - С. 45-47.

11 Куликов В.Ю., Квон С.С., Щербакова Е.П., Ковалёва Т.В., Исагулова Д.А. Влияние степени спекания оболочковой формы на ее механические и технологические свойства // Литейное производство. 2018.№4. С. 32-34.

12 Куликов В.Ю., Исагулов А.З., Щербакова Е.П., Ковалева Т.В., Еремин Е.Н.
О поведении песчано-смоляной смеси при формообразовании // Литейное производство. 2017. № 3. С. 23-25.

13 Исагулов А.З., Куликов В.Ю., Ковалёва Т.В., Щербакова Е.П. О реологических свойствах песчано-смоляных форм // Литейное производство. 2015.№2. С. 15-17.

14 Исагулов А.З., Куликов В.Ю., Мурзажанов О.С. Изготовление отопительных радиаторов литьём в оболочковые формы // Труды Университета. 2004.№1. С. 47-48.

15 Ковалёва Т.В., Еремин Е.Н., Квон Св.С., Куликов В.Ю. Исследование пористости песчано-смоляных форм, изготовленных нестационарного давления // Международная научно-техническая конференция «Инновационные технологии в литейном производстве» (22-23 апреля 2019 г.). – Москва, Россия, С.260-263.

16 Куликов В.Ю., Квон Св.С., Еремин Е.Н., Ковалёва Т.В. Исследование пористости песчано-смоляных форм, полученных при вариативном давлении //XXVIInternationalconferenceandtechnicalconference  «FOUNDRY 2019» (10-12 апреля 2019 г.). – Плевен, Болгария, С.15-16.

17 Исагулов А.З., Ибатов М.К., Куликов В.Ю., Щербакова Е.П., Ковалёва Т.В. Компьютерное и математическое моделирование при подготовке специалистов и решении инжнерных задач в области металлургии // Международная научно-практическая конференции «Инновации в области естественных наук как основа экспортоориентированной индустриализации Казахстана» (4-5 апреля 2019 г.). – Алматы, С. 482-487.

18 Куликов В.Ю., Квон Св.С., Щербакова Е.П., Ковалёва Т.В. Исследование шероховатости отливок сельскохозяйственной техники, изготовленных литьём в песчано-смоляные формы // Материалы XXIII Международной научно-производственной конференции «Инновационные решения в аграрной науке – взгляд в будущее» (28-29 мая 2019 г.). – Майский, Россия, С. 82-84.

19 V.Yu.Kulikov, A.Z. Issagulov, M.K. Ibatov, Shcherbakova Ye. P., Kovaleva T.V. Shell forming mode effect on casting quality // Metalurgija, Хорватия, 2019, № 58 (3-4), стр. 295 – 298.

20 Исагулов А.З., Ибатов М.К., Куликов В.Ю., Квон Св.С., Ковалёва Т.В., Щербакова Е.П. Совершенствование технологии изготовления отливок в песчано-смоляных формах // Труды университета, Изд-во КарГТУ, Караганда, 2019, № 1, С. 22-26

21 Куликов В.Ю., Квон Св.С., Ковалёва Т.В., Щербакова Е.П.,  Еремин Е.Н. Влияние режимов формообразования песчано-смоляных оболочек на качество изготовленных в них отливок // Литье и металлургия, Издательский дом «Белорусский национальный технический университет», Минск, 2019, № 2, С. 13-18.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ПРИЛОЖЕНИЕ В

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Список опубликованных работ

1 Куликов В.Ю., Квон Св.С., Еремин Е.Н., Ковалёва Т.В. Исследование пористости песчано-смоляных форм, полученных при вариативном давлении //XXV International conference and technical conference «FOUNDRY 2019» (10-12 апреля 2019 г.). – Плевен, Болгария, С.15-16.

2 Куликов В.Ю., Еремин Е.Н., Ковалёва Т.В., Квон Св.С., Исагулова Д.А. Разработка состава песчано-смоляной смеси для формообразования в условиях вариативного прессования // Литейное производство, Москва: Издательский дом «Литейное производство», 2019, № 4, С. 22-26.

3 Исагулов А.З., Ибатов М.К., Куликов В.Ю., Квон Св.С., Ковалёва Т.В., Щербакова Е.П. Совершенствование технологии изготовления отливок в песчано-смоляных формах // Труды университета, Караганда: Изд-во КарГТУ, 2019, № 1, С. 22-26

4 V.Yu. Kulikov, A.Z. Issagulov, M.K. Ibatov, Shcherbakova Ye. P., Kovaleva T.V. Shell forming mode effect on casting quality // Metalurgija, Хорватия, 2019, № 58 (3-4), стр. 295 – 298.

5 Ковалёва Т.В., Еремин Е.Н., Квон Св.С., Куликов В.Ю. Исследование пористости песчано-смоляных форм, изготовленных с использованием нестационарного давления // Международная научно-техническая конференция «Инновационные технологии в литейном производстве» (22-23 апреля 2019 г.). – Москва, Россия, С.260-263.

6 Исагулов А.З., Ибатов М.К., Куликов В.Ю., Щербакова Е.П., Ковалёва Т.В. Компьютерное и математическое моделирование при подготовке специалистов и решении инженерных задач в области металлургии // Международная научно-практическая конференция «Инновации в области естественных наук как основа экспортоориентированной индустриализации Казахстана» (4-5 апреля 2019 г.). – Алматы, С. 482-487.

7 Куликов В.Ю., Квон Св.С., Щербакова Е.П., Ковалёва Т.В. Исследование шероховатости отливок сельскохозяйственной техники, изготовленных литьём в песчано-смоляные формы // Материалы XXIII Международной научно-производственной конференции «Инновационные решения в аграрной науке – взгляд в будущее» (28-29 мая 2019 г.). – п.Майский, Россия, С. 82-84.

8 Куликов В. и др. Изготовление песчано-смоляных форм при нестационарном давлении // Монография. Германия: Изд. LAP LAMBERT, 2019. ISBN 978-620-0-21714-1.

9 Куликов В.Ю., Квон Св.С., Ковалёва Т.В., Щербакова Е.П.,  Еремин Е.Н. Влияние режимов формообразования песчано-смоляных оболочек на качество изготовленных в них отливок // Литье и металлургия, Минск: Издательский дом «Белорусский национальный технический университет», 2019, № 2, С. 13-18.