РЕФЕРАТ

Отчет 81 с., 17 рис., 8 табл., 30 источников, 3 прил.

остеопороз, репаративный остеогенез, мезенхимальные стволовые клетки, остеофильный полимер, клеточная терапия, таргетная транспортная платформа

Цель исследования – проведение доклинических исследований острой и хронической токсичности полимера, оценка регенеративного потенциала локальной трансплантации мезенхимальных стволовых клеток, функционализированных остеофильным полимером, при переломах локтевой кости мелких лабораторных животных на фоне экспериментально индуцированного остеопороза.

В настоящем отчете отражены результаты исследования, проведенные в 2019 году.

Была создана животная модель индуцированного перелома локтевой кости с остеотомией диафиза локтевой кости; была создана животная модель индуцированного перелома локтевой кости с остеотомией диафиза локтевой кости. Была проведена предварительная оценка (1 месяц) эффективности применения терапии адипозными мезенхимальными стволовыми клетками, модифицированными синтетическим остеофильным бисфосфонатным полимером при переломах локтевой кости животных на фоне эстроген-зависимого остеопороза in vivo. Была проведена оценка острой и хронической токсичности остеофильного полимера. Прижизненный анализ динамики изменения костной плотности в зоне перелома локтевой кости на фоне экспериментально индуцированного эстроген-зависимого остеопороза показал статистически значимое 27%-е увеличение плотности костной ткани через 4 недели после остеотомии локтевой кости в группе животных, получавших 4-х кратную трансплантацию модифицированных полимером МСК. Результаты прижизненных наблюдений были подтверждены post-mortem анализом гистологических препаратов зоны перелома трубчатой кости. Изучение динамики внутритканевого распределения МСК показали наличие трансплантированных клеток в зоне костного дефекта на протяжении как минимум одной недели после локальной инъекции клеточного препарата. Результаты доклинических исследований биобезопасности показали отсутствие  острой и хронической токсичности полимера.

Область применения: биотехнология и медицина.

ТҮЙІН

Есеп 81 б., 17 сур., 8 кесте, 30 әдебиет тізімі, 3 қосымша.

ОСТЕОПОРОЗ, РЕПАРАТИВТІ ОСТЕОГЕНЕЗ, МЕЗЕНХИМАЛДЫ БАҒАНАЛЫ ЖАСУШАЛАР, ОСТЕОФИЛЬДІ ПОЛИМЕР, ЖАСУШАЛЫҚ ТЕРАПИЯ, НЫСАНАЛЫ ТРАНСПОРТТЫҚ ПЛАТФОРМА

Зерттеу жұмысының мақсаты – зертхана жануарларындағы шынтақ сүйек сынығын қолданып индуцирленген остеопорозға негізделген тәжірибе жұмысын жүргізу. Әсіресе, ұсынып отырған клиникага дейінгі зерттеу жұмысы полимердің жедел және созылмалы уыттылығын, остеофильді полимермен өңделген мезенхималды бағаналы жасушалардың жергілікті трансплантациясының барысында регенеративтік мүмкіншілігін бағалау зерттеу жұмыстарын қамтиды.

Ұсынылған есепте 2019 жылы жүргіщзілген зерттеу жұмыстарының нәтижелері көрсетілген.

Индукцияланған шынтақ сынығы бар (остеотомия диафиза) зертханалық жануар нұсқалары жасалынды; адипоздық мезенхималы бағаналы жасушалардың көмегімен жасалатын терапияның тиімділігін 4 апта бойы алын-ала бағалау жұмыстары жүргізілді. Мезенхималы бағаналы жасушалар (МБЖ) синтетикалық остеофильді бисфосфонатық полимермен модификацияланған. Зертхана жауарларында эстрогенге байланысты туындайтын остеопороз - шынтақ сүйегінің сынуына негізделген in vivo зерттеу жұмысы жоспарланды. Остеофильді полимердің жедел және созылмалы уыттылығын бағалау жұмысы жасалынды.

Индукцияланған эстрогенге тәуелді остеопороз ға арналған тәжірибе жұмысы нәтижесінде сынық аймағында өзгеріс байқалды. Шынтақ сынығының аймағында 4 реттік модификацияланған трансплантация (МБЖ) қабылдаған зертхана тышқандарында сүйек жасушасының өзгерісі бақылауда болды. Сүйек жасушасының тығыздығының өсу динамикасы - 25% статистикалық маңыздылықты көрсетті.

Бақылау жұмысының нәтижелері әсіресе құбырлы сүйек аймағы post-mortem гистологиялық преппаратымен дәлелденді. Жасушалық преппаратты сыну аймағына егу нәтижесінде, МБЖ- ң жасушааралық таралу динамикасы 1 аптадан соң белгілі болды- трансплантацияланған жасушалар сүйек ақауының аймағында таралғандығы анықталды. Клиникаға дейінгі преппарат қауіпін зерттеу жұмыстары жедел және созылмалы уыттың жоқ екендігін көрсетті.

Қолдану саласы: биотехнология и медицина.

Содержание

| ВВЕДЕНИЕ................................................................................................................................ |  | 8 |
| --- | --- | --- |
| ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.................................................................................................................. |  | 10 |
| 1 | Обзор литературы………………………………………………………....................... | 10 |
| 2 | Материалы и методы………………………………………...……………………...… | 12 |
| 2.1 | Выделение и культивирование МСК из адипозной ткани мелких грызунов (крыс)……………………………………….................................................................... | 12 |
| 2.2 | Трансфекция МСК люциферазным лентивирусным вектором и биолюминесцентный анализ in vitro ………………………………..……………….. | 13 |
| 2.3 | Синтез и химическая структура остеофильного бисфосфонатного полимера PBP-f-NHS …...……………………………………………...…………………………. | 13 |
| 2.4 2.5 | Функционализация МСК остеофильным полимером …………………………….… Модель остеопороза и перелома локтевой кости …………………………………… | 14 14 |
| 2.6 | Анализ костной плотности с помощью имиджера микроКТ IVIS (Caliper, USA)……………………………………………………………………………………. | 15 |
| 2.7 2.8 2.9 | Гистологический анализ …………………………………...….……………………... Иммунофлюоресцентный анализ гистологических срезов на наличие маркеров люциферазы в костной ткани в зоне перелома …………………………………….. Изучение острой и хронической токсичности остеофильного бисфосфонатного полимера PBP-f-NHS …………………………………………………………………. | 15 15 15 |
| 2.10 | Статистический анализ……………………………………………………………..… | 18 |
| 3 | Результаты ………………..…………………………………………………………… | 18 |
| 3.1 | Оценка регенераторного потенциала локальной трансплантации мезенхимальных стволовых клеток, функционализированных остеофильным полимером, при переломах локтевой кости мелких лабораторных животных на фоне экспериментально индуцированного остеопороза ………..………..………… | 18 |
| 3.1.1 | Создание животной модели индуцированного перелома локтевой кости с остеотомией диафиза локтевой кости ……….……………………………………… | 18 |
| 3.1.2 | Создание животной модели остеопороза путем билатеральной овариэктомии………………………………………………………………………….. | 20 |
| 3.1.3 3.2 3.2.1 3.2.2 | Оценка эффективности применения нового способа стимулирования репаративного остеогенеза in vivo ………...………………………………………… Оценка токсичности, биобезопасности и фармакокинетики остеофильного бисфосфонатного полимера …………………………………………………………. Доклиническое исследование острой токсичности полимера ……………............. Доклиническое исследование хронической токсичности полимера …………..…. | 21 25 25 26 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………….….............. |  | 35 |
| СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ………………………………..………… |  | 36 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ А - Техническая спецификация и календарный план работ на 2018-2020 год......................………………………………………………….………………………. |  | 39 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Б – Список научных трудов по теме задания за 2019 год………….......... ПРИЛОЖЕНИЕ В – Публикации ………………………......................................................... |  | 43 44 |

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем отчете о НИР применяются следующие термины с соответствующими  определениями.

БИСФОСФОНАТЫ – класс препаратов, предотвращающих потерю костной массы и используемых для лечения остеопороза и аналогичных заболеваний, содержат два фосфоната (PO3).

МЕЗЕНХИМАЛЬНЫЕ СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ (МСК) - мультипотентные стволовые клетки, способные дифференцироваться в остеобласты (клетки костной ткани), хондроциты (хрящевые клетки) и адипоциты (жировые клетки).

ОСТЕОБЛАСТЫ – молодые остеобразующие клетки кости.

ОСТЕОКЛАСТЫ – гигантские многоядерные клетки, удаляющие костную ткань посредством растворения минеральной составляющей и разрушения коллагена.

ОСТЕОПОРОЗ – хроническое прогрессирующее системное заболевание скелета или клинический синдром, проявляющийся при других заболеваниях, который характеризуется снижением плотности костей, нарушением их микроархитектоники и усилением хрупкости.

ФБС – фетальная бычья сыворотка

AT-MSCs – adipose tissue derived mesenchymal stem cells - мезенхимальные стволовые клетки жировой ткани

PBS – натрий-фосфатный буфер

°C – градус Цельсия

pH – водородный показатель

нм – нанометр

Ca3(PO4)2 – фосфат кальция

# ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время, с бурным развитием методов регенеративной медицины и биоинженерии, применение  клеточной терапии является перспективным направлением в лечении остеопороз-ассоциированных и других низкоэнергических переломов костей. Снижение плотности и прочности кости при остеопорозе происходит, во-первых,  из-за усиления функциональной активности остеокластов, и, во-вторых, в результате снижения количества клеток-предшественников остеобластов и развития так называемой «остеогенной недостаточности», и, как следствие, невозможности обеспечить надлежащий уровень остеорепарации. В этой связи, трансплантация мезенхимальных стволовых клеток (МСК) является одним из наиболее многообещающих подходов в улучшении регенерации костной ткани при патологических труднозаживающих переломах, так как данные клетки являются естественными предшественниками остеобластов, обладают иммуномодулирующими свойствами, способны секретировать факторы роста, ускоряющие процессы восстановления тканей [1].

В свою очередь, поверхностная модификация клеточной мембраны МСК может  улучшить эффективность хоуминга клеток за счет лиганд, имеющих высокую аффинность к костной ткани. В исследованиях Guan et al., Yao et al. была разработана полимерная конструкция LLP2A-Ale, которая посредством лиганды  LLP2A связывалась с поверхностью клеточной мембраны, а  таргетная доставка к костной ткани обеспечивалась за счет высокой аффинности алендроната к костной ткани [2, 3]. Применяемый в нашем исследовании остеофильный полимер PBP-f-NHS имеет своем составе две функциональные группы – бисфосфонатную и гидроксисукцимидную (NHS). NHS-группа способна ковалентно связываться с аминными и карбоксильными группами, находящимися на поверхности клеточных мембран, и обеспечивает взаимодействие полимера с мезенхимальными стволовыми клетками. В свою очередь, бисфосфонаты, имеющие высокую степень сродства к гидроксиапатитам, составляющим почти 2/3 сухой массы кости, с одной стороны, призваны обеспечивать аффинность функционализированных полимером клеток к косной ткани, и, с другой стороны, ингибировать фагоцитарную активность остеокластов.

Ранее нами в рамках научно-технической программы МОН РК «Разработка инновационных подходов регенеративной медицины и внедрение научных основ медицины долголетия» (выполнявшейся в сотрудничестве с профессором Аланом Расселом, Университет Карнеги-Мэллон, Питтсбург, США) с помощью метода атомной трансферной радикальной полимеризации был синтезирован остеофильный полимер, который представляет собой искусственный вектор для целенаправленного связывания как с клетками, так и с гидроксиапатитами костной ткани [4]. В наших предыдущих работах, а также в отчете за 2018 год, были представлены данные о том, что полимер способен стабильно связываться с МСК и костной тканью, не оказывает влияния на процессы клеточной пролиферации и остеогенной дифференцировки МСК, и обладает остеокласт-ингибирующей активностью in vitro [4, 5].

Целью настоящего исследования явилось доклиническое исследование острой и хронической токсичности полимера, а также оценка регенеративного потенциала локальной трансплантации мезенхимальных стволовых клеток, функционализированных остеофильным полимером, при переломах локтевой кости мелких лабораторных животных на фоне экспериментально индуцированного остеопороза.

Задачи исследования на 2019 год:

- Оценка эффективности применения терапии адипозными мезенхимальными стволовыми клетками, модифицированными синтетическим остеофильным бисфосфонатным полимером, при переломах локтевой кости животных на фоне эстроген-зависимого остеопороза in vivo:

  - Создание животной модели индуцированного перелома локтевой кости с остеотомией диафиза локтевой кости.

  - Создание животной модели остеопороза путем билатеральной овариоэктомии.

  - Оценка эффективности применения нового способа стимулирования репаративного остеогенеза in vivo.

- Оценка токсичности, биобезопасности и фармакокинетики остеофильного бисфосфонатного полимера:

  - Изучение острой и хронической токсичности.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1 Обзор литературы

Остеопороз представляет собой хроническое системное заболевание, поражающее костную ткань и сопровождающееся снижением  плотности и прочности костей, прогрессирующей потерей костной массы и нарушением костной микроархитектоники, что в конечном итоге приводит к высокому риску переломов. По данным ВОЗ остеопороз занимает четвертое место в мире в структуре заболеваний, наряду с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями и сахарным диабетом [6, 7]. Согласно Международной Организации по вопросам остеопороза, в мире данным заболеванием страдают около 200 миллионов женщин (https://www.iofbonehealth.org). В Казахстане остеопорозом страдают 12,50% женщин и 9,09% мужчин. Ожидается, что к  2050 году количество больных остеопорозом в мире увеличится более чем в три раза, а частота переломов шейки бедра, самого опасного и труднозаживаемого осложнения остеопороза, увеличится у мужчин на 310%, а у женщин на 240% (https://www.iofbonehealth.org). По прогнозам специалистов, распространенность инвалидности, вследствие остеопороз-ассоциированных переломов к 2025 году в мире составит около 2.6 млн. случаев, а число случаев смерти после перелома бедра достигнет порядка 700 тысяч в год [6, 8].

Снижение плотности костей или остеопения происходит в результате увеличения резорбции кости остеокластами в  процессе костного метаболизма (обновления кости), возрастного уменьшения клеток-предшественников остеобластов и ослабленной абсорбции кальция. Большинство научных исследований направлено на совершенствование методов лечения для сохранения костной массы и, таким образом, уменьшения риска переломов. С другой стороны гораздо меньше изучены непосредственно процессы регенерации костной ткани при переломе на фоне остеопороза по сравнению с исследованиями, посвященными предотвращению переломов остеопороза [9].

На данный момент для регенерации костных дефектов существует ряд перспективных подходов, включая классические аутологичные костные трансплантаты, а также инновационные методы с применением факторов роста и синтетических скаффолдов [10-14]. Тем не менее, заживление переломов - это сложный процесс регенерации костной ткани, который зависит от возраста и наличия остеопороза. В последние годы были получены данные, свидетельствующие о том, что регенерация костной ткани на фоне остеопороз-ассоциированных переломов заметно отличается от здоровой, и это может иметь важное значение при оценке влияния нового перспективного подхода лечения остеопороз-ассоциированных переломов [9]. Таким образом, разработка эффективных методов стимулирования процессов регенерации костной ткани в зоне замедленного сращения переломов при остеопорозе и схожих патологиях является одним из приоритетных направлений в современной науке и медицине.

В настоящее время существует несколько методов лечения остеопороза, но наиболее распространенным являются лекарства на основе бисфосфонатных соединений [15-17]. Бисфосфонаты являются аналогами пирофосфатов (H2O3P-O-PO3H2), где центральная гидролитически лабильная Р-О-Р связь заменена на гидролизоустойчивую Р-С-Р группу. Они взаимодействуют в селективном порядке с гидроксиапатитными группами на резорбтивной поверхности костной ткани, снижают  метаболизм и функциональную активность остеокластов, тем самым уменьшая скорость резорбции костной ткани, а также стимулируют образование новой кости. Препараты на основе бисфосфонатов применяются в медицинской практике не только для лечения остеопороза, но и таких заболеваний как болезнь Пэджета и малигнантная гиперкальцемия. Бисфосфонаты также способны подавлять остеолитическую способность раковых клеток в костных тканях [15].

Снижение плотности и прочности кости при остеопорозе происходит  не только из-за усиления функциональной активности остеокластов, но также в результате снижения количества клеток-предшественников остеобластов и развития так называемой «остеогенной недостаточности», и как следствие, невозможности обеспечения надлежащего уровня остеорепарации. В этой связи, одним из многообещающих направлений в лечении остеопороз-зависимых переломов  может быть клеточная терапия мезенхимальными стволовыми клетками, являющимся предшественниками остеобластов [3, 18, 19].

Существует два основных пути трансплантации МСК: системный и местный. Системное введение включает внутривенную и внутриартериальную инъекцию суспензии клеток, тогда как местное введение включает прямую трансплантацию клеток в зону интереса [20]. Ранние исследования в области клеточной трансплантологии показали, что при системном введении большая часть трансплантированных клеток в первую очередь попадает в легкие, откуда они либо элиминируются, либо постепенно мигрируют в другие ткани [21-25]. Миграция МСК из легких, как полагают, в основном обусловлена воспалительными процессами, протекающими в других внутренних органах, так как в силу своей биологии, МСК являются очень чувствительными к хемокину CCL21, вырабатывающемуся клетками сосудистого эндотелия вблизи зоны воспаления [26, 27]. Таким образом, на эффективность системного введения МСК в случае патологий костной ткани могут в значительной мере влиять другие хронические состояния, присутствующие в организме реципиента. Другим недостатком системного введения МСК является агрегация трансплантированных клеток в областях аномальной пролифераций клеток, например при раке молочной железы, яичника и других онкологических заболеваниях [28]. С этой точки зрения, в случае терапии патологий костной ткани, местная трансплантация является предпочтительней, так как обеспечивает локальное введение высокого пула МСК непосредственно в зону дефекта. Тем не менее, в некоторых исследованиях ставится под сомнение способность к выживанию клеток ввиду отсутствия кислорода и питательных веществ вдали от кровотока [29]. Применение методов поверхностной модификации клеток  в данном случае может улучшить механизм хоуминга, а также, в зависимости от функциональной активности лиганды, иметь и сочетанный эффект.

Как уже упоминалось, ранее нами, в сотрудничестве с профессором Аланом Расселом, (Университет Карнеги-Мэллон, Питтсбург, США),  был синтезирован остеофильный полимер, который представляет собой искусственный вектор для целенаправленного связывания как с клетками, так и с гидроксиапатитами костной ткани [4]. В наших предыдущих работах, а также в отчете за 2018 год были представлены данные о том, что полимер способен стабильно связываться с МСК и костной тканью, не оказывает влияния на процессы клеточной пролиферации и остеогенной дифференцировки МСК, и обладает остеокласт-ингибирующей активностью in vitro [4, 5]. Целью настоящего исследования явилось доклиническое исследование острой и хронической токсичности полимера, а также оценка краткосрочного эффекта (до 4 недель) локальной трансплантации мезенхимальных стволовых клеток, функционализированных остеофильным полимером, при переломах локтевой кости мелких лабораторных животных на фоне экспериментально индуцированного остеопороза.

2 Материалы и методы

2.1 Выделение и культивирование МСК из адипозной ткани мелких грызунов (крыс)

МСК крыс были получены из адипозной ткани животных согласно опубликованному ранее протоколу [30] с небольшими улучшениями. Жировая ткань была выделена из крыс под ингаляционной анестезией изофлюраном в асептических условиях. Образцы промыты в охлажденном растворе среды Игла, модифицированного по способу Дульбекко (DMEM), и антибиотиков в течение 5 минут. Затем содержимое подвергали измельчению, аккуратно переносили в пробирку 15 мл и инкубировали с 0.2% раствором коллагеназы на протяжении 60 минут с прерывистым встряхиванием на водяной бане при температуре 37˚С. Затем центрифугировали при 300xg на протяжении 5 минут. Осадок ресуспендировали в растворе полной питательной среды (DMEM + 15%  FBS + 1% Пенициллин/Стрептомицин) и инкубировали в 75 см2 культуральных плашках при стандартных условиях (5% CO2, 37˚С). Для удаления неадгезивных клеток планшеты трехкратно промывали раствором  PBS на следующий день, культуральную среду меняли  каждые 48 часов на протяжении 3 недель.  По прошествии 21 дня культивирования клетки, экспрессирующие на своей поверхности  маркер CD105, были отсортированы с помощью магнитно-активируемого клеточного сортера. Выделенные CD105-положительные клетки были культивированы до 4-5 пассажей. Мезенхимальная природа выделенных клеток была идентифицирована  с помощью иммунофлуоресцентной окраски на маркеры CD90, CD105, CD34, CD45 и CD31.

2.2 Трансфекция МСК люциферазным лентивирусным вектором и биолюминесцентный анализ in vitro

Были использованы лентивирусные частицы LVT-Luc2 (Eurogen). Клетки высеивали с конечной плотностью 2x10e5 клеток в 12-луночные планшеты. Лентивирусные частицы оттаивали при комнатной температуре. 200µл лентивирусных частиц (0.5x10e6 трансдуцирующих единиц на мл.) добавляли в каждую лунку. Для усиления трансфекции использовали протамин сульфат (SigmaAldrich). Протамин сульфат растворяли в воде MilliQ и добавляли в каждую лунку для достижения финальной концентрации 100µг/мл. Плашку инкубировали в течение 24 часов при 37oC, 5% CO2. После среду заменяли на полную питательную среду DMEM (15%ФБС, 1%Пен/Стреп). Спустя 72 часа проводили анализ на эффективность трансфекции с помощью имиджера IVIS (Caliper, USA). Для in vitro биолюминисцентного анализа  использовали D-люциферин светляка (Caliper, USA). Маточный раствор готовили с концентрацией 30 мг/мл в стерильных условиях, аккуратно переворачивая, разливали и хранили при  -20oC. Рабочий раствор готовили с использованием подогретой питательной среды для достижения финальной концентрации 150µг/мл (1:200). Перед проведением анализа с помощью имиджера рабочий раствор добавляли в каждую лунку. Анализ проводили в режиме биолюминесценции, контролем служили клетки, не подвергавшиеся трансфекции (рисунок 1).

2.3 Синтез и химическая структура остеофильного бисфосфонатного полимера PBP-f-NHS

Процесс синтеза и химическая структура  остеофильного бисфосфонатного полимера PBP-f-NHS были представлены в отчете за 2018 год и опубликованы в наших предыдущих работах [4, 5]. Вкратце, полимер был синтезирован методом радикальной полимеризации с переносом атома (ATRP), согласно опубликованному ранее протоколу. Базовой молекулой при синтезе являлся кополимер, состоящий из двух мономеров - биологически инертного N,N-диметилакриламида (ДМАА) и N'-гидроксисукцимидного эфира N-акрилоил-6-аминогексановой кислоты (NHS), с последующей полимеризацией и ковалентным присоединением бисфосфонатной группы. Характеризацию синтезируемого полимера проводили с использованием методов гель-хроматографии (GPLC) для определения молекулярной длины полимера и ядерно-магнитного резонанса (NMR) для определения концентрации бисфосфонатов.

2.4 Функционализация МСК остеофильным полимером

Трансфецированные МСК инкубировали с полимером  в концентрации 1 мг/мл на протяжении 10 минут в водяной бане 37оС в 1 мл PBS при pH 8.0. После инкубации взвесь клеток центрифугировали при 300g в течение 5 минут, промывали в PBS при pH 7.4; процедуру повторяли три раза.

Рисунок 1 – Детекция биолюминесценции популяций МСК, трансфецированных               (лунки № 2 и 6) и не трансфецированных люциферазным лентивирусным вектором                   (лунки 1 и 5)

2.5 Модель остеопороза и перелома локтевой кости

Модель остеопороза у лабораторных крыс была создана путем проведения стандартной билатеральной овариоэктомии  (OVX). Плотность костной ткани оценивали непосредственно перед операцией и через три месяца после проведения овариоэктомии с помощью микроКТ IVIS Spectrum (Caliper, USA). Остеопороз считался подтвержденным при уменьшении плотности костной ткани на 10% и более по сравнению с первоначальной.  Для оценки регенеративного потенциала модифицированных МСК, клетки функционализировали полимером согласно описанной выше методике;  была  использована отработанная в нашей лаборатории модель хирургического перелома локтевой кости у крыс с остеотомией диафиза локтевой кости на фоне экспериментального эстроген-зависимого остеопороза.

2.6 Анализ костной плотности с помощью имиджера микроКТ IVIS (Caliper, USA)

Радиография и прижизненная оценка плотности костной ткани в зоне перелома проводилась при помощи аппарата микро КТ (IVIS Spectrum CT; Caliper) раз в неделю. Использовали микроКТ с размером вокселей 150µ, 440 альт., 50 кВ, разрешение 425, FOV LxWxH 12x12x13 см. Приблизительная доза составила 52 мГв на одно сканирование. 3-мерная реконструкция и оценка плотности кости выполнялась с использованием программного обеспечения Living Image 4.3.1 (Caliper). Полученное изображение было экспортировано в формате DICOM и сохранено на жестком диске. Плотность кости определяли как оптическую плотность в объеме кости.

2.7 Гистологический анализ

После выведения из эксперимента, лабораторные животные умерщвлялись путем декапитации под изофлурановой анестезией, локтевая кость отделялась от сопутствующих тканей, проводилась макроскопическая оценка материала. Для микроскопической оценки процессов регенерации в зоне сращения перелома, ткани локтевой кости поврежденной конечности были зафиксированы в 10% нейтральном растворе формалина (pH 7,2–7,4). Фрагменты костной ткани были подвергнуты предварительной декальцинации, с последующей гистологической обработкой по общепринятой технологии с заливкой в парафин. Из парафиновых блоков были изготовлены микротомные срезы толщиной 7-10 микрон с последующей окраской гематоксилином и эозином и изучением в светооптическом микроскопе.

2.8 Иммунофлюоресцентный анализ гистологических срезов на наличие маркеров люциферазы в костной ткани в зоне перелома

Трансдуцированные люциферазой клетки анализировали на гистологических срезах с помощью иммунофлюоресцентного  анализа. Антитела Goat Luc Ab (Abcam) использовали как первичные антитела и Rabbit AntiGoat Alexa488 H&L (Alexa Fluor® 488) (Abcam) как вторичные. Изображения были получены с помощью конфокального микроскопа Zeiss.

2.9 Изучение острой и хронической токсичности остеофильного бисфосфонатного полимера PBP-f-NHS

Исследования острой и хронической токсичности остеофильного бисфосфонатного полимера проводились на базе РГП на ПХВ  «Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники», Министерства Здравоохранения Республики Казахстан.

Исследование острой токсичности проводилось на 12 белых инбредных половозрелых крысах обоего пола массой 180–200 г, разделенных на две группы. Животные распределялись по группам случайным образом. В качестве критерия приемлемой рандомизации считали отсутствие внешних признаков заболевания и гомогенность групп по массе тела (±10 %). В каждую группу было включено по 6 животных. Животным первой исследовательской группы было введено 5 мл водного раствора полимера в начальной дозе 500 мг/кг внутрибрюшинно однократно; животным контрольной группы была введена вода для инъекций в том же объеме. На протяжении 14 суток наблюдали за состоянием шерстного покрова и слизистых оболочек животных, поведенческими реакциями, регистрировали массу тела. О негативном влиянии введенных исследуемых образцов судили по клиническим симптомам интоксикации (общее состояние животных, особенности поведения, интенсивность двигательной активности, реакции на звуковые и световые раздражители, состояние кожного и волосяного покрова, окраска слизистых оболочек),  динамике массы тела, потреблению кормов и воды, смертности.

Целью исследования хронической токсичности являлось проведение сравнительной оценки безопасности исследуемого образца синтетического остеофильного бисфосфонатного полимерапри его многократном внутрибрюшинном введении экспериментальным животным по показателю хронической токсичности. Исследование проведено в соответствии с принципами Европейской конвенции по защите позвоночных  животных, используемых в экспериментах и других научных целях (Страсбург 1986 г.) и  с положениями Всемирной декларации благосостояния животных (1987 г.). Доклинические исследования были направлены на сравнительное изучение токсического действия исследуемого образца синтетического остеофильного бисфосфонатного полимера относительно образца натрия алендроната тригидрат  («Ратофарм», Великобритания). Объектами исследования служили образцы следующего состава, представленные в таблице 1.

Изучение хронической токсичности проводилось на белых инбредных половозрелых крысах обоего пола массой 180–200 г, разделенных на 4 группы. Животные распределялись по группам случайным образом. В качестве критерия приемлемой рандомизации считали отсутствие внешних признаков заболевания и гомогенность групп по массе тела (±10 %). В каждую группу было включено по 10 животных. Информация о группах экспериментальных животных представлена в таблице 3.

В таблице 2 указаны используемый вид лабораторных животных и условия их содержания. Для изучения хронической токсичности исследуемые образцы вводились внутрибрюшинно в максимально допустимом объеме 5.0 мл для крыс массой 180-200 г в течение 28 дней. При расчете дозировок для хронической токсичности использованы результаты определения параметров острого токсического действия образцов на крысах при внутрибрюшинном введении. В данном случае ЛД50 исследуемых образцов составляет 1000 мг/кг. Исходя из расчета вводимые дозы исследуемых образцов составили: 200 мг/кг; 100 мг/кг и 50 мг/кг (соответственно 1/5; 1/10; 1/20 от 1000 мг/кг).

Таблица 1.  Информация об исследуемых образцах

| Наименование | Исследуемый образец | Образец сравнения |
| --- | --- | --- |
| Название образца | Синтетический остеофильный бисфосфонатный полимер | Натрия алендроната тригидрат |
| Лекарственная форма | Порошок | Порошок |
| МНН | - | - |
| Производитель, страна | «National Laboratory Astana», Республика Казахстан | «Ратофарм», Великобритания |
| Описание | Порошок светложелтого цвета, без выраженного запаха | Порошок белого цвета, без выраженного запаха |
| Химическое название и формула | PBP-f-NHS: |  |

Таблица  2.  Экспериментальные животные и условия их содержания

| Вид | крысы |
| --- | --- |
| Порода | инбредные |
| Пол | самцы и самки |
| Масса тела крысы | 180-200 +10 г |
| Общее количество | 70 шт. (по 10 особей в каждой группе) |
| Источник получения | виварий, собственный питомник |
| Дата получения | по необходимости |
| Период акклиматизации | 15 дней |
| Индивидуальная идентификация | метки |
| Метод распределения по группам | случайный |
| Количество животных в клетке | по 3 крысы |
| Размеры клетки | стандартные |
| Материал клетки | нержавеющая сталь и пластик |
| Основной рацион | сбалансированный гранулированный корм |
| Источник воды | вода очищенная, полученная из системы очистки воды 2-го класса чистоты «Сарториус», Германия |
| Температура воздуха | 20+3С |
| Влажность воздуха | не более 65 % |

Таблица 3.  Группы экспериментальных животных

| Номер группы | Количество животных | Название ЛП, вводимая доза |
| --- | --- | --- |
| КРЫСЫ |  |  |
| № 1 Контрольная | 5♀ 5♂ | Вода для инъекций 5.0 мл |
| № 2 Экспериментальная | 5♀ 5♂ | СОБП* 200 мг/кг |
| № 3 Экспериментальная | 5♀ 5♂ | СОБП* 100 мг/кг |
| № 4 Экспериментальная | 5♀ 5♂ | СОБП* 50 мг/кг |
| № 5 Экспериментальная | 5♀ 5♂ | Натрия алендроната тригидрат 200 мг/кг |
| № 6 Экспериментальная | 5♀ 5♂ | Натрия алендроната тригидрат 100 мг/кг |
| № 7 Экспериментальная | 5♀ 5♂ | Натрия алендроната тригидрат 50 мг/кг |
| * - СОБП – синтетический остеофильный бисфосфонатный полимер |  |  |

Наблюдение за общим состоянием, поведением, двигательной активностью животных велось в течение 28 дней. В первый день после введения препарата животные находились под непрерывным наблюдением. На протяжении всего эксперимента наблюдали за состоянием шерстного покрова и слизистых оболочек животных, поведенческими реакциями, регистрировали массу тела. О негативном влиянии введенных препаратов судили по клиническим симптомам интоксикации (общее состояние животных, особенности поведения, интенсивность двигательной активности и т.д.), динамике массы тела, смертности. Вычисляли среднее значение полученных величин и стандартное отклонение.

2.10 Статистический анализ

Полученные данные представлены в виде средней ± стандартная погрешность средней величины (Mean± SEM). Стандартные отклонения между экспериментальными группами оценивались с помощью однофакторного дисперсионного анализа (one-way ANOVA),  либо тестом Стьюдента. Значения считались достоверно различными при p ≤ 0.05. Анализ проводился с использованием статистической программы SigmaPlot.

3 Результаты исследований

3.1 Оценка регенераторного потенциала  локальной трансплантации мезенхимальных стволовых клеток, функционализированных остеофильным полимером,  при переломах локтевой кости мелких лабораторных животных на фоне экспериментально индуцированного остеопороза

3.1.1 Создание животной модели индуцированного перелома локтевой кости с остеотомией диафиза локтевой кости

Для оценки  регенеративного потенциала мезенхимальных стволовых клеток, модифицированных остеофильным полимером была создана модель индуцированного перелома локтевой кости у крыс с остеотомией диафиза локтевой кости (рисунок 2).

Рисунок 2 – Остеотомия локтевой кости

В день оперативного вмешательства животное не кормили и не поили. С целью предоперационной подготовки область операционного поля заблаговременно освобождалась от шерсти. Для инициации ингаляционной анестезии животное помещалось в камеру системы газовой анестезии Harvard Apparatus с использованием 5% раствора Изофлурана при условиях 1,0 л/мин кислорода (O2). После погружения животного в хирургическую стадию наркоза для поддержания анестезии использовали  1,5% уровень Изофлурана. Далее трехкратно в широких пределах выполняли обработку операционного поля последовательно, раздельными стерильными марлевыми тампонами, обильно смоченными водным раствором повидон-йода (10% раствор «Бетаин») в течение 3 мин. По маркировочной линии выполнялся линейный разрез кожи в проекции локтевой кости. Тупым путем с использованием зажим типа HALSTED-MOSQUITO-DE BAKEY методом раздвигания окружающих тканей и острым путем с использованием микрохирургических ножниц методом диссекции под визуальным контролем выполняли хирургический доступ к локтевой кости. Далее с помощью кусачек осуществляли остеотомию локтевой кости. Производился контроль на инородные тела, гемостаз с послойным закрытием послеоперационной раны нитью «Лактисорб» 4-0 на атравматичной игле. Выполняли обработку послеоперационной раны 10% раствором «Бетадин». После закрытия п/о раны ингаляцию анестетика прекращали, а ингаляцию кислорода не останавливали до вывода из наркоза и окончательного пробуждения животного. В послеоперационном периоде всем крысам предоставляли свободный динамический режим. В течение всего эксперимента проводили визуальное наблюдение за лабораторными животными в ближайшем и отдаленном послеоперационном периоде (общее состояние, поведение, аппетит, опороспособность оперированной конечности, состояние кожного покрова и мягких тканей в области операции).

3.1.2 Создание  животной  модели остеопороза путем билатеральной овариоэктомии

Модель остеопороза у лабораторных крыс создавали путем удаления яичников. Удаление яичников является причиной эстроген-зависимого остеопороза: за счет уменьшения концентрации эстрогена уменьшается концентрация кальцитонина, что приводит к потере минеральных веществ, а в особенности кальция, и, соответственно «хрупкости кости»; другим эффектом снижения концентрации эстрогена в крови является усиление остеокластной активности. Исходя из вышесказанного, билатеральная овариоэктомия является эффективным способом создания модели остеопороза. Билатеральная овариоэктомия проводилась у самок белых беспородных крыс в возрасте 2 месяца. Операция выполнялась под ингаляционным наркозом с использованием раствора Изофлурана в концентрации 0.2-0.3% со скоростью подачи кислорода 2 мл/мин. После трехкратной обработки операционного поля выполнялась стандартная билатеральная овариоэктомия. Оценку плотности костной ткани производили непосредственно перед и на протяжении трех месяцев после удаления яичников при помощи микроКТ IVIS Spectrum (Caliper, USA). Запуск программы осуществлялся со следующими параметрами для компьютерной томографии: высота образца – 4.0 см, площадь покрытия – D. Для анализа полученных данных и получения трехмерного изображения  использовали программу LivingImage, а также опцию ROI для определения костной плотности определённых участков. Оценку проводили в единицах измерения Hounsefield. У группы животных с экспериментально-индуцированным остеопорозом и у контрольной группы (без удаления яичников) определяли плотность костной ткани правой и левой верхней конечности. Анализ динамики изменения плотности костной ткани, представленный на рисунке 3, проводили методом соотношения финальной плотности костной ткани, измерявшейся через три месяца после проведения операции, к начальной плотности костной ткани (непосредственно перед операцией), которая приравнивалась к единице. При соотношении равному 1 - плотность костной ткани оставалась неизменной; если значение >1, значит плотность костной ткани увеличилась; если значение <1, значит плотность костной ткани уменьшилась, => активные остеопоротические процессы. Из рисунка 3 видно, что у контрольных животных, не подвергшихся процедуре овариоэктомии, плотность ткани незначительно повышалась (примерно на 10%), что связано с нормальным физиологическим взрослением животных. Напротив, у прооперированных животных через три месяца после овариоэктомии наблюдалось ~25%-ое достоверное снижение плотности костной ткани, что свидетельствует о развитии эстроген-зависимого остеопороза у животных этой группы.

Рисунок 3 – Анализ костной плотности у здоровых и OVX животных. Данные  представлены в виде соотношения финальной плотности костной ткани (3 месяца) к начальной (до оперативного вмешательства); достоверность данных представлена тестом Стьюдента (* - p≤0.05 по сравнению с контролем, n=20)

3.1.3 Оценка эффективности применения нового способа стимулирования репаративного остеогенеза in vivo

Модель перелома локтевой кости была выполнена в 4 группах (по 5 животных). Животные первой группы служила контролем и  не получала никакого лечения; животным второй и третьей группы вводили либо остеофильный полимер, либо просто МСК, в то время как животным четвертой группы вводили МСК, модифицированные остеофильным полимером, в концентрации 1х106 клеток/мл. Процедуру трансплантации клеток и полимера проводили раз в неделю на протяжении четырех недель. Для оценки динамики формирования костной мозоли на протяжении четырех недель проводили оценку плотности костной ткани в местах перелома. Разницу в костной плотности высчитывали как соотношение финальной плотности (4 неделя) к начальной (на момент перелома), приравненной к единице, у каждой крысы индивидуально. Затем среднее значение было подсчитано для каждой группы и представлено на рисунке 4. При соотношении равному 1 - плотность костной ткани осталась неизменной; если значение <1, значит плотность костной ткани уменьшилась; если значение >1, значит плотность костной ткани увеличилась, => активизируются регенеративные процессы. На рисунке 4 видно отсутствие динамики регенерации костной ткани у контрольных животных, не подвергшихся лечению, и животных получавших только полимер или только МСК. В то же самое время, у животных, получавших местную инъекцию модифицированных МСК наблюдалось статистически достоверное 27% увеличение плотности костной ткани в местах перелома (рисунок 4), а на рентгеновских снимках, полученных через четыре недели после перелома, четко видно формирование костной мозоли (рисунок 5).

Рисунок 4 – Оценка эффективности введения модифицированных остеофильным полимером МСК при переломе локтевой кости на фоне остеопороза.  Количественные данные представлены в виде плотности костной ткани в зоне остеотомии через четыре недели после начала эксперимента, нормализованные к плотности костной ткани, измеренной непосредственно после оперативного вмешательства (приравненная к единице). Достоверность данных представлена тестом One Way ANOVA (*** - p≤0.001 по сравнению с контролем, n=37)

Рисунок 5 – Фотографии локтевой и лучевой костей левой верхней конечности лабораторных крыс, сделанные с помощью компьютерного томографа IVIS Spectrum (Caliper, USA): верхний ряд – спустя 2 часа после перелома (остеотомии), нижний ряд – спустя 4 недели

При проведении post-mortem анализа гистологических препаратов зоны переломы трубчатой кости у экспериментальных животных четвертой группы, по сравнению с животными других групп, была отмечена высокая активность процессов репаративного остеогенеза с солидными разрастаниями незрелых клеток, выявлены зрелые остеобласты, участки пролиферации на поверхности уже сформированных костных балок. На границе с мягкими тканями, наблюдали образование узловатых остеообразующих клеточных пролифератов по типу костной мозоли  (рисунок 6).

Для отслеживания динамики внутритканевого распределения трансплантированных клеток были использованы МСК,  трансфецированные лентивирусными частицами Luc-LVT с люциферазой. Люцифераза - это фермент, субстратом для которого является люциферин. При попадании в клетки, экспрессирующие люциферазу, люциферины окисляются в присутствии данного фермента с образованием оксилюциферина и излучают энергию в виде света - биолюминесценцию. Для детекции сигнала люциферина использовали биолюминесцентный профиль микроКТ имиджера IVIS (Caliper, USA). Результаты биолюминесцентного анализа на экспрессию люциферазы показаны на рисунке 7. Люминесцентный сигнал четко детектировался на протяжении одной недели после трансплантации клеток в третьей и четвертой экспериментальных группах, однако на третьей неделе сигнал не удалось детектировать в обеих группах животных. Возможно, это связано с либо с низким количеством выживших МСК, либо миграцией клеток в глубину костной ткани, что, ввиду ограниченной разрешающей способности имиджера, затрудняет детекцию биолюминесцентного сигнала.

Рисунок 6 – Гистологический анализ костной ткани в зоне перелома. А – контрольная группа; Б – группа, получавшая только полимер; В – группа, получавшая только МСК; Г- группа, получавшая комбинированное лечение МСК, функционализированных полимером

Рисунок 7 – Биолюминесцентный анализ трансплантированных клеток

Для дальнейшего изучения  динамики внутритканевого распределения трансплантированных клеток был проведен иммунофлюоресцентный анализ гистологических срезов на наличие маркеров люциферазы в костной ткани в зоне перелома. Результаты анализа микрофотографий, представленные на рисунке 8, подтвердили наличие люцифераз-положительных клеток в составе костной ткани, что дает нам основания полагать о жизнеспособности и дифференциации трансплантированных МСК в клетки-остеобласты.

Рисунок 8 – Иммунофлюоресцентный анализ на люцифераз-положительные клетки.

Были использованы антитела Goat Luc Ab +AntiGoat Alexa488 produced in rabbit, 20X (Конфокальный микроскоп Zeiss)

Таким образом, оценка краткосрочной (1 месяц) эффективности применения нового способа стимулирования репаративного остеогенеза in vivo показала усиление процессов регенерации костной ткани в зоне перелома локтевой кости у крыс с остеотомией диафиза локтевой кости на фоне эстроген-зависимого остеопороза при применении клеточной терапии МСК, модифицированных остеофильным полимером.

3.2 Оценка токсичности, биобезопасности и фармакокинетики остеофильного бисфосфонатного полимера

3.2.1  Доклиническое исследование острой токсичности полимера

При однократном внутрибрюшинном ведении исследуемых  образцов  животным в дозе 500 мг/кг общее состояние животных опытной и контрольной группы не изменилось, падежа во всех опытных группах не наблюдалось. Реакции на тактильные, болевые, звуковые и световые раздражители были без изменений. Для увеличения вводимой дозы  начальная доза 500 мг  была введена повторно. После двукратного введения начальной дозы 500 мг состояние животных также не изменилось. Введенная суммарная доза исследуемых образцов в пересчете на активное соединение составила 1000 мг/кг. Поведенческие реакции экспериментальных животных не отклонялись от нормы. В состоянии шерстного и кожного покрова  патологических  изменений  не обнаружено. Шерсть блестящая, густая, плотно прилегающая, хорошо удерживалась. Динамика массы тела экспериментальных животных была положительной (таблица 4). Как видно из таблицы животные из опытной группы прибавляли в весе в течение всего периода наблюдения. После окончания эксперимента животные были подвергнуты цервикальной дислокации.

Таблица 4 - Динамика массы тела экспериментальных крыс

| № гр | Дозы, путь введения | Динамика массы (г), сутки после начала опыта |  |  |  | Прирост массы тела, г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фон | через 24 часа | через 7 дней | через 14 дней |  |
| 1 | Контрольные | ♀184,1 ± 0,7 ♂184,7± 0,3 | ♀184,6± 0,4 ♂184,8± 0,3 | ♀190,3± 0,7 ♂190,2± 0,8 | ♀193,6± 1,4 ♂195,1±1,2 | ♀+9,5 ♂+10,4 |
| 2 | СОБП | ♀184,1 ± 0,7 ♂184,7± 0,3 | ♀184,8 ± 0,7 ♂186,0± 0,5 | ♀189,8± 0,2 ♂190,9±1,0 | ♀193,6 ± 0,9 ♂194,6± 1,0 | ♀+9,5 ♂+9,9 |

Для оценки состояния внутренних органов, было проведено вскрытие животных экспериментальной и контрольной группы. Визуальные наблюдения показали, что у животных обеих групп сердце было правильной формы, перикард чистый, без спаек и наложений, миокард равномерно окрашенный, насыщенного цвета, без изменений поверхности. Легкие светлые, равномерной окраски и консистенции. Печень гладкая, блестящая, равномерно окрашенная, без участков изменения структуры и цвета, края органа тупые, по форме и размеру печень соответствует норме. Почки равномерно окрашены,  левая и правая почки не различаются. Корковое и мозговое вещество имеет четкие границы, дефектов на поверхности органов, изменения окраски, консистенции не отмечено. Слизистая желудка чистая, розовая, без наложений. Кишечник эластичный, без спаек и деформаций, без видимых нарушений целостности. Слизистая органа без дефектов, гладкая, блестящая, нормально увлажненная на всем протяжении.  Подобную патологоанатомическую картину наблюдали у всех подопытных животных, что говорит об отсутствии патологических изменений в органах и тканях, вызванных острвым воздействием испытуемого препарата.

3.2.2 Доклиническое исследование хронической токсичности полимера

Результаты исследований хронической токсичности полимера показали, что в течение всего опытного периода гибель животных отсутствовала (таблица 5).

Более того, в течение эксперимента не наблюдались признаки интоксикации; полимер не оказал отрицательного влияния на динамику прироста массы тела. На протяжении всего исследования наблюдалась положительная динамика массы тела экспериментальных животных (таблица 2). Состояние кожного и шерстного покрова экспериментальных животных в ходе эксперимента было в пределах нормы. Взвешивание внутренних органов крыс (сердце, печень, легкие, селезенка и почки) не установило значимых различий в массовых коэффициентах внутренних органов экспериментальных животных, что свидетельствует об отсутствии токсического влияния исследуемого образца на внутренние органы и системы.

Таблица  5 - Показатели смертности животных

| Доза и путь введения | Количество павших/ общее количество животных | Смертность (%) |
| --- | --- | --- |
| СОБП* |  |  |
| 200 мг/кг в/бр** | 0/10 | 0.0 |
| 100 мг/кг в/бр | 0/10 | 0.0 |
| 50 мг/кг в/бр | 0/10 | 0.0 |
| Натрия алендроната тригидрат |  |  |
| 200 мг/кг в/бр | 0/10 | 0.0 |
| 100 мг/кг в/бр | 0/10 | 0.0 |
| 50 мг/кг в/бр | 0/10 | 0.0 |
| * - СОБП – синтетический остеофильный бисфосфонатный полимер ** - в/бр внутрибрюшинно |  |  |

Таблица 6 - Динамика массы тела экспериментальных крыс

| Период до/после введения препарата | Вес животных в граммах |  |
| --- | --- | --- |
|  | Контрольная группа | Полимер |
| До введения препарата | ♀180,2 ± 1,0 ♂181,4 ± 0,2 | ♀185,0 ± 0,3 ♂182,6 ± 0,1 |
| через 24 часа | ♀180,2 ± 1.0 ♂181,4 ± 0.2 | ♀185,0 ± 0,3 ♂182,6 ± 0,1 |
| через 7 дней | ♀189,8 ± 0,8 ♂190,1 ± 1,0 | ♀192,0 ± 0,3 ♂193,8 ± 0,2 |
| через 14 дней | ♀196,0 ± 0,4 ♂195,0 ± 0,2 | ♀196,6 ± 0,8 ♂197,9 ± 0,3 |
| через 21 дней | ♀199,0 ± 0,8 ♂198,5 ± 0,4 | ♀201,0 ± 0,1 ♂200,5 ± 0,4 |
| через 28 дней | ♀203,1 ± 0,7 ♂205,9 ± 0,5 | ♀206,2 ± 0,1 ♂208,9 ± 0,2 |
| Прирост массы тела, г | ♀+22,9 ♂+24,5 | ♀+21,2 ♂+26,3 |

Внутренние органы крыс (сердце, печень, легкие, селезенка и почки) были подвергнуты взвешиванию с целью определения массовых коэффициентов (таблица 7). Из таблиц видно, что не установлено значимых различий в массовых коэффициентах внутренних органов экспериментальных животных, что свидетельствует об отсутствии токсического влияние исследуемого образца на внутренние органы и системы.

Таблица 7 - Массовые коэффициенты (МК) органов крыс

| Внутренние органы | Контрольная группа | СОБП | Натрия алендроната тригидрат |
| --- | --- | --- | --- |
| Сердце | 0,46 + 0,06 | 0,44 + 0,02 | 0,45 + 0,04 |
| Печень | 5,48 + 0,1 | 5,50 + 0,1 | 5,61 + 0,1 |
| Легкие | 0,97 + 0,04 | 0,95 + 0,05 | 0,98 + 0,07 |
| Почки | 0,86 + 0,02 | 0,87 + 0,02 | 0,89 + 0,04 |
| Селезенка | 0,64 + 0,04 | 0,66 + 0,02 | 0,68 + 0,02 |

Также была проведена оценка влияния синтетического остеофильного бисфосфонатного полимера на периферическую кровь по 14 нормативным показателям. Исследуемый образец не оказал влияния ни на один гематологический показатель. В частности, уровень гемоглобина у крыс, которым вводили исследуемый образец в дозах 200 мг/кг; 100 мг/кг и 50 мг/кг, равнялся соответственно от 159,0 г/л до 179,0 г/л относительно контроля 172,0 г/л. Содержание эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов также были в пределах нормы относительно контроля (таблица 8).

Таблица 8 – Показатели периферической крови (общий анализ крови)

| Синтетический остеофильный бисфосфонатный полимер |  |  |  | Контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доза | 200 мг/кг | 100 мг/кг | 50 мг/кг | - |
| WBC* | 9,88+0,1 | 14,6+1,01 | 17,01+2,0 | 17,9+0,01 |
| LYM* | 9,65+0,01 | 10,2+0,02 | 10,2+0,02 | 9,03+0,02 |
| MID* | 0,03+0,2 | 0,72+0,01 | 0,69+0,2 | 0,77+0,05 |
| GRA* | 0,20+1,0 | 4,1+1,02 | 5,0+0,1 | 2,16+0,8 |
| LY%* | 96,7+0,04 | 79,1+1,01 | 59,4+0,2 | 82,7+0,04 |
| MI%* | 0,3+0,01 | 4,1+0,02 | 2,4+0,1 | 3,7+0,07 |
| GR%* | 15,2+0,2 | 8,7+0,10 | 16,1+0,5 | 19,8+0,66 |
| RBC* | 5,10+0,02 | 8,06+0,12 | 7,11+0,10 | 8,94+0,11 |
| HGB* | 159+0,01 | 178+1,01 | 179+1,01 | 172+2,01 |
| HCT* | 46,01+2,01 | 37,16+0,06 | 51,66+0,07 | 41,7+0,15 |
| MCV* | 58,2+0,01 | 57,1+0,10 | 53,0+0,1 | 60,1+0,02 |
| MCH* | 20,8+0,02 | 20,4+0,2 | 19,1+0,12 | 17,3+0,17 |
| MCHC* | 387+1,02 | 398+0,10 | 399,1+0,21 | 376,2+0,03 |
| PLT* | 778+10,0 | 812,9+10,1 | 852+0,15 | 948,7+0,05 |
| * - WBC-лейкоциты, LYM-лимфоциты, MID-моноциты, GRA-гранулоциты, LY% - % лимфоцитов, MI% - % моноцитов, GR% - % гранулоцитов, RBC-эритроциты, HGB-гемоглобин, HCT-гематокрит, MCV-средний объем эритроцитов, MCH-среднее содержание гемоглобина в эритроците, MCHC-средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах, PLT-тромбоциты. |  |  |  |  |

Патоморфологическому исследованию подвергались внутренние органы  экспериментальных животных. Гистологические изменения внутренних органов оценены при помощи цифровой станции для люминесцентной микроскопии Lab. A1 Axio, производства «Carl Zeiss», Германия.

При морфологическом исследовании контрольной группы животных установлено, что структура печени соответствует обычному гистологическому строению (рисунок 9),  строение почек не изменено (рисунок 10), легкое имело обычное гистологическое строение (рисунок 11).

Гистологическое исследование органов животных получавших исследуемый образец синтетический остеофильный бисфосфонатный полимер были выявлены следующие изменения. В почках гистологическое строение сохранено, наблюдалось полнокровие сосудов (рисунок 12).  Структура печени нарушена за счет выраженного межбалочного отека (рисунок 13). В ткани легкого гистологическое строение не нарушено, наблюдалась очаговое полнокровие сосудов (рисунок 14).

Рисунок 9 –  Контроль. Печень. Обычное гистологическое строение. Окраска  гематоксилином и эозином. Увеличение х 200

Рисунок 10 – Контроль. Почка. Обычное гистологическое строение. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение х 200

Рисунок 11 – Контроль. Легкое. Обычное гистологическое строение. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение х 200

Рисунок 12 – Синтетический остеофильный бисфосфонатный полимер. Почка. Полнокровие сосудов. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение х 200

Рисунок 13 – Синтетический остеофильный бисфосфонатный полимер. Печень. Межбалочный отек. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение х 200

Рисунок 14 – Синтетический остеофильный бисфосфонатный полимер. Легкое. Полнокровие сосудов. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение х 200

Гистологическое исследование органов животных получавших образец сравнения натрия алендроната тригидрат показало, что строение почек сохранено, в отдельных участках лишь наблюдался отек ткани и полнокровие сосудов (рисунок 15), структура печени сохраняла свое гистологическое строение (рисунок 16). Структура легкого не нарушена, наблюдалась единичное полнокровие сосудов (рисунок 17).

Рисунок 15 – Натрия алендроната тригидрат. Почка. Отек ткани и полнокровие сосудов. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение х 200

Рисунок  16 – Натрия алендроната тригидрат. Печень. Обычное гистологическое строение. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение х 200

Рисунок 17 – Натрия алендроната тригидрат. Легкое. Полнокровие сосудов. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение х 200

Таким образом, проведенное патоморфологическое исследование внутренних органов подопытных животных, которым вводили синтетический остеофильный бисфосфонатный полимер, позволило сделать заключение об отсутствии изменений в тканях органов, в гистологическом строении, наблюдался лишь очаговый отек и полнокровие сосудов. Обнаруженные гистологические изменения участков внутренних органов животных свидетельствует об отсутствии хронического токсического действия на внутренние органы, а небольшие изменения связаны с процессом декапитации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В 2019 году была проведена предварительная оценка эффективности применения терапии адипозными мезенхимальными стволовыми клетками, модифицированными синтетическим остеофильным бисфосфонатным полимером при переломах локтевой кости животных на фоне эстроген-зависимого остеопороза in vivo. Cогласно календарному плану (Приложение А), все задачи были выполнены в полном объеме:

- Была отработана животная модель индуцированного перелома локтевой кости с остеотомией диафиза локтевой кости (подпункт отчета 3.1.1).

- Была отработана животная модель остеопороза путем билатеральной овариоэктомии (подпункт отчета 3.1.2).

- Была проведена оценка краткосрочной (1 месяц) эффективности применения нового способа стимулирования репаративного остеогенеза in vivo, которая показала  усиление процессов регенерации костной ткани в зоне перелома локтевой кости у крыс с остеотомией диафиза локтевой кости на фоне эстроген-зависимого остеопороза при применении клеточной терапии МСК, модифицированных остеофильным полимером (подпункт отчета 3.1.3).

- Была проведена оценка токсичности остеофильного бисфосфонатного полимера с изучением острой и хронической токсичности, которая  показала отсутствие токсического воздействия полимера на органы и ткани (подпункты отчета 3.2.1 и 3.2.2).

По результатам исследований были опубликованы две статьи, представлен устный доклад на III съезде травматологов – ортопедов РК и опубликован тезис; также были подготовлены и поданы в журналы две статьи (Приложение Б, В).

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 Egusa H., Sonoyama W., Nishimura M., Atsuta I., Akiyama K. Stem cells in dentistry // Journal of prosthodontic research. - 2012. - Vol. 56, №4, Part 2. - P. 229-248.

2 Guan M., Yao W., Liu R. et al. Directing mesenchymal stem cells to bone to augment bone formation and increase bone mass // Nature medicine. - 2012. - Vol. 18, №3. - P. 456-462.

3 Yao W., Lane N.E. Targeted delivery of mesenchymal stem cells to the bone // Bone. -2015. - Vol. 70. - P. 62-65.

4 D'Souza S., Murata H., Jose M.V. et al. Engineering of cell membranes with a bisphosphonate-containing polymer using ATRP synthesis for bone targeting // Biomaterials. - 2014. - Vol. 35, №35. - P. 9447-9458.

5 Olzhayev F., Tsoy A., Umbayev B., Askarova S. Cell therapy approach for correction of osteoporosis-associated fractures using adipose-derived mesenchymal stem cells functionalized with osteophilic polymer // Experimental biology and medicine. - 2018. - Vol. 77, №4. - P. 58-72.

6 Hernlund E., Svedbom A., Ivergård M. et al. Osteoporosis in the European Union: medical management, epidemiology and economic burden: A report prepared in collaboration with the International Osteoporosis Foundation (IOF) and the European Federation of Pharmaceutical Industry Associations (EFPIA) // Archives of Osteoporosis. - 2013. - Vol. 8, №1-2. - P. 136.

7 JA K. WHO Technical Report. — University of Sheffield, UK, 2007. P. 66.

8 Johnell O., Kanis J.A. An estimate of the worldwide prevalence and disability associated with osteoporotic fractures // Osteoporos Int. - 2006. - Vol. 17, №12. - P. 1726-1733.

9 Giannoudis P., Tzioupis C., Almalki T., Buckley R. Fracture healing in osteoporotic fractures: is it really different? A basic science perspective // Injury. - 2007. - Vol. 38, Suppl. 1. -               P. S90-99.

10 Nakase T., Fujii M., Myoui A. et al. Use of hydroxyapatite ceramics for treatment of nonunited osseous defect after open fracture of lower limbs // Arch Orthop Trauma Surg. - 2009. - Vol. 129, №11. - P. 1539-1547.

11 James R., Deng M., Laurencin C.T., Kumbar. S.G. Nanocomposites and bone regeneration // Frontiers of Materials Science. - 2011. - Vol. 5, №4. - P. 342-357.

12 Kamrani R.S., Mehrpour S.R., Sorbi R., Aghamirsalim M., Farhadi L. Treatment of nonunion of the forearm bones with posterior interosseous bone flap // J Orthop Sci. - 2013. -               Vol. 18, №4. - P. 563-568.

13 Jeon O.H., Elisseeff J. Orthopedic tissue regeneration: cells, scaffolds, and small molecules // Drug Deliv Transl Res. - 2015. - Vol.6, №.2 - P.105-20

14 An S.H., Matsumoto T., Miyajima H., Nakahira A., Kim K.H., Imazato S. Porous zirconia/hydroxyapatite scaffolds for bone reconstruction // Dent Mater. - 2012. - Vol. 28. - P.1221-1231

15 Bone H.G., Hosking D., Devogelaer J.P. et al. Ten years' experience with alendronate for osteoporosis in postmenopausal women // N Engl J Med. - 2004. - Vol. 350, №12. - P. 1189-1199.

16 Cranney A., Wells G., Willan A. et al. Meta-analyses of therapies for postmenopausal osteoporosis. II. Meta-analysis of alendronate for the treatment of postmenopausal women // Endocr Rev. - 2002. - Vol. 23, №4. - P. 508-516.

17 Wells G., Cranney A., Peterson J. et al. Risedronate for the primary and secondary prevention of osteoporotic fractures in postmenopausal women // Cochrane Database Syst Rev. - 2008. - №1. - P. Cd004523.

18 Cho S.W., Sun H.J., Yang J.Y. et al. Transplantation of mesenchymal stem cells overexpressing RANK-Fc or CXCR4 prevents bone loss in ovariectomized mice // Mol Ther. - 2009. - Vol. 17, №11. - P. 1979-1987.

19 Teitelbaum S.L. Stem cells and osteoporosis therapy // Cell Stem Cell. - 2010. - Vol. 7, №5. - P. 553-554.

20 De Becker A., Riet I.V. Homing and migration of mesenchymal stromal cells: How to improve the efficacy of cell therapy? // World journal of stem cells. - 2016. - Vol. 8, №3. - P. 73-87.

21 Schrepfer S., Deuse T., Reichenspurner H., Fischbein M.P., Robbins R.C., Pelletier M.P. Stem cell transplantation: the lung barrier // Transplantation proceedings. - 2007. - Vol. 39, №2. -         P. 573-576.

22 Fischer U.M., Harting M.T., Jimenez F. et al. Pulmonary passage is a major obstacle for intravenous stem cell delivery: the pulmonary first-pass effect // Stem cells and development. - 2009. - Vol. 18, №5. - P. 683-692.

23 Nystedt J., Anderson H., Tikkanen J. et al. Cell surface structures influence lung clearance rate of systemically infused mesenchymal stromal cells // Stem cells. - 2013. - Vol. 31, №2. - P. 317-326.

24 Eggenhofer E., Benseler V., Kroemer A. et al. Mesenchymal stem cells are short-lived and do not migrate beyond the lungs after intravenous infusion // Frontiers in immunology. - 2012. - Vol. 3. - P. 297.

25 Gholamrezanezhad A., Mirpour S., Bagheri M. et al. In vivo tracking of 111In-oxine labeled mesenchymal stem cells following infusion in patients with advanced cirrhosis // Nuclear medicine and biology. - 2011. - Vol. 38, №7. - P. 961-967.

26 Sasaki M., Abe R., Fujita Y., Ando S., Inokuma D., Shimizu H. Mesenchymal stem cells are recruited into wounded skin and contribute to wound repair by transdifferentiation into multiple skin cell type // Journal of immunology. - 2008. - Vol. 180, №4. - P. 2581-2587.

27 Ma S., Xie N., Li W., Yuan B., Shi Y., Wang Y. Immunobiology of mesenchymal stem cells // Cell death and differentiation. - 2014. - Vol. 21, №2. - P. 216-225.

28 Kidd S., Spaeth E., Dembinski J.L. et al. Direct evidence of mesenchymal stem cell tropism for tumor and wounding microenvironments using in vivo bioluminescent imaging // Stem cells. - 2009. - Vol. 27, №10. - P. 2614-2623.

29 Sarkar D., Spencer J.A., Phillips J.A. et al. Engineered cell homing // Blood. - 2011. - Vol. 118, №25. - P. e184-191.

30 Arana M., Mazo M., Aranda P., Pelacho B., Prosper F. Adipose tissue-derived mesenchymal stem cells: isolation, expansion, and characterization // Methods in molecular biology. - 2013. - Vol. 1036. - P. 47-61.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Техническая спецификация и календарный план работ на 2018-2020 год

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Список научных трудов по теме задания за 2019 год

Материалы конференций и тезисы, принятые на публикацию в Казахстане:

Аскарова Ш.Н., Сафарова Ю.И., Олжаев Ф.С. Перспективные подходы лечения травматических повреждений костной ткани с использованием методов биоинжиниринга и клеточной терапии // Матер. 3-го Съезда травматологов-ортопедов Республики Казахстан и VII Евразийского конгресса травматологов-ортопедов. – Нур-Султан, 2019. – С. 77.

Статьи, опубликованные в дальнем зарубежье:

- Bauyrzhan Umbayev, Masoud Abdul-Razak, Andrey Tsoy, Dauren Alimbetov, Farkhad Olzhayev, Aiym Kaiyrlykyzy, Terence Davis and Sholpan Askarova.  Elevated levels of the small GTPase Cdc42 induces senescence in male rat mesenchymal stem cells // Biogerontology (2018), 19:287-301

- Safarova Y., Umbayev B., Hortelano G., Askarova Sh. Mesenchymal stem cells modifications for enhanced bone targeting and bone regeneration // Regenerative Medicine. - 2019 (under review).

Статьи, опубликованные в Казахстане:

- Олжаев Ф.С., Сафарова Ю.И., Цой А.К., Умбаев Б.А., Аскарова Ш.Н. Исследование влияния остеофильного бисфосфонатного полимера на пролиферацию, остеогенную дифференцировку адипозных мезенхимальных стволовых клеток и изучение его способности ингибировать активность  остеокластов in vitro. Вестник КазГу. Серия биологическая,  2018; 4(77):59-72

- Сафарова Ю.И., Олжаев Ф.С., Умбаев Б.А. и др. Перспективные подходы лечения низкоэнергических травматических повреждений костной ткани с использованием методов биоинженерии и клеточной терапии // Наука и здравоохранение. - 2019 (принята для публикации).

Патенты:

Аскарова Ш.Н., Олжаев Ф.С., Сафарова Ю.И., Умбаев Б.А., Цой А.К. Способ стимуляции репаративного остеогенеза в зоне перелома костей при остеопорозе и схожих патологиях костной ткани. Заявка № 2018/0266.1 (этап экспертизы по существу)

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Публикации