ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ НЕДР»

| УДК 544.33 МРНТИ 29.19.04; 29.19.33; 31.15.25; 31.17.15 № госрегистрации 0118РК00596 Инв. № |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ: Директор ТОО «ИПКОН» _______________ Б.П.Хасен «____»_____________ 2019 г. |

ОТЧЕТ

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

Синтез и исследование свойств образцов бариевых и стронциевых вольфраматов лантана, допированных европием

по теме

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУРНЫХ, ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ, СИНТЕЗИРОВАННЫХ НА ОСНОВЕ ЛАНТАНОИДОВ И ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ

(промежуточный)

Руководитель темы

д-р хим. наук, профессор	____________________		    М.Р.Бисенгалиева

Караганда 2019

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

| Руководитель НИР, г.н.с., д-р хим. наук | ___________________ (подпись, дата) | М.Р.Бисенгалиева (введение, раздел 1-4, заключение) |
| --- | --- | --- |
| Исполнители: |  |  |
| в.н.с., канд. хим. наук | ___________________ (подпись, дата) | Д.Б.Гоголь (раздел 1-4) |
| в.н.с., канд. хим. наук | ___________________ (подпись, дата) | Д.Т.Садырбеков (раздел 3, 4) |
| м.н.с., магистр | ___________________ (подпись, дата) | Р.М.Жакупов (раздел 1, 2) |
| м.н.с., магистр | ___________________ (подпись, дата) | Ш.Т.Таймасова (раздел 3) |
| Нормоконтролер: | ___________________ (подпись, дата) | О.В.Муканова |

ТҮЙІН

Есепте 51 бет, 33 сурет, 21 кесте, 23 дерекнама, 2 қосымша ескерілген.

ҮШТІК ОКСИДТЕР, СИРЕК ЖЕР АСТЫ ЭЛЕМЕНТТЕРІ, ЛАНТАН, ЕВРОПИЙ, РЕНТГЕНФАЗАЛЫҚ САРАПТАМА, АДИАБАТАЛЫҚ КАЛОРИМЕТРИЯ, ЭЛЕКТРОФИЗИКАЛЫҚ ҚАСИЕТТЕР

Зерттеу нысандары жер сілтілі элементтер (барий, стронций), лантан негізіндегі сирек жер асты элементі европиймен допирленген вольфрамның үштік оксидтері болып табылады.

Жұмыстың мақсаты – зерттеудегі синтезделген нысандардың фазалық құрамын және физика-химиялық қасиеттерін анықтау.

Жер сілтілі элементтер (барий мен стронций), лантан, европий мен вольфрам негізінде жалпы формуласы Me(LnEu)2WO7 бар үштік оксидтер синтезделді және нысандардың элементтік құрамы рентгенфазалық сараптамамен анықталды. Адиабаталық калориметрия әдісімен нысандардың гелий температурасы (4-80 К) аралығында жылу сыйымдылықтың тәуелділіктері анықталды және аномалиялар тіркелді, олар синтезделген нысандардың құрылымдық ерекшеліктерімен негізделеді. Нысандардың электрофизикалық қасиеттері жиіліктердің кең интервалында зерттелді. Жүргізілген зерттеулер нәтижесінде алынған нысандардың термодинамикалық және физикалық қасиеттері жөнінде жаңа мағлұматтар алынды. Олар материалтануда, химияда, қатты дене физикасы мен электроникада және басқа да аралас салаларда қолданылады.

РЕФЕРАТ

Отчет 51 с., 33 рис., 21 табл., 23 источника, 2 прил.

ТРОЙНЫЕ ОКСИДЫ, РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ЛАНТАН, ЕВРОПИЙ, РЕНТГЕНОФАЗОВЫЙ АНАЛИЗ, АДИАБАТИЧЕСКАЯ КАЛОРИМЕТРИЯ, ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Объектами исследования являлись тройные оксиды вольфрама на основе щелочноземельных элементов (бария и стронция), лантана, допированные редкоземельным элементом европием.

Цель работы – определение фазового состава и физико-химических свойств синтезированных объектов исследования.

Твердофазным методом синтезированы образцы систем тройных оксидов на основе щелочноземельных элементов (бария и стронция), лантана, европия и вольфрама с общей формулой Me(Ln,Eu)2WO7 и рентгенофазовым анализом определен элементный состав образцов. Методом адиабатической калориметрии исследована зависимость теплоемкости образцов в гелиевой области температур (4-80 К) и зарегистрированы аномалии, обусловленные структурными особенностями синтезированных соединений. Исследованы электрофизические свойства образцов в широком диапазоне частот. В результате выполненных исследований получены новые данные о термодинамических и физических свойствах полученных образцов, которые применимы в материаловедении, химии и физике твердого тела, электронике и в других смежных отраслях.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5

1 ПРОВЕДЕНИЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО СИНТЕЗА ОБРАЗЦОВ, ДОПИРОВАННЫХ ЕВРОПИЕМ	6

2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ОБРАЗЦОВ МЕТОДАМИ РЕНТГЕНОФАЗОВОГО АНАЛИЗА	8

2.1 Рентгенофазовый анализ синтезированных образцов	8

2.2 Рентгеноструктурный анализ синтезированных образцов	12

3 ИЗУЧЕНИЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ ТЕПЛОЕМКОСТИ СОЕДИНЕНИЙ, ДОПИРОВАННЫХ ЕВРОПИЕМ, МЕТОДОМ АДИАБАТИЧЕСКОЙ КАЛОРИМЕТРИИ	19

3.1 Экспериментальные измерения низкотемпературной теплоемкости образцов	19

3.2 Определение термодинамических функций синтезированных образцов	30

4 ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СОЕДИНЕНИЙ, ДОПИРОВАННЫХ ЕВРОПИЕМ	38

4.1 Электрофизические свойства стронциевых образцов	38

4.2 Электрофизические свойства бариевых образцов	41

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	44

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	45

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Календарный план работ на 2019 г. 	47

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Перечень опубликованных научных работ 	51

ВВЕДЕНИЕ

Соединения и материалы на основе редкоземельных элементов с различными свойствами широко распространены и очень востребованы в современных технологиях. Среди соединений РЗЭ со структурой, полученной из структуры пирохлора, имеются сегнето- и антиферроэлектрики, ферромагнетики, сегнетоэластики, полупроводники и сверхпроводники. Эти и другие свойства соединений такого типа интенсивно используются в современной высокотехнологичной промышленности. Таким образом, исследования в области получения и изучения свойств веществ из систем тройных оксидов на основе РЗЭ являются актуальной задачей.

Получение новых материалов и соединений с заданными свойствами является одной из важнейших задач современного материаловедения. Более того, данные о физико-химических характеристиках вещества являются одними из наиболее значимых как для фундаментальной науки, так и для решения конкретных технологических задач. Недостаточность или полное отсутствие информации об основных параметрах вещества создает трудности при создании функциональных материалов и разработке направлений их практического использования.

Создание новых классов соединений на основе редкоземельных элементов, их всестороннее изучение, установление закономерностей изменения свойств в зависимости от состава и структуры соединений являются фундаментальными проблемами материаловедения. Структурные исследования соединений, их кристаллическая систематика и изучение термостойкости являются задачами, решение которых направлено на развитие теории и практики материаловедения и установление взаимосвязей в ряду состав–структура–свойства.

Цели и задачи этапа 2019 года включали: синтез образцов на основе щелочноземельных элементов (стронция и бария), вольфрама, лантана и европия; изучение фазового состава, кристаллической структуры и структуры синтезированных образцов; исследование термических и термодинамических свойств полученных образцов; проведение измерений электрофизических свойств синтезированных образцов.

Актуальность исследований отражает востребованность соединений с высокими свойствами в современной промышленности, изучение взаимосвязи структуры соединений и их свойств, изучение физико-химических и термодинамических характеристик.

Научная новизна исследования состоит в получении новых легированных соединений на основе щелочноземельных элементов, редкоземельных элементов (лантана, европия) и оксида вольфрама с определением их кристаллической структуры и параметров элементарной ячейки, а также в исследовании их термодинамических и электрофизических свойств.

1 ПРОВЕДЕНИЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО СИНТЕЗА ОБРАЗЦОВ, ДОПИРОВАННЫХ ЕВРОПИЕМ

Спектр разнообразных свойств, проявляемых соединениями с участием редкоземельных элементов, может быть расширен за счет использования легирования атомами других лантаноидов. Эффект легирования наиболее выражен в области люминесцентных свойств, что позволяет довольно тонко подобрать цвет и интенсивность свечения редкоземельного люминофора [1-7]. Кроме того, легирование является довольно эффективным средством, которое оказывает заметное влияние на проводимость соединений, в том числе ионных [8,9], а также на их диэлектрические свойства [10,11].

Некоторые соединения в системах тройных оксидов этих элементов, взятые в стехиометрических соотношениях при более высоких степенях окисления, описываются общей формулой MeIILn2WO7. При подобной структуре соединения атомы переходных металлов в кислородной среде действуют как кислотные анионы, а атомы редкоземельных и щелочноземельных элементов являются главными катионами. Кристаллическая структура этих веществ в основном характеризуется кубической сингонией (тип перовскита и пирохлора); также при наличии структурных искажений такие соединения кристаллизуются в моноклинной, тетрагональной или ромбической сингонии [12-15].

Для синтеза в качестве исходных веществ были использованы карбонат стронция SrCO3, карбонат бария BaCO3, оксид вольфрама (VI) WO3, оксид лантана La2O3, оксид европия Eu2O3. Реактивы, использованные при получении конечных соединений, соответствовали степеням чистоты «х.ч.» – для оксидов редкоземельных металлов, «ч.» – для карбонатов бария и стронция, «ч.д.а.» – для оксида вольфрама. Оксиды щелочноземельных и редкоземельных металлов перед синтезом дополнительно прокаливались при 900°С в течении двух часов для удаления избыточной влаги и поглощенного углекислого газа. Для проведения синтеза использовался классический твердофазный метод получения сложных оксидов. Навески исходных реагентов, взятые в стехиометрических соотношениях, тщательно перетирались в агатовой ступке. Затем полученная смесь реактивов отжигалась при температуре 700ºС 10-12 часов в фарфоровых тиглях в атмосфере воздуха с целью связывания оксида вольфрама.

Далее полученные прекурсоры перемалывались в агатовой ступке и прокаливались в алундовых тиглях в атмосфере воздуха в 3 этапа в течение 6-7 часов каждый с последовательным повышением температуры: при 900ºС – 6 часов, при 1000ºС – 6 часов, и завершающий отжиг при 1200ºС в три приема по 7 часов каждый. После каждой стадии прокаливания продукт снова тщательно перемалывался в агатовой ступке. Фазовый состав промежуточных образцов и образование целевых соединений контролировались путем снятия дифрактограмм на рентгеновском дифрактометре. При 1000°C в большинстве случаев происходит формирование структуры соединения, сопровождающееся исчезновением пиков промежуточных фаз на дифрактограмме и окончательным разделением или слиянием пиков основного вещества. В случае наличия пиков остаточных примесей на завершающих этапах синтеза, время заключительного отжига увеличивалось до 12 часов.

Таким путем были получены допированные соединения с предполагаемыми формулами Me(La1-xEux)2WO7, где Me = Sr, Ba; x – стехиометрический коэффициент, зависящий от взятых мольных соотношений. Мольные соотношения, выбранные для синтеза данных соединений, соответствовали 1%, 3% и 5% мольных долей оксида Eu2O3 по отношению к количеству молей оксида лантана La2O3. Подобные уровни замещения соответствуют наиболее часто используемым концентрациям при допировании редкоземельных элементов.

По завершении синтеза производился пробоотбор конечных продуктов для дифрактометрического и калориметрического исследований (рисунок 1).

Слева направо: образцы SrLa(Eu)W с уровнями допирования 1, 3, и 5 ат.% Eu

и образцы BaLa(Eu)W с уровнями допирования 1, 3, и 5 ат.% Eu

Рисунок 1 - Синтезированные образцы тройных оксидов

В результате проведенного синтеза получено шесть соединений из систем сложных оксидов с участием лантана и европия с тремя уровнями допирования с теоретическими формулами Sr(La1xEux)2WO7 и Ba(La1xEux)2WO7, где x – 0.01, 0.03 и 0.05, условно обозначенные как SrLa(Eu)W(1%), SrLa(Eu)W(3%), SrLa(Eu)W(5%), BaLa(Eu)W(1%), BaLa(Eu)W(3%) и BaLa(Eu)W(5%).

2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ОБРАЗЦОВ МЕТОДАМИ РЕНТГЕНОФАЗОВОГО АНАЛИЗА

2.1 Рентгенофазовый анализ синтезированных образцов

Экспериментальные измерения дифрактограмм синтезированных образцов были проведены в Институте химии Нижегородского государственного университета им. Н.И.Лобачевского на дифрактометре Shimadzu XRD-6000 при комнатной температуре (CuK-излучение, геометрия съемки на отражение, диапазон углов 2 от 10° до 60°, шаг 0.02°). Полученные экспериментальные дифрактограммы приведены на рисунках 2 и 3.

Сверху вниз: образцы с содержанием европия 1, 3 и 5 ат.%

Рисунок 2 - Экспериментальные дифрактограммы образцов Sr-La(Eu)-W

Сверху вниз: образцы с содержанием европия 1, 3 и 5 ат.%

Рисунок 3 - Экспериментальные дифрактограммы образцов Ba-La(Eu)-W

На каждом рисунке представлены дифрактограммы для одного и того же типа образцов с различными уровнями допирования европием – 1, 3 и 5 ат.%. Как стронциевые, так и бариевые образцы показывают одинаковую дифракционную картину, что указывает на соблюдение идентичности условий в процессе синтеза.

Обработка полученных дифрактограмм, обнаружение известных фаз и поиск изоструктурных соединений проводились с использованием программы Match! Version 2.3 [16] и базы данных порошковой дифракции PDF-2 [17].

2.1.1 Рентгенофазовый анализ образцов Sr-La(Eu)-W

Рентгенофазовый анализ образца Sr-La(Eu)-W(1%), проведенный с использованием программы Match! и базы данных PDF-2, показал, что образец представлен двумя фазами, одна из которых соответствует соединению SrLa2WO7 [15] (PDF-2 No. 00-049-0353), а другая изоструктурна соединению Sr5Re2O12 (PDF-2 No. 01-081-1481), то есть с учетом имеющихся в составе элементов соответствует формуле Sr3La2W2O12. На рисунке 4 представлены результаты рентгенофазового образца Sr-La(Eu)-W(1%).

Рисунок 4 - Рентгенофазовый анализ образца Sr-La(Eu)-W(1%)

Количество основной фазы Sr(La,Eu)2WO7 в образце Sr-La(Eu)-W(1%) составляет 66.34 мас.%, содержание Sr3La2W2O12 равняется 33.46 мас.%. Также из дифрактограммы можно предположить наличие дополнительных примесей, однако они наблюдаются в количествах не превышающих один процент, то есть менее, чем точность определения метода рентгенофазового анализа.

Рентгенофазовый анализ образцов Sr-La(Eu)-W(3%) и Sr-La(Eu)-W(5%) показывает, что они также в основном представлены двумя фазами: Sr(La,Eu)2WO7 и Sr3La2W2O12 (рисунки 5, 6).

Рисунок 5 - Рентгенофазовый анализ образца Sr-La(Eu)-W(3%)

Рисунок 6 - Рентгенофазовый анализ образца Sr-La(Eu)-W(5%)

Образец Sr-La(Eu)-W(3%) состоит из 66.20% Sr(La,Eu)2WO7 и 33.80% Sr3La2W2O12. Образец Sr-La(Eu)-W(5%) представлен 68.73% Sr(La,Eu)2WO7 и 31.27% Sr3La2W2O12. Таким образом, полученные образцы не менее чем на две трети состоят из целевого вещества.

2.1.2 Рентгенофазовый анализ образцов Ba-La(Eu)-W

Рентгенофазовый анализ образцов Ba-La(Eu)-W(1%), Ba-La(Eu)-W(3%) и Ba-La(Eu)-W(5%) показал хорошее соответствие соединению целевому BaLa2WO7 (PDF-2 No. 00-039-0083) [12-15], которое кристаллизуется в моноклинной сингонии.

Помимо основной фазы, во всех образцах с участием бария обнаружены остатки не полностью прореагировавших исходных соединений, представленных вольфраматом бария BaWO4 (PDF-2 No. 00-008-0457) и оксидом лантана La2O3 (PDF-2 No. 01-076-7398), содержание которых определено на уровне около 3-4%. Ррезультаты полученных рентгеновских дифрактограмм для бариевых образцов представлены на рисунках 7-9.

Рисунок 7 - Рентгенофазовый анализ образца Ba-La(Eu)-W(1%)

Соотношения между обнаруженными побочными примесями находятся приблизительно в равных мольных количествах, что свидетельствует об отсутствии нестехиометрии в целевых соединениях. Наличия каких-либо других примесей не было обнаружено.

Рисунок 8 - Рентгенофазовый анализ образца Ba-La(Eu)-W(3%)

Рисунок 9 - Рентгенофазовый анализ образца Ba-La(Eu)-W(5%)

Уточненные содержания примесей вольфрамата бария и оксида лантана в образцах в пересчете на моли составляет по 7.3 мол.% для образца Ba-La(Eu)-W(1%), 6.8 мол.% для образца Ba-La(Eu)-W(3%), 7.8 мол.% для образца Ba-La(Eu)-W(5%), из чего следует, что содержание основной фазы в образцах составляет 92.13 мас.%, 92.72 мас.% и 91.71 мас.% соответственно.

На основании полученных данных рентгенофазового анализа, установлено, что целевые соединения образовались во всех образцах. Таким образом, дальнейший рентгеноструктурный анализ и уточнение кристаллического строения проводились для всех образцов. Данные образцы с достаточно высокой степенью соответствуют теоретическим формулам.

2.2 Рентгеноструктурный анализ синтезированных образцов

Определение параметров кристаллической структуры проводилось при последовательном уточнении сначала общих параметров дифрактограммы, потом размеров элементарной ячейки и формы пиков, и затем вариации атомных позиций. Первоначальное индицирование дифрактограмм и определение сингонии, пространственных групп соединений и параметров элементарных ячеек проводилось с использованием программ DicVol06, Treor-90 и ITO, входящих в состав пакета программ FullProf [18]. Моделирование разностных дифрактограмм и уточнение параметров элементарных ячеек на основе данных для подобранных изоструктурных соединений проводилось в программе Powder Cell version 2.4 [19].

Уточнение соединения Sr(La0.99Eu0.01)2WO7 (пространственная группа P1121/b) дало параметры элементарной ячейки a=8.8274 Å, b=12.6750 Å, c=5.7818 Å, γ=105.147°. Экспериментальный, теоретический и разностный профили соединения представлен на рисунке 10.

Рисунок 10 – Результаты уточнения профиля Sr(La0.99Eu0.01)2WO7

Факторы недостоверности при расчете составили Rp=14.62%, Rwp=19.14%. Уточненные атомные позиции для основного соединения представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Уточненные атомные позиции образца Sr(La0.99Eu0.01)2WO7

| Атом | Позиция Вайкоффа | x | y | z | Заселенность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sr | 4e | 0.4930 | 0.1382 | 0.4891 | 1 |
| La1 | 4e | 0.2095 | 0.0745 | 0.9740 | 0.99 |
| Eu1 | 4e | - | - | - | 0.01 |
| La2 | 4e | 0.0795 | -0.1240 | 0.5035 | 0.99 |
| Eu2 | 4e | - | - | - | 0.01 |
| W | 4e | 0.2956 | 0.3404 | 0.4485 | 1 |
| O1 | 4e | 0.4927 | 0.3408 | 0.4590 | 1 |
| O2 | 4e | 0.0746 | 0.3160 | 0.4455 | 1 |
| O3 | 4e | 0.3103 | 0.4343 | 0.7297 | 1 |
| O4 | 4e | 0.2739 | 0.2656 | 0.1578 | 1 |
| O5 | 4e | 0.3130 | 0.4568 | 0.2795 | 1 |
| O6 | 4e | 0.2488 | 0.2017 | 0.6152 | 1 |
| O7 | 4e | 0.0125 | 0.0131 | 0.2401 | 1 |

Уточнение соединения Sr(La0.97Eu0.03)2WO7 дало параметры элементарной ячейки a=8.8274 Å, b=12.6780 Å, c=5.7757 Å, γ=105.142°. Рассчитанные экспериментальный, теоретический и разностный профили соединения представлен на рисунке 11.

Рисунок 11 – Результаты уточнения профиля Sr(La0.97Eu0.03)2WO7

Факторы недостоверности Rp=9.47%, Rwp=12.82%. Уточненные атомные позиции представлены в таблице 2.

Таблица 2 - Уточненные атомные позиции образца Sr(La0.97Eu0.03)2WO7

| Атом | Позиция Вайкоффа | x | y | z | Заселенность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sr | 4e | 0.4907 | 0.1319 | 0.5009 | 1 |
| La1 | 4e | 0.1913 | 0.0745 | 1.0016 | 0.97 |
| Eu1 | 4e | - | - | - | 0.03 |
| La2 | 4e | 0.0795 | -0.1240 | 0.5035 | 0.97 |
| Eu2 | 4e | - | - | - | 0.03 |
| W | 4e | 0.2956 | 0.3389 | 0.4485 | 1 |
| O1 | 4e | 0.5109 | 0.3408 | 0.4313 | 1 |
| O2 | 4e | 0.0746 | 0.3160 | 0.4706 | 1 |
| O3 | 4e | 0.3103 | 0.4343 | 0.7297 | 1 |
| O4 | 4e | 0.2557 | 0.2656 | 0.1578 | 1 |
| O5 | 4e | 0.3130 | 0.4568 | 0.2795 | 1 |
| O6 | 4e | 0.2488 | 0.2017 | 0.6152 | 1 |
| O7 | 4e | 0.0125 | 0.0005 | 0.2401 | 1 |

Уточнение соединения Sr(La0.95Eu0.05)2WO7 дало параметры элементарной ячейки a=8.8274 Å, b=12.6748 Å, c=5.7766 Å, γ=105.148°. Рассчитанные экспериментальный, теоретический и разностный профили соединения представлен на рисунке 12.

Рисунок 12 – Результаты уточнения профиля Sr(La0.95Eu0.05)2WO7

Факторы недостоверности Rp=9.83%, Rwp=13.30%. Уточненные атомные позиции представлены в таблице 3.

Таблица 3 - Уточненные атомные позиции образца Sr(La0.95Eu0.05)2WO7

| Атом | Позиция Вайкоффа | x | y | z | Заселенность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sr | 4e | 0.4831 | 0.1422 | 0.5009 | 1 |
| La1 | 4e | 0.2095 | 0.0871 | 0.9740 | 0.95 |
| Eu1 | 4e | - | - | - | 0.05 |
| La2 | 4e | 0.0795 | -0.1240 | 0.5035 | 0.95 |
| Eu2 | 4e | - | - | - | 0.05 |
| W | 4e | 0.2956 | 0.3402 | 0.4485 | 1 |
| O1 | 4e | 0.4927 | 0.3408 | 0.4590 | 1 |
| O2 | 4e | 0.0564 | 0.3160 | 0.4706 | 1 |
| O3 | 4e | 0.3103 | 0.4343 | 0.7297 | 1 |
| O4 | 4e | 0.2739 | 0.2656 | 0.1578 | 1 |
| O5 | 4e | 0.3130 | 0.4568 | 0.2795 | 1 |
| O6 | 4e | 0.2488 | 0.2017 | 0.6309 | 1 |
| O7 | 4e | 0.0125 | 0.0131 | 0.2401 | 1 |

Как видно из полученных данных, с изменением содержания европия в составе образцов на основе стронция, параметры элементарной ячейки изменяются незначительно.

Уточнение соединения Ba(La0.99Eu0.01)2WO7 (пространственная группа P1121/b) дало параметры элементарной ячейки a=8.8577 Å, b=12.8804 Å, c=5.8371 Å, γ=105.128°. Экспериментальный, теоретический и разностный профиль соединения представлен на рисунке 13.

Рисунок 13 – Результаты уточнения профиля Ba(La0.99Eu0.01)2WO7

Факторы недостоверности составили Rp=11.25%, Rwp=17.17%. Уточненные атомные позиции соединения представлены в таблице 4.

Таблица 4 - Уточненные атомные позиции образца Ba(La0.99Eu0.01)2WO7

| Атом | Позиция Вайкоффа | x | y | z | Заселенность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ba | 4e | 0.4790 | 0.1267 | 0.5149 | 1 |
| La1 | 4e | 0.1860 | 0.0929 | 1.0062 | 0.99 |
| Eu1 | 4e | - | - | - | 0.01 |
| La2 | 4e | 0.0780 | -0.1241 | 0.4717 | 0.99 |
| Eu2 | 4e | - | - | - | 0.01 |
| W | 4e | 0.2811 | 0.3378 | 0.4608 | 1 |
| O1 | 4e | 0.4884 | 0.3361 | 0.4929 | 1 |
| O2 | 4e | 0.0488 | 0.3140 | 0.4460 | 1 |
| O3 | 4e | 0.2793 | 0.4423 | 0.7481 | 1 |
| O4 | 4e | 0.2658 | 0.2458 | 0.1781 | 1 |
| O5 | 4e | 0.3275 | 0.4688 | 0.2429 | 1 |
| O6 | 4e | 0.2493 | 0.2002 | 0.6711 | 1 |
| O7 | 4e | -0.0009 | -0.0026 | 0.2482 | 1 |

Уточнение соединения Ba(La0.97Eu0.03)2WO7 дало параметры элементарной ячейки a=8.8577 Å, b=12.8769 Å, c=5.8346 Å, γ=105.126°. Рассчитанные экспериментальный, теоретический и разностный профили соединения представлен на рисунке 14.

Рисунок 14 – Результаты уточнения профиля Ba(La0.97Eu0.03)2WO7

Факторы недостоверности Rp=11.63%, Rwp=17.34%. Уточненные атомные позиции представлены в таблице 5.

Таблица 5 - Уточненные атомные позиции образца Ba(La0.97Eu0.03)2WO7

| Атом | Позиция Вайкоффа | x | y | z | Заселенность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ba | 4e | 0.4826 | 0.1283 | 0.5099 | 1 |
| La1 | 4e | 0.1883 | 0.0789 | 0.0023 | 0.97 |
| Eu1 | 4e | - | - | - | 0.03 |
| La2 | 4e | 0.0577 | 0.8743 | 0.5025 | 0.97 |
| Eu2 | 4e | - | - | - | 0.03 |
| W | 4e | 0.2920 | 0.3375 | 0.4690 | 1 |
| O1 | 4e | 0.5087 | 0.3476 | 0.4620 | 1 |
| O2 | 4e | 0.0511 | 0.3280 | 0.4769 | 1 |
| O3 | 4e | 0.2996 | 0.4283 | 0.7173 | 1 |
| O4 | 4e | 0.2455 | 0.2474 | 0.2090 | 1 |
| O5 | 4e | 0.3072 | 0.4672 | 0.2463 | 1 |
| O6 | 4e | 0.2470 | 0.2018 | 0.6402 | 1 |
| O7 | 4e | 0.0014 | 0.0110 | 0.2791 | 1 |

Уточнение соединения Ba(La0.95Eu0.05)2WO7 дало параметры элементарной ячейки a=8.8577 Å, b=12.8752 Å, c=5.8305 Å, γ=105.124°. Рассчитанные экспериментальный, теоретический и разностный профили соединения представлен на рисунке 15.

Рисунок 15 – Результаты уточнения профиля Ba(La0.95Eu0.05)2WO7

Факторы недостоверности Rp=12.49%, Rwp=16.29%. Уточненные атомные позиции представлены в таблице 6.

Таблица 6 - Уточненные атомные позиции образца Ba(La0.95Eu0.05)2WO7

| Атом | Позиция Вайкоффа | x | y | z | Заселенность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ba | 4e | 0.4811 | 0.1339 | 0.5037 | 1 |
| La1 | 4e | 0.1883 | 0.0913 | 0.9753 | 0.95 |
| Eu1 | 4e | - | - | - | 0.05 |
| La2 | 4e | 0.0577 | -0.1257 | 0.5025 | 0.95 |
| Eu2 | 4e | - | - | - | 0.05 |
| W | 4e | 0.2920 | 0.3444 | 0.4647 | 1 |
| O1 | 4e | 0.4907 | 0.3476 | 0.4755 | 1 |
| O2 | 4e | 0.0511 | 0.3232 | 0.4769 | 1 |
| O3 | 4e | 0.2958 | 0.4407 | 0.7173 | 1 |
| O4 | 4e | 0.2635 | 0.2474 | 0.1816 | 1 |
| O5 | 4e | 0.3252 | 0.4548 | 0.2463 | 1 |
| O6 | 4e | 0.2470 | 0.2142 | 0.6402 | 1 |
| O7 | 4e | 0.0194 | 0.0114 | 0.2517 | 1 |

Как видно из полученных данных, с увеличением содержания европия в составе образцов на основе бария, линейные параметры b и c элементарной ячейки незначительно уменьшаются, в то время как моноклинный угол практически не изменяется.

Таким образом, для соединений с участием европия размеры элементарной ячейки соединений изменяются слабо, так как значения ионного радиуса для европия достаточно близки по размеру к атомам лантана.

3 ИЗУЧЕНИЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ ТЕПЛОЕМКОСТИ СОЕДИНЕНИЙ, ДОПИРОВАННЫХ ЕВРОПИЕМ, МЕТОДОМ АДИАБАТИЧЕСКОЙ КАЛОРИМЕТРИИ

3.1 Экспериментальные измерения низкотемпературной теплоемкости образцов

Измерения теплоемкости образцов Sr(La1xEux)2WO7 и Ba(La1xEux)2WO7 проводились от температуры жидкого гелия методом адиабатической калориметрии на низкотемпературной теплофизической установке фирмы «Termax» [20]. Навеска составляла от 0,8 до 1,3 г для стронциевых образцов и от 1,3 до 2,2 г для бариевых образцов. Титановые контейнеры с образцами вакуумировались, заполнялись газообразным гелием и уплотнялись с помощью индиевой прокладки. Шаг измерений составлял от 0.3 К до 3 К в зависимости от диапазона температур, интервал измерений 4,2-320 К. Общий температурный интервал измерений был пройден несколько раз, в области температур до 20 К промеры теплоемкости производились не менее трех раз. Результаты измерений теплоемкости образцов даны в таблицах 7-11.

Таблица 7 - Экспериментальная удельная теплоемкость Sr-La(Eu)-W(1%)

| Т, К | Cp, Дж/моль·К |
| --- | --- |
| Серия | 1 |
| 4.4571 | 0.12261 |
| 4.7941 | 0.12183 |
| 5.0288 | 0.15303 |
| 5.2632 | 0.17122 |
| 5.4995 | 0.18238 |
| 5.7393 | 0.17425 |
| 5.9853 | 0.18228 |
| 6.3237 | 0.20272 |
| 6.7573 | 0.21475 |
| 7.1937 | 0.21791 |
| 7.6341 | 0.21781 |
| 8.0807 | 0.23002 |
| 8.5319 | 0.25082 |
| 8.9870 | 0.25479 |
| 9.4428 | 0.26664 |
| 9.8988 | 0.26789 |
| 10.590 | 0.32327 |
| 11.520 | 0.35036 |
| 12.452 | 0.45398 |
| 13.386 | 0.55955 |
| 14.319 | 0.73156 |
| 15.253 | 0.97054 |
| 16.193 | 1.2224 |
| 17.137 | 1.5748 |
| 18.082 | 2.0356 |
| 19.031 | 2.4417 |
| 19.983 | 2.8474 |
| 21.413 | 3.8004 |
| 23.306 | 4.7623 |
| Серия | 2 |
| 4.4363 | 0.13783 |
| 4.7158 | 0.12142 |
| 4.9061 | 0.13677 |
| 5.0960 | 0.15486 |
| 5.2847 | 0.16798 |
| 5.4757 | 0.17492 |
| 5.6687 | 0.17685 |
| 5.8614 | 0.18842 |
| 6.0576 | 0.18751 |
| 6.3709 | 0.20461 |
| 6.8000 | 0.21771 |
| 7.2315 | 0.22221 |
| 7.6672 | 0.22749 |
| 8.1077 | 0.23406 |
| 8.5523 | 0.25259 |
| 8.9992 | 0.26750 |
| 9.4434 | 0.26955 |
| 9.8927 | 0.27537 |
| 10.575 | 0.32849 |
| 11.494 | 0.35843 |
| 12.419 | 0.44766 |
| 13.345 | 0.56848 |
| 14.272 | 0.73141 |
| 15.201 | 0.96588 |
| 16.134 | 1.2221 |
| 17.073 | 1.5260 |
| 18.014 | 2.0010 |
| 18.956 | 2.4317 |
| 19.904 | 2.8273 |
| 21.325 | 3.7550 |
| 23.210 | 4.7396 |
| 25.112 | 5.9818 |
| 27.023 | 7.3045 |
| 28.941 | 8.7286 |
| 30.871 | 10.125 |
| 32.812 | 11.527 |
| 34.762 | 13.135 |
| 36.716 | 14.449 |
| 38.668 | 16.368 |
| Серия | 3 |
| 36.629 | 14.549 |
| 39.107 | 16.933 |
| 41.064 | 18.703 |
| 43.021 | 20.285 |
| 44.979 | 21.650 |
| 46.941 | 23.093 |
| 48.904 | 24.534 |
| 50.868 | 26.408 |
| 52.834 | 28.826 |
| 54.803 | 30.727 |
| 56.776 | 31.768 |
| 58.755 | 32.658 |
| 60.732 | 35.205 |
| 62.710 | 37.061 |
| 64.692 | 38.401 |
| 66.677 | 39.780 |
| 68.665 | 41.108 |
| 70.657 | 42.451 |
| 73.147 | 44.651 |
| 76.145 | 47.439 |
| 79.157 | 49.844 |
| 82.176 | 51.325 |
| Серия | 4 |
| 79.352 | 49.207 |
| 83.223 | 52.032 |
| 86.262 | 54.296 |
| 89.307 | 56.499 |
| 92.359 | 58.705 |
| 95.418 | 60.848 |
| 98.482 | 63.008 |
| 101.55 | 65.115 |
| 104.63 | 67.144 |
| 107.71 | 69.192 |
| 110.80 | 71.162 |
| 113.90 | 73.086 |
| 116.99 | 75.372 |
| 120.09 | 77.229 |
| 123.20 | 79.112 |
| 126.30 | 81.088 |
| 129.42 | 83.012 |
| 132.53 | 84.953 |
| 135.64 | 86.862 |
| 138.76 | 88.618 |
| 141.88 | 90.932 |
| 144.99 | 92.703 |
| 148.11 | 94.459 |
| 151.23 | 96.209 |
| 154.35 | 97.920 |
| 157.48 | 99.796 |
| 160.61 | 101.62 |
| 163.74 | 102.70 |
| 166.88 | 103.94 |
| 170.01 | 106.01 |
| 173.13 | 107.54 |
| 176.26 Продолжение таблицы 7 | 109.29 |
| 179.40 | 110.40 |
| 182.53 | 111.70 |
| 185.67 | 113.41 |
| 188.80 | 114.87 |
| 191.95 | 116.23 |
| 195.09 | 117.81 |
| 201.40 | 120.16 |
| 214.20 | 124.87 |
| 217.44 | 126.19 |
| 220.68 | 127.12 |
| 223.93 | 127.92 |
| 227.18 | 128.69 |
| 230.49 | 129.88 |
| 233.74 | 131.11 |
| 237.00 | 132.59 |
| 249.90 | 135.99 |
| 253.13 | 137.29 |
| 256.31 | 138.32 |
| 259.51 | 138.50 |
| 262.69 | 140.25 |
| 304.29 | 149.20 |
| 307.44 | 149.66 |
| 310.60 | 150.10 |
| Серия | 5 |
| 124.09 | 79.666 |
| 128.04 | 81.892 |
| 131.19 | 83.725 |
| 134.34 | 85.608 |
| 137.49 | 87.682 |
| 140.65 | 89.836 |
| 143.81 | 91.280 |
| 146.98 | 93.121 |
| 150.14 | 94.910 |
| 153.30 | 96.877 |
| 156.47 | 98.939 |
| 159.65 | 100.82 |
| 162.85 | 102.37 |
| 166.04 | 103.97 |
| 169.25 | 105.42 |
| 172.46 | 107.14 |
| 175.71 | 108.41 |
| 178.93 | 110.31 |
| 182.15 | 111.64 |
| 185.38 | 112.51 |
| 188.61 | 114.13 |
| 191.83 | 116.01 |
| 195.07 | 116.99 |
| 198.31 | 118.82 |
| 201.56 | 120.04 |
| 204.81 | 121.08 |
| 208.06 | 122.15 |
| 211.31 | 123.20 |
| 214.56 | 125.09 |
| 217.80 | 125.77 |
| 230.76 | 129.82 |
| 233.95 | 130.75 |
| 237.13 | 131.75 |
| 240.31 | 132.39 |
| 243.48 | 133.16 |
| 246.64 | 134.06 |
| 249.79 | 135.34 |
| 252.93 | 135.56 |
| 262.20 | 138.80 |
| 278.17 | 144.23 |
| 281.46 | 144.92 |
| 284.77 | 145.20 |
| 288.09 | 145.51 |
| 291.41 | 146.05 |
| 294.74 | 146.61 |
| 298.07 | 147.16 |
| 301.40 | 148.04 |
| 304.74 | 148.38 |
| 308.06 | 148.97 |
| 311.38 | 149.78 |
| Серия | 6 |
| 171.57 | 106.31 |
| 175.48 | 107.77 |
| 178.72 | 109.19 |
| 181.95 | 111.17 |
| 185.21 | 112.50 |
| 188.47 | 113.73 |
| 191.72 | 116.15 |
| 194.98 | 116.89 |
| 198.25 | 118.47 |
| 201.51 | 119.75 |
| 204.77 | 121.28 |
| 208.04 | 122.24 |
| 211.31 | 123.09 |
| 214.58 | 124.13 |
| 217.84 | 125.92 |
| 221.09 | 126.49 |
| 224.40 | 127.79 |
| 243.75 | 133.71 |
| 246.91 | 134.00 |
| 250.05 | 134.89 |
| 262.42 | 139.34 |
| 290.63 | 146.66 |
| 293.52 | 146.87 |
| Серия | 7 |
| 80.872 | 50.297 |
| 84.749 | 53.136 |
| 87.788 | 55.364 |
| 90.839 | 57.433 |
| 93.895 | 59.698 |
| 96.958 | 61.860 |
| 100.03 | 64.034 |
| 103.12 | 65.969 |
| 106.20 | 68.057 |
| 109.29 | 70.056 |
| 112.39 | 72.114 |
| 115.50 | 74.005 |
| 118.60 | 76.089 |
| 121.71 | 77.975 |
| 124.83 | 80.145 |
| 127.95 | 81.943 |
| 131.09 | 83.849 |
| 134.22 | 85.752 |
| 137.35 | 88.102 |
| 140.49 | 89.545 |
| 143.63 | 91.257 |
| Серия | 8 |
| 141.62 | 90.503 |
| 145.57 | 92.332 |
| 148.72 | 93.968 |
| 151.88 | 96.131 |
| 155.03 | 98.391 |
| 158.21 | 99.507 |
| 161.38 | 101.57 |
| 164.56 | 103.16 |
| 167.75 | 104.52 |
| 170.94 | 105.97 |
| 174.12 | 107.76 |
| 177.32 | 109.29 |
| 180.51 | 109.95 |
| 183.70 | 112.75 |
| 186.90 | 113.32 |
| 190.10 | 114.99 |
| 193.35 | 116.28 |
| 196.55 | 118.36 |
| 199.76 | 119.25 |
| 202.98 | 120.42 |
| 206.20 | 121.56 |
| 209.41 | 123.01 |
| 212.63 | 124.45 |
| 215.85 | 124.80 |
| 219.07 | 125.93 |
| 222.28 | 127.47 |
| 225.49 | 128.52 |
| 228.69 | 129.88 |
| 231.90 | 131.41 |
| 238.31 | 133.59 |
| 241.52 | 134.45 |
| 244.78 | 134.81 |
| 257.60 | 138.58 |
| 263.74 | 138.68 |
| 266.76 | 139.55 |
| 295.06 | 147.67 |
| 304.89 | 149.26 |
| 308.19 | 149.65 |
| 311.50 | 149.93 |
| Серия | 9 |
| 207.19 | 121.52 |
| 208.96 | 121.63 |
| 212.44 | 123.19 |
| 217.67 | 126.40 |
| 219.42 | 125.79 |
| 221.18 | 126.52 |
| 224.67 | 127.38 |
| 226.41 | 129.27 |
| 229.91 | 129.35 |
| 231.76 | 130.50 |
| 233.51 | 130.46 |
| 238.77 | 133.03 |
| 240.54 | 132.55 |
| 242.31 | 133.57 |
| 244.08 | 133.85 |
| 245.85 | 134.43 |
| 247.62 | 134.91 |
| 249.40 | 135.65 |
| 251.18 | 136.12 |
| 252.97 | 136.09 |
| 254.75 | 136.32 |
| 256.53 | 136.60 |
| 258.30 | 137.78 |
| 260.22 | 138.03 |
| 263.80 | 139.67 |
| 265.60 | 140.17 |
| 267.41 | 141.38 |
| 271.01 | 141.38 |
| 272.75 | 142.14 |
| 274.47 | 142.91 |
| 283.00 | 145.57 |
| Серия | 10 |
| 272.38 | 141.03 |
| 275.91 | 143.05 |
| 279.44 | 143.73 |
| 282.92 | 144.97 |
| – | – |
| – | – |

Таблица 8 - Экспериментальная удельная теплоемкость Sr-La(Eu)-W(3%)

| Т, К | Cp, Дж/моль·К |
| --- | --- |
| Серия | 1 |
| 4.2520 | 0.09977 |
| 4.5010 | 0.11156 |
| 4.7667 | 0.13512 |
| 5.0323 | 0.15314 |
| 5.2980 | 0.17309 |
| 5.5637 | 0.20583 |
| 5.8293 | 0.23069 |
| 6.0950 | 0.25265 |
| 6.4657 | 0.29929 |
| 6.8364 Продолжение таблицы 8 | 0.35259 |
| 7.2071 | 0.40018 |
| 7.5778 | 0.45808 |
| 7.9485 | 0.50510 |
| 8.3192 | 0.58652 |
| 8.6899 | 0.64588 |
| 9.0606 | 0.72346 |
| 9.4313 | 0.79710 |
| 9.8020 | 0.87843 |
| 10.779 | 1.1319 |
| 11.756 | 1.3689 |
| 12.733 | 1.6691 |
| 13.710 | 1.9910 |
| 14.687 | 2.3211 |
| 15.665 | 2.6776 |
| 16.642 | 3.1128 |
| 17.619 | 3.5022 |
| 18.596 | 3.9989 |
| 19.573 | 4.4920 |
| 20.550 | 4.8857 |
| 22.653 | 6.0070 |
| 24.755 | 7.3299 |
| 26.858 | 8.5060 |
| 28.960 | 9.9398 |
| 31.063 | 11.181 |
| 33.165 | 12.883 |
| 35.268 | 14.207 |
| 37.370 | 15.943 |
| 39.473 | 17.365 |
| 41.575 | 19.219 |
| 43.678 | 20.472 |
| 45.780 | 22.228 |
| Серия | 2 |
| 41.832 | 18.991 |
| 44.292 | 21.132 |
| 46.254 | 22.485 |
| 48.219 | 23.878 |
| 50.185 | 25.591 |
| 52.152 | 27.623 |
| 54.121 | 29.714 |
| 56.092 | 31.052 |
| 58.072 | 31.651 |
| 60.052 | 33.952 |
| 62.031 | 35.855 |
| 64.012 | 37.415 |
| 65.996 | 38.857 |
| 67.982 | 40.460 |
| 69.970 | 41.827 |
| 72.459 | 44.043 |
| 75.451 | 46.311 |
| 78.454 | 48.544 |
| 81.461 | 50.585 |
| 84.478 | 52.950 |
| 87.504 | 55.262 |
| 90.536 | 57.655 |
| Серия | 3 |
| 80.253 | 48.996 |
| 84.053 | 52.032 |
| 87.086 | 54.481 |
| 90.132 | 56.734 |
| 93.180 | 59.043 |
| 96.242 | 61.154 |
| 99.306 | 63.187 |
| 102.38 | 65.202 |
| 105.45 | 67.317 |
| 108.54 | 69.019 |
| 111.63 | 71.208 |
| 114.73 | 72.933 |
| 117.84 | 74.747 |
| 120.94 | 76.598 |
| 124.05 | 78.684 |
| 127.16 | 80.683 |
| 130.31 | 82.926 |
| 133.44 | 84.527 |
| 136.56 | 86.528 |
| 139.69 | 88.377 |
| 142.82 | 90.317 |
| 145.94 | 92.670 |
| 149.08 | 94.576 |
| 152.22 | 96.529 |
| 155.36 | 98.312 |
| 158.50 | 100.12 |
| 161.65 | 101.72 |
| 164.80 | 103.29 |
| 167.95 | 104.86 |
| 171.09 | 106.39 |
| 174.24 | 107.74 |
| 177.40 | 109.07 |
| 180.57 | 110.38 |
| 183.73 | 111.79 |
| 186.89 | 113.43 |
| 190.04 | 114.63 |
| 193.20 | 116.33 |
| 196.36 | 118.17 |
| 199.52 | 119.39 |
| 202.70 | 120.59 |
| 205.90 | 121.94 |
| 209.10 | 122.63 |
| 212.32 | 124.11 |
| 215.54 | 125.16 |
| 218.78 | 126.54 |
| 222.02 | 127.64 |
| 225.27 | 129.08 |
| 228.53 | 130.25 |
| 231.88 | 131.23 |
| Серия | 4 |
| 80.083 | 48.844 |
| 83.886 | 51.805 |
| 86.919 | 54.162 |
| 89.958 | 56.481 |
| 93.003 | 58.683 |
| 96.056 | 60.891 |
| 99.116 | 62.943 |
| 102.18 | 65.001 |
| 105.26 | 67.078 |
| 108.34 | 68.984 |
| 111.42 | 70.833 |
| 114.52 | 72.726 |
| 117.62 | 74.731 |
| 120.73 | 76.664 |
| 123.84 | 78.543 |
| 126.96 | 80.432 |
| 130.11 | 82.477 |
| 133.23 | 84.372 |
| 136.36 | 86.245 |
| 139.49 | 88.013 |
| 142.62 | 89.893 |
| 145.75 | 91.958 |
| 148.89 | 94.314 |
| 152.03 | 95.639 |
| 155.17 | 97.835 |
| 158.32 | 98.895 |
| 161.47 | 100.76 |
| 164.61 | 102.31 |
| 167.77 | 103.35 |
| 170.92 | 104.96 |
| 174.07 | 106.32 |
| 177.22 | 107.73 |
| 180.38 | 108.95 |
| 183.53 | 111.00 |
| 186.68 | 112.41 |
| 189.83 | 112.92 |
| 192.96 | 116.27 |
| 228.03 | 130.39 |
| 231.40 | 130.18 |
| 234.69 | 131.80 |
| 237.99 | 133.25 |
| Серия | 5 |
| 85.680 | 53.260 |
| 89.495 | 56.159 |
| 92.543 | 58.353 |
| 95.601 | 60.553 |
| 98.665 | 62.660 |
| 101.74 | 64.621 |
| 104.82 | 66.616 |
| 107.91 | 68.520 |
| 111.00 | 70.519 |
| 114.10 | 72.434 |
| 117.20 | 74.333 |
| 120.31 | 76.182 |
| 123.42 | 78.014 |
| 126.54 | 79.812 |
| 129.67 | 81.924 |
| 132.79 | 84.078 |
| 135.94 | 85.945 |
| 139.07 | 87.790 |
| 142.20 | 89.570 |
| 145.34 | 91.325 |
| 148.47 | 93.335 |
| 151.60 | 95.467 |
| 154.74 | 96.969 |
| 157.88 | 98.585 |
| 161.02 | 100.43 |
| 164.16 | 102.05 |
| 167.31 | 102.90 |
| 170.46 | 104.75 |
| 173.61 | 106.17 |
| 176.76 | 107.36 |
| 179.91 | 108.99 |
| 183.06 | 109.95 |
| 186.22 | 111.05 |
| 189.37 | 112.66 |
| 224.54 | 128.21 |
| 227.83 | 128.71 |
| 237.77 | 132.24 |
| 241.09 | 133.33 |
| 244.42 | 134.29 |
| 247.75 | 134.81 |
| Серия | 6 |
| 99.951 | 63.395 |
| 103.80 | 65.930 |
| 106.90 | 67.739 |
| 109.99 | 69.775 |
| 113.09 | 71.823 |
| 116.20 | 73.507 |
| 119.31 | 75.555 |
| 122.43 | 77.447 |
| 125.55 | 79.475 |
| 128.67 | 81.456 |
| 131.80 | 83.320 |
| 134.93 | 85.366 |
| 138.06 | 87.266 |
| 141.20 | 88.922 |
| 144.33 | 90.858 |
| 147.47 | 92.860 |
| 150.62 | 94.740 |
| 153.75 | 96.499 |
| 156.89 | 98.091 |
| 160.04 | 99.721 |
| 163.18 | 102.12 |
| 166.34 | 102.97 |
| 169.49 | 104.22 |
| 172.64 | 105.77 |
| 175.79 | 107.06 |
| 178.95 | 108.49 |
| 182.10 | 109.73 |
| 185.25 | 110.80 |
| 188.40 | 112.27 |
| 191.54 | 115.07 |
| 194.69 | 116.94 |
| 197.85 | 118.74 |
| 213.93 | 123.25 |
| 217.17 | 125.53 |
| 220.44 | 126.02 |
| 233.58 | 130.35 |
| 240.20 | 132.84 |
| 246.84 | 134.10 |
| 250.18 | 135.22 |
| 253.62 | 135.59 |
| 256.96 | 135.82 |
| 260.28 | 136.85 |
| 263.59 | 138.85 |
| 266.93 | 137.91 |
| Серия | 7 |
| 275.18 | 141.22 |
| 278.84 Продолжение таблицы 8 | 142.08 |
| 282.47 | 142.87 |
| 286.09 | 143.24 |
| 289.69 | 143.62 |
| 293.29 | 145.22 |
| 296.88 | 146.06 |
| 300.46 | 146.76 |
| 304.04 | 147.56 |
| 307.61 | 148.81 |
| 311.17 | 149.82 |
| 315.02 | 150.19 |
| 318.67 | 151.34 |
| 322.27 | 152.12 |
| Серия | 8 |
| 192.27 | 114.24 |
| 211.50 | 122.51 |
| 214.56 | 123.04 |
| 217.60 | 124.53 |
| 220.63 | 126.12 |
| 223.65 | 129.14 |
| 232.79 | 131.85 |
| 235.92 | 130.72 |
| 242.18 | 132.15 |
| 245.31 | 133.10 |
| 248.43 | 133.18 |
| 251.54 | 135.13 |
| 254.64 | 136.00 |
| 257.74 | 136.68 |
| 260.84 | 137.51 |
| 263.93 | 138.11 |
| 267.02 | 138.56 |
| 270.11 | 139.16 |
| Серия | 9 |
| 94.813 | 59.689 |
| 98.656 | 62.417 |
| 101.73 | 64.486 |
| 104.81 | 66.624 |
| 107.90 | 68.421 |
| 110.99 | 70.234 |
| 114.09 | 72.290 |
| 117.19 | 74.165 |
| 120.30 | 76.263 |
| 123.41 | 78.311 |
| 126.53 | 80.039 |
| 129.64 | 81.796 |
| 132.76 | 84.146 |
| 135.88 | 85.973 |
| 139.01 | 88.028 |
| 142.13 | 89.806 |
| 145.28 | 91.251 |
| 148.42 | 93.605 |
| 151.56 | 95.869 |
| 154.70 | 97.423 |
| 157.85 | 99.151 |
| 161.01 | 100.88 |
| 164.19 | 102.08 |
| 167.38 | 104.25 |
| 170.60 | 106.22 |
| 173.83 | 107.31 |
| 177.08 | 108.68 |
| 180.34 | 110.09 |
| 183.62 | 111.56 |
| 186.91 | 113.28 |
| 190.21 | 115.05 |
| 193.54 | 116.50 |
| 197.02 | 118.25 |
| 221.46 | 127.36 |
| 225.11 | 128.26 |
| 228.79 | 129.65 |
| 232.50 | 131.11 |
| 236.24 | 132.43 |
| 240.03 | 133.47 |
| 243.86 | 133.59 |
| 247.72 | 134.73 |
| 251.63 | 135.28 |
| 264.86 | 138.02 |
| 268.91 | 138.96 |
| 272.99 | 140.36 |
| – | – |
| – | – |

Таблица 9 - Экспериментальная удельная теплоемкость Ba-La(Eu)-W(1%)

| Т, К | Cp, Дж/моль·К |
| --- | --- |
| Серия | 1 |
| 4.5194 | 0.13458 |
| 4.8676 | 0.12464 |
| 5.0729 | 0.12023 |
| 5.2814 | 0.14675 |
| 5.4885 | 0.21547 |
| 5.6925 | 0.23380 |
| 5.9021 | 0.28459 |
| 6.1106 | 0.35028 |
| 6.4036 | 0.36671 |
| 6.7806 | 0.43034 |
| 7.1839 | 0.43981 |
| 7.6072 | 0.52259 |
| 8.0386 | 0.60774 |
| 8.4755 | 0.68450 |
| 8.9165 | 0.79146 |
| 9.3593 | 0.89900 |
| 9.7979 | 0.99099 |
| 10.472 | 1.1896 |
| 11.375 | 1.4293 |
| 12.282 | 1.7269 |
| 13.196 | 2.1085 |
| 14.113 | 2.5134 |
| 15.033 | 3.0035 |
| 15.960 | 3.5803 |
| 16.896 | 4.0827 |
| 17.834 | 4.7711 |
| 18.772 | 5.4893 |
| 19.719 | 6.1925 |
| 21.139 | 7.4941 |
| 23.029 | 9.3870 |
| Серия | 2 |
| 4.5370 | 0.14857 |
| 4.8745 | 0.10983 |
| 5.0769 | 0.15719 |
| 5.2772 | 0.19275 |
| 5.4809 | 0.17738 |
| 5.6851 | 0.27552 |
| 5.8889 | 0.31287 |
| 6.0970 | 0.34827 |
| 6.3879 | 0.39937 |
| 6.7631 | 0.44169 |
| 7.1665 | 0.44603 |
| 7.5875 | 0.52825 |
| 8.0170 | 0.60408 |
| 8.4528 | 0.69118 |
| 8.8922 | 0.80731 |
| 9.3345 | 0.92035 |
| 9.7723 | 1.02657 |
| 10.218 | 1.09993 |
| 10.892 | 1.28961 |
| 11.797 | 1.52567 |
| 12.705 | 1.90404 |
| 13.619 | 2.27624 |
| 14.538 | 2.71846 |
| 15.459 | 3.27399 |
| 16.390 | 3.78040 |
| 17.328 | 4.40541 |
| 18.267 | 5.11929 |
| 19.210 | 5.81243 |
| 20.159 | 6.51756 |
| 21.584 | 7.92445 |
| 23.481 | 9.86609 |
| 25.394 | 12.093 |
| 27.316 | 14.511 |
| 29.250 | 17.027 |
| 31.196 | 19.619 |
| 33.154 | 22.220 |
| 35.119 | 24.897 |
| 37.087 | 27.634 |
| 39.056 | 30.404 |
| Серия | 3 |
| 35.257 | 25.004 |
| 37.567 | 28.236 |
| 39.542 | 30.984 |
| 41.516 | 33.771 |
| 43.491 | 36.403 |
| 45.466 | 38.899 |
| 47.444 | 41.385 |
| 49.423 | 43.955 |
| 51.401 | 46.742 |
| 53.379 | 49.731 |
| 55.361 | 52.254 |
| 57.350 | 54.229 |
| 59.339 | 56.680 |
| 61.325 | 59.561 |
| 63.314 | 62.031 |
| 65.307 | 64.285 |
| 67.305 | 66.493 |
| 69.303 | 68.733 |
| 71.801 | 71.758 |
| 74.810 | 75.051 |
| 77.831 | 78.322 |
| 80.857 | 81.564 |
| 83.892 | 84.783 |
| Серия | 4 |
| 79.092 | 79.712 |
| 82.742 | 83.532 |
| 85.771 | 86.662 |
| Серия | 5 |
| 81.204 | 81.896 |
| 84.853 | 85.705 |
| 87.885 | 88.783 |
| 90.923 | 91.939 |
| 93.971 | 94.915 |
| 97.027 | 97.900 |
| 100.09 | 100.80 |
| 103.16 | 103.60 |
| 106.24 | 106.54 |
| 109.33 | 109.19 |
| 112.43 | 111.87 |
| 115.52 | 114.57 |
| 118.63 | 117.17 |
| 121.74 | 119.90 |
| 124.86 | 122.35 |
| 127.98 | 124.86 |
| 131.14 | 127.42 |
| 134.27 | 129.88 |
| 137.41 | 132.48 |
| 140.56 | 134.68 |
| 143.70 | 137.04 |
| 146.85 | 139.34 |
| 150.00 | 141.55 |
| 153.15 | 143.95 |
| 156.31 | 146.42 |
| 159.48 | 148.38 |
| 162.65 | 150.32 |
| 165.82 | 152.73 |
| 169.02 | 154.32 |
| 172.21 | 156.44 |
| 175.41 Продолжение таблицы 9 | 158.32 |
| 178.63 | 160.07 |
| 181.89 | 161.51 |
| 185.10 | 163.50 |
| 188.33 | 164.88 |
| 191.55 | 166.59 |
| 194.77 | 168.29 |
| 198.00 | 170.33 |
| 201.26 | 171.83 |
| 204.52 | 173.51 |
| 207.80 | 175.03 |
| 211.08 | 176.40 |
| 214.38 | 177.75 |
| 217.68 | 179.10 |
| 220.99 | 181.22 |
| 224.31 | 181.98 |
| 227.65 | 183.53 |
| 230.99 | 185.08 |
| 234.43 | 186.56 |
| 237.78 | 188.03 |
| Серия | 6 |
| 186.67 | 164.17 |
| 190.33 | 166.34 |
| 193.61 | 168.09 |
| 196.88 | 169.79 |
| 200.16 | 171.48 |
| 203.44 | 172.98 |
| 206.73 | 174.43 |
| 210.03 | 175.81 |
| 213.34 | 177.32 |
| 216.65 | 178.17 |
| 219.95 | 179.56 |
| 223.25 | 180.97 |
| 226.56 | 182.26 |
| 229.87 | 184.26 |
| 233.22 | 185.28 |
| 236.54 | 186.57 |
| 239.96 | 188.39 |
| 243.28 | 190.10 |
| 246.65 | 191.06 |
| 249.99 | 192.96 |
| 253.36 | 193.63 |
| 256.69 | 195.26 |
| 260.05 | 195.87 |
| 263.38 | 196.99 |
| 266.70 | 198.91 |
| 270.04 | 200.08 |
| 273.37 | 201.14 |
| 276.70 | 202.27 |
| 280.02 | 202.59 |
| 283.31 | 204.24 |
| 286.61 | 204.95 |
| 289.90 | 205.98 |
| 293.25 | 206.66 |
| 296.52 | 207.54 |
| 299.79 | 208.20 |
| 303.04 | 208.93 |
| 306.27 | 209.71 |
| 309.49 | 210.36 |
| 312.68 | 211.25 |
| 315.86 | 212.16 |
| 319.03 | 213.10 |
| 322.16 | 213.97 |
| Серия | 7 |
| 85.957 | 86.834 |
| 89.624 | 90.602 |
| 92.673 | 93.652 |
| 95.730 | 96.736 |
| 98.800 | 99.686 |
| 101.88 | 102.52 |
| 104.95 | 105.33 |
| 108.04 | 108.11 |
| 111.13 | 110.94 |
| 114.23 | 113.52 |
| 117.33 | 116.32 |
| 120.44 | 118.90 |
| 123.56 | 121.53 |
| 126.69 | 123.81 |
| 129.81 | 126.39 |
| 132.93 | 128.89 |
| 136.08 | 131.33 |
| 139.21 | 133.96 |
| 142.35 | 136.07 |
| 145.48 | 138.62 |
| 148.62 | 140.77 |
| 151.76 | 143.10 |
| 154.89 | 145.22 |
| 158.04 | 147.57 |
| 161.19 | 149.78 |
| 164.35 | 151.52 |
| 167.50 | 153.35 |
| 170.65 | 155.64 |
| 173.82 | 157.13 |
| 176.98 | 159.19 |
| 180.14 | 160.56 |
| 183.30 | 162.56 |
| 186.49 | 164.39 |
| 189.66 | 166.19 |
| 192.83 | 167.91 |
| 196.01 | 169.02 |
| Серия | 8 |
| 142.32 | 135.85 |
| 146.04 | 138.78 |
| 149.20 | 141.16 |
| 152.36 | 143.31 |
| 155.51 | 145.78 |
| 158.68 | 147.68 |
| 161.84 | 150.04 |
| 165.01 | 151.73 |
| 168.18 | 154.04 |
| 171.36 | 155.57 |
| 174.54 | 157.63 |
| 177.73 | 159.21 |
| 180.91 | 161.31 |
| 184.11 | 162.65 |
| 187.29 | 164.21 |
| 190.48 | 166.43 |
| 193.71 | 168.22 |
| 196.90 | 169.75 |
| 200.11 | 170.85 |
| 203.30 | 173.01 |
| 206.51 | 174.60 |
| 209.74 | 175.98 |
| 212.98 | 177.40 |
| 216.24 | 178.79 |
| 219.50 | 180.15 |
| 222.78 | 181.55 |
| 226.07 | 182.89 |
| 229.36 | 184.29 |
| 232.66 | 185.93 |
| 235.97 | 187.58 |
| 239.29 | 188.71 |
| 242.61 | 189.19 |
| 246.00 | 191.31 |
| 249.33 | 192.86 |
| 252.67 | 193.87 |
| 256.01 | 195.20 |
| 259.34 | 195.61 |
| 262.63 | 197.44 |
| 265.95 | 197.96 |
| 269.23 | 199.20 |
| 272.50 | 201.24 |
| 275.78 | 202.45 |
| 279.06 | 203.59 |
| 282.33 | 204.81 |
| 285.59 | 205.93 |
| 288.84 | 207.08 |
| 292.08 | 208.02 |
| 295.31 | 209.27 |
| 298.59 | 208.53 |
| 301.83 | 209.33 |
| 305.05 | 209.84 |
| 308.26 | 210.49 |
| 311.45 | 211.23 |
| 314.63 | 212.01 |
| 317.80 | 213.01 |
| 320.94 | 214.10 |
| Серия | 9 |
| 88.391 | 89.290 |
| 92.071 | 93.011 |
| 95.131 | 96.006 |
| 98.194 | 98.898 |
| 101.26 | 101.78 |
| 104.34 | 104.72 |
| 107.42 | 107.44 |
| 110.51 | 110.14 |
| 113.61 | 112.90 |
| 116.71 | 115.49 |
| 119.81 | 118.09 |
| 122.92 | 120.67 |
| 126.04 | 123.24 |
| 129.16 | 125.81 |
| 132.28 | 128.44 |
| 135.42 | 130.66 |
| 138.58 | 133.15 |
| 141.71 | 135.71 |
| 144.85 | 137.83 |
| 147.99 | 140.10 |
| 151.13 | 142.58 |
| 154.27 | 144.80 |
| 157.43 | 147.19 |
| 160.60 | 149.03 |
| 163.77 | 151.36 |
| 166.95 | 153.00 |
| 170.13 | 154.80 |
| 173.32 | 156.56 |
| 176.50 | 158.32 |
| 179.69 | 160.54 |
| 182.90 | 162.31 |
| 186.11 | 163.67 |
| 189.35 | 165.41 |
| 192.55 | 167.16 |
| 195.75 | 168.80 |
| 198.96 | 170.31 |
| 202.17 | 172.34 |
| 205.40 | 173.86 |
| 208.64 | 175.37 |
| 211.89 | 176.79 |
| 215.15 | 177.55 |
| 218.40 | 178.84 |
| 221.66 | 180.91 |
| 224.94 | 182.50 |
| 228.23 | 183.91 |
| 231.53 | 185.30 |
| 234.83 | 186.92 |
| 238.15 | 188.35 |
| 241.55 | 189.61 |
| 244.87 | 190.95 |
| 248.20 | 192.42 |
| 251.54 | 193.47 |
| 254.87 | 194.91 |
| 258.19 | 196.00 |
| 261.52 | 197.33 |
| 264.83 | 198.58 |
| 268.14 | 199.75 |
| 271.44 | 201.04 |
| 274.74 | 202.28 |
| 278.02 | 203.52 |
| 281.30 | 204.72 |
| 284.57 | 205.93 |
| 287.82 | 207.11 |
| 291.07 | 208.17 |
| 294.38 | 207.88 |
| 297.62 | 208.71 |
| 300.85 | 209.12 |
| 304.07 | 209.54 |
| 307.28 | 210.27 |
| 310.49 | 210.48 |
| 313.67 | 211.28 |
| 316.84 | 212.13 |
| 320.00 | 213.11 |
| 323.12 | 214.55 |
| Серия | 10 |
| 106.64 | 106.70 |
| 110.35 | 110.09 |
| 113.45 Продолжение таблицы 9 | 112.72 |
| 116.56 | 115.39 |
| 119.67 | 117.98 |
| 122.78 | 120.55 |
| 125.90 | 123.08 |
| 129.03 | 125.80 |
| 132.16 | 128.12 |
| 135.30 | 130.58 |
| 138.43 | 133.07 |
| 141.57 | 135.62 |
| 144.72 | 137.76 |
| 147.86 | 140.05 |
| 151.00 | 142.51 |
| 154.14 | 144.80 |
| 157.33 | 146.91 |
| 160.47 | 149.19 |
| 163.64 | 150.97 |
| 166.80 | 153.29 |
| 169.97 | 154.84 |
| 173.14 | 156.65 |
| 176.30 | 158.80 |
| 179.48 | 160.60 |
| 182.66 | 162.38 |
| 185.84 | 163.88 |
| 189.03 | 165.66 |
| 192.21 | 167.58 |
| 195.40 | 169.30 |
| 198.60 | 170.89 |
| 201.81 | 172.46 |
| 205.03 | 173.91 |
| 208.31 | 175.24 |
| 211.55 | 176.63 |
| 214.80 | 178.05 |
| 218.07 | 179.40 |
| 221.34 | 180.82 |
| 224.61 | 182.26 |
| 227.90 | 183.92 |
| 231.20 | 185.27 |
| 234.49 | 186.88 |
| 237.79 | 188.35 |
| 241.09 | 189.74 |
| 244.39 | 191.41 |
| 247.69 | 193.01 |
| 251.00 | 193.24 |
| 257.57 | 196.16 |
| 273.79 | 202.03 |
| 276.89 | 202.89 |
| 279.97 | 203.79 |
| 283.02 | 204.57 |
| 286.05 | 205.42 |
| 289.05 | 206.04 |
| 292.04 | 205.96 |
| 295.01 | 207.71 |
| 297.94 | 208.56 |
| 300.85 | 209.21 |
| 303.74 | 209.70 |
| 306.60 | 210.35 |
| 309.30 | 211.39 |
| 312.14 | 211.74 |
| 314.95 | 212.51 |
| 317.73 | 213.32 |
| 320.48 | 214.52 |
| – | – |
| – | – |
| – | – |

Таблица 10 - Экспериментальная удельная теплоемкость Ba-La(Eu)-W(3%)

| Т, К | Cp, Дж/моль·К |
| --- | --- |
| Серия | 1 |
|  | 1 |
| 4.5338 | 0.41766 |
| 4.8683 | 0.17872 |
| 5.0743 | 0.16059 |
| 5.2745 | 0.23421 |
| 5.4786 | 0.25825 |
| 5.6883 | 0.25157 |
| 5.8963 | 0.28282 |
| 6.1041 | 0.38708 |
| 6.4046 | 0.61889 |
| 6.8096 | 0.71705 |
| 7.2309 | 0.71634 |
| 7.6585 | 0.65807 |
| 8.0901 | 0.64921 |
| 8.5253 | 0.72440 |
| 8.9653 | 0.80049 |
| 9.4078 | 0.87623 |
| 9.8474 | 0.94925 |
| 10.520 | 1.1534 |
| 11.421 | 1.4097 |
| 12.329 | 1.6922 |
| 13.241 | 2.0380 |
| 14.159 | 2.4589 |
| 15.078 | 2.9896 |
| 16.005 | 3.5387 |
| 16.942 | 4.0586 |
| 17.882 | 4.7498 |
| 18.821 | 5.4474 |
| 19.768 | 6.1524 |
| 21.189 | 7.4905 |
| 23.082 | 9.3834 |
| Серия | 2 |
| 4.5767 | 0.43011 |
| 4.9013 | 0.13156 |
| 5.0991 | 0.19999 |
| 5.2902 | 0.27360 |
| 5.4825 | 0.33721 |
| 5.6838 | 0.28994 |
| 5.8864 | 0.38237 |
| 6.0873 | 0.47500 |
| 6.3835 | 0.68564 |
| 6.7843 | 0.76791 |
| 7.1991 | 0.79728 |
| 7.6227 | 0.76407 |
| 8.0518 | 0.66244 |
| 8.4845 | 0.73852 |
| 8.9217 | 0.82412 |
| 9.3598 | 0.90255 |
| 9.7945 | 0.96862 |
| 10.463 | 1.1919 |
| 11.362 | 1.4694 |
| 12.267 | 1.7089 |
| 13.176 | 2.0752 |
| 14.092 | 2.4427 |
| 15.012 | 2.9735 |
| 15.938 | 3.4994 |
| 16.872 | 4.0403 |
| 17.809 | 4.7599 |
| 18.748 | 5.4550 |
| 19.695 | 6.1226 |
| 21.113 | 7.4183 |
| 23.003 | 9.2934 |
| 24.909 | 11.537 |
| 26.828 | 13.855 |
| 28.757 | 16.298 |
| 30.699 | 18.832 |
| 32.652 | 21.428 |
| 34.613 | 24.096 |
| 36.578 | 26.769 |
| 38.547 | 29.532 |
| 40.519 | 32.391 |
| Серия | 3 |
| 35.046 | 24.643 |
| 37.333 | 27.784 |
| 39.304 | 30.612 |
| 41.277 | 33.370 |
| 43.250 | 36.042 |
| 45.223 | 38.636 |
| 47.200 | 41.149 |
| 49.176 | 43.688 |
| 51.153 | 46.493 |
| 53.132 | 49.312 |
| 55.112 | 51.988 |
| 57.098 | 54.315 |
| 59.089 | 56.679 |
| 61.075 | 59.335 |
| 63.063 | 61.643 |
| 65.055 | 64.059 |
| 67.050 | 66.327 |
| 69.046 | 68.732 |
| 71.543 | 71.758 |
| 74.548 | 75.063 |
| 77.566 | 78.378 |
| 80.592 | 81.653 |
| 83.624 | 85.009 |
| Серия | 4 |
| 81.092 | 82.483 |
| 84.810 | 86.401 |
| 87.852 | 89.631 |
| 90.902 | 92.762 |
| 93.959 | 95.834 |
| 97.026 | 98.881 |
| 100.10 | 101.85 |
| 103.18 | 104.91 |
| 106.28 | 107.60 |
| 109.38 | 110.39 |
| 112.49 | 113.21 |
| 115.60 | 116.05 |
| 118.72 | 118.75 |
| 121.86 | 121.42 |
| 125.00 | 124.06 |
| 128.14 | 126.69 |
| 131.32 | 129.16 |
| 134.46 | 131.62 |
| 137.61 | 134.31 |
| 140.77 | 136.53 |
| 143.93 | 138.81 |
| 147.10 | 141.16 |
| 150.26 | 143.49 |
| 153.42 | 146.05 |
| 156.61 | 148.29 |
| 159.81 | 150.42 |
| 163.01 | 152.58 |
| 166.21 | 154.69 |
| 169.43 | 156.74 |
| 172.65 | 158.60 |
| 175.88 | 160.46 |
| 179.12 | 162.31 |
| 182.41 | 164.18 |
| 185.65 | 166.00 |
| 188.90 | 167.76 |
| 192.16 | 169.78 |
| 195.43 | 171.32 |
| 198.70 | 173.32 |
| 201.99 | 174.80 |
| 205.28 | 176.27 |
| 208.59 | 178.38 |
| 211.91 | 178.83 |
| 215.25 | 180.23 |
| 218.56 | 181.36 |
| 221.88 | 182.77 |
| 225.21 | 184.73 |
| 228.57 | 185.55 |
| 231.90 | 187.00 |
| 235.36 Продолжение таблицы 10 | 188.98 |
| 238.73 | 190.15 |
| 242.12 | 191.35 |
| 245.50 | 192.55 |
| 248.89 | 193.58 |
| 252.29 | 194.51 |
| 255.68 | 195.41 |
| 259.06 | 196.64 |
| 262.43 | 197.94 |
| 265.79 | 198.92 |
| 269.15 | 200.08 |
| 272.50 | 201.04 |
| 275.84 | 202.06 |
| 279.18 | 203.31 |
| 282.50 | 204.56 |
| 285.82 | 205.26 |
| 289.24 | 205.74 |
| 292.55 | 207.17 |
| 295.85 | 208.01 |
| 299.15 | 209.12 |
| 302.43 | 210.27 |
| 305.69 | 211.04 |
| 308.95 | 211.52 |
| 312.19 | 212.41 |
| 315.41 | 213.27 |
| 318.63 | 214.35 |
| 321.83 | 214.44 |
| Серия | 5 |
| 120.84 | 120.20 |
| 124.63 | 123.49 |
| 127.77 | 126.07 |
| 130.91 | 128.61 |
| 134.06 | 131.28 |
| 137.22 | 133.61 |
| 140.37 | 136.04 |
| 143.52 | 138.75 |
| 146.68 | 141.20 |
| 149.85 | 143.47 |
| 153.01 | 145.73 |
| 156.18 | 147.96 |
| 159.35 | 150.24 |
| 162.53 | 152.32 |
| 165.72 | 154.03 |
| 168.90 | 156.12 |
| 172.12 | 158.25 |
| 175.31 | 160.19 |
| 178.51 | 163.83 |
| 181.72 | 164.14 |
| 184.95 | 165.59 |
| 188.18 | 167.36 |
| 191.40 | 169.26 |
| 194.62 | 171.04 |
| 197.85 | 172.84 |
| 201.07 | 174.54 |
| 204.31 | 176.26 |
| 207.55 | 177.85 |
| 210.81 | 179.19 |
| 214.09 | 180.59 |
| 217.37 | 181.75 |
| 220.67 | 182.94 |
| 224.06 | 184.19 |
| 227.38 | 185.80 |
| 230.70 | 187.26 |
| 234.03 | 189.04 |
| 237.36 | 190.32 |
| 240.71 | 191.37 |
| 244.06 | 192.14 |
| 247.43 | 193.39 |
| 250.79 | 194.71 |
| 254.16 | 195.83 |
| 257.53 | 196.64 |
| 260.89 | 197.60 |
| 264.27 | 198.72 |
| 267.64 | 200.03 |
| 271.00 | 201.01 |
| 274.38 | 201.87 |
| 277.85 | 202.81 |
| 281.22 | 203.88 |
| 284.59 | 205.02 |
| 287.96 | 206.05 |
| 291.32 | 206.99 |
| 294.68 | 207.86 |
| 298.05 | 208.69 |
| 301.41 | 209.32 |
| 304.78 | 210.13 |
| 308.15 | 210.90 |
| 311.52 | 211.94 |
| 314.88 | 212.91 |
| 318.24 | 213.90 |
| 321.60 | 214.66 |

Таблица 11 - Экспериментальная удельная теплоемкость Ba-La(Eu)-W(5%)

| Т, К | Cp, Дж/моль·К |
| --- | --- |
| Серия | 1 |
| 4.4546 | 0.14408 |
| 4.7977 | 0.12351 |
| 5.0195 | 0.13639 |
| 5.2415 | 0.17853 |
| 5.4662 | 0.19106 |
| 5.6888 | 0.23486 |
| 5.9168 | 0.26444 |
| 6.2409 | 0.26207 |
| 6.6568 | 0.28198 |
| 7.0750 | 0.35697 |
| 7.4963 | 0.42008 |
| 7.9235 | 0.49159 |
| 8.3565 | 0.57098 |
| 8.7932 | 0.65767 |
| 9.2341 | 0.76541 |
| 9.6790 | 0.86838 |
| 10.121 | 0.98667 |
| 10.803 | 1.2108 |
| 11.720 | 1.4990 |
| 12.640 | 1.8572 |
| 13.561 | 2.2821 |
| 14.481 | 2.6759 |
| 15.404 | 3.2716 |
| 16.336 | 3.8046 |
| 17.272 | 4.4746 |
| 18.210 | 5.2588 |
| 19.152 | 5.9978 |
| 20.099 | 6.6943 |
| 21.526 | 8.0551 |
| 23.417 | 9.9246 |
| Серия | 2 |
| 4.4337 | 0.14346 |
| 4.7678 | 0.12619 |
| 4.9830 | 0.13913 |
| 5.1973 | 0.17029 |
| 5.4065 | 0.19379 |
| 5.6201 | 0.22365 |
| 5.8448 | 0.26909 |
| 6.0728 | 0.22006 |
| 6.4036 | 0.25009 |
| 6.8163 | 0.30223 |
| 7.2285 | 0.36811 |
| 7.6444 | 0.43985 |
| 8.0702 | 0.50941 |
| 8.5029 | 0.60259 |
| 8.9427 | 0.70497 |
| 9.3850 | 0.80177 |
| 9.8251 | 0.89553 |
| 10.502 | 1.1128 |
| 11.413 | 1.3710 |
| 12.333 | 1.7475 |
| 13.254 | 2.1629 |
| 14.174 | 2.6006 |
| 15.095 | 3.0546 |
| 16.021 | 3.7069 |
| 16.957 | 4.2743 |
| 17.895 | 5.0493 |
| 18.835 | 5.7874 |
| 19.780 | 6.5186 |
| Серия | 3 |
| 7.1579 | 0.35848 |
| 7.7715 | 0.45296 |
| 8.2003 | 0.53590 |
| 8.6358 | 0.62858 |
| 9.0757 | 0.72283 |
| 9.5185 | 0.81933 |
| 9.9653 | 0.93942 |
| 10.646 | 1.1468 |
| 11.565 | 1.4247 |
| 12.486 | 1.8263 |
| 13.409 | 2.2329 |
| 14.329 | 2.6525 |
| 15.250 | 3.1753 |
| 16.176 | 3.7628 |
| 17.112 | 4.3688 |
| 18.049 | 5.1543 |
| 18.988 | 5.8833 |
| 19.934 | 6.6091 |
| 21.353 | 7.8263 |
| 23.240 | 9.6978 |
| 25.145 | 11.872 |
| 27.059 | 14.269 |
| 28.981 | 16.760 |
| Серия | 4 |
| 5.1896 | 0.18549 |
| 5.5413 | 0.17659 |
| 5.7601 | 0.21532 |
| 5.9777 | 0.24048 |
| 6.2849 | 0.23576 |
| 6.6899 | 0.28495 |
| 7.0969 | 0.36382 |
| 7.5096 | 0.42500 |
| 7.9301 | 0.45960 |
| 8.349 | 0.56088 |
| 8.7745 | 0.65423 |
| 9.2086 | 0.76062 |
| 9.6499 | 0.86710 |
| 10.094 | 0.98761 |
| 10.772 | 1.1944 |
| 11.688 | 1.4743 |
| 12.603 | 1.8520 |
| 13.521 | 2.2898 |
| 14.440 | 2.6880 |
| 15.361 | 3.2624 |
| 16.296 | 3.7512 |
| 17.239 | 4.4413 |
| 18.173 | 5.2210 |
| 19.112 | 5.9674 |
| 20.057 | 6.6959 |
| 21.475 | 7.9231 |
| 23.363 | 9.8404 |
| 25.268 | 12.027 |
| 27.179 | 14.667 |
| 29.121 | 16.976 |
| 31.063 | 19.530 |
| 33.003 | 22.082 |
| 34.951 | 24.622 |
| 36.900 | 27.373 |
| 38.852 | 30.098 |
| 40.810 Продолжение таблицы 11 | 32.972 |
| Серия | 5 |
| 35.729 | 25.792 |
| 38.187 | 29.212 |
| 40.160 | 32.011 |
| 42.131 | 34.755 |
| 44.100 | 37.299 |
| 46.071 | 39.630 |
| 48.046 | 42.006 |
| 50.019 | 44.648 |
| 51.991 | 47.671 |
| 53.966 | 50.557 |
| 55.944 | 53.036 |
| 57.928 | 54.812 |
| 59.913 | 57.563 |
| 61.896 | 60.284 |
| 63.882 | 62.787 |
| 65.870 | 65.056 |
| 67.862 | 67.148 |
| 69.856 | 69.356 |
| 72.348 | 72.603 |
| 75.352 | 75.930 |
| 78.366 | 79.274 |
| 81.389 | 82.551 |
| 84.421 | 85.684 |
| Серия | 6 |
| 34.427 | 23.847 |
| 36.881 | 27.283 |
| 38.850 | 30.094 |
| 40.821 | 32.944 |
| 42.789 | 35.573 |
| 44.757 | 37.936 |
| 46.725 | 40.393 |
| 48.694 | 42.785 |
| 50.662 | 45.476 |
| 52.628 | 48.513 |
| 54.596 | 51.234 |
| 56.566 | 53.430 |
| 58.542 | 55.225 |
| 60.516 | 58.380 |
| 62.489 | 60.814 |
| 64.464 | 63.203 |
| 66.438 | 65.365 |
| 68.416 | 67.724 |
| 70.395 | 69.716 |
| 72.869 | 73.006 |
| 75.843 | 76.366 |
| 78.824 | 79.526 |
| 81.811 | 82.671 |
| 84.806 | 85.845 |
| 87.812 | 88.972 |
| Серия | 7 |
| 79.415 | 80.134 |
| 83.323 | 84.233 |
| 86.360 | 87.286 |
| 89.406 | 90.641 |
| 92.469 | 93.527 |
| 95.533 | 96.520 |
| 98.604 | 99.525 |
| 101.68 | 102.37 |
| 104.77 | 105.30 |
| 107.86 | 108.22 |
| 110.97 | 110.89 |
| 114.08 | 113.42 |
| 117.19 | 116.08 |
| 120.30 | 118.93 |
| 123.42 | 121.25 |
| 126.54 | 123.85 |
| 129.69 | 126.58 |
| 132.82 | 129.03 |
| 135.96 | 131.51 |
| 139.10 | 133.85 |
| 142.24 | 136.33 |
| 145.38 | 138.29 |
| 148.51 | 140.91 |
| 151.65 | 143.49 |
| 154.79 | 145.24 |
| 157.93 | 147.81 |
| 161.08 | 149.76 |
| 164.23 | 151.80 |
| 167.38 | 153.93 |
| 170.52 | 155.86 |
| 173.67 | 157.61 |
| 176.81 | 159.04 |
| 179.94 | 160.58 |
| 183.06 | 162.28 |
| 186.18 | 164.01 |
| 189.29 | 166.03 |
| 192.40 | 167.70 |
| 195.50 | 169.16 |
| 198.61 | 170.67 |
| 201.70 | 172.27 |
| 204.80 | 173.90 |
| 207.89 | 175.32 |
| 210.99 | 176.62 |
| 214.08 | 177.91 |
| 217.18 | 179.21 |
| 220.27 | 180.56 |
| 223.37 | 181.98 |
| 226.46 | 183.28 |
| 229.52 | 184.74 |
| 235.69 | 187.26 |
| 238.76 | 188.90 |
| 241.82 | 190.11 |
| 244.87 | 191.33 |
| 247.92 | 192.81 |
| 250.96 | 194.10 |
| Серия | 8 |
| 80.134 | 80.964 |
| 84.048 | 84.955 |
| 87.089 | 88.147 |
| 90.137 | 91.207 |
| 93.192 | 94.197 |
| 96.255 | 97.232 |
| 99.323 | 100.28 |
| 102.40 | 103.07 |
| 105.48 | 106.31 |
| 108.58 | 108.64 |
| Серия | 9 |
| 89.329 | 90.323 |
| 93.262 | 94.287 |
| 96.329 | 97.332 |
| 99.403 | 100.32 |
| 102.48 | 103.17 |
| 105.57 | 105.94 |
| 108.66 | 108.73 |
| 111.76 | 111.49 |
| 114.87 | 114.09 |
| 117.97 | 116.70 |
| 121.09 | 119.29 |
| 124.20 | 121.79 |
| 127.32 | 124.29 |
| 130.44 | 126.76 |
| 133.57 | 129.38 |
| 136.69 | 131.95 |
| 139.84 | 134.07 |
| 142.97 | 136.48 |
| 146.09 | 138.80 |
| 149.21 | 141.12 |
| 152.33 | 144.27 |
| 155.46 | 145.95 |
| 158.59 | 147.82 |
| 161.72 | 149.93 |
| 164.84 | 152.58 |
| 167.96 | 153.85 |
| 171.08 | 155.45 |
| 174.20 | 157.32 |
| 177.32 | 159.51 |
| 180.43 | 161.10 |
| 183.55 | 161.91 |
| 186.65 | 164.41 |
| 189.74 | 165.15 |
| 192.84 | 166.95 |
| 195.94 | 169.54 |
| 199.04 | 170.87 |
| 202.14 | 172.49 |
| 205.25 | 174.25 |
| 208.37 | 175.47 |
| 211.49 | 176.97 |
| 214.63 | 178.25 |
| 217.77 | 179.20 |
| 220.92 | 180.24 |
| 224.07 | 181.49 |
| 227.21 | 182.85 |
| 230.35 | 184.45 |
| 233.48 | 186.12 |
| 236.60 | 187.74 |
| 239.71 | 189.09 |
| 242.83 | 190.18 |
| 245.94 | 191.43 |
| 252.14 | 194.30 |
| 255.23 | 195.81 |
| 258.33 | 197.15 |
| Серия | 10 |
| 79.897 | 80.572 |
| 83.802 | 84.708 |
| 86.845 | 87.741 |
| 89.896 | 90.877 |
| 92.955 | 94.066 |
| 96.025 | 96.966 |
| 99.097 | 99.833 |
| 102.18 | 102.76 |
| 105.26 | 105.66 |
| 108.36 | 108.45 |
| 111.46 | 111.23 |
| 114.57 | 113.88 |
| 117.68 | 116.48 |
| 120.80 | 119.04 |
| 123.92 | 121.80 |
| 127.06 | 124.05 |
| 130.21 | 126.45 |
| 133.35 | 128.90 |
| 136.49 | 131.46 |
| 139.63 | 133.87 |
| 142.77 | 136.17 |
| 145.91 | 139.05 |
| 149.06 | 140.71 |
| 152.20 | 143.13 |
| 155.33 | 145.76 |
| 158.46 | 147.38 |
| 161.59 | 149.60 |
| 164.71 | 151.17 |
| 167.83 | 153.01 |
| 170.93 | 155.32 |
| 174.03 | 157.00 |
| 177.11 | 158.05 |
| 180.16 | 159.78 |
| 183.23 | 161.00 |
| 186.29 | 162.77 |
| 189.34 | 164.32 |
| 192.37 | 166.79 |
| 195.38 | 167.71 |
| 198.38 | 169.76 |
| 201.36 | 171.37 |
| 204.33 | 172.96 |
| 207.29 | 174.24 |
| 210.25 | 175.51 |
| 213.20 | 177.07 |
| 216.15 | 178.15 |
| 219.09 | 179.35 |
| 222.03 | 180.71 |
| 224.97 | 181.74 |
| 227.79 | 183.33 |
| 230.71 | 184.37 |
| 233.61 | 185.78 |
| 242.26 | 189.56 |
| 245.10 | 191.05 |
| 247.93 | 192.42 |
| 292.09 | 207.36 |
| 295.12 | 208.18 |
| 298.13 | 208.65 |
| 301.13 | 209.04 |
| 304.13 | 209.40 |
| 307.11 | 209.97 |
| 310.08 | 210.12 |
| 313.03 Продолжение таблицы 11 | 210.82 |
| 315.97 | 211.62 |
| Серия | 11 |
| 144.35 | 137.22 |
| 148.35 | 139.91 |
| 151.51 | 142.21 |
| 154.68 | 144.54 |
| 157.84 | 146.58 |
| 161.01 | 148.66 |
| 164.17 | 150.56 |
| 167.33 | 153.17 |
| 170.50 | 155.19 |
| 173.66 | 156.90 |
| 176.83 | 157.97 |
| 179.98 | 160.37 |
| 183.12 | 162.02 |
| 186.24 | 163.17 |
| 189.35 | 166.49 |
| 192.45 | 166.64 |
| 198.64 | 170.19 |
| 201.71 | 171.97 |
| 204.76 | 173.11 |
| 207.82 | 174.35 |
| 267.83 | 200.64 |
| 270.89 | 201.61 |
| 289.14 | 206.06 |
| 292.10 | 207.06 |
| 295.12 | 207.61 |
| 298.12 | 208.06 |
| 301.12 | 208.38 |
| Серия | 12 |
| 294.30 | 208.02 |
| 297.71 | 208.54 |
| 301.12 | 209.16 |
| 304.53 | 209.70 |
| 307.94 | 210.29 |
| 311.35 | 210.23 |
| Серия | 13 |
| 210.53 | 175.53 |
| 217.41 | 178.69 |
| 220.60 | 181.06 |
| 239.59 | 188.33 |
| 255.68 | 196.69 |
| 259.01 | 197.65 |
| 262.47 | 198.22 |
| 265.82 | 199.91 |
| 269.17 | 201.18 |
| 272.52 | 202.03 |
| 275.87 | 203.20 |
| 279.21 | 203.77 |
| 282.55 | 204.88 |
| 285.89 | 205.41 |
| 289.22 | 206.26 |
| Серия | 14 |
| 161.15 | 149.38 |
| 165.18 | 151.39 |
| 168.37 | 153.84 |
| 171.59 | 155.10 |
| 174.79 | 157.83 |
| 178.01 | 158.95 |
| 181.22 | 160.42 |
| 184.43 | 161.89 |
| 187.63 | 163.77 |
| 190.84 | 165.64 |
| 194.05 | 167.24 |
| 197.26 | 169.79 |
| 200.49 | 171.33 |
| 203.72 | 172.86 |
| 206.95 | 173.86 |
| 264.04 | 199.67 |
| 273.92 | 202.45 |
| 277.20 | 203.45 |
| 280.47 | 204.01 |
| 283.73 | 204.60 |
| – | – |

В низкотемпературной теплоемкости образцов с участием бария были обнаружены аномальные отклонения от обычного хода теплоемкости. Аномалии имеют вид пологих пиков небольшой интенсивности в интервале от 5 до 8 К; в образцах с участием стронция выраженные аномалии отсутствуют (рисунки 16-20).

Рисунок 16 - Экспериментальная зависимость теплоемкости Sr-La(Eu)-W(1%)

Рисунок 17 - Экспериментальная зависимость теплоемкости Sr-La(Eu)-W(3%)

Рисунок 18 - Экспериментальная зависимость теплоемкости Ba-La(Eu)-W(1%)

Рисунок 19 - Экспериментальная зависимость теплоемкости Ba-La(Eu)-W(3%)

Рисунок 20 - Экспериментальная зависимость теплоемкости Ba-La(Eu)-W(5%)

3.2 Определение термодинамических функций синтезированных образцов

Для расчета термодинамических функций было проведено математическое описание температурных зависимостей теплоемкости полученных соединений. При обработке измеренных данных использована сплайн-аппроксимация экспериментальных значений теплоемкости полиномами 3-й степени вида Cp=a0+a1T+a2T 2+a3T 3. Ниже температуры 5 К значения теплоемкости экстраполированы к абсолютному нулю в соответствии с полиномом нечетной степени Cp=aT 3+bT 5. Перекрытие экспериментальных точек в областях смены полиномов составляло не менее 3-4 точек. Полученные значения коэффициентов полиномов теплоемкости приведены в таблицах 12-16.

Таблица 12 – Коэффициенты полиномов теплоемкости Sr(La0.99Eu0.01)2WO7

| Температурный интервал, K | Коэффициенты полиномов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a0 | a1 | a2 | a3 |
| 5-6 | -2.133097 | 1.04217 | -0.158100 | 8.1658·10-3 |
| 6-8 | -0.928233 | 0.434450 | -5.6817·10-2 | 2.5830·10-3 |
| 8-12 | -0.842442 | 0.350498 | -3.9842·10-2 | 1.6080·10-3 |
| 12-20 | 6.23354 | -1.156484 | 6.4918·10-2 | -7.6794·10-4 |
| 20-30 | 2.73426 | -0.655838 | 4.1252·10-2 | -3.9714·10-4 |
| 30-50 | -13.45878 | 0.833181 | -4.2140·10-3 | 6.6642·10-5 |
| 50-90 | -31.60685 | 1.480605 | -7.9367·10-3 | 2.6898·10-5 |
| 90-140 | -28.65388 | 1.261647 | -4.2650·10-3 | 9.0943·10-6 |
| 140-200 | -68.38912 | 1.823724 | -6.2586·10-3 | 9.1590·10-6 |
| 200-260 | -44.66433 | 1.417427 | -3.8045·10-3 | 4.0819·10-6 |
| 260-300 | -184.4641 | 2.532567 | -6.3746·10-3 | 5.4267·10-6 |

Таблица 13 – Коэффициенты полиномов теплоемкости Sr(La0.97Eu0.03)2WO7

| Температурный интервал, K | Коэффициенты полиномов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a0 | a1 | a2 | a3 |
| 5-6 | -0.10420 | 0.04580 | -4.2196·10-3 | 1.0548·10-3 |
| 6-8 | 0.37246 | -0.16882 | 2.8217·10-2 | -5.9293·10-4 |
| 8-12 | -0.42158 | 0.07831 | 1.7754·10-3 | 3.8984·10-4 |
| 12-20 | 1.69765 | -0.39174 | 3.6745·10-2 | -4.8833·10-4 |
| 20-30 | 2.29623 | -0.35703 | 2.9042·10-2 | -2.6413·10-4 |
| 30-50 | -19.3508 | 1.49878 | -2.3598·10-2 | 2.3267·10-4 |
| 50-90 | -25.5471 | 1.25012 | -5.3671·10-3 | 1.8026·10-5 |
| 90-140 | -35.8011 | 1.51608 | -7.0957·10-3 | 1.8613·10-5 |
| 140-200 | -153.795 | 3.35365 | -1.5410·10-2 | 2.7272·10-5 |
| 200-260 | 86.1885 | -0.46835 | 5.2147·10-3 | -1.0230·10-5 |
| 260-300 | 164.558 | -0.69624 | 3.2339·10-3 | -3.7022·10-6 |

На основе полученных сглаженных значений теплоемкости определен коридор ошибок измерения экспериментальных точек в пределах 95%-го доверительного интервала. Погрешность находилась как отношение разности экспериментального измерения и его сглаженного значения к величине сглаженного значения.

Таблица 14 – Коэффициенты полиномов теплоемкости Ba(La0.99Eu0.01)2WO7

| Температурный интервал, K | Коэффициенты полиномов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a0 | a1 | a2 | a3 |
| 5-6 | 13.2975 | -7.19416 | 1.27906 | -7.3402·10-2 |
| 6-8 | -19.0997 | 8.33451 | -1.19633 | 5.7793·10-2 |
| 8-12 | -2.40854 | 0.71040 | -6.2777·10-2 | 2.6351·10-3 |
| 12-20 | 1.35118 | -0.29860 | 2.5508·10-2 | 1.1000·10-4 |
| 20-30 | 16.1054 | -2.30255 | 0.11521 | -1.2113·10-3 |
| 30-50 | -20.2985 | 1.20194 | 3.3683·10-3 | -2.5749·10-5 |
| 50-90 | -40.5236 | 2.14758 | -1.0174·10-2 | 2.8276·10-5 |
| 90-140 | -41.5790 | 2.07528 | -8.2156·10-3 | 1.6903·10-5 |
| 140-200 | -117.418 | 3.19863 | -1.2878·10-2 | 2.0510·10-5 |
| 200-260 | 242.675 | -1.80318 | 1.0501·10-2 | -1.6343·10-5 |
| 260-300 | -862.348 | 10.0477 | -3.2038·10-2 | 3.4826·10-5 |

Таблица 15 – Коэффициенты полиномов теплоемкости Ba(La0.97Eu0.03)2WO7

| Температурный интервал, K | Коэффициенты полиномов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a0 | a1 | a2 | a3 |
| 5-6 | 8.76212 | -4.32161 | 0.68308 | -3.2429·10-2 |
| 6-8 | -53.3717 | 21.6919 | -2.88540 | 0.12730 |
| 8-12 | 11.3844 | -3.33495 | 0.32920 | -9.9257·10-3 |
| 12-20 | 3.45052 | -0.69031 | 4.8991·10-2 | -3.5252·10-4 |
| 20-30 | 14.5535 | -2.13612 | 0.10939 | -1.1480·10-3 |
| 30-50 | -18.2101 | 1.01417 | 8.4209·10-3 | -6.7985·10-5 |
| 50-90 | -36.2308 | 1.96136 | -7.6421·10-3 | 1.8341·10-5 |
| 90-140 | -47.0087 | 2.20787 | -9.1112·10-3 | 1.9103·10-5 |
| 140-200 | -58.6908 | 2.16053 | -6.6950·10-3 | 8.5280·10-6 |
| 200-260 | 126.642 | -0.31435 | 4.4190·10-3 | -8.3272·10-6 |
| 260-300 | 93.8859 | 0.37485 | 4.4972·10-4 | -1.3929·10-6 |

Таблица 16 – Коэффициенты полиномов теплоемкости Ba(La0.95Eu0.05)2WO7

| Температурный интервал, K | Коэффициенты полиномов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a0 | a1 | a2 | a3 |
| 5-6 | 7.17285 | -4.21034 | 0.81900 | -5.1610·10-2 |
| 6-7 | -28.2500 | 13.6938 | -2.19712 | 0.11773 |
| 7-8 | 2.27617 | -0.95946 | 0.13457 | -5.3009·10-3 |
| 8-12 | -1.98749 | 0.58308 | -5.5105·10-2 | 2.6233·10-3 |
| 12-20 | 5.76169 | -1.20205 | 8.4791·10-2 | -1.1199·10-3 |
| 20-30 | 24.2448 | -3.22908 | 0.15067 | -1.6605·10-3 |
| 30-50 | -22.9879 | 1.40838 | -1.4590·10-3 | 9.0034·10-6 |
| 50-90 | -37.3169 | 1.97843 | -7.4382·10-3 | 1.4531·10-5 |
| 90-150 | -39.3396 | 2.00610 | -7.4760·10-3 | 1.4317·10-5 |
| 150-230 | -44.9543 | 1.97360 | -6.0039·10-3 | 7.6581·10-6 |
| 230-315 | -9.75183 | 1.05878 | -3.8332·10-4 | -2.3921·10-6 |

Разброс точек экспериментальных значений относительно полученных сглаженных кривых показан на рисунке 21, на котором пунктирные линии указывают границы 95%-го доверительного интервала.

Слева сверху вниз - Sr(La0.99Eu0.01)2WO7, Sr(La0.97Eu0.03)2WO7;

справа сверху вниз - Ba(La0.99Eu0.01)2WO7, Ba(La0.97Eu0.03)2WO7, Ba(La0.95Eu0.05)2WO7

Рисунок 21 - Отклонения экспериментальных значений теплоемкости образцов

Величины основных термодинамических функций энтропии S(T), изменения энтальпии H(T)−H(0) и приведенного термодинамического потенциала Φ(Т) синтезированных образцов определялись по коэффициентам полученных полиномов с помощью следующих выражений (1-3):

|  | S°T=0TCpTdT=a0lnT+n=13anTnn, | (1) |
| --- | --- | --- |
|  | H°T−H°0=0TCpdT=n=03anTn+1n+1, | (2) |
|  | ΦT=ST0−ΔHT0T. | (3) |

Вычисленные значения термодинамических функций исследованных соединений в интервале температур 5-300 К представлены в таблицах 17-21 вместе с соответствующими погрешностями.

Таблица 17 – Термодинамические функции Sr(La0.99Eu0.01)2WO7

| T, K | C°p(T), Дж/моль∙К | S°(T), Дж/моль∙К | ΔH°(T) Дж/моль | Φ(T), Дж/моль∙К |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.145 | 0.045 | 0.173 | 0.011 |
| 10 | 0.286 | 0.196 | 1.290 | 0.067 |
| 15 | 0.901 | 0.386 | 3.729 | 0.137 |
| 20 | 2.928 | 0.893 | 12.788 | 0.254 |
| 25 | 5.915 | 1.855 | 34.628 | 0.470 |
| 30 | 9.463 | 3.24 | 72.90 | 0.811 |
| 35 | 13.40 | 5.00 | 130.2 | 1.280 |
| 40 | 17.39 | 7.05 | 207.1 | 1.870 |
| 45 | 21.57 | 9.34 | 304.4 | 2.571 |
| 50 | 26.00 | 11.84 | 423.2 | 3.370 |
| 55 | 30.29 | 14.51 | 563.9 | 4.261 |
| 60 | 34.47 | 17.33 | 725.9 | 5.231 |
| 65 | 38.49 | 20.25 | 908.3 | 6.274 |
| 70 | 42.37 | 23.24 | 1111 | 7.379 |
| 75 | 46.14 | 26.30 | 1332 | 8.538 |
| 80 | 49.82 | 29.39 | 1572 | 9.744 |
| 85 | 53.42 | 32.52 | 1830 | 10.99 |
| 90 | 56.97 | 35.67 | 2106 | 12.28 |
| 95 | 60.51 | 38.85 | 2400 | 13.59 |
| 100 | 63.95 | 42.04 | 2711 | 14.93 |
| 110 | 70.62 | 48.45 | 3384 | 17.69 |
| 120 | 77.04 | 54.87 | 4122 | 20.52 |
| 130 | 83.26 | 61.29 | 4924 | 23.41 |
| 140 | 89.34 | 67.68 | 5787 | 26.34 |
| 150 | 95.26 | 74.05 | 6711 | 29.31 |
| 160 | 100.7 | 80.37 | 7691 | 32.31 |
| 170 | 105.8 | 86.63 | 8724 | 35.32 |
| 180 | 110.5 | 92.82 | 9805 | 38.34 |
| 190 | 115.0 | 98.91 | 10933 | 41.37 |
| 200 | 119.3 | 104.9 | 12105 | 44.40 |
| 210 | 123.0 | 110.8 | 13317 | 47.42 |
| 220 | 126.5 | 116.6 | 14564 | 50.43 |
| 230 | 129.7 | 122.3 | 15846 | 53.44 |
| 240 | 132.8 | 127.9 | 17159 | 56.42 |
| 250 | 135.7 | 133.4 | 18501 | 59.39 |
| 260 | 138.4 | 138.8 | 19872 | 62.34 |
| 270 | 141.4 | 144.1 | 21272 | 65.27 |
| 273.15 | 142.3 | 145.7 | 21719 | 66.19 |
| 280 | 144.0 | 149.2 | 22699 | 68.18 |
| 290 | 146.2 | 154.3 | 24151 | 71.06 |
| 298.15 | 147.8±0.8 | 158.4±1.7 | 25349±205 | 73.40±1.37 |
| 300 | 148.1 | 159.3 | 25623 | 73.92 |

Таблица 18 – Термодинамические функции Sr(La0.97Eu0.03)2WO7

| T, K | C°p(T), Дж/моль∙К | S°(T), Дж/моль∙К | ΔH°(T) Дж/моль | Φ(T), Дж/моль∙К |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.152 | 0.056 | 0.205 | 0.015 |
| 10 | 0.929 | 0.356 | 2.583 | 0.097 |
| 15 | 2.441 | 0.993 | 10.69 | 0.280 |
| 20 | 4.654 | 1.985 | 28.20 | 0.575 |
| 25 | 7.395 | 3.308 | 58.10 | 0.984 |
| 30 | 10.59 | 4.933 | 102.9 | 1.503 |
| 35 | 14.17 | 6.841 | 165.0 | 2.126 |
| 40 | 17.73 | 8.964 | 244.7 | 2.846 |
| 45 | 21.51 | 11.27 | 342.7 | 3.652 |
| 50 | 25.68 | 13.75 | 460.5 | 4.536 |
| 55 | 29.97 | 16.40 | 600.0 | 5.493 |
| 60 | 34.03 | 19.18 | 760.0 | 6.517 |
| 65 | 37.99 | 22.07 | 940.1 | 7.602 |
| 70 | 41.85 | 25.02 | 1140 | 8.74 |
| 75 | 45.63 | 28.04 | 1358 | 9.93 |
| 80 | 49.34 | 31.10 | 1596 | 11.15 |
| 85 | 53.01 | 34.20 | 1852 | 12.42 |
| 90 | 56.63 | 37.34 | 2126 | 13.72 |
| 95 | 60.15 | 40.50 | 2418 | 15.04 |
| 100 | 63.46 | 43.67 | 2727 | 16.39 |
| 110 | 69.88 | 50.02 | 3394 | 19.16 |
| 120 | 76.11 | 56.37 | 4124 | 22.00 |
| 130 | 82.27 | 62.70 | 4916 | 24.88 |
| 140 | 88.45 | 69.02 | 5770 | 27.81 |
| 150 | 94.57 | 75.34 | 6686 | 30.77 |
| 160 | 100.0 | 81.62 | 7659 | 33.75 |
| 170 | 105.0 | 87.83 | 8684 | 36.75 |
| 180 | 109.6 | 93.97 | 9757 | 39.76 |
| 190 | 114.2 | 100.0 | 10876 | 42.77 |
| 200 | 118.7 | 106.0 | 12041 | 45.78 |
| 210 | 123.1 | 111.9 | 13253 | 48.79 |
| 220 | 126.6 | 117.7 | 14501 | 51.79 |
| 230 | 129.9 | 123.4 | 15784 | 54.78 |
| 240 | 132.7 | 129.0 | 17097 | 57.76 |
| 250 | 135.2 | 134.5 | 18437 | 60.72 |
| 260 | 137.1 | 139.8 | 19799 | 63.66 |
| 270 | 139.5 | 145.0 | 21182 | 66.58 |
| 273.15 | 140.2 | 146.6 | 21622 | 67.49 |
| 280 | 141.9 | 150.1 | 22588 | 69.47 |
| 290 | 144.3 | 155.2 | 24019 | 72.34 |
| 298.15 | 146.3±1.1 | 159.2±1.7 | 25204±233 | 74.66±1.49 |
| 300 | 146.8 | 160.1 | 25475 | 75.18 |

Таблица 19 – Термодинамические функции Ba(La0.99Eu0.01)2WO7

| T, K | C°p(T), Дж/моль∙К | S°(T), Дж/моль∙К | ΔH°(T) Дж/моль | Φ(T), Дж/моль∙К |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.130 | 0.027 | 0.110 | 0.005 |
| 10 | 1.053 | 0.375 | 2.874 | 0.088 |
| 15 | 2.983 | 1.114 | 12.31 | 0.294 |
| 20 | 6.462 | 2.412 | 35.27 | 0.648 |
| 25 | 11.62 | 4.375 | 79.75 | 1.185 |
| 30 | 18.01 | 7.048 | 153.5 | 1.930 |
| 35 | 24.79 | 10.34 | 260.7 | 2.890 |
| 40 | 31.52 | 14.09 | 401.5 | 4.051 |
| 45 | 38.26 | 18.19 | 576.0 | 5.392 |
| 50 | 45.00 | 22.57 | 784.1 | 6.889 |
| 55 | 51.52 | 27.17 | 1025 | 8.522 |
| 60 | 57.81 | 31.92 | 1299 | 10.27 |
| 65 | 63.85 | 36.79 | 1603 | 12.12 |
| 70 | 69.65 | 41.73 | 1937 | 14.06 |
| 75 | 75.25 | 46.73 | 2299 | 16.07 |
| 80 | 80.65 | 51.76 | 2689 | 18.15 |
| 85 | 85.88 | 56.81 | 3105 | 20.27 |
| 90 | 90.96 | 61.86 | 3548 | 22.44 |
| 95 | 95.92 | 66.91 | 4015 | 24.65 |
| 100 | 100.7 | 71.95 | 4507 | 26.89 |
| 110 | 109.8 | 81.98 | 5559 | 31.44 |
| 120 | 118.4 | 91.91 | 6701 | 36.07 |
| 130 | 126.5 | 101.7 | 7925 | 40.74 |
| 140 | 134.3 | 111.4 | 9230 | 45.44 |
| 150 | 141.8 | 120.9 | 10611 | 50.16 |
| 160 | 148.7 | 130.3 | 12064 | 54.87 |
| 170 | 154.9 | 139.5 | 13582 | 59.58 |
| 180 | 160.7 | 148.5 | 15161 | 64.27 |
| 190 | 166.1 | 157.3 | 16795 | 68.93 |
| 200 | 171.2 | 166.0 | 18482 | 73.57 |
| 210 | 175.8 | 174.4 | 20217 | 78.17 |
| 220 | 180.2 | 182.7 | 21997 | 82.74 |
| 230 | 184.6 | 190.8 | 23821 | 87.26 |
| 240 | 188.9 | 198.8 | 25689 | 91.74 |
| 250 | 192.9 | 206.6 | 27598 | 96.18 |
| 260 | 196.5 | 214.2 | 29545 | 100.6 |
| 270 | 200.4 | 221.7 | 31530 | 104.9 |
| 273.15 | 201.6 | 224.0 | 32163 | 106.3 |
| 280 | 203.7 | 229.1 | 33552 | 109.2 |
| 290 | 206.5 | 236.2 | 35603 | 113.5 |
| 298.15 | 208.4±0.7 | 242.0±1.8 | 37294±194 | 116.9±1.5 |
| 300 | 208.9 | 243.3 | 37680 | 117.7 |

Таблица 20 – Термодинамические функции Ba(La0.97Eu0.03)2WO7

| T, K | C°p(T), Дж/моль∙К | S°(T), Дж/моль∙К | ΔH°(T) Дж/моль | Φ(T), Дж/моль∙К |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.179 | 0.045 | 0.179 | 0.009 |
| 10 | 1.029 | 0.470 | 3.456 | 0.125 |
| 15 | 2.929 | 1.200 | 12.76 | 0.349 |
| 20 | 6.421 | 2.484 | 35.50 | 0.709 |
| 25 | 11.58 | 4.440 | 79.81 | 1.248 |
| 30 | 17.93 | 7.102 | 153.3 | 1.992 |
| 35 | 24.69 | 10.37 | 259.9 | 2.950 |
| 40 | 31.48 | 14.11 | 400.3 | 4.107 |
| 45 | 38.28 | 18.21 | 574.7 | 5.444 |
| 50 | 45.05 | 22.60 | 783.0 | 6.938 |
| 55 | 51.58 | 27.20 | 1025 | 8.569 |
| 60 | 57.90 | 31.96 | 1298 | 10.32 |
| 65 | 64.01 | 36.84 | 1603 | 12.17 |
| 70 | 69.91 | 41.80 | 1938 | 14.11 |
| 75 | 75.62 | 46.82 | 2302 | 16.12 |
| 80 | 81.16 | 51.87 | 2694 | 18.20 |
| 85 | 86.53 | 56.96 | 3113 | 20.33 |
| 90 | 91.76 | 62.05 | 3559 | 22.51 |
| 95 | 96.89 | 67.15 | 4031 | 24.72 |
| 100 | 101.8 | 72.25 | 4528 | 26.97 |
| 110 | 111.0 | 82.39 | 5592 | 31.55 |
| 120 | 119.7 | 92.43 | 6747 | 36.20 |
| 130 | 128.0 | 102.3 | 7986 | 40.91 |
| 140 | 135.9 | 112.1 | 9306 | 45.65 |
| 150 | 143.5 | 121.8 | 10704 | 50.40 |
| 160 | 150.5 | 131.2 | 12174 | 55.16 |
| 170 | 157.0 | 140.6 | 13712 | 59.91 |
| 180 | 163.0 | 149.7 | 15313 | 64.65 |
| 190 | 168.6 | 158.7 | 16972 | 69.36 |
| 200 | 173.8 | 167.5 | 18684 | 74.05 |
| 210 | 178.4 | 176.1 | 20446 | 78.70 |
| 220 | 182.7 | 184.5 | 22251 | 83.32 |
| 230 | 186.8 | 192.7 | 24099 | 87.89 |
| 240 | 190.6 | 200.7 | 25986 | 92.43 |
| 250 | 194.1 | 208.6 | 27910 | 96.92 |
| 260 | 197.3 | 216.2 | 29868 | 101.4 |
| 270 | 200.5 | 223.7 | 31856 | 105.8 |
| 273.15 | 201.4 | 226.1 | 32489 | 107.1 |
| 280 | 203.5 | 231.1 | 33877 | 110.1 |
| 290 | 206.4 | 238.3 | 35927 | 114.4 |
| 298.15 | 208.7±0.5 | 244.0±1.6 | 37618±169 | 117.9±1.3 |
| 300 | 209.2 | 245.3 | 38005 | 118.6 |

Таблица 21 – Термодинамические функции Ba(La0.95Eu0.05)2WO7

| T, K | C°p(T), Дж/моль∙К | S°(T), Дж/моль∙К | ΔH°(T) Дж/моль | Φ(T), Дж/моль∙К |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.146 | 0.040 | 0.156 | 0.009 |
| 10 | 0.956 | 0.331 | 2.473 | 0.083 |
| 15 | 3.029 | 1.058 | 11.78 | 0.272 |
| 20 | 6.678 | 2.398 | 35.51 | 0.622 |
| 25 | 11.74 | 4.393 | 80.69 | 1.165 |
| 30 | 18.15 | 7.090 | 155.1 | 1.919 |
| 35 | 24.90 | 10.40 | 262.9 | 2.887 |
| 40 | 31.59 | 14.16 | 404.1 | 4.057 |
| 45 | 38.26 | 18.27 | 578.7 | 5.405 |
| 50 | 44.91 | 22.64 | 786.7 | 6.908 |
| 55 | 51.41 | 27.22 | 1027 | 8.545 |
| 60 | 57.75 | 31.97 | 1300 | 10.30 |
| 65 | 63.85 | 36.84 | 1604 | 12.15 |
| 70 | 69.71 | 41.78 | 1938 | 14.09 |
| 75 | 75.36 | 46.79 | 2301 | 16.10 |
| 80 | 80.79 | 51.83 | 2692 | 18.18 |
| 85 | 86.03 | 56.88 | 3109 | 20.31 |
| 90 | 91.09 | 61.94 | 3552 | 22.48 |
| 95 | 96.04 | 67.00 | 4020 | 24.69 |
| 100 | 100.8 | 72.05 | 4512 | 26.93 |
| 110 | 109.9 | 82.09 | 5566 | 31.49 |
| 120 | 118.5 | 92.03 | 6709 | 36.12 |
| 130 | 126.6 | 101.8 | 7934 | 40.80 |
| 140 | 134.3 | 111.5 | 9239 | 45.51 |
| 150 | 141.8 | 121.0 | 10619 | 50.22 |
| 160 | 148.5 | 130.4 | 12071 | 54.94 |
| 170 | 154.7 | 139.6 | 13587 | 59.65 |
| 180 | 160.4 | 148.6 | 15163 | 64.34 |
| 190 | 165.8 | 157.4 | 16794 | 69.01 |
| 200 | 170.9 | 166.0 | 18478 | 73.64 |
| 210 | 175.7 | 174.5 | 20211 | 78.25 |
| 220 | 180.2 | 182.8 | 21990 | 82.81 |
| 230 | 184.5 | 190.9 | 23814 | 87.33 |
| 240 | 189.2 | 198.8 | 25682 | 91.81 |
| 250 | 193.6 | 206.6 | 27597 | 96.25 |
| 260 | 197.6 | 214.3 | 29553 | 100.6 |
| 270 | 201.1 | 221.8 | 31547 | 105.0 |
| 273.15 | 202.1 | 224.2 | 32182 | 106.4 |
| 280 | 204.1 | 229.2 | 33573 | 109.3 |
| 290 | 206.7 | 236.4 | 35628 | 113.6 |
| 298.15 | 208.4±0.7 | 242.2±1.9 | 37320±211 | 117.0±1.6 |
| 300 | 208.8 | 243.5 | 37706 | 117.8 |

4 ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СОЕДИНЕНИЙ, ДОПИРОВАННЫХ ЕВРОПИЕМ

4.1 Электрофизические свойства стронциевых образцов

Электрофизические свойства образцов были измерены в интервале от 25 Гц до 10 МГц на измерителе иммитанса E7-28 производства ОАО «МНИПИ» (г. Минск) с приставкой для измерения диэлектрических свойств материалов Keysight 16451B. Измерения проводились на спрессованных под давлением 5 т/см2 таблетках образцов диаметром 1 см. Толщина слоя составляла 2,24-2,40 мм, диаметр электрода (тип B) 5 мм, величина синусоидального напряжения 1,0 В. В результате были получены наборы данных о емкости Cp, тангенсе угла диэлектрических потерь tg δ, сопротивлении при параллельном подключении Rp, добротности Q и модуле комплексного сопротивления |Z| образцов. Расчет относительной диэлектрической проницаемости ε проведен по уравнению (4)

|  | ε=Cp⋅lε0⋅S, | (4) |
| --- | --- | --- |

где Cp - измеренная емкость образца в параллельной схеме подключения, Ф; l - толщина образца, м; S - площадь поверхности электрода, м2; ε0 - значение диэлектрической постоянной, равное 8,854·1012 Ф/м [23]. Все измерения проводились при комнатной температуре 20±2°С в трех сериях, после чего полученные значения усреднялись.

На рисунках 22-27 приведены зависимости электрофизических свойств для стронциевых образцов в исследованном диапазоне частот. Диэлектрическая емкость Cp для измеренных образцов находится на уровне нескольких пикофарад, при этом она постепенно снижается в области частот от 25 Гц до 1 кГц, и остается практически постоянной во всем остальном диапазоне частот, незначительно возрастая при частотах выше 5 МГц. На графике диэлектрической проницаемости ε максимальное значение ε достигает от 134 для Sr-La(Eu)-WO7 (1%) и до 185 для Sr-La(Eu)-WO7 (3%), что является достаточно хорошим показателем для керамических диэлектрических материалов. При частотах выше 1 кГц значения всех трех образцов находятся в основном в диапазоне ε от 7 до 10, возрастая до 9-15 выше 5 МГц, что соответствует показателям обычных диэлектрических материалов.

Активное сопротивление образцов Rp заметно убывает при частотах выше 500 Гц, таким образом, проводимость образцов по мере увеличения частоты, соответственно, возрастает. Сходным образом себя ведет и модуль комплексного сопротивления |Z|, однако заметное падение этой величины начинается при частотах выше 5 кГц, что в итоге выражается в росте импеданса образцов в этом диапазоне. Этот факт находит свое отражение на графиках тангенса угла диэлектрических потерь tg δ, которые проходят через максимум в области частот 1000-2100 Гц.

Рисунок 22 - Емкость в параллельном подключении Cp стронциевых образцов

Рисунок 23 - Диэлектрическая проницаемость ε стронциевых образцов

Рисунок 24 - Активное сопротивление Rp стронциевых образцов

Рисунок 25 - Модуль комплексного сопротивления |Z| стронциевых образцов

Рисунок 26 - Тангенс угла диэлектрических потерь tg δ стронциевых образцов

Рисунок 27 - Показатель добротности Q для стронциевых образцов

Зависимости активного сопротивления Rp, минимальные значения которого составляют величину порядка 0,37 МОм, показывают, что образцы являются относительно хорошими изоляторами в области низких частот. Диэлектрические свойства в области средних и высоких частот имеют средние показатели, однако выше 1,1 МГц у образцов значения добротности возрастают. Влияние содержания допирующего элемента для исследованных образцов носит переменный характер. Максимальные значения факторов добротности исследованных соединений находятся в области высоких частот выше 1 МГц, имея при этом два пика: при 1-2 МГц и при 4-5 МГц.

Погрешность определения электрофизических свойств образцов определялась на основе среднеквадратичного стандартного отклонения в трех сериях измерений и принимала значения от 8% до 2% в интервале частот 25-100 Гц, от 3% до 1% при 100-10000 Гц, и от 1% до 0,03% в остальном диапазоне частот, в среднем составляя величину 1,7%.

4.2 Электрофизические свойства бариевых образцов

Зависимости электрофизических свойств на основе рассчитанных данных для образцов Ba(La,Eu)2WO7 с уровнями допирования европием 1%, 3% и 5% приведены на рисунках 28-33. Емкость образцов имеет хорошие характеристики, диэлектрическая проницаемость в большей части диапазона частот изменяется от 8 до 10, максимально составляя 80 для 1% содержания европия и 160 для 3% уровня допирования.

Близкие к нулю значения тангенса угла диэлектрических потерь наблюдаются для частот выше 1 кГц, и, соответственно, значения добротности имеют хорошие показатели в этом диапазоне частот. При этом у образцов можно выделить несколько областей максимальных показаний добротности: при 700-900 кГц, при 1-2 МГц, и при 5 МГц.

Рисунок 28 - Емкость в параллельном подключении Cp  бариевых образцов

Рисунок 29 - Диэлектрическая проницаемость ε бариевых образцов

Рисунок 30 - Активное сопротивление Rp бариевых образцов

Рисунок 31 - Модуль комплексного сопротивления |Z| бариевых образцов

Рисунок 32 - Тангенс угла диэлектрических потерь tg δ бариевых образцов

Рисунок 33 - Показатель добротности Q бариевых образцов

Зависимости сопротивления и модуля комплексного сопротивления для образцов с участием бария подобны зависимостям образцов на основе стронция, то есть также имеют логарифмический характер и указывают на хорошие изоляционные свойства. При этом значения диэлектрической проницаемости 100 и выше у бариевых образцов достигаются при уровне допирования европием 1%, так же как и у стронциевых образцов. Значения фактора добротности для образца с допированием 3% значительно возрастают до величины 1400 при частотах выше 1 МГц.

Погрешность измерений электрофизических свойств бариевых образцов составляет от 6% до 14-19% в интервале частот 25-100 Гц, от 3,5% до 95% при 100-10000 Гц, и от 1% до 0,2% в остальном диапазоне частот, в среднем составляя величину 3,7%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Применение допирования атомами редкоземельных элементов для соединений из систем сложных оксидов позволяет значительно расширить спектр их перспективных свойств, из-за чего они весьма востребованы в современной электронной промышленности. Благодаря уникальной электронной структуре лантаноидов, полученные соединения проявляют люминесцентные, полупроводниковые, магнитные, диэлектрические, оптические, каталитические свойства, ионную проводимость и другие. Ввиду значительного разнообразия возможных проявлений этих особенностей и большого количества допирующих соединений, ведутся систематические исследования физико-химических свойств подобных веществ.

В течение отчетного периода проводились работы по синтезу соединений на основе щелочноземельных элементов стронция и бария, редкоземельных элементов лантана и европия и переходного металла вольфрама. С использованием современных физико-химических методов исследованы их структурные, термодинамические и электрофизические свойства. На основании данных рентгеновской дифракции был проведен рентгенофазовый анализ образцов, определены кристаллографические сингонии, пространственные группы и параметры элементарной ячейки синтезированных образцов с указанием и изоструктурных соединений. Во всех синтезированных образцах было установлено наличие целевых фаз с требуемой кристаллической структурой. Теплоемкость для этих образцов измерялась от температуры жидкого гелия, в результате чего были обнаружены низкотемпературные аномалии, причины появления которых служат предметом дальнейших исследований. В результате изучения электрофизических свойств образцов в диапазоне от 25 Гц до 10 МГц было установлено, что наличие допирования европием оказывает заметное влияние на их характеристики. Полученные образцы могут быть использованы в качестве изолирующих элементов конструкций на низких частотах, а также в качестве резистивных и диэлектрических материалов на средних и высоких частотах.

Таким образом, цели и задачи, поставленные на данном этапе исследовательской работы, полностью решены. Выполненная работа имеет большое значение в связи с поиском новых материалов с высокими электрофизическими показателями для электронной промышленности. Исследования проведены на высоком уровне с использованием современных методов физико-химических исследований и программного обеспечения. По материалам проведенных исследований опубликованы одна статья в международном научном журнале и два доклада на специализированных международных научных конференциях.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 Hussain Sk.Kh., Yu J.S. Citrate-based sol-gel synthesis of blue- and green-emitting BaLa2WO7:Tm3+ or Er3+ phosphors and their luminescence properties // Materials Research Bulletin. - 2017. - Vol. 95. - P. 229-234.

2 Hussain Sk.Kh., Yu J.S. Sol-gel synthesis of Eu3+/Bi3+ ions co-doped BaLa2WO7 phosphors for red-LEDs under NUV excitation and FEDs applications // Journal of Luminescence. - 2017. - Vol. 183. - P. 39-47.

3 Deng Y., Yi S., Huang J., Xian J., Zhao W. White light emission and energy transfer in Dy3+/Eu3+ co-doped BaLa2WO7 phosphors // Materials Research Bulletin. - 2014. - Vol. 57. - P. 85-90.

4 Yan S.-A., Chang Y.-S., Hwang W.-S., Chang Y.-H. Enhancement of luminescence properties via the substitution of Ba2+ by Sr2+ and Ca2+ in white phosphors Ba1yMyLa2xWO7:xDy3+ (M = Sr, Ca) (x=0.01-0.4, y=0-0.4) // Journal of Luminescence. - 2012. - Vol. 132. - P. 1867-1872.

5 Yan S.-A., Wang J.-W., Chang Y.-S., Hwang W.-S., Chang Y.-H. Synthesis and luminescence properties of Ln3+ (Ln3+ = Er3+, Sm3+)-doped barium lanthanum tunstate BaLa2WO7 phosphors // Optical Materials. - 2011. - Vol. 34. - P. 147-151.

6 Yan S.-A., Chang Y.-S., Hwang W.-S., Chang Y.-H., Yoshimura, Hwang C.-S. Synthesis and photoluminescence properties of color-tunable BaLa2WO7:Eu3+ phosphor // Journal of Alloys and Compounds. - 2011. - Vol. 509. - P. 5777-5782.

7 Choi S., Park B.-Y., Jung H.-K., Moon Y.-M. BaLa2WO7:Eu3+ as a novel red-emitting phosphor for UV LEDs // Journal of the Korean Physical Society. - 2010. - Vol. 57, No. 1. - P. 169-172.

8 Шляхтина А.В., Белов Д.А., Стефанович С.Ю., Карягина О.К., Щербакова Л.Г. Кислород-ионная проводимость твердых растворов (Yb0.9xTbxCa0.1)Ti2O7δ (x = 0.1, 0.2, 0.3, 0.4) // Неорганические материалы. - 2012. - Т. 48, № 11. - С. 1259-1263.

9 Zayas-Rey M.J., dos Santos-Gómez L., D. Marrero-López, León-Reina L., Canales-Vázquez J., Aranda M.A.G., Losilla E.R. Structural and conducting features of niobium-doped lanthanum tungstate, La27(W1xNbx)5O55.55δ // Chemistry of Materials. - 2013. - Vol. 25. - P. 448-456.

10 Shao Zh., Saitzek S., Roussel P., Mentre O., Gheorghiu F.P., Mitoseriu L., Desfeux R. Structural and dielectric/ferroelectric properties of (La1xNdx)2Ti2O7 synthesized by sol-gel route // Journal of Solid State Chemistry. - 2010. - Vol. 183. - P. 1652-1662.

11 Щербакова Л.Г., Нестерова Е.А., Шляхтина А.В. Аккомодация катионов ниобия и церия с переменной валентностью кристаллической решеткой пирохлоров Ln23+Ti24+O7 (Ln – Dy, Yb) // Неорганические материалы. - 2013. - Т. 49, № 10. - С. 1104-1112.

12 Ковба Л.М., Лыкова Л.Н., Балашов В.Л. Новое соединение в системе BaO–La2O3–WO3 // Журнал неорганической химии. - 1985. - Т. 30, №2. - С. 552-553.

13 Спицын В.И., Балашов В.Л., Лыкова Л.Н., Ковба Л.М. Система BaO–La2O3–WO3 и структура BaLa2WO7 // Доклады Академии наук СССР. - 1985. - Т. 282, №1. - С. 144-146.

14 Балашов В.Л., Лыкова Л.Н., Ковба Л.М., Евдокимов А.А. Взаимодействие в системах BaO–R2O3–WO3 (R=La, Y, Gd) при 1200°C // Журнал неорганической химии. - 1985. - Т. 30, №8. - С. 2132-2135.

15 Fu W.T., IJdo D.J.W., Bontenbal A. Redetermination of the structure of ALa2WO7 (A=Ba, Sr) with fluorite-like metal ordering // Journal of Solid State Chemistry. - 2013. - Vol. 201. - P. 128-132.

16 http://www.crystalimpact.com/match/

17 Powder Diffraction File. Inorganic Phases, International Centre for Diffraction Data, Pennsylvania, USA. – 2010.

18 Rodríguez-Carvajal J. Recent advances in magnetic structure determination by neutron powder diffraction // Physica B. - 1993. - Vol. 192. - P. 55-69.

19 http://www.ccp14.ac.uk/ccp/web-mirrors/powdcell/a_v/v_1/powder/e_cell.html

20 Bissengaliyeva M.R., Gogol D.B., Taymasova Sh.T., Bekturganov N.S. Measurement of heat capacity by adiabatic calorimetry and calculation of thermodynamic functions of standard substances: copper, benzoic acid, and heptane (for calibration of an adiabatic calorimeter) // Journal of Chemical and Engineering Data. - 2011. - Vol. 56, № 2 - P. 195-204.

21 Крестов Г.А., Яцимирский К.Б. Термодинамические характеристики соединений кобальта (III) хлорпентамминового типа // Журнал неорганической химии. - 1961. - T. 6. - C. 2294-2303.

22 Melia T.P., Merrifield R. Thermal properties of transition metal compounds: Heat capacity, entropy, enthalpy, free energy and heat of fusion of the tris (acetylacetonato) complexes of scandium(III), vanadium(III), manganese(III), iron(III) and cobalt(III) and the vapour pressure of tris(acetylacetonato) iron(III)–IV // Journal of Inorganic and Nuclear Chemistry. - 1970. - Vol. 32. - P. 2573-2579.

23 Impedance Measurement Handbook, 6th edition. - Englewood, CO: Keysight Technologies, 2016. - 126 p.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ПЕРЕЧЕНЬ ОПУБЛИКОВАННЫХ НАУЧНЫХ РАБОТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

1 Bissengaliyeva M.R., Gogol D.B., Bespyatov M.A., Taimassova Sh.T., Bekturganov N.S. Thermodynamic and magnetic properties of compounds in the system MeO–Nd2O3–Mo(W)O3 (Me = Mg, Ca, Sr) // Materials Research Express. - 2019. - Vol. 6, No. 10. - P. 106109(1-16).

2 Taimassova Sh.T., Gogol D.B., Bissengaliyeva M.R., Balbekova B.K. Electrophysical and transport properties of Me(La,Sm)2WO7 (Me=Sr,Ba) // Abstracts of the XXII International conference on chemical thermodynamics in Russia (RCCT-2019). - Saint-Petersburg, Russia, June 19-23 2019. - P. 266.

3 Bissengaliyeva M.R., Gogol D.B., Zvereva I.S., Balbekova B.K. The heat capacity and magnetic properties of BaLa2WO7 samples doped with samarium // Book of abstracts of the 5th Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry (CEEC-TAC5) and 14th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis (MEDICTA2019). - Rome, Italy, 27-30 August 2019. - P. 293.