РЕФЕРАТ

Отчет 31 стр., 8 рис., 5 табл., 24 источник, 2 приложения.

Ключевые слова: ТЕОРИЯ ФУНКЦИОНАЛА  ПЛОТНОСТИ,   ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ КРИСТАЛЛ, ЭЛЕКТРОННАЯ СТРУКТУРА, ОБОБЩЕННЫЙ ГРАДИЕНТ (GGA).

Объектом исследования является азот допированный полупроводниковый кристалл Со3О4  для применения в качестве электродного материала для  разложения молекулы воды, поверхность с индексами направления (100) полупроводникового кристалла Со3О4.

Целью работы является расчет электронной структуры и физических свойств этих кристаллов направленное на поиск путей повышения их энергоэффективности для разложения воды на водород и кислород.

Методы исследования: расчеты на основе теории плотности функционала в базисе плоских волн в приближении обобщенных градиентов (GGA) с использованием нелокального обменно-корреляционного функционала PBE.

Полученные результаты: азот допированный полупроводниковый кристалл Со3О4, поверхность с индексами направления (100) полупроводникового кристалла Со3О4 теоретически исследованы методом функционала плотности с использованием приближения локальной плотности и обобщенного градиентного приближения. Рассчитаны их структурные, оптические и электронные свойства, также зарядовый перенос на азот допированной (100) поверхности. Установлены границы абсолютной стабильности рассмотренных структур. Показано, что макроскопический нелинейно-оптический эффект для исследованных соединений в основном зависит от структурного критерия  и количества анионов CO3 на элементарную ячейку.

Область применения: топливные элементы, перезаряжаемые батарей, результаты  научно-исследовательской работы  найдут широкое применение в предприятиях и научных учреждениях занимающихся  исследованием процесса электрокатализа, солнечные батареи и фотокатализаторы.

СОДЕРЖАНИЕ

| ОПРЕДЕЛЕНИЯ………………………………………………………………..………. | 5 |
| --- | --- |
| ВВЕДЕНИЕ...................................................................................................................... | 6 |
| 1 Методы исследования..................................................................................... | 9 |
| 2 Результаты 2.1 РАЗРАБОТКА СУПЕРЯЧЕЙЕК НАНОСТЕРЖНЕЙ N-допированной Co3O4...... 2.2 РАСЧЕТЫ СВОЙСТВ СУПЕРЯЧЕЕК НАНОСТЕРЖНЕЙ N-допированной Co3O4 2.3 МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕНОСА ЗАРЯДА НА ПОВЕРХНОСТИ СУПЕРЯЧЕЕК НАНОСТЕРЖНЕЙ N-ДОПИРОВАННОЙ Co3O4 …………………………………… 2.4 ВОЗМОЖНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИЙ НА ЭЛЕКТРОДАХ ПОД РЕАЛЬНЫМИ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ …………………………. 2.5 СИМУЛЯЦИЯ ТЕРМОДИНАМИКИ ОСНОВНОГО СОСТОЯНИЯ ГИБРИДНОЙ СИСТЕМЫ Co3O4 …………………………………………………………………………. | 11 14 18 23 30 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ...................................................................................................................... | 34 |
| СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ............................................................. | 35 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ А Календарный план на 2018-2020 годы | 37 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Б Список опубликованных работ …………………………................... | 41 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ В Список опубликованных работ …………………………................... | 43 |

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем отчете о НИР применяются следующие термины с соответствующими определениями.

аb initio – решение задачи из первых основополагающих принципов без привлечения дополнительных эмпирических предположений.

Теория функционала плотности- метод расчёта электронной структуры систем многих частиц в квантовой физике и квантовой химии. Применяется для расчёта электронной структуры молекул и конденсированного вещества.

Кон-Шэмовские орбитали – в теории функционала плотности называются одноэлектронные волновые функций, получаемые в результате решения уравнения Шредингера с модельным эффективным потенциалом для невзаимодействующих частиц, в результате которого воспроизводится электронная плотность системы с взаимодействием.

PAW псевдопотенциалы – псевдопотенциалы, используемые при расчетах abinitio PAW (проектированные присоединенные волны) методом, который представляет собой обобщение метода псевдопотенциала и метода линеаризованных присоединенных плоских волн.

Матрица плотности – один из способов описания состояния квантово-механической системы. В отличие от волновой функции, пригодной лишь для описания чистых состояний, оператор плотности в равной мере может задавать как чистые, так и смешанные состояния. Применяется для описания открытых систем, в которых происходит обмен энергией с окружающей средой.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность, научная и практическая значимость и перспективность исследований

Сегодня, мы наблюдаем во всем мире существенный прогресс в развитии перехода к «зеленой» энергетике. Такое развитие в странах связано не только с сильнейшим негативным влиянием на окружающую среду от выбросов, но и с опережающим стратегическим развитием экономики этих стран в данной области. Обладание технологиями альтернативной энергетики делает экономику страны более привлекательной к инвестициям в сферу энергетики.

В соответствии вышесказанному фотоэлектрохимические ячейки применяющейся, для разложения воды, катализаторами для различных физико-химических реакции перспективные материалы для альтернативной энергетики.

Для этой цели в фотоэлектрохимических ячейках в качестве катода используются благородные металлы, на которых происходит восстановление водорода, образованного в процессе разложения воды, а в качестве анода, на котором и происходит расщепление воды под воздействием солнечного света, используются полупроводники, в которых под воздействием солнечного света возбуждаются электрон-дырочные пары. Для достижения наибольшей эффективности процесс диффузии фотовозбужденных носителей заряда на поверхность катализатора должен преобладать над процессом рекомбинации электрон-дырочных пар. Кроме того, полупроводниковый анод должен поглощать электромагнитное излучение в видимой части спектра, чтобы быть эффективным для поглощения солнечного света. С учетом указанных требований одними из перспективных полупроводников для практического применения в качестве материала анода являются оксиды переходных металлов. Одним из таких стабильных и дешевых материалов является оксид кобальта, обладающий, помимо прочего, узкой шириной запрещенной зоны.

Шпинель Co3O4:

- имеет высокое оптическое поглощение вдоль энергетической щели в видимом диапазоне, чем Fe2O3 (и выше чем у перовскитов (La,Sr)CoO3−δ) с меньшей энергетической щелью, хотя пик приходится на 1.2 eV, соответствующий переходу d−d, не способствует фотокаталитической активности. Сильное поглощение приводит к генерации большого количества электронно-дырочных пар в зоне пространственного распределения заряда в поверхностном слое;

- основываясь на результатах электрокатализа, имеет высокую каталитическую активность, которая может быть связана с более простыми зарядовыми 2+/3+/4+ переходами Co.

- имеет на порядок большую по магнитуде подвижность носителей заряда, чем в Fe2O3

- малорастворим в водной среде в широком диапазоне pH.

Кроме того, их реакционная способность для реакции выделения кислорода, оказалась низкой, так что требует дополнительного каталитического покрытия. В целом, для расщепления воды с выделением кислорода и водорода, четыре электрона окисления имеют более высокий кинетический барьер, чем образование молекулы H2. В то время как немобилизованные гомогенные катализаторы могут быть использованы для преодоления этого барьера. Термальная стабильность и использование дорогостоящих благородных металлов следует рассматривать критически.

В условиях фотоэлектролиза, наличие адсорбции H2O приводит к гидроксилированию поверхности, тем самым изменяется поверхностная энергия. Соответственно, адсорбенты сильно влияют на кристаллическую структуру нанокристаллов шпинели.

Соответствующие донорные примеси (например, Ti, Nb,) в В,Co3O4 также способствует развитию изгиба подходящих зон вверх, что способствует разделению фото генерируемых электронов с помощью управления дырками.

Многочисленные попытки были сделаны для повышения каталитической активности внедрением различных примесей. В наших недавних работах нами было рассмотрено детальное теоертическое описание РВК на фтор допированной Co3O4 [1]. Полученные данные были в хорошем согласии с экспериментально полученными результатами [2]. Для этой цели одним из перспективных примесей является азот. Xu и другие, в своих экспериментальных работах обнаружили хорошие докозательства для повышения каталитической активности N-допированных нанолистов [3]. Увеличение площади поверхности в комбинации с кислородными вакансиями привело повышению электрокаталитической активности для РВК.

В дополнение к объемной рекомбинации, которой можно управлять с помощью оптимизированной морфологии, возможные состояния поверхности могут внести существенный вклад в рекомбинацию. В то время как очень чрезвычайно тонких пленках Co3O4 можно подавлять поверхностные состояния, [4] реакции выделения кислорода и водорода могут протекать достаточно быстро, тем самым успешно конкурировать с поверхностной рекомбинацией. Легкая доступность всех степеней окисления между Co2+ и Co4+ рассматривается в качестве одной из причин высокой каталитической реакции выделения кислорода и водорода соединений кобальта [5].

Еще одной проблемой для Co3O4 является то, что зона проводимости ниже, чем соответствующие H+/H2 окислительно-восстановительные уровни, то есть оксидный полупроводник может выполнять общие реакции расщепления воды только с дополнительным небольшим смещением.

В то время как электронная структура, физические свойства большинства оксидных полупроводников детально исследована как экспериментально, так и теоретически, шпинель оксида кобальта до сих пор представляют собой неисследованную область. Причем это в большей степени относится к теоретическим исследованиям, чем к экспериментальным. Если для этого соединения есть данные структурного [6,7], рамановского [8] и дифференциального термического анализа [9], то теоретические исследования методами ab-initio изучены недостаточно. Отсутствие таких теоретических исследований (по электронной структуре, распределению электронной плотности, оптическим и колебательным свойствам) делает дальнейшие экспериментальные исследования почти невозможными.

1 МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Теоретические исследование было проведено методом теории функционала плотности (ТФП) в приближении обобщенных градиентов (GGA) с использованием нелокального обменно-корреляционного функционала PBE (Perdew-Burke-Ernzerhof) [10]. Одной из наиболее удобных и функциональных программ для проведения квантово-химических расчётов является Viena Ab-initio Simulation Package (VASP) [11]. Данный программный комплекс позволяет рассчитывать электронную структуру и множество различных физико-химических параметров для периодических структур в рамках теории формализма функционала электронной плотности. Компьютерное решение квантово-химических расчетов в программе VASP включает итерационное решение уравнений Кона-Шэма. Также ищутся силы Хелмана-Фейнмана, действующие на атомы системы и напряжения в элементарных ячейках. Полная энергия оптимизируется относительно положения атомов в элементарных ячейках и супер ячейках. Разбиение обратного пространства, полученного с помощью схемы Монхорста-Пака [12] для объемной структуры суперячейки, было выбрано в виде сетки 2×2×2; предел по энергии (ENCUT) составил 550 эВ. В работе заряд ионов определяется методом Бадэра (Bader), в котором заряд на рассматриваемом ионе определяется количеством валентных электронов [13].

Эффекты сильных электронных корреляций d-электронов тетраэдрического кобальта учитывались путем использования эффективного кулоновского отталкивания на узле U-J=3eV [14], когда корреляция d-электронов зависит только от одного эффективного параметра Хаббарда U. Значение эффективного параметра Хаббарда определяется энтальпией экспериментальной реакции окисления СоО в Co3O4.

Спин-поляризованное состояние

Положения всех атомов в элементарной ячейке были оптимизированы с помощью алгоритма сопряженных градиентов, а параметры решетки были релаксированы при фиксированном объеме элементарной ячейки. Поиск проводился для модели суперячейки состоящей из 56-атомов.

Свободная энергия Fqh кристалла в этой модели вычисляется в рамках подхода динамики решетки в квазигармоническом приближении в виде

Fqh=E0+Fvib                                                               (1)

где энергия основного состояния E0 является колебательным вкладом,

F vib=12jℏωj+kTjln1-expℏωjkT           			         (2)

где ωj - j-ая частота колебания кристалла.

В квазигармоническом приближении свободная энергия кристалла имеет ту же форму, как и в гармоническом приближении, но структурные параметры в фиксированном объеме зависит от температуры. Оптические свойства анализируются на основе матричных элементов дипольного момента перехода:

(3)

для переходов между начальным состоянием i и конечным состоянием j. Переходный  дипольный момент затем используется для расчета силы осциллятора:

(4)

Здесь me масса электрона, ℏ - постоянная Планка, νσ,ij разность энергий между состояниями i и j со спином σ, е - заряд электрона. Сила осциллятора показывает вероятность поглощения фотона, которая затем используется в качестве весового фактора для расчета интенсивности поглощения

(5)

Электронная структура рассмотренных моделей была изучена в равновесной оптимизированной геометрии.

Поверхностная энергия теоретически рассчитана по следующему выражению:

(6)

где  обозначает полную энергию атомной пластины (пленки из нескольких атомных слоев) и  – полная энергия Co3O4 в модели объема с тем же количеством атомов, как и в пластине, m-количество элементарных поверхностных единиц .

Оценка энергии замещения поверхностного иона кислорода атомами азота на поверхности пластины была выполнена по следующему выражению:

Езам.=ЕD-(EN+Eпластина+ЕО)                                                        (7)

где ED и Eпластина – полная энергия пластин Co3O4 с примесным атомом N и идеальной пластины, соответственно; ЕN – энергия изолированного атома N в основном состоянии. Из формулы (7) следует, что если Eзам>0, то формирование атомарного N в пластинах Co3O4 энергетически невыгодно.

2 РЕЗУЛЬТАТЫ

2.1  Разработка суперячейек наностержней N-допированной  Co3O4

Кристалл Сo3O4 имеет структуру шпинели (пространственная группа ) с полузаполненными узлами в октаэдрическом окружении Co3+ (низкоспиновое состояние, обозначаемое далее как CoO), и ионами кобальта в тетраэдрическом окружении Co2+ (высокоспиновое состояние, обозначаемое далее как СоТ).

Все ионы кислорода в решетке эквивалентны по симметрии. Элементарная решетка Co3O4 приведена на рисунке 1а. Ионы кобальта CoT и CoO в окружении ближайших соседей кислорода показаны на рисунке 1b. В кристаллической решетке оксида кобальта ионы кислорода 4-координированы и окружены одним ионом CoT и тремя ионами CoO.

| a) |  | b) | с) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| а – элементарная ячейка Co3O4; b – ионы кобальта в тетраэдрическом окружении; с – ионы кобальта в октаэдрическом окружении Рисунок 1 – Структура оксида кобальта Примечание – Синие и фиолетовые шарики изображают Со3+ и Со2+ ионы, соответственно |  |  |  |  |

Экспериментальное значение постоянной решетки Co3O4 структуры шпинели 0.263 Å [15]. Длины связей между атомом кобальта и кислорода в октаэдрической и тетраэдрической позиции равны соответственно    и    [16].

Различие в зарядовом состоянии и окружении ближайшими ионами кислорода обуславливает отличие электронной структуры CoT и CoО ионов. На d-уровне иона CoT  находится 7 электронов, в то время как у иона CoО – 6 электронов. На рисунке 2 приведена схема расщепления d-уровней ионов кобальта Co3+ и Сo2+ в кристаллическом поле в октаэдрическом и тетраэдрическом окружении [17].

Изначально 5-кратно (без учета спина) вырожденный d-уровень иона кобальта под влиянием кристаллического поля расщепляется на 2-х (eg) и 3-х (t2g) кратно вырожденные подуровни с различной энергией. В случае иона CoО более низкой энергией обладает состояние t2g, которое заполняется спаренными d-электронами, приводя к немагнитному состоянию иона CoО (рисунок 2а).

- b)

а – d-орбитали ионов Co3+; b – d-орбитали ионов Со2+ Рисунок 2 – Расщепление энергетических уровней d-орбиталей ионов Co3+ и Со2+

В случае иона CoT более низкой энергией обладает состояние eg, оно полностью заполненяется четырьмя d-электронами, а оставшиеся 3 электрона заполняют t2g, в котором, согласно правилу Хунда, все электроны имеют  одинаковое направление спина (рисунок 2b) [18].

Ион Со является переходным элементом, имеющим незавершенные конфигурации d-орбиталей. Для переходных элементов свойственно наличие множества соединений, обладающих целым рядом физико-химических свойств. Обуславливается это наличием у переходных элементов незавершённых d-электронных оболочек, и, как следствие, широкого набора валентных состояний атомов. Особое место среди всех соединений d-металлов занимают оксиды и комплексные соединения на их основе. Способность переходных элементов менять валентное состояние, наличие неподеленных пар электронов у атомов кислорода, лёгкость обмена кислородом с окружающей средой, различные примесные центры создают разнообразие дефектов, которые, образуя дискретные уровни в запрещённой зоне, существенно влияют на физико-химические свойства рассматриваемых веществ [19].

Магнитные свойства оксида кобальта Co3O4 обусловлены наличием в структуре ионов CoT, обладающих магнитным моментом. Экспериментально при комнатной температуре  является парамагнитным полупроводником. Он становится антиферромагнитным при температуре ниже 40 K [20], в котором антиферромагнетизм возникает в основном за счет слабого взаимодействия между ближайшими соседями ионов CoT [21].

Параметр спаривания (обменный интеграл) между ближайшими соседними Со2+ ионами находится из разницы полной энергии между антиферромагнитными и ферромагнитными состояниями в примитивной ячейке.

Расчеты предсказывают [22], что антиферромагнитная фаза стабильнее, чем ферромагнитная фаза, в соответствии с экспериментом. Схематическое изображение антиферромагнитной фазы структуры оксида кобальта приведено на рисунке 3.

Рисунок 3 – Антиферромагнитная конфигурация ионов Со2+ в кристалле Co3O4

Примечание – J1 соответствует обменному интегралу между ближайшими соседними ионами Со2+, J2 – соответствует обменному интегралу между ионами Со2+  во второй координационной сфере

Различают два класса оксидов переходных металлов: оксиды, в которых ион металла имеет d0-электронную конфигурацию, и оксиды с частично заполненной d-оболочкой [23]. Первый класс оксидов имеет заполненную 2р-валентную зону кислорода и пустую d-зону проводимости металла. Энергетические щели находятся в интервале от 3 до 5 эВ. Многие из них теряют кислород при высоких температурах, становясь не стехиометрическими. Потеря кислорода или включение в эти оксиды атомов электроположительного металла вводит электроны в зону проводимости. Природа электронной проводимости материала зависит от силы электрон-фононного взаимодействия и от ширины зоны проводимости, получаемой из d-состояний металла. Оксиды переходных металлов, содержащие частично заполненные d-состояния, могут обладать свойствами металлов или полупроводников. Некоторые из них обнаруживают температурно-зависимые переходы неметалл – металл.

Оксиды металлов с dn-конфигурацией проявляют металлические свойства, когда перекрывание между орбиталями валентных оболочек атомов большое. Можно различать два типа металлического поведения: одно обусловлено сильным катион-катионным взаимодействием, возникающим в результате незначительного расстояния между катионами, а другое обусловлено сильным катион-анионным взаимодействием, возникающим в результате большого ковалентного смещения 2 р-орбиталей кислорода с d-орбиталями катиона.

Расчеты, произведенные с выбранным значением U хорошо воспроизводят не только ширину запрещенной зоны кристалла, но и другие характеристики кристалла Co3O4, которые приведены в таблице 1. В данной таблице также показаны данные из экспериментальной работы [23] и результаты, воспроизведенные при разных потенциалах из работы, которые являются основными среди теоретических работ по описанию структурных и электронных свойств Co3O4. Оптимизированная постоянная решетки Co3O4 структуры шпинели, a0=8.15 Å и параметр u (положение анионов кислорода в элементарной ячейке) 0.262 хорошо согласуется с экспериментальным значением 0.263 из [24].

Длины связей между атомом кобальта и кислорода в октаэдрической и тетраэдрической позиции равны соответственно  и  и сравнимы с экспериментальными значениями  и  [24], чем данные Чена и сотр.

Сравнение данных с экспериментом и ранее проведенными работами показало, что постоянные решетки и межатомные расстояния переоценены от экспериментальных значений приблизительно на 1.5%, что является типичной ошибкой для таких расчетов [24]. Поляризация спина была реализована с магнитным упорядчением AAF, чередуясь на плоскостях Cotet.

2.2 Расчеты свойств суперячейек наностержней N-допированной  Co3O4

Обменная корреляция была описана функционалом PBE. Для моделирования дефектов использовалась кубическая 56-атомная модель суперячейки. Численные параметры были выбраны для того, чтобы обеспечить общую численную погрешность менее 1 мэВ на одну элементарную ячейку: пороговая энергия плоской волны составила 550 эВ, и интегрирование по зоне Бриллюэна было выполнено в обратном пространстве с шагом между различными k-точками не менее 0.2 Å-1. Разбиение k-пространства было выбрано с центром в Г-точке. Такой отбор зоны Бриллюэна соответствует учету 60 k-точек, из которых 24 - неприводимые. Положения всех атомов в элементарной ячейке были оптимизированы с помощью алгоритма сопряженных градиентов, а параметры решетки были релаксированы при фиксированном объеме элементарной ячейки. В работе заряд ионов определяется методом Бадэра (Bader), в котором заряд на рассматриваемом ионе определяется количеством валентных электронов.  Поскольку  в геометрической структуре кристаллической решетки оксида кобальта имеются тетрагональное окружение 8а-положения ионов Co2+ и октаэдрическое окружение 16d-положения ионов  Co3+, O2-ионы имеют 32е-положения, последующие обозначения положения допанта проводились с учетом этих свойств структуры оксида кобальта. Допирование азотом осуществляли путем замещения атомов кислорода. Примесь азота была размещена в положениях кислородов кристаллической решетки оксида кобальта, и в каждой позиции была проведена полная релаксация геометрической структуры окружающих атомов. Были испытаны четыре концентрации - 1, 2, 4 и 8N на 32(O + N) атомов. Для каждого зарядового состояния (которое определяется путем фиксации числа электронов в суперячейке), были выполнены обширные расчеты для определения стабильных и метастабильных позиций примеси в решетке. Существует пять неэквивалентных расстояний между 32e-сайтами в суперячейке - 1-4 и 6NN (32e-32e). Некоторые координационные сферы разделены на субсферы с небольшим отклонением на расстояниях, как показано на рисунке 4.

Рисунок 4 – Ближайшие соседние ионы для 32e-32e положении структуры Co3O4 группа симметрии 227

Два атома N были помещены в каждую под сферу координационной сферы 1NN. Для 2NN одиночный расчет выполнялся на расстоянии первой подсферы. Два атома N были размещены на максимально возможном большом расстоянии в пределах модели суперячейки - 6NN, в первой подсфере. Четыре атома N были расположены в трех различных конфигурациях, как показано в таблице 1.

Таблица 1 –  Конфигурации с концентрацией 12.5%N. Расстояния между NO в NN (32e-32e)

| Конф.1 | NO | NO | NO | NO |  | Конф.2 | NO | NO | NO | NO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | 0 | 6 | 4 | 2 |  | NO | 0 | 1 | 4 | 1 |
| NO |  | 0 | 2 | 4 |  | NO |  | 0 | 1 | 4 |
| NO |  |  | 0 | 6 |  | NO |  |  | 0 | 1 |
| NO |  |  |  | 0 |  | NO |  |  |  | 0 |
| Конф.3 | NO | NO | NO | NO |
| NO | 0 | 4 | 4 | 4 |
| NO |  | 0 | 4 | 4 |
| NO |  |  | 0 | 4 |
| NO |  |  |  | 0 |

Нанород был создан, с перемещением атомов N вдоль линии [110]. Все N атомов в одной строке являются 1NN. Наименьшее расстояние между параллельными стержнями составляет 3NN (таблица 2). Первоначальная атомная конфигурация модели задается равновесными положениями каждого атома в модели. Начальная плотность заряда может быть получена из оптимизированной модели в виде суммы произведений KS-орбиталей, взвешенных по матрице одноэлектронной плотности.

Разработанная суперячейка наностержней N-допированной Co3O4 относительно зарядового перераспределения показал различные свойства в зависимости от конфигурации.

Перераспределение электронного заряда по сравнению с чистым Co3O4 локализуется на ближайших допантам Co-катионах. В случае, аниона кислорода, анион азота в оксиде кобальта теряет электронный заряд. Следовательно, у Co-катионах наблюдается избыток отрицательного заряда.

Таблица 2 – 25% N концентрационная конфигурация. Расстояния между NO в NN (32e-32e)

|  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| NO |  | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| NO |  |  | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| NO |  |  |  | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| NO |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 4 |
| NO |  |  |  |  |  | 0 | 4 | 1 |
| NO |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 |
| NO |  |  |  |  |  |  |  | 0 |

Два атома NO, размещенные на разных расстояниях проявили преимущественно отталкивающее взаимодействие,  исключением возможного наименьшего расстояния (-0,02 эВ). Однако абсолютные значения энергии не превышают 0,1 эВ, что характеризует взаимодействие NO-NO в Co3O4 как нейтральное (рисунок 5).

Рисунок 5 – Энергия связи между двумя NO атомами в Co3O4

Взаимодействие NO-NO при более высоких концентрациях сильно зависит от конкретной конфигурации допированной структуры (рисунок 6). Наименьшая энергия -0.03eV соответствует конфигурации 2 (таблица 1) к большому количеству NO-NO 1NN. Наиболее однородному распределению NO (конф.3, таблица 1) соответствует среднее значение энергии отталкивания 0,09 эВ. Максимальная энергия связи  для трех конфигураций 0,125% составляет 0,12 эВ, что можно объяснить наличием связей NO-NO 2NN (конф.1, таблица 1) с относительно сильным отталкиванием (рисунок 6).
Выровненные по линии (таблица 2) атомы NO создают стабильные нано-стержни с энергией связи 0,02 эВ на атом. Очевидно, что в такой конфигурации первичное взаимодействие происходит между 1NN.

Рисунок 6 – Энергия связи между двумя атомами допанта NO в Co3O4, на один NO атом

2.3  Моделирование переноса заряда  на поверхности суперячеек наностержней N-допированной  Co3O4

Обменная-корреляция описывалась функционалом PBE. Поправка Хаббарда U-J=3 эВ  была применена к d-электронам Cotet, а также к атомам Cooct. Спинная-поляризация осуществлялась магнитным упорядочением AAF, чередующемся на плоскостях Cotet. Для зоны Бриллюэна была применена  схема 4x4x2 Монхорста-Пака. Набор базисных плоских волн имеет пороговую кинетической энергию 550 эВ. Перераспределение заряда была проанализирована методом Бадэра, как это реализовано в работе  Henkelman и соавт.[25].

Поверхность моделировалась 11-плоскостными плитами, оканчивающимися с обоих концов плоскостями (001) Co0.5  с поверхностной ячейкой а0=а0 и вакуумным зазором 3a0.

Перераспределение электронного заряда по сравнению с недопированным Co3O4 локализуется на ближайшем к допанту Co-катионах. Что касается аниона кислорода, анион азота в Co3O4 менее отрицателен. Следовательно, Co-катионы становятся более положительными. Конфигурации с наименьшими значениями энергии связи демонстрируют относительно большой перенос заряда (-0,05e) из пар NO-NO 1NN в ближайшему Cotet - Таблица 3 (N 1.1NN, Таблица 1 конф.2, Таблица 2 конф.1). Для конфигурации с самым сильным отталкиванием между NO-NO (N 2.1NN) наибольшее значение заряда -0,07 e наблюдалось на Cooct.

Таблица 3 – Электронное зарядовое перераспределение в Cotet и Cooct катионов в e, в отношении с чистым Co3O4

| одиночный N |  |  | N 1.1NN |  |  | N 1.2NN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mult. | N | 0.02 | mult. | N | 0.03 | mult. | N | 0.03 |
| 1 | Cotet | -0.02 | 1 | Cooct | -0.05 | 1 | Cotet | -0.02 |
| 3 | Cooct | -0.02 | 1 | Cooct | -0.02 | 1 | Cooct | -0.02 |
| N 1.3NN |  |  | N 2.1NN |  |  | N 6.1NN |  |  |
| mult. | N | 0.02 | mult | N | 0.03 | mult. | N | 0.02 |
| 2 | Cooct | -0.02 | 2 | Cooct | -0.02 | 1 | Cotet | -0.02 |
| 1 | Cooct | -0.02 | 0.5 | Cooct | -0.07 | 3 | Cooct | -0.02 |

| Конф.1 |  |  | Конф.2 |  |  | Конф.3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mult. | N | 0.03 | mult. | N | 0.02 | mult | N | 0.03 |
| 0 | Cotet |  | 0.5 | Cotet | -0.06 | 1 | Cotet | -0.03 |
| 2 | Cooct | -0.03 | 1 | Cooct | -0.01 | 3 | Cooct | -0.03 |
| 0.5 | Cooct | -0.05 | 1 | Cooct | -0.03 |  |  |  |

Продолжение таблицы 3

| Конф.4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| mult. | N | 0.03 |
| 0.5 | Cotet | -0.06 |
| 1 | Cooct | -0.04 |
| 1 | Cooct | -0.02 |

Небольшие различия (<0,15 эВ) в энергиях взаимодействия между различными пространственными расположениями показывают, что в Co3O4 кислород легко замещается азотом и при комнатной температуре N атомы могут, распределятся в объеме оксида кобальта случайным образом. Отталкивающее взаимодействие (<0,13 эВ) между атомами допанта наблюдалось для большинства концентраций и конфигураций NO в Co3O4, за исключением 1NN. Все структуры с преобладающим взаимодействием 1NN последовательно демонстрируют энергетическую стабильность (-0,02-0,03 эВ), в отличие от других конфигураций. Связь между двумя ближайшими катионами NO облегчается интенсивной перезарядкой электронов (0,05е) с ближайшим к обоих атомам легирующей примеси Cotet.

В зависимости от конкретной конфигурации высокое значение переноса заряда (> 0,05е) может показывать как атомы Cotet, так и Cooct. Проведенные расчеты создают прочную основу для дальнейшего моделирования OER на поверхности N допированной  Co3O4.

Внедрение примеси реализовали путем замещения атомов кислорода в подповерхностной плоскости Co2O4 атомами азота. Концентрация примеси  в подповерхностной плоскости была в пределах 12,5, 25, 50 и 100%.Такие высокие концентрации применялись для качественного выявления влияния примеси. Из – за VCo в терминирующей плоскости Co0.5 оставшийся Cotet атом образует два типа неэквивалентных связей с атомами O в подповерхностной плоскости Co2O4-длинные и короткие. Допирование с концентрацией 12,5% производилось путем замены атома кислорода для обоих типов этих Cotet-O связей.

Для 25%-ной концентрации два атома азота были размещены на самом коротком расстоянии от атома Cooct  на терминирующей плоскости. 50% - ная концентрация была воспроизведена окружением одного атома Cooct в подповерхностной плоскости. В этой конфигурации Cotet из терминирующей плоскости также создает одну короткую и одну длинную связь Co-O (рисунок 7). Причем 100% концентрация N достигалось замещением всех атомов кислорода в подповерхностной плоскости Co2O4.

Рисунок 7 – Вид сверху 50% N-допированной Co 0.5-терминированной поверхности (001) Co3O4. Терминирующий Co0.5 поверхность содержит один атом Cotet в псевдоквадратной поверхностной ячейке a0×a0. 5 Все остальные атомы на рисунке расположены в подповерхностной плоскости (001) Co2O4- xNx (x=2 для 50%)

Энергетическое взаимодействие между атомами допанта измеряли по отношению к одному атому в подповерхностной плоскости, наименьшая возможная концентрация в модели -12,5%. Энергия образования (замещения) исключалась из уравнения энергии взаимодействия (8):

Eint=(E(m NO)+(m-1)E(чистый) – m*E(одинарный NO))/m			              (8)

где m-число атомов  примеси в системе.

Анализ перераспределения плотности заряда электронов по отношению к недопированной поверхности показал, что ионы азота, будучи менее отрицательными, чем ионы кислорода, в большинстве случаев делают ближайшие катионы Со менее положительно заряженными (таблица 4,5). В некоторых конфигурациях, однако, без Cotet из 3-й плоскости в окрестности, ближайший к N ионов Cotet из терминирующей плоскости становится еще более положительным.

Таблица 4 – Энергия взаимодействия между атомами в подповерхностной Со2О4-xNx плоскости

| Концентрация N,% | NO-NO взаимодействие приходящейся на атом N, эВ |
| --- | --- |
| 12.5(длин. NO-Cotet связь) | 0 (reference) |
| 12.5(корот. NO-Cotet связь) | 0.56 |
| 25(2 длин. NO-Cotet связь) | 0.24 |
| 25(2 корот. NO-Cotet связь) | -0.34 |
| 50(4N в окружении Cooct) | -0.03 |
| 50(4N в окружении Cotet) | -0.12 |
| 100 | -0.07 |

Перераспределение электронного заряда по сравнению с чистым Co3O4 локализуется на ближайших допантам Co-катионах. В случае, аниона кислорода, анион азота в оксиде кобальта теряет электронный заряд. Следовательно, у Co-катионах наблюдается избыток отрицательного заряда. Показано, что в конфигурациях с наименьшими значениями энергии связи наблюдаются  относительно высокий перенос заряда (-0,05 е) от пар NO-NO  до ближайшего Cotet. Определены зарядовые распределения на поверхности при внедрении примеси азота на 4 конфигурациях отличающиеся, позицией внедрения допанта азота.

Максимально возможная концентрация в нашей модели делает все поверхностные, а также подповерхностные Co катионы менее положительными.

Замещение атомов NO в подповерхностной плоскости Co2O4-xNx предсказывает взаимное притяжение для большинства испытанных концентраций допанта, включая всю подповерхностную плоскость Co3N4 на поверхности Co0.5. Гораздо меньшие значения энергии притяжения для высоких концентраций N позволяют предположить, что атомы N могут создавать стабильные кластеры 2No-4No.

Таблица 5 – Перераспределение заряда электронов Со катионов ближайших к дефекту за счет допирования

| Концентрация N, % | Cotet (terminating plane), e | Cooct (subsurface plane),e | Cotet (3rd plane),e |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.5(длин. NO-Cotet связь) | +0.10 | -0.07 |  |
| 12.5(корот. NO-Cotet связь) | -0.04 | -0.06 | +0.05 |
| 25(2 длин. NO-Cotet связь) | +0.06 | -0.04(×2) |  |
| 25(2 корот. NO-Cotet связь) | -0.07 | -0.02(×2), -0.04(×2) | -0.02(×2) |
| 50(4N в окружении Cooct) | -0.10 | -0.04(×2), -0.05, -0.04 |  |
| 50(4N в окружении Cotet) | -0.06 | -0.03(×2), -0.06(×2), -0.06(×2) | -0.02(×2) |
| 100 | -0.11 | -0.04,-0.01,-0.13,-0.09 | -0.05(×2) |

2.4 Возможные химические реакций на электродах под реальными электрохимическими условиями

Термодинамическое состояние характеризуется энтальпией. Под энтальпией понимается количество тепла отведенное системе при изобарном образовании нового вещества. Образование вещества сопровождается выделением тепла, т.е. энергия конечного состояния меньше энергии исходного состояния, таким образом, энтальпия отрицательна. Свободная энергия Гиббса определяется как разность энтальпии и энтропии:

(9)

Отсюда энтальпия:

|  |  | (10) |
| --- | --- | --- |

От знака энергии Гиббса зависит мера протекания реакции, так как именно эта функция состояния характеризует способность системы к совершению полезной работы, то есть к самопроизвольному протеканию химической реакции: если  процесс идти не может, если  процесс может протекать, если  система в равновесном состоянии. Таким образом, свободная энергия Гиббса характеризует направление процесса.

Экспериментально определить  не получается, и ее находят другими способами, например, с помощью выражения (1). Однако, в случае ОВР имеется удобная возможность экспериментального определения как максимальной полезной электрохимической работы:. Действительно, характерная особенность ОВР, отличающая этот вид химических реакций от других, состоит в том, что процессы окисления и восстановления можно пространственно разделить, если проводить реакцию в электрохимической цепи. При этом удаётся осуществить перенос электронов через металлический проводник и измерить величину, непосредственно связанную с , а именно электродвижущую силу (ЭДС).

Если ОВР в электрохимической цепи протекает самопроизвольно, то такая цепь называется гальваническим элементом. Гальванические элементы находят применение в качестве химических источников тока. Если ОВР идёт под внешним воздействием в направлении, противоположном самопроизвольному, то такая электрохимическая цепь называется электролитической ячейкой. В ней протекает электролиз.

По определению, энергия Гиббса – это максимальная полезная работа, которую может совершить система при постоянных давлении (Р) и температуре (Т). В данном случае речь идёт об электрохимической работе (знак “-“ перед Аэ/х соответствует термодинамической системе знаков. Он означает, что система совершает работу Аэ/х над окружающей средой):

|  | Gр,Т ≤ Аэ/х | (11) |
| --- | --- | --- |

Неравенству соответствует протекание неравновесного и необратимого процесса, равенство выполняется для обратимых равновесных окислительно-восстановительных процессов, в которых отсутствуют другие виды работ (кроме работы расширения РΔV):

|  | G = Аэ/х | (12) |
| --- | --- | --- |

Мера индивидуального потенциала обратимого электрода в стандартном состоянии, которое осуществляется в растворах при эффективной концентрации в 1 моль/кг и в газах при давлении в 100 кПа является стандартный электродный потенциал, обозначаемый Eo. В электрохимической ячейке, такой, как гальваническая ячейка (гальваническая батарея), идет окислительно-восстановительная реакция, которая может быть разбита на две полуреакции: окисление на аноде (потеря электрона) и восстановление на катоде (приобретение электрона). Электричество вырабатывается вследствие различия электростатического потенциала двух электродов по отношению к электролиту, которое создаётся в результате различий индивидуальных потенциалов двух металлов электродов по отношению к электролиту. Потенциал гальванической ячейки определяется относительно двух электродов, анода и катода [4].

Следовательно, невозможно определить величину для каждого электрода в паре, используя эмпирически полученный потенциал гальванической ячейки. Электрод, для которого электронный потенциал ещё неизвестен, может быть соотнесён со стандартным водородным электродом, для которого потенциал принят равным 0 В. Водородный электрод представляет собой платиновую фольгу, покрытую платиновой чернью и частично погружённую в раствор, содержащий ионы H+. Газообразный водород пропускается через электролитическую ячейку так, что платиновый электрод контактирует и с раствором, и с газом. В результате диссоциативной адсорбции водорода платина понижает энергию активации процесса превращения водорода в соответствующие ионы, и электрод становится обратимым.

При a(H+)=1, p(H2)=1 атм и любой температуре принимается, что электродный потенциал СВЭ равен нулю. Для стандартного водородного электрода электродная полуреакция 2H+ + 2e = H2, электродный потенциал при любой температуре равна 0.

Таким образом, для гальванической ячейки образованного с водородного электрода и электрода с неизвестным потенциалом потенциал гальванической ячейки дает потенциал неизвестного электрода. Знак восстановительного потенциала принят положительным, поэтому при подсчёте общего потенциала ячейки знак окисляющегося металлического электрода должен быть отрицательным. Также потенциалы не зависят от количества передаваемых электронов в полуреакциях, так как они рассчитаны на 1 моль переданных электронов. Чем больше стандартные восстановительные потенциалы, тем легче их можно восстановить, другими словами, тем более сильными окислителями они являются. И наоборот: низкий отрицательный потенциал означает, что данная форма является сильным восстановителем. В гальванической ячейке, где самопроизвольная окислительно-восстановительная реакция заставляет ячейку производить электрический потенциал, энергия Гиббса ΔG должна быть отрицательной, в соответствии со следующим уравнением:

ΔG= -n·F·E0                                                                                   (13)

где ΔG – изменение свободной энергии Гиббса; n – число электронов, необходимое для реакции; F – число Фарадея (96485 Кл/моль). Значение величины ΔG при 25 в случае реакции образования воды в топливном элементе составляет – 237,3 кДж/моль, и 228,1 кДж/моль для случаев, когда конечными продуктами являются вода или водяной пар.

Подставляя в выражение (13) значение переменных, получаем, что значение величины ЭДС равно 1.23 В и 1.18 В соответственно.

Из уравнения (13) следует, что E характеризует глубину и направление протекания реакции аналогично ΔG:

1. E>0, ΔG<0. Самопроизвольный процесс протекает в прямом направлении (слева направо). Это гальванический элемент (например, гальваническая батарея).

2. E<0, ΔG>0. Самопроизвольный процесс протекает в обратном направлении (справа налево), а для проведения реакции в прямом направлении необходимо приложить внешнюю ЭДС. Это электролитическая ячейка (например, для реакции 2NaCl+2H2O = 2NaOH + Cl2 + H2 E < 0, однако она идёт в прямом направлении за счёт внешней ЭДС).

3. E = 0, ΔG = 0 ⇒ ““. Система находится в состоянии равновесия.

Если активности всех веществ равны 1 (стандартные условия), то

|  |  | (14) |
| --- | --- | --- |

С другой стороны . Объединим данное выражение и (13)

|  | G° = n·F·Е° = R·T·lnK | (15) |
| --- | --- | --- |

При не стандартных условиях необходимо использовать соотношение Нернста:

|  |  | (16) |
| --- | --- | --- |

Если имеется набор полуреакций с известными значениями стандартных электродных потенциалов , то можно определить  любой новой полуреакции, которую можно представить как “линейную комбинацию” имеющихся. При этом поступают также, как и при термодинамических расчетах, основанных на законе Гесса. Основанием к такому подходу является определение электродного потенциала полуреакции

Ox + ne = Red как ЭДС окислительно-восстановительной реакции.

осуществляемой в электрохимической цепи.

Оценка энергии замещения поверхностного иона кислорода (кобальта) атомами азота на поверхности пластины была выполнена по следующему выражению:

|  |  | (17) |
| --- | --- | --- |

где ED и Eпластина – полная энергия пластин Co3O4 с примесным атомом N и идеальной пластины, соответственно; ЕN – энергия изолированных атомов N в основном состоянии. Из формулы (13) следует, что если Eзам>0, то формирование атомарного N в пластинах Co3O4 энергетически невыгодно.

Для описания термодинамики разложения воды на модельных поверхностях (100) и (111) Co3O4 был выбран стандартный электродный водород. В случае идеального электрода термодинамический потенциал для образования кислорода при окислении воды по реакции 2H2O → O2 + 4H+ + 4e− и стандартных условиях (T = 298.15 K, P = 1 бар, pH =0) составляет 1.23 В. Однако на практике требуется потенциал отличный от 1.23 эВ. Отклонение величины термодинамического потенциала от его значения для идеального электрода называется избыточным потенциалом η.

Не считая , все гетерогенные катализаторы РВК действуют в щелочных условиях. Химическая цепочка реакций, в результате которых происходит выделение кислорода, идут по следующей схеме:

где  образуется одним из двух способов. В первом из них за счет непосредственной (прямой) рекомбинации двух  как

На следующем способе  образуется в результате двух последовательных реакции

(19)

(20)

Далее были рассмотрены только реакции (13) и (14) поскольку для реакции (12) термодинамический барьер большой и вероятность такого процесса очень мала.

Подавляющее большинство электродов для РВК, включая оксиды, наиболее эффективно работают в условиях щелочной среды. Чтобы смоделировать РВК более удобно работать в кислотной среде, где РВК может быть представлена следующей схемой, состоящей из четырех реакционных шагов:

| 2H2O + * → OH* + H2O + e− + H+ | (17) |
| --- | --- |
| OH* + H2O → O* + H2O + e− + H+ | (18) |
| O* + H2O → OOH* + e− + H+ | (19) |
| OOH* → O2 + e− + H+ | (20) |

Изменение свободной энергии Гиббса для шагов (5)-(8) на основе закона Гесса выражается следующими выражениями:

| ∆G1 = ∆GOH− eU + ∆GH+ (pH) | (21) |
| --- | --- |
| ∆G2 = ∆GO− ∆GOH− eU + ∆GH+(pH) | (22) |
| ∆G3 = ∆GOOH− ∆GO− eU + ∆GH+(pH) | (23) |
| ∆G4 = 4.92 [эВ]− ∆GOОH− eU + ∆GH+(pH) | (24) |

где eU-потенциал для выделения электрона, измеряемый относительно нормального водородного электрода (НВЭ) в стандартных условиях. Изменение свободной энергии протонов относительно ненулевого рН описывается уравнением Нернста как ∆GH+(pH) = − kBTln (10) x pH. Так как в уравнениях (21)-(24) присутствуют eU и ∆GH+(pH), их присутствие сдвигает начало отсчета. Следовательно,

| ∆G1 = ∆GOH | (21*) |
| --- | --- |
| ∆G2 = ∆GO− ∆GOH | (22*) |
| ∆G3 = ∆GOOH− ∆GO | (23*) |
| ∆G4 = 4.92 [эВ]− ∆GOОH | (24*) |

Сумма фиксируется отрицательной экспериментальной свободной энергии Гиббса образования двух молекул воды , чтобы избегать вычисления энергии связи с поверхностью катализатора, что является сложной задачей для точного описания в рамках ТФП в виду слабости взаимодействия молекулярного кислорода с поверхностью. Свободные энергии Гиббса определяемые уравнениями (8)-(11) зависят от энергии адсорбции промежуточных продуктов реакции ,и . Разность свободных энергии Гиббса этих промежуточных продуктов с учетом (15) состоит из энергии нулевых колебаний и энтропийных поправок согласно .

Энергия адсорбции и диссоциации молекулы воды, и энергии адсорбции промежуточных продуктов разложения молекулы воды вычислена согласно нижеследующему выражению:

(25)

где ,и соответствует полной энергии системы образованной адсорбатом, изолированной молекулы адсорбата и чистой пластины, соответственно.

Энергии связи промежуточных продуктов расщепления  вычисляются относительно молекул  и в газовой фазе при U=0 и pH=0 как

(26)

(27)

(28)

Для понимания механизмов реакции разложения воды и дальнейшего улучшения свойств электродных материалов необходимо детальное описание взаимодействия воды с его поверхностью. Эффективность анода для расщепления воды определяется величиной избыточного потенциала, т.е. отклонением величины свободной энергии на каждом шаге реакции от ее равновесного значения. Эта величина определяется для полуреакции по образованию молекулярного кислорода. В данной работе мы исследуем влияние допирования фтором и цезием на каталитические свойства поверхности (100) и (111) Co3O4 в зависимости от адсорбции молекул H2O на поверхностных ионах Со различной координации.

2.5 Симуляция термодинамики основного состояния гибридной системы  Co3O4

В таблице 5 указаны энергии связи O, OH и OOH ( в эВ-ах) и длина связи на чистой  и допированных поверхностях.  Из таблицы следует, что положение для адсорбции  энергетически выгоднее, чем . Нами было выявлено, что энергии связи O*, OH* и OOH* на поверхности оксида кобальта, рассчитанные в рамках PBE+U соответствуют соотношению  (эВ).

| Таблица 5 – Энергии связии O, OH и OOH ( в эВ) и длина связи на чистой и N-допированной Co3O4(100) Co0.5-терминированной поверхности.-длина связи Å, * указывает атом адсорбата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Положение для адсорбции |  |  |  |  |  | Положение для адсорбции |  |  |  |  |  |
| чистая | 2.23 | 1.59 | -0.11 | 1.78 0.97 | 3.03 | 1.81 0.98 1.47 | 2.29 | 1.86 | -0.09 | 1.79 0.97 | 3.26 | 2.08 0.98 1.45 |
| Конф.1 | 1.65 | 1.6 | 0.25 | 1.77 0.97 | 2.69 | 1.79 0.96 1.48 | 2.69 | 1.85 | 0.15 | 1.80 0.97 | 3.33 | 2.09 0.98 1.47 |
| Конф.2 | 1.90 | 1.58 | 0.42 | 1.76 0.90 | 3.26 | 1.76 0.94 1.52 | 2.98 | 1.83 | 0.29 | 1.76 0.93 | 3.90 | 2.03 0.92 1.41 |
| Конф.3 | 1.56 | 1.48 | 0.41 | 1.70 0.92 | 2.76 | 1.79 0.90 1.43 | 2.87 | 1.78 | 0.40 | 1.82 0.91 | 2.55 | 1.98 0.93 1.39 |
| Конф.4 | 1.94 | 1.50 | 1.08 | 1.68 0.89 | 2.61 | 1.72 0.87 1.35 | 2.82 | 1.75 | 1.08 | 1.75 0.93 | 2.71 | 2.07 0.91 1.47 |

Для описания термодинамики разложения воды нами было рассчитана свободная энергия Гиббса на каждом шагу реакции разложения воды, как указана в рисунке 8.

| Чистая поверхность site b) site |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Допированная поверхность Конфигурация 1 site site |  |  |  |  |  |
| Рисунок 8 – Диаграмма свободной энергии Гиббса для четырех шагов разложения молекулы воды на поверхности (100) оксида кобальта для Co2cT and Co5cО при 0.2 монослое воды. Результаты представлены для чистой и для 4-х конфигурации для азот допированной поверхности. Изменения свободной энергии Гиббса указаны для рН=0 и Т= 298 К в V=0 и V=1.23 В. Для каждого шага указано изменение свободной энергии, лист 1 Конфигурация 2 site site |  |  |  |  |  |
| Конфигурация 3 site site |  |  |  |  |  |
| Конфигурация 4 site site |  |  |  |  |  |
| Рисунок 8, лист 2 |  |  |  |  |  |

Расчеты показывают, что теоретические перенапряжения для адсорбции воды на чистой поверхности 0,77 и 0,81 В, соответственно  и  положении. N-легированные поверхности демонстрируют на сайте   уменьшение перенапряжения (0,56-0,24 В) по сравнению с поверхностью, нелегированной Co3O4 на поверхности Co3O4. Для сайте  на легированной поверхности значения перенапряжения запрещены почти такие же, как на чистой поверхности (0,90-1,11 В), за исключением конфигурации 4 (0,28 В). В этом случае сайт  на легированной поверхности приводит к снижению значений, наблюдаемых с образованием OOH* в качестве определяющего этапа, за исключением конфигурации 4.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенные квантово-механические расчеты каталитических свойств поверхностей Co3O4 на атомарном уровне позволило на основе полученных результатов исследований сформулировать следующие выводы:

Разработанная суперячейка наностержней N-допированной Co3O4 относительно зарядового перераспределения показал различные свойства в зависимости от конфигурации.

Перераспределение электронного заряда по сравнению с чистым Co3O4 локализуется на ближайших допантам Co-катионах. В случае, аниона кислорода, анион азота в оксиде кобальта теряет электронный заряд. Следовательно, у Co-катионах наблюдается избыток отрицательного заряда. Показано, что в конфигурациях с наименьшими значениями энергии связи наблюдаются  относительно высокий перенос заряда (-0,05 е) от пар NO-NO  до ближайшего Cotet. Определены зарядовые распределения на поверхности при внедрении примеси азота на 4 конфигурациях отличающиеся, позицией внедрения допанта азота.

Замещение атомов NO в подповерхностной плоскости Co2O4-xNx предсказывает взаимное притяжение для большинства испытанных концентраций допанта, включая всю подповерхностную плоскость Co3N4 на поверхности Co0.5. Гораздо меньшие значения энергии притяжения для высоких концентраций N позволяют предположить, что атомы N могут создавать стабильные кластеры 2No-4No. Несмотря на отталкивание между двумя атомами No, расположенными на расстоянии длинной связи от Cotet, четыре атома No, окружающие Cotet, создают стабильный кластер (-0,12 эВ/ на No). Четыре No атомы, расположенные вокруг катионов Co явно пользу Cotet в плоскости прекращения за Coоct в подповерхностном слое. No активно взаимодействует не только с поверхностными, но и с подповерхностными катионами Co. Он также активно обменивается зарядом электрона с ближайшим катионом Co из третьей плоскости. Анализ зарядового распределения Бадера показал, что для большинства концентраций и конфигураций поверхностные катионы Co становятся менее положительными, что делает N-допированную поверхность Co3O4 более каталитически активной для РВК.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 Jiao F., Frei H. Nanostructured Cobalt Oxide Clusters in Mesoporous Silica as Efficient Oxygen-Evolving Catalysts // Angew. Chem., Int. Ed. – 2009. – Vol. 48. – P.1841-1844.

2 Kim K.J., Park Y.R. Optical investigation of charge-transfer transitions in spinel Co3O4  // Solid State Communications. – 2003. – Vol.127. – P. 25-28.

3 Li L., Seng K.H., Chen Z., Guo Z., Liu H. Self-assembly of hierarchical star-like  micro/nanostructures and their application in lithium ion batteries. // Nanoscale. – 2013. – Vol. 5, № 5. – P.1922-1928.

4 Lewis N.S., Nocera D.G. Powering the planet: Chemical challenges in solar energy utilization // Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. – 2006. – Vol. 103. – P.15729-15736.

5 Koza J.A., He Z., Miller A.S., Switzer J.A. Electrodeposition of Crystalline  A Catalyst for the Oxygen Evolution Reaction // Chem. Mater. – 2012. – Vol. 24. – P.3567-3573.

6 Chen J., Selloni A. Water Adsorption and Oxidation at the  (110) Surface // J. Phys. Chem. Lett. – 2012. – Vol. 3. – P. 2808-2814.

7 Rossmeisl J., Logadottir A., Nørskov J. K.Electrolysis of water on (oxidized) metal surfaces // Chem. Phys. – 2005. – P.178-184.

8 Sarah C., Petitto E.M., Marsh G.A., Carson M., Langell A. Cobalt oxide surface chemistry: The interaction of CoO (100), (110) and (111) with oxygen and water // Journal of Molecular Catalysis A: Chemical. – 2008. – Vol. 281. – P.49-58.

9 Man I.C., Su H.-Y., Calle-Vallejo F., Hansen H.A., Martínez J.I., Inoglu N.G., Kitchin J., Jaramillo T.F., Nørskov J.K., Rossmeisl J. Universality in Oxygen Evolution Electrocatalysis on Oxide Surfaces // ChemCatChem. – 2011. – Vol. 3. – P.1159-1165.

10 Qiao L., Xiao H.Y., Meyer H.M., Sun J.N., Rouleau C.M., Puretzky A.A., Geohegan D.B., Ivanov I.N., Yoon M., Weber W.J., Biegalski M.D. Nature of the band gap and origin of the electro-/photo-activity of  Co3O4 // J. Mater. Chem. C. –2013. – Vol. 1. – P. 4628-4635.

11 Perdew J.P., Burke K., Ernzerhof M. Functional for the generalized-gradient approximation // Phys.Rev.Lett. – 1996. – Vol. 6, №77. – P.3865-5.

12 Kresse G., Joubert D. Vasp-code // Phys. Rev. B. – 1998. – Vol. 2.  №59. – P.1758 -7.

13 Monkhorst H.J., Pack J.D. Special points for Brillouin-zone integrations

// Phys. Rev. B. – 1976. – Vol.13. – P. 5188-5192.

14 Bader R.F. Atoms in molecules. A Quantum Theory. P.:Oxford Univ., 1990. – P.556.

15 Dudarev, S., Botton, G., Savrasov, S., Humphreys, C., & Sutton, A. (1998, 1 15). Electron-energy-loss spectra and the structural stability of nickel oxide:  An LSDA+U study. Physical Re  view B, 57(3), 1505-1509.

16 Шрайвер Д., Эткинс П.Теория кристаллического поля. Неорганическая химия. – М.: Мир, 2004. – 679 с.

17 Roth W. L. The magnetic structure of  Co3O4 // Journal of Physics and Chemistry of  Solids.– 1964. – Vol. 25. – P. 1-10.

18 Ария С.М., Семенов И.Н. Краткое пособие по химии переходных элементов. Ленинград, 1972. – 140 с.

19 Kim K.J., Park Y.R. Optical investigation of charge-transfer transitions in spinel Co3O4  // Solid State Communications. – 2003. – Vol.127. – P. 25-28.

20 Chen J., Wu X., Selloni A. Electronic structure and bonding properties of cobalt oxide in the spinel structure // Phys. Rev. B. – 2011. – Vol. 83. – P. 245204-7.

21 Kaptagay G.A., Inerbaev Т.М., Mastrikov Yu.A., Kotomin E.A., Akilbekov А.Т. Water interaction with perfect and fluorine-doped Co3O4 (100) surface // Journal Solid state ionics. – 2015. – №277. – P.77-82.

22 Chen J., Selloni A. Water Adsorption and Oxidation at the  (110) Surface // J. Phys. Chem. Lett. – 2012. – Vol. 3. – P. 2808-2814.

23 Chernov A.A. Theory on the Free Energies of Crystal Surfaces Sov. Phys. Crystallogr. – 1963.– Vol. 7. – P.728-735.

24 Wang M., Chen Q. Experimental and Theoretical Investigations on the Magnetic-Field-Induced Variation of Surface Energy of Co3O4 Crystal Faces // J. European journal of Chemistry. – 2007. – Vol. 18. – P.2255-2263.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Список опубликованных работ за 2019 год

Международные конференции:

1. Kaptagay G.A., Mastrikov Yu.A., Koilyk N.O., Sandibaeva N.A., Dutbaeva A. Quantum-cemical simulation of water adsorption on N-doped Co3O4. 20th International conference on Radiation Effects in Insulators. Nur-Sultan, 19-23.08.2019.p.155

Публикации

- Kaptagay G.A., Koilyk N.O., Tatenov A.M., Sandibaeva N.A., Dutbayeva A.A. Evaluation of energy efficiency of the nitrogen-doped Co3O4 (100) surface for water dissociation. ISSN 1991-346Х, Journal of Academia of Science RK. Physical-mathematical series. - 2019.- Vol. 5, No.327. - p. 126–132

2.Kaptagay G.A., Inerbaev T.M., Akilbekov A.T., Koilyk N.O., Abuova A.U., Sandibaeva N.A. First principles modelling of the N-doped Co0.5-terminated (001) Co3O4 surface. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. - 2019.- Vol. 6, No.56. - p. 12–19