РЕФЕРАТ

Есеп 32 бет, 1 бөлім, 6 сурет, 8 кесте, 11 дереккөз, 1 қосымша.

Полимерлі композиттік материалдар, модификацияланған эпоксидті түйіндер, эпоксидті шайыр, модификаторлар, пластикаторлар, толтырғыштар.

ЭД-20 шайырына негізделген эпоксидті композициялар жабындар, лактар, желімдер ретінде кеңінен қолданылатыны белгілі. Алайда өзгертілмеген ЭД-20-дан пленкалы жабындар төмен физикалық, механикалық және жылу қасиеттерімен сипатталады [4,5]. Төмен жылу мен соққыға төзімділік серпімділіктің болмауы ЭД-20-ны коррозияға қарсы және электр оқшаулағыш жабын ретінде пайдалануын шектейді [6,7]. Осы кемшіліктерді жою үшін эпоксидті композиция құрамына эпоксидті жабындардың жұмысын жақсартуға ықпал ететін модификаторлар, әртүрлі реактивті функционалды топтар (гидроксил, карбоксил, карбонил және т.б.) енгізіледі.

Төмендегілер ЭД -20 үшін модификацияланған қоспалар ретінде қолданылады: эпоксидті 2-гидроксилбензой қышқылының туындылары (I), 3-диэтиламино-2-гидроксипропилді эфир-2-гидроксилбензой қышқылы (II), 3-диэтиламино-2-гидроксипропилді эфир-2-хлорлы бензой қышқылы (III) және 3-диэтиламино-2- гидроксипропилді эфир-2-метоксибензой қышқылы (IV).

Эпоксидті композиция құрамына I-IV құрылымының модификаторларын енгізу эпоксидті қосылыстың өзгертілмеген эпоксидті құрамына қатысты физикалық, механикалық және жылу сипаттамаларын едәуір арттырады. Алынған эпоксидиан композициясын жабын ретінде пайдалануға болады.

Магнезитті арзан, белсенді эпоксидті полимер ретінде толтырудың тиімділігі дәлелденді, бұл физика-химиялық және механикалық қасиеттердің өсуін қамтамасыз етеді. Магнезиттің құрылымдық қоспа ретінде және эпоксидті композицияны толтырғыш ретінде рационалды мазмұны (масса бойынша 0,1 және 100 бөлік) таңдалды, бұл зерттелген физика-механикалық қасиеттер кешенінің ұлғаюын қамтамасыз етеді. Магнезитті эпоксидті композитке енгізу Вика бойынша жылу кедергісінің 132-ден

148-216 0С-қа дейін жоғарылауына әкелетіні анықталды. Магнезиттің енгізілуі эпоксидті композиттің жылу кедергісін жоғарылататыны, ол жойылу бастапқы температурасының жоғарырақ температураға ауысуында көрінеді, ал көміртекті құрылымдардың шығымдылығы да артады (массаның 54-тен 70-83% -ына дейін), бұл ұшпа пиролиз өнімдерінің газ фазасына шығарылуын азайтады, бұл эпоксидті композиттің жанғыштығының төмендеуіне әкеледі.