Министерство образования и науки Республики Казахстан

АВТОНОМНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ «НАЗАРБАЕВ УНИВЕРСИТЕТ»

	УДК 664.2, 678.06   

МРНТИ: 27.35.33, 31.25.15, 61.63.09
№ госрегистрации 0118РК01369
Инв. №
	                           УТВЕРЖДАЮ

Вице-провост по академическим вопросам 

АОО «Назарбаев Университет»

__________ Лоретта О Доннелл 

«____» _____________ 2019 г.


Отчет
о научно-исследовательской работе

по теме:
РАЗРАБОТКА И ПРОТОТИПИРОВАНИЕ ЭКСТРУЗИОННЫХ ГОЛОВОК ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЕРЕДОВЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ЛИСТОВ И ТОНКОЙ ПЛЕНКИ 
(промежуточный)
по бюджетной программе 217 «Развитие науки»

подпрограмме 102 «Грантовое финансирование научных исследований»

Научный руководитель, 
PhD, Профессор, зав. Кафедрой



 _______________________ Д.Уей
Школа естественных, социальных 




подпись, дата

 и гуманитарных наук                           подпись, дата

Нур-Султан 2019 г.
СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

	Руководитель проекта:


	
	

	PhD по математике, Проф.
	_______________

(подпись, дата)
	Д.Уей (раздел «Введение», №1,2,3,4, «Заключение»)

	Со-руководители проекта:
	
	

	Ассист. Профессор
 
	_______________

(подпись, дата)
	Д.Чжан (раздел «Введение», №1,2,3,4, «Заключение»)



	Ассист. Профессор
 
	_______________

(подпись, дата)
	А.Первеен (раздел «Введение», №1,2,3,4, «Заключение»)

	Исполнители:
	
	

	Исследователь, Магистр
	_______________

(подпись, дата)
	Д. Игали (раздел №2,3,4)

	Исследователь, Магистр
	_______________

(подпись, дата)
	М.Амангелді (раздел №2,4)

	
	
	

	Исследователь, Магистр
	_______________

(подпись, дата)
	Г.Жумаханова (раздел №2,4)



	Исследователь, Магистр
	_______________

(подпись, дата)
	А.Мухамедиева (раздел № 1,2,4)


Реферат

Отчет 30 с., 14 рис., 18 источников и 3 прил.

ПОЛИПРОПИЛЕН, ЭКСТРУЗИЯ, МОДЕЛИРОВАНИЕ, ЭКСТРУЗИОННАЯ ГОЛОВКА, ГОМОПОЛИМЕР, СОПОЛИМЕР
Объектами исследования являются полимеры, такие как гомополимер – полипропилен и его сополимеры. 

Целью работы является разработка и адаптирование технологии полимерной экструзии для местной промышленности, оптимизация дизайна экструзионных головок с целью переработки полиэтиленовых и полипропиленовых смол, полученных в Казахстане, в ценные продукты, такие как мембраны для литий-ионных батарей, пластиковые тонкие пленки, а также создание прототипов этих разработанных головок и выполнение экспериментальных проверок.

Научная новизна работы по проекту заключается в разработке дизайна экструзионной головки для полимер-перерабатывающих промышленностей, который позволяет получить однородный поток полимера, что даст возможность повысить качество получаемого продукта. 
Содержание

	
	ВВЕДЕНИЕ...............................................................................................................................
	6

	
	ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ...............................................................................................................
	11

	
	1 Выполнение реологических проверок и характеристика физически-химических свойств полимера......................................................................................................................
	11

	
	2 Выполнение численного моделирование алгоритмов проектирования головки и получение проектных данных для конкретных продуктов………………………………..
	13

	
	3 Выполнение численного моделирования на различных размерах корпуса головки…..
	15

	
	4 Научно-организационная работа………………………………………………………….
	18

	
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………………………….
	20

	    
	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ...............................................................
	21

	
	ПРИЛОЖЕНИЕ А Скан-копии календарного план 2018-2020 гг........................................
	23

	
	ПРИЛОЖЕНИЕ Б Список публикаций за 2019 год………………………………………..
	26

	
	ПРИЛОЖЕНИЕ В Оттиски публикаций……………………………………………………
	27


ВВЕДЕНИЕ

В последние десятилетия в мире наблюдается повышенный спрос к полимерам, являющиеся недорогими, легкими материалами, также они являются хорошей заменой традиционным материалам, таких как металлы, стекло, дерево и т.д. Гибкость дизайна полимеров делает их чрезвычайно ценными для таких отраслей как строительство, упаковочная индустрия, машиностроение, телекоммуникация и другие смежные отрасли. Рост конечных отраслей промышленности и открытие новых применений полимерных материалов стимулируют рост промышленности полимеров - как производства, так и переработки. Производство полимеров обычно хорошо развито в регионах, где имеются сырья, выпускаемые нефтегазовой промышленностью.

На сегодняшний день, компании, работающих с полимерами, можно разделить на три группы: компании по производству полимеров, компании по производству пресс-формы для дальнейшей переработки полимеров и компании по переработке полимеров. В настоящее время в Казахстане имеются производства по переработке полимеров, ориентированные на  инфраструктуру, сельское хозяйство, машиностроение, упаковочную промышленность. В основном это небольшие и средние компании, специализирующиеся на вышеуказанных  продуктах, и большинство из них обеспечивают спрос на местные и национальные полимерные продукты, а некоторые из них ориентированы на экспорт [1].

Казахстан имеет огромные запасы углеводородов, однако до сих пор в основном экспортирует их в виде сырой нефти. В настоящее время Казахстан ставит своей целью внедрение нефтеперерабатывающего завода с целью производства полимерных изделий, готовых к использованию. Также планируются строительства небольших заводов по производству ароматических углеводородов и по производству полимеров. Планы по расширению полимерной промышленности объясняются глобальным спросом на полимеры и в дальнейшем есть надежда, что этот спрос до 2025 года будет еще расти [2].

Одним примером завода, который занимается производством упаковочных материалов-полимерных пленок является ТОО «Полимер Производство», входящее в группу компаний АО «Фонд национального благосостояния Самрук-Казына». Данное предприятие расположено в г. Атырау и является дочерней организацией ТОО «Объединенная химическая компания». Компания производит три типа полимерных пленок:

а) двуосно-ориентированная полипропиленовая пленка (ДОПП), данный тип пленки представляет собой внешнюю прозрачную пленку для ящиков с конфетами и пачками для сигарет, обертку для шоколадных батончиков, упаковку для зерновых, чай, хлебобулочные изделия, свежие цветы, дорогие духи; 

б) упаковочные пленки из полипропилена - прочные мешки, устойчивые к проколу, используемые для транспортировки широкого спектра материалов; 

в) совместно-экструдированные трехслойные полиэтиленовые пленки, они используются в качестве одноразовой упаковки продуктов с коротким сроком годности при производстве продуктов питания, розничной торговли, сетей быстрого питания, а также в сельском хозяйстве и строительстве. 

Данная компания на сегодняшний день обеспечивает работой около 377 человек. В целом компания планирует выпускать 14 738 тонн ДОПП пленки, 4 125 тонн совместно-экструдированной трехслойной полиэтиленовой пленки и 48 000 000 полипропиленовых мешков в год [3].

Микропористые полимерные мембраны, используемые в различных батареях, основаны на вышеуказанных полиолефиновых материалах, включая полиэтилен (ПЭ) [4,5], полипропилен (ПП) [6,7] и их смеси в виде ПЭ-ПП [8], также полиэтилена с высокой плотностью [9]. Способы изготовления микропористых мембран делятся на две группы: сухой процесс и влажный процесс. Оба способа включают стадию экструзии для изготовления тонких пленок и используют одну или несколько этапов ориентации для придания пористости и увеличения прочности при растяжке. Сепараторы, полученные сухим способом, обычно показывают отчетливую щелевую и прямую микроструктуру, а те, которые сделаны мокрым процессом, имеют взаимосвязанные сферические или эллиптические поры. Наиболее дорогим компонентом, который определяет качество получаемого продукта является экструзионная головка (Рисунок 1). Всем известно, что дизайн экструзионной головки сильно зависит от специфической реологической характеристики полимерных продуктов, используемой при экструзии. Достижения в области науки и технологии пищевых продуктов постоянно требуют производства полимерных листов и пленок, полученные из новых полимеров и их суспензий. А данный этап, в свою очередь, требует обновлять программного обеспечения для тестирования реологических характеристик и программного обеспечения по дизайну и по улучшению экструзионных головок [10].

	[image: image1.jpg]





A-привод экструдера; B-воронка для подачи материала; C-нагревающий и охлаждающий винт; D-цилиндр экструдера; E-край цилиндра экструдера; F-монитор экструдера; G-выключатель; H-тело экструзионной головки; I-нос экструзионной головки

Рисунок 1 – Схематическая иллюстрация экструдера [6]

Экструзия – процесс получения изделий путем выдавливания вязкого полимерного материала через формующей экструзионной головки. Экструдеры являются наиболее распространенным оборудованием в полимер-перерабатывающей промышленности. Давление, необходимое для выдавливания полимерных материалов через экструзионную головку зависит от геометрии матрицы, свойств потока используемого полимерного материала и скорости потока. В основном, экструдера можно называть насосом. Экструдеры используются не только в процессе экструзии, но и в процессах формования, например литьевого формования и выдувного формования. 

Экструзионная головка расположена на выходе экструдера. Его функция состоит в том, чтобы сформировать текучий полимерный материал в требуемую форму экструдированного материала. Экструзионные головки классифицируются по форме выпускаемого продукта, например, кольцевые экструзионные головки используются для изготовления труб и проводов. Щелевые экструзионные головки применяются для получения плоских пленок и листов, а круглые экструзионные головки могут использоваться для изготовления волокна и стерженей. Профильные экструзионные головки используются для изготовления фигур, отличающиеся от кольцевых, круглых или прямоугольных экструзионных головок.

Входное отверстие экструзионной головки обычно выполнено в соответствии с выходом экструдера. Если входное отверстие не соответствует выходу экструдера, между экструдером и головкой вставляется адаптер. Головка имеет три основных элемента: входное отверстие, коллектор (коллектор в виде вешалки) поверхность участки, либо ее называют губами экструзионной головки. Именно эти губы экструзионной головки соотвествуют форме экструдируемого продукта (Рисунок 2) [10].

[image: image2.png]



Рисунок 2 – Основные компоненты экструзионной головки [10]

Из одного полимерного материала невозможно получить желаемую упаковочную пленку. Поэтому для этого необходимо объединить два или более полимерных материалов. Данный процесс называется коэкструзией. Коэкструзия широко используется для объединения двух или более полимерных материалов, которые будут проходить через головки экструдера. Коэкструзионная головка применяется для изготовления многослойных продуктов. Процесс коэструзии проводят двумя способами: система блока подачи и мультиколлекторная система коэкструзии. В первом случае различные полимеры перемешиваются в блоке подачи, затем подаются в обычную моноколлекторную экструзионную головку. Преимущество данной системы заключается в том, что она проста, недорога и позволяет перемешивать много слоев полимеров. Из мультиколлекторной системы коэкструзии различные полимеры поступают в экструзионную головку по отдельности и каждый материал имеет свой коллектор. Затем данные потоки начинают перемешиваться образуя многослойный продукт на выходе экструзионной головки. Преимуществом данной системы является комбинирование полимеров, имеющих различные свойства потоков. В результате данного способа можно получить широкий спектр материалов. Недостатком является то, что дизайн экструзионной головки будет очень сложный и дорогостоящий [11, 12].

Для моделирования вязкотекущих полимеров применяются различные модели. Среди них для моделирования полипропиленого потока хорошо соответствует модель Кассона: 

Ниже, математическая модель поможет вычислить распределение температуры полимерного течения

	[image: image3.png]



Течение расплавленного полипропилена может описываться реологической моделью Кассона
	(1)


	                                                       [image: image5.png],:{\/?0+W)’
0




	если  [image: image7.png]T> T,




	(2)

	
	если [image: image9.png]


,
	


где  [image: image11.png]


 - скорость сдвига, du/dy; 

τ0 – предельное напряжение; 

ηc – коэффициент вязкости Кассона [13].

Проф. Мохамед Эльгинди и Проф. Роберт Лангер участвовали в нескольких смежных проектах с 1992 года в поддержку трех крупнейших в мире предприятий по производству экструзионных головок. Они являются коллабораторами данного проекта. Разработка широких экструзионных головок USR стала приоритетом для двух из этих компаний. Они смогли разработать конструкцию для штампов USR шириной до двух футов и получить патент США № 7862755 от 4 января 2011 года. Еще не было другого патента, выданного для более крупных штампов USR. Таким образом, целью проекта является разработка нового программного обеспечения для моделирования реологических свойств местных продуктов, а также создание подходящих новых головок для полимерных изделий Казахстана для экструзионных листов и тонких пленок.

Таким образом, для достижения целей проекта в 2019 году были определены следующие задачи:

1 Выполнение реологических проверок и характеристика физически-химических 
свойств полимера
2 Выполнение численного моделирование алгоритмов проектирования головки и 
получение проектных данных для конкретных продуктов 

3 Выполнение численного моделирования на различных размерах корпуса головки 

4 Научно-организационная работа.

Основная часть

1 ВЫПОЛНЕНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК И ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИЧЕСКИ-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ   ПОЛИМЕРА

Задачей этого отчетного периода было выполнение реологических проверок, то есть сбор реологических данных полимера которые в дальнейшем были использованы для выполнения числительных вычислений.  В частности, были использованы 3 образца экструзионной головки для выполнения проверки и сбора реологических и физически-химических характеристик. 
[image: image12.emf]120 140 160 180 200 220 240

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

η (Pas)

T (°C)

 INEOS KS 35g (nennn5)

 SIBEX H-031

 INEOS KS 40g


Рисунок 3 – Изменения вязкости полимера в зависимости от различных уровней температур в трех разных экструзионных головок
[image: image13.emf]110120130140150160170180190200210220230240

10000

G' (Pa)

T (°C)

 INEOS KS 35g (nennn5)

 SIBEX H-031

 INEOS KS 40g


Рисунок 4 – Изменения давления полимера в зависимости от различных уровней температур в трех разных экструзионных головок
Как видно из Рисунков 3 и 4, представлены данные вязкости и давления в паскалях при разных температурах образцов INEOS KS 35g, SIBEX и INEOS KS 40g. На Рисунке 5 можно заметить пример полученных данных реологических и физических характеристик которые в дальнейшем были использованы как входные данные для вычислений. 

[image: image14.png]Seglndex
11
12
113
14
15
116
17
118
119
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

tins

14.69643021
17.83923912
26.96296501
36.22343063

46.4898262
55.73854446
65.05954742
71.16351318
80.44546509
89.67661285

99.0112915
108.2248535
117.4755554
126.6949997

135.984726
145.2256622

154.490036
163.7270508
1729933624
182.2518616
188.4124908
197.6651001
206.8962708

tsegins

14.04232502
17.18513298
26.30885887
35.56932449
45.83572006
55.08443832
64.40544128
70.50940704
79.79135895
89.02250671
98.35718536
107.5707474
116.8214493
126.0408936
135.3306274
144.5715637
153.8359375
163.0729523
172.3392639
181.5977631
187.7583923
197.0110016
206.2421722

Tin°C

229.8562561
229.8391052
229.5900818
229.2491394
228.8432556
228.4522034

228.099176

227.850824
227.5363708
227.1656738
226.7888123
226.4230896
226.1144958
225.7335144
225.3653198
225.0374695
224.6703125
224.3528992
224.0012146
223.6711365
223.4401794
223.1145264
222.7770935

5177.745605
5131.747559
5059.102051
5016.371094
4985.912109
4967.964355
4965.958008
4962.391602
4966.0625
4974.930176
4984.414551
4996.138672
5003.116211
5013.963379
5029.92627
5040.437012
5056.672852
5065.781738
5080.601563
5091.826172
5103.735352
5115.213379
5130.175293

10601.10547
10366.31152
10273.50781
10208.42969
10172.03125
10141.89844
10131.23047
10127.34863
10124.41992
10125.11523
10123.38281
10137.96387

10147.3916
10155.33105
10167.88477
10178.02734
10190.16504
10199.29004
10206.33398
10217.57227
10221.52637
10237.58691
10250.01367

1877.707764
1840.943604
1822.580933
1810.285278
1802.948975
1797.385498
1795.720459
1794.915771
1794.754395
1795.475708
1795.894531
1798.800781
1800.637695

1802.53479
1805.451538
1807.640259
1810.518799
1812.464233
1814.518188
1816.915771
1818.324951
1821.427979
1824.261963

in °
63.96839697
63.66271185
63.78245189
63.83072767
63.88780073
63.90228073
63.88760266
63.895191
63.87189322
63.83301578
63.78590797
63.76523982
63.75465302
63.72319317
63.6789677
63.65413313
63.60798154
63.58733388
63.53638067
63.51108164
63.46647368
63.45098281
63.41183899

yin%

1.013428625
1.033697557
1.044117939
1.051215176
1.055495068
1.058765221
1.059748791
1.060224324
1.060320996
1.059896406
1.059651282
1.057938766

1.05685927

1.05574755
1.054042391
1.052766107
1.051092986
1.049964689
1.048777346
1.047393493

1.04658287
1.044799108
1.043176185

M in yNm

188.0531345
188.0586497
188.0597119
188.0606578
188.0610944
188.0616619
188.0619966
188.0620839
188.0623022
188.0625641
188.0628988
188.0628261

188.062797
188.0628843
188.0629425
188.0629716
188.0630734
188.0630443
188.0632772
188.0632626
188.0634809
188.0633499
188.0633499




Рисунок 5 – Реологические и физические данные полимера полученные в ходе реологических проверок

Образцы, полученные у местного производителя, являются важными данными для полного осуществления дальнейших вычислений, в частности, численное моделирование алгоритмов проектирования головки. Таким образом, были выполнены следующие проектные задачи данного периода.

2 ВЫПОЛНЕНИЕ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ АЛГОРИТМОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОЛОВКИ И ПОЛУЧЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ПРОДУКТОВ

Так как создание эффективного и гибкого дизайна экструзионной головки является основной задачей этого проекта, были выполнены ряды численных моделирований алгоритмов проектирования головки что может послужить эффективной версией существующей экструзионной головки в ТОО “Полимер Продакшн”. Раньше было упомянуто, что все доступные документы для этой экструзионной головки были изучены, к примеру схема которая показана на Рисунке 6. 
[image: image15.png]



Рисунок 6 – Схема экструзионной головки ТОО «Полимер Продакшн»

Это схема была использована для моделирования при помощи программы SolidWorks и для дальнейшего анализа на равномерные распределения жидкости полимера при помощи программы ANSYS с пакетами POLYFLOW. Данный вид анализа заключает в себя числительный метод конечных элементов, который позволяет определить данные температуры, давления и скорости потока жидкости в каждой точке области экструзионной головки [14]. 
[image: image16.png]



Рисунок 7 – Смоделированная схема существующей экструзионной головки для дальнейших вычислений


На Рисунке 7 можно увидеть смоделированную экструзионную головку которая используется в местной пластико-производственной компании ТОО “Полимер Продакшн”. Эта схема была использована в программе ANSYS POLYFLOW для того, чтобы выполнить вычислительные анализы скорости и давления потока жидкости. После выполнения данных вычислений, были выявлены доказательства того, что дизайн экструзионной головки который используется в местной компании является неэффективным, так как результаты показали, что распределения скорости и давления потока жидкости неравномерны. В целях демонстрации данного результата, обратите внимание на Рисунки 8 и 9.
[image: image17.jpg]VELOCITIES
Contour 1 (a)

1.520e+00
1.368e+00
1.216e+00

1.064e+00
9.118e-01

7.598e-01
6.079e-01
4.559e-01
3.039e-01

1.520e-01

0.000e+00
[ms-1]




Рисунок 8 – Контурное изображение распределения скорости потока жидкости полимера внутри существующей экструзионной головки
[image: image18.jpg]PRESSURE
Contour 1 (a)

1.383e+07
1.245+07
1.106e+07
9.681e+06
8.298e+06
6.915¢+06
5.532e+06
4.149e+06 _
2.766e+06 "
13836406 |

|
0.000e+00 |
[Pa] | B





Рисунок 9 - Контурное изображение распределения давления потока жидкости полимера внутри существующей экструзионной головки
В ходе вычислительного анализа, было выявлено неравномерное распределение скорости и давления потока полимерной жидкости в полости экструзионной головки. Это говорит о том, что местная производственная компания будет сталкиваться с некачественным и неэффективным производством пластиковых листов. Это, разумеется, приведет к убыткам, поэтому компания будет нуждаться в улучшенном дизайне экструзионной головки для того, чтобы эффективно производить пластиковые листы, что значит, распределение потока должно быть равномерным.


Ключевая задача данного проекта является предоставлением улучшенного дизайна экструзионной головки что позволит повысить эффективность производства. Таким образом, была установлено, что нужно выполнить численное моделирование на различные виды корпуса экструзионной головки и выявить улучшенный дизайн. 
3  ВЫПОЛНЕНИЕ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ НА РАЗЛИЧНЫХ РАЗМЕРАХ КОРПУСА ГОЛОВКИ 

Значительное количество исследовательских работ было выполнено в целях нахождения оптимального дизайна для экструзионной головки. К примеру, специалисты в сфере инженерий и прикладной математики приходили к некоторым аналитическим решениям геометрий головки и они выявляли некоторые, по их мнению, оптимальные дизайны, однако, их работы были ограничены тем, что их подход не подходил к сложным структурам модели экструзионных головок [15,16]. Некоторые авторы разработали и предоставили свои дизайны для головки, но они были безуспешны, так как были трудности в производстве с их головками [17]. Для достижения оптимального дизайна головки, в данном проекте был использован числительный метод под названием “конечные элементы”. Этот числительный метод очень эффективен для решения математических моделей при особо сложных геометриях, к тому же, ряд ученых использовали этот метод для вычислительных целей, что дало положительные результаты [18]. 

Учитывая то, что целью данного проекта является выявление дизайна, который позволит достичь равномерного распределения потока жидкости, разные модели корпуса головки были использованы для выполнения числительного метода. На Рисунках 10 и 11 можно увидеть возможные оптимальные дизайны, которые были разработаны с учетом математических вычислений. 
[image: image19.png]



Рисунок 10 – Новый дизайн модели экструзионной головки

[image: image20.jpg]720 mm PO

(b)

180 mm

720 mm




Рисунок 11 – (a) Существущая модель головки в местной производственной компании; (b) модифицированная модель головки

В ходе исследования было выявлено что улучшенная модель на Рисунке 11(b) является оптимальной с точки зрения равномерности потока жидкости полимера. Данная экструзионная головка имеет улучшенную внутреннюю геометрию. Анализ распределения скорости и давления потока показали удовлетворяющий результат, что можно заметить на Рисунках 12 и 13. 

[image: image21.jpg]VELOCITIES
Contour 1 (b)

1.520e+00
1.368e+00
1.216e+00
1.064e+00
9.117e-01

7.598e-01
6.078e-01

4.559¢-01 i
3.039¢-01 L
1.520e-01

0.000e+00
[mst-1]





Рисунок 12 - Контурное изображение  равномерного распределения скорости потока жидкости полимера внутри улучшенной экструзионной головки
[image: image22.jpg]PRESSURE

Contour 1 (b)

1.232e+07
1.109e+07
9.854e+06
8.622e+06
7.391e+06
6.159e+06
4.927e+06
3.695e+06
2.464e+06
1.232e+06

0.000e+00
[Pa]





Рисунок 13 - Контурное изображение  равномерного распределения давления потока жидкости полимера внутри улучшенной экструзионной головки
Данный этап задачи проекта был успешным и ряд научных работ были произведены участниками исследовательского проекта. 
4 НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА

В рамках данного проекта были успешно произведены научные статьи, работы были представлены в престижных международных конференциях (в г. Куала-Лумпур)  и на научной выставке. Данный научный проект был избран для участия на выставке в рамках Евразийского форума лидеров высшего образования 2019 (Рисунок 14).

Статьи представленные на конференции в виде устного доклада и опубликованные в журнале Key Engineering Materials:
1. Igali D., Perveen A., Wei D., Zhang D., Mentbayeva A., 3D FEM study of the flow uniformity of flat film/sheet extrusion dies // The 4th International Conference On Material Engineering and Application 2019, Kuala-Lumpur, Malaysia
2. Saparov T., Belgibay U., Zhang D., Wei D., Mentbayeva A., Perveen A., Design and Optimization of Die body for polymer extrusion // The 4th International Conference On Material Engineering and Application 2019, Kuala-Lumpur, Malaysia
Статьи, поданные на публикацию и в данный момент в печати:

3. Igali D., Wei D., Zhang D., Mentbayeva A., Perveen A., A Comparative Analysis of Sheeting Die Geometries Using Numerical Simulations // Advances in Computational Design, An International Journal, 2019. 
Статьи готовящиеся для подачи на публикацию:

4. Zhumakhanova G., Wei D., Winter Die Flow Distribution Profiles for the Casson Fluids
5. Mukhamediyeva A., Wei D., Fitting the PP Rheometer Data by Power-law, Modified Cross, and Carreau – Yasuda Models
6. Amangeldi M., Wei D., Finite Element Solutions of Temperature Distribution in Molten Polypropylene Flow in Circular Tube 
[image: image23.png]N NAZARBAYEV
UNIVERSITY

@ SCHOOL OF SCIENCE

AND TECHNOLOGY

Project Team

PIL: Dr. Dongming Wei Chair
& Full Professor
CO-PIs:Asma Perveen
Dichuan Zhang (SENG)
Almagul Mentbayeva(SENG)
Mohamed Elgindi, Prof.
Texas A & M-Qatar

Post-Dr.
Kuralay Korzhynbayeva

Student Researchers:

Jr Giardina Ronald (Ph.D)
Dastan Igali (MS)

Gulzat Zhumakhanova(MS)
Medeu Amangeldi (BS)
Abilkaiyr Mukhambetiyar
(BS)

Torekhan Saparov (BS)
Ualikhan Belgibay (BS)

This work was funded by the
MES grant: AP05134166

Department of Mathematics

Project: Development and Prototyping of Extrusion Dies for Advanced
Plastic Sheets and Thin Film Production

Modeling and Simulation with Differential Equations and Finite Element Analysis
THE ATYRAU REGION SEEKS TO FOCUS ON POLYMER MANUFACTURING

News: Up to 1,250,000 tonnes of &
polyethylene per year that will be produced /
in Kazakhstan which will fully cover

domestic demand and ensure stable export
eanings. Up to 3,000 jobs for the
industries. The contribution to the gross
domestic product (GDP) is expected at an
average of 1.2 percent per year 2
Zhanna Shayakhmetova in on

30 March, 2018 i

¢

A(oF)
ar

H(T) = pres exP B (P—=Pret) (D) = proe + (0 — o) (1 + @|D|*

(ov) +div(ov®v) —divT = ob
) T = —pI + 2u(0,0)D

+div (oEv) + divq — div (Tv) = gb - v + or* {

Polypropylene Sheet Extrusion Die Flow Distribution Manifold design (CAD, COMSOL,POLYFLOW)

N

Atyrau’s Die . l

Head Design .
Analysis: 3

NU Project ;

Team Design

and Analysis: St T 0150063 Lo 00 GO GRS G0z

Von

[1]D. Wei and S. AL Ashihab, Existence of self-similar solutions of the fwo-dimensional Navier-Stokes
‘equation for non-Newtonian flvids, ARAB 1. Mathematical Sciences, Available online 20 April 2019
[2] K. Kopasmbacsa , A. Mextoacsa, 1. Vedil, 1. Ka, A. Ilepsees, PassuTue nonumepHoi
ApOMBINENHOCTH 5 KasaxcTane, Fopenue u naasmoxumus 16 (2018) 187-203

Velocity distribution across the
width of the die

Steady state temperature distribution of molten
‘polypropylene flow in parallel-plate

Pressure distribution of molten
polypropylene flow





Рисунок 14 – Постер данного научного проекта для Евразийского форума лидеров высшего образования 2019
1 Выполнение реологических проверок и характеристика физически-химических свойств полимера
2 Выполнение численного моделирование алгоритмов проектирования головки и получение проектных данных для конкретных продуктов 

3 Выполнение численного моделирования на различных размерах корпуса головки 

4 Научно-организационная работа.

Заключение
В результате выполнения научно-исследовательских работ за отчетный период были получены следующие научно-практические результаты:

1 Были выполнены реологические проверки для сбора данных и характеристик физически –химических свойств полимера. Данные были использованы в ходе разработки новых дизайнов и вычислительных работ.
2 Существующая модель экструзионной головки была проверена на эффективность путем анализа потока жидкости на скорость и давление что выявило неравномерное распределение. В добавок было выполнено численное моделирование алгоритмов проектирования головки и были получены важные данные для использования в разработке новых дизайнов головки.
3 Различные виды корпуса головки были использованы для выявления равномерного распределения. В конечном итоге был выбран улучшенный дизайн.

4 Результаты проекта были представлены на международных конференциях в виде научных журналов и устного доклада, также готовятся статьи для публикации в международных журналах с высоким импакт-фактором. Данный проект был показан на выставке в Евразийском форуме лидеров высшего образования 2019 как один из успешных исследовательских проектов. 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 Рынок по производству пластмассовых и резиновых изделий в Казахстане // http://rfcaratings.kz/6155 (дата обращения: 01.10.2019).
2 Выпуск резиновых и пластмассовых изделий вырос на 16,5% за год, до 43,6 млрд тг //http://www.energyprom.kz/ru/a/reviews/ypusk_rezinovyh_i_plastmassovyh_izdelij_vyros_na_165_za_god_do_436_mlrd_tg?mcode=markets (дата обращения: 01.10.2019).
3 Полипропиленовая биаксиально-ориентированная пленка (BOPP) // www.polymerproduction.kz (дата обращения: 01.10.2019).
4 Zhang S.S. A review on the separators of liquid electrolyte Li-ion batteries. // J. Power Sources. - 2007. – Vol. 164. – P. 351–364.

5 Pat. the USA 6,153,133. Method of producing highly permeable microporous polyplefin membrane / N.Kaimai, K.Takita, K. Kono, H.Funaoka; publ. 28.11.00. - №.6. - 153,133. – 8 с.  
6 Pat. the USA 4,791,144. Microporous film and process for production thereof  / I.Daisuke, T.Hisashi, I.Shintaro; publ. 03.03.11. - №.4. - 791,144. – 6 с.  
7 Pat. the USA 6,368,742. Polypropylene microporous membrane for battery separator  / H.M.Fisher, C.G.Wensley; publ. 9.04.02. - №.US6. - 368,742, B2. – 4 с. 
8 Patent the USA 5641565. Separator for a battery using an organic electrolytic solution and method for preparing the same  / H.Sogo; publ. 24.06.97. - №5. - 641,565. –11 с.
9 Ihm D.W., Noh J.G., Kim J.Y. Effect of polymer blending and drawing conditions on properties of polyethylene separator prepared for Li-ion secondary battery // J. Power Sources: - 2002. – Vol. 109. – P. 388–393.

10 Rauwendaal C. Polymer extrusion. - Munich: Carl Hanser Verlag, 2001. –943 р.
11 Middleman S. Fundamentals of polymer processing. – New York: McGraw-Hill, 1977. – 448 р.
12 Michaeli W. Extrusion Dies for Plastics and Rubber. – Munich: Hanser Publishers; Vienna; New York; Barcelona, 1992. – 38 р.
13 Mitsoulis E. Flows of viscoplastic materials: models and computations. // Rheology Reviews. - 2007. - Vol. – P. 135-178.
14 Wang Y. The flow distribution of molten polymers in slit dies and coathanger dies through three‐dimensional finite element analysis. // Polymer Engineering & Science. - 1991. – Vol. 31. – P. 204-212. 
15 Röthemeyer F. Gestaltung Von Extrusionswerkzeugen Unter Berücksichtigung Viskoelastischer Effekte. // Kunststoffe, 1969. – Vol. 59. – P. 333-338.

16 Sander R., Pittman J. Simulation of slit dies in operation including the interaction between melt pressure and die deflection. // Polymer Engineering & Science. – 1996. – Vol. 36. – P. 1972-1989.

17 Hornsby P., W. Michaeli. Extrusion Dies For Plastics And Rubber. - Munich, Bavaria, Germany: Hanser Publishers, 1992. – 362 p.
18 Wang Y. The flow distribution of molten polymers in slit dies and coathanger dies through three‐dimensional finite element analysis. // Polymer Engineering & Science. – 1991. – Vol. 31. –P. 204-212. 

ПРИЛОЖЕНИЕ А
Скан-копии календарного плана на 2018-2020 годы
[image: image24.emf]
[image: image25.emf]
[image: image26.emf]
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Список публикаций за 2019 год

1. Igali D., Perveen A., Wei D., Zhang D., Mentbayeva A., 3D FEM study of the flow uniformity of flat film/sheet extrusion dies // The 4th International Conference On Material Engineering and Application 2019, Kuala-Lumpur, Malaysia

2. Saparov T., Belgibay U., Zhang D., Wei D., Mentbayeva A., Perveen A., Design and Optimization of Die body for polymer extrusion // The 4th International Conference On Material Engineering and Application 2019, Kuala-Lumpur, Malaysia

В печати
3. Igali D., Wei D., Zhang D., Mentbayeva A., Perveen A., A Comparative Analysis of Sheeting Die Geometries Using Numerical Simulations // Advances in Computational Design, An International Journal, 2019.
Готовятся к подаче на публикацию:

1. Zhumakhanova G., Wei D., Winter Die Flow Distribution Profiles for the Casson Fluids

2. Mukhamediyeva A., Wei D., Fitting the PP Rheometer Data by Power-law, Modified Cross, and Carreau – Yasuda Models

3. Amangeldi M., Wei D., Finite Element Solutions of Temperature Distribution in Molten Polypropylene Flow in Circular Tube 
ПРИЛОЖЕНИЕ В

Оттиски публикаций
[image: image27.png]-écientiﬁc.Net

Ml Fubiisher in Materials Science & Engineering

DISTRIBUTION & ACCESS ~ FOR PUBLICATION ~ SUPPLEMENTS  ABOU

Periodicals

Engineering Research

Advanced Engineering Forum

Journal of Biomimetics, Biomaterials
and Biomedical Engineering

Advances in Science and Technology
Applied Mechanics and Materials

International Journal of Engineering
Research in Africa

Foundations of Materials Science and
Engineering

Materials Science

Journal of Metastable and
Nanocrystalline Materials

Home » Key Engineering Materials

Key Engineering Materials

Volumes My eBooks Dete

EE—— Ahout:

“Key Engineering Materials” is a pe!
entire range of basic and applied a
modelling, processing and applicat
“Key Engineering Materials” is one

Key Engineering Materials.

"Key Engineering Materials" specia
complete volumes from internatiol
complete special topic volumes. W
individual authors.

Authors retain the right to publish
I . 'sion in another periodical.

All published materials are archived with PORTICO and CLOCKSS.

Authors can share research paper via KUDOS platform to help broa

I





[image: image28.jpg]3D FEM study of the flow uniformity of flat film/sheet extrusion dies

Dastan Igali" 2, Asma Perveen?®, Dongming Wei® ¢, Dichuan Zhang* ¢
and Almagul Mentbayeva® ¢

1-2.3.4 5Dgpartment of Mechanical & Aerospace Engineering, Nazarbayev University, Nur-
Sultan city, Kazakhstan

?dastan.igali@nu.edu.kz, ®asma.perveen@nu.edu kz, “dongming wei@nu.edu kz,
“dichuan.zhang@nu.edu.kz, *almagul. mentbayeva@nu.edu.kz

[Don't type anything in this line, it'll show the date of receipt and acceptance]

Keywords: film/sheet extrusion dies, polymer, flow uniformity, 3D FEM simulations

Abstract. Coat-hanger dies are widely used in the extrusion of polymer sheets and films.
However, when designing the flat film/sheet extrusion dies manufacturing companies still
facing difficulties in achieving the flow uniformity of the polymer melt. This affects the product
quality and tool life. This study examines the existing extrusion die design which is used in in
the industry in Kazakhstan for polypropylene sheet production and proposes better geometry of
a die. These die geometries will be tested for flow uniformity in terms of velocity and pressure
at the outlet.

Introduction

Polymer extrusion is a major polymer processing technique used to produce a wide range of
plastic products such as flat polymer sheets, films, plastic tubes, window channels, etc. The
function of a sheet/film extrusion die is to create extended part of desired cross-section with
large width-to-thickness ratios [3]. Products of thickness less than 0.25 mm are called films, but
if the thickness is over 0.25 mm the output product is referred to as sheet [8]. An optimization
of the die geometry plays a crucial role in achieving the desired quality and characteristics of
the final product [4].

A well-designed die should provide balanced flow of the melt through a die opening with
minimal pressure drop, uniform exit velocity and temperature distribution. 1 % variation in
pressure may cause an extrusion output variation of 3 % depending on the rheological
characteristics of an extruded material [7]. A non-uniform velocity distribution at the die exit
may cause variations in the sheet thickness across the width of the die. Increased velocity in a
given section will thicken corresponding cross-section of the product due to higher volumetric
flow and elongational strain rate. The melt temperature fluctuation affects the material viscosity,
density, process stability, extrusion output rate and quality of the extruded product [6].

The aim of this work is to examine existing extrusion die geometry and compare with
improved die geometry in terms of velocity and pressure fields at the die outlet. The design of
geometry for extrusion die is accomplished applying the “trial and error” approach, which is
difficult and time-consuming because of the non-linear relationship between the material
viscosity, shear rate and temperature [5]. In fact, the use of finite element models will allow
investigating the effects of the die geometry on the material flow and on the stresses acting on
the die so to reduce the die wear and to improve the tool life. The software used to perform the
simulations was a commercial Solidworks and Ansys Polyflow.




[image: image29.jpg]Design & Optimization of Die body for polymer extrusion

Torekhan Saparov * ¢, Ualikhan Belgibay 2 °, Dichuan Zhang 3¢, Dongming
Wei* 9, Aimagul Mentbayeva % © and Asma Perveen '

1:2.3.4.5.8 Dgpartment of Mechanical & Aerospace Engineering, Nazarbayev University, Nur-
Sultan city, Kazakhstan

“torekhan.saparov@nu.edu.kz, ® ualikhan.belgibay@nu.edu.kz, © dichuan.zhang@nu.edu.kz,
“dongming.wei@nu.edu.kz,  almagul.mentbayeva@nu.edu.kz, ‘asma.perveen@nu.edu.kz

Keywords: Polypropylene, polymer, die body, viscosity, uniform flow
Abstract

Polymer extrusion is one of the largest material manufacturing processes, which is deployed in
the substantial amounts of productions. The variety of the output product types is greatly attributed
to the die part of the extruder because it is one of the essential components that shapes material. The
main purpose of this paper is to create a feasible and efficient design of the extrusion die, which
would meet the design requirements and would be more convenient to use as well as have better
performance compared to the existing design. In order to obtain adequate results, CAD model of the
die body were created and simulated in the SolidWorks Plastics and COMSOL software. It is found
from the results of the simulation that, proposed design demonstrated better performance in terms of
uniformity of the flow at the outlet as well as pressure and temperature distributions.

Introduction

Nearly two centuries passed from the invention of the first patented extrusion process and with
the passage of time it became one of the most widely used manufacturing processes. Although
extrusion started as the process mainly operating with metals but eventually with the increasing
demand in products with different composition, it has developed into a multi-material process [1].
Extrusion is defined as a manufacturing method of processing materials where the material is
continuously pushed through the extrusion die, which shapes the output at constant cross sectional
profile. Extrusion process can be divided into several different types depending on the material that
is used and machine configuration such as direct and indirect extrusion, cold and hot extrusion,
hydrostatic extrusion, tube extrusion [2]. One of such types of extrusion is the polymer extrusion,
which is the focus of this paper.

Current die design in one of the Extrusion plant in Kazakhstan experiences issue due to non-
uniform flow of product, causing them lot of process waste. The aim of the paper is to create a die
body design that can produce better results of flow distribution at the outlet of the die, uniform
pressure distribution and achieve stable velocity through die body. The creation of such model was
an iterative process of applying “the trial and error” approach due to the fact that application of
existing parametric calculations would be exact reproduction of the others work and take away the
navelty of the design. Besides, the vast amount of the variables and interactions that affect the flow
characteristics would make the work tedious and sophisticated. The model was constructed in
“Solidworks” software and its performance was simulated using “COMSOL” software.

Theory

Before proceeding to the simulation part of the report, it is worth mentioning the model, which
was used in the computational software for the derivation of the dynamic viscosity. Essentially, the
dynamic viscosity also sometimes referred as absolute viscosity is the measurement of the internal
resistance of the fluid to the flow. The implemented model is named power-law model, which is used
to characterize process fluid. The power-law model is described using the Ostwald-de Waele




[image: image30.jpg]A Comparative Analysis of Sheeting Die Geometries Using
Numerical Simulations

Dastan Igali ' Dongming Wei 2, Dichuan Zhang Almagul Mentbayeva% and
Asma Perveen "5¢

"“Department of Mechanical & Aerospace Engineering, School of Engineering, Nazarbayev University, Nur-
Sultan city 010000, Republic of Kazakhstan; *Mathematics Department, Schaol of Science and Technology,
Nazarbayev University, Nur-Sultan city 010000, Republic of Kazakhstan; *Department of Givil &
Environmental Engineering, School of Engineering, Nazarbayev University, Nur-Sultan city 010000, Republic
of Kazakhstar;, *Department of Chemical & Materials Engineering, School of Engineering, Nazarbayev
University, Nur-Sultan city 010000, Republic of Kazakhstan

(Received  keep asbiank , Revised  keep as blank , Accepted  keep as blank )

Abstract. The flow behavior of polymer melts within a slit die is an important consideration when designing a die
geometry. The quality of the extruded polymer product can be determined through an evaluation of the flow
hﬂmogneity,mﬂﬁwzmmﬂm&opmﬂemmﬂheig{nofﬂwdje.ﬂmva,maﬁemw
formulations cannot fully determine the behavior of the flow due to the complex nature of fluid dynamics and the
nonlinear physical properties of the polymer melts. This paper examines two slit die geometries in terms of outlet
velocity uniformity, shear rate uniformity at the walls and pressure drop by using the licensed computational fluid
dynamics package, Ansys POLYFLOW, based on the finite element method. The Carreau-Yasuda viscosity model
was used for the rheological properties of the polypropylene. Comparative analysis of the simulation results will
conclude that the modified die design performs better in all three aspects providing uniform exit velocity, uniform wall
shear rates, and lower pressure drop.

Keywords: polyn;e? slit dies; sheeting dies; coat-hanger dies; Carreau-Yasuda viscosity model; three-
dimensional FEM simulations; Ansys POLYFLOW; pressure drop; flow homogeneity

1. Introduction

Extrusion is a major manufacturing technique used to produce a wide range of products of
continuous profiles such as tubes, wire insulation coating, plastic sheets, and films. Processing by
extrusion has been used in the polymer industry for a considerable amount of years as it is a quick,
simple and versatile operation that transforms raw materials into finished parts or products
(Rauwendaal 2014, Wieme er al. 2018, Sauceau et al. 2011). Polypropylene (PP), which is well-
known as semi-crystalline polymer (Lei et a/. 2013), is one of the highly demanded material in the
industry (Drozdov et al. 2012) due to its ability of retaining its mechanical properties at elevated
temperatures (Yaragal and Ramanjaneyulu 2016) and high fatigue strength (Vogel et al. 2015).

Over the last few decades, much emphasis has been drawn on the development of extrusion
dies with slit shape openings used for the production of films and sheets with large width-to-height

*Corresponding author, Assistant Professor E-mail: asnia.perveen@nu.cdu.kz
*MSc Student, E-mail: dastan.igali@nu.edu kz

® Professor, E-mail: dongming.wei@nu.edu.kz

© Assistant Professor, E-mail: dichuan. zhang@nu.edu.kz

4 Assistant Professor, E-mail: almagul. mentbayeva@nu.edu.kz






