РЕФЕРАТ

Есеп 134 беттен, 3 кестеден, 2 суреттен, 76 сілтемеден, 2 қосымшадан тұрады.

АДСОРБЕНТ, БЕЛСЕНДІРІЛГЕН КӨМІР, АҒЫНДЫ СУЛАР, МҰНАЙ ҚАЛДЫҚТАРЫ, КҮРІШ ҚАУЫЗЫ МЕН САБАНЫ

Зерттеудің нысаны күріш қалдықтары (сабан, қауыз), мұнай шламдары болып табылады.

Жұмыс мақсаты: өндірістік ағынды суларды тазалауға арналған экологиялық қауіпсіз және пайдалы екіншілік өнім – адсорбенттер алудың жоғары бәсекелі өңдеу технологиясын жасау.

Әдістер: жұмыс барысында зерттеу тақырыбы бойынша әдеби мәліметтер қаралып зерттеу бағыты бойынша жақын технологиялар табылды. Қатты және сұйық қалдықтарды өңдеудің және екіншілік өнімдерді қайта пайдаланудың инновациялық технологиясы жасалды. Алынған адсорбенттердің физика-химиялық параметрлері: йод бойынша адсорбциялық белсенділік, су бойынша кеуектердің жалпы көлемі, ылғалдың салмақтық үлесі, ұнтақтық тығыздығы зерттелді.

Жұмыс нәтижелері және жаңашылдығы: төменгі сортты ауылшаруашылығының қатты қалдықтары мен сұйық мұнай қалдықтарынан алынатын кеуекті көміртекті материалдар алу үшін физика-химиялық шарттар кешені жасалды. Адсорбенттің морфологиясының, құрылымы мен қасиеттерінің, температура мен бірге өңдеуге тәуелділігі бағаланды.

Жоба нәтижелерінің мақсаты және қолданылу саласы: со-термолизді қолданып, қалдықтарды біріктіре өңдеуде микро- және наноқұрылым түзетін көміртекті қаңқаның құрылымдық-химиялық трансформациясының тәжірибелік моделі жасалды. Модельдер қазақстандық шикізат көздері – Қызылорда облысының төменгі сортты қатты және сұйық қалдықтары (күріш сабаны, қауызы және техногенді мұнай қалдықтары) қоспасынан жасалды.

РЕФЕРАТ

Отчет 134 с., 3 табл., 2 рис., 76 источников, 2 приложений.

АДСОРБЕНТ, АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ, СТОЧНЫЕ ВОДЫ, НЕФТЕОТХОДЫ, РИСОВАЯ ШЕЛУХА И СОЛОМА

Объектами исследований являются отходы риса (солома и шелуха), нефтешламы.

Целью работы является разработка высококонкурентной технологии переработки твердых и жидких отходов в экологически безопасные и полезные вторичные продукты – адсорбенты для очистки промышленных стоков.

Методы: проведен литературный поиск и выявлены наиболее близкие технологии по направлению исследования. Разработана инновационная технология восстановления жидких и твердых отходов и повторного использования вторичных продуктов. Исследованы физико-химические параметры полученных адсорбентов, такие как адсорбционная активность по йоду, суммарный объем пор по воде, массовая доля влаги, насыпная плотность.

Результаты работы и их новизна: разработан комплекс физико-химических подходов при получении пористых углеродных материалов из смешанных низкосортных сельскохозяйственных твердых отходов и жидких нефтяных отходов. Оценена зависимость морфологии, структуры и свойств адсорбента от температуры и времени совместной обработки.

Назначение и область применения результатов проекта: разработаны экспериментальные модели структурно-химической трансформации углеродного каркаса с образованием микро- и наноструктур при совместной переработке отходов с использованием со-термолиза. Разработаны модели для смесей низкосортных твердых и жидких отходов (рисовых стеблей, шелухи и техногенных нефтяных отходов) из казахстанских источников Кызылординской области.

# СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | # Стр. |
| --- | --- | --- |
| ВВЕДЕНИЕ |  | # 7 |
| # ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ |  |  |
| # 1 | Современное состояние переработки сельскохозяйственных и техногенных отходов | # 9 |
| # 1.1 | Обзор исследований по переработке растительного сырья в адсорбенты | # 9 |
| # 1.2 | Обзор исследований по переработке техногенных отходов в адсорбенты | # 19 |
| # 1.3 | Совместная переработка твердых и жидких отходов в адсорбенты | # 22 |
| # 2 | Совместная переработка отходов риса и нефтешламов в адсорбенты | # 23 |
| # 2.1 | Со-термолиз рисовой шелухи и нефтешлама | # 23 |
| # 2.2 | Со-термолиз рисовой соломы и нефтешлама | # 24 |
| # 2.3 | Материалы и методы анализа, определение свойств полученных сорбентов | # 25 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ |  | # 29 |
| СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ |  | # 30 |
| Приложение А – Календарный план работ |  | # 37 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Б – Перечень и оттиски опубликованных работ по результатам исследований |  | # 43 |

ОБОЗНАЧЕНИЕ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем отчете использованы следующие обозначения и сокращения:

Å – ангстрем

м2/г – удельная поверхность

d – плотность

М – молярный раствор

мм – миллиметр

мин – минут

со- – совместная

LV – низковакуумный

нм – нанометр

ВВЕДЕНИЕ

Активированный уголь является старейшим адсорбентом, который отличается большими значениями поверхности, контролируемой поровой структурой, термостабильностью и низкой кислотной/основной реактивностью. Активированный уголь является эффективным материалом для удаления различных неорганических [1, 2] и органических [3, 4] загрязняющих веществ, растворенных в водной среде, или из газовой фазы.

Адсорбционная очистка активированным углем признана в качестве эффективного средства для снижения органических химических веществ, хлора, тяжелых металлов, жидких отходов [5]. Для получения активированного угля используются популярные источники сырья, такие как каменный уголь, древесные отходы, скорлупа кокосового ореха, торф, петролеум, и полимеры. Несмотря на широкое использование в процессе адсорбции, самой большой проблемой при применении активированного угля в промышленном масштабе является его высокая стоимость и трудность в регенерации адсорбентов. В связи с этим возникает необходимость поиска новых возобновляемых и недорогих материалов, как альтернативы адсорбентам в решении проблемы загрязнения воды, утилизации отходящих газов различных технологических процессов.

Поглотительные, прочностные, теплофизические и другие свойства активных углей варьируют в достаточно широких пределах, что определяет способ их получения, определяющий характер структуры и поверхности этих адсорбентов [6]. Однако, хорошо активированные угли обладают некоторыми общими свойствами.

Хаотичное расположение графитовых кристаллитов и аморфного углерода в каждом фрагменте активных углей обусловливает необычную пористую структуру их неоднородной массы. Основываясь на совокупности происходящих в пористых телах адсорбционных явлений, известнейший специалист в рассматриваемой области – академик М.М. Дубинин предложил универсальную классификацию пор [7], разделяющую их совокупность на макро-, мезо- и микропоры.

Одно из направлений исследований направленное на разработку процесов со-карбонизации и формирования микро- и наноструктур (углеродных сорбентов) основывается на использовании в качестве исходных материалов композитов – смесей твердых и жидких органических материалов, включая отходы, а также использование сырья со связующими, добавками катализаторов и предварительно химически-модифицированное сырье. В настоящий момент – это направление представляется наиболее перспективным с точки зрения переработки природного сырья, утилизации отходов и вовлечению в хозяйственный оборот экологически чистых вторичных продуктов, однако для успешной ее реализации необходимо решение ряда задач, связанных с выявлением структуры получаемых сорбентов и управлением процессом формирования микро- и наноструктур при структурно-химических трансформациях углеродного каркаса.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1 Современное состояние переработки сельскохозяйственных и техногенных отходов

1.1 Обзор исследований по переработке растительного сырья в адсорбенты

Одной из современных приоритетных задач в области защиты окружающей среды является поиск эффективных и экологически безопасных технологий очистки сточных вод. Перспективным направлением является технология, основанная на использовании сорбентов.

При выборе сорбционных материалов следует руководствоваться такими параметрами как величина сорбции, стоимость, доступность, эффективность, возможность применения вторичных материальных ресурсов, экологическая безопасность утилизации насыщенных сорбентов.

Сорбенты на основе неорганических материалов обладают невысокой сорбционной емкостью, гидрофильны, требуют дополнительного модифицирования, вызывают трудности с утилизацией. Синтетические сорбенты удобны благодаря хорошей поглотительной способности, доступности, однако отличаются большой стоимостью, сложностью переработки в силу высокой токсичности продуктов горения. Наиболее привлекательны сорбенты из отходов растительного сырья. Практически неограниченные запасы этих материалов, их дешевизна, простая технология получения, экологическая безопасность процессов переработки использованных сорбентов, а также довольно высокие адсорбционные, ионообменные и фильтрационные свойства сорбентов стимулируют исследования, направленные на получение новых адсорбционно-активных материалов из растительного сырья [8].

Одним из наиболее опасных экологических катастроф являются разливы нефти и продуктов на ее основе. Аварии на действующем нефтепроводе, автомобильном, железнодорожном, водном транспорте, а также на заводах сопровождаются попаданием нефти в почвы и водоемы, а также в подземные объекты [9]. В связи с расширением областей применения нефти и нефтепродуктов все большее количество попадает в океаны, моря, реки, озера. Существуют различные способы ликвидации разливов нефтепродуктов: с помощью механических средств, сорбционными, рассеивание пленок из нефтепродуктов химическими или биологическими препаратами, сжиганием на поверхности водоемов и др. [10]. Сорбционный метод является одним из наиболее рациональных и эффективных методов, применяемых для ликвидации нефтяных разливов. Он позволяет быстро и эффективно удалять загрязнения чрезвычайно широкой природы практически до любой остаточной концентрации независимо от их химической устойчивости [11].

В последнее время широкое распространение получило использование растительных сорбентов, полученных из древесных опилок, листового опада, скорлупы орехов, шелухи крупяных культур [12]. Каждый регион в зависимости от специфики промышленности, географического положения, климатических условий имеет крупные запасы того или иного растительного отхода, который в большинстве случаев сжигается (что ухудшает экологическое состояние атмосферного воздуха). В республике Башкортостан таким многотоннажным сырьем являются отходы переработки подсолнечника и гречихи, общее количество которых составляет более 600 т/год. Использование данных отходов для получения сорбентов для удаления нефтепродуктов позволит не только получить эффективные материалы, но и одновременно связать их экологически безопасную ликвидацию с рациональным применением [13]. В работе [14] исследована возможность применения сорбционных материалов на основе растительного сырья (лузга подсолнечника, шелуха гречихи), полученные путем кислотно-щелочной и низкотемпературной обработки. В зависимости от условий модификации исходного сырья были получены различные материалы, с различными сорбционными характеристиками.

В исследовании [15] использован одностадийный процесс химической активации с хлоридом цинка для получения активного угля из растительных отходов (РО), таких как древесные опилки (ДО), ростовое семя (РС) и семена кизила (СК). Изучено влияние параметров активации, таких как: температура карбонизации, коэффициент и время пропитки ZnCl2 на свойства конечных продуктов. Полученные активные угли характеризовали изотермами адсорбции азота при 77 К. Показана возможность получения активных углей с удельной поверхностью и поглотительной способностью по метиленовому голубому, достигающими 1825 м2/г и 300 мг/г соответственно.

Среди различных методов очистки сточных вод, как указано в работе [16], адсорбция считается одним из лучших благодаря ее дешевизне, универсальности и удобству реализации. В этой статье рассмотрено использование сельскохозяйственных отходов для абсорбции органических загрязнений из их 30 водных растворов. Основное внимание уделено получению активных углей из различных сельскохозяйственных отходов и их модификации. Наряду с этим исследована адсорбционная способность полученных адсорбентов по органическим примесям (таким как красители, нефтяные углеводороды, фармацевтические препараты, пестициды и другие органические вещества) и методы регенерации (десорбции) насыщенных поглотителей. Обобщены вопросы оптимизации условий приготовления активных углей и параметров адсорбционных процессов с использованием методологии поверхностной реакции (МПР). Кратко обсуждены механизмы адсорбции органических загрязняющих веществ.

В статье [17] представлен обзор существующих проблем утилизации и способов их получения. Для активированных углей, полученных из сельскохозяйственных отходов в виде оболочек миндальных косточек (CAS) и апельсиновых корок (COP), в работе [18] оценена кинетика извлечения из водных растворов 2-пиколиновой кислоты. Установлено, что для ее описания хорошо подходит кинетическая модель псевдовторого порядка. Определены константы скорости адсорбции: 6,66·10-4 и 2,51·10-5 мг/(г х мин) для CAS и COP соответственно. Для описания адсорбционного равновесия лучше подходит модель изотермы Ленгмюра, чем таковая Фрейндлиха. Максимальная адсорбционная способность по уравнению Ленгмюра составила 166,7 и 288,57 мг/г для УМО и УАК соответственно.

Перспективы применения сорбционных материалов на основе отходов переработки масличных и крупяных культур (гречихи и подсолнечника) рассмотрены в статье [19]. Здесь исследована адсорбционная способность названных растительных сорбентов по отношению к легким и средним фракциям нефтепродуктов.

В работе [20] рассмотрено развитие процессов производства активных углей из сельскохозяйственных отходов за последние 7 лет с 2005 по 2012 г с помощью традиционного и микроволнового нагрева. Уделено особое внимание применяемой методологии и влиянию активирующих условий, таких как конечная температура карбонизации, время изотермической выдержки и соотношение пропитки. На основании обзора процессов производства активных углей подчёркнуто, что химической активацией сельскохозяйственных отходов с микроволновым нагревом могут быть получены активные угли с относительно большой удельной поверхностью, чем при традиционном нагреве.

Углеродные фосфорсодержащие сорбенты, полученные из отходов сельскохозяйственной продукции в виде початков кукурузы и фруктовых косточек, являются, как показана в работе [21], селективными и достаточно эффективными при сорбции ионов тяжелых металлов из водных растворов. Высокая стойкость и большая емкость делают их перспективными для очистки воды от ионов тяжелых металлов и в водоподготовке. Немаловажным является и одновременное решении проблемы утилизации сельскохозяйственных отходов.

Объемы отходов переработки урожаев риса и орехов кокосовой пальмы (рисовой шелухи и скорлупы), образующихся в республике Мьянма и практически не имеющих коммерчески эффективного использования, охарактеризованы в работе [22]. В ней отмечена также широкая номенклатура производственных сбросов и выбросов подразделений аграрного и промышленного секторов экономики Республики, требующих глубокой очистки. Указано на перспективность этих решений с использованием активных углей. Обращено внимание на целесообразность использования данных отходов для производства активных углей. Представлены оптимальные условия проведения операций пиролиза этого сырья и паровой активации его целевых продуктов наряду с показателями выхода, структуры пор и адсорбционной способности обоих целевых продуктов. Проведена сопоставительная оценка технических характеристик полученных адсорбентов с таковыми их рыночных аналогов. Констатирована принципиальная возможность получения высококачественных активных углей из местных отходов в виде фрагментов скорлупы кокосовых орехов с использованием технологии паровой активации. Последняя в охарактеризованном простейшем варианте применительно к отходам рисовой шелухи не обеспечивает названной возможности, обусловливая необходимость изучения ее более сложных вариантов.

Возможность получения активных углей из отходов переработки древесины охарактеризована в работе [23]. Гидролиз древесных, растительных, сельскохозяйственных и тому подобных отходов разбавленными или концентрированными растворами минеральных кислот образует нерастворимый остаток, называемый техническим лигнином. В его состав входит до 5-20% целлюлозы, часть смол, восков и жиров исходного сырья наряду с частью белков и зольных элементов, а также гуминовые вещества, образующиеся при распаде сахаров. Проблема использования лигнина пока не полностью нашла свое решение, в связи с чем он часто попадает в разряд твердых отходов.

В работе приведены результаты химического анализа образцов лигнина и целлолигнина, характеристики сухих лигниновых гранул. Карбонизированные гранулы различных лигнинов отличаются суммарным объемом пор и массовой долей золы. Размер карбонизированных гранул существенно влияет на их прочность: гранулы диаметром 4,7 мм имеют прочность 65-79%, а гранулы диаметром 2,3 мм – 81-91%. Оценены величины равновесной активности углей по бензолу и времени защитного действия слоя их гранул по бензолу и хлорэтилу. Изученная пористая структура лигниновых углей.

Достаточно развитый объем микропор активных углей на базе лигнина обеспечивает их близость промышленным гранулированным активным углям мелкого зернения. Более же мягкие условия карбонизации обеспечивают развитие микропор и уменьшение объема мезопор. На этом основании сделан вывод, что лигнин и целлолигнин могут служить сырьем для производства гранулированных активных углей. Как указывают авторы работы [24], серьёзную проблему в гальванических производствах представляет очистка сточных вод от ионов меди (II). Наряду с этим отходы сельскохозяйственного производства могут служить сырьем для получения углеродных адсорбентов, использование которых потенциально позволяет решение такие экологических проблем утилизации растительных отходов и очистки сточных вод.

Рисовая шелуха и активный уголь из рисовой шелухи, как сообщается в работе [25], были успешно применены для удаления ионов Fe(III) и Mn(II) из дренажных стоков El-Umum побережья Александрии (Египет). Для описания соответствующих изотерм сорбции использованы уравнения Ленгмюра и Фрейндлиха. Рисовая шелуха обеспечила лучшие результаты.

Влияние условий процесса совмещенной карбонизации-активации зерненной коры лиственницы в реакторе псевдоожиженного слоя на пористую структуру и сорбционные свойства получаемых активных углей изучено в работе [26]. Здесь констатировано, что увеличение скорости нагрева коры от 5 до 800°С/мин при пиролизе снижает выход активных углей, их удельную поверхность и пористость. Максимальной сорбционной активностью отличаются углеродные сорбенты, полученные низкоскоростным пиролизом коры с изотермической выдержкой 60 мин при 600°С и последующей активацией СО2 при 850°С в течение 30 мин.

Наличие огромного количества отходов растительного происхождения, в том числе ежегодно возобновляемых, представляет, как подчеркнуто в работе [27], высокий инновационный ресурс для получения разнообразной полезной продукции при их использовании в большой и малотоннажной химии. Переработку соломы сельскохозяйственных культур в активные угли со специфичными свойствами, ориентированные на использование в различных отраслях промышленности и сельского хозяйства, авторы представляют возможным направлением утилизации отходов агропромышленного комплекса (АПК). В работе охарактеризованы результаты исследования технических и структурных показателей активных углей, полученных из соломы пшеницы, ржи, овса, рапса и других сельскохозяйственных культур, и оценены перспективы их применения для решения важнейших задач агропромышленного комплекса.

Наиболее рациональные условия получения активированного угля из семян стручков Prosopis africana (PASH) охарактеризованы в работе [28]. Исследования выполнены с использованием ацетата натрия в качестве активирующего агента. Названные условия представляют температура активации 795°С, время активации 62 мин и соотношение пропитки 2,46. Полученный в этих условиях активный уголь является мезопористым с достаточно высокой площадью удельной поверхности (1085,92 м2/г), что обеспечивает его хорошую адсорбционную способность, составляющую 347,47 и 380,75 мг/г для парахлорфенола (PCP) и 2,4-дихлорфенола (2,4-DCP) соответственно. Адсорбционные данные, моделированные с использованием изотерм адсорбции Ленгмюра, Фрейндлиха и Темкина, свидетельствуют, что равновесие адсорбции как PCP, так и 2,4-DCP на PASH-угле подчинены модели Ленгмюра, а кинетика процесса псевдосекундного порядка.

В работе [29], отмечено, что основной краситель метиленовый голубой (МГ) известен как наиболее распространенный параметр, используемый для измерения степени мезопористости (20-500 Å) активного угля. В последнее время микроволновый нагрев рассматривают в качестве альтернативы обычного нагревания, так как последнему присущи известные недостатки (низкий температурный градиент, длительное время активации, высокая стоимость и т.п.). Эффективность адсорбции МГ и ее зависимость от методов нагрева сырья при пиролизе были охарактеризованы в работе для активных углей, полученных путем химической активации сельскохозяйственных отходов. Здесь описаны кинетика, равновесие и термодинамика адсорбции для системы «MГ-активный уголь» и представлены эффекты влияния наиболее значимых переменных пиролиза на пористую структуру активного угля и эффективность адсорбции МГ.

Адсорбция на активных углях из лигноцеллюлозной биомассы, как указано в работе [30], является экономически эффективным методом удаления загрязнений окружающей среды. Косточки плодов финика могут считаться одним из лучших кандидатов для получения активных углей среди сельскохозяйственных отходов благодаря достаточной доступности и высокого содержания углерода. В статье представлен обзор различных методов, применяемых при подготовке этих отходов к переработке в углеродные адсорбенты. Рассмотрено влияние типа активатора, коэффициента пропитки, температуры и времени пиролиза на пористую структуру и выход карбонизата. Согласно полученным данным, площадь удельной поверхности лучших карбонизатов семян финика находится в диапазоне от 490 до 1282 м2/г, а выход составляет от 17 до 47 %.

В работе рассмотрены вопросы применения углей на базе семян финика для адсорбции органических и неорганических загрязняющих веществ. Дешевые угли, полученные из биомассы семян финика, демонстрировали максимальные величины поглощения 612,1, 359,1, 238,1 и 1594,0 мг/г для красителей, фенолов, пестицидов и тяжелых металлов соответственно, что позволяет решать широких круг проблем удаления отходов и борьбы с загрязнением производственных сбросов и выбросов.

В работе [31] исследовано получение активного угля из отходов переработки томатов путем их активации с ZnCl2. Оценено влияние соотношения пропитки, температуры и времени пиролиза на некоторые характеристики полученных углей и определены лучшие условия производства. Оптимальный активированный уголь получен при соотношении пропитки 6:1, температуре пиролиза 600°C и время изотермической выдержки при этой температуре в течение 1 ч. Его характеризует содержание углерода 53,92%, выход 38,20%, 36 площадь удельной поверхности 1093 м2/г, суммарный объем пор 1,569 см3/г, мезопористость 91,78% и средний размер пор 5,92 нм. Его адсорбционные характеристики тестировали с использованием красителей метиленовый голубой и метаниловый желтый. Адсорбционное поведение хорошо описывается моделью изотермы Ленгмюра, демонстрируя максимальную адсорбционную способность для метиленового голубого и метанилового желтого 400 и 385 мг/г соответственно. Результаты работы указывают на потенциальное использование полученного активного угля для удаления катионных и анионных красителей.

В работе [32] активированные угли получали из отходов оливкового пирога с помощью активации KOH. Для оптимизации условий их получения использована полная факториальная 23 экспериментальная конструкция. К факторам и уровням относятся температура активации (600 и 900°C), время активации (1 и 3 ч) и коэффициент пропитки (1:2 и 1:4). В качестве меры оптимизации была выбрана площадь удельной поверхности активных углей. Поверхностные и поровые свойства активного угля, полученные в оптимальных условиях, характеризовали путем адсорбции азота, инфракрасной спектроскопии и сканирующей электронной микроскопии. Результаты показали, что все факторы и их взаимодействия значительны (p<0,05). Для корреляции площади удельной поверхности активных углей с условиями их получения использована функция с коэффициентом корреляции 99,2 %. Активированный уголь, полученный в оптимальных условиях, имеет площадь поверхности по БЭТ 672 м2/г и средний размер пор 2,05 нм с микро- и мезопористыми объемами 81,36 и 18,37 % соответственно.

В статье [33] исследована возможность использования активных углей, полученных пиролизом отходов картофельной кожицы, для удаления ионов кобальта из модельных сточных вод различных концентраций. Активатором была фосфорная кислота. Три различных карбонизата получены при температурах пиролиза 400, 600 и 800°С. Для изучения поверхностной химии углей использован ряд методов (Boehm и потенциометрические титрования, BET-анализ, SEM/EDAX, DTG), а возможный адсорбционный механизм между атомами углерода и Co2+ дополнительно исследован с использованием FTIR-спектроскопии. Равновесные и кинетические эксперименты проведены при оптимальном рН 6. Также оценены свободная энергия, энтальпия и энтропия Co2+ в дистиллированной воде.

В работе [34], ориентированной на решение проблем удаления осадков и переработку сельскохозяйственных отходов, исследован активный уголь, полученный с использованием кукурузных стеблей и осадка сточных вод методом химической активации. Здесь изучены эффекты рабочих условий (включая активатор, температуру активации, концентрацию активирующего реагента, время пиролиза, коэффициент пропитки и добавку кукурузного стебля) на площадь удельной поверхности (BET) и выход активного угля. Оценены свойства порошка (BET-поверхность, распределение объема пор по размерам и объемы пор). При этом использованы анализ на сканирующем электронном микроскопе (SEM), термогравиметрия и Фурье-преобразования инфракрасной спектроскопии (TG-FTIR).

Полученные результаты показали, что чистый адсорбент с высокой площадью удельной поверхности по BET( 475,0 м2/г) может быть получен, когда концентрация активирующего агента (ZnCl2) составляет 4 М, температура активации – 600°С, а время пиролиза – 60 мин. Добавка 25,0% кукурузного стебля увеличивает площадь удельной поверхности по БЭТ до 769,0 м2/г. Отмечена почти равная эффективность удаления полученными углями метиленовой сини по сравнению с рыночными адсорбентами.

Сельскохозяйственные отходы в виде косточек финика использованы в работе [35] для производства активированного угля путем химической активации с хлоридом цинка. Исследованы кинетика и равновесие адсорбции красителя метиленового голубого на полученном угле при 30°С. Для анализа кинетических данных, полученных при разных начальных концентрациях метиленового голубого, использованы модели псевдо-первого и псевдо-второго порядков, а также модель внутренней диффузии. Установлено, что кинетические данные хорошо описывает модель псевдо-второго порядка. Данные равновесной адсорбции проанализированы с привлечением моделей изотерм Ленгмюра, Фрейндлиха и их совмещенной изотермы (Spis). Результаты этого анализа показывают, что лучшее соответствие обеспечивает уравнения изотермы Sips с максимальной адсорбционной способностью 398,19 мг/г.

Авторами работы [36] исследована сорбция 2-хлорфенола в статических условиях на активных углях на основе скорлупы кокосового и кедровых орехов. Выбран оптимальный адсорбент для эффективной доочистки питьевой воды от 2-хлорфенола.

На основе растительных остатков, экстракционной обработки корневищ элеутерококка колючего путем газовой активации в работе [37] получены образцы активного угля, для которого оценены объем пор и содержание кислотных и основных групп. С использованием стрептомицина показана возможность использования адсорбционного метода для извлечения названным углем антибиотиков из водных растворов и сточных вод. При оценке равновесной адсорбции стрептомицина из модельной сточной воды показано, что полученный активный уголь в области малых значений концентраций незначительно уступает промышленным углям с развитой структурой пор (типа СКТ) и может быть рекомендован для практического использования в системах очистки сточных вод. При концентрациях стрептомицина в воде ниже 100 мг/дм3 нецелесообразно дополнительное использование окислённого активного угля. Для описания равновесия адсорбции стрептомицина на полученном угле предложено использовать уравнение Дубинина-Радушкевича с экспериментально определенными константами. Уравнения Ленгмюра, Брунауера, Эммета и Теллера (БЭТ) в линейной форме при адсорбции стрептомицина в малых концентрациях полученным образцом угля не соблюдаются, что ограничивает возможность их использования в расчетной практике. Отмечено, что более высокие значения адсорбционной способности изученного образца угля достигаются в нейтральной и слабо щелочной средах.

Химическим активированием с использованием ортофосфорной кислоты в работе [38] из кизиловых косточек получены высокопористые активные угли (SБЭТ = 980-2100 м2/г, VΣ = 0,45-1,0 см3/г). Их сорбционная способность по отношению к ионам тяжелых металлов (Cd2+, Сr3+, Ni2+, Сu2+ и Zn2+) позволила установить соответствующий ряд активности. Наибольшая сорбционная способность угля проявляется по отношению к ионам Сd2+, Cu2+ и Zn2+.

Наряду с этим особенный интерес в плане настоящей работы представляют публикации, связанные с переработкой отходов пищевых производств и предприятий, деятельность которых связана с использованием плодов манго в виде оболочек семян этой культуры. Наибольшее число таких публикаций связано с химическим активированием названных отходов.

Перед использованием углей на основе оболочек семян манго в качестве адсорбентов в работе [39] изучили их характеристики (такие, как содержание влаги, зольность, рH, способность обесцвечения, удельная поверхность, удельный вес и объемная плотность). Полученные результаты представлены в таблице 1.

В работе [40] с целью получения активного угля использованы оболочки семян улучшенного (Dausha) и локального (Churkpev) сортов манго. Семена были получены из Gbo ko, Ushongu и Markurdi локальных самоуправлений районов штата Benue. Отделенные от семян оболочки промывали водой, сушили на воздухе и разрезали на фрагменты размером 2-4 см и пропитывали насыщенным раствором ZnCl2 с целью последующей химической активации путем.

Таблица 1 – Характеристики полученных активных углей

| Показатель и его размерность | Массовое отношение пропитки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0,25 | 0,50 | 0,75 |
| Влажность, % | 19,00 | 20,00 | 20,50 |
| Зольность, % | 20,37 | 23,75 | 24,52 |
| Способность к обесцвечиванию МГ, мг/г | 27,00 | 28,50 | 31,50 |
| Удельная поверхность, м2/г | 505,84 | 859,94 | 935.81 |
| рH | 6,8 | 6,4 | 5,9 |
| Относительная плотность | 0,465 | 0,823 | 1,023 |
| Насыпная плотность d, г/см3 | 0,423 | 0,423 | 0,406 |

Раствор ZnCl2 готовили путем растворения 50 г безводного хлорида цинка в 200 мл дистиллированной воды. Приблизительно 100 г оболочек кипятили в таком растворе в течение 30 мин и оставляли для произвольного охлаждения на воздухе в течение 24 ч. Отделённые от раствора оболочки сушили воздухом до равновесной влажности. Смешивание 50 г ZnCl2 и 100 г фрагментов оболочек семян манго обеспечивало массовое соотношение насыщения 1:2. Изучено также и соотношение насыщения 1:3.

Порошки, полученные из семян и оболочек семян манго сорта Mangifera indica, были исследованы в работе [41] в качестве возможных агентов удаления из воды ионов Cu2+. Установлено, величина их поглощения максимальна при рН 6, а равновесие в системе аппроксимируется уравнением изотермы Фрейндлиха.

Величина поглощения ионов Cu2+ каждым порошковым сорбентом увеличивается с повышением температуры между 30 и 50°C, а затем снижается вплоть до 60°C. Степень удаления Cu2+ этими сорбентами зависит от pH раствора и времени контакта фаз. Установлено, что оптимальное значение рН составляет 6, а время контакта – 90 мин. Обнаружено, что порошок оболочек семян Mangifera indica обладает более высокой сорбционной способностью, чем таковой, полученный из собственно семян, а присутствие ионов Ca2+, Mg2+, Na+ и K+ снижает поглощение Cu2+ этими сорбентами.

Основная цель работы [42] – исследование возможности использования ядер семян манго (мясистая часть под твердым эндокарпом семени манго) для получения активного угля, способного к удалению ионов тяжелых металлов из водных растворов. Частицы этого сырья, предварительно измельченные и просеянные активировали с использованием 1 М раствора ZnCl2. Аналитическими средствами (FTIR и SEM анализы) на поверхности полученного активного угля констатировано наличие различных функциональных группировок (таких как спиртовые, альдегидные, аминные, амидные, карбонильные и алкилгалогенидные), ответственных за сорбцию ионов тяжелых металлов. Показано, что приготовленный из ядер плодов манго с ZnCl2 активный уголь имеет высокопористую структуру со средним диаметром пор 38,9 нм и может быть использован для эффективного извлечения как ИТМ, так и других загрязняющих веществ из сточных вод.

Способность к углеадсорбционному обесцвечиванию композитных сточных вод шелкопрядильных предприятий путем их обработки активными углями на основе семян оболочек косточек манго сорта Mangifera Indica оценена в работе [130]. Угли получены путем химической активации с хлоридом магния при отношении пропитки 0,25, 0,50 и 0,75. Обработка растворов проведена при комнатной температуре (32±1°С). В результате выполненных исследований отмечено, что качество угля увеличивается с увеличением отношения пропитки: максимальную эффективность обесцвечивания обеспечивает уголь с отношением пропитки 0,75. Оптимальные величины времени контакта, дозы угля с отношением пропитки 0,75 и pH составили 45 мин, 100 мг/л и 5,5 соответственно. Степень обесцвечивания в этих условиях для углей указанного ряда возрастающих отношений пропитки составила 81,11, 96,66 и 96,66 % соответственно.

Особенности производства активных углей из виноградных косточек и сфера их возможного использования охарактеризованы в работе [43].

1.2 Обзор исследований по переработке техногенных отходов в адсорбенты

Создание новых отраслей промышленности, укрупнение городов и вовлечение в среду обитания человека новых синтетических материалов, без учета возможных экологических последствий, привело к резкому росту количества отходов, в биосфере резко возросла концентрация вредных и особо вредных отходов [44].

Широкое применение в промышленности нашли волокна из капрона, полипропилена (ПП), поливинилхлорида (ПВХ), полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Эти волокна обладают хорошими фильтрующими свойствами, высокой химической стойкостью и низкой влагоёмкостью, но не выдерживают более высокой температуры, чем ткани на основе лавсана и нитрона [45, 46].

Волокнистые сорбенты, применяемые для очистки воды и воздуха достаточно дороги, поэтому важной задачей является создание производства дешевых волокнистых сорбентов. Сырьем, доступным в любых нефтедобывающих заводах, являются отходы и утиль термопластов бытового назначения, которые составляют от 9 до 13 % массы твердых отходов.

Проблема утилизации полимерных отходов в настоящее время является планетарной, поэтому законодательством ряда стран поощряется деятельность сборщиков отходов бытовых термопластов. Задача одна - снизить стоимость переработки и утилизации термопластов. Таким образом, задача создания высоко рентабельной промышленной технологии и оборудования по переработке отходов термопластов в волокнистые материалы с последующим их использованием в промышленном оборудовании для очистки воды и воздуха представляется достаточно актуальной и согласуется с Концепцией устойчивого развития общества.

В процессе исследований по переработке термопластов в волокнистые материалы применены следующее сырье: товарный полипропилен марки 21030-16÷21060-16, дробленные одноразовые шприцы (штоки и корпуса отдельно), дробленную полиэтиленовую пленку, дробленые катушки из полистирола и дробленые бутылки из-под напитков из полиэтилентерефталата. При проведении экспериментов гранулированные или предварительно измельченные отходы термопластов загружались в экструдер, в котором нагревались и расплавлялись до 150-300°С (в зависимости от температуры плавления исходного сырья) и шнеком экструдера подавались во вращающийся реактор, снабженный нагревателем для нагрева пленки расплава на стенках реактора до температуры, обеспечивающей необходимую для формования волокна вязкость расплава полимера.

Производительность установки и диаметр получаемого волокна определяются расходом расплава полимера из экструдера, скоростью вращения чаши и температурой внутренней стенки чаши, при которой обеспечивается прогрев массы расплава полимера до требуемой вязкости с минимальной его деструкцией. Для увеличения производительности установки возможна подача расплава полимера в несколько рабочих органов от одного высокопроизводительного экструдера. Вертикальное расположение рабочего органа позволило решить еще одну важную задачу – механизированный сбор волокна на ленточном транспортере в виде ленты нетканого волокнистого материала. Плотность укладки, толщину ленты волокнистого материала и прочностные характеристики волокна можно регулировать расходом воздуха вытяжного вентилятора под транспортером, расстоянием между транспортером и рабочим органом, а также температурой и расходом воздуха, подаваемого из кольцевого распределителя для формирования волокна.

Определяющими технологическими параметрами получения волокна являются температура расплава, окружная скорость на кромке вращающегося реактора и массовый расход термопласта. Методом ортогонального планирования эксперимента были определены оптимальные параметры технологии получения волокна:

G = 42 + 40T + 3,5V + 3,5TV                                      (1)

d = 130 - 110T - 35V + 25TV                           (2)

где G – выход волокна, % мас.;

d – диаметр получаемого волокна, мкм;

T – температура расплава, °С;

V – окружная скорость на кромке вращающегося реактора, м/с.

С ростом температуры расплава и окружной скорости на кромке реактора, увеличивается выход волокнистого материала при одновременном уменьшении его диаметра. Оптимизацией технологических режимов получения волокон на установке удалось увеличить выход волокна из исходного сырья до 94% массовых и получить ленту нетканого волокнистого материала.

Полученные волокнистые материалы из отходов полипропилена обладают высокой устойчивостью к воздействию минеральных и органических кислот, щелочей и имеют верхнюю рабочую температуру 90-110°С. Полиэфирные волокна из отходов полиэтилентерефталата устойчивы к воздействию кислот, органических растворителей, окислительных и восстановительных реагентов, однако они подвержены воздействию щелочей. Верхняя рабочая температура этих волокон составляет 140°С. Низкая верхняя температурная граница применения полученных волокон обусловлена деструкцией полимеров при их повторной термической переработке и, как следствие, снижением молекулярной массы и температуры плавления полученных материалов. По данным термогравиметрического анализа проведенного на дериватографе Q-1500D потери массы товарного гранулированного полипропилена начинаются при 300°С (7,8%), а для волокна полученного из измельченных изделий полипропилена такой же марки, в частности корпусов одноразовых шприцов, потеря массы 0,3% зафиксирована при 200°С. Товарный гранулированный лавсан начинает терять массу при 350°С, а волокно полученное из измельченных изделий (бутылки), теряет 0,5% массы уже при 250°С [47].

1.3 Совместная переработка твердых и жидких отходов в адсорбенты

Основной путь утилизации углеродсодержащих промышленных отходов различного происхождения (нефтяные отходы, угольная пыль, непригодные для дальнейшей эксплуатации шпалы и отходы при их ремонте в виде щепы и опилок, вторичные полимерные материалы) ориентирован на сжигание (с целью получения тепла, электроэнергии) либо получение низкосортных видов топлива (котельного, брикетов). Некоторые углеродсодержащие отходы (УСО), такие как лигнин, жидкие маслоотходы прокатного производства, химические стоки и нефтеперерабатывающих заводов, требуют дополнительных стадий подготовки к экологически корректной технологии их утилизации. Возникают проблемы транспортировки углеродсодержащих отходов к местам сжигания (переработки), очистки дымовых газов от пыли, окислов азота и серы, хлор- и фосфор-содержащих органических веществ, которые являются самостоятельными экотоксикантами, экологическое воздействие которых может превышать негативный эффект самих отходов [48].

Большинство жидких углеродсодержащие отходы являются, как правило, плохими предшественниками активированных углей вследствие высокой летучести компонентов (легких углеводородов) при температурах до 400°С, что намного ниже обычно используемого температурного интервала активации (700-900°С). По этой причине в адсорбенты перерабатывают лишь часть (как правило, небольшую) углеродсодержащих отходов, а именно - низколетучую высокомолекулярную фракцию, которая сама по себе образует при нагревании карбонизаты, превращающиеся в активированный углоль в обычных условиях активации [49].

2 Совместная переработка отходов риса и нефтешламов в адсорбенты

2.1 Со-термолиз рисовой шелухи и нефтешлама

Важнейшим сырьем для получения активного угля, являются: древесина (в виде опилок), древесный уголь, торф, торфяной кокс, каменные и бурые угли, а также полукокс бурых углей. Известны способы получения активированного угля из фруктовых косточек, скорлупы орехов, сельскохозяйственных отходов, отходов бумажного производства, мусора, осадков сточных вод, изношенных резиновых покрышек, отходов производства синтетических полимеров и т.д., которые не нашли широкого промышленного применения [50-54].

Известны способы получения активированного угля из растительных отходов, в частности из отходов ячменя (шелуха и некондиционное зерно) и из соломы рапса [55, 56]. Авторы [57, 58] в исследованиях использовали кукурузные початки в качестве сырья для производства активированного угля. Активацию проводили с использованием диоксида углерода при температурах 800–900 °С, времени активации 20–120 мин и степени обжига 1–71%.

Имеются работы по получению высокопористого активного угля из рисовой шелухи, который имеет селективную сорбционную активность на ионы свинца [59, 60]. Имеются сведения, что совместная переработка рисовой шелухи с политетрафторэтиленом показывает высокую пористую структуру [52].

Авторами [61] получен активированный уголь из рисовой шелухи, карбонизацию проводят при температуре 500-700ºС с выдержкой 100-120 мин, активацию осуществляют при температуре 780-800ºС при расходе водяного пара 2,0-2,5 кг на 1 кг карбонизированного продукта. Адсорбционная активность по йоду активированного угля полученного данным способом составляет 20-25%. Недостатком данного способа является низкая адсорбционная активность.

Активированные угли, получены из рисовой шелухи путем активации с помощью фосфорной кислотой [62–65], а также получен активированный уголь из рисовой шелухи методом активации с фосфорной кислотой в одностадийном процессе [66].

Задачей данной работы является устранение вышеуказанных недостатков, это достигается проведением процесса со-термолиза рисовой шелухи с нефтешламом с целью получения активированного угля с более высокими сорбционными характеристиками.

Рисовая шелуха была измельчена до порошкового состояния на лабораторной мельнице.

Со-термолиз рисовой шелухи и нефтешлама в соотношениях 9:1, 8:2, 7:3, 6:4, 5:5 проводили в трубчатой печи, изготовленной из нержавеющей стали высотой 250 мм и внутренним диаметром 25 мм при температуре 500ºС и активацией карбонизата водяным паром при температуре 800ºС.

Поверхность полученного активированного угля изучали на растровом сканирующем электронном микроскопе JSM-6510 LV фирмы JEOL (Япония).

Свойства полученных активированных углей (адсорбционная активность по йоду, суммарный объем пор по воде, массовая доля влаги, насыпная плотность) определяли по известной методике [67-70].

2.2 Со-термолиз рисовой соломы и нефтешлама

Активированный уголь находит широкое практическое применение в очистке воздуха и газов, в обесцвечивании и очистки жидкостей и растворов, в водоподготовке, в качестве катализаторов и носителей катализаторов, в медицине, в табачном производстве и т.д. [71].

Известен способ получения активированного угля из рисовой шелухи, карбонизацию рисовой шелухи проводят при температуре 350-400ºС в течение 60 мин, активацию полученного углеродного материала проводят углекислым газом при температуре 850-900ºС в течение 180 мин [72]. Авторами [73] получен активированный уголь из спецкокса на основе каменного угля марки «Д» Шубаркольского месторождения, который предварительно измельчают до фракции 1,5-4 мм, а активацию проводят при температуре 850-950ºС. Имеются труды по совместной переработке бытовых отходов с целью получения активированного угля с высокими адсорбционными характеристиками, так авторами получен активированный уголь из синтезированного одностадийным и двухстадийным совместным со-пиролизом из муниципального шлама и скорлупы кокосового ореха [74]. Показано, что двухстадийный со-пиролиз улучшает адсорбционные возможности активированного угля, благодаря чему достигается лучшая экономическая ценность отходов.

Ранее нами был получен активированный уголь из рисовой соломы и шелухи [75], а также совместной переработкой рисовой шелухи и нефтешлама [76].

При проведении со-термолиза используются многокомпонентные смеси или композиты, различных по своей природе органических материалов с целью получения синергизма термолиза компонентов и, соответственно, улучшения выхода и селективности вторичных продуктов. Процессы со-карбонизации смесей техногенного сырья и природных углеродных материалов с целью получения твердых пористых сорбентов относительно новая и малоизученная область применения со-термолиза к задачам переработки органического сырья.

Рисовая солома была измельчена до порошкового состояния на лабораторной мельнице.

Со-термолиз смеси рисовой соломы и нефтешлама проводили в трубчатой печи, изготовленной из нержавеющей стали высотой 250 мм и внутренним диаметром 25 мм. В печь помещают смесь из 9 г рисовой соломы и 1 г нефтешлама (оптимальное соотношение согласно работе [6]), карбонизацию проводили при температурах 350-500ºС. Затем с нижней части трубчатой печи подключается сосуд для подачи пара воды при температуре 750-900ºС.

Поверхность полученного активированного угля изучали на растровом сканирующем электронном микроскопе JSM-6510 LV фирмы JEOL (Япония).

Свойства полученных активированных углей (адсорбционная активность по йоду, суммарный объем пор по воде, массовая доля влаги, насыпная плотность) определяли по известной методике [67-70].

2.3 Материалы и методы анализа, определение свойств полученных сорбентов

Получение активированного угля из рисовой шелухи и нефтешлама проводили по общей методике: в трубчатую печь помещают смесь рисовой шелухи и нефтешлама в различных соотношениях (Таблица 2), герметизируют и осуществляют карбонизацию со скоростью подъема температуры 10ºС в минуту до 500ºС и выдерживают при этой температуре 100 мин. Затем с нижней части трубчатой печи подключается сосуд для подачи пара воды с расходом 2:1 на массу карбонизата. Активацию проводят при температуре 800ºС.

Физико-химические показатели полученного активированного угля показаны в таблице 2.

Таблица 2 – Совместная переработка рисовой шелухи и нефтешлама

| Наименование показателя | Результаты экспериментальных исследований |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Массовое соотношение рисовой шелухи и нефтешлама | 9:1 | 8:2 | 7:3 | 6:4 | 5:5 |
| Выход карбонизата, мас.% | 42,7 | 40,6 | 36,8 | 33,7 | 33,0 |
| Выход активированного угля, мас.% | 35 | 32,4 | 29,4 | 26,6 | 26,2 |
| Адсорбционная активность по йоду, % | 46,99 | 43,18 | 38,10 | 31,75 | 26,67 |
| Суммарный объем пор по воде, см3/г | 1,41 | 1,38 | 1,31 | 1,28 | 1,20 |
| Массовая доля влаги, % | 4,1 | 4,5 | 4,9 | 5,1 | 5,3 |
| Насыпная плотность, г/дм3 | 201,4 | 207,9 | 211,3 | 213,2 | 220,8 |

Микрофотография активированного угля приведена на рисунке 1, на нем можно увидеть развитую пористую структуру полученного сорбента.

Рисунок 1 – Микрофотография активированного угля полученной из рисовой шелухи и нефтешлама

По результатам экспериментальных исследований, полученный продукт при совместной переработке рисовой шелухи и нефтешлама в соотношениях 9:1 соответствует активированному углю марки ДАК (ГОСТ 6217-74. Уголь активный древесный дробленый).

Использование предлагаемого способа получения активированного угля по сравнению с известным способом обеспечивает высокую адсорбционную активность и в качестве сырья предлагается использовать рисовую шелуху и нефтешлам. Результаты исследований позволяют рационально использовать природные ресурсы и имеют природоохранное значение.

Со-термолиз смеси рисовой соломы и нефтешлама проводили со скоростью подъема температуры 10ºС в минуту до необходимой температуры (350-500ºС) и выдерживали при данных температурах 50-150 мин. Выход карбонизата при со-термолизе в различных условиях составляет 27,9-32,5%. Активацию карбонизата проводили парами воды с расходами воды на массу карбонизата 1-4:1 при температурах 750-900ºС. Выход активированного угля составляют 20,0-29,0% от массы взятой смеси соломы и нефтешлама.

Оптимальным условием получения активированного угля со-термолизом рисовой соломы и нефтешлама является температура карбонизации 500ºС с продолжительностью 100 мин, активации карбонизата при температуре 850ºС и при соотношении вода:карбонизат = 2:1. Адсорбционная активность по йоду полученного таким способом активированного угля составляет 94,03% (Таблица 3).

Выход и физико-химические параметры полученного активированного угля показаны в таблице 3.

Таблица 3 – Со-термолиз рисовой соломы и нефтешлама

| Наименование показателя | Результаты экспериментальных исследований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура карбонизации, ºС | 500 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Продолжительность карбонизации, мин | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 150 | 100 | 100 | 100 |
| Выход карбонизата, мас.% | 31,1 | 32,5 | 31,6 | 30,8 | 31,1 | 31,1 | 31,6 | 27,9 | 31,1 | 31,1 | 31,1 |
| Температура активации карбонизата, ºС | 850 | 800 | 800 | 800 | 750 | 900 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Соотношение вода:карбонизат | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 4:1 | 1:1 |
| Выход активированного угля, мас.% | 22,1 | 25,2 | 24,6 | 27,3 | 28,3 | 24,0 | 22,4 | 20,0 | 25,3 | 25,0 | 29,0 |
| Адсорбционная активность по йоду, % | 94,03 | 60,97 | 51,84 | 49,29 | 73,34 | 92,71 | 45,58 | 42,24 | 31,75 | 35,56 | 30,47 |
| Суммарный объем пор по воде, см3/г | 2,12 | 1,43 | 1,99 | 0,98 | 1,93 | 1,35 | 0,94 | 1,51 | 1,09 | 1,13 | 2,20 |
| Массовая доля влаги, % | 0,06 | 0,52 | 0,85 | 0,41 | 0,58 | 1,26 | 7,20 | 0,32 | 1,68 | 1,09 | 2,33 |
| Насыпная плотность, г/дм3 | 144,7 | 154,0 | 142,4 | 141,9 | 143,2 | 168,0 | 167,3 | 149,9 | 117,7 | 124,3 | 114,9 |

Микрофотография активированного угля приведена на рисунке 2, на нем можно увидеть развитую пористую структуру полученного сорбента.

Рисунок 2 – Микрофотография активированного угля полученной со-термолизом рисовой соломы и нефтешлама

По результатам экспериментальных исследований, полученный продукт при совместной переработке рисовой соломы и нефтешлама в соотношениях 9:1, при температуре карбонизации 500ºС с продолжительностью 100 мин, при температуре активации 850ºС в соотношении вода:карбонизат = 2:1 (самый оптимальный), соответствует активированным углям марки БАУ-МФ, БАУ-А и БАУ-Ац (ГОСТ 6217-74. Уголь активный древесный дробленый).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам проведенных исследований сделаны следующие выводы:

- Разработана инновационная технология для переработки смесей твердых и жидких отходов из национальных хранилищ для восстановления и повторного использования.

- Проведен со-термолиз рисовой шелухи и соломы с нефтешламом, найдены оптимальные условия и состав. По результатам проведенных исследований, установлено, что адсорбенты полученные со-термолизом рисовой шелухи и соломы с нефтешламом в соотношениях 9:1 соответствует лучшим сорбционным и иным показателям предъявляемым к активированным углям;

- Определены физико-химические параметры полученного активированного угля, такие как адсорбционная активность по йоду, суммарный объем пор по воде, массовая доля влаги, насыпная плотность.

- Поверхность полученного активированного угля изучена на растровом сканирующем электронном микроскопе JSM-6510 LV фирмы JEOL. На микрофотографий активированного угля можно увидеть развитую пористую структуру полученного сорбента.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 Gupta V.K., Rastogi A. Equilibrium and kinetic modelling of cadmium (II) biosorption by nonliving algal biomass Oedogonium sp. from aqueous phase // Journal of Hazardous Materials. – 2008. – V. 153, N. 1-2. – P. 759-766.

2 Gupta V.K., Rastogi A. Biosorption of lead from aqueous solutions by green algae Spirogyra species: Kinetics and equilibrium studies // Journal of Hazardous Materials. – 2008. – V. 152, N. 1. – P. 407-414.

3 Gupta V.K., Ali I., Saini V.K., Gerven T.V., Bruggen B.V.D., Vandecasteele C. Removal of Dyes from Wastewater Using Bottom Ash // Industrial and Engineering Chemistry Research. – 2005. – V. 44, N. 10. – P. 3655-3664.

4 Gupta V.K., Jain C.K., Ali I., Chandra S., Agarwal S. Removal of lindane and malathion from wastewater using bagasse fly ash-a sugar industry waste // Water Research. – 2002. – V. 36, N. 10. – P. 2483-2490.

5 Wen Q.B., Li C., Cai Z., Zhang W., Gao H., Chen L., Zeng G., Shu X., Zhao Y. Study on activated carbon derived from sewage sludge for adsorption of gaseous formaldehyde // Bioresource Technology. – 2011. – V. 102, N. 2. – P. 942-947.

6 Мухин В.М., Клушин В.Н. Производство и применение углеродных адсорбентов / Учебное пособие. − М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева. 2012. – 308 с.

7 Дубинин М.М. Микропористые структуры углеродных адсорбентов. Общая характеристика микро- и супермикропор для щелевидной модели // Изв. АН СССР, сер. хим. – 1979. – №8, – С. 1691-1696.

8 Пирузян А.В., Боковикова Т.Н., Найденов Ю.В. Перспективный сорбент на основе отходов растительного сырья для очистки жиросодержащих сточных вод // Фундаментальные исследования. – 2008. – № 10. – С. 62-627

9 Карелин Я. А., Попова И. А., Евсеева Л. А. и др. Очистка сточных вод нефтеперерабатывающих заводов. – М.: Стройиздат. – 1982. – С. 31–32.

10 Роев Г. А., Юфин В. А. Очистка сточных вод и вторичное использование нефтепродуктов. – М.: Недра. – 1987. – С. 10.

11 Стахов Е. А. Очистка нефтесодержащих сточных вод предприятий хранения и транспорта нефтепродуктов. – Л.: Недра. – 1983. – С. 107.

12 Роев Г. А. Очистные сооружения. Охрана окружающей среды. – М.: Недра. – 1993. – 287 с.

13 Родионов А. И., Клушин В. П., Торочешников И. С. Техника защиты окружающей среды. Учебник для вузов. – М.: Химия. – 1989. – С. 32-36.

14 Громыко Н. В. Новые растительные сорбенты для очистки водоемов от аварийных разливов нефти и продуктов на ее основе // Молодой ученый. – 2015. – №10. – С. 192-195.

15 Metin Açıkyıldız, Ahmet Gürses, Semra Karaca. Preparation and characterization of activated carbon from plant wastes with chemical activation // Microporous and Mesoporous Materials. – 2014. – V. 198. – P. 45-49.

16 Yong Zhou, Lei Zhang, Zhengjun Cheng. Removal of organic pollutants from aqueous solution using agricultural wastes: A review // Journal of Molecular Liquids. – 2015. – V. 212. – P. 739-762.

17 Юркина О.А. Отходы сельскохозяйственного производства, проблемы их утилизации и переработки. Сборник: «Молодежь – науке: образование, здоровье, экология – 2015» Красноярск. – 2015. – С. 98-99.

18 Saeedeh Hashemian, Khatereh Salari, Zahra Atashi Yazdi. Preparation of activated carbon from agricultural wastes (almond shell and orange peel) for adsorption of 2-pic from aqueous solution // Journal of Industrial and Engineering Chemistry. – 2014. – V. 20, N. 4. – P. 1892-1900.

19 Громыко Н.В., Усманова Л.М. Перспективы использования отходов переработки сельскохозяйственных культур для очистки природных вод от нефтяных загрязнений. Журнал: Вестник магистратуры ООО Коллоквиум (Йошкар-Ола). – 2015. №7(46). – С. 4-6.

20 Alslaibi T.M., Abustan I., Ahmad M.A., Foul А.А. Рroduction of activated carbon from agricultural byproducts via conventional and microwave heating // Journal of Chemical Technology and Biotechonology. – 2013. – Т. 88, № 7. – С. 1183-1190.

21 Пузий А., Пасальский Б.К., Чикун Н.Ю. Фосфорсодержащие углеродные сорбенты для очистки воды // Товары и рынки. – 2014. – № 1(17). – С. 159-166.

22 Клушин В.Н., Нистратов А.В., Со В.М., Си Т.А. Oценка качества отходов переработки риса и кокосовых орехов в республике мьянма как сырья для производства активных углей. Химическая промышленность сегодня. – 2016. – № 2. – С. 20-25.

23 Тиньгаева Е.А., Фарберова Е.А. Исследование возможности использования лигнина и целлолигнина для получения гранулированных активных углей. Химическая технология и биотехнология. – 2016. – № 1. – С. 47-60.

24 Митракова Т.Н., Лозинская Е.Ф., Хоанг К.Б., Темкин О.Н. Использование сорбентов из растительных отходов для очистки сточных вод от ионов меди (II) // Вода: химия и экология. – 2015. – № 12. – С. 56-63.

25 Mamdouh S. Masoud, Wagdi M. El-Saraf, Ahmed M. Abdel - Halim, Alaa E. Ali, Hamad M.I. Hasan. Rice husk and activated carbon for waste water treatment of El-Mex Bay, Alexandria Coast, Egypt // Arabian Journal of Chemistry. – 2016. – V. 9, N. 2. – P. S1590-S1596.

26 Иванов И.П., Судакова И.Г., Иванченко Н.М., Кузнецов Б.Н. Изучение свойств активных углей из зерненой коры лиственницы // Химия растительного сырья. – 2011. – № 1. – С. 81-86.

27 Мухин В.М., Курилкин А.А., Воропаева Н.Л., Гурьянов В.В., Карпачёв В.В., Лексюкова К.В. Получение активных углей из первичных отходов сельскохозяйственных культур и перспективы их применения // Успехи в химии и химической технологии. – 2015. – Т. 29, № 8(167). – С. 96-98.

28 Zaharaddeen N. Garba, Afidah Abdul Rahim. Evaluation of optimal activated carbon from an agricultural waste for the removal of para-chlorophenol and 2,4-dichlorophenol // Process safety and environmental protection. – 2016. – V. 102. – P. 45-63.

29 Muthanna J. Ahmed. Application of agricultural based activated carbons by microwave and conventional activations for basic dye adsorption: Review // Journal of Environmental Chemical Engineering. – 2016. – V. 4, N. 1. – P. 89-99.

30 Muthanna J. Ahmed. Preparation of activated carbons from date (Phoenix dactylifera L.) palm stones and application for wastewater treatments: Review // Process Safety and Environmental Protection. – 2016. – V. 102. – P. 168-182.

31 Hasan Sayğılı, Fuat Güzel, High surface area mesoporous activated carbon from tomato processing solid waste by zinc chloride activation: process optimization, characterization and dyes adsorption // Journal of Cleaner Production.  – 2016. – V. 113. – P. 995-1004.

32 Nour T. Abdel-Ghani, Ghadir A. El-Chaghaby, Mohamed H. ElGammal, El-Shaimaa A. Rawash. Optimizing the preparation conditions of activated carbons from olive cake using KOH activation // New Carbon Materials. – 2016. – V. 31,  N. 5. – P. 492-500.

33 George Z. Kyzas, Eleni A. Deliyanni, Kostas A. Matis , Activated carbons produced by pyrolysis of waste potato peels: Cobalt ions removal by adsorption // Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. – 2016. – V. 490. – P. 74-83.

34 Yili Li, Yanling Li, Liping Li, Xiujuan Shi, Zhan Wang, Preparation and analysis of activated carbon from sewage sludge and corn stalk // Advanced Powder Technology. – 2016. – V. 27, N. 2. – P. 684-691.

35 Muthanna J. Ahmed, Samar K. Theydan. Equilibrium isotherms and kinetics modeling of methylene blue adsorption on agricultural wastes-based activated carbons // Fluid Phase Equilibria.  – 2012. – V. 318. – P. 115.

36 Носкова Т.В. Спиренкова О.В., Папина Т.С. Адсорбция 2-хлорфенола на активных углях // Химия и экология. – 2015. – №1. – С. 73-75.

37 Григорьев Л.Н., Веренцова Л.Г., Шанова О.А., Родионова А.А. Получение активного угля из растительных остатков и оценка его адсорбционных свойств // Химия растительного сырья. – 2015. – №4. – С. 93-99.

38 Сыч Н.В., Трофименко С.И., Викарчук В.М., Пузий А.М., Акташ З., Ягмур Э., Ковтун М.Ф. Сорбция ионов тяжелых металлов активными углями, полученными химическим активированием кизиловой косточки // Хімія, фізика та технологія поверхні. – 2011. – Т. 2, №2. – С. 213-218.

39 Akpen G.D., Nwaogazie I.L., Leton T.G.. Adsorption characteristics of mango (Magnifera indica) seed shell activated carbon for removing phenol from wastewater // Journal of Applied Science and Technology. – 2014. – V. 19, N. 1-2. – Р. 43-48.

40 Akpen G.D., Nwaogazie I.L., Leton T.G.. Adsorption characteristics of mango (Magnifera indica) seed shell activated carbon for removing phenol from wastewater // Journal of Applied Science and Technology. – 2014. – V. 19, N. 1-2. – Р. 43-48.

41 Ali Mohammad, Mohammad Ajmall, Rehana Yousuf, Anees Ahmedb. Adsorption of Cu(II) from water on the seed and seed shell of Mangifera indica (Mango) // Department of Applied Chemistry, Z.H. College of Engineering and Technology. – 1997. – V. 4. – Р. 223-227.

42 Rai M.K., Shahi G., Meena V., Meena R., Chakraborty S., Rai B.N., Singh R.S. Preparation and characterization of activated carbon from mango seed kernel for heavy metal removal from aqueous solution // Department of Chemical Engineering & Technology. – 2015.

43 Лупашку Ф.Г., Стрелко В.В., Ропот В.М. и др. Формирование пористой структуры и область применения активных углей из вторичного сырья, получаемого при переработке сельскохозяйственной продукции. В сб. «Адсорбенты и адсорбционные процессы в решении проблем охраны природы». Кишинев: Штиинца. – 1988. – С. 38-39.

44 Ламед Франсуа. Основы прикладной экологии / Пер. с франц. - Л.: Гидрометеоиздат, 1981. 187 с.

45 Новые химические волокна технического назначения. - Л., «Химия», 1973. – 200 с.

46 Ужов В.Н.. Очистка промышленных газов фильтрами / Ужов В.Н., Мягков Б.И. Из-во «Химия», М., 1970 – 320 с.

47 Косинцев В.И., Бордунов С.В., Пилипенко В.Г., Сечин А.И., Куликова М.В., Прокудин И.А. ПЕРЕРАБОТКА ПОЛИМЕРНЫХ ОТХОДОВ В СОРБЕНТЫ // Успехи современного естествознания. – 2007. – № 8. – С. 82-83.

48 Бельков В.М. Методы, технологии и концепция утилизации углерод-содержащих промышленных и твердых бытовых отходов // Химическая промышленность. – 2000. – №11. – С. 8-25.

49 Поконова Ю.В. Использование смолисто-асфальтеновых концентратов для получения адсорбентов и ионитов // Химия тверд, топлива. – 2002. – № 6. – С. 28-39.

50 Кинле Х., Бадер Э. Активные угли и их промышленное применение. Л.: Химия, 1984. – 216 с.

51 Arezou Niksiar, Bahram Nasernejad. Activated carbon preparation from pistachio shell pyrolysis and gasification in a spouted bed reactor // Biomass and Bioenergy. – 2017. – V. 106. – P. 43-50.

52 Yeru Liang, Chen Yang, Hanwu Dong, Wenqi Li, Hang Hu, Yong Xiao, Mingtao Zheng, Yingliang Liu. Facile Synthesis of Highly Porous Carbon from Rice Husk // ACS Sustainable Chem. Eng., Just Accepted Manuscript. – 2017. – V. 5, N. 8. – P. 7111-7117.

53 Wenli Zhang, Nan Lin, Debo Liu, Jinhui Xu, Jinxin Sha, Jian Yin, Xiaobo Tan, Huiping Yang, Haiyan Lu, Haibo Lin. Direct carbonization of rice husk to prepare porous carbon for supercapacitor applications // Energy. – 2017. – V. 128. – P. 618-625.

54 Пред.патент РК №15933. Способ получения карбонизированного сорбента для извлечения золота из растворов / Мансуров З.А., Мансурова Р.М.,Николаева А.Ф., Васильев Д.Г.; дата опубл. 15.07.2005. Бюл. №7.

55 Патент РФ №2315712 на изобретение. Способ получения активированного угля из отходов сельского хозяйства / Хоанг Ким Бонг, Тимофеев В.С., Тёмкин О.Н., Гафаров И.Г., Тимошенко А.В., Артамонова Т.В., Горбачева О.В., Кольвах И.П., Мишулин Г.М., Щепакин М.Б., Кожура Е.А., Хазиев Р.М., Ватолин А.К.; дата опубл. 27.01.2008.

56 Патент РФ №2527221 на изобретение. Способ получения активного угля из растительных отходов / Мухин В.М., Воропаева Н.Л., Карпачев В.В., Харламов С.А., Спиридонов Ю.Я., Гурьянов В.В., Дмитрякова Е.Е.; дата опубл. 27.08.2014.

57 Aworn, A. Preparation of CO2 activated carbon from corncob for monoethylene glycol adsorption / A. Amphol, T. Paitip, N. Woranan // Colloids and Surfaces A: Physicochem and Eng. Asp. – 2009. – V. 333, N. 1-3. – P. 19-25.

58 Chang, Ch-F. Effects of Burn-off and Activation Temperature on Preparation of Activated Carbon from Corn Cob Agrowaste by CO2 and Steam / Ch-F. Chang, Ch-Y. Chang, W-T. Tsai // Journal of Colloid and Interface Science. – 2000. – V. 232, N. 1. – P. 45-49.

59 Hanum F., Bani O., Wirani L.I. Characterization of Activated Carbon from Rice Husk by HCl Activation and Its Application for Lead (Pb) Removal in Car Battery Wastewater // IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. – 2017. – V. 180. – 012151.

60 Hanum F., Bani O., Izdiharo A.M. Characterization of Sodium Carbonate (Na2CO3) Treated Rice Husk Activated Carbon and Adsorption of Lead from Car Battery Wastewater // IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. – 2017. – V. 180. – 012149.

61 Патент РФ №2609802 на изобретение. Способ получения активного угля из растительного сырья / Клушин В.Н., Тху Аунг Си, Мухин В.М., Вин Мьинт Со, Нистратов А.В., Воропаева Н.Л.; дата опубл. 06.02.2017. Бюл. №4.

62 Daifullah A.A.M., Girgis B.S., Gad H.M.H. A study of the factors affecting the removal of humic acid by activated carbon prepared from biomass material // Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. – 2004. – V. 235, N. 1-3. – P. 1-10.

63 Mohamed M.M. Acid dye removal: comparison of surfactant-modified mesoporous FSM-16 with activated carbon derived from rice husk // Journal of Colloid and Interface Science. – 2004. – V. 272, N. 1. – P. 28-34.

64 Rahman I.A. Saad B., Shaidan S., Sya Rizal E.S. Adsorption characteristics of malachite green on activated carbon derived from rice husks produced by chemical–thermal process // Bioresource Technology. – 2005. – V. 96, N. 14. – P. 1578-1583.

65 Kennedy L.J., Vijaya J.J., Sekaran G. Effect of Two-Stage Process on the Preparation and Characterization of Porous Carbon Composite from Rice Husk by Phosphoric Acid Activation // Ind. Eng. Chem. Res. – 2004. – V. 43, N. 8. – P. 1832-1838.

66 Guo Y. Rockstraw D.A. Activated carbons prepared from rice hull by one-step phosphoric acid activation // Microporous and Mesoporous Materials. – 2007. – V. 100, N. 1-3. – P. 12-19.

67 ГОСТ 6217. Уголь активный древесный дробленый. Технические условия.  – M.: ИПК Издательство стандартов, 2003.

68 ГОСТ 17219. Угли активные. Метод определения суммарного объема пор по воде. – M.: Издательство стандартов, 1988.

69 ГОСТ 12597. Сорбенты. Метод определения массовой доли воды в активных углях и катализаторах на их основе. – M.: Издательство стандартов, 1989.

70 ГОСТ 16190. Сорбенты. Метод определения насыпной плотности. – M.: Издательство стандартов, 1970.

71 Кинле Х., Бадер Э. Активные угли и их промышленное применение. Л.: Химия, 1984. – 216 с.

72 Наурызбаев М.К., Ефремов С.А., Нечипуренко С.В., Акбаев Т.А., Ким С.П., Коршенко В.С. Патент на полезную модель №1459. Способ получения активированного угля. Промышл. собственность. Офиц. бюлл. – 16.05.2016. – №5.

73 Мансуров З.А., Акназаров С.Х., Бийсенбаев М.А., Тулейбаева А.С., Нуралы А.М., Бексейтова К.С., Павлюков А.В.. Патент на полезную модель №2348. Энтеросорбент. Промышл. собственность. Офиц. бюлл. – 15.09.2017. – №17.

74 Bing Yang, Yucheng Liu, Qingling Liang, Mingyan Chen, Lili Ma, Lingli Li, Qian Liu, Wenwen Tu, Dawei Lan, Yuanyuan Chen. Evaluation of activated carbon synthesized by one-stage and two-stage co-pyrolysis from sludge and coconut shell // Ecotoxicology and Environmental Safety. – 2019. – V. 170. – P. 722-731.

75 Аппазов Н.О., Жусупбек У.А., Турманов Р.А., Любчик С.Б., Любчик А.И., Любчик С.И., Лыгина О.С., Байназарова С.Р., Базарбаев Б.М. Патент на полезную модель №3892. Способ получения активированного угля из рисовой соломы и шелухи. Промышл. собственность. Офиц. бюлл. – 19.04.2019. – №16.

76 Аппазов Н.О., Турманов Р.А., Байназарова С.Р., Диярова Б.М., Шурагазиева А.Т., Джиембаев Б.Ж., Лыгина О.С., Любчик А.И., Курманбаев Р.Х. Патент на полезную модель №3821. Способ получения активированного угля из рисовой шелухи и нефтешлама. Промышл. собственность. Офиц. бюлл. – 05.04.2019. – №14.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Календарный план работ

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Перечень и оттиски опубликованных работ по результатам исследований:

- Байназарова С.Р., Любчик А.И., Жусупбек У.А., Шурагазиева А.Т., Аппазов Н.О. Получение активированного угля из рисовой шелухи и соломы // Вестник НИА РК. 2019. -№1. С.76-80.

- Аппазов Н.О., Базарбаев Б.М., Диярова Б.М., Лыгина О.С., Шурагазиева А.Т., Акылбеков Н.И. Получение активированного угля со-термолизом рисовой соломы и нефтешлама // Химический журнал Казахстана. – 2019. – №4(68). – С.46-51.

- Аппазов Н.О., Турманов Р.А., Жаппарбергенов Р.У., Диярова Б.М., Лыгина О.С., Шурагазиева А.Т., Акылбеков Н.И. Получение активированного угля со-термолизом рисовой шелухи и нефтешлама // Химический журнал Казахстана. – 2019. – №4(68). – С.77-83.

- Smolobochkin A.V., Rizbayeva T.S., Gazizov A.S., Voronina J.K., Chugunova E.A., Akylbekov N.I., Appazov N.O., Burilov A.R., Pudovik M.A. Synthesis of 2-(pyrrolidin-1-yl)pyrimidines by reactions of N-(4,4-diethoxybutyl)pyrimidin-2-amine with (hetero)aromatic C-nucleophiles // Chemistry of heterociclyc compounds. – 2019. – V. 55, № 6. – P. 523-528.

- Smolobochkin A., Gazizov A., Sazykina M., Akylbekov N., Chugunova E., Sazykin I., Gildebrant A., Voronina J., Burilov A., Karchava S., Klimova M., Voloshina A., Sapunova A., Klimanova E., Sashenkova T., Allayarova U., Balakina A., Mishchenko D. Synthesis of Novel 2-(Het)arylpyrrolidine Derivatives and Evaluation of Their Anticancer and Anti-Biofilm Activity // Molecules. – 2019. – Vol. 24, N. 17. – P. 3086-3112.

- Appazov N., Diyarova B., Lygina O., Tapalova A, Saduakaskyzy K., Shuragaziyeva A., Dzhiembaev B. Processing of rice husk and straw into active coal. Book of Abstracts Eight International conference “Modern trends in science” FMNS-2019. 26-30.06.2019, Blagoevgrad, Bulgaria. P.36.

- Аппазов Н.О., Турманов Р.А., Базарбаев Б.М., Жаппарбергенов Р.У., Шурагазиева А.Т., Акылбеков Н.И. Получение активированного угля со-термолизом рисовой шелухи и нефтешлама. Сборник материалов международной научно-практической конференции «Фундаментальные исследования: инновации в химической науке и образовании». Усть-Каменогорск. 12.09.2019. – С. 40-42.

- Аппазов Н.О., Базарбаев Б.М., Жаппарбергенов Р.У., Диярова Б.М., Шурагазиева А.Т., Акылбеков Н.И. Получение активированного угля из рисовой соломы и нефтешлама. Труды Х международного Беремжановского съезда по химии  и химической технологии. Алматы. 24-25 октября 2019 г. – С. 99-100.

- Аппазов Н.О., Турманов Р.А., Байназарова С.Р., Диярова Б.М., Шурагазиева А.Т., Джиембаев Б.Ж., Лыгина О.С., Любчик А.И., Курманбаев Р.Х. Патент на полезную модель №3821. Способ получения активированного угля из рисовой шелухи и нефтешлама. Промышл. собственность. Офиц. бюлл. – 2019. – №14.

- Аппазов Н.О., Жусупбек У.А., Турманов Р.А., Любчик С.Б., Любчик А.И., Любчик С.И., Лыгина О.С., Байназарова С.Р., Базарбаев Б.М. Патент на полезную модель №3892. Способ получения активированного угля из рисовой соломы и шелухи. Промышл. собственность. Офиц. бюлл. – 2019. -№16.