| Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан |  |  |  |  |  |  |
| ХИМИКО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. Ж.АБИШЕВА (ХМИ им. Ж.Абишева) |  |  |  |  |  |  |
| УДК 669.2:661.2+661.8 |  |  |  |  |  |  |
| МРНТИ 53.03.09:53.03.03 |  |  |  |  |  |  |
| № госрегистрации 0118РК00665 |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ### утверждаю |  |
|  |  |  |  |  | Заместитель директора |  |
|  |  |  |  |  | по научной работе |  |
|  |  |  |  |  | ХМИ им. Ж.Абишева, |  |
|  |  |  |  |  | канд. техн. наук |  |
|  |  |  |  |  | ________________ Н.Ю. Лу |  |
|  |  |  |  |  | «____» ___________ 2020 г. |  |
| ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |  |
| О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ |  |  |  |  |  |  |
| Исследование термической стабильности конгруэнтно-плавящихся соединений для модельных систем на основе концепции осмотического коэффициента Бьеррума-Гуггенгейма |  |  |  |  |  |  |
| по теме: |  |  |  |  |  |  |
| ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА РЕШЕНИЯ ПРЯМОЙ ЗАДАЧИ ГИББСА ПРИ ПОДХОДЕ К ОЦЕНКАМ ТЕРМИЧЕСКИХ И СТРУКТУРНЫХ СВОЙСТВ НА ОСНОВЕ ФАЗОВОЙ ДИАГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |
| (заключительный) |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель НИР, |  |  |  |  |  |  |
| зав. лабораторией металлургических расплавов, |  |  |  |  |  |  |
| д-р техн. наук, проф. |  |  |  | ________________ |  | С. Байсанов |
| Караганда 2020 |  |  |  |  |  |  |

СПИСОК  ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

| Руководитель НИР, зав. лабораторией металлургических расплавов, д-р техн. наук, проф. | ______________________ | С. Байсанов (введение, разделы 1, 1.1, 1.2, заключение) |
| --- | --- | --- |
| Отв. исполнитель: |  |  |
| Вед. науч. сотр., канд. хим. наук | _______________________ | В.В. Толоконникова (введение, разделы 1, 1.1, 1.2, заключение) |
| Исполнители: |  |  |
| Вед. науч. сотр., д-р PhD | ______________________ | Е.К. Мухамбетгалиев (подраздел 1.1) |
| Науч. сотр. | ______________________ | Г.И. Нарикбаева (подраздел 1.2) |
| Науч. сотр. | ______________________ | И.Я. Корсукова (подраздел 1.1) |
| Мл. науч. сотр., маг. техн. наук | ______________________ | А.М. Байсанова (подраздел 1.2) |

ТҰЖЫРЫМ

Есеп 81 б., 1 кітап, 14 сурет, 23 кесте, 34 деректер, 6 қос.

БЬЕРРУМ-ГУГГЕНГЕЙМ КОЭФФИЦИЕНТІ, КОНГРУЭНТТІ БАЛҚИТЫН ҚОСЫЛЫСТАР, ТЕПЕ-ТЕҢДІК ТҰРАҚТЫЛЫҒЫ, ГИББС ЭНЕРГИЯСЫ, ДИССОЦИАЦИЯ ДӘРЕЖЕСІ

Зерттеу нысаны болып конгруэнтті балқитын қосылыстардың кристалдануының айқын аймақтары бар модельдік металды және тотықты жүйелердегі фазалық өзгерістер табылады.

Жобаның мақсаты - гетерогенді реакциялар үшін Гиббс энергиясын есептеумен қатар Бьеррум - Гуггенгеймнің осмотикалық коэффициенті арқылы конгруэнтті балқитын қосылыстардың диссоциациялану (ассоциациялану) дәрежесінің шамасына салыстырмалы бағалау жүргізу.

Жұмысты жүргізу әдістері. ҒЗЖ орындаудың барысында моновариантты фазалық тепе-теңдіктердің сызығын сипаттаудың математикалық әдістері және қосылыстардың энтальпиясы мен балқу температурасын бағалаудың есептік әдістері қолданылды.

Жұмыс нәтижелері және олардың жаңалығы. Металл және тотық жүйелеріне арналған графиктерін егжей-тегжейлі зерттеу конгруэнтті-балқитын қосылыстың балқу температурасында шамамен бір градусқа жақындағанда Бьеррум-Гуггенгеймнің осмотикалық коэффициенті  Fe-Si металл жүйесі мен FeO-Cr2O3 тотық жүйесі үшін сынуға ұшырайтынын, яғни сәйкес балқитын қосылыстың микро құрамы үшін алаң пайда болатынын, ал балқу температурасынан жоғары ликвидус сызығының жалғасы циклды жасап, 1-ге оралатынын көрсетті.

Зерттеу арқылы алынған теориялық нәтижелері сұйық ерітінділер мен бу фазасының бар екендігін көрсетеді, бұл элементтерді бөлу мүмкіндігін бағалауға мүмкіндік береді, бұл прогрессивті технологияларды құрудың тікелей жолы болып табылады.

Жұмыстың экономикалық тиімділігі немесе маңыздылығы: бағдарламаларды қолдана отырып, жұмыста ұсынылған термодинамикалық деректерді есептеу әдістерін пайдалану гидрометаллургия, экстракция, айдау үрдістеріне қатысты маңызды міндеттерді шешуге мүмкіндік береді, яғни фазалық тепе-теңдік құбылыстары бар жерде.

Енгізу бойынша ұсыныстар. Сонымен, метал және тотық жүйелерінің үйлесімді балқитын қосылысының балқу нүктесіндегі графиктерін егжей-тегжейлі зерттеу жоғары температуралы конгруэнтті балқитын қосылыстардың балқуы кезінде сұйық фазадағы бөлінудің сипатын анықтауға мүмкіндік берді, ал бұл элементтердің бөліну мүмкіндігі туралы бағалаудың тікелей жолы.

Қолдану саласы - металлургия, металтану және металдарды термиялық өңдеу, материалтану.

РЕФЕРАТ

Отчет 81 с., 1 книга, 14 рис., 23 табл., 34 источника, 6 прил.

КОЭФФИЦИЕНТ БЬЕРРУМА-ГУГГЕНГЕЙМА, КОНГРУЭНТНО- ПЛАВЯЩИЕСЯ СОЕДИНЕНИЯ, КОНСТАНТА РАВНОВЕСИЯ, ЭНЕРГИЯ ГИББСА, СТЕПЕНЬ ДИССОЦИАЦИИ

Объектом исследования являются фазовые превращения в модельных металлических и оксидных системах с ярко выраженными областями кристаллизации конгруэнтно-плавящихся соединений.

Цель проекта – провести сравнительную оценку величины степени диссоциации (ассоциации) конгруэнтно-плавящихся соединений через осмотический коэффициент Бьеррума-Гуггенгейма параллельно с расчетом энергии Гиббса для гетеро-, гомогенных реакций.

Методы проведения работы. При выполнении НИР использовались математические методы описания линий моновариантных фазовых равновесий. Расчетные методы оценки энтальпии и температуры плавления соединений.

Результаты работы и их новизна. Детальное исследование графиков  показали, что при приближении к температуре плавления конгруэнтного соединения, приблизительно с шагом в один градус, график осмотического коэффициента Бьеррума-Гуггенгейма  претерпевает излом для металлической системы Fe-Si и оксидной системы FeO-Cr2O3, т.е. появляется площадка для микросостава конгруэнтно-плавящегося соединения, а продолжение линии ликвидус выше температуры плавления показывает, что она делает петлю и возвращается к 1.

Полученные теоретические результаты исследований показывают области существования жидких растворов и паровой фазы, позволяющие судить о возможности разделения элементов, а это прямой путь к созданию прогрессивных технологий.

Экономическая эффективность или значимость работы: использование предложенных в работе методов расчета термодинамических данных позволит решать важные задачи применительно к процессам гидрометаллургии, экстракции, возгонки, т.е. там, где присутствует явление фазовых равновесий.

Рекомендации по внедрению. Так, проведенные детальные исследования графиков  в точке плавления конгруэнтно-плавящегося соединения металлических и оксидных систем  позволили установить характер расслоения в жидкой фазе при плавлении высокотемпературных конгруэнтно-плавящихся соединений, а это прямой путь судить о возможности разделения элементов.

Область применения - металлургия, металловедение и термическая обработка металлов, материаловедение.

СОДЕРЖАНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………….... | 6 |
| --- | --- |
| 1 Применение метода решения прямой задачи Гиббса при подходе к оценкам термических и структурных свойств на основе фазовой диаграммы……………………………………………………………….. | 9 |
| 1.1 Изучение поведения осмотического коэффициента Бьеррума- Гуггенгейма и построение графиков в момент плавления для модельных металлических систем………………………...….……..... | 11 |
| 1.1.1 Система Fe-Si и ее квазисистема FeSi-Fe со стороны железа | 11 |
| 1.1.2 Система Fe-Si и ее квазисистема FeSi-Si со стороны кремния | 16 |
| 1.1.3 Система Fe-Тi и ее квазисистема Fe2Тi-Fe со стороны железа | 21 |
| 1.1.4 Система Fe-Тi и ее квазисистема Fe2Тi-Ti со стороны титана | 24 |
| 1.2 Изучение поведения осмотического коэффициента Бьеррума- Гуггенгейма и построение графиков в момент плавления для модельных оксидных систем …………………………………………. | 27 |
| 1.2.1 Область кристаллизации FeCr2O4 квазисистемы FeO-FeCr2O4 | 27 |
| 1.2.2 Область кристаллизации FeCr2O4 квазисистемы Cr2O3-FeCr2O4…………………………………………………………. | 30 |
| 1.2.3 Область кристаллизации Fe2TiO4 квазисистемы FeO-Fe2TiO4 | 34 |
| 1.2.4 Область кристаллизации Fe2TiO4 квазисистемы TiO2-Fe2TiO4 | 37 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………..…….... | 41 |
| СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ…………...….…… | 44 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ А Календарный план……………………………….… | 47 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Б Список опубликованных работ…………………… | 53 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ В Метод математического описания линий моновариантных фазовых равновесий на основе концепции Бьеррума-Гуггенгейма…………………... | 55 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Г Разработка алгоритма расчета степени диссоциации конгруэнтно-плавящихся соединений металлических и оксидных систем с помощью энергии Гиббса реакции диссоциации соединений… | 68 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Д Техническое задание на разработку модели программного обеспечения расчета изменения изобарного потенциала методом Темкина-Шварцмана…………………………………. | 71 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Е Инструкция по работе с программой «Расчеты осмотического коэффициента Бьеррума- Гуггенгейма по нелинейной регрессии»…………….. | 76 |

ВВЕДЕНИЕ

Основание и исходные данные для разработки темы. Несмотря на большой интерес ученых в области теории физико-химического анализа к вопросу хода кривых моновариантного равновесия вблизи состава химического соединения, до недавнего времени ему не уделялось достаточного внимания. До сих пор общего термодинамического обоснования существования сингулярного максимума не существует [1].

В рассматриваемом нами подходе для выявления особенностей фазовых равновесий в различных системах величина Фi полностью соответствуют граничным условиям практически всех видов диаграмм состояний [2, 3].

Обоснование необходимости проведения НИР. Необходимо отметить, что все существующие методы расчета не могут быть применены для количественного описания процесса формирования фазового состава и структуры многокомпонентных сплавов заданного состава при равновесных и неравновесных условиях охлаждения.

Сведения о планируемом научно-техническом уровне разработки, о патентных исследованиях и выводы из них. В настоящее время нами разработана методика, математический аппарат и основные термодинамические и концентрационные взаимосвязи на линиях фазового равновесия «твердое-жидкость». Из всего многообразия расчетных методов решения прямой задачи Гиббса, например,  из теории растворов, ни один не является универсальным [4]. Разработанный нами метод математического описания линий фазовых равновесий основан на единой аналитической зависимости и представляет собой полуэмпирическую зависимость в виде модифицированного уравнения Шредера-Ле-Шателье [5, 6].

Исследование графиков функции Фi кристаллизующихся фаз вблизи температуры их плавления (Тпл.) показало, что с приближением температуры к температуре плавления (Tm,АnВm) значения для них стремятся к нулю. По разработанной нами методике, формула изменения коэффициентов распределения компонентов lnx/x = (lna1L/a1S)/Ф1 между твердой и жидкой фазами вдоль линий ликвидус и солидус на диаграммах состояний становится неопределенной. Применив правило Лопиталя можно найти предельное значение для зависимости Фi от активности, но оно всегда получается меньше единицы при Т = Тm,1. Это указывает на диссоциацию соединения, при этом степень диссоциации составит:  = 1 - const. Этот метод нам представляется особенно прогрессивным при подходе к оценке радиуса кривизны линии ликвидус в точке плавления конгруэнтно-плавящегося соединения, поэтому цель всей нашей работы - провести детализированный анализ поведения осмотического коэффициента Бьеррума-Гуггенгейма в области плавления конгруэнтно-плавящегося соединения для металлических и оксидных систем.

Сведения о метрологическом обеспечении НИР. В работе применен программный комплекс «Обработка» (для расчета осмотических коэффициентов Бьеррума-Гуггенгейма), создана собственная база термодинамических данных как для индивидуальных веществ, так и для сложных химических соединений, входящая в программу «Gibbs».

Новизна темы. Прежде всего следует подчеркнуть, что за прошедшие годы мы неоднократно показывали полученные нами данные по исследованию графиков Фi при граничных условиях практически всех видов ДС, встречающихся в природе и предсказанных Н.С. Курнаковым. В предыдущих работах мы констатировали факт аномального поведения осмотического коэффициента Бьеррума-Гуггенгейма в момент плавления конгруэнтного соединения, но не объясняли природу этого явления [7].

Исследования фундаментальной основы процессов высокотемпературного восстановления и природы металлургических расплавов получили значительное развитие в Российской Федерации, где приоритет в этой области заслуженно принадлежит школе Попеля С.И. (УГТУ,   УПИ,  Екатеринбург),   школам   Ватолина  Н.А.  -  Пастухова  Э.А.

- Вяткина Г.П. (ИМЕТ УрО РАН, Екатеринбург; ЧГТУ, УПИ, Челябинск) и Морачевского (Санкт-Петербург), Воронина Г.Ф. (Москва) с позиции теории термодинамической активности и коэффициента активности.

В работе впервые представлены исследования фазовых равновесий на основе концепции Бьеррума-Гуггенгейма и направлены на раскрытие строения и свойств фаз различной физико-химической природы. Они обладают совершенной новизной и перспективностью с точки зрения фундаментального жидкофазного состояния материалов и фазовых равновесий при высоких температурах [4, 8-10].

Связь данной работы с другими научно-исследовательскими работами. В настоящее время авторами разработана методика, математический аппарат и основные термодинамические и концентрационные взаимосвязи на линиях фазового равновесия «твердое-жидкость». При этом математические выражения линий моновариантных фазовых равновесий в различных системах представлены на единой аналитической основе в виде модифицированного уравнения Шредера-Ле-Шателье [11-13].

По теме проекта «Исследование термической стабильности конгруэнтно-плавящихся соединений для модельных систем на основе концепции    осмотического    коэффициента       Бьеррума   -   Гуггенгейма»

(№ ГР 0118РК00665) в 2018 году по теме «Термодинамическая устойчивость конгруэнтно-плавящихся соединений в момент плавления для модельных систем», (отчет, инв. № 0218РК00503) проведен аналитический обзор различных подходов строгого термодинамического решения вопросов о форме кривой максимума химического соединения на диаграмме состояния; проведен   выбор   модельных  металлических  (Fe-Si  и  Fe-Ti)  и  оксидных

(FeO-Cr2O3 и FeO-TiO2) систем с обширными областями конгруэнтно-плавящихся соединений FeSi, Fe2Ti, FeCr2O3, Fe2TiO4; сформированы исходные данные по составу и температуре, снятые с полей кристаллизации линий ликвидус и солидус до точки эвтектики для частных систем Fe-FeSi, FeSi-Si, Fe-Fe2Ti, Fe2Ti-Ti, FeO-FeOCr2O3, FeO·Cr2O3-Cr2O3, FeO-2FeO·TiO2, 2FeO·TiO2-TiO2; по разработанной методике математического описания линий ликвидус и солидус проведена обработка исходных данных с получением зависимостей  от . Представлен характер изменения осмотического коэффициента Бьеррума-Гуггенгейма для частных систем вдоль линии кристаллизации фаз; проведен анализ поведения осмотического коэффициента Бьеррума-Гуггенгейма вблизи и выше температуры плавления конгруэнтно-плавящихся химических соединений.

В 2019 г. по теме «Создание программного обеспечения при решении и построении осмотического коэффициента Бьеррума-Гуггенгейма вблизи температуры  плавления  конгруэнтно-плавящихся соединений»   (отчет, инв. № 0219РК00207) получены следующие результаты: создано программное обеспечение при решении и построении осмотического коэффициента Бьеррума-Гуггенгейма вблизи температуры плавления конгруэнтно-плавящихся соединений; создана программа расчета энергии Гиббса для гетеро-, гомогенных реакций; рассчитаны энергии Гиббса реакции диссоциации устойчивых химических соединений FeSi, Fe2Ti, FeCr2O4, Fe2TiO4; константы равновесия и степень диссоциации конгруэнтно-плавящихся соединений FeSi, Fe2Ti, FeCr2O4, Fe2TiO4; построены графики зависимости изменения осмотического коэффициента Бьеррума-Гуггенгейма от отношения активности компонентов в идеальной жидкой и твердой фазах для квазибинарных систем с учетом степени диссоциации химического соединения.

Для достижения поставленной цели в проекте в 2020 г. согласно календарному плану (Приложение А) необходимо выполнить следующие задачи:

- изучить поведение осмотического коэффициента Бьеррума-Гуггенгейма и построить графики  в момент плавления для модельных металлических систем;

- изучить поведение осмотического коэффициента Бьеррума-Гуггенгейма и построить графики в момент плавления для модельных оксидных систем;

1 Применение метода решения прямой задачи Гиббса при подходе к оценкам термических и структурных свойств на основе фазовой диаграммы.

Фазовая диаграмма является эффективным инструментом при решении большинства задач материаловедения, геологии, химической технологии, металлургии. Однако экспериментальное исследование фазовых равновесий и построение диаграмм состояния металлических систем достигается ценой значительных материальных затрат и времени. Многообразней и сложней становятся составы сплавов, расширяется диапазон условий, в которых они должны работать. По мере увеличения числа компонентов изучаемых систем материальные затраты многократно возрастают. Поэтому теоретические исследования фазовых равновесий в многокомпонентных металлических системах, расчет и прогнозирование диаграмм состояния приобрели в настоящее время большой размах. Это и определяет актуальность создания таких методов исследования и компьютерных технологий, которые позволяли бы рассчитывать и отображать фазовые диаграммы многокомпонентных систем, используя минимум экспериментальной информации.

В литературе описано большое количество различных моделей и методов термодинамического расчета фазовых равновесий в сплавах двухкомпонентных и более сложных систем [14-21].

В настоящее время методы термодинамических расчетов равновесий в многокомпонентных системах, использующие мощный арсенал средств вычислительной техники, развиты достаточно хорошо. Существует множество программ для расчёта фазовых диаграмм многокомпонентных систем, из них наиболее распространёнными и универсальными являются ThermoCalc, ThermoSuite, FactSage, PANDAT, MTDATA и CaTCalc. Все они для поиска равновесного состояния системы используют глобальную условную минимизацию энергии Гиббса. Имеется много алгоритмов и программных комплексов типа «Астра» (Трусов-Москва), «Селектор» (Карпов-Иркутск) и «Оракул» (Пономаренко-Донецк), а также автоматизированных систем расчетов равновесных фазовых диаграмм для различных систем (система – «CALPHAD»), доведенных до высокой степени завершенности в смысле математического, программного и информационного обеспечения. Эти программные комплексы (почти все) характеризуются наличием собственных баз термодинамических данных и отличаются универсальностью и простотой эксплуатации. Тем не менее, эти системы обладают общим и причем существенным недостатком, который заключается в применимости их только для расчетов гомогенных систем или систем с конденсированными фазами без учета их взаимной растворимости. В основу математического аппарата некоторых из них положено идеальное поведение компонентов в сосуществующих фазах, т.е. закон идеальных систем с возможным учетом определенной части вклада не идеальности допущением образования молекулярных группировок (соединений) в гомогенных фазах.

Как указанные выше программные комплексы, так и аналогичные зарубежные (крупнейшим является система «CALPHAD» с периодически издаваемым одноименным журналом) дают примерно одинаковый результат: обменную реакцию считает более-менее нормально, а весь тигель растворяют в железе с получением гомогенно-жидкой высокоуглеродистой металлической фазы, что, естественно, ни в одном тщательно проведенном экспериментом не подтверждается. Это является следствием отсутствия термодинамической информации о растворимости фаз друг в друге (в данном случае углерода в жидком железе) и влиянии его на равновесие.

Поэтому указанное требует очень осторожного и грамотного подхода в применении имеющихся программных систем к различным объектам, что крайне ограничивает круг лиц, активно использующих эти средства.

Естественно, возможности этих программных комплексов будут совершенствоваться по мере появления частных или более объемных баз данных диаграмм состояния бинарных, тройных и более компонентных систем с соответствующим набором уравнений линий и поверхностей сосуществующих фаз в них.

В рассматриваемом нами подходе для выявления особенностей фазовых равновесий в различных системах величина Фi полностью соответствует граничным условиям практически всех видов ДС, встречающихся в природе и предсказанных Н.С. Курнаковым. Математическое исследование графиков функции Фi кристаллизующихся фаз вблизи температуры их плавления (Тпл.), показало, что все типы линий ликвидуса, встречающихся в различных диаграммах состояния, можно разделить в основном на пять групп.

Разработанная программа термодинамической устойчивости конгруэнтно-плавящегося соединения в момент плавления через связь степени диссоциации или ассоциации (α) с константой равновесия позволит исследовать графики функции Фi кристаллизующихся фаз вблизи температуры их плавления (Тпл.) и показать, что с приближением температуры к температуре плавления (Tm,АnВm) значения  для них стремятся к нулю.

Оценка степени диссоциации (ассоциации) конгруэнтно-плавящихся соединений через осмотический коэффициент Бьеррума-Гуггенгейма параллельно с расчетом энергии Гиббса для гетеро-, гомогенных реакций позволит дать заключение о том, что конгруэнтные соединения диссоциируют полностью или нет в момент плавления, или же появляются две жидкости в момент их плавления, т.е. для микросостава при температуре плавления есть горизонтальная площадка.

  - Изучение поведения осмотического коэффициента Бьеррума-Гуггенгейма и построение графиков в момент плавления для модельных металлических систем

В данном отчете мы будем исследовать поведение графиков функции  для линии кристаллизации вблизи конгруэнтно-плавящихся химических соединений для металлических (Fe-Si и Fe-Ti) систем с обширными областями конгруэнтно-плавящихся соединений FeSi, Fe2Ti. Для линии ликвидус математическое выражение выглядит в виде выражения. При этом  для них стремится к нулю с приближением температуры к Tm,АnВm. Происходит аномальное явление, на максимальной точке появляется площадка. Что это? Соединение полностью разлагается и в момент плавления появляются две жидкости?

Таким образом, чтобы подтвердить или исключить данное явление необходимо провести более детальное исследование графиков  и установить при какой температуре значение  будет стремиться к бесконечности, в этом случае  → ∞, т.е. → 1. Исследования показали, что если продолжить линию ликвидус выше температуры плавления, то она делает петлю и возвращается к 1.

    - Система Fe-Si и ее квазисистема FeSi-Fe со стороны железа

С точки зрения рассмотрения поведения осмотического коэффициента Бьеррума-Гуггенгейма для области кристаллизации конгруэнтного соединения FeSi установлено, что степень диссоциации FeSi составляет 45 % и хорошо диссоциирует вплоть до температуры эвтектики [22].

Рассмотрим на рисунке 1 поведение осмотического коэффициента Бьеррума-Гуггенгейма для области кристаллизации FeSi со стороны железа для микросостава.

ФFeSi'

aFeSiL/aFeSiS

Рисунок 1 – График зависимости осмотического коэффициента

Бьеррума-Гуггенгейма от

Мы знаем, что температура плавления FeSi = 1683 К, теперь будем снижаться на один градус и посмотрим как будут ложиться точки на графике зависимости  = .

Как видно из рисунка 1, при температуре 1674 К график зависимости осмотического коэффициента Бьеррума-Гуггенгейма претерпевает излом. Почему именно эта точка? Ответ очевиден только при обработке исходных данных. Даже изменение состава в тысячных долях выбрасывает эту точку с прямой, поэтому она является фиксированной при данной температуре равной 1674 К. В таблице 1 приведены исходные данные от температуры плавления до температуры, при которой происходит излом графика.

Таблица 1 – Исходные данные от температуры плавления до температуры перегиба 1674 К графика зависимости =

| Т,К |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1683 | 0,5000 | 0,5000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,00000 |
| 1682 | 0,5260 | 0,5000 | 0,9011 | 0,9971 | -0,0029 | 0,02777 |
| 1681 | 0,5300 | 0,5000 | 0,8868 | 0,9942 | -0,0058 | 0,04836 |
| 1680 | 0,5330 | 0,5000 | 0,8762 | 0,9913 | -0,0087 | 0,06606 |
| 1679 | 0,5360 | 0,5000 | 0,8657 | 0,9884 | -0,0117 | 0,08082 |
| 1678 | 0,5337 | 0,5000 | 0,8737 | 0,9855 | -0,0146 | 0,10805 |
| 1677 | 0,5300 | 0,5000 | 0,8868 | 0,9826 | -0,0175 | 0,1458 |
| 1676 | 0,5290 | 0,5000 | 0,8904 | 0,9798 | -0,0205 | 0,17615 |
| 1675 | 0,5279 | 0,5000 | 0,8943 | 0,9769 | -0,0234 | 0,20943 |
| 1674 | 0,5279 | 0,5000 | 0,8944 | 0,9740 | -0,0263 | 0,2359 |

Найдем математическую зависимость данной области кристаллизации конгруэнтного соединения. Для этого обработаем данные  от  методом наименьших квадратов для прямолинейной зависимости:

Rxy= - 0,9929,	   (1)

|  | (2) |
| --- | --- |

Таким образом, получено математическое выражение (2) линии ликвидус для очень ограниченного состава. Как видно из таблицы 1, он варьируется в пределах состава от 1,0 при температуре плавления ферросилиция 1683 К до 0,8944 при температуре 1674 К.

Для подтверждения наличия площадки для области кристаллизации FeSi по сути уже достаточно данных, приведенных в таблице 1, но чтобы показать точку перегиба были приведены дополнительно исходные данные, согласованные с [23].

В таблице 2 приведен сравнительный анализ расчетных по уравнению (2) и опытных данных от 1683 К до 1674 К

Таблица 2 - Сравнительный анализ расчетных по уравнению (2) и опытных данных квазисистемы FeSi-Fe  до температуры 1674 К

| Т,К |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1683 | 0,0000 | 1,0000 | -0,008 | 1,0000 | 1,0000 |
| 1682 | 0,0278 | 0,9971 | 0,0186 | 0,8552 | 0,9011 |
| 1681 | 0,0484 | 0,9942 | 0,0447 | 0,8781 | 0,8868 |
| 1680 | 0,0661 | 0,9913 | 0,0709 | 0,8841 | 0,8762 |
| 1679 | 0,0808 | 0,9884 | 0,0971 | 0,8867 | 0,8657 |
| 1678 | 0,1081 | 0,9855 | 0,1232 | 0,8882 | 0,8737 |
| 1677 | 0,1458 | 0,9826 | 0,1494 | 0,8892 | 0,8868 |
| 1676 | 0,1762 | 0,9798 | 0,1747 | 0,8897 | 0,8904 |
| 1675 | 0,2094 | 0,9769 | 0,2008 | 0,8902 | 0,8943 |
| 1674 | 0,2359 | 0,974 | 0,227 | 0,8904 | 0,8944 |

В таблице 3 приведены исходные данные для области кристаллизации FeSi квазисистемы Fe-FeSi ниже температуры 1684 К для построения графика зависимости = . Для вывода математической зависимости линии ликвидус ниже температуры 1684 К были использованы следующие термодинамические данные:

Tm,FeSi = 1683 К, ∆ Hm,FeSi = 68617,6 Дж/моль.

Таблица 3 – Исходные данные области кристаллизации FeSi для частной системы Fe-FeSi ниже температуры 1684 К

| Т, К |  |  |  |  |  |  |  | Ф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1673 | 0,5280 | 0,5030 | 0,8939 | 0,988 | -0,1001 | -0,0293 | 0,9711 | 0,2614 |
| 1648 | 0,5710 | 0,5060 | 0,7513 | 0,976 | -0,2619 | -0,1041 | 0,9011 | 0,3642 |
| 1623 | 0,5970 | 0,5080 | 0,6750 | 0,969 | -0,3610 | -0,1813 | 0,8342 | 0,4613 |
| 1598 | 0,6130 | 0,5090 | 0,6313 | 0,965 | -0,4239 | -0,2608 | 0,7704 | 0,5671 |
| 1573 | 0,6260 | 0,5100 | 0,5974 | 0,961 | -0,4751 | -0,3429 | 0,7097 | 0,6657 |
| 1548 | 0,6360 | 0,5120 | 0,5723 | 0,953 | -0,5100 | -0,4276 | 0,6520 | 0,7663 |
| 1523 | 0,6460 | 0,5140 | 0,5480 | 0,946 | -0,5455 | -0,5152 | 0,5974 | 0,8565 |
| 1498 | 0,6530 | 0,5160 | 0,5314 | 0,938 | -0,5682 | -0,6056 | 0,5458 | 0,9578 |
| 1473 | 0,6610 | 0,5190 | 0,5129 | 0,927 | -0,5917 | -0,6991 | 0,4970 | 1,0469 |

Для пересчета равновесных  составов  жидкой и твердой фаз из базовой системы в частную и наоборот были выведены уравнения, исходя из рассмотрения изменения нетто - концентрации компонентов расплава.

Для области кристаллизации конгруэнтно-плавящегося соединения FeSi со стороны железа на диаграмме состояния, график Ф приобретает прямолинейность (рисунок 2) только при пересчете составов жидких фаз на частные системы Fe-FeSi и FeSi-Si по специальным формулам:

х1= (Q1–(Q1+P1).x0)/((I1+J1–Q1–P1).x0–I1+Q1),		       (3)

x0 = (I1–Q1).x1+Q1/(I1+J1–Q1–P1).x1+(Q1+P1),	                 (4)

Например, для подсистемы Fe-FeSi в системе Fe-Si: I1 = 1, J1 = 1, Q1 = 1, P1= 0. Следует обратить пристальное  внимание на расстановку  коэффициен-тов, всегда начинаем отсчет с конгруэнтного (инконгруэнтного) соединения. Если снимались данные по составу и температуре по железу, то правильная расстановка коэффициентов в уравнении (3) приведена выше.

После пересчета брутто концентраций на нетто график зависимости величины Ф стали иметь строго корреляционную зависимость (рисунок 2). Данный рисунок тождественен рисунку 1, только представлен ниже температуры 1684 К.

Полученные данные по Ф были обработаны методом наименьших квадратов и получено уравнение:

,           Rxy= - 0.9991.                        (5)

Полученная строго корреляционная зависимость указывает о том, что в расплаве присутствуют только ванн-дер-ваальсовские силы взаимодействия между компонентами.

В целом, можно рассуждать о структуре расплава по поведению осмотического коэффициента Бьеррума-Гуггенгейма, например, когда графики зависимости  от отношения активности жидкой и твердой фаз  имеют выпуклый характер зависимости, то мы предполагаем, что в расплаве идет диссоциация соединения, в случае вогнутого характера зависимости коэффициента Бьеррума-Гуггенгейма, рассуждаем уже об ассоциации соединения.

Далее нами получены математическое выражение линии ликвидус для области кристаллизации FeSi частной системы Fe-FeSi, уравнение (6).

|  | (6) |
| --- | --- |

Выражение (6) представляет собой полуэмпирическую зависимость уравнения Шредера-Ле-Шателье.

ФFeSi"

aFeSiL/aFeSiS

Рисунок 2 – Зависимость коэффициента Бьеррума-Гуггенгейма Ф

от отношения активности для частной системы FeSi-Fe

В таблице 4 представлены результаты, показывающие насколько точно полученное нами уравнение (6) описывает область кристаллизации FeSi для частной системы Fe-FeSi.

Таблица 4 – Сравнительные опытные и расчетные данные области кристаллизаций FeSi для частной системы FeSi-Fe

| Т, К |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1673 | 0,2614 | 0,24383 | 0,8939 | 0,8867 |
| 1648 | 0,3642 | 0,36002 | 0,7513 | 0,7488 |
| 1623 | 0,4613 | 0,47103 | 0,6750 | 0,6805 |
| 1598 | 0,5671 | 0,57688 | 0,6313 | 0,6363 |
| 1573 | 0,6657 | 0,67762 | 0,5974 | 0,6029 |
| 1548 | 0,7663 | 0,77330 | 0,5723 | 0,5752 |
| 1523 | 0,8565 | 0,86396 | 0,5480 | 0,5509 |
| 1498 | 0,9578 | 0,94968 | 0,5314 | 0,5285 |
| 1473 | 1,0469 | 1,03052 | 0,5129 | 0,5074 |

Таким  образом,  для  области  кристаллизации ферросилиция частной системы FeSi-Fe, т.е. ветвь линии ликвидус со стороны железа, поведение осмотического коэффициента Бьеррума-Гуггенгейма показало точку перегиба графика при 1674 К. Структура расплава, предположительно, выглядит таким образом: от температуры плавления конгруэнтного соединения 1683 К до  1674К  существует для микросостава площадка, которая в свою очередь говорит о наличии в расплаве двух несмешивающихся   жидкостей.   Далее,  при  понижении  температуры  до

1473 К в расплаве находятся частицы FeSi и продиссоциировавшие и .

Далее по тексту для двух областей кристаллизации Fe-FeSi и FeSi-Si ферросилиция будут показаны особенности поведения осмотического коэффициента Бьеррума-Гуггенгейма, а именно, наличие площадки и образование петли выше температуры плавления ферросилиция.

    - Система Fe-Si и ее квазисистема FeSi-Si со стороны кремния

Для данной области работаем уже по предыдущей схеме. Добавляем точки от температуры плавления ферросилиция 1683 К до точки перегиба (рисунок 3). Составляем исходные данные и заносим их в таблицу 5.

Исходные данные составляли с разницей от температуры плавления ферросилиция до точки изгиба графика 3. На первый взгляд разница один градус, а состав меняется достаточно подвижно от 1. Вначале снимаем данные по железу , затем пересчитываем состав на частную систему уравнения (3).

Таблица 5 – Исходные данные от температуры плавления до температуры перегиба  графика  зависимости  =   для частной  системы

FeSi-Si

| Т,К |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1683 | 0,5000 | 0,5 | 1,0000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,0000 |
| 1682 | 0,4800 | 0,5 | 0,9231 | 0,99709 | -0,00292 | 0,0364 |
| 1681 | 0,4720 | 0,5 | 0,8939 | 0,99418 | -0,00583 | 0,0520 |
| 1680 | 0,4680 | 0,5 | 0,8797 | 0,99128 | -0,00876 | 0,0683 |
| 1679 | 0,4650 | 0,5 | 0,8692 | 0,98839 | -0,01168 | 0,0833 |
| 1678 | 0,4640 | 0,5 | 0,8657 | 0,98549 | -0,01461 | 0,1012 |
| 1677 | 0,4630 | 0,5 | 0,8622 | 0,98261 | -0,01754 | 0,1183 |
| 1676 | 0,4620 | 0,5 | 0,8587 | 0,97973 | -0,02048 | 0,1344 |
| 1675 | 0,4610 | 0,5 | 0,8553 | 0,97685 | -0,02342 | 0,1498 |
| 1674 | 0,4600 | 0,5 | 0,8519 | 0,97398 | -0,02636 | 0,1644 |
| 1673 | 0,4590 | 0,5 | 0,8484 | 0,97111 | -0,02931 | 0,1783 |

Рассмотрим теперь поведение осмотического коэффициента Бьеррума-Гуггенгейма для области кристаллизации FeSi со стороны кремния для микросостава (рисунок 3).

aFeSiL/aFeSiS

Рисунок 3 – Зависимость осмотического коэффициента

Бьеррума-Гуггенгейма от aFeSiL/aFeSiS

Как видно из рисунка 3, при температуре 1673 К график зависимости осмотического коэффициента Бьеррума-Гуггенгейма от  претерпевает излом. При обработке исходных данных именно эта точка при данной температуре оказалась фиксированной.

Результаты исследований поведения осмотического коэффициента Бьеррума-Гуггенгейма вблизи температур плавления соединений или веществ показали, что данный коэффициент является очень тонкой структурно-чувствительной характеристикой. Что означает данный излом? Произошло изменение структуры расплава. Наличие микроплощадки означает наличие двух несмешивающихся жидкостей, а ниже температуры излома из расплава начинается процесс диссоциации.

Находим математическую зависимость данной области кристаллизации FeSi-Si конгруэнтного соединения FeSi. Для этого обработаем данные  от  методом МНК для прямолинейной зависимости:

,                 Rxy= - 0,9954,                  (7)

|  | (8) |
| --- | --- |

Сравнительный анализ расчетных и опытных данных представлен в таблице 6.

Таблица 6 – Сравнительные опытные и расчетные данные области кристаллизаций FeSi для частной системы FeSi-Si до точки перегиба при температуре 1673 К

| T |  | aFeSiL/aFeSiS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1683 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0138 | 1,0000 | 1,0000 |
| 1682 | 0,03642 | 0,9971 | 0,0309 | 0,90993 | 0,9231 |
| 1681 | 0,05204 | 0,9942 | 0,048 | 0,88539 | 0,8939 |
| 1680 | 0,06832 | 0,9913 | 0,065 | 0,87388 | 0,8797 |
| 1679 | 0,08331 | 0,9884 | 0,0819 | 0,86715 | 0,8692 |
| 1678 | 0,10129 | 0,9855 | 0,0989 | 0,86267 | 0,8657 |
| 1677 | 0,11833 | 0,9826 | 0,1158 | 0,85947 | 0,8622 |
| 1676 | 0,13448 | 0,9797 | 0,1327 | 0,85704 | 0,8587 |
| 1675 | 0,14983 | 0,9769 | 0,1496 | 0,85512 | 0,8553 |
| 1674 | 0,16442 | 0,974 | 0,1665 | 0,85354 | 0,8519 |
| 1673 | 0,17832 | 0,9711 | 0,1833 | 0,85222 | 0,8484 |

Таким образом, получено математическое выражение линии ликвидус для очень ограниченного состава. Как видно из таблицы 4, состав варьируется от 1,0 при температуре плавления ферросилиция 1683 К до 0,8484 при температуре 1673 К. Далее по тексту идет демонстрация поведения осмотического  коэффициента Бьеррума-Гуггенгейма для второй части графика рисунка 3, т.е. ниже температуры перегиба 1673 К (рисунок 4).

Рисунок 4 – Зависимость коэффициента Бьеррума-Гуггенгейма

Ф от aFeSiL/aFeSiS для частной системы FeSi-Si

Обработав исходные данные методом МНК, получили зависимость (9) с коэффициентом корреляции 0,9966:

| . | (9) |
| --- | --- |

Уравнение линии ликвидус для ферросилиция частной системы FeSi-Si примет вид:

|  | (10) |
| --- | --- |

В таблице 7 представлен анализ расчетных и опытных данных.

Таблица 7 – Сравнительные опытные и расчетные данные по уравнению (10) области кристаллизаций FeSi для частной системы FeSi-Si

| Т, К |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1673 | 0,33286 | 0,32639 | 0,9157 | 0,9141 |
| 1648 | 0,40715 | 0,41997 | 0,7614 | 0,7804 |
| 1623 | 0,48324 | 0,50938 | 0,6872 | 0,7006 |
| 1598 | 0,55941 | 0,59465 | 0,6273 | 0,6449 |
| 1573 | 0,63408 | 0,67579 | 0,5823 | 0,6020 |
| 1548 | 0,71096 | 0,75285 | 0,5480 | 0,5666 |
| 1523 | 0,78723 | 0,82588 | 0,5198 | 0,5359 |
| 1498 | 0,85897 | 0,89492 | 0,4941 | 0,5083 |
| 1485 | 0,92917 | 0,92927 | 0,4948 | 0,4948 |

Следует отметить, что полученные с помощью коэффициентов Бьеррума-Гуггенгейма математические модели линий ликвидус и солидус согласуются с экспериментальными данными [24]. Причем характер изменения данной величины вдоль линий моновариантных фазовых равновесий показывает, что во всей области составов системы в расплавах, равновесных с соответствующими твердыми фазами, повсеместно обнаруживается наличие группировок типа FeSi, о чем свидетельствуют практически прямолинейные графики Фс близкой к единице коэффициентами корреляции, полученных при пересчете составов расплавов на возможное присутствие указанных группировок.

Таким образом, полученные результаты исследований показывают, что установленная расчетным путем степень диссоциации конгруэнтного соединения FeSi 45 % дает возможность увидеть площадку расслоения для микросостава из 10 точек (таблица 5) [22]. Для линии кристаллизации вблизи конгруэнтно-плавящихся химических соединений математическое выражение выглядит в виде выражения . При этом Ф'i для них стремится к нулю с приближением температуры к Tm,АxВy. И вторым важным моментом поведения осмотического коэффициента Бьеррума-Гуггенгейма является то, что если продолжить его зависимость выше температуры плавления конгруэнтного соединения, то он делает петлю и возвращается к 1.

Теперь посмотрим, как зависимости (1, 2 для области кристаллизации FeSi-Fe) и (7, 8 для области кристаллизации FeSi-Si) продолжат линию ликвидус выше температуры кристаллизации FeSi = 1683 К. В таблице 8 такой анализ представлен. Следует обратить внимание на тот факт, что при 1683 К расчетный состав для жидкой фазы равен 1,0. Далее увеличиваем температуру 1684 К и т.д. Что же происходит с составом? Он начинает уменьшаться, а далее увеличиваться и при температуре 8000 К опять приходит к 1.

Таблица 8 – Расчетные данные линии ликвидус с двух сторон от температуры плавления FeSi   aFeSiL/aFeSiS

| Область кристаллизации FeSi для квазисистемы Fe-FeSi |  |  |  | Область кристаллизации FeSi для квазисистемы Si-FeSi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т, К | lnaFeSiL/aFeSiS. | Ф′' FeSi. расч. по ур-ию (1) | XLFeSi расч. по ур-ию (2) | Т, К | lnaFeSiL/aFeSiS | Ф′' FeSi. расч. по ур-ию (7) | XLFeSi расч. по ур-ию (8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1683 | 0,00000 | -0,00760 | 1,00000 | 1683 | 0,00000 | 0,01380 | 1,00000 |
| 1684 | 0,00291 | -0,03391 | 0,78550 | 1684 | 0,00291 | -0,01206 | 0,41513 |
| 1685 | 0,00582 | -0,06027 | 0,85787 | 1685 | 0,00582 | -0,03797 | 0,75234 |
| 1686 | 0,00873 | -0,08668 | 0,87239 | 1686 | 0,00873 | -0,06392 | 0,79302 |
| 1687 | 0,01163 | -0,11313 | 0,87869 | 1687 | 0,01163 | -0,08991 | 0,80891 |
| 1689 | 0,01742 | -0,16617 | 0,88458 | 1689 | 0,01742 | -0,14203 | 0,82280 |
| 1690 | 0,02031 | -0,19275 | 0,88623 | 1690 | 0,02031 | -0,16816 | 0,82652 |

Продолжение таблицы 8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1692 | 0,02608 | -0,24606 | 0,88846 | 1692 | 0,02608 | -0,22055 | 0,83141 |
| 1693 | 0,02896 | -0,27278 | 0,88927 | 1693 | 0,02896 | -0,24681 | 0,83313 |
| 1694 | 0,03184 | -0,29955 | 0,88995 | 1694 | 0,03184 | -0,27312 | 0,83455 |
| 1695 | 0,03472 | -0,32637 | 0,89054 | 1695 | 0,03472 | -0,29947 | 0,83576 |
| 1696 | 0,03759 | -0,35323 | 0,89106 | 1696 | 0,03759 | -0,32587 | 0,83680 |
| 1697 | 0,04045 | -0,38013 | 0,89152 | 1697 | 0,04045 | -0,35231 | 0,83771 |
| 1698 | 0,04332 | -0,40708 | 0,89194 | 1698 | 0,04332 | -0,37880 | 0,83853 |
| 1699 | 0,04618 | -0,43408 | 0,89232 | 1699 | 0,04618 | -0,40533 | 0,83926 |
| 2000 | 0,77724 | -10,61436 | 0,92806 | 2000 | 0,77724 | -10,4102 | 0,89323 |
| 3000 | 2,15273 | -68,66160 | 0,96859 | 3000 | 2,15273 | -67,4571 | 0,95291 |
| 4000 | 2,84048 | -145,502 | 0,98033 | 4000 | 2,84048 | -142,974 | 0,97042 |
| 6000 | 3,52823 | -298,356 | 0,98804 | 6000 | 3,52823 | -293,194 | 0,98198 |
| 7000 | 3,72473 | -365,097 | 0,98967 | 7000 | 3,72473 | -358,784 | 0,98443 |
| 8000 | 3,87210 | -424,502 | 1,00076 | 8000 | 3,87210 | -417,165 | 1,00607 |

По результатам исследований двух квазисистем, согласно рисунков 1 и 3, таблиц 2 и 6 на рисунке 5 продемонстрирована микроплощадка и петля с двух сторон от конгруэнтного соединения. Состав возвращается к 1 при температуре 8000 К.

Рисунок 5 – Схематичное изображение поведения

осмотического коэффициента Бьеррума-Гуггенгейма

выше температуры плавления FeSi

Таким образом, на примере системы Fe-Si для области кристаллизации FeSi показан характер поведения осмотического коэффициента Бьеррума-Гуггенгейма выше температуры плавления и обнаруживается микроплощадка для разбега состава от 1,0 до 0,89.

    - Система Fe-Тi и ее квазисистема Fe2Тi-Fe со стороны железа

В целом по области кристаллизации конгруэнтного соединения Fe2Ti с обеих сторон от этого соединения можно сделать заключение, что графики зависимости  от  указывают на его слабую диссоциацию при плавлении и уменьшении степени диссоциации по мере снижения температуры [22].

Для системы Fe-Ti степень диссоциации Fe2Ti составляет 0,04 %, что также хорошо согласуется с выводами Н.С.Курнакова об остром максимуме для соединения Fe2Ti, т.е. конгруэнтно-плавящееся соединение устойчиво при температуре плавления [24].

Для подтверждения наших предположений о наличии площадки для данной системы были взяты добавочно еще семь точек от температуры плавления конгруэнтного соединения Fe2Ti-Fe до температур, рассмотренных нами ранее [23].

Исходные данные по составу и соответствующей температуре были обработаны по разработанной методике [24] и получены новые данные. Что следует понимать под словом «новые» - это семь точек от температуры плавления Fe2Тi с интервалом в один градус ниже температуры плавления Fe2Тi равной 1700 К. Обработка исходных данных проходила по стандартной методике [24] с нахождением численных значений осмотического коэффициента Бьеррума-Гуггенгейма  от отношения активности жидкой и твердой фаз  aFe2TiL/aFe2TiS  и  представлены в таблице 9.

Таблица 9 – Исходные данные области кристаллизации Fe2Ti квазисистемы Fe2Тi-Fe

| Т, К |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1700 | 0,66667 | 1,00001 | 1,0000 | 0,00000 |
| 1699 | 0,67070 | 0,96456 | 0,9949 | 0,14031 |
| 1698 | 0,66689 | 0,99799 | 0,9899 | 0,23459 |
| 1697 | 0,66691 | 0,99781 | 0,9849 | 0,29215 |
| 1696 | 0,66693 | 0,99763 | 0,9799 | 0,33315 |
| 1695 | 0,66695 | 0,99745 | 0,9749 | 0,35075 |
| 1694 | 0,66697 | 0,99727 | 0,9700 | 0,36756 |
| 1693 | 0,66710 | 0,99611 | 0,9651 | 0,37043 |
| 1683 | 0,67000 | 0,97059 | 0,9168 | 0,35836 |
| 1673 | 0,72500 | 0,61111 | 0,8704 | 0,33753 |
| 1663 | 0,75000 | 0,50000 | 0,8258 | 0,32054 |
| 1653 | 0,77600 | 0,40580 | 0,7830 | 0,30373 |
| 1648 | 0,78600 | 0,37413 | 0,7623 | 0,28073 |
| 1633 | 0,81600 | 0,29114 | 0,7026 | 0,26019 |
| 1623 | 0,84900 | 0,21633 | 0,6649 | 0,24180 |
| 1613 | 0,85900 | 0,19638 | 0,6288 | 0,22312 |
| 1600 | 0,87800 | 0,16138 | 0,5841 | 0,20019 |

На основании исходных данных (таблица 9) построили график зависимости осмотического коэффициента Бьеррума-Гуггенгейма  от отношения активности жидкой и твердой фаз   (рисунок 6).

Рисунок 6 – Зависимость коэффициента Бьеррума-Гуггенгейма

от  для частной системы Fe2Ti-Fe

Методом наименьших квадратов (МНК) для криволинейной зависимости получено математическое выражение осмотического коэффициента Бьеррума-Гуггенгейма от отношения активности жидкой и твердой фаз в виде:

|  | (11) |
| --- | --- |

Уравнение линии ликвидус для частной системы Fe2Ti-Fe примет вид уравнение (12):

|  | (12) |
| --- | --- |

В таблице 10 представлены сравнительные опытные и расчетные данные по уравнениям (11) и (12).

Таблица 10 – Сравнительные опытные и расчетные данные по уравнениям (11) и (12)

| Т, К |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1700 | 0,9997 | 1,0000 | 1,00000 | 0,00000 | -0,00971 |
| 1699 | 0,96731 | 0,9795 | 0,99495 | 0,15233 | 0,24500 |
| 1698 | 0,95273 | 0,9695 | 0,98992 | 0,20924 | 0,32754 |
| 1697 | 0,93786 | 0,9595 | 0,98491 | 0,23704 | 0,36749 |

Продолжение таблицы 10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1696 | 0,92304 | 0,9494 | 0,97992 | 0,25334 | 0,39048 |
| 1695 | 0,91004 | 0,9393 | 0,97494 | 0,26918 | 0,40501 |
| 1694 | 0,89665 | 0,9292 | 0,96999 | 0,27929 | 0,41472 |
| 1693 | 0,88274 | 0,9191 | 0,96506 | 0,28516 | 0,42143 |
| 1683 | 0,73946 | 0,8185 | 0,91678 | 0,28787 | 0,43379 |
| 1673 | 0,61807 | 0,7197 | 0,87038 | 0,28853 | 0,42198 |
| 1663 | 0,51198 | 0,6240 | 0,82581 | 0,28588 | 0,40576 |
| 1653 | 0,42081 | 0,5327 | 0,78303 | 0,28257 | 0,38841 |
| 1648 | 0,38028 | 0,4892 | 0,76229 | 0,28073 | 0,37965 |
| 1633 | 0,27809 | 0,3687 | 0,70262 | 0,27577 | 0,35369 |
| 1623 | 0,22464 | 0,2978 | 0,66491 | 0,27330 | 0,33691 |

На что хотелось бы обратить внимание при построении графика (рисунок 7), добавленные семь точек от температуры 1668 К до 1693 К не дали желаемого скачка в поведении осмотического коэффициента Бьеррума-Гуггенгейма  от отношения активности . Выпуклость графика показывает наличие диссоциации конгруэнтного соединения, резкий скачок от температуры плавления и плавный переход на снижение.

Для подтверждения наличия петли выше температуры плавления Fe2Ti согласно уравнению 12, были взяты температуры на 0,5 градус ниже и на один градус выше температуры плавления 1700 К, которые и представлены в таблице 11.

Таблица 11 – Расчетные данные для подтверждения наличия петли линии ликвидус со стороны железа Fe-Fe2Ti по уравнению (12)

| Т, К |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1699,6 | 0,99798 | 0,13668 | 0,9853 |
| 1699,7 | 0,99848 | 0,10868 | 0,9861 |
| 1699,8 | 0,99899 | 0,07591 | 0,9868 |
| 1699,9 | 0,99949 | 0,03706 | 0,9864 |
| 1700,0 | 1,00000 | -0,00971 | 1,0000 |
| 1700,1 | 1,00051 | -0,06709 | 0,99249 |
| 1700,2 | 1,00101 | -0,13912 | 0,99275 |
| 1700,3 | 1,00152 | -0,23222 | 0,99349 |
| 1700,4 | 1,00203 | -0,35716 | 0,99435 |
| 1700,5 | 1,00253 | -0,53358 | 0,99527 |
| 1700,6 | 1,00304 | -0,80149 | 0,99622 |
| 1700,7 | 1,00355 | -1,25675 | 0,99719 |
| 1700,8 | 1,00405 | -2,20115 | 0,99816 |
| 1700,9 | 1,00456 | -5,33617 | 0,99915 |
| 1701,0 | 1,00507 | 37,11261 | 1,00000 |

Если провести анализ по уравнению (12) , то увидим, что при температуре 1700 К состав соответствует 1, далее он уменьшается и уже при температуре 1701 К дает снова 1.

Таким образом, для области кристаллизации конгруэнтного соединения Fe2Ti квазисистемы Fe2Тi-Fe доказано наличие петли. Площадки при температуре кристаллизации соединения не обнаружено, о чем говорит плавный ход кривой зависимости коэффициента Бьеррума-Гуггенгейма  от отношения активности  . Да и сам острый максимум конгруэнтно-плавящегося соединения на диаграмме состояния говорит о том, что данное соединение плохо диссоциирует (0,04 %), что мы и подтверждаем своими исследованиями.

1.1.4 Система Fe-Тi и ее квазисистема Fe2Тi-Ti со стороны титана

Теперь рассмотрим поведение осмотического коэффициента Бьеррума-Гуггенгейма  от отношения активности  уже со стороны титана.

В отчете за 2018 год «Термодинамическая устойчивость конгруэнтно-плавящихся соединений в момент плавления для модельных систем» данная область кристаллизации рассмотрена нами достаточно полно. Получено математическое выражение линии моновариантного фазового равновесия ликвидус и солидус в виде полуэмпирической зависимости уравнения Шредера-Ле-Шателье [20].

Методом наименьших квадратов для криволинейной зависимости получено математическое выражение осмотического коэффициента Бьеррума-Гуггенгейма от отношения активности жидкой и твердой фаз в виде:

|  | (13) |
| --- | --- |

Уравнение линии ликвидус для частной системы Fe2Ti-Ti примет вид:

|  | (14) |
| --- | --- |

В таблице 12 представлены сравнительные опытные и расчетные данные по уравнениям (13) и (14 ).

График на рисунке 7 очень хорошо отображает процесс диссоциации конгруэнтного соединения Fe2Ti. Начиная от температуры плавления соединения идет небольшая выпуклость графика приблизительно до температуры 1694 К, а далее график ложится практически на прямую линию, что говорит о присутствии в расплаве только ванн-дер-ваальсовских сил взаимодействия. Математическая зависимость и описание поведения осмотического коэффициента Бьеррума-Гуггенгейма Ф от отношения активности  ниже температуры 1694 К дано в отчете [20].

Рисунок 7 – Зависимость коэффициента Бьеррума-Гуггенгейма

от  для частной системы Fe2Ti-Ti

Для двух областей кристаллизации Fe2Ti получены следующие результаты: площадки обнаружить не удается. Связано это с характером диссоциации конгруэнтного соединения, соединение очень устойчиво, плохо диссоциирует, имеет острый максимум. Петлю обнаружить удалось с трудом. Только один градус от температуры плавления дал возврат состава к 1.

Таблица 12 – Сравнительные опытные и расчетные данные по уравнению уравнениям (13) и (14 ).

| Т, К |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1700 | 1,0000 | 1,0000 | 0,00000 | 0,2735 | 1,0000 |
| 1699 | 0,9706 | 0,99495 | 0,169597 | 0,28495 | 0,9824 |
| 1698 | 0,962 | 0,98992 | 0,261448 | 0,29627 | 0,9664 |
| 1697 | 0,9535 | 0,98491 | 0,319282 | 0,30746 | 0,9517 |
| 1696 | 0,9472 | 0,97992 | 0,37384 | 0,31852 | 0,9383 |
| 1695 | 0,9409 | 0,97494 | 0,416694 | 0,32944 | 0,9259 |
| 1694 | 0,936 | 0,96999 | 0,460327 | 0,34022 | 0,9143 |
| 1693 | 0,9306 | 0,9651 | 0,494599 | 0,35088 | 0,9036 |
| 1683 | 0,8514 | 0,9168 | 0,539914 | 0,44999 | 0,8244 |
| 1673 | 0,7821 | 0,8704 | 0,564705 | 0,53545 | 0,7716 |
| 1663 | 0,7255 | 0,8258 | 0,596385 | 0,60696 | 0,7296 |
| 1653 | 0,6765 | 0,783 | 0,625741 | 0,66422 | 0,692 |
| 1648 | 0,6601 | 0,7623 | 0,653437 | 0,68738 | 0,6738 |
| 1633 | 0,5989 | 0,7026 | 0,688427 | 0,73438 | 0,6184 |
| 1623 | 0,5638 | 0,6649 | 0,712218 | 0,74638 | 0,5788 |
| 1613 | 0,5331 | 0,6288 | 0,737472 | 0,74228 | 0,5352 |

Рассмотрев две металлические системы Fe-Si и Fe-Ti на наличие микроплащадки расслоения конгруэнтно-плавящихся соединений FeSi, Fe2Ti  соответственно при их температуре плавления и проведя  оценку степени диссоциации (ассоциации) конгруэнтных соединений через осмотический коэффициент Бьеррума-Гуггенгейма можно дать заключение о том, что данные соединения диссоциируются полностью или нет в момент плавления, или же появляются две жидкости.

Установлено, для бинарной системы Fe-Si степень диссоциации FeSi составляет 45 %, что говорит об очень хорошей диссоциации данного соединения вплоть до температуры эвтектики. График осмотического коэффициента Бьеррума-Гуггенгейма дает излом при температуре 1674 К, что говорит о изменении ближнего порядка расплава. Происходит перегруппировка компонентов, конгруэнтное соединение FeSi диссоциирует, т. е. в расплаве существует сам расплав + FeSi + ионы (Fe++Si-). Обнаружена микроплощадка для разбега состава от 1,0 до 0,89.

Для системы Fe-Ti площадки при температуре плавления конгруэнтного соединения Fe2Ti обнаружить не удалось. Причина заключается  в  низкой  степени  диссоциации  конгруэнтного  соединения

Fe2Ti = 0,04 %.

Исследование графиков функции осмотического коэффициента Бьеррума-Гуггенгейма Фi кристаллизующихся фаз вблизи температуры их плавления (Тпл.) показало, что с приближением температуры к температуре плавления (Tm,АnВm) значения  для них стремятся к нулю.

Для всех модельных металлических систем исследование графиков осмотического коэффициента Бьеррума-Гуггенгейма вблизи и выше температуры плавления конгруэнтных соединений показывает, что он проходит через ноль при составе, равном единице, далее идет в бесконечность и снова приходит к составу, равному 1, т. е. делает петлю.

1.2	Изучение поведения осмотического коэффициента Бьеррума-Гуггенгейма и построение графиков Ф´АxВy в момент плавления для модельных оксидных систем

В данном отчете мы будем исследовать поведение графиков функции  для линии кристаллизации вблизи конгруэнтно-плавящихся химических соединений для оксидных (FeO-Cr2O3 и FeO-TiO2) систем с обширными областями конгруэнтно-плавящихся соединений FeCr2O3, Fe2TiO4. Для линии ликвидус математическое выражение выглядит в виде выражения. При этом  для них стремится к нулю с приближением температуры к Tm,АnВm. Происходит аномальное явление, на максимальной точке появляется площадка. Что это? Соединение полностью разлагается и в момент плавления появляются две жидкости?

Таким образом, чтобы подтвердить или исключить данное явление, необходимо провести более детальное исследование графиков  и установить, при какой температуре значение  будет стремиться к бесконечности, в этом случае → ∞, т.е. → 1. Исследования показали, что если продолжить линию ликвидус выше температуры плавления, то она делает петлю и возвращается к 1.

    - Область кристаллизации FeCr2O4 квазисистемы FeO-FeCr2O4

Диаграмма состояния FeO-Cr2O3 очень интересна с точки зрения поведения осмотического коэффициента Бьеррума-Гуггенгейма вблизи температуры плавления конгруэнтного соединения FeCr2O4 (рисунок 8). Обширная область кристаллизации соединения и пологий максимум при температуре плавления позволили более точно найти точку перегиба или правильнее сказать температуру, при которой расплав меняет кардинально свои свойства.

Рисунок 8 – Диаграмма состояния FeO-Cr2O3

Для подтверждения своих выводов о наличии площадки для конгруэнтных соединений с высокой степенью диссоциации нами были добавлены 11 точек в исходные данные, которые приведены в таблице 13.

В таблице 13 приведены исходные данные для области кристаллизации FeCr2O4 квазисистемы FeO-FeCr2O4. Для расчета отношения активности в жидкой и твердой фазах по разработанной нами методике [25] были использованы следующие термодинамические данные:

202829 Дж/моль,  2433 К [26].

Таблица 13 – Исходные данные области кристаллизации FeCr2O4 для частной системы FeO-FeCr2O4

| Т, К |  | для частной системы FeO-FeCr2O4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2433 | 0,50000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,00000 |
| 2428 | 0,50320 | 0,9873 | 0,9796 | 1,61310 |
| 2423 | 0,50360 | 0,9857 | 0,9595 | 2,87365 |
| 2418 | 0,50390 | 0,9845 | 0,9397 | 3,98711 |
| 2413 | 0,50410 | 0,9837 | 0,9203 | 5,06729 |
| 2408 | 0,50440 | 0,9826 | 0,9011 | 5,91448 |
| 2403 | 0,50470 | 0,9814 | 0,8823 | 6,65815 |
| 2398 | 0,50600 | 0,9763 | 0,8639 | 6,09739 |
| 2393 | 0,50760 | 0,9701 | 0,8457 | 5,51274 |
| 2388 | 0,51000 | 0,9608 | 0,8278 | 4,72299 |
| 2383 | 0,51250 | 0,9512 | 0,8103 | 4,20671 |
| 2378 | 0,51600 | 0,9380 | 0,7930 | 3,62226 |
| 2373 | 0,52000 | 0,9231 | 0,7761 | 3,16730 |
| 2323 | 0,54100 | 0,8484 | 0,6220 | 2,88855 |
| 2273 | 0,56800 | 0,7606 | 0,4937 | 2,5788 |
| 2223 | 0,60000 | 0,6667 | 0,3878 | 2,3361 |
| 2173 | 0,64000 | 0,5625 | 0,3013 | 2,0851 |
| 2123 | 0,68000 | 0,4706 | 0,2313 | 1,9424 |
| 2073 | 0,72600 | 0,3774 | 0,1753 | 1,7870 |
| 2023 | 0,77000 | 0,2987 | 0,1311 | 1,6818 |
| 1973 | 0,81000 | 0,2346 | 0,0965 | 1,6122 |
| 1923 | 0,85000 | 0,1765 | 0,0700 | 1,5330 |
| 1873 | 0,88000 | 0,1364 | 0,0499 | 1,5046 |
| 1823 | 0,91000 | 0,0989 | 0,0349 | 1,4501 |
| 1773 | 0,93000 | 0,0753 | 0,0239 | 1,4429 |
| 1723 | 0,94900 | 0,0537 | 0,0161 | 1,4132 |
| 1693 | 0,96000 | 0,0417 | 0,0125 | 1,3790 |

Согласно таблице 13 построен график зависимости осмотического коэффициента Бьеррума-Гуггенгейма от отношения активности жидкой и твердой фаз (рисунок 9).

Ф

Рисунок 9 – Зависимость коэффициента Бьеррума-Гуггенгейма

Ф от отношения активности

для частной системы FeO-FeCr2O4

Температура, при которой происходит изменение состава и свойств расплава, равна 2403 К, т.е. это точка излома графика. Методом наименьших квадратов обработали исходные данные по Ф и   до температуры  2403 К. Получено уравнение зависимости осмотического коэффициента Бьеррума-Гуггенгейма от отношения активности жидкой и твердой фаз с коэффициентом корреляции -0,9941.

|  | (15) |
| --- | --- |

Уравнение линии ликвидус FeCr2O4 для  частной системы FeO-FeCr2O4 примет вид:

|  | (16) |
| --- | --- |

Сопоставление расчетных и опытных данных по уравнениям (15), (16) приведено в таблице 14.

Таблица 14 – Сравнительный анализ расчетных и опытных данных по уравнениям (15, 16) для частной системы FeO-FeCr2O4

| T,K |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2433 | 0,00000 | 0,3844 | 1,0000 | 1,0000 |
| 2428 | 1,61310 | 1,53092379 | 0,9873 | 0,9866 |
| 2423 | 2,87365 | 2,65860411 | 0,9857 | 0,98456 |

Продолжение таблицы 14

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2418 | 3,98711 | 3,7676653 | 0,9845 | 0,98363 |
| 2413 | 5,06729 | 4,85833025 | 0,9837 | 0,98304 |
| 2408 | 5,91448 | 5,9308205 | 0,9826 | 0,9826 |
| 2403 | 6,65815 | 6,98535612 | 0,9814 | 0,98224 |
| 2398 | 6,09739 | 4,62667846 | 0,9763 | 0,96886 |
| 2393 | 5,51274 | 4,54912778 | 0,9701 | 0,96834 |
| 2388 | 4,72299 | 4,47290145 | 0,9608 | 0,96322 |
| 2383 | 4,20671 | 4,39798324 | 0,9512 | 0,95795 |
| 2378 | 3,62226 | 4,32435706 | 0,938 | 0,95251 |
| 2373 | 3,16730 | 4,25200694 | 0,9231 | 0,94692 |
| 2323 | 2,88855 | 3,59525611 | 0,8484 | 0,93191 |
| 2273 | 2,57875 | 3,04940471 | 0,7606 | 0,85582 |
| 2223 | 2,33606 | 2,60044786 | 0,6667 | 0,7623 |
| 2173 | 2,08510 | 2,23564474 | 0,5625 | 0,65464 |
| 2123 | 1,94236 | 1,94358203 | 0,4706 | 0,53942 |
| 2073 | 1,78695 | 1,71425909 | 0,3774 | 0,42568 |
| 2023 | 1,68177 | 1,53921621 | 0,2987 | 0,32263 |
| 1973 | 1,61219 | 1,41174295 | 0,2346 | 0,23706 |
| 1923 | 1,53302 | 1,32723158 | 0,1765 | 0,17182 |
| 1873 | 1,50461 | 1,28379237 | 0,1364 | 0,12602 |
| 1823 | 1,45012 | 1,28334441 | 0,0989 | 0,09672 |
| 1773 | 1,44294 | 1,33358337 | 0,0753 | 0,0808 |
| 1723 | 1,41324 | 1,45159973 | 0,0537 | 0,07644 |
| 1693 | 1,37902 | 1,56779112 | 0,0417 | 0,07169 |

Ниже температуры 2403 К математические выражения линии ликвидус приведены в отчете [23], поэтому в данной главе математическое выражение линии моновариантного фазового равновесия ликвидус мы уже не приводим.

1.2.2 Область кристаллизации FeCr2O4  квазисистемы  Cr2O3-FeCr2O4

Вторая область кристаллизации системы FeO-Cr2O3 (рисунок 10). Исходные данные системы FeCr2O4-Cr2O3 представлены в таблице 15. Согласно диаграмме состояния системы FeO-Cr2O3 [24] правая часть от химического соединения имеет очень малую область промежуточной γ-фазы. Для нахождения площадки добавим столько же точек, сколько добавили для частной системы FeO-FeCr2O4.

Для пересчета равновесных  составов  жидкой и твердой фаз из базовой системы  в частную  по уравнению (3) были использованы коэффициенты

I = 1, J = 1, Q = 0, P = 1.

Согласно  расчетным  данным  по  составу   для  частной   системы

FeCr2O4-Cr2O3, отношению активности жидкой и твердой фаз по уравнению Шредера-Ле-Шателье и осмотического коэффициента Бьеррума-Гуггенгейма представленным в таблице 15, построен график зависимости осмотического коэффициента Бьеррума-Гуггенгейма от отношения активности жидкой и твердой фаз (рисунок 10).

Таблица 15 – Исходные данные для области кристаллизации FeCr2O4 частной системы FeCr2O4-Cr2O3

| Т, К |  | для частной системы FeCr2O4-Cr2O3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2433 | 0,5000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 |
| 2428 | 0,4500 | 0,8182 | 0,9796 | 0,1029 |
| 2423 | 0,4450 | 0,8018 | 0,9595 | 0,1873 |
| 2418 | 0,4400 | 0,7857 | 0,9397 | 0,2579 |
| 2413 | 0,4350 | 0,7699 | 0,9203 | 0,3178 |
| 2408 | 0,4300 | 0,7544 | 0,9011 | 0,3693 |
| 2403 | 0,4250 | 0,7391 | 0,8823 | 0,4141 |
| 2398 | 0,4200 | 0,7241 | 0,8639 | 0,4534 |
| 2393 | 0,4150 | 0,7094 | 0,8457 | 0,4882 |
| 2388 | 0,4100 | 0,6949 | 0,8278 | 0,5191 |
| 2383 | 0,4050 | 0,6807 | 0,8103 | 0,5469 |
| 2378 | 0,4000 | 0,6667 | 0,7930 | 0,5719 |
| 2373 | 0,3900 | 0,6393 | 0,7761 | 0,5668 |
| 2323 | 0,3400 | 0,5152 | 0,6220 | 0,7158 |
| 2273 | 0,3100 | 0,4493 | 0,4937 | 0,8821 |
| 2223 | 0,2850 | 0,3986 | 0,3878 | 1,0298 |
| 2173 | 0,2690 | 0,3680 | 0,3013 | 1,2001 |

График, представленный на рисунке 10, показывает небольшую выпуклость до точки излома 2373 К, что говорит о небольшой степени диссоциации в пределах 5 % [22].

Рисунок 10 – Зависимость коэффициента Бьеррума-Гуггенгейма

от отношения активности

для частной системы FeCr2O4-Cr2O3

Методом наименьших квадратов для криволинейной зависимости получено математическое выражение осмотического коэффициента Бьеррума-Гуггенгейма от отношения активности жидкой и твердой фаз в виде:

|  | (17) |
| --- | --- |

Уравнение линии ликвидус для частной системы FeCr2O4-Cr2O3 примет вид:

|  | (18) |
| --- | --- |

В таблице 16 представлены сравнительные опытные и расчетные данные по уравнениям (17) и (18).

Таблица 16 – Сравнительный анализ расчетных и опытных данных по уравнениям (17), (18) для частной системы FeCr2O4- Cr2O3

| T,K |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2433 | 0,0000 | 0,01539 | 1,0000 | 1,00000 |  |
| 2428 | 0,10290 | 0,09952 | 0,8182 | 0,81264 |  |
| 2423 | 0,18734 | 0,17692 | 0,8018 | 0,79145 |  |
| 2418 | 0,25792 | 0,24754 | 0,7857 | 0,77781 |  |
| 2413 | 0,31783 | 0,31132 | 0,7699 |  | 0,76571 |
| 2408 | 0,36934 | 0,36820 | 0,7544 |  | 0,75373 |
| 2403 | 0,41411 | 0,41812 | 0,7391 |  | 0,74128 |
| 2398 | 0,45340 | 0,46101 | 0,7241 |  | 0,72801 |
| 2393 | 0,48816 | 0,49680 | 0,7094 |  | 0,71365 |
| 2388 | 0,51913 | 0,52543 | 0,6949 |  | 0,69795 |
| 2383 | 0,54690 | 0,54680 | 0,6807 |  | 0,68062 |
| 2378 | 0,57195 | 0,56084 | 0,6667 |  | 0,66134 |
| 2373 | 0,56676 | 0,53642 | 0,6393 |  | 0,62337 |
| 2323 | 0,71580 | 0,73930 | 0,5152 |  | 0,52613 |
| 2273 | 0,88211 | 0,90828 | 0,4493 |  | 0,45975 |
| 2223 | 1,02979 | 1,04773 | 0,3986 |  | 0,40493 |
| 2173 | 1,20005 | 1,16171 | 0,368 |  | 0,35604 |

За точкой излома 2373 К уравнения зависимости от отношения активности  обработаны методом МНК для линейной регрессии и получено уравнение с коэффициентом корреляции равным, - 0,992:

|  | (19) |
| --- | --- |

Уравнение линии ликвидус FeCr2O4 для  частной системы FeCr2O4-Cr2O3 примет вид уравнение (20):

|  | (20) |
| --- | --- |

Таким образом, полученные результаты исследований показывают, что установленная расчетным путем степень диссоциации конгруэнтного соединения FeCr2O4 для оксидной системы FeO-Cr2O3  составляет в среднем 5 % для двух областей квазисистем FeO-FeCr2O4 и FeCr2O4-Cr2O3.  Разбег в температурах от температуры плавления FeCr2O4 до точки перегиба дает возможность увидеть площадку расслоения для микросостава из 11 точек (рисунки 9 и 10)  и таблицы 14 и 16.

Для линии кристаллизации вблизи конгруэнтно-плавящихся химических соединений математическое выражение выглядит в виде выражения . При этом Ф'i для них стремится к нулю с приближением температуры к Tm,АxВy, а далее при какой температуре значение Ф'АxВy  стремится к бесконечности, в этом случае  lnxАxВy→ ∞, т.е. xАxВy→ 1, т.е. он делает петлю и возвращается к 1.

Теперь посмотрим как уравнения (15), (16) для области кристаллизации FeO-FeCr2O4 и  уравнения (17), (18) для области кристаллизации FeCr2O4-Cr2O3  продолжат    линию    ликвидус   выше    температуры   плавления

FeCr2O4 = 2433 К. В таблице 17 такой анализ представлен (рисунок 11).

Таблица 17 - Расчетные данные линии ликвидус с двух сторон выше температуры плавления FeCr2O4

| Область кристаллизации для FeCr2O4 квазисистемы FeO- FeCr2O4 |  |  |  | Область кристаллизации для FeCr2O4 квазисистемы Cr2O3-FeCr2O4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т, К |  |  |  | Т, К |  |  |  |
| 2433 | 1,0000 | 0,3844 | 1,00 | 2433 | 1,0000 | 0,0154 | 1,00 |
| 2450 | 1,0721 | -3,6578 | 0,98 | 2500 | 1,30829 | -1,7416 | 0,86 |
| 2460 | 1,1163 | -6,1422 | 0,98 | 2600 | 1,90414 | -6,4717 | 0,91 |
| 2470 | 1,1621 | -8,7078 | 0,98 | 2700 | 2,69538 | -13,7613 | 0,93 |
| 2480 | 1,2093 | -11,3566 | 0,98 | 2800 | 3,72187 | -23,8208 | 0,95 |
| 2500 | 1,3083 | -16,9112 | 0,98 | 2900 | 5,02618 | -36,9749 | 0,96 |
| 2600 | 1,9041 | -50,3398 | 0,99 | 3000 | 6,65298 | -53,6177 | 0,97 |
| 2700 | 2,6954 | -94,7303 | 0,99 | 3500 | 21,25816 | -205,092 | 0,99 |
| 3000 | 6,6530 | -316,7607 | 0,99 | 4000 | 50,805 | -512,652 | 0,99 |
| 4000 | 50,8052 | -2793,7998 | 1,00 | 5000 | 172,045 | -1775,27 | 1,00 |

Рисунок 11 – Схематичное изображение площадки и петли для микросостава системы FeO- Cr2O3

Следует обратить внимание на тот факт, что для области кристаллизации FeO-FeCr2O4 при температуре плавления FeCr2O4 расчетный состав для жидкой фазы равен 1.0. Далее увеличиваем температуру до 1684 К и т.д. Что же происходит с составом? Он начинает уменьшаться, а далее увеличиваться и при температуре 8000 К опять приходит к 1.

По результатам исследований двух оксидных систем и их квазисистем FeO-FeCr2O4 и Cr2O3-FeCr2O4, согласно рисункам 9 и 10, таблице 17 на рисунке 11 продемонстрирована микроплощадка и петля с двух сторон от конгруэнтного соединения. Состав возвращается к 1 при температуре 4000 К.

1.2.3 Область кристаллизации Fe2TiO4  квазисистемы FeO-Fe2TiO4

Исходные данные по области кристаллизации конгруэнтного соединения Fe2TiO4 для частной системы FeO-Fe2TiO4 (левая сторона от соединения, рисунок 12) приведена в таблице 18.

Ранее, в отчете «Термодинамическая устойчивость конгруэнтно-плавящихся соединений в момент плавления для модельных систем», данная область кристаллизации рассмотрена нами достаточно полно [23]. Получено математическое выражение линии моновариантного фазового равновесия ликвидус и солидус в виде полуэмпирической зависимости уравнения Шредера-Ле-Шателье.

Для пересчета равновесных  составов  жидкой и твердой фаз из базовой системы  в  частную  по уравнению (3) были использованы коэффициенты

I = 2, J = 1, Q = 1, P = 0.

Таблица 18 – Исходные данные области кристаллизации 2FeO·TiO2 для частной системы FeO-Fe2TiO4

| Т, К |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1668 | 0,3333 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 |
| 1667 | 0,3100 | 0,8158 | 0,9948 | 0,0258 |
| 1666 | 0,3080 | 0,8021 | 0,9896 | 0,0476 |
| 1665 | 0,3060 | 0,7887 | 0,9844 | 0,0664 |
| 1664 | 0,3050 | 0,7821 | 0,9792 | 0,0855 |
| 1663 | 0,3040 | 0,7755 | 0,9740 | 0,10343 |
| 1653 | 0,2550 | 0,5204 | 0,9237 | 0,12152 |
| 1643 | 0,2200 | 0,3929 | 0,8754 | 0,14244 |
| 1633 | 0,1900 | 0,3065 | 0,8291 | 0,15850 |
| 1623 | 0,1700 | 0,2576 | 0,7847 | 0,17878 |
| 1613 | 0,1500 | 0,2143 | 0,7421 | 0,19360 |
| 1603 | 0,1350 | 0,1849 | 0,7014 | 0,21013 |
| 1593 | 0,1240 | 0,1649 | 0,6625 | 0,22846 |
| 1585 | 0,1180 | 0,1545 | 0,6325 | 0,24520 |

По разработанной методике математического описания линий фазовых равновесий получили данные по осмотическому коэффициенту Бьеррума-Гуггенгейма  и отношению активности жидкой и твердой фаз  по уравнению Шредера-Ле-Шателье и построили график (рисунок 12).

Рисунок 12 – Зависимость коэффициента Бьеррума-Гуггенгейма

от отношения активности

для частной системы FeO-Fe2TiO4

График зависимости  от отношения активности представленный на рисунке 12, имеет строго корреляционную зависимость. Данный вид зависимости говорит о том, что в расплаве присутствуют только ванн-дер-ваальсовские силы взаимодействия между частицами.

Методом наименьших квадратов с коэффициентом корреляции равным, -0,9529, получили математическую зависимость:

|  | (21) |
| --- | --- |

Уравнение линии ликвидус Fe2TiO4 для  частной системы FeO-Fe2TiO4 примет вид:

|  | (22) |
| --- | --- |

Уравнение (22) представляет собой модифицированное уравнение Шредера-Ле-Шателье. В числителе стоит само уравнение Шредера-Ле-Шателье для идеальных систем, без интегральной составляющей зависимости теплоемкости от температуры, а в знаменателе математическая зависимость осмотического коэффициента Бьеррума-Гуггенгейма

Сопоставление расчетных и опытных данных по уравнениям (21), (22) приведено в таблице 19.

Таблица 19 – Сравнительный анализ расчетных и опытных данных по уравнениям (21) и (22) для частной системы FeO-Fe2TiO4

| Т, К |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1668 | 0,0000 | 0,0540 | 1,0000 | 1,0000 |
| 1667 | 0,0258 | 0,0568 | 0,8158 | 0,9124 |
| 1666 | 0,0476 | 0,0597 | 0,8021 | 0,8393 |
| 1665 | 0,0664 | 0,0625 | 0,7887 | 0,7776 |
| 1664 | 0,0855 | 0,0654 | 0,7821 | 0,7250 |
| 1663 | 0,10343 | 0,0682 | 0,7755 | 0,6796 |
| 1653 | 0,12152 | 0,0957 | 0,5204 | 0,4362 |
| 1643 | 0,14244 | 0,1220 | 0,3929 | 0,3361 |
| 1633 | 0,15850 | 0,1473 | 0,3065 | 0,2802 |
| 1623 | 0,17878 | 0,1716 | 0,2576 | 0,2433 |
| 1613 | 0,19360 | 0,1948 | 0,2143 | 0,2163 |
| 1603 | 0,21013 | 0,2170 | 0,1849 | 0,1951 |
| 1593 | 0,22846 | 0,2383 | 0,1649 | 0,1776 |
| 1585 | 0,24520 | 0,2547 | 0,1545 | 0,1655 |

В таблице 20 приведены расчетные данные по уравнению (22).

Таблица 20 – Расчетные данные для подтверждения наличия петли выше температуры плавления Fe2TiO4 со стороны FeO по уравнению (22)

| Т, К |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1668 | 1,0000 | 0,0540 | 1,00 |
| 1669 | 1,0053 | 0,0511 | 1,11 |
| 1670 | 1,0105 | 0,0483 | 1,24 |
| 1700 | 1,1790 | -0,0437 | 0,02 |
| 1800 | 1,8991 | -0,4369 | 0,23 |
| 1900 | 2,9095 | -0,9886 | 0,34 |
| 2000 | 4,2712 | -1,7321 | 0,43 |
| 3000 | 48,5889 | -25,9296 | 0,86 |
| 4000 | 163,8815 | -88,8793 | 0,94 |
| 5000 | 339,8799 | -184,9744 | 0,97 |
| 6000 | 552,7420 | -301,1971 | 0,98 |
| 7000 | 782,3074 | -426,5399 | 0,98 |
| 8000 | 1015,1231 | -553,6572 | 0,99 |
| 10000 | 1461,8960 | -797,5952 | 0,99 |
| 15000 | 2377,4615 | -1297,4940 | 0,99 |
| 18000 | 2795,8412 | -1525,9293 | 0,99 |
| 20000 | 3031,8800 | -1654,8065 | 1,00 |

Таким образом, подведя итог данной области кристаллизации, можно с уверенностью сказать, что степень диссоциации Fe2TiO4 со стороны FeO очень мала, в районе 0,03 %. Структура расплава состоит из частиц между которыми присутствуют только ванн-дер-ваальсовские силы взаимодействия. Как видно из рисунка 12, график зависимости осмотического коэффициента Бьеррума-Гуггенгейма от отношения активности для частной системы FeO-Fe2TiO4 проходит через единицу при температуре плавления Fe2TiO4. Чтобы увидеть петлю и оценить кривизну линии ликвидус по уравнению (22) подставим в данное уравнение температуру выше температуры плавления, например, 1669 К. Что происходит с составом? Он стал увеличиваться, при температуре 1700 К резко уменьшился, затем стал увеличиваться до 5000 К и уже  далее при увеличении температуры пришел к единице.

1.2.4 Область кристаллизации Fe2TiO4  квазисистемы TiO2- Fe2TiO4

Исходные данные по составу и соответствующей температуре были обработаны по разработанной методике [25] и получены новые исходные данные, представленные в таблице 21.

Дополнением к отчету 2018 года «Термодинамическая устойчивость конгруэнтно-плавящихся соединений в момент плавления для модельных систем» [23] в исходные данные добавлено всего четыре точки с разбегом в один градус Кельвина. Для пересчета равновесных составов жидкой и твердой фаз при данной температуре из базовой системы в частную по уравнению (3) были использованы коэффициенты I = 2, J = 1, Q = 0, P = 1.

Таблица 21 – Исходные данные для частной системы Fe2TiO4-TiO2

| Т, К |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1668 | 0,66667 | 1,0000 | 0,0000 |
| 1667 | 0,643 | 0,9006 | 0,0501 |
| 1666 | 0,643 | 0,9006 | 0,1002 |
| 1665 | 0,6422 | 0,8974 | 0,1456 |
| 1664 | 0,6419 | 0,8963 | 0,192 |
| 1663 | 0,642 | 0,8966 | 0,2411 |
| 1653 | 0,604 | 0,7626 | 0,2929 |
| 1643 | 0,576 | 0,6792 | 0,3441 |
| 1636 | 0,563 | 0,6442 | 0,389 |

Особенностью графика (рисунок 13) является то, что точки не ложатся на прямую и излома не наблюдается, т.е. при обработке данных по составу и, меняя тысячные доли состава, при конкретной температуре точки ложились с небольшой выпуклостью.

Рисунок 13 – Зависимость коэффициента Бьеррума-Гуггенгейма

от отношения активности

для частной системы Fe2TiO4-TiO2

Методом наименьших квадратов для криволинейной зависимости получено математическое выражение осмотического коэффициента Бьеррума-Гуггенгейма от отношения активности жидкой и твердой фаз в виде:

|  | (23) |
| --- | --- |

Уравнение линии ликвидус для частной системы Fe2TiO4-TiO2 примет вид:

|  | (24) |
| --- | --- |

В таблице 22 представлены сравнительные опытные и расчетные данные по уравнениям (23) и (24).

Таблица 22 – Сравнительный анализ расчетных и опытных данных по уравнениям (23) и (24) для частной системы Fe2TiO4-TiO2

| Т, К |  |  |  | . |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1668 | 0,0000 | 0,11800 | 1,0000 | 1,0000 |
| 1667 | 0,1102 | 0,15609 | 0,9535 | 0,9669 |
| 1666 | 0,2017 | 0,19254 | 0,9493 | 0,9469 |
| 1665 | 0,2790 | 0,22736 | 0,9451 | 0,9330 |
| 1664 | 0,3453 | 0,26052 | 0,9409 | 0,9225 |
| 1663 | 0,4027 | 0,29203 | 0,9368 | 0,9139 |
| 1653 | 0,4567 | 0,51511 | 0,8405 | 0,8572 |
| 1643 | 0,5068 | 0,56687 | 0,7690 | 0,7908 |
| 1636 | 0,5472 | 0,49787 | 0,7315 | 0,7092 |

Чтобы увидеть петлю и оценить кривизну линии ликвидус по уравнению (24) необходимо подставить в данное уравнение температуру выше температуры плавления, например, 1669 К. Состав стал увеличиваться, далее при  температуре  1680 К уменьшается и снова пошел на увеличение, а при 1800 К приходит к единице. В таблице 23 приведены расчетные данные по уравнению (24), а на рисунке 14 представлено схематическое изображение мнимой петли.

Таблица 23 – Расчетные данные для подтверждения наличия петли выше температуры плавления Fe2TiO4 со стороны FeO по уравнению (24)

| Т, К |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1668 | 1,000000 | 0,118 | 1,00 |
| 1669 | 1,005254 | 0,078277 | 1,07 |
| 1680 | 1,064467 | -0,46506 | 0,87 |
| 1690 | 1,120593 | -1,12486 | 0,90 |
| 1700 | 1,178966 | -1,93854 | 0,92 |
| 1800 | 1,899141 | -17,9708 | 0,96 |
| 1900 | 2,909496 | -47,6612 | 0,98 |
| 2000 | 4,271223 | -91,3479 | 0,98 |
| 2050 | 5,102928 | -118,802 | 0,99 |
| 2100 | 6,045153 | -150,245 | 0,99 |
| 2500 | 18,37144 | -569,32 | 0,99 |
| 3000 | 48,58893 | -1603,06 | 1,00 |

Таким образом, для системы FeO-TiO2 степень диссоциации Fe2TiO4 очень мала, в среднем составляет 0,03 % при температуре плавления конгруэнтного соединения Fe2TiO4, поэтому графики осмотического коэффициента Бьеррума-Гуггенгейма не показали изменение структуры расплава.

Рисунок 14 – Схематичное изображение площадки и петли

для микросостава системы FeO-Cr2O3

На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы.

Для оксидной системы FeO-Cr2O3 степень диссоциации FeCr2O4 составляет в среднем 5 % для двух квазисистем FeO-FeCr2O4 и FeCr2O4-Cr2O3. Разбег в температурах от температуры плавления FeCr2O4 2433 К до точки перегиба 2403 К дает возможность увидеть площадку расслоения для микросостава. Резкий изгиб графика осмотического коэффициента Бьеррума-Гуггенгейма говорит об изменении ближнего порядка расплава.

Для системы FeO-TiO2 площадки при температуре плавления конгруэнтного соединения Fe2TiO4 обнаружить не удалось. Причина заключается в низкой степени диссоциации Fe2TiO4 – 0,03 %.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Краткие выводы по результатам НИР.

1	Математическими уравнениями в виде полуэмпирических зависимостей Шредера-Ле-Шателье описаны области кристаллизации конгруэнтно плавящихся соединений FeSi, Fe2Ti бинарных металлических систем (Fe-Si и Fe-Ti) и FeCr2O3, Fe2TiO4 бинарных оксидных (FeO-Cr2O3 и FeO-TiO2) систем (Приложение В).

2	Представлен в графическом виде характер изменения осмотического коэффициента Бьеррума–Гуггенгейма от отношения активности компонентов в идеальной жидкой и твердой фазах для частных систем, позволяющий рассуждать о силах взаимодействия между компонентами.

3	Расчетным путем определены энтальпии плавления соединений: 2FeO·TiO2 = 131297,1 Дж/моль, ,FeCr2O4 = 202829 Дж/моль.

4	Создана программа термодинамической устойчивости конгруэнтно-плавящегося соединения в момент плавления через связь степени диссоциации или ассоциации (α) с константой равновесия на языке C# (Сsharp) (Приложение Г).

5	Разработаны методика, алгоритм и программа расчета степени диссоциации конгруэнтно-плавящихся соединений с помощью энергии Гиббса реакции диссоциации соединений (Приложение Д).

6	Предложен соответствующий комплекс математического аппарата для расчета степени диссоциации химического соединения и аналитического описания линий и поверхностей кристаллизации фаз (Приложение Е).

7	Установлено, для бинарной системы Fe-Si степень диссоциации FeSi составляет 45 %, что говорит об очень хорошей диссоциации данного соединения вплоть до температуры эвтектики.

8	Для системы Fe-Ti степень диссоциации Fe2Ti составляет 0,04 %, что также хорошо согласуется с выводами Н.С. Курнакова об остром максимуме для соединения Fe2Ti, т.е. конгруэнтно-плавящееся соединение устойчиво при температуре плавления.

9	Для оксидной системы FeO-Cr2O3 степень диссоциации FeCr2O4 составляет в среднем 5 % для двух квазисистем FeO-FeCr2O4 и FeCr2O4-Cr2O3.

10	Для системы FeO-TiO2 степень диссоциации Fe2TiO4 очень мала, в среднем составляет 0,03 % при температуре плавления конгруэнтного соединения Fe2TiO4.

11	Исследование графиков функции осмотического коэффициента Бьеррума-Гуггенгейма Фi кристаллизующихся фаз вблизи температуры их плавления (Тпл.) показало, что с приближением температуры к температуре плавления (Tm,АnВm) значения  для них стремятся к нулю.

12	Для всех модельных систем исследование графиков осмотического коэффициента Бьеррума-Гуггенгейма вблизи и выше температуры плавления конгруэнтных соединений показывает, что он проходит через ноль при составе, равном единице, далее идет в бесконечность и снова приходит к составу, равному 1, т. е. делает петлю.

13	Установлено, для бинарной системы Fe-Si степень диссоциации FeSi составляет 45 %, что говорит об очень хорошей диссоциации данного соединения вплоть до температуры эвтектики. График осмотического коэффициента Бьеррума-Гуггенгейма дает излом при температуре 1674 К, что говорит об изменении ближнего порядка расплава. Происходит перегруппировка компонентов, конгруэнтное соединение FeSi диссоциирует, т. е. в расплаве существует сам расплав + FeSi + ионы (Fe+ + Si-). Обнаружена микроплощадка для разбега состава от 1,0 до 0,89.

14	Для оксидной системы FeO-Cr2O3 степень диссоциации FeCr2O4 составляет в среднем 5 % для двух квазисистем FeO-FeCr2O4 и FeCr2O4-Cr2O3. Разбег в температурах от температуры плавления FeCr2O4 2433 К до точки перегиба 2403 К дает возможность увидеть площадку расслоения для микросостава. Резкий изгиб графика осмотического коэффициента Бьеррума-Гуггенгейма говорит об изменении ближнего порядка расплава.

15	Для систем Fe-Ti и FeO-TiO2 площадки при температуре плавления конгруэнтных соединений Fe2Ti и Fe2TiO4 соответственно обнаружить не удалось. Причина заключается в низкой степени диссоциации конгруэнтных соединений.

Оценка полноты решений поставленных задач.

Поставленные перед исследователями задачи на 2018-2020 г.г. полностью решены. Проведена сравнительная оценка величины степени диссоциации (ассоциации) конгруэнтно-плавящихся соединений через осмотический коэффициент Бьеррума-Гуггенгейма параллельно с расчетом энергии Гиббса для гетеро-, гомогенных реакций. Предложенный в работе метод расчета степени диссоциации устойчивых химических соединений на основе концепции осмотического коэффициента Бьеррума-Гуггенгейма является новым. В основе данного метода заложены математические выражения линий моновариантных фазовых равновесий в виде полуэмпирической зависимости Шредера-Ле-Шателье. На примере оксидных и металлических систем на основе железа, кремния, хрома, титана впервые показано, что осмотический коэффициент Бьеррума-Гуггенгейма может служить критерием оценки структуры расплавов, а получаемые при этом уравнения   соответствуют   граничным   условиям,   сформулированными

Н.С. Курнаковым.

Разработка рекомендаций по конкретному использованию результатов НИР.

Полученные результаты как с научной, так и с практической точки зрения позволят решать важные задачи применительно к процессам гидрометаллургии, экстракции, возгонки и т.д. там, где присутствует явление фазовых равновесий [27-31].

Среди проблемных задач физико-химического анализа хотелось бы выделить проблему диссоциации конгруэнтно-плавящихся соединений в связи с тем, что внесение ясности в вопрос о термической устойчивости соединения имеет практическое значение при разработке технологии получения полупроводниковых соединений с заранее заданной степенью дефектности их структуры; разработке процесса сложного легирования полупроводников, при котором проходит реакция донорно-акцепторного взаимодействия, которая по сути своей эквивалентна реакции диссоциации соответствующего соединения.

Оценка технико-экономической эффективности внедрения.

Проведенные нами фундаментальные исследования в области физико-химического анализа в виде решения прямой и обратной задачи Гиббса дают основания для серьезных обобщений и научно обоснованных практических рекомендаций. Так, полученные результаты данного проекта в области сосуществования жидких растворов и паровой фазы, позволяют судить о возможности разделения элементов.

Оценка научно-технического уровня выполненной НИР в сравнении с лучшими достижениями в данной области.

Работа выполнена на высоком научном уровне на основе углубленных теоретических исследований в области фазовых равновесий в сложных металлургических системах. Применение концепции Бьеррума-Гуггенгейма для раскрытия природы диаграмм состояний и фазовых равновесий и доказательство колоссальной ее эффективности осуществляется в области теории расплавов впервые только казахстанской научной школой.

Представлены исследования, направленные на раскрытие строения и свойств фаз различной физико-химической природы, обладают совершенной новизной и перспективностью с точки зрения фундаментального жидкофазного состояния   материалов   и   фазовых   равновесий   при высоких температурах [32-34]. Оригинальность проекта заключается в том, что в работе предусматривается нетрадиционный подход к проблеме изучения диссоциации высокотемпературных конгруэнтно-плавящихся соединений.

На основании полученных результатов исследований за 2018 - 2020 годы будут опубликованы 3 статьи в рецензируемых научных изданиях, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus  с ненулевым импакт - фактором. Монография. (Приложение Б).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 	Baisanov S. Phase eguilibrium thermodynamics in binary systems // Proceedings of the thirteenth international ferroalloys congress «Efficient Technologies   in   Ferroalloy    Industry»    INFACON  XIII.  –  Almаty,   2013

(June 9-12). – Vol. II. - Р.605 - 620.

2	Курнаков Н.С. Введение в физико-химический анализ. - Изд. 3-е, доп. - Л.: ОНТИ, 1936. - 194 с.

3	Курнаков Н.С. Избранные труды. Т. 1. - М.: АН СССР, 1961. –

635 с.

4	Глазов В.М., Павлова Л.М. Химическая термодинамика и фазовые равновесия. - М: Металлургия, 1981. - 336 с.

5	Байсанов С.О. Закономерности фазовых равновесий в металлургических системах и разработка на их основе эффективных технологий выплавки ферросплавов: дис…. док.техн. наук: 05.16.02. - Караганда: ХМИ, 2002. – 264 с.

6	Толоконникова В.В  Физико-химические модели фазовых равновесий двойных систем на основе концепции Бьеррума-Гуггенгейма: дис. канд. хим. наук: 02.00.04. - Караганда: ХМИ, 1995. – 161 с.

7	Исследование закономерностей формирования полей кристаллизации фаз в системах Fe-Al-Si-Mn и Fe-Al-Si-Cr с позиции концепции Бьеррума-Гуггенгейма: отчет о НИР /ХМИ им. Ж. Абишева; рук. Байсанов С.О.; исполн.: Толоконникова В.В. [и др.]. - Караганда, 2014. - 57 с. – № ГР 0112РК01200. - Инв. № 0214РК00977.

8	Усанович М.И. Исследования в области теории растворов и теории кислот и оснований. - Алма-Ата: Наука, 1970. - 147 с.

9	Михайлов Г.Г., Чернова Л.A., Диаграммы фазовых равновесий в металлических расплавах системы Fe-Si-Cr-Mn-O-C //Вісник Приазовського державного технічного університету: зб. наукових праць ПДТУ. - Маріуполь, 1999. - Вип. 7. - С. 94-105.

10	Морачевский А.Г. Термодинамика расплавленных металлических и солевых систем. - М.: Металлургия, 1987. - 240 с.

11	Разработка      научных      основ      новых      технологий      и

создание перспективных материалов различного функционального назначения: отчет о НИР /ХМИ им. Ж. Абишева; рук. Байсанов С.О.; исполн.:   Толоконникова В.В.    [и   др.].   -   Караганда,   2011.  -  98  c. –

№  ГР 0109РК01133. – Инв. № 0211РК00575.

12	Байсанов С.О., Толоконникова В.В., Нарикбаева Г.И. Развитие фундаментальных основ теории жидкого состояния с позиции термодинамики гетерогенных фазовых равновесий в металлических и оксидных системах. - Алматы: 2008. – 496 с.

13	Создание новых модельных представлений термодинамических свойств фаз на основе закономерностей распределения элементов в системе  металл-шлак: отчет о НИР /ХМИ им. Ж. Абишева; рук. Байсанов С.О.; исполн.:   Толоконникова  В.В.  [и  др.].  -  Караганда,    2017. - 38 c.  –

№ ГР 0115РК01570, Инв. № 0217РК1012.

14	Kaufman L., Bernstein H. Computer Calculation of Phase Diagrams. -New York: Academic press, 1970. - 334 p.

15	Lukas H.L., Fries S.G., Sundman B. Computational Thermodynamics, the Calphad Method. - Cambridge: University Press, 2007. - 324 p.

16	Захаров М.А. Расчет основных типов диаграмм состояния бинарных растворов в рамках обобщенной решеточной модели //Вестник Новгородского государственного университета. - 2016. - № 7 (98). - С. 22-26.

17	Шахназаров  К.Ю.  Признаки  промежуточных  фаз  в системах

Al-Si, Fe-C и Al-Cu //Вестник МГТУ им. Г.И.Носова. - 2016. - Т. 14, № 3. –

С. 71-77.

18	Воронин Г.Ф. Новые возможности термодинамического расчета и построения диаграмм фазовых состояний гетерогенных систем //Журнал физической химии. - 2003. – Т. 77, № 10. - С. 1874-1883.

19	Аврамов Ю.С., Шляпин А.Д. Теоретические основы, технология и свойства сплавов на основе несмешивающихся компонентов. - М.: МГИУ, 2002. - 376 с.

20	Красин В.П., Союстова С.И., Вернер А.А. Влияние размерного фактора на положения фазовых границ в системах из несмешивающихся компонентов //Машиностроение и инженерное образование. - 2012. - № 2. - C. 29-32.

21	Трунин А.С., Мощенская Е.Ю., Моргунова О.Е. Моделирование характеристик эвтектик в трехкомпонентных необратимо-взаимных системах с подчинённой диагональю и образованием соединения конгруэнтного плавления //Вестник Самарского государственного технического университета. – 2006. - № 42. - С. 109–113.

22	Создание программного обеспечения при решении и построении осмотического коэффициента Бьеррума-Гуггенгейма вблизи температуры плавления конгруэнтно-плавящихся соединений: : отчет о НИР /ХМИ им. Ж. Абишева; рук. Байсанов С.О.; исполн.: Толоконникова В.В. [и др.]. - Караганда, 2019. – 63 с. - № ГР 0118РК00665. - Инв. № 0219РК00207.

23	Термодинамическая устойчивость конгруэнтно-плавящихся соединений  в  момент  плавления  для  модельных  систем: : отчет о НИР /ХМИ им. Ж. Абишева; рук. Байсанов С.О.; исполн.: Толоконникова В.В. [и др.]. - Караганда,  2018.  – 58 с. -   № ГР 0118РК00665. - Инв. № 0218РК00503.

24	О. Кубашевски. Диаграммы состояния двойных систем на основе железа. Справочник. Перев.с англ. – М.: Металлургия, 1985. - 184 с.

25	Байсанов С.О., Толоконникова В.В. Развитие фундаментальных основ теории жидкого состояния для бинарных систем с позиции термодинамики гетерогенных  фазовых равновесий. - Караганда: Глассир, 2017. – 129 с.

26	Глушко В.П. Термодинамические свойства индивидуальных веществ.    Справочник.     Институт  высоких     температур  АН СССР. –

М.: ВИНИТИ, 1982. - Т. 4.– 456 с.

27	Baisanov S.,    Tolokonnikova V.,    Narikbayeva G.,    Korsukova I.,

Mukhambetgaliyev Ye. Mathematical method of phase equilibrium of binary system Cr-Si based on Bjerrum - Guggenheim concept //Metalurgija. – 2020. - Vol.59, Issue 1. - P. 97-100.

28	Mukhambetgaliyev Y., Baisanov S., Zharmenov A., Khayn Y., Tolokonnikova  V Industrial smelting tests and organization of production of ferrosilicon  aluminum  (FSA) in  Kazakhstan // Metalurgija.– 2020. - Vol. 59,

Issue 1. - P. 109-112.

29	Baisanov S., Tolokonnikova V., Narikbayeva G., Korsukova I., Mukhambetgaliyev E. Estimation of dissociation degree of congruently melting compounds through osmotic coefficient of Бjerrum-Guggenheim //Metalurgija. – 2020. - Vol. 59, Issue 3. - P. 343-346.

30	Байсанов   С.,      Толоконникова   В.В.,     Нарикбаева   Г.И.,

Корсукова И.Я. Методы исследования  линий  гетерогенных фазовых равновесий  на диаграмме состояния через осмотический  коэффициент Бьеррума-Гуггенгейма. – Караганда: Экожан, 2020. - 73 с.

31	Shabanov Yе.,  Baisanov S.,  Grigorovich K., Baisanova A., Toleukadyr R., Saulebek ZH.  Recovery of low-carbon ferrochrome with multi-component aluminum-silicon-chrome (Al-Si-Cr) alloy //Metalurgija. – 2020. - Vol. 59, Issue 4. - P. 514-516.

32	Байсанов С., Толоконникова В.В., Нарикбаева Г.И., Корсукова И.Я. Физико-химические  модели  фазовых  равновесий  бинарных  систем  на основе концепции  Бьеррума-Гуггенгейма. // Тезисы  докл.  Всероссийской конф. с междунар. участием «Химия Твердого Тела и Функциональные Материалы-2018»  и  XII  Симпозиума  «Термодинамика  и Материаловедение».  –  Санкт-Петербург, 2018. – С. 163.

33	Baisanov  S.O.,         Tolokonnikova  V.V.,         Narikbayeva G.I.,

Korsukova I.Ya., Zhuchkov V.I. Thermodynamic assessment of smelting of manganese and chromium ferroalloys based on the analysis of their state diagrams // Известия НАН РК, серия «Химии и технологии». – 2018. - №5. – С. 47-57.

34	Байсанов С.О.,         Толоконникова В.В.,       Нарикбаева Г.И.,

Корсукова И.Я. Способ извлечения термодинамической информации из диаграммы состояния на основе модифицированного уравнения Шредера-Ле-Шателье // Вестник КГИУ. - 2018. - № 3. – С. 23-29.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Календарный план

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ НАУЧНЫХ РАБОТ

2018 год

1 	Байсанов С.,           Толоконникова В.В.,           Нарикбаева Г.И.,

Корсукова И.Я. Физико-химические модели фазовых равновесий бинарных систем на основе концепции Бьеррума-Гуггенгейма //Тезисы докл. Всероссийской  конф. с междун. участием «Химия Твердого Тела и Функциональные Материалы-2018» и XII Симпозиума «Термодинамика и Материаловедение». – Санкт-Петербург, 2018. – С. 163.

2 	Baisanov S.O.,            Tolokonnikova V.V.,           Narikbayeva G.I.,

Korsukova I.Ya., Zhuchkov V.I. Thermodynamic assessment of smelting of manganese and chromium ferroalloys based on the analysis of their state diagrams // Известия НАН РК, серия «Химии и технологии». – 2018. - № 5. – С. 47-57.

3 	Байсанов С.О.,         Толоконникова В.В.,         Нарикбаева Г.И.,

Корсукова И.Я. Способ извлечения термодинамической информации из диаграммы состояния на основе модифицированного уравнения Шредера-Ле-Шателье // Вестник КГИУ. - 2018. - № 3. – С. 23-29.

4 	Байсанов С.,           Толоконникова В.В.,           Нарикбаева Г.И.,

Корсукова И.Я. Разработка теоретических основ технологии производства низкопроцентного ферротитана с применением ферросиликоалюминия // Тезисы докл. междунар. науч. - практ. конф. «Новые технологии металлургической переработки минерального и техногенного сырья». - Караганда, 2018. – С. 61-66.

2019 год

1	Байсанов С.О.,         Толоконникова В.В.,         Нарикбаева Г.И.,

Корсукова И.Я. Применение диаграмм состояния для термодинамической оценки выплавки ферросплавов  //Тезисы докл. междунар. науч.-практ. конф. «Инновации в области естественных наук как основа экспортоориентированной индустриализации Казахстана». - Алматы, 2019. – С. 285-290.

2	Байсанов С.О.,         Толоконникова В.В.,         Нарикбаева Г.И.,

Корсукова И.Я. Термодинамическая оценка выплавки комплексных сплавов через осмотический      коэффициент      Бьеррума-Гуггенгейма //Тезисы  докл.   «XXI Менделеевский   съезд   по   общей   и   прикладной  химии». –

Санкт-Петербург, 2019. – С. 123.

2020 год

1	Baisanov S., Tolokonnikova V., Narikbayeva G., Korsukova I., Mukhambetgaliyev Ye. Mathematical method of phase equilibrium of binary system Cr-Si  based  on   Bjerrum-Guggenheim concept // Metalurgija. – 2020. - Vol. 59, Issue 1. - P. 97-100. (Cite Score 2019 -1,8; процентиль 2019 - 60).

2	Mukhambetgaliyev Y., Baisanov S., Zharmenov A., Khayn Y., Tolokonnikova  V Industrial smelting tests and organization of production of ferrosilicon  aluminum  (FSA)  in  Kazakhstan // Metalurgija. – 2020. - Vol. 59,  Issue 1. - P. 109-112. (Cite Score 2019 -1,8; процентиль 2019 - 60).

3	Baisanov S., Tolokonnikova V., Narikbayeva G., Korsukova I., Mukhambetgaliyev Y. Estimation of dissociation degree of congruently melting compounds through osmotic coefficient of Bjerrum-Guggenheim // Metalurgija. - 2020. - Vol. 59, Issue 3. - P. 343-346. (Cite Score 2019 -1,8; процентиль 2019 - 60).

4	Байсанов С.,           Толоконникова В.В.,           Нарикбаева Г.И.,

Корсукова И.Я. Методы исследования  линий  гетерогенных фазовых равновесий  на диаграмме состояния через осмотический  коэффициент Бьеррума-Гуггенгейма. – Караганда: Экожан, - 2020. - 73 с.

5	Shabanov YE., Baisanov S., Grigorovich K., Baisanova A., Toleukadyr R., Saulebek Zh. Recovery of low-carbon ferrochrome with multi-component aluminum-silicon-chrome (Al-Si-Cr) alloy // Metalurgija. - 2020. - Vol. 59, Issue 4. - P. 514-516. (Cite Score 2019 -1,8; процентиль 2019 - 60).

ПРИЛОЖЕНИЕ B

Метод математического описания линий моновариантных фазовых

равновесий на основе концепции Бьеррума-Гуггенгейма

# Методика изучения фазовых равновесий с позиции концепции

# Бьеррума-Гуггенгейма и разработка математической модели линий моновариантных фазовых равновесий на диаграмме состояния

Для идеальных систем, где образуются твердые и жидкие растворы, равновесные составы фаз изменяются вдоль линии ликвидуса и солидуса согласно уравнению Шредера-Ле-Шателье [1,2]:

(1)

(2) (2)

Данная система из двух уравнений с двумя неизвестными решается следующим образом [2]:

(3)

(4)

учитывая , что  ; ,	   (5)

получим:

,	   (6)

,	   (7)

где Нm,1(2) - энтальпия плавления 1 и 2-го компонентов при температуре плавления, Дж/моль; R - универсальная газовая постоянная, Дж/моль К; Тm,1(2) и Т - температура плавления 1 и 2-го компонентов и кристаллизации расплавов, К; Сp,1(2) - изменение теплоемкости при плавлении компонентов.

Для сравнительного анализа идеальной и реальной систем, например, для системы железо-фосфор (рисунок 1) [3] на диаграмме состояния пунктирной линией показан математический расчет линий ликвидус и солидус для идеальной системы по уравнениям (6-7) с учетом термодинамических данных компонентов.

Расчеты по уравнениям (6-7) показывают [4,5], что для любой бинарной системы наблюдается значительное отклонение от идеальности (рисунок 2),

Рисунок 1 – Диаграмма состояния  реальной и идеальной (пунктирная линия) системы Fe-P (точки - экспериментальные данные, сплошная

линия – расчетная по разработанной методике)

обусловленное наличием как в твердой, так и жидкой фазах существенных по величине ван-дер-ваальсовского и химического межчастичных взаимодействий между компонентами. Неидеальность в системе очень хорошо прослеживается на графиках зависимостей от обратной температуры (рисунок 2). На этих графиках, как следует из уравнений (1) и (2) идеальная система характеризуется прямыми линиями 1-4, тогда как реальная, согласно экспериментальным данным [3] - кривыми линиями 5 и 6.

В целом для изучения диаграмм состояния и аналитического описания линий ликвидуса и солидуса реальных систем необходимы знания общих закономерностей взаимодействий атомов и молекул в конденсированном состоянии. Используемые сейчас закономерности газового состояния веществ для описания свойств жидких состояний не дают практического выхода на прогнозирование [1]. Поэтому для анализа и изучения реальных систем важное значение имело бы введение такого поправочного коэффициента, который был бы пригодным для описания всех типов систем.

При анализе ряда диаграмм состояния бинарных систем, нами была обнаружена общая закономерность [4,6-10], которая позволила получить математические выражения для линии ликвидуса (L) и солидуса (S). Данная закономерность  основывается  на  отклонении энергетических  параметров компонентов реальной системы от идеальной. При этом величина этого отклонения вдоль кривых равновесия «твердое – жидкость», т.е. отношение энергии Гиббса плавления компонента () к ее идеальной составляющей (), находится в корреляционной связи с отношением активностей этого компонента в жидкой и твердой фазах. При этом под идеальной составляющей энергии Гиббса плавления компонента понимается разность идеальных составляющих парциальных химических потенциалов компонентов в твердой и жидкой фазах вдоль кривых ликвидуса и солидуса.

1 -   2 -

3 -           4 -

5 -       6 -

Рисунок 2 – Графики зависимости от обратной температуры

для области кристаллизации α-Fe системы Fe-P

В качестве меры отклонения использовали известный [1] коэффициент Бьеррума-Гуггенгейма , который для равновесия «твердое-жидкость» записывается в следующей форме:

(8)

В физико-химической литературе данный коэффициент называется осмотическим  коэффициентом  [1]  и он  устанавливает  связь  между активностью и концентрацией компонента в растворе, существенно отличающейся от аналогичной связи между коэффициентом активности и концентрацией: .

Поскольку мы рассматриваем изменение величины  вдоль линии фазовых равновесий, следовательно, она зависит и от температуры, и от состава равновесных фаз. В то же время, как видно из выражения (8), эта величина является безразмерной величиной. Идентичность ее с общеизвестным осмосом показана ниже.

Термодинамическая классификация растворов основана на характере уравнений для химических потенциалов компонентов раствора. В идеальном растворе для каждого компонента справедливо выражение:

(9)

где  - стандартный химический потенциал i-того вещества в стандартном cостоянии; xi – мольная концентрация i-компонента в данном растворе; член RTlnxi – соответствует  изменению  химического  потенциала в результате смешения (при образовании идеального раствора).

По аналогии с уравнением (9) зависимость химических потенциалов неидеального раствора от концентрации можно записать, согласно работе [3], в виде:

(10)

где i —коэффициент активности.

Общее условие идеальности заключается в том, что для идеального раствора во всей области концентраций выполняется условие:

i(T,P,x1,..., xk-1) = 1  (i = 1, 2, ..., k).

Преимущество использования коэффициента активности состоит в том, что он позволяет сохранить формальное сходство выражений термодинамических свойств реальных растворов с уравнениями для неидеальных растворов. Коэффициент активности растворителя в противоположность коэффициентам активности растворенных компонентов из чисто арифметических соображений не является наиболее подходящей функцией для измерения отклонений от идеальности. Поэтому для растворителя удобнее вместо коэффициента активности использовать другой поправочный фактор, называемый осмотическим коэффициентом Бьеррума - Гуггенгейма [1], который вводят следующим образом:

(11)

где   - осмотический    коэффициент   Бьеррума-Гуггенгейма  растворителя

1 при x11 и x2, 3 ...  0.

Сопоставляя это выражение с уравнением (10) найдем, что

- 1 =   или  	(12)

Отсюда можно заметить, что при использовании осмотического коэффициента формальное сходство с уравнением для идеальных растворов теряется, но коэффициент  намного больше чувствителен к небольшим отклонениям от идеальности, чем коэффициент активности. Данное обстоятельство имеет существенное значение при изучении особенностей линий кристаллизации фаз в различных системах.

Следует отметить, что в термодинамике растворов также используется осмотический коэффициент  при рассмотрении явления осмоса. Здесь активность растворителя (1) связывается с осмотическим давлением
(П) посредством уравнения:

(для реального раствора),

(для идеального раствора),	(13)

где V- парциальный молярный объем растворителя.

Отношение давления паров растворителя над реальным раствором к его давлению паров над идеальным раствором называют осмотическим коэффициентом:

= Пi/Пi,ид.	.(14)

При сочетании уравнений (13) и (14)

lnai = ·lnxi       или    lni = ( - 1)lnxi,	(15)

показана идентичность коэффициента  с явлением осмоса, характеризующим отклонение свойств реальных растворов от тех же свойств идеального раствора.

Как было сказано выше, важной особенностью различных областей кристаллизации бинарных систем является наличие тесной корреляционной связи между термодинамическими свойствами вдоль кривых моновариантного фазового равновесия. Эта связь для простейших систем проявляется в виде прямолинейной зависимости осмотического коэффициента Бьеррума-Гуггенгейма кристаллизующегося компонента   от отношения его активности  в жидкой и твердой фазах в форме [5, 6, 10-14]. где коэффициенты Аi и Вi - константы определяемые природой компонентов и  характером  межчастичного взаимодействия;  - экспонента уравнения Шредера-Ле-Шателье для идеальных систем (1, 2).

Поскольку осмотический коэффициент характеризует степень отклонения энергетического состояния данного компонента в равновесных условиях от идеальности, то это отклонение тем больше, чем сильнее межчастичное взаимодействие этого компонента с другими компонентами. В первом приближении такое взаимодействие можно разделить на две составляющие: ван-дер-ваальсовское (межатомное или межмолекулярное взаимодействие, которое неизбежно присутствует в расплаве любой системы) и направленное (связано с возникновением направленных гетеро- и гомополярных связей между компонентами в расплаве). Причем, и в том, и другом случае сила взаимодействия, а, следовательно, и степень отклонения свойства компонента от идеальности будет зависеть от количества частиц, находящихся в том и другом состояниях. Из теории статистической термодинамики  [15,16] первое определяется как , а второе - как  разность количества частиц, находящихся полностью ассоциированном и свободном состояниях. Таким образом, изменение  вдоль линии фазового равновесия можно представить в форме:

(16)

или

(17)

где Gas,i- энергия  Гиббса    плавления,  по  достижении  которой  возможен переход этого компонента полностью в ассоциированное состояние.

Следовательно, уравнения (16,17) позволяют с позиции статистической термодинамики объяснить физический смысл зависимости  от отношения активностей кристаллизующегося компонента.

Cледует отметить, что в зависимости от характера межчастичного взаимодействия в расплавах для различных систем будет наблюдаться различный вид изменения  вдоль линии ликвидуса и солидуса. Как будет показано ниже, если в расплаве вдоль линии ликвидуса будут преобладать только ван-дер-ваальсовские силы взаимодействия между элементарными структурными единицами рассматриваемого компонента со вторым, то наблюдается прямолинейная зависимость (здесь под элементарными структурными единицами подразумеваются атомы элементов или молекулы соединений). В случае же образования различных группировок из исходных элементов или диссоциации изучаемого соединения в расплаве истинное количество атомов или молекул данной фазы сильнее будет зависеть (причем по очень сложным зависимостям, включающими степень диссоциации соединений) от температуры и состава расплава, что неизбежно должно привести к криволинейной зависимости (17).

Отмеченное, при совместном рассмотрении уравнений (12, 14-16) позволяет получить уравнение коэффициента распределения кристаллизующегося компонента (соединения) в жидкой и твердой фазах в форме модифицированного уравнения Шредера-Ле-Шателье для систем, имеющих заметную растворимость компонентов в твердом состоянии:

(18)

Для эвтектических же систем без растворимости в твердом состоянии это уравнение запишется:

.         (19)

Выражения (16-18) позволяют вывести полуэмпирические зависимости для расчета линий ликвидуса и солидуса для любой реальной системы в области кристаллизации соответствующей фазы по следующим зависимостям:

exp = Mr,

exp  = Nr.           (20)

Решение системы уравнений (20) дает аналогичные к (6) выражения для линий солидуса и ликвидуса:

(21)

Следует отметить, что для металлических систем интегральная (теплоемкостная) составляющая в полученных выражениях, при расчете линий плавкости в широком интервале температур, мало влияет на конечный результат ( отклонение составляет сотые и тысячные доли единиц). Поэтому в расчетах линий ликвидуса и солидуса можно пренебречь вторым членом, т.е. интегральной составляющей. Естественно, при рассмотрении систем из многоатомных (оксидных) веществ влияние этой составляющей усиливается и ее следует учитывать.

На основе уравнений (16-20) была построена методика обработки экспериментальных данных. Имеющиеся экспериментальные результаты в бинарных диаграммах состояния содержат для каждой точки  линии  ликвидуса и солидуса две координаты, а именно: концентрацию кристаллизующегося компонента  и температуру К. Последние с помощью уравнений (1-2, 8 и 16-17) представляются в других координатах, т.е.  и  как функции от отношения активностей в жидкой и твердой фазах, чтобы оценить состояние расплава вдоль линий равновесия. Для этого были использованы экспериментальные данные различных бинарных систем для получения этих значений при конкретной температуре Тпл. по уравнениям:

(22)

и      ,

где  - концентрация  кристаллизующегося  компонента  при  данной температуре;

- активность кристаллизующегося компонента для идеального раствора, рассчитываемая по уравнению Шредера-Ле-Шателье.

Представленная методика хорошо зарекомендовала себя для исследований областей кристаллизации чистых компонентов при температуре плавления. По этой методике коэффициент Бьеррума-Гуггенгейма  наиболее чувствителен к структурным изменениям в расплаве.

Второй вариант заключается в нахождении коэффициента Бьеррума-Гуггенгейма ( Фi  'и    Фi'' ) вдоль линий ликвидус и солидус в виде зависимостей:

(23)

(24)

Которые в свою очередь позволили вывести полуэмпирические зависимости для расчета линий ликвидуса и солидуса каждой кристаллизующейся фазы рассматриваемой системы:

(25)

(26)

где Нm,1(2) - энтальпия плавления 1 и 2-го компонентов при температуре плавления, Дж/моль; R - универсальная газовая постоянная, 8,3144 Дж/моль К; Тm,1(2) и Т - температура плавления 1 и 2-го компонентов и кристаллизации расплавов, К; Фi  ' - коэффициент Бьеррума-Гуггенгейма для 1 и 2-го компонентов, позволяющий найти корреляционную зависимость и получить математическое выражение для отношения активностей i-компонента в жидкой и твердой фазах;    Фi'' - коэффициент Бьеррума-Гуггенгейма для 1 и 2-го компонентов, позволяющий найти корреляционную зависимость и получить математическое выражение для линии ликвидус i-компонента.

Для зависимостей (16, 23, 24) коэффициенты уравнений вычисляются методом наименьших квадратов, с установлением  коэффициента корреляции Rxy (для линейной зависимости) или по (17) дисперсии сходимости σ (для нелинейной зависимости).

Все расчеты выполняются с помощью программ, написанных на языке Delphi.

Таким образом, в данном разделе представлена методика математического описания линий моновариантных фазовых равновесий на диаграмме состояния. Суть данной методики заключается в следующем:

1 На выбранной диаграмме состояния выбираем область кристаллизации компонента (растворителя) от температуры плавления до первой реперной точки (эвтектики, фазового перехода, конгруэнтного соединения).

2	В справочниках находим температуру и энтальпию плавления всех веществ и их соединений.

3	Снимаем данные по температуре и соответствующему ей составу, например, диаграмма состояния Fe-Р (рисунок 1), при Тпл.Fe = 1811 К состав равен 1,0 Fe и 1,0 S; и далее снимаем координаты до эвтектики 1323 К.

4	В табличном виде это выглядит так:

Таблица В.1 – Пример ввода исходных данных

| Т,К |  |  |  | ФFe ' | ФFe '' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1811 | 1,0 | 1,0 | Exp(ур-я 1) | Ур-е 23 | Ур-е 24 |
| 1773 | 0,9798 | 0,9991 | 0,9797 | 1,0513 | 1,0049 |
| 1723 | 0,9552 | 0,9958 | 0,9508 | 1,2110 | 1,0998 |
| 1673 | 0,9339 | 0,9912 | 0,9212 | 1,3788 | 1,2005 |
| 1623 | 0,9149 | 0,9858 | 0,8907 | 1,5507 | 1,3014 |
| Продолжение таблицы В.1 |  |  |  |  |  |
| 1573 | 0,8978 | 0,9802 | 0,8594 | 1,7256 | 1,4055 |
| 1523 | 0,8822 | 0,9744 | 0,8272 | 1,9079 | 1,5132 |
| 1473 | 0,8677 | 0,9686 | 0,7942 | 1,9427 | 1,6234 |

5	Строим графики зависимости ФFe ' и ФFe '' от . Как правило, для областей кристаллизации α- γ-Fe зависимости коэффициента Бьеррума-Гуггенгейма (ФFe ', ФFe '') имеют корреляционную зависимость.

6	Далее находим численные значения функциональных зависимостей ФFe ' и ФFe '' от отношения активности железа для жидкой и твердой фаз :

ФFe '= 6,5026-5,5432·aFeL/aFeS   	 Rxy=  - 0,9919,                     (27)

ФFe ''= 4,4453-3,6065·aFeL/aFeS     	 Rxy=  - 0,9972.                     (28)

7	Подставляем в уравнения (25) и (26) значения зависимостей коэффициента Бьеррума-Гуггенгейма (ФFe ', ФFe ''), тогда в математическом виде поверхность кристаллизации железа до фазового перехода при 1638К будет описываться выражением:

(29)

(30)

8	Подставим в данные уравнения только значения отношения активностей в жидкой и твердой фазах, рассчитанные по уравнению Шредера-Ле-Шателье (1) для идеальной системы, получим значения составов реальной системы.

Для данной системы Fe-Р области кристаллизации α-Fe до эвтектики 1323 К посмотрим сходимость расчетных и опытных данных:

Таблица В.2 – Сходимость расчетных и опытных данных

| Т |  |  |  |  |  | Ф’Feоп. | Ф’Feрасч. | Ф”Feоп. | Ф”Feрасч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1773 | 0,9798 | 0,9798 | 0,9991 | 0,9991 | 0,9797 | 1,0513 | 1,0514 | 1,0049 | 1,0050 |
| 1723 | 0,9552 | 0,9552 | 0,9958 | 0,9958 | 0,9508 | 1,2110 | 1,2120 | 1,0998 | 1,1007 |
| 1673 | 0,9339 | 0,9338 | 0,9912 | 0,9911 | 0,9212 | 1,3788 | 1,3784 | 1,2005 | 1,2002 |
| 1623 | 0,9149 | 0,9149 | 0,9858 | 0,9858 | 0,8907 | 1,5507 | 1,5508 | 1,3014 | 1,3014 |
| Продолжение таблицы В.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1573 | 0,8978 | 0,8979 | 0,9802 | 0,9802 | 0,8594 | 1,7256 | 1,7256 | 1,4055 | 1,4055 |
| 1523 | 0,8822 | 0,8823 | 0,9744 | 0,9744 | 0,8272 | 1,9079 | 1,9085 | 1,5132 | 1,5136 |
| 1473 | 0,8677 | 0,8678 | 0,9686 | 0,9686 | 0,7942 | 1,9427 | 2,0946 | 1,6234 | 1,6237 |
| 1423 | 0,8541 | 0,8542 | 0,9629 | 0,9629 | 0,7604 | 2,2849 | 2,2845 | 1,7371 | 1,7368 |
| 1373 | 0,8411 | 0,8412 | 0,9571 | 0,9572 | 0,7256 | 2,4824 | 2,4827 | 1,8534 | 1,8536 |

Таким образом, на примере диаграммы состояния Fe-Р показана схема применения математического метода описания линий моновариантных фазовых равновесий на основе концепции Бьеррума-Гуггенгейма.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Глазов В.М., Павлова Л.М. Химическая термодинамика и фазовые равновесия. - М.: Металлургия, 1988. - 559 с.

- Усанович М.И. Исследования в области теории растворов и теории кислот и оснований. - Алма-Ата: Наука, 1970. - 147 с.

- Хансен  М.,    Андерко  К.   Структура   двойных  сплавов. В 2-х т.  -М.: Металлургия, 1962. - 1488 с.

- Байсанов С.О., Толоконникова В.В. Область кристаллизации -Fe в системе железо-фосфор. - М., 1986. Деп. ВИНИТИ 1.12.86, № 8146-В86.

- Толоконникова В.В., Байсанов С.О. Особенности линии кристаллизации фаз в системе железо-фосфор, железо-сера, железо-марганец // В  кн.: Пути улучшения газомеханики металлургических шихт. - Караганда, 1987. - С. 95-96.

- Толоконникова В.В., Байсанов С.О., Куликов И.С. Обобщенные уравнения линии солидуса и ликвидуса в двойных системах на основе железа // Металлы. - 1989. -№ 2. - С. 34-37.

- Байсанов С.О., Нурумгалиев А.Х., Абишев Д.Н. Закономерности фазового равновесия твердое-жидкость в бинарных неизоморфных системах //ДАН СССР. - 1986. - Т. 289, № 6. - С. 1399-1403.

- Байсанов С.О. и др. Отдельные закономерности фазового равновесия твердое-жидкость в некоторых бинарных системах металл-полупроводник //В кн.: Термодинамика и материаловедение полупроводников. Т. 1. - М.: Изд-во ЦНИИ «Электроника», 1986. - С. 71-72.

- Толоконникова В.В., Байсанов С.О. Математические модели линий кристаллизации компонентов в системах на основе железа // В кн.: Молодые ученые – развитию науч.-техн. прогресса. - Караганда, 1987. - С. 97-98.

- Байсанов С.О., Толоконникова В.В., Нурумгалиев А.Х. Термодинамические свойства расплавов системы на основе железа // В кн.: Физико-химия процессов восстановления. - Днепропетровск, 1988. - С.167.

- Толоконникова В.В., Нурумгалиев А.Х., Байсанов С.О. Фазовые равновесия в системах на основе железа. // Тез. докл. Всесоюзной научно-техн. конференции  молодых металлургов-исследователей. - Донецк, 1987 - С. 112-114.

- Термодинамические константы веществ. Справочник. Вып. X, ч. I. -М.: Наука, 1981.- 360 с.

- Толоконникова В.В., Байсанов С.О., Касенов Б.К. Аналитическое описание диаграмм состояния арсенатов щелочных металлов // Журнал неорганической химии. - 1997. – Т. 42, № 8. - С. 1381-1383.

- Морачевский А.Г. Термодинамика расплавленных металлических и солевых систем. - М.: Металлургия, 1987. - 240 с.

- Химмельблау Д. Анализ процессов статистическими методами. – М.: Мир, 1973. - 959 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Разработка алгоритма расчета степени диссоциации конгруэнтно-плавящихся соединений металлических и  оксидных систем с помощью энергии Гиббса реакции диссоциации соединений

Алгоритм расчета энергии Гиббса гетеро-, гомогенных реакций включает следующие шаги:

Шаг 1:  Ввести  реакцию,  например,  диссоциация конгруэнтно-плавящегося соединения FeSi = Fe + Si

Шаг 2: Для каждого вещества ввести исходные данные (таблица 1).

Шаг 3: Программа должна рассчитать фазовые переходы для реакции, от min до max. Например,  для данной реакции 298-1033 К, 1033-1185 К, 1185-1667 К, 1667-1683 К, 1683-1703 К, 1703-1811 К, 1811-3000 К. (Например, до 3000 К).

Таблица Г.1 – Исходные термодинамические данные [24, 25, 26] для расчета энергии Гиббса реакции

| Вещество | T, K | ΔH0 Дж/моль | ΔS0 Дж/(моль·К) | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FeSi | 298 | -80332,80 | 50,20 | 10,6 | 3,6 | -0,20 |
| FeSi | 1683 | 68617,60 | 40,80 | 19,50 | 0 | 0 |
| Fe | 298 | 0 | 24,20 | 17,50 | 24,80 | 0 |
| Fe | 1033 | 5104,00 | 4,90 | 37,70 | 0 | 0 |
| Fe | 1185 | 912,10 | 0,80 | 7,7 | 19,50 | 0 |
| Fe | 1667 | 1108,00 | 0,70 | 43,90 | 0 | 0 |
| Fe | 1811 | 13811,00 | 7,60 | 43,50 | 0 | 0 |
| Si | 298 | 0 | 18,8 | 23,70 | 3,3 | -4,3 |
| Si | 1703 | 50210,00 | 29,5 | 27,20 | 0 | 0 |

Шаг 4:  Прежде чем начать термодинамический расчет по указанной реакции, в первую очередь необходимо провести расчет реакции при стандартной температуре. Таким образом, мы приводим всю реакцию к старту.

Рассчитываем ΔH, ΔS, ΔGр-ии, коэффициенты теплоемкости А, B, С при стандартной температуре 298,15 К.

ΔHр-и = ΔHкон – ΔHнач = (ΔH298Fe + ΔH298Si) - ΔH298FeSi = 0 + 0 + (-80332,8) =

= - 80332,8 Дж/моль;

ΔSр-и = ΔSкон – ΔSнач = (ΔS298Fe + ΔS298Si) - ΔS298FeSi = (27,2 + 18,8) - 30,2 =

= - 4,2 Дж/(моль·К);

ΔA = (AFe + ASi) - AFeSi = 17,5 + 23,7 – 10,6 = 30,6;

ΔB = (BFe + BSi) - BFeSi = 24,8 + 3,3 – 3,6 = 24,5;

ΔC = (CFe + CSi) - CFeSi = 0 + (- 4,3) – (- 0,20) = - 4,1;

Gр-ии = ΔGк - ΔGн;

Gр = ΔGFe + ΔGSi - ΔGFeSi ;

GSi = 0 – 18,8 × 298 = - 5602,4 Дж/моль;

GFe = 0 – 27,2 × 298 = - 8105,6 Дж/моль;

GFeSi = - 80332,8 - 50,2 × 298 = - 95292,4 Дж/моль;

ΔGр = (- 8105,6) + (- 5602,4) - (- 95292,4) = - 13708 + 952092,4 =

= 81584,4 Дж/моль;

ln(Кр) = - 32,929.

Шаг 5: Для старта реакции от 298,15 К запоминаем расчетные данные:

ΔHр-и = - 80332,8 Дж/моль;

Δр-и = - 4,2;

ΔGр-ии = 81584,4 Дж/моль;

ΔA = 30,6;

ΔB = 24,5;

ΔC = - 4,1.

Шаг 6: Для удобства дальнейшего расчета 298,15 К округляем до 300 К и ведем до первого фазового перехода, т.е. 298 – 1033 К.

ΔH300 = ΔH298 + A × t0 + B × t1/2 × 103 + C × t3/3 × 106;

ΔS300 = ΔS298 + A × t2 + B × 10-3×t0 + C × t1/2 × 106,

где    t0 = T - 298;   t1 = T2  - 2982;    t2 = lnT - ln298; t3 = T3 - 2983;

ΔH300 = 80332,8 + 30,6 × 2 + [24,5 × (3002 - 2982)]/(2 × 1000) + [- 4,1 ×

× (3002 - 2982)]/(3 × 1000000) = 80332,8 + 61,2 +0,03 + 0,733 = 80393,3 Дж/моль;

ΔS300 =  4,2  + 30,6 × (ln300 - ln298) + 24,5 × (1/1000) × 2 + [- 4,1 × (3002 -

- 2982)]/(2 × 1000000) = 4,1 + 0,1836 + 0,049 + (- 0,00000245) =

= - 3,967 Дж/(моль·К);

ΔCр = A + B × 10-3 × T + C × 10-6 × T2 = 30,6 + 24,5 × 1/1000 × 300 + (- 4,1) ×

× 90000/1000000 = 30,6 + 7,35 - 0,369 = 37,581 Дж(моль·К);

ΔGр-и = ΔH  - TΔS = 80393,3 + 300 × 3,967 = 81583,4 Дж/моль;

ln(Кр) = - 32,713.

Шаг 7: Выбираем шаг температурного интервала, например, 100 К

Расчет при 400 К.

ΔH400 = 80332,8 + 30,6 × 101,85 + 24,5 × (4002 - 2982)/2 × 1000 +  (- 4,1) × (4002-2982)/3 × 1000000 = 80332,8 + 3116 + 24,5 × 711/2000 - 51,3 =

= 84270,261 Дж/(моль·К);

ΔS400 = - 4,2 + 30,6 × (5,991 - 5,697) + 24,5 × 101,85/1000 + (- 4,1) × (160000 -

- 88804)/3 × 1000000 = 800 - 4,2 + 8,996 + 2,495 + 0,09 = 7,194 Дж/(моль·К);

ΔCр = 30,6 + 24,5 × 0,001 × 400 - 4,1 × 0,0000001 × 160000 = 30,6 +9,8 - 0,656 =

= 39,744 Дж(моль·К);

ΔGр-и = 84270,261 - 2877,6 = 81392,661 Дж/моль;

ln(Кр) = - 24,480.

Расчет при 1033 К.

ΔCр = 30,6 + 24,5 × 1033/1000 + (- 4,1) × 1067089/1000000 = 30,6 + 25,31 - 4,37 = 51,54 Дж(моль·К);

ΔH1033 = 22491 + 11984 + 1470,3 = 113337,5 Дж/моль;

ΔS1033 = - 4,1 + 30,6 × (ln1033 - ln298) + 24,5 × 1/1000 × 735 - 41 ×

× 978285/20000 - (- 4,1) + 38036 + 18,0075 - 2,005 = - 6,106 + 56,0435 =

= 49,938 Дж/(моль·К);

ΔGр-и = 113337,5 - 51586,914 = 61751,546 Дж/моль;

ln(Кр) = - 7,202.

Шаг 8: Дошли до первого фазового перехода 1033 К. Следующий фазовый переход 1033 К-1185 К. Данный фазовый переход принадлежит железу, т.е. при данной температуре идет приращение энтальпии, энтропии и коэффициентов теплоемкости. И опять, как при 298 К выстраиваем расчетные исходные данные для фазового перехода 1033 К-1185 К.

ΔHр-и = 118441,48 Дж/моль;

ΔSр-и = 54,74 Дж/(моль·К);

ΔGр-ии = 61893,24 Дж/моль;

ΔA = 50,80;

ΔB = - 0,30;

ΔC =  - 4,1.

Шаг 9: Далее идет повторение до следующего фазового перехода и т.д.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку модели программного обеспечения расчета изменения изобарного потенциала методом Темкина-Шварцмана

1. ВВЕДЕНИЕ

При разработке высокотемпературных химико-металлургических процессов на различных этапах исследований встает вопрос оценки вероятности протекания химических реакций, и, как следствие, определение константы равновесия. Расчет изменения изобарного потенциала (ΔGT0) в широком интервале температур чаще всего проводят с целью выяснения наиболее вероятного направления процесса. При этом считается, что реакции, для которых ΔGT0<0, образование продуктов реакции невозможно, то есть принято считать, что попытки осуществить данные процессы невозможны.

Разработанная модель для расчета энергии Гиббса гетеро-, гомогенных реакций предполагает дальнейшее развитие в программный комплекс, предназначенный для оценки величины степени диссоциации конгруэнтно- плавящихся соединений через осмотический коэффициент Бьеррума-Гуггенгейма параллельно с расчетом ΔGр-и.

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

Основанием для разработки является ИРН АP05130225 по теме: «Исследования термической стабильности конгруэнтно-плавящихся систем на основе концепции осмотического коэффициента Бьеррума-Гуггенгейма». Согласно ГОСТ 19.201-78 «Создание программного обеспечения при решении и построении осмотического коэффициента вблизи температуры плавления конгруэнтно-плавящихся соединений».

3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

Программное обеспечение (ПО) для расчета энергии Гиббса гетеро-, гомогенных реакций является первым этапом реализации сложного программного комплекса, предназначенного для обработки диаграмм состояния (ДС) с получением математических выражений линий фазовых равновесий, получением расчетных данных по константе равновесия (Кр) и степенью диссоциации (α) конгруэнтно плавящегося соединения через осмотический коэффициент Бьеррума-Гуггенгейма.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

4.1  Требования к функциональным характеристикам

Разрабатываемая программа должна выполнять следующие действия:

-  запуск программы;

-  ввод уравнения;

-  распознавание для всех веществ, присутствующих в реакции. Для каждого вещества находятся  исходные термодинамические данные из базы данных T298, (K); ΔH0298 (Дж/Моль);  ΔS0298 (Дж/(моль·К)), коэффициенты теплоемкости A, B, C, Д, Е, и далее те же характеристики, но для всех фазовых переходов, присущих этому же веществу;

- если они есть в Базе данных, выводятся на панель в виде таблицы;

- если нет, то программа делает запрос «Ввести данные» и далее термодинамические данные заносятся вручную в табличном виде;

- сохранение введенных термодинамических данных в базе данных;

-  расстановка фазовых интервалов;

-  запрос по шаговому режиму температуры;

- просмотр исходных термодинамических данных, коэффициентов уравнения, температурных интервалов;

- расчет термодинамических данных по реакции для всех фазовых переходов;

- построение графической зависимости в координатах  ΔG, ΔH, ΔS – T;

- программа должна иметь возможность выделения и копирования  текстовых данных в стандартный системный буфер обмена Windows с целью последующей вставки в любой документ, допускающий подобную операцию (например, документ Microsoft Word или Microsoft Excel).

4.2  Организация входных и выходных данных.

В процессе работы программы входной информацией для программы должны являться: экспериментальные данные, файлы баз данных, манипуляции мышью, а также коды клавиш, нажимаемых пользователем на клавиатуре ЭВМ. 	Выходные данные отображаются на экране и при необходимости выводятся на печать.

4.3  Контроль входной и выходной информации

Программа должна контролировать выбор пользователя пункта меню "Выход" и предупреждать его о потере "не сохраненных изменений".

4.4  Требования к составу и параметрам технических средств.

Система должна работать на IBM-совместимых персональных компьютерах.

Минимальная конфигурация:

- тип процессора Pentium и выше;

- объем оперативного запоминающего устройства 32 Мб и более;

- объем свободного места на жестком диске 40 Мб.

Рекомендуемая конфигурация:

- тип процессора – Pentium II 400;

- объем оперативного запоминающего устройства 128 Мб;

- объем свободного места на жестком диске 60 Мб.

4.5  Требования к программной совместимости
		Программа должна работать под управлением семейства операционных систем Win 32 (Windows 95/98/2000/МЕ/ХР и т. п.).

4.6  Требования к программным средствам, используемым программой

Для работы программы необходима операционная система WINDOWS 95 и более поздняя, драйвера мыши и принтера.

4.7  Временные характеристики и размер занимаемой памяти

Время реакции программы на нажатие любой из клавиш и манипуляции мышью не должно превышать 0,25 с, в случае соответствия системных ресурсов требованию к составу и параметрам технических средств. Реакция на команды меню, кроме Открытия, Сохранения не должна превышать 2 с. Реакция на команды Открытия, Сохранения зависит от размера файла данных и настроек поиска.

4.8  Требования к надежности

4.8.1  Требования к надежному функционированию

Программа должна нормально функционировать при бесперебойной работе  ЭВМ. При возникновении сбоя в работе аппаратуры восстановление нормальной работы программы должно производиться после: перезагрузки операционной системы; запуска исполняемого файла программы; повторного выполнения действий, потерянных до последнего сохранения информации в файл на магнитном диске. Уровень надежности программы должен соответствовать технологии программирования, предусматривающей: инспекцию исходных текстов программы; автономное тестирование модулей (методов) программы; тестирование сопряжения модулей (методов) программы; комплексное тестирование программы.

4.8.2  Время восстановления после отказа

Время   восстановления  после  отказа   должно  состоять   из:  времени

перезапуска пользователем операционной системы; времени запуска пользователем исполняемого файла программы; времени повторного ввода потерянных данных.

4.9  Требования к языкам программирования

Разработка программы должна вестись на языке C# (Сsharp).

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Программной документацией к разрабатываемой модели системы расчета изобарного потенциала для гетеро-, гомогенных реакций является расчетно-пояснительная записка.

6. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

Таблица Д.1 – Этапы и сроки выполнения

| Наименование этапа | Срок выполнения |
| --- | --- |
| Анализ задачи. Разработка технического задания. Проектирование программного обеспечения | 01.01.19-31.03.19 |
| Разработка подпрограммы группировки термодинамических данных по уравнению всех веществ | 01.04.19-30.05.19 |
| Разработка Программного обеспечения (ПО) всех этапов алгоритма | 01.05.19-30.06.19 |
| Объединение разработанных частей в единую модель | 01.06.09-30.06.19 |

7. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

Испытания представленного ПО, обеспечение и контроль качества его работы на базе модельной системы, значения которой получены численным методом,  осуществляются по следующим принципам:

-  запуск программы;

-  ввод уравнения;

-  ввод исходных данных или из  Базы данных;

-  расстановка фазовых интервалов;

-  запрос по шаговому режиму температуры;

- просмотр исходных термодинамических данных, коэффициентов уравнения, температурных интервалов.

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

ИНСТРУКЦИЯ

по работе с программой «Расчеты осмотического коэффициента

Бьеррума-Гуггенгейма по нелинейной регрессии»

1. УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ

Программа не требует инсталляции, достаточно скопировать файлы MNK и   поместить  в  любую    подходящую   папку   на   жестком    диске    Вашего

компьютера.

2. ЗАПУСК ПРОГРАММЫ

Для запуска программы дважды нажмите на исполняемый файл MNK, в результате чего появится следующее окно приветствия.

После запуска программы и появления окна приветствия можно начинать проведение необходимых расчетов. В выпадающем окне пункта меню «Выбор уравнения регрессии» выбираем одно из 4 уравнений:

I - Нелинейная регрессия y =A + Bx + C,

II - Нелинейная регрессия через заданную точку y =A + Bx + C (через з.т),

III - Линейная регрессия y = A + Bx,

IV - Линейная регрессия через заданную точку y = A + Bx (через з.т).

В поле «Название эксперимента» вводим название рассчитываемой регрессии. Для примера назовем данные первого расчета «Эксперимент 1».

Примечание: если в списке экспериментов уже есть названия, то новое название не должно совпадать с уже имеющимися названиями.

При необходимости, в текстовой области «Описание эксперимента» можно сделать какие-либо пометки, связанные с рассчитываемым уравнением, например, описать источник, откуда взяты данные.

I - Нелинейная регрессия y =A + Bx + C

Для расчета коэффициентов уравнения  y = A + Bx + C  использовали данные X и Y (в нашем случае Xi и Фi) для области кристаллизации Fe2Ti для частной системы Fe2Ti-Fe, которые составляют: X = 0,965; 0,917; 0,870; 0,826; 0,783; 0,762; 0,703; 0,665; 0,629; 0,471. Y = 0,124; 0,156; 0,206; 0,271; 0,332; 0,415; 0,512; 0,627; 0,756; 1,031.

После выбора названия эксперимента и выбора уравнения регрессии следует нажать на кнопку «Показать», расположенную справа от выпадающего списка, в результате чего откроется окно с изображением таблицы для проведения необходимых расчетов. В появившейся таблице данными эксперимента (K, n, T, X, Y) заполняются столбцы 1-5, после чего нажимаем кнопку «Рассчитать».

Программа производит необходимые расчеты, выдает коэффициенты для рассчитываемой регрессии и представляет само уравнение. Кроме того, программа рассчитывает и выдает коэффициент корреляции R и значимость уравнения tR.

II - Нелинейная регрессия через заданную точку

Второй вариант получения математической модели с использованием уравнения нелинейной регрессии Y = A + Bx + C/(K - x) включает операции получения коэффициентов данного уравнения при условии прохождения его через заданную точку, то есть точку с определенными координатами. Обозначим эти координаты  Z1  для Y и Z2 для X. Пусть в данном случае координаты заданной точки составляют Z1 = 0; Z2 = 1.

При выборе второго варианта открывается окно, куда экспериментатор вносит экспериментальные значения (X0, Y0, Z1, Z2, K).

Далее пользователь нажимает «Рассчитать» и программа производит необходимые  расчеты  с  выдачей  коэффициентов  для  нелинейной  регрессии Y = A + Bx + C/(K - x), проходящей через заданную точку с координатами Z1 и Z2.

III - Линейная регрессия y = A + Bx

В качестве примера для расчета коэффициентов А и В линейной регрессии Y = A + Bx (3 вариант) использовали данные X и Y (для области кристаллизации Fe в Fe-Cr), которые составляют: X = 0,995; 0,994; 0,992; 0,990; 0,989; 0,988; 0,987; 0,986; 0,986. Y = 0,088; 0,100; 0,159; 0,199; 0,233; 0,261; 0,293; 0,306; 0,319.

Пользователь вводит данные эксперимента X и Y и нажимает кнопку «Рассчитать». Программа производит необходимые расчеты и выдает коэффициенты A и B для уравнения y = A + Bx, а также показывает само уравнение.

Критерием точности полученного уравнения являются степень дисперсии σ, а также коэффициент корреляции R.

IV - Линейная регрессия через заданную точку y = A + Bx

В случае прохождения полученного уравнения через заданную точку, будем иметь 4 вариант регрессии y = A + Bx . Обозначим координаты заданной точки как Z1 для Y и Z2 для X. Пусть в данном случае Z1 = 0, а Z2= 1. Так же, как и в случае нелинейной регрессии, пользователь вводит в таблицу данные эксперимента и координаты заданной точки Z1 и Z2 и нажимает «Рассчитать».

В результате расчетов получаем коэффициенты А и В для нового уравнения, а также критерий точности уравнения σ (степень дисперсии).

Полученное уравнение имеет вид: Y = 22,772 – 22,772X.