РЕФЕРАТ

Отчет 111 с., 7 формулы, 7 рис., 8 табл., 28 источн., 7 прил.

Марганецсодержащие хвосты, марганцевый концентрат, обогащение, сепарация, обогатительная УСТАНОВКА

Объект исследования. Марганецсодержащие хвосты Жездинской обогатительной фабрики.

Цель проекта. Переработка ТМО марганецсодержащих хвостов Жездинской ОФ и разработка рабочего проекта опытной мобильной установки для обогащения.

Методы исследований. Анализ технической литературы, научно-технических отчетов. Отбор и подготовка проб к исследованиям. Минералогический, химический, гранулометрический, фракционный, рентгенофазовый методы анализа. Проведение укрупнено-лабораторных исследований методом сухой магнитной сепарации по обогащению лежалых марганецсодержащих хвостов.

В ходе выполнения проекта получены следующие результаты

Изучено распределение марганца по классам крупности, которое позволило установить, что для полного раскрытия минералов необходимо измельчить хвосты до крупности менее 1 мм.

Разработана схема обогащения хвостов, включающая сухое доизмельчение с последующей воздушной сепарацией, продукты которой перерабатываются в сепараторах с сильным магнитным полем.

Установлено, что применение воздушной сепарации позволяет увеличить выход марганцевого концентрата на 3-4 % и извлечение марганца в концентрат на 2-3 %, что приводит к усложнению схемы обогащения. Поэтому рекомендуется наиболее простая в обслуживании и эксплуатации технология, включающая сухое измельчение хвостов до крупности менее 1 мм с последующей сепарацией в магнитном поле с индукцией 0,3 Тл.

Изучен рынок магнитных сепараторов и разработана инженерная компоновка опытной мобильной магнитообогатительной установки.

Область применения

Предприятия по производству марганцевых сплавов Темиртауский электрометаллургический комбинат, Аксуский завод ферросплавов, Таразский металлургический заводы.

РЕФЕРАТ

Есеп 111 б., 7 формулалар, 7 сурет, 8 кесте, 28 әдебиет, 7 қосымша

Марганец бар қалдықтар, марганец концентраты, байыту, бөлу, байыту зауыты

Зерттеу нысаны. Жезді байыту фабрикасының марганецті қалдықтары.

Жобаның мақсаты. Жезден ОБ-дағы TMO марганец құрамды қалдықтарын өңдеу және байыту үшін эксперименталды жылжымалы қондырғының жұмыс жобасын әзірлеу.

Зерттеу әдістері. Техникалық әдебиетті, ғылыми-техникалық есептерді талдау. Талдаудың гранулометриялық және химиялық әдістері. Жатқан марганец құрамды қалдықтарды байыту бойынша ірілендірілген-зертханалық зерттеулер жүргізу. Әлсіз магнитті кендерді құрғақ байытуға арналған магнитті сепараторлар нарығын зерттеу.

Жұмыстың негізгі нәтижелері және олардың жаңашылығы.

Жезді БФ марганецті қалдықтарын зерттеуге арналған әдеби көздермен техникалық есептерді және қалдықтарды байытудын технологияларын іздеу нәтижелеріне талдау жасалды.

Қалдықтардың заттық және хирмиялық құрамы анықталды. Ірілік кластарының құрамындағы марганецтің үлесін айқындау арқылы оларды толық ажырату үшін қалдықтарды қосымша ұнтақтау керектігі көрсетілді.

Байыту схемасына ұнтақтаудан кейін ауда байыту операциясын кіргізу арқылы қалдықтарды күшті магниттік өрісте байыту технологиясы ұсынылды.

Ауа сепарациясы марганец жиынтығының шығымын 3-4% айыру дәрежесін 2-3% жоғарылатады. Ол байыту технологиясын күрделендіріп жібереді. Сондықтан, қалдықтарды әрі арзан, әрі қарапайым болатын схема ұсынылды. Ол схемада қалдықтар ірілігі -1 мм-ге дейін ұнтақталған соң индукциясы 0,3 Тл болатын магниттік өрісте байытылады.

Жезді БФ-ның жатық қалдықтарын байытуға тәжірібелік жылжымалы байыту қондырысының техникалық жобасы жасалды.

Жобалау барысында тәжрибелік жылжымалы магнит өрісінде байыту қондырғысының құрастыру сызбалары және қондырғының жұмысын қамтамасыз ететін қосымша қондырғылардың сызбалары жасалды.

Қолдану саласы

Марганец қорытпаларын өндіретін кәсіпорындар Теміртау электрометаллургиялық комбинаты, Ақсу ферроқорытпа зауыты, Тараз металлургия зауыттары.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

| ВВЕДЕНИЕ …………………………………………………………...………………….. | 7 |
| --- | --- |
| ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА О НИР………………………………………………...... | 9 |
| 1 Изучение минералогического и вещественного состава лежалых хвостов ОФ …... | 9 |
| 1.1 Изучение и анализ ранее проведенных исследований по разработке технологии обогащения этого вида техногенного сырья ………………………………………….. | 9 |
| 1.2 Отбор представительных проб с техногенного месторождения ОФ …………... | 12 |
| 1.3 Проведение минералогического и вещественного анализа …………………….. | 16 |
| 2 Исследование обогатимости марганецсодержащих хвостов и выбор оптимальной технологии их переработки …………………………………….………………………. | 18 |
| 2.1 Проведение исследований обогатимости хвостов по магнитной и комбинированным схемам сепарации ………………………………………………….. | 18 |
| 3 Укрупненно-лабораторные исследования обогащения марганецсодержащих хвостов Жездинской ОФ ………………………………………..……………………….. | 21 |
| 3.1 Разработка методики проведения укрупненно-лабораторных исследований …. | 21 |
| 3.2 Проведение укрупненно-лабораторных исследований………………………….. | 23 |
| 3.3 Обработка и анализ результатов исследований и выбор оптимальных параметров процесса …………………………..…………………………………........... | 26 |
| 4 Разработка рабочего проекта опытной мобильной установки для обогащения марганецсодержащих хвостов Жездинской ОФ ….…………………………………… | 29 |
| 4.1 Изучение рынка электромагнитных сепараторов высокой напряженности для сепарации марганецсодержащих хвостов ….………………………………………….. | 29 |
| 4.2 Выбор производительности установки и оборудования …………………………. | 30 |
| 4.3 Разработка инженерной компоновки опытной мобильной установки ……….…. | 31 |
| 4.4 Выбор и расчет вспомогательных устройств …………………………………….. | 34 |
| 4.4.1 Выбор приемного бункера ……………………………………………………… | 34 |
| 4.4.2 Выбор питателя исходного материала …………………………………………. | 35 |
| 4.4.3 Расчет ленточного конвейера для подачи материала на установку …..…….. | 36 |
| 4.5 Разработка сборочного чертежа для установки сепаратора на платформе ……. | 37 |
| 4.5.1 Выбор платформы под магнитный сепаратор…………………………………. | 37 |
| 4.5.2 Разработка сборочного чертежа для установки сепаратора на платформе ….. | 38 |
| 4.6 Разработка чертежей узлов загрузки питания и разгрузки продуктов разделения | 39 |
| 4.7 Разработка чертежей кожуха установки …………………………………………. | 39 |
| 4.8 Маркетинговые исследования по реализации продуктов переработки ТМО марганецсодержащих хвостов ………………………………………………………….. | 40 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ …………………………………………………………………………… | 42 |
| СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ …………………........................….. | 46 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ А – Список опубликованных работ ……………………………….…. | 49 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Б – Календарные планы работ на 2018-2020 годы ………………….. | 50 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ В – Решение об утверждении отчета на научно-техническом совете | 56 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ Г – Оттиски опубликованных статей за 2020 год …….………..…….... | 57 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Д – Техническая документация проекта опытной мобильной манитообоготительной установки ……………………………….. | 84 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Е – Документы, подтверждающие квалификацию исполнителей …. | 101 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Ж – Регистрационная и информационные карты ................................. | 106 |

ВВЕДЕНИЕ

Оценка современного состояния решаемой научно-технической проблемы

Cтратегически важной отраслью экономики Республики Казахстан является горно-металлургическая отрасль, которая обеспечивает сырьем производства высокотехнологичной и наукоемкой конечной продукции. Основными проблемами горно-металлургической отрасли являются: истощение сырьевой базы, низкая комплексность используемого сырья, высокая степень износа основных производственных фондов, высокая степень загрязнения окружающей среды. Такие проблемы характерны и для большинства стран с развитой горно-металлургической промышленностью.

Обоснование необходимости проведения НИР

В условиях неуклонного истощения богатых по содержанию полезных компонентов рудных месторождений восполнение и расширение сырьевой базы действующих предприятий возможны за счет вовлечения в переработку новых средних и мелких по запасу и невысоких по содержанию полезных компонентов месторождений. Одним из дополнительных источников восполнения сырьевой базы существующих предприятий являются техногенные минеральные образования, накопленные в специальных рудных отвалах или хвостохранилищах обогатительных фабрик за многие годы работы крупных предприятий [1-4].

В последние годы вопросу вовлечения в переработку техногенных отходов или техногенного минерального сырья с целью обеспечения минерально-сырьевой базы существующих предприятий и экологической безопасности окружающей среды уделяется большое внимание [5-10].

Актуальность темы

Первый Президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев, выступая на Казахстанском международном конгрессе по минеральным ресурсам и металлургии «Astana Minerals & Metallurgy-2010» сказал – «В стране сейчас накопилось более 30 млрд.тонн вторичных ресурсов, в том числе 20 млрд.тонн техногенных отходов горнометаллургического комплекса их необходимо рассматривать как самостоятельную сырьевую базу металлургии».

В рамках решения поставленной первым Президентом задачи разработка инновационных технологий обогащения и вовлечение в производство техногенного сырья, позволяющих расширить сырьевую базу металлургической промышленности, снизить вредное воздействие на окружающую среду за счет сокращения объемов складированных промышленных отходов и улучшить социальную обстановку в регионах является весьма актуальным.

В настоящее время сохраняется стабильный спрос на марганцевую продукцию. Это связано с ростом сталелитейной и металлургической промышленности. При этом наблюдается нехватка в марганцевом сырье в металлургических предприятии Казахстана и России, нехватка марганцевых концентратов коснулось так же стран СНГ, КНР и др. В условиях острой нехватки марганцевого сырья для промышленности ученые многих стран большое внимание уделяют исследованиям вещественного состава техногенных месторождений, поиску методов и технологии их переработки [11-16].

Одним из крупных техногенных месторождений в Республике Казахстан является хвостохранилище Жездинской обогатительной фабрики, расположенный в Улытауском районе Карагандинской области.

В рамках выполнения работ по гранту коллективом авторов проведены:

изучение минералогического и вещественного состава лежалых марганецсодержащих хвостов Жездинской обогатительной фабрики,

исследование обогатимости марганецсодержащих хвостов и выбор оптимальной технологии их переработки,

укрупненно-лабораторных исследований методом сухой магнитной сепарации по обогащению лежалых марганецсодержащих хвостов Жездинской обогатительной фабрики,

разработка рабочего проекта опытной мобильной установки для обогащения марганецсодержащих хвостов Жездинской ОФ.

Проект зарегистрирован в АО «Национальный центр научно-технической экспертизы» № государственной регистрации 0118РК00992.

Информационные номера промежуточных отчетов за 2018-2019 годы: 0218РК01143 и 0219РК00671 соответственно.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА О НИР

1 Изучение минералогического и вещественного состава лежалых хвостов ОФ

1.1 Изучение и анализ ранее проведенных исследований по разработке технологии обогащения этого вида техногенного сырья

Техногенные минеральные образования Жездинской ОФ расположены в Улытауском районе Карагандинской области, в 45 км на северо-западе от города Жезказгана, в юго-западной части листа М–42–135, как представлено на рисунке 1. Ближайшим к ТМО Жездинской ОФ населенным пунктом является п. Жезды. Район мало населён.

Рисунок 1 – Расположение техногенного минерального образования Жездинской ОФ

Техногенные минеральные образования сформировались за период работы обогатительной фабрики с 1965 по 2002 годы и представлены старым хвостохранилищем лежалых отходов и новым в отработанном карьере Промежуточный, как представлено на рисунке 2.

Рисунок 2 – Расположение старого хвостохранилища лежалых отходов и нового в отработанном карьере Промежуточный

Старое хвостохранилище образовалось из отходов фабрики за период с 1965 по 1995 годы. В 1997-2002 годы сюда же сбрасывается слив классификатора при промывке руд месторождения Тур. За весь период образования старого хвостохранилища здесь накопились отходы обогащения марганцевых руд месторождений Жезды, Промежуточное, Ушкатын III, Жаксыкотр, Тур. Точного учета хвостов на Жездинской ОФ не велось.

В 2000 году ТОО «Корпорация «Фосстис» представила в НПФ «Казмеханобр-техноген» на исследование на обогатимости пробу лежалых хвостов Жездинской ОФ массой 30 кг. Проба представляла из себя сыпучий, коричнево-светло-серый материал крупностью 0-4 мм. Содержание марганца в пробе – 10,84%, железа 2,15%. Исследования по обогащению в НПФ «Казмеханобр-техноген» проведены методом сухой магнитной сепарации

Был проведен гранулометрический состав пробы с применением стандартного набора сит, который показал, что содержание марганца в классе -0,074 +0 мм более 24% с выходом около 6 %. Это свидетельствует, что применение операции измельчения для лежалых хвостов позволит полное раскрытие сростков минералов марганца.

Фракционный анализ исходного продукта проведен с применением жидкости Клеричи, при плотности раствора 2,82 г/см3. Результаты фракционного анализа, приведенные в таблице 1, показывают, что лежалые марганецсодержащие хвосты можно отнести к гравитационно легкообогатимым материалам. Выход тяжелой фракций с содержанием марганца 30,50% составил 34,00% при высоком извлечении марганца равном 96,00%.

Таблица 1 – Результаты фракционного анализа лежалых хвостов пробы Т-1 (2000 г.)

| Фракция | Выход, % | Содержание, % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mn | Fe | SiO2 | P | S | Al2O3 |
| Тяжелая фракция | 34,00 | 30,50 | 3,21 | 28,07 | 0,05 | 0,36 | 8,22 |
| Легкая фракция | 66,00 | 0,65 | 1,60 | 69,63 | 0,03 | 0,01 | 14,05 |
| Итого | 100,0 | 10,60 | 2,15 | 55,50 | 0,036 | 0,13 | 12,07 |
| Фракция | Распределение, % |  |  |  |  |  |  |
| Тяжелая фракция | 34,00 | 96,00 | 50,76 | 17,19 | 4,72 | 94,15 | 23,15 |
| Легкая фракция | 66,00 | 4,00 | 49,24 | 82,81 | 95,28 | 5,85 | 76,85 |
| Итого | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Исследования по обогащению лежалых хвостов сухой магнитной сепарацией в лабораторных условиях проводились на электромагнитном сепараторе марки 138–Т с регулируемой напряженностью магнитного поля от 1300 до 13000 эрстед. Серия опытов проведена на навесках весом 0,5 кг каждая.

Из данных, приведенных в таблице 2 видно, что при напряженностях магнитного поля от 2000 до 3000 эрстед можно получить кондиционные марганцевые концентраты.

В 2009 году в ТОО «Механобр-недра» проведены технологические исследования методом сухой магнитной сепарации с более представительной пробой массой 750 кг с содержанием марганца 9,50%, железа 2,15% .

Поступившая проба представлена обломками аркозового песчаника красновато-розовой окраски различной интенсивности размером - 5+0 мм.

Рудные минералы марганца представлены псиломеланом, браунитом, пиролюзитом, характеризующимися интенсивным замещением один другого и создающими тесные природные смеси совместно с кварцем и калиевым полевым шпатом.

Химический анализ лежалых хвостов показал, что содержание металлов и соединений составляет: марганца - 9,50—9,74%, железа -2,15%, кремнезема -55,50%, оксида алюминия –12,10%, оксида калия -5,72%, оксида магния -1,35% и оксида кальция -1,20%. Характерной особенностью жездинских хвостов является низкое содержание фосфора -0,036-0,04% и серы -0,13%.

Гранулометрический анализ показал, что выход класса крупностью -0,5+0 мм является преобладающим с выходом 79,80%.

Лабораторные исследования по магнитной сепарации проводились на электромагнитном сепараторе марки 138-Т с регулируемой напряженностью магнитного поля от 1300 до 7000 эрстед. Результаты исследований представлены в таблицах 3 и 4.

На основании анализа результатов исследовании сделан вывод о том, что, изменяя напряженность магнитного поля от 2000 до 3000 эрстед, можно получить кондиционный марганцевый концентрат с содержанием марганца от 31,18% до 44,6%.

1.2 Отбор представительных проб с техногенного месторождения ОФ

В 2018 году РОО «Казахстанская национальная академия естественных наук» в рамках данного проекта провело новые исследования по обогащению лежалых хвостов сухой магнитной сепарацией.

Для выбора оптимальной технологии переработки марганецсодержащих хвостов Жездинской ОФ необходимо было провести дополнительные исследования для подтверждения ранее полученных результатов по исследованию вещественного состава и обогатимости марганецсодержащих хвостов. Так как техногенное месторождение в течение длительного времени (более 10 лет) находилось под воздействием атмосферного влияния.

С разных участков техногенного месторождения взята представительная проба. Использована схема расположения разведочных скважин, проведенных ранее для оценки техногенного месторождения с целью уточнения запаса марганца.

Отбор проб произведен из 10 мест методом шурфов.

Проходка шурфов осуществлялась вручную сечение шурфов 0,9х0,9м, глубина 1,0м.

Вес частной пробы 30 кг. Общая масса пробы 300 кг.

Таблица 2 – Результаты опытов магнитного обогащения лежалых хвостов пробы Т-1 в НПФ «Казмеханобр-техноген» (2000 г.)

| № оп. услов. oпыта | Наименование продуктов | Выход, % | Содержание, % |  |  |  |  |  |  |  | Извлечение, % |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mn | Fe | SiO2 | P | S | Al2O 3 | CaO | MgO | Mn | Fe | SiO2 | P | S | Al2O 3 | CaO | MgO |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. Н=4000 эрст. | Класс +1 | 11,40 | 12,72 | 2,63 | 50,75 | 0,05 | 0,11 | 11,69 | 2,43 | 1,73 | 13,38 | 13,94 | 10,42 | 15,83 | 9,59 | 11,04 | 23,08 | 14,61 |
|  | Концентр. | 29,14 | 25,55 | 3,23 | 36,67 | 0,05 | 0,20 | 11,06 | 2,27 | 1,87 | 68,68 | 43,78 | 19,25 | 40,55 | 44,74 | 26,70 | 55,12 | 40,37 |
|  | Хвосты | 59,46 | 3,27 | 1,53 | 65,64 | 0,026 | 0,10 | 12,64 | 0,44 | 1,02 | 17,94 | 42,28 | 70,33 | 43,62 | 45,67 | 62,26 | 21,80 | 45,02 |
|  | Итого | 100,00 | 10,84 | 2,15 | 55,50 | 0,036 | 0,13 | 12,07 | 1,20 | 1,35 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2. Н=7000 эрст. | Класс +1 | 11,80 | 12,72 | 2,63 | 50,75 | 0,05 | 0,11 | 11,69 | 2,43 | 1,73 | 12,67 | 13,20 | 9,88 | 15,00 | 9,16 | 10,46 | 21,87 | 13,84 |
|  | Концентр. | 37,20 | 21,42 | 3,30 | 39,03 | 0,05 | 0,18 | 12,01 | 2,17 | 1,88 | 73,51 | 57,07 | 26,16 | 51,67 | 51,58 | 37,02 | 67,29 | 51,81 |
|  | Хвосты | 52,00 | 2,88 | 1,23 | 68,27 | 0,023 | 0,10 | 12,19 | 0,25 | 0,89 | 13,82 | 29,73 | 63,96 | 33,33 | 39,26 | 52,52 | 10,84 | 34,35 |
|  | Итого | 100,00 | 10,84 | 2,15 | 55,50 | 0,036 | 0,13 | 12,07 | 1,20 | 1,35 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3. Н=7500 эрст. | Класс +1 | 9,70 | 12,72 | 2,63 | 50,75 | 0,05 | 0,11 | 11,69 | 2,43 | 1,73 | 11,38 | 11,87 | 8,87 | 13,49 | 8,28 | 9,39 | 19,64 | 12,43 |
|  | Концентр. | 39,30 | 20,77 | 3,29 | 39,06 | 0,05 | 0,12 | 12,00 | 2,29 | 1,98 | 75,30 | 60,14 | 27,66 | 54,80 | 36,50 | 39,07 | 75,00 | 57,65 |
|  | Хвосты | 51,00 | 2,83 | 1,18 | 69,07 | 0,022 | 0,14 | 12,20 | 0,13 | 0,79 | 13,32 | 27,99 | 63,47 | 31,71 | 55,22 | 51,54 | 5,36 | 29,92 |
|  | Итого | 100,00 | 10,84 | 2,15 | 55,50 | 0,036 | 0,13 | 12,07 | 1,20 | 1,35 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4. Н=11000 эрст. | Класс +1 | 9,64 | 12,72 | 2,63 | 50,75 | 0,05 | 0,11 | 11,69 | 2,43 | 1,73 | 11,31 | 11,78 | 8,82 | 13,38 | 8,15 | 9,34 | 19,53 | 12,35 |
|  | Концентр. | 43,86 | 20,25 | 3,12 | 40,07 | 0,05 | 0,25 | 11,95 | 1,96 | 1,85 | 81,95 | 63,59 | 31,66 | 60,80 | 84,32 | 43,43 | 71,64 | 60,10 |
|  | Хвосты | 46,50 | 1,57 | 1,14 | 71,04 | 0,02 | 0,021 | 12,26 | 0,23 | 0,80 | 6,74 | 24,63 | 59,52 | 25,82 | 7,35 | 47,23 | 8,83 | 27,55 |
|  | Итого | 100,00 | 10,84 | 2,15 | 55,50 | 0,036 | 0,13 | 12,07 | 1,20 | 1,35 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5. Н=3000 эрст. | Класс +1 | 11,40 | 12,72 | 2,63 | 50,75 | 0,05 | 0,11 | 11,69 | 2,43 | 1,73 | 13,38 | 13,94 | 10,42 | 15,83 | 9,59 | 11,04 | 23,08 | 11,61 |
|  | Концентр. | 18,40 | 31,18 | 3,61 | 30,06 | 0,04 | 0,26 | 8,80 | 2,37 | 1,86 | 52,94 | 30,89 | 9,97 | 20,48 | 36,62 | 13,42 | 36,33 | 25,36 |
|  | Хвосты | 70,20 | 5,20 | 1,69 | 62,94 | 0,033 | 0,10 | 12,99 | 0,64 | 1,15 | 33,68 | 55,17 | 79,61 | 63,69 | 53,79 | 75,54 | 40,59 | 60,03 |
|  | Итого | 100,00 | 10,84 | 2,15 | 55,50 | 0,036 | 0,13 | 12,07 | 1,20 | 1,35 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6 Н=3000 эрст. | Концентр. | 20,40 | 31,18 | 3,61 | 30,06 | 0,04 | 0,26 | 8,80 | 2,37 | 1,86 | 58,67 | 34,25 | 11,05 | 22,63 | 40,71 | 14,87 | 40,31 | 28,09 |
|  | Хвосты | 79,60 | 5,63 | 1,78 | 62,02 | 0,035 | 0,10 | 12,91 | 0,90 | 1,22 | 41,33 | 65,75 | 88,95 | 77,37 | 59,29 | 85,13 | 59,69 | 71,91 |
|  | Итого | 100,00 | 10,84 | 2,15 | 55,50 | 0,036 | 0,13 | 12,07 | 1,20 | 1,35 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 7. Н= 2000 эрст | Концентр. | 10,00 | 40,98 | 3,35 | 21,97 | 0,04 | 0,30 | 6,76 | 2,44 | 1,51 | 37,81 | 15,56 | 3,90 | 10,99 | 23,26 | 5,60 | 20,37 | 11,20 |
|  | Хвосты | 90,00 | 7,49 | 2,02 | 59,26 | 0,036 | 0,11 | 12,66 | 1,06 | 1,33 | 62,19 | 84,44 | 96,10 | 89,01 | 76,74 | 94,40 | 79,63 | 88,80 |
|  | Итого | 100,00 | 10,84 | 2,15 | 55,50 | 0,036 | 0,13 | 12,07 | 1,20 | 1,35 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Таблица 3 – Гранулометрическая характеристика лежалых хвостов пробы (2009г.)

| Классы крупности, мм | Выход, % | Содержание Mn, % | Распределение Mn, % |
| --- | --- | --- | --- |
| - 5 + 2 | 1,70 | 11,07 | 1,93 |
| - 2 + 1 | 5,11 | 8,49 | 4,45 |
| - 1 + 0,5 | 15,30 | 9,65 | 15,16 |
| - 0,5 + 0,1 | 71,02 | 8,94 | 65,17 |
| - 0,1 + 0,074 | 0,99 | 16,32 | 1,66 |
| - 0,074 + 0,044 | 3,08 | 22,95 | 7,26 |
| - 0,044 + 0 | 2,80 | 15,20 | 4,37 |
| Итого | 100,0 | 9,74 | 100,0 |

Таблица 4 – Результаты опытов по магнитной сепарации пробы в ТОО «Механобр-недра» (2009г.)

| Продукты | Выход, % | Содержание, % |  |  |  |  |  |  |  | Извлечение, % |  |  |  |  |  |  |  | Напржен. поля, эрстед |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mn | Fe | SiO2 | P | S | Al2O3 | CaO | MgO | Mn | Fe | SiO2 | P | S | Al2O3 | CaO | MgO |  |
| Концентрат | 7,52 | 44,6 | 3,20 | 20,70 | 0,04 | 0,28 | 6,00 | 2,20 | 1,45 | 35,35 | 11,21 | 2,81 | 8,26 | 15,97 | 3,74 | 13,77 | 8,08 | 2000 |
| Хвосты | 92,48 | 6,64 | 2,06 | 58,33 | 0,036 | 0,12 | 12,56 | 1,12 | 1,34 | 64,65 | 88,79 | 97,19 | 91,74 | 84,03 | 96,26 | 86,23 | 91,92 |  |
| Итого | 100,0 | 9,50 | 2,15 | 55,50 | 0,036 | 0,13 | 12,07 | 1,20 | 1,35 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Концентрат | 10,73 | 40,4 | 3,35 | 21,97 | 0,04 | 0,30 | 6,76 | 2,44 | 1,51 | 44,73 | 16,69 | 4,25 | 11,81 | 24,69 | 6,01 | 21,83 | 12,01 | 2200 |
| Хвосты | 89,27 | 6,00 | 2,01 | 59,53 | 0,036 | 0,11 | 12,71 | 1,05 | 1,33 | 55,27 | 83,31 | 95,75 | 88,19 | 75,31 | 93,99 | 78,17 | 87,99 |  |
| Итого | 100,0 | 9,69 | 2,15 | 55,50 | 0,036 | 0,13 | 12,07 | 1,20 | 1,35 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Концентрат | 13,73 | 36,6 | 3,45 | 25,30 | 0,04 | 0,30 | 7,20 | 2,40 | 1,55 | 52,88 | 22,06 | 6,26 | 15,41 | 31,69 | 8,19 | 27,44 | 15,74 | 2500 |
| Хвосты | 86,27 | 5,19 | 1,94 | 60,31 | 0,035 | 0,103 | 12,84 | 1,01 | 1,32 | 47,12 | 77,94 | 93,74 | 84,59 | 68,31 | 91,81 | 72,56 | 84,26 |  |
| Итого | 100,0 | 9,50 | 2,15 | 55,50 | 0,036 | 0,13 | 12,07 | 1,20 | 1,35 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Концентрат | 20,41 | 31,2 | 3,61 | 30,06 | 0,04 | 0,26 | 8,80 | 2,37 | 1,86 | 66,99 | 34,21 | 11,06 | 22,72 | 40,75 | 14,88 | 40,31 | 28,11 | 3000 |
| Хвосты | 79,59 | 3,94 | 1,78 | 62,02 | 0,035 | 0,097 | 12,91 | 0,90 | 1,22 | 33,01 | 65,79 | 88,94 | 77,28 | 59,25 | 85,12 | 59,69 | 71,89 |  |
| Итого | 100,0 | 9,50 | 2,15 | 55,50 | 0,036 | 0,13 | 12,07 | 1,20 | 1,35 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Концентрат | 29,14 | 25,6 | 3,23 | 36,67 | 0,05 | 0,20 | 11,06 | 2,27 | 1,87 | 78,37 | 43,72 | 19,25 | 40,67 | 45,12 | 26,69 | 55,12 | 40,28 | 4000 |
| Хвосты | 70,86 | 2,90 | 1,71 | 63,24 | 0,030 | 0,10 | 12,49 | 0,76 | 1,14 | 21,63 | 56,28 | 80,75 | 59,33 | 54,88 | 73,31 | 44,88 | 59,72 |  |
| Итого | 100,0 | 9,50 | 2,15 | 55,50 | 0,036 | 0,13 | 12,07 | 1,20 | 1,35 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |

1.3 Проведение минералогического и вещественного анализа

Минеральный и химический состав лежалых хвостов Жездинской ОФ изучался при паспортизации хвостохранилища в 1995 году. По данным Государственного кадастра учета техногенных объектов (паспорт №132/1 «Казахнедра») минеральный состав хвостов обогащения:

1. Марганцевые минералы: браунит, псиломелан, пиролюзит, коронардит от 20 до 30%.

2. Другие рудные минералы: гематит – 0,6-1,0%, лимонит - 0,8%, барит 4,3%.

3. Нерудные минералы: калиевый полевой шпат – 25%, кварц – 22%, плагиоклаз – 8%, биотит – 3,2%, кальцит2018 – 1,2%, каолинит – 1,4%, хлорит – 0,6%, гипс – 0,2%.

Химический состав хвостов обогащения по данным кадастра (%): SiO2 – 54,4; Mn – 10,5; Al – 5,74; K – 5,35; Fe – 1,98; Ba – 1,44; Ca – 0,98; TiO2 – 0,25; Pb – 0,2; Sr – 0,04; Zn – 0,02; Rb – 0,018; Ag – 1,6 г/т; Au – 0,1 г/т

При проведении исследований обогатимости в 2000 году (НПФ «Казмеханобр-техноген»), в 2002 году при проведении разведки на техногенном месторождении (ТОО «Центргеолсъемка»), при повторных технологических исследованиях на возможность переработки лежалых хвостов в 2004 году (АО «Циньюи», КНР), в 2009 году (АО «Механобр-Недра») и в 2018 году были определены вещественные составы отобранных проб с данного техногенного месторождения.

Результаты проведенных ранее исследовании по изучению минералогического и вещественного состава подтверждаются данными, полученными в результате химического и рентгенофазового анализов 2018 года. Химический, рентгенофазовый и гранулометрический анализ пробы проводили в филиале РГП «Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан» Химико-металлургический институт им. Ж. Абишева.

Химический состав пробы хвостов ЖФ показал следующее содержание элементов, в процентах (Fe-3,04%; Mn-10,89%; Al2O3-8,38%; SiO2 -56,95%).

Рентгенофазовый анализ проб, проведенный на диафрактомере ДРОН-2,0, подтвердил результаты ранее проведенных исследований по изучению вещественного состава минеральных хвостов Жездинской ОФ.

Результаты исследований показывают на однородность химического состава лежалых хвостов. Минералы марганца представлены: псиломеланом (nMnOMnO2 × H2O), браунитом (Mn2O3), пиролюзитом (…) с небольшими включениями коронардита (PbMn Mn6O14) и кетромта (Pb3Mn4Si3O15).

Анализ разрезов с классами содержаний марганца устанавливают некоторое повышение содержания марганца с глубиной, что возможно, переработкой более богатых руд в начальный период хвостообразования.

В целом распределение марганца в пределах хвостохранилища имеет равномерный характер, содержание вредных примесей (серы и фосфора) незначительны.

2 Исследование обогатимости марганецсодержащих хвостов и выбор оптимальной технологии их переработки

2.1 Проведение исследований обогатимости хвостов по магнитной и комбинированным схемам сепарации

Для сравнения ожидаемых результатов с результатами ранее проведенных исследований и для правильного выбора оптимальных режимов переработки лежалых марганецсодержащих хвостов проведены исследования сухой магнитной сепарацией при различных значениях напряженности магнитного поля.

Для магнитного обогащения рассматриваемой пробы использовали сильномагнитный сепаратор РС-В 12/10-12.018 -2012.

Схема магнитного обогащения приведена на рисунке 3. Основная сепарация осуществлялась при напряженности магнитного поля 7000 э, полученную при этом немагнитную фракцию подвергали перечистке при 11000 э. Результаты магнитной сепарации представлены в таблице 5

Рисунок 3 – Технологическая схема обогащения

Из данных таблицы 5 следует, что суммарный выход магнитной фракции составляет 52,23%. В магнитную фракцию извлечены 89,21% марганца, 54,91% железа, 38,75% двуокиси кремния и 48,80% оксида алюминия, при этом в магнитном продукте содержится: Mn - 18,6%, Fe - 3,2%, SiO2 - 42,25%, Al2O3 - 7.83%, по сравнению с хвостами в магнитном концентрате содержание марганца увеличилось на 1,71 раза.

Таблица 5 – Результаты сухой магнитной сепарации

| Фракция | Выход, |  | Fe, % |  | SiO2, % |  | Al2O3, % |  | Mn, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | гр | % | сод. | извл. | сод. | извл | сод. | извл | сод. | извл |
| Магнитная | 585 | 52,23 | 3,20 | 54,91 | 42,25 | 38,75 | 7,83 | 48,80 | 18,60 | 89,21 |
| Немагнтная | 535 | 47,77 | 2,87 | 45,09 | 73,02 | 61,25 | 8,98 | 51,20 | 2,46 | 10,79 |
| Итого |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |

Проведенный рентгенофазовый анализ магнитной и немагнитной фракций показал, что рентгенограмма магнитной фракции представлена оксидом трехвалентного марганца·(d/n: А˚2,72), силикатом .марганца, полевым шпатом К[АlSi3O8] - Na[АlSi3O8] - Са[АlSi2O8] (d/n: А˚ 3,24), кварцем SiО2 (d/n: А˚4,27; 3,35; 2,13; 1,82), слюдой (d/n: А˚10,2; 4,5).

Немагнитная фракция представлена в основном полевым шпатом К[АlSi3O8] - Na[АlSi3O8] - Са[АlSi2O8] (d/n: А˚ 3,80; 3,49; 2,99; 2,91; 2,58) и кварцем SiО2 (d/n: А˚4,27; 3,36; 2,46; 2,29; 2,24; 1,98; 1,81; 1,67; 1,54).

Результаты гранулометрического анализа показали, что полное раскрытие марганцевого минерала происходит при измельчении до крупности 0,074 мм, так содержание марганца в классе -0,074 мм составляет 31,84%.

Результаты сухой магнитной сепарации показывают, что суммарный выход магнитной фракции 52,23% при извлечении марганца 89,21%. Однако, содержание марганца всего лишь 18,60 %.

Эти результаты были ожидаемы, так как в ранее поведенных исследованиях установлена тенденция, что с увеличением напряженности магнитного поля выход магнитного продукта и извлечение марганца в концентрат будет увеличиваться, а содержание марганца будет снижаться.

На основании результатов, проведенных исследовании сухой магнитной сепарации лежалых хвостов Жездинской ОФ крупностью -5,0+0,0 мм можно сделать следующие выводы:

- при малых значениях интенсивности магнитного поля можно получить марганцевый концентрат требуемого качества, но с существенными потерями марганца в отходы сепарации,

- при больших значениях интенсивности магнитного поля можно обеспечить высокое извлечение марганца в концентрат, но с низким содержанием марганца в концентрате.

Анализ гранулометрического состава хвостов позволяет предположить, что причиной такого положения является недостаточное раскрытие сростков минералов.

На основании изучения и анализа вещественного состава и результатов технологических исследовании сухой магнитной сепарации хвостов, сделан вывод, что для окончательного выбора рациональной технологии переработки хвостов Жездинской ОФ следует провести дополнительные укрупненно-лабораторные исследования с включением в схему обогащения операцию сухого измельчения хвостов до классов крупности менее 1,0 мм.

3  Укрупненно-лабораторные исследования обогащения марганецсодержащих хвостов Жездинской ОФ

3.1 Разработка методики проведения укрупненно-лабораторных исследований

Результаты исследований вещественного состава лежалых марганецсодержащих хвостов Жездинской обогатительной фабрики и технологических исследований их обогатимости, проведенные авторами в работах [17-18], позволяют сделать следующие выводы:

1. Лежалые марганецсодержащие хвосты Жездинской обогатительной фабрики имеют крупность менее 5 мм. Выход класса крупностью менее мм составляет более 90%. В этом классе сосредоточено от 85 до 91% марганца, при этом наибольшее содержание марганца наблюдается в классе -0,071+0 мм, равное 31,84%. Это свидетельствует, что лежалые хвосты обогатительной фабрики содержат тонковкрапленные марганцевые минералы. Для достаточно эффективного извлечения марганца из лежалых хвостов необходимо полное раскрытие минералов марганца путем включения в схему обогащения операции сухого измельчения.

2. Лежалые марганецсодержащие хвосты Жездинской обогатительной фабрики относятся к гравитационно легко обогатимым материалам. Это подтверждается результатами фракционного анализа, показывающего высокое извлечение марганца в тяжелую фракцию, которое составило 96,00% при содержании марганца 30,00%.

Основные металлосодержащие минералы имеют плотности, в среднем, в пределах 4,5÷5,0г/см3, в то время, как нерудные породообразующие минералы: полевые шпаты, кварц, каолинит, доломит и другие имеют плотности в пределах 2,6÷2,9 г/см3.

С целью проверки и использования свойства легкой обогатимости хвостов предлагается включить в схему обогащения операцию воздушной сепарации.

Марганцевые и другие рудные минералы, содержащиеся в исследуемых хвостах, являются слабомагнитными и могут быть эффективно извлечены из хвостов сухой магнитной сепарацией в марганцевый концентрат.

С учетом анализа результатов исследований, проведенных авторами работ [17-18] для обогащения техногенного сырья, учитывая легкую гравитационную обогатимость и необходимость полного раскрытия сростков марганецсодержащих минералов, предложена следующая схема исследований, представленная на рисунке 4.

Марганецсодержащие хвосты крупностью -5,0 +0,0 мм подвергаются тонкому сухому измельчению до класса крупности -1,0+0,0 мм, которые поступают на операцию грохочения, где делятся на классы -1,0+0,5 мм и -0,5+0,0 мм. Продукты грохочения поступают на операцию воздушной сепарации, где происходит разделение минералов по скоростям равного падения. Покамерные продукты воздушной сепарации поступают на сухую магнитную сепарацию с получением марганцевого концентрата и хвостов [18].

Рисунок 4 – Схема укрупненно-лабораторных исследований обогатимости марганецсодержащих хвостов Жездинской ОФ

Применения сухого измельчения позволит более полное раскрытие сростков марганецсодержащих минералов, а воздушная сепарация, как операция предварительной концентрации минералов в продукт, поступающей на сухую магнитную сепарацию. Предполагается, что это позволит вывести большую часть немагнитных частиц до применения сухой магнитной сепарации и снизить нагрузку на операцию магнитной сепарации. Можно ожидать повышения извлечения марганца в концентрат и его выхода.

3.2 Проведение укрупненно-лабораторных исследований

Подготовка марганецсодержащих хвостов к исследованиям: усреднение, квартование, отбор проб на анализы и проведение самих исследовании, а также проведение химических, фазовых и фракционных анализов выполнено в лабораториях филиала «Химико-металлургический институт им. Ж. Абишева» РГП «Национальный центр комплексной переработки минерального сырья».

Пробу массой 30,865 кг подвергали грохочению по классам крупности -1,0+0,5 мм; -0,5+0,0 мм. Результаты сухого грохочения представлены в таблице 6.

Таблица 6 – Результаты сухого грохочения

| Исходная проба | Выход, % | Содержание, % |  |  | Извлечение, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fe | Mn | SiO2 | Fe | Mn | SiO2 |
| -1,0+0,0 | 100,0 | 2,41 | 10,01 | 55,60 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| -1,0+0,5 | 29,92 | 2,55 | 9,19 | 47,63 | 31,66 | 27,47 | 25,63 |
| -0,5+0,0 | 70,08 | 2,35 | 10,36 | 59,00 | 68,34 | 72,53 | 74,37 |
| Итого | 100,0 | 2,41 | 10,01 | 55,60 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Результаты сухого грохочения измельченного до крупности менее 1 мм показал, что выход класса крупностью -0,5+0,0 мм составляет более 70%, в котором сосредоточено 72,53% марганца.

Полученные пробы после сухого грохочения кл.кр. -1,0+0,5 мм и кл.кр. -0,5+0,0 мм с содержанием Mn 9,19% и 10,36% соответственно, поступали на операцию воздушной сепарации.

Для проведения воздушной сепарации марганецсодержащих хвостов разработан и изготовлен горизонтальный воздушный сепаратор, боковые стенки выполнены прозрачными, что позволяет вести наблюдение за процессом движения частиц внутри сепаратора.

Для выбора необходимой для горизонтального перемещения и оседания минеральных частиц разных удельных весов и крупности скорости воздушного потока были выполнены расчеты конечных скоростей падения частиц рудных и нерудных минералов в воздушной среде [18].

Через прозрачные стенки сепаратора велось наблюдение процесса перемещения и осаждения частиц в приемные камеры сепаратора. Осажденные части проб извлекались из трех приемных камер. Определялись веса и объемы полученных продуктов. Продукты разделения поступали на гранулометрический и химические анализы.

При проведении гранулометрического анализа продуктов воздушной сепарации класс -0,5+0,0 мм был рассеян на следующие классы: -0,5+0,315 мм, -0,315+0,16 мм и -0,16+0,0 мм.

Результаты гранулометрического анализа продуктов воздушной сепарации представлены в таблице 7.

Таблица 7 – Гранулометрический состав продуктов воздушной сепарации (ВС) класса крупности -0,5 +0,0 мм

| Продукт | Класс, мм | Выход, % | Содержание, % |  |  |  | Извлечение, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Fe | Mn | SiO2 | Al2O3 | Fe | Mn | SiO2 | Al2O3 |
| №1 | Исходная | 100,0 | 2,17 | 14,14 | 52,80 | 11,27 | 100,0 | 100,00 | 100,0 | 100,00 |
|  | -0,5 +0,315 | 32,62 | 1,82 | 12,11 | 56,01 | 11,83 | 27,36 | 27,94 | 34,60 | 34,24 |
|  | -0,315 +0,16 | 39,43 | 1,97 | 12,55 | 55,73 | 11,66 | 35,80 | 35,00 | 41,62 | 40,79 |
|  | -0,16 +0,0 | 27,95 | 2,86 | 18,75 | 44,92 | 10,07 | 36,84 | 37,06 | 23,78 | 24,97 |
|  | ∑ | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 | 100,00 | 100,0 | 100,00 |
| №2 | Исходная | 100,0 | 2,27 | 14,14 | 52,80 | 10,76 | 100,0 | 100,00 | 100,0 | 100,00 |
|  | -0,5 +0,315 | 11,84 | 1,56 | 7,64 | 61,26 | 11,66 | 8,14 | 6,40 | 13,74 | 12,83 |
|  | -0,315 +0,16 | 38,94 | 1,79 | 9,33 | 60,42 | 11,46 | 30,71 | 25,69 | 44,56 | 41,47 |
|  | -0,16 +0,0 | 49,22 | 2,82 | 19,51 | 44,73 | 9,99 | 61,15 | 67,91 | 41,7 | 45,70 |
|  | ∑ | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 | 100,00 | 100,0 | 100,00 |
| №3 | Исходная | 100,0 | 2,44 | 14,98 | 52,94 | 9,88 | 100,0 | 100,00 | 100,0 | 100,00 |
|  | -0,5 +0,315 | 6,00 | 1,91 | 5,80 | 68,88 | 11,59 | 4,70 | 2,32 | 7,81 | 7,04 |
|  | -0,315 +0,16 | 36,31 | 1,86 | 9,81 | 61,78 | 10,98 | 27,68 | 23,78 | 43,27 | 40,35 |
|  | -0,16 +0,0 | 57,69 | 2,86 | 19,19 | 45,72 | 9,01 | 67,62 | 73,90 | 49,82 | 52,61 |
|  | ∑ | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 | 100,00 | 100,0 | 100,00 |

Все продукты, полученные в результате воздушной сепарации, а также исходное сырье этой операции, то есть, пробы крупностью -0,5+0,0 мм и -1,0+0,5 мм поступили на исследование сухой магнитной сепарацией.

Укрупненно-лабораторные исследования проводили на ленточном сепараторе РС-В 12/10-12.018 при разных значениях индукции магнитного поля.

В таблице 8 показаны результаты сухой магнитной сепарации первой камеры воздушного сепаратора

Таблица 8 – Результаты сухой магнитной сепарации (С.М.С.) продукта воздушной сепарации (ВС) классом крупности -0,5 +0,0 мм (Продукт №1)

| Индукция, Тл | Продукт | Выход, % | Содержание, % |  |  |  |  | Извлечение, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Fe | Mn |  | SiO2 | Al2O3 | Fe | Mn | SiO2 | Al2O3 |
| 0,5 | Исходная | 100,00 | 2,17 | 14,14 | 52,80 |  | 11,27 | 100,00 | 100,0 | 100,00 | 100,00 |
|  | МФ | 42,50 | 3,32 | 26,56 | 34,62 |  | 8,85 | 65,02 | 79,83 | 27,87 | 33,37 |
|  | НМФ | 57,50 | 1,32 | 4,96 | 66,23 |  | 13,06 | 34,98 | 20,17 | 72,13 | 66,63 |
|  | ИТОГО | 100,00 |  |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0,7 | Исходная | 100,00 | 2,17 | 14,14 | 52,80 |  | 11,27 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | МФ | 57,00 | 3,06 | 22,22 | 41,16 |  | 11,27 | 80,38 | 89,57 | 44,43 | 57,00 |
|  | НМФ | 43,00 | 0,99 | 3,43 | 68,24 |  | 11,27 | 19,62 | 10,43 | 55,57 | 43,00 |
|  | ИТОГО | 100,00 |  |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1,2 | Исходная | 100,00 | 2,17 | 14,14 | 52,80 |  | 11,27 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | МФ | 61,00 | 2,95 | 20,75 | 40,83 |  | 11,52 | 82,93 | 89,52 | 47,17 | 62,35 |
|  | НМФ | 39,00 | 0,95 | 3,80 | 71,53 |  | 10,88 | 17,07 | 10,48 | 52,83 | 37,65 |
|  | ИТОГО | 100,00 |  |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Из данных таблицы 6 видно, что с увеличением интенсивности магнитного поля с 0,5 Тл до 1,2 Тл повышаются выход магнитной фракций с 42,5 % до 61,0% и извлечение в нее марганца с 79, 83 % до 89,52%, но при этом снижается содержание марганца с 26,56% до 20,75 %.

Эта тенденция сохраняется и при сухой магнитной сепарации продуктов второй и третьей камер воздушного сепаратора.

Результаты сухой магнитной сепарации при интенсивности 0,5 Тл показывает, что применение воздушной сепарации позволяет повысить выход магнитной фракций на 7,5 % и увеличить извлечение марганца в магнитную фракцию на 9,42 %.

В результате обработки данных исследований получены зависимости технологических показателей обогащения от интенсивности магнитного поля для разных продуктов воздушной сепарации и исходного сырья.

3.3 Обработка и анализ результатов исследований и выбор оптимальных параметров процесса

Результаты воздушной классификации показали, что извлечение марганца в классы -0,315 +0,0 мм увеличивается с первой по третьи камеры, то есть с 72,06% до 97,68%.

Эти данные подтверждают результаты ранее проведенных исследовании, указывающих о тонкой вкрапленности минералов марганца в лежалых хвостах обогатительной фабрики и их более низкой твердости по сравнению с минералами кварца. Поэтому в процессе измельчения лежалых хвостов происходит не только полное раскрытие минералов марганца, но и их переизмельчение. Это подтверждается тем, что при воздушной сепарации хвостов класса -0,5+0,0 мм, выход класса -0,16+0,0 мм в продукты камер сепаратора повышается по ходу камер с 27,95% до 57,69% с повышением в них извлечения марганца с 37,06% до 73,90%.

Магнитная сепарация камерных продуктов сухой сепарации проводилась по простой одностадиальной схеме при различных значениях интенсивности магнитного поля: 0,5 Тл; 0,7 Тл; 1,2 Тл.

В результате обогащения магнитной сепарацией получены: из продукта №1 (класса крупности -0,5 +0,0 мм) марганцевые концентраты с содержанием марганца:

- 26,56% при выходе 42,50% и извлечении 79,83% марганца при интенсивности магнитного поля 0,5 Тл,

- 22,22% при выходе 57,00% и извлечении 89,57% марганца при интенсивности магнитного поля 0,7 Тл,

- 20,75% при выходе 61,00% и извлечении 88,93% марганца при интенсивности магнитного поля 1,2 Тл.

Эти результаты показывают, что при понижении интенсивности магнитного поля содержание марганца в концентрате повышается, а выход продукта и извлечение марганца в него снижаются. Аналогичная закономерность наблюдается при обогащении других камерных продуктов воздушной сепарации.

Обработкой результатов исследований по обогащению хвостов сухой магнитной сепарацией методом интерполяции определены технологические показатели обогащения при значении индукции магнитного поля 0,3 Тл.

При сухой магнитной сепарации класса -0,5+0,0 мм выход марганцевого концентрата составит 30,70 % с содержанием марганца 36,20 % при 78,26 % извлечении его в концентрат.

При сухой магнитной сепарации класса -1,0+0,5 мм выход марганцевого концентрата составит 23,60 % с содержанием марганца 30,00 % при 63,00 % извлечении его в концентрат.

Полученные результаты показывают, что применение сухого измельчения хвостов ЖОФ до крупности менее 1 мм с разделением на классы крупности -1,0+0,5 мм и -0,5+0,0 путем сухого грохочения и последующей их магнитной сепарацией можно получить марганцевые концентраты требуемого качества для получения марганцевых сплавов.

Анализ результатов исследований позволяет рассмотреть следующие три возможных варианта технологии переработки лежалых марганецсодержащих хвостов Жездинской ОФ:

- сухое измельчение хвостов до крупности менее 1 мм с последующим разделением на грохоте на два класса -0,5+0,0 мм и -1,0+0,5 мм, поступающими на воздушную сепарацию, продукты которых обогащаются сухой магнитной сепарацией,

- сухое измельчение хвостов до крупности менее 1 мм с последующим разделением на грохоте на два класса -0,5+0,0 мм и -1,0+0,5 мм, которые обогащаются сухой магнитной сепарацией,

- сухое измельчение хвостов до крупности менее 1 мм с последующим обогащением хвостов класса -1,0+0,0мм, сухой магнитной сепарацией.

Анализ результатов исследований по магнитной сепарации продуктов, полученный в результате воздушной сепарации, позволяют сделать вывод, что применение воздушной сепарации повышает выход на 3-4 % и извлечение на 2-3 %. Это положительный факт. Отрицательным является то, что применение операции воздушной сепарации в схеме обогащения марганецсодержащих хвостов может привести к усложнению и удорожанию технологии переработки отходов.

Наиболее простыми в обслуживании и эксплуатации являются следующие две технологии обогащения. При соответствующем подборе режима работы узла измельчения и грохочения экономически выгодным является третьи вариант технологии обогащения хвостов.

Анализ результатов укрупненно-лабораторных исследований позволяет выбрать следующую схему переработки лежалых марганецсодержащих хвостов ЖОФ, показана на рисунке 5.

Рисунок 5 – Рекомендуемая схема переработки лежалых

марганецсодержащих хвостов Жездинской ОФ

4 Разработка рабочего проекта опытно-мобильной установки для обогащения марганецсодержащих хвостов Жездинской ОФ

4.1 Изучение рынка электромагнитных сепараторов высокой напряженности для сепарации марганецсодержащих хвостов

Рассмотрены технические характеристики магнитных сепараторов, выпускаемых в России, Украине и КНР.

Для сухого обогащения слабомагнитных руд чаще других используются электромагнитные валковые сепараторы Воронежского завода горнообогатительного оборудования (Россия). Например, от 2ЭВС-15-80 производительностью 1,6 т/ч, напряженностью не менее 3000 Э и электрической мощностью 3,1 кВт до 4ЭВС-35/200 производительностью 5-7 т/ч, напряженностью не менее 17500 Э и электрической мощностью не менее 6,4 кВт [19].

Из современных электромагнитных сепараторов интерес вызывает электромагнитные барьерные сепараторы «Туркенич», производительностью 3-12 т/ч, напряженностью до 12000 эрстед и общей мощностью 8,0 кВт, рекомендуемый для обогащения минеральных песков, марганцевых, гранатовых и других слабомагнитных руд [20].

Основными недостатками электромагнитных сепараторов являются большой их вес и большое потребление электрической энергии.

Более перспективными для обогащения техногенных отходов являются сепараторы, в которых магнитная система выполнена из постоянных магнитов нового поколения Nd-Fe-B (неодим-железо-бор), обеспечивающих высокую магнитную индукцию на поверхности магнитного барабана или валка.

К таким сепараторам относятся: сухой магнитный сепаратор «Синьхай» (КНР), магнитный сепаратор барабанного типа «УкрПРОММагнит» (Украина), роликовые магнитные сепараторы «Туркенич» на сильных магнитах (Украина), сепараторы ПБСЦ конструции «Механобр-Техника», сепараторы типа СМБМ -2-ВП и СМВИ-2 НПО «ЭРГА» (Россия) и другие.

Сепаратор ПБСЦ – 30/5 для сухого обогащения, конструкции НПК «Механобр –Техника» предназначен для обогащения материала крупностью -6+0,1 мм. Сепаратор выпускается с ферробаритовыми магнитами и с магнитами NdFeB, с барабаном, вращающимся с постоянной скоростью или с регулируемой скоростью. Потребляемая мощность сепаратора 0,55 квт/час. [21].

Сепараторы СМБМ и СМВИ это барабанные и валковые сепараторы производства НПФ «ЭРГА» (Россия) предназначены для обогащения слабомагнитных руд и удаления парамагнитных загрязнений из промышленных минералов и характеризуются эксплуатационной надежностью и отсутствием затрат электроэнергии на возбуждение магнитного поля [22].

Сепаратор роликовый магнитный типа РС-В производства НПФ «Продэкология» (Украина) предназначен для обогащения cлабомагнитных руд на предприятиях черной и цветной металлургии. Сепаратор снабжен вибропитателем что обеспечивает равномерность поступления материала на поверхность ролика. По желанию заказчика может оснащен пультом управления с частотным преобразователем для плавного регулирования скоростью вращения ролика

Изучения рынка магнитных сепараторов с сильными постоянными магнитами позволяет рекомендовать барабанные магнитные сепараторы типа СМБМ или СМВИ производства НПО «ЭРГА» для обогащения марганецсодержащих лежалых хвостов Жездинской обогатительной фабрики.

4.2 Выбор производительности установки и оборудования

Проведен поиск сведении в технической литературе, журналах и других источниках о наличии модульных мобильных обогатительных установок где были бы, использованы магнитные сепараторы для сухого обогащения мелких и тонких классов минерального сырья. Такие сведения не были обнаружены. Поэтому было принято решение о разработке рабочего проекта опытной мобильной установки снабженной магнитным сепаратором с сильным постоянным магнитным полем.

В настоящее время научно производственными фирмами и объединениями разных стран выпускаются высокопроизводительные магнитные сепараторы с сильными магнитными полями. Среди рассмотренных ранее сепараторах можно выделить магнитные сепараторы НПО «ЭРГА» (Россия).

Для обогащения лежалых хвостов Жездинской обогатительной фабрики выбран магнитный сепаратор СМБМ 600х1000 производительностью 8-10 т/час с магнитной индукцией 0,2-0,9 Тл.

Магнитный сепаратор снабженный вибропитателем устанавливается на платформе на базе прицепа автомобиля ЗИЛ -130. В нижней части рамы прицепа монтируются два ленточных конвейера для разгрузки продуктов разделения. Технические параметры установки и вспомогательного оборудования определяться в процессе выполнения рабочего проекта.

4.3 Разработка инженерной компоновки опытной мобильной установки

Для создания проекта опытной мобильной обогатительной установки выбран магнитный сепаратор СМБМ 600х1000 конструкции НПО «ЭРГА». Это барабанный магнитный сепаратор, производительностью до 10 т/час с магнитной индукцией на поверхности барабана от 0,2 до 0,9 Тл. Сепаратор предназначен для обогащения материалов крупностью 0-5 мм. Магнитный сепаратор поставляется в комплекте с поворотной магнитной системой, преобразователем частоты вращения, мотор-редуктором, пультом управления, а также системой вибрационной подачи материала. В качестве транспортного устройства выбран прицеп ГКБ-817 автомобиля ЗИЛ-130. Рама прицепа сварная из гнутых стальных профилей, состоит из двух лонжеронов, связанных поперечными балками.

На рисунке 6 показана установка магнитного сепаратора на раме прицепа.

Для установки магнитного сепаратора 2 с вибропитателем 3 лонжероны 1 усилены двутавровыми балками 5, связанными с помощью поперечных балок. Это позволяет не только усилить конструкцию, но и обеспечит надежное крепление к ним ленточных питателей для разгрузки продуктов обогащения. Подача питания осуществляется наклонным ленточным конвейером. Под магнитным сепаратором закрепляются две короткие ленточные конвейеры для отгрузки концентрата и отходов магнитной сепарации.

На рисунке 7 показана схема цепи транспортных и обогатительных аппаратов для осуществления разработанной технологии сухой магнитной сепарации лежалых марганецсодержащих хвостов Жездинской обогатительной фабрики. На схеме указаны:1-техногенное сырье; 2-погрузчик; 3-бункер; 4-конвейер ленточный; 5-передвижной узел измельчения и классификации; 6-конвейер ленточный; 7-модульный ангар- цех обогащения; 8-конвейер  распределительный; 9-штабель хвостов класса крупностью -1,0+0,0 мм; 10-погрузчик; 11-бункер с конвейером; 12-мобильная магнитообогатительная установка; 13-конвейер ленточный; 14-узел расфасовки и отгрузки готовой продукции; 15-конвейер ленточный; 16-конвейер ленточный для возврата хвостов  вторичной переработки.

На основе проведенных расчетов [19,23-26] разработана конструкция опытной мобильной установки для сухой магнитной сепарации техногенных отходов, содержащих слабомагнитные минералы.

Рисунок 6 – Установка магнитного сепаратора на раме прицепа

Рисунок 7 – Схема цепи транспортных и обогатительных аппаратов

4.4 Выбор и расчет вспомогательных устройств

4.4.1 Выбор приемного бункера

Тип приемного устройства и способ подачи техногенного сырья зависит от максимальной крупности кусков, содержания в сырье глины и влаги, производительности установки и угла наклона ленточного конвейера для подачи материала на мобильную обогатительную установку.

Техногенное сырье в виде лежалых хвостов Жездинской обогатительной фабрики имеет максимальную крупность частиц не более 5 мм, содержание глины практически отсутствует, влажность в летнее время не превышает 4-5%.

Для приема сыпучих хвостов обогатительной фабрики был принят металлический бункер. Объем и габаритные размеры бункера определяются исходя из производительности магнитного сепаратора.

Производительность опытной мобильной установки для обогащения марганецсодержащих хвостов принят 5-8 т/час.

По данным практической работы сепараторов с сильными магнитными полями для сухого обогащения слабомагнитных руд установлена возможность повышения удельной производительности сепараторов от 4 до 6 т/ч*м [19].

Расчет производительности сепаратора определяется по формуле (1):

Q=mqL-0,1;  т/час,		                         	        (1)

где, m – число головных валков или роликов, шт,

q – удельная производительность на 1 метр ширины питания, т/(ч·м)

L – длина барабана, валка, ролика, м

Для сепаратора с длиной валка в 1 м при удельной производительности 5 т/ч·м производительность по исходному сырью составит 4,5 т/ч.

Выбран бункер пирамидальной формы. Верхняя часть квадратного сечения 1,5×1,5 м.  Размер выпускного отверстия 0,2·0,2 м.

Расчетный объем приемного бункера 2,15 куб. м.

Рассчитаны габаритные размеры с учетом установки под бункером вибрационного питателя и наклонного ленточного конвейера: высота -1,8 м, ширина -1,7 м, длина -1,9 м.

На основании выполненных расчетов разработанный сборочный чертеж приемного бункера представлен в Приложение Д.

4.4.2 Выбор питателя исходного материала

Рассмотрены питатели предназначенные для дозированной подачи сыпучего материала из-под бункера на поверхность ленточного конвейера.

Для мелких сыпучих материалов из-под бункера пригодны следующие питатели: качающиеся (лотковые), ленточные и вибрационные питатели.

Качающиеся питатели громоздкие и энергоемкие и для опытной мобильной установки непригодны.

Ленточные питатели предназначены для подачи мелких и среднекусковых малоабразивных материалов крупностью менее 50 мм.

Ленточный питатель представляет собой короткий и тихоходный ленточный конвейер с бортами. Недостатком ленточного питателя трудность обслуживания при установке его непосредственно под бункером.

Вибрационные питатели с электромагнитным приводом предназначены для дозированной подачи мелких и кусковых материалов. Вибрационный питатель состоит из лотка и прикрепленного к нему электромагнитного вибратора. Питатель подвешивается на четырех пружинных подвесках- амортизаторах непосредственно под бункером. Движение материала по лотку происходит под действием сил инерции в период обратного хода лотка.

Для разгрузки приемного бункера и подачи на ленточный конвейер мелких сыпучих лежалых хвостов фабрики был принят вибрационный питатель [19].

Производительность электровибрационного питателя можно определить по формуле (2):

Q=60BhnSψγн т/час,		                                                        (2)

где, В – ширина лотка, м;

h – высота слоя материала на лотке, м;

n – число колебаний лотка в минуту;

S – ход лотка (двойная амплитуда колебаний), м;

Ψ – коэффициент заполнения лотка материалом (ψ = 0,6÷0,7);

γн – насыпная масса материала, т/м3.

При заданной производительности выбор электровибрационного питателя осуществляется по ширине лотка питателя (В), которая рассчитывается по вышеприведенной формуле (3).

B=QBhnSψγн , м						      (3)

По каталогу находим значения h = 0,15 м, n = 3000 кол/мин, S = 0,01 м, Ψ = 0,7, γн = 1,55 т/м3. Расчет показал: требуемое значение ширины лотка вибропитателя при производительности 5 т/час по исходному сырью равно: B = 0,17 м.

Из таблицы III.3[19] находим и принимаем электровибрационный питатель ПЭВ1-0,065×1,8.

4.4.3 Расчет ленточного конвейера для подачи материала на установку

Для подачи сыпучего материала на опытную мобильную обогатительную установку выбирается наклонный ленточный конвейер. На выбор типа ленточного конвейера, а также на установление параметров и конструкции ответственных элементов транспортного устройства (скорости движения ленты, конструкции ленты, расстояния между роликовыми опорами и др.) существенное влияние оказывает насыпная масса, крупность и влажность транспортируемого материала.

По результатам опробования и физико-технических испытаний проб лежалых марганецсодержащих хвостов фабрики было определено значение насыпной массы сухих хвостов, равное 1,4 т/ м3 при естественной влажности 9,33%.

Производительность ленточного конвейера определяется по формуле (4):

Q=3600∙F∙v∙γ , т/час			              (4)

где F – площадь поперечного сечения материала на ленте, м2;

v – скорость движения ленты, м/сек;

γ – насыпная масса сыпучего материала, т/м3

Величина предельного угла наклона ленточного конвейера для мелкого сыпучего материала 20 градусов.

Выбираем стандартный ленточный конвейер с шириной ленты 400 мм и длиной барабана 500 мм. Лента с бельтинговой прокладкой с двухсторонней резиновой обкладкой.

Расчет длины конвейера определяется по формуле (5):

L=hsinβ , м					    	(5)

где h – высота подачи материала на установку, м;

β – угол наклоне ленточного конвейера, град.

Определены ширина и длина ленты конвейера по формуле (6):

B=60∙Qkγ∙v∙γн + 75 , м;        L=hsinβ , м	 		              (6)

где h – высота подачи материала на установку, м;

β – угол наклоне ленточного конвейера, град.

Определена минимальная мощность двигателя конвейера по формуле (7):

N=k1∙k2∙k3∙k4∙L10 000k0v+1,2+sinβ , кВт				               (7)

где k1, k2, k3, k4, kγ – коэффициенты, учитывающие: запас мощности двигателя, длину конвейера, перегиб конвейера, условия работы и угол наклона конвейера.

На основании расчетов приняты: ширина конвейера 400 мм, длина конвейера 15 м, мощность не менее 0,2 кВт.

4.5 Разработка сборочного чертежа для установки сепаратора на платформе

4.5.1 Выбор платформы под магнитный сепаратор

Для обеспечения мобильности обогатительной установки с магнитным сепаратором был выбран прицеп автомобиля ЗИС—150 на который монтируется выбранный ранее магнитный сепаратор. Для монтажа сепаратора потребовалось усилить конструкцию металлической рамы прицепа.

С учетом необходимости обеспечения свободной разгрузки продуктов магнитной сепарации предложено увеличить высоту рамы прицепа за счет платформы рамной конструкции, изготовленной из швеллеров профиля №20. Форма платформы выбрана с учетом формы нижней части конструкции магнитного сепаратора. Установочные размеры для монтажа сепаратора на платформу могут быть уточнены после его приобретения.

Высота металлической рамы прицепа и дополнительной платформы должна обеспечить установку разгрузочных бункеров для продуктов сепарации и разместить под ними ленточные или электровибрационные питатели для разгрузки магнитной и немагнитной фракций.

Для обеспечения беспрепятственной разгрузки продуктов обогащения сепаратора было принято решение смонтировать на раме прицепа дополнительную металлическую рамную платформу.

Произведен расчет рамной конструкций учитывающий размеры нижней части магнитного сепаратора.

Платформа изготавливается из швеллера №20. Габаритные размеры:

2350х1450х200 мм. Конструкция сварная.

Размер части рамы платформы под магнитный сепаратор: 1459х1100 мм, а под раму качающегося питателя: 1450х1000 мм.

Определены размеры разгрузочных бункеров продуктов сепарации.

Установочные размеры под отверстия болтов для монтажа платформы на раму прицепа и магнитного сепаратора на платформу будут определены после приобретения магнитного сепаратора.

Выполнен рабочий чертеж платформы под магнитный сепаратор СМБМ 600х1000.

После выбора профиля швеллера для изготовления платформы были выполнены чертежи для сборки и установки платформы на металлическую раму автомобильного прицепа.

Установка платформы на раму прицепа позволила установить под этой конструкцией разгрузочные бункера для разгрузки продуктов магнитной сепарации. При этом высота пола прицепа поднялось на 200 мм.

Выполнены рабочие чертежи платформы и дополнительной рамы. Определены размеры деталей конструкции.

Выполненные чертежи представлены в Приложение Д.

4.5.2 Разработка сборочного чертежа для установки сепаратора на платформе

С учетом размеров дополнительной платформы разработан сборочный чертеж установки магнитного сепаратора на платформу прицепа автомобиля ЗИС-150. Чертеж установки магнитного сепаратора на платформу прицепа автомобиля представлен в Приложение Д.

Выполнены чертежи деталей. Определены габаритные размеры опытной мобильной установки для магнитного обогащения слабомагнитных марганцевых руд и лежалых марганецсодержащих хвостов обогатительной фабрики.

4.6 Разработка чертежей узлов загрузки питания и разгрузки продуктов разделения

Разработана конструкция устройства и крепления на него верхней части наклонного ленточного конвейера и кожуха, обеспечивающего подачи мелкого сыпучего материала на поверхность питателя магнитного сепаратора.

Установка и крепление рамы ленточного конвейера на раме автомобильного осуществляется на специальной подставке. Подставка должна быть изготовлена из стальных угольков размеров 50×50 мм. Размеры подставки определятся после приобретения магнитного сепаратора.

Над верхним барабаном ленточного конвейера предусматривается установить кожух, выполненный из стальных листов толщиной 5÷6 мм с устройством в верхней части патрубка для соединения с трубой системы пылеулавливания.

Так как исходный материал, это сухие измельченные до крупности менее 1 мм хвосты обогатительной фабрики, предусматривается система пылеулавливания.

Выполнен сборочный и детальные чертежи кожуха над ведущим барабаном ленточного конвейера.

Для приема продуктов магнитной сепарации разработано устройство, представляющее собой два соединенных и сваренных на стальном листе бункеров. Бункера устройства опускаются в отверстие металлической платформы над которой устанавливается магнитный сепаратор и крепится болтами.

Чертежи устройства представлены в Приложение Д.

Разработан сборочный чертеж устройства для разгрузки магнитного и немагнитного продуктов из сепаратора.

Бункера выполнены из листовой стали толщиной 5 мм и соединены со стальным листом толщиной 8 мм при помощи ручной электросварки.

Рассчитанные и выполненные сборочный и рабочие чертежи деталей устройства, представлены в Приложение Д.

4.7 Разработка чертежей кожуха установки

Для обеспечения перевозки и хранения установки, а также ее работы в неблагоприятных условиях предусматривается изготовление и установка на прицепе автомобиля кузова.

Разработанный сборочный чертеж кузова установки представлен в Приложение Д.

Каркас кузова изготавливается из стальных профилей. Конструкция сварная. Габаритные размеры 2600х4800х2300 мм.

Снаружи каркас закрывают металлическим или стекловолокнистым сэндвичем. Предусмотрены две двери, раздвижные окна и проем для установки головной части наклонного ленточного конвейера.

4.8 Маркетинговые исследования по реализации продуктов переработки ТМО марганецсодержащих хвостов

В результате проведенных исследовании разработана технология сухого магнитного обогащения лежалых марганецсодержащих хвостов Жездинской обогатительной фабрики за счет введения в технологию операции сухого доизмельчения хвостов с целью обеспечения полного раскрытия минералов марганца с последующей переработкой в сепараторе с сильным магнитным полем.

Разработанная технология позволяет при значениях индукции магнитного поля в пределах 0,3 – 0,4 Тл получить марганцевый концентрат с содержанием марганца от 30,0 до 36,2 % при извлечении марганца в пределах 73,2 – 63,0 %.

При этом выход марганцевого концентрата находится в пределах 23,60-30,70 %.

Однако, реализация мелкого марганцевого концентрата без применения дополнительной операции окускования не представляется возможным.

Брикетирование является экономический наиболее выгодным процессом для окускования марганцевого концентрата [27].

С целью разработки эффективной технологии брикетирования марганцевых концентратов Жездинской обогатительной фабрики были проведены исследования в ОАО «Российский марганец» [28].

В результате исследовании была разработана технология производства брикетов и марганцевых флюсов из мелкозернистых марганцевых концентратов. В качестве связующего использованы углеродосодержащие материалы и жидкое стекло. При содержании марганца 30% получены брикеты с высокой прочностью на сбрасывание и температуре разрушения при непрерывных нагреваниях 1240 градусов.

Технико – экономическая оценка разработанной технологии показала, что организация участка по производству брикетов из марганцевых концентратов Жездинского месторождения экономически эффективна.

Расчет себестоимости производства брикетов показал, что при организации участка по изготовлению 60000 тонн брикетов в год капитальные вложения окупятся за 7,5 месяцев.

На сегодня спрос на марганцевые концентраты достаточно высок.

Потребителями марганцевых концентратов, полученных из лежалых марганецсодержащих хвостов Жездинской фабрики могут быть:

в Казахстане:

Аксуский завод ферросплавов;

Актюбинский завод ферросплавов;

Таразский металлургический завод;

в России:

ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (г. Челябинск);

ОАО «Косогорский металлургический завод» (г. Тула);

ОАО «Саткинский чугунно – плавильный завод» (г. Сатка).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Краткие выводы по результатам научно-исследовательской работы за 2018-2020 годы по проекту: «Разработка технологии переработки ТМО марганецсодержащих хвостов Жездинской ОФ».

В 2018 году в ходе выполнения научно-исследовательских работ по проекту получены следующие основные результаты.

1.Проведен анализ литературных источников и отчетов, в частности отчеты Пекинского центрального научно-исследовательского института по горному делу и металлургии (BGRIMM, 2005г.), лабораториях НПФ «Казмеханобр-техноген» (2000 г.), АО «Циньюй» г. Лашанкоу, КНР (2005 г.), ТОО «НПФ «Механобр-Недра» (2009г.), ТОО «Центргеологосъемка (2009г.)».

2. Разработано техническое задание и методика отбора представительной пробы для проведения технологических исследований. Отбор произведен из 10 мест методом шурфов (шурфов 0,9×0,9 м, глубина 1,0 м).

3. Изучен химический состав пробы хвостов Жездинской ОФ, показавший, что пробы содержат: Fe-3,04%; Mn-10,89%; Al2O3-8,38%; SiO2 -56,95%.

4. Исследован вещественный состав пробы. На дифрактограмме присутствуют основные линии, относящиеся к минералам трехвалентного марганца и силикаты марганца: браунит Mn2O3·(d/n: А˚2,72; 2,59), а также полевой шпат К[АlSi3O8] - Na[АlSi3O8] - Са[АlSi2O8] (d/n: А˚ 3,24), кварц SiО2 (d/n: А˚4,27; 3,35;1,82; 1,54), слюда (d/n: А˚5,00). Ввиду невысокого содержания железа (Fe-3,04%) в хвостах обогащения, пики железосодержащих минералов на дифрактограмме не удалось обнаружить.

5. Проведен гранулометрический анализ хвостов. Распределение марганца, по классам крупности следующее: 13,86% (+2,0мм), 9,02% (-2,0+1,0мм), 8,31% (-1,0+0,5мм), 8,36% (-0,5+0,315мм), 7,41% (-0,315+0,16мм), 13,82% (-0,16+0,071), 31,84% (-0,071+0мм).

6. Проведено сухое магнитное обогащение хвостов ЖОФ на роликовом магнитном сепараторе при интенсивности магнитного поля 7000 э с перечисткой немагнитной фракции при 11000 э. Результаты сухой магнитной сепарации показали, что суммарный выход магнитной фракции составляет 52,23%. Получен марганцевый продукт с содержанием 18,60%. Извлечение марганца в продукт обогащения составило 89,21%. Содержание (извлечение) других компонентов следующее: Fe-3,20% (54,91%); SiO2-42,25% (38,75%); Al2O3-7,83% (48,80%). Марганец в обогащенном продукте увеличился 1,71 раза.

Немагнитная фракция представлена в основном полевым шпатом К[АlSi3O8] - Na[АlSi3O8] - Са[АlSi2O8] (d/n: А˚ 3,80; 3,49; 2,99; 2,91; 2,58) и кварцем SiО2 (d/n: А˚4,27; 3,36; 2,46; 2,29; 2,24; 1,98; 1,81; 1,67; 1,54).

7. Дан анализ результатов исследования по схеме комбинированной, сухой и мокрой сильномагнитной сепарации:

а) для получения концентрата с содержанием марганца 34%. Тонкое измельчение до 45% класса -0,074 мм. Напряженность магнитного поля 1,2*103 кА/м.

б) для получения концентрата с содержанием марганца 38%. Тонкое измельчение до 45% класса -0,074 мм. Напряженность магнитного поля 0,68*103 кА/м.

При использовании схемы с измельчением плюс сильномагнитная сепарация получены кондиционные концентраты.

При комбинированной схеме с сухой сепарацией в первой стадии обогащения и мокрой сильномагнитной сепарацией после измельчения во второй стадии получен концентрат с содержанием марганца 34,45% с извлечением 82,35% марганца.

Результаты исследований по переработке марганецсодержащих хвостов Жездинской ОФ методом сухой магнитной сепарации показывают на возможность получения концентрата с содержанием 30-45% марганца.

С учетом требований к марганцевым концентратам, предъявляемым техническими условиями металлургических заводов наиболее оптимальным содержание марганца в концентрате для выплавки селикомарганца является содержание марганца в пределах 30-31%.

При этом выход концентрата будет 18-20%, что позволит экономически выгодно переработать лежалые марганецсодержащие отходы Жездинской ОФ.

В 2019 году в ходе выполнения научно-исследовательских работ по проекту получены следующие основные результаты

1. Разработана технологическая схема и методика проведения укрупненно-лабораторных исследований по обогащению лежалых марганецсодержащих хвостов. Проведены укрупненно-лабораторные исследования.

2. В результате сухого измельчения хвостов до крупности менее 1мм и последующего рассева на грохоте по крупности 0,5 мм получены два продукта класса -0,5+0,0 мм и -1,0+0,5 мм. Выход мелкого класса составил 70,00%. Эти продукты поступили на операцию воздушной сепарации.

3. Разработан и изготовлен горизонтальный трехкамерный воздушный сепаратор. Произведены расчеты скоростей свободного падения минеральных частиц разной крупности и плотности в воздушной среде. Рассчитаны горизонтальные скорости потока воздуха, необходимые для разделения минералов по принципу равнопадаемости внутри воздушного сепаратора.

4. Результаты гранулометрического и химического анализа продуктов воздушной сепарации показали, что основная масса марганца сосредоточена в классе -0,315+0,00 мм. Извлечение марганца в класс -0,315 мм повышается с первой по третью камеру сепаратора с 72,60% до 97,68%. Установлено, что в процессе сухого измельчения происходит не только полное раскрытие минералов марганца, но и происходит их переизмельчение. Это подтверждается тем, что выход класса -0,16+0,00 мм в продукты по ходу камер сепаратора повышается с 27,95% до 57,9% при повышении в них извлечения марганца с 37,06% до 73,90%.

5. В опытах по магнитной сепарации камерных продуктов воздушного сепаратора при магнитной индукции 0,5 Тл получен марганцевый концентрат с содержанием 26,56% марганца при выходе 42,56% и извлечении 79,83% марганца. Определена тенденция повышения содержания марганца в концентрате со снижением магнитной индукции магнитного поля.

Обработкой результатов исследований по обогащению хвостов сухой магнитной сепарацией методом интерполяции определены технологические показатели обогащения при значении индукции магнитного поля 0,3 Тл.

При сухой магнитной сепарации класса -0,5+0,0 мм выход марганцевого концентрата составит 30,70 % с содержанием марганца 36,20 % при 78,26 % извлечении его в концентрат.

При сухой магнитной сепарации класса -1,0+0,5 мм выход марганцевого концентрата составит 23,60 % с содержанием марганца 30,00 % при 63,00 % извлечении его в концентрат.

6. Анализ результатов исследований по магнитной сепарации продуктов, полученных в результате воздушной сепарации, позволяют сделать вывод, что применение воздушной сепарации повышает выход на 3-4 % и извлечение на 2-3 %. Это положительный факт. Отрицательным является то, что применение операции воздушной сепарации в схеме обогащения марганецсодержащих хвостов может привести к усложнению и удорожанию технологии переработки отходов.

Поэтому для переработки лежалых хвостов Жездинской обогатительной фабрики рекомендуется наиболее простая в обслуживании и эксплуатации технология обогащения, включающая операцию сухого измельчения хвостов до крупности менее 1 мм, с последующей магнитной сепарацией в магнитном поле с индукцией 0,3 Тл.

7. Изучен рынок магнитных сепараторов, обладающих высокой интенсивностью магнитного поля для обогащения лежалых марганецсодержащих хвостов Жездинской ОФ. Анализ рынка магнитных сепараторов с сильными постоянными магнитами позволяет рекомендовать роликовые магнитные сепараторы типа СМБМ производства НПО «ЭРГА» для обогащения марганецсодержащих лежалых хвостов Жездинской обогатительной фабрики.

8. Вовлечение в переработку данных техногенных отходов экономически оправдано лишь при использовании модульных мобильных (передвижных) обогатительных установок или фабрик. Поэтому было принято решение о разработке рабочего проекта опытной мобильной установки снабженной магнитным сепаратором с сильным постоянным магнитным полем.

9. Разработана инженерная компоновка размещения магнитного сепаратора СМБМ 600х1000 на раме прицепа автомобиля ЗИЛ-130 и схема цепи обогатительных аппаратов, для осуществления разработанной технологии обогащения лежалых хвостов Жездинской ОФ.

В 2020 году в ходе выполнения научно-исследовательских работ по проекту получены следующие основные результат.

1. Проведен выбор и расчет вспомогательных устройств:

- приемного бункера,

- питателя исходного материала,

- ленточного конвейера для подачи материала на установку.

2. Разработана необходимая техническая документация технического проекта опытной мобильной установки для сухого обогащения мелких сыпучих материалов, содержащих слабомагнитные минералы в сильном магнитном поле.

3. На основании выполненных расчетов разработаны сборочный чертеж опытной мобильной магнитообогатительной установки и чертежи вспомогательных устройств, необходимых для работы установки.

4. Проведены маркетинговые исследования по реализации продуктов сухой магнитной переработки марганецсодержащих хвостов обогатительной фабрики.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 Техногенные месторождения. Разработка и формирование: монография /А.В.Архипов, С.П. Решетняк; под ред. акад. Н.Н. Мельникова. - Апатиты: КНЦ РАН, 2017. - 117 с.

2 Ежов А.И. Оценка техногенного сырья в Российской Федераций (тведые полезные ископаемые). // Горные науки и технологии. - 2016. - № 4. С. 62-72.

3 Ilankoon I. M. S. K., Tang Yu., Ghorbani Y., Northey S., Yellishetty M., Deng X., McBride D. The current state and future directions of percolation leachingin the Chinese mining industry: Challenges and opportunities // Minerals Engineering. - 2018. -Vol. 125. P. 206-222.

4 Бочаров В. А., Игнаткина В. А., Чантурия Е. Л., Юшина Т. И., Хачатрян Л. С., Дунаева В. Н. О выборе возможных способов комплексного использования техногенных пиритных хвостов в связи с их переработкой // Горный информационно-аналитический бюллетень. - 2015. - № 10. С. 92-98.

5 Сизяков В. М., Назаров Ю. П., Бричкин В. Н., Сизякова Е. В. Обогащение лежалых хвостов флотации апатит-нефелиновых руд // Обогащение руд. - 2016. - № 2. С.33-40.

6 Muzawazi C., Petersen J. Heap and tank leaching of copper and nickel from a Platreef flotation concentrate using ammoniacal solutions // Canadian Metallurgical Quarterly. - 2015. - Vol. 54. P.296-303.

7 Rivera R. M., Xakalashe B. S., Ounoughene G., Binnemans K., Gerven T. V. Selective rare earth element extraction using high-pressure acid leaching of slags arising from the smelting of bauxite residue // Hydrometallurgy. - 2019. -Vol.184. P.162-174. DOI: 10.1016/j.hydromet.2019.01.005.

8 Canda L., Heput T., Ardelean E. Methods for recovering precious metals from industrial waste // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. - 2016. - Vol. 106, No. 1. P.12-20.

9 Юсупходжаев А. А., Валиев Х. Р., Худояров С. Р., Маткаримов С. Т. Повышение эффективности сталеплавильного производства доизвлечением ценных компонентов из утилизируемых шлаков // Черные металлы. - 2015. № 1. С.19-22.

10 Ожогина Е. Г., Якушина О. А., Козлов А. П. Минералогические особенности металлургических никельсодержащих шлаков и перспективы их вторичного использования // Обогащение руд. - 2017. - № 3. С.49-56. DOI: 10.17580/or.2017.03.08.

11 Байсанов А. С., Исагулов А. З., Сиргетаева Г. Е. Исследования по магнитному обогащению железомарганцевых руд месторождения Западный Камыс: Материалы Междунар. науч.-практ. конф. «Инновационные технологии в машиностроении»/ г.Юрга, 2016. - С.201-204.

12 Zagarzusem Ts, Baasanjav D., Sugir-Erdene N., Orgilbayar B., Sukhbat S. Technological study on the Gravity Processing of Manganese Ore// Bulletin of the Institute of Chemistry and Chemical Technology, Mongolian Academy of Sciences. -2019. Р.18-22.

13 Paata J. Kervalishvili, Archil Chirakadze, Zakaria Buachidze, Akaki Gigineishvili, Teimuraz Chichua. Combined processing of waste organic polymers and manganese bearing waste/low grade ores into fuels and low-carbon manganese alloys // International Journal of Global Warming. - 2016. Р.242-252.

14 Archil Chirakadze, Lali Gurchumelia, Irina Khomeriki, William A. Toscano, Izolda Bazghadze. Complex processing of manganese bearing waste and low-grade ores by autoclaving method // International Journal of Global Warming. -2016. Р.291-301.

15 Qin Xing Zong, Luo Zhen Fu*, Lv Bo. Variables and Applications on Dry Magnetic Separator. // School of Chemical Engineering and Technology, China University of Mining and Technology, Xuzhou, 221116, China. ISBN: 2267-1242. - 2018. P.53.

16 Мостыка Ю. С., Зубарев А. И. Анализ состояния и перспективы извлечения марганецсодержащего сырья из шламохранилищ Никопольского бассейна методом сухой магнитной сепарации // Наукові праці ДонНТУ. Серія «Гірничо-геологічна» .- 2013. - №2. - С.227-229.

17 Разработка технологии переработки ТМО марганецсодержащих хвостов Жездинской ОФ: отчет О НИР ( промежуточный) / НЦ ГНТЭ: рук. Мустахимов А.Т.; исполн.: Мусин М.Т., Зейнуллин А.А., Жакипбеков Ж.Н., Дадонова Т.Н.- Астана, 2018. - 53 с. - ГР №0118РК00992 - Инв. № 0218РК01143.

18 Разработка технологии переработки ТМО марганецсодержащих хвостов Жездинской ОФ: отчет О НИР ( промежуточный) / НЦ ГНТЭ: рук. Мустахимов А.Т.; исполн.: Зейнуллин А.А., Дадонова Т.Н.- Нур-Султан, 2019. - 53 с. - ГР №0118РК00992.

19 Донченко А.С., Донченко В.А. Справочник механика рудообогатительной фабрики. - М.: Недра,1975. - 559 с.

20 Пат. №2209684 Российская Федерация, МПК7 В03С1/10 Способ непрерывной магнитной сепарации слабомагнитных материалов и устройство для его осуществления /Туркенич А.М., опубл. 10.08.03, Бюл. № 9. - 3 с.

21 Азбель Ю.И., Дмитриев С.В., Мезенин А.О., Бухаров М.И. Разработка технологической схемы получения товарного ильменитового продукта из чернового концентрата Буткинского ГОКа //Обогащение руд. - 2015. - №1. - С. 73-85.

22 Котунов С.В., Землячева Е.А. Магнитные сепараторы нового поколения для сухого обогащения слабомагнитных руд // Черные металлы. - 2006. - №6. - С.103-112.

23 Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя. в 3-х т. -9-е изд. - М.: Машиностроение, 2006. - Т. 1. - 736 с.

24 Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя. в 3-х т. -9-е изд. - М.: Машиностроение, 2006. - Т. 2. -559 с.

25 Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя. в 3-х т. -9-е изд. - М.: Машиностроение, 2006. -Т. 3. -557 с.

26 Бурцев В.М. Технология машиностроения. В 2-х т. Т.1.Основы технологии машиностроения. Учебник для вузов. - М.: МГТУ им Баумана, 2011. - 478 с.

27 Вегман Е.Ф. Окускование руд и концентратов. - М.: Металлургия, 1976. - 224 с.

28 Кобелев В.А., Школьник Я.Ш., Потанин В.Н. Освоение технологии производства комплексных флюсов //Сталь. – 2001 - №2. - С.19-20.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Список опубликованных статей

Статья 2019 года

1 Mustafin S., Zeinulin A., Korobova E. Method of dlagnostics of filling material strength based on time series //Iapgos. – 2019 – № 3 – С. 46-49 IF=0,378.

Статьи 2020 года

2 Мустахимов А.Т., Зейнуллин А.А., Мусин М.Т. Исследование вещественного состава и обогатимости марганецсодержащих хвостов Жездинскофй ОФ//Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2020. – №. С. 75-83 IF=0,570 (РИНЦ).

2 Mustakhimov А., Zeynulin А. Scaled-up laboratory research into dry magnetic separation of the Zhezdinsky concentrating milltailings in Kazakhstan //Mining of Mineral Deposits. – 2020 – Volume 14, Issue 3, 71-77. IF= 0.374 (база данных Scopus).

3 Zeynulin A., Medvedieva O., Y. Lapshyn, N. Koval (2020). The resource-saving technology to restore the accumulation ability of tailing ponds. E3S Web of Conferences – 2020 – Volume 168. IF=0,24. (база данных Scopus). htp://doi.org/10.1051/e3sconf/202016800054.

Охранные документы;

1 Патент на полезную модель № 3997 «Способ определения площади поперечногосечения горной выработки/ Авторы: Мустафин С.А., Зейнуллин А.А., Арслан М.З., Мустафин Т.С., Дуздаев Т.Т. Дата регистрации в государственном реестре полезных моделей Республики Казахстан: 24.05.2019.

2. Свидетельство о внесении сведений в государственный реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом № 3627 от 27 мая 2019 года «Критерий однородности смеси сыпучих материалов»/Авторы: Мустафин С.А., Зейнуллин А.А., Арсланов М.З.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Календарные планы работ на 2018-2020 годы

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Решение об утверждении отчета на научно-техническом совете

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Оттиски опубликованных статей за 2020 год

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Техническая документация проекта опытной мобильной магнитообогатительной установки

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Документы, подтверждающие квалификацию исполнителей

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

Регистрационная и информационные карты