РЕФЕРАТ

Есеп 66 бет, 1 кітап, 25 сурет, 8 кесте, 38 дереккөз, 3 қосымша.

МАГНИТТІ НАНОБӨЛШЕКТЕР, БЕТТЕРІН МОДИФИКАЦИЯСЫ, ТЕМІР ОКСИДІ, СИЛАНДАР, НАНОТЕХНОЛОГИЯЛАР

Зерттеу нысандары темір оксиді негізіндегі нанобөлшектер, церий мен гадолиний ферритік қосылыстары болып табылады.

Жұмыстың мақсаты - церий мен гадолиний ферритік қосылыстарының, темір оксидінің метал наноқұрылымдарын синтездеу және модификациялау әдістерен әзірлеу.

Зерттеу әдістері: рентгендік құрылымдық талдау, инфрақызыл-спектроскопия, сканерлеу электронды микроскопия, энергиялы дисперсиялық талдау, беттерін модификациясы, діріл магнитометриясы.

Зерттеу нәтижелері және олардың жаңалығы: орындалған жұмыс нәтижесінде 33 ± 9 нм орташа мөлшері болатын гадолиний ферриттерінің (GdxFe3-xO4) нанобөлшектері алынды және GdxFe3-xO4 модификациясының алғашқы рет силандармен зерттелді. Церий феррит нанобөлшектері (CexFe3-xO4) 25-30 нм мөлшерінде синтезделді. Темір оксидіне негізделген нанобөлшектерді эпоксид-, амин-, меркапто-, хлор тобын силандармен функционалдау жүзеге асырылды. Реакциялардың ерекшеліктері зерттелді, процестің оңтайлы шарттары белгіленді. Функционалды топтардың қалыптасуы инфрақызыл спектроскопия, сканерлі электрондық микроскопия және энергодисперсиялық талдау арқылы дәлелденген. Fe3O4 нанобөлшектерді полимерлі глицидилметакрилатпен жабу реакциясы алғаш рет зерттелді. Бұл әдіс магниттік тасымалдағышта тармақталған құрылым жасауға мүмкіндік береді. Модификация гравиметриялық талдау, инфрақызыл спектроскопия және энергодисперсиялық талдау, сканерлі электрондық микроскопия арқылы бақыланды. Магниттік қасиеттерді зерттеу нәтижесі бойынша, нанобөлшектердің суперпарамагниттік күйін жоғалтпайды. Негізгі сындарлы және техникалық-экономикалық көрсеткіштер: Fe3O4, CexFe3-xO4, GdxFe3-xO4 магниттік нанобөлшектерін дәрілік заттарды әрі қарай иммобилизациялау үшін силандар мен полимерлерді қолдану арқылы алу және түрлендіру әдістері жасалған. Нәтижелерді қолдану саласы: нанотехнология, биомедицина. Жұмыстың экономикалық тиімділігі мен маңыздылығы: жұмыстың маңыздылығы химио- мен қатерлі ісіктің нейтронды ұстау терапиясында потенциалды қолдану үшін дәрі-дәрмектерді мақсатты органға жеткізу бағытын дамытуда.

Зерттеу объектісінің дамуы туралы болжамдар: Жобаның келесі кезеңдерінде карборан мен химиотерапиялық агенттерді байланыстыру үшін функционалдандырылған нанобөлшектерді қолдану жоспарлануда.

РЕФЕРАТ

Отчет 66 с., 1 кн., 25 рис., 8 табл., 38 источн., 3 прил.

МАГНИТНЫЕ НАНОЧАСТИЦЫ, МОДИФИКАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ, ОКСИД ЖЕЛЕЗА, СИЛАНЫ, НАНОТЕХНОЛОГИИ

Объектами исследования являются наночастицы на основе оксида железа, ферритные соединения церия и гадолиния.

Цель работы - разработка методов синтеза и модификации металлических наноструктур оксида железа, ферритных соединений церия и гадолиния.

Методы исследования: рентгеноструктурный анализ, ИК-спектроскопия, сканирующая электронная микроскопия, энергодисперсионный анализ, модификация поверхности, вибрационная магнитометрия.

Результаты исследования и их новизна: В результате выполненной работы были получены наночастицы ферритов гадолиния (GdxFe3-xO4) со средним размером 33±9 нм, впервые исследована модификация GdxFe3-xO4 силанами.  Синтезированы наночастицы ферритов церия (CexFe3-xO4) с размерами 25-30 нм. Проведена функционализация наночастиц на основе оксида железа эпокси-, амино-, меркапто-, хлор- группой при помощи силанов. Изучены особенности реакций, установлены оптимальные условия процесса. Образование функциональных групп было доказано методами ИК-спектроскопии, СЭМ  и ЭДА.  Впервые изучена реакция покрытия Fe3O4 НЧ полимером глицидилметакрилатом. Этот метод позволяет создать разветвленную структуру на магнитном носителе. Модификация контролировалась гравиметрическим анализом, ИК, ЭДА и СЭМ. Согласно исследованию магнитных свойств, НЧ не теряют суперпарамагнитного состояния. Основные конструктивные и технико-экономические показатели:  Разработаны способы получения и модификации магнитных наночастиц Fe3O4, CexFe3-xO4, GdxFe3-xO4  при помощи силанов и полимеров для дальнейшей иммобилизации лекарственных средств. Область применения результатов: нанотехнологии, биомедицина. Экономическая эффективность и значимость работы: значимость работы заключается в развитии направления целевой доставки лекарственных веществ в орган-мишень для потенциального применения в химио- и нейтронзахватной терапии рака. Прогнозные предположения о развитии объекта исследования: На дальнейших этапах выполнения проекта планируется использовать функционализированные НЧ для привязки карборанов и химиотерапевтических средств.

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

В настоящем отчете о НИР применяют следующие сокращения и обозначения.

| XRD | - рентгеновская дифракция |
| --- | --- |
| АПТМС | - (3-аминопропил) триметоксисилан |
| БНЗТ | - борнейтронзахватная терапия рака |
| БПТМС | - (3-бромопропил)триметоксисилан |
| ГМА | - глицидилметакрилат |
| ГПМОС | - (3-глицидилпропил) триметоксисилан |
| ИК | - инфракрасный |
| МПТМС | - (3-меркаптопропил) триметоксисилан |
| НПВО-ИК | - инфракрасная спектроскопия с использованием приставки нарушенного полного внутреннего отражения |
| НЧ | - наночастицы |
| ПЭМ | - просвечивающая электронная микроскопия |
| СВМ | - система вибрационного магнитометра |
| СЭМ | - сканирующая электронная микроскопия |
| ТМПМА | - 3-(триметоксисилил) пропилметакрилат |
| ТЭОС | - тетраэтилоксисиланом |
| ХПТМС | -(3-хлорпропил)триметоксисиланом |
| ЭДА | - энергодисперсионный анализ |

СОДЕРЖАНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………………... | 7 |
| --- | --- |
| ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ…………………………………………………………………........... | 10 |
| 1 Синтез магнитных наночастиц на основе оксида железа, ферритных соединений церия и гадолиния…………………………………………………….................................... | 10 |
| 1.1 Синтез ферритов церия…………………………………………………........................ | 10 |
| 1.2 Синтез ферритов гадолиния……………………………………………........................ | 14 |
| 2 Функционализация наночастиц на основе оксида железа эпокси-, амино-, меркапто-, хлор- группой при помощи силанов….................................................................................. | 18 |
| 2.1 Функционализация наночастиц Fe3O4 (3-глицидилпропил) триметоксисиланом…………………………………………………………....................... | 18 |
| 2.2 Модификация наночастиц Fe3O4 амино-, меркапто-, хлор- группой при помощи силанов……………………………………………………………………………………… | 25 |
| 3 Модификация наночастиц на основе оксида железа при помощи полимеров…........... | 28 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………….................... | 33 |
| СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ………………………………………... | 34 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ А Календарный план……………………………………………………... | 37 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Б Список опубликованных работ ………………………………………. | 42 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ В Оттиски опубликованных работ……………………………………… | 43 |

ВВЕДЕНИЕ

Наука и инженерия материалов нанометрового размера в настоящее время используется для развития многочисленных научных, промышленных, экологических и технологических областей. Биология, медицина, химия, фармацевтика, сельское хозяйство, пищевая промышленность и материаловедение являются основными областями, которые получили пользу от технического прогресса, достигнутого в области нанонауки. В последние годы заметный рост наблюдается в биомедицинском применении наноструктурированных материалов [1,2]. Наноструктуры различного состава и формы образуют основу для огромного разнообразия фармацевтических и медицинских применений, включая диагностику и доставку лекарств, и обладают особым потенциалом в терапии рака. По данным Международного агентства по изучению рака [3], в 2018 году было зарегистрировано 18,1 миллиона новых случаев заболевания раком и 9,6 миллиона случаев смерти от рака. Несмотря на все профилактические меры и терапевтические усилия последних десятилетий, продолжается тенденция к росту заболеваемости [4]. Казахстан в данной статистике занимает одно из лидирующих мест по индексу смертности – 140,2 при среднемировом значении 102,4.

Обычная системно применяемая химиотерапия  лишена достаточного концентрирования терапевтических препаратов в области опухоли и негативно влияет на весь организм. Наночастицы (НЧ) представляют собой перспективную платформу для адресной доставки противоопухолевых препаратов. Таким образом, одной из проблем является разработка методов направленной терапии, которая селективно действует на опухоль, сохраняя при этом здоровую ткань и повышая эффективность используемых агентов. Биомиметические свойства, а также необычное соотношение поверхности к объему делают НЧ перспективными инструментами в терапии заболеваний человека [1].  НЧ имеют уникальные физические и химические свойства благодаря своему размеру, который находится в том же диапазоне, что и антитела, рецепторы, нуклеиновые кислоты, белки и другие биологические макромолекулы. Помимо этого, использование наноструктур может позволить применять активные вещества, которые имеют слабую растворимость в воде или низкую химико-биологическую стабильность, метаболические барьеры и др.

Для этих целей применяют различные наноструктуры: липосомы, полимерные и белковые нанокапсулы, мицеллы, золотые и кремниевые НЧ [5]. Кроме того, магнитные НЧ на основе оксида железа  имеют широкое потенциальное применение  в биомедицине [6–8], включая магнитно-резонансную томографию, магнитную гипертермию, терапию рака и адресную доставку лекарственных веществ; в катализе [9]  и магнитной сепарации [10]. Несмотря на эти многообещающие результаты, их успешный перевод в клинические условия сильно зависит от их физико-химических свойств, токсичности и возможностей функционализации. НЧ оксида железа являются низко стабильными, имеют тенденцию к агломерации в растворах, недостаточно биосовместимы. Различные материалы используются для функционализации и стабилизации поверхности  магнитных НЧ: силаны, металлы, полимеры, жирные кислоты и аминокислоты [11–13]. При этом соединения на основе силанов являются наиболее перспективными, поскольку они обладают высокой биосовместимостью, стабильностью, низкой токсичностью, низкой стоимостью и высокой функциональностью [14–16]. Кроме того, модификация НЧ оксида железа силанами с функциональными группами позволяет провести иммобилизацию лекарственных средств. С этой целью, отличными кандидатами в качестве носителя, являются хорошо изученные НЧ Fe3O4 [17,18], также к настоящему моменту, перспективными считаются ферритные соединения с общей формулой MFexOy [19]. Данные соединения являются химически и термически стабильными и находят различные применения в катализе, очистке воды и гипертермии [20–22]. Вместе с тем, имеется небольшое количество исследований  по модификации и иммобилизации лекарственных веществ на ферриты на основе церия, магния [19] и гадолиния. Весьма заманчивой является идея использования модифицированных гадолиниевых ферритов с иммобилизованными карборановыми соединениями на их поверхности для комплексной нейтронзахватной терапии. Помимо этого, известны противораковые и антирадикальные свойства наночастиц на основе оксида церия [23]. Исследования показывают, что НЧ на основе церия токсичны для раковых клеток, ингибируют инвазию и повышают чувствительность раковых клеток к лучевой терапии и химиотерапии. Вместе с тем, ферриты практически не были изучены в медицине и нейтронзахватной терапии.

В 2020 году в рамках данного проекта были исследованы методы синтеза магнитных наночастиц на основе оксида железа, а также изучены методы модификации данных наночастиц силанами и полимерами.

Целью проекта на текущий год является разработка методов синтеза и модификации металлических наноструктур оксида железа, ферритных соединений церия и гадолиния.

В связи с этим, для достижения цели, были поставлены следующие задачи, сформированные в соответствие с календарным планом (приложение А):

1) Исследовать особенности синтеза магнитных наночастиц Fe3O4, ферритов церия и гадолиния.

2) Провести модификацию наночастиц Fe3O4 силанами. Установить основные параметры, влияющие на ход реакции, степень функционализации.

3) Исследовать нанесение полимера методом термоинициируемой прививочной полимеризации глицидил метакрилата.  Установить основные параметры, влияющие на ход реакции, степень прививки.

4) Охарактеризовать полученные НЧ различными физико-химическими методами.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1 Синтез магнитных наночастиц на основе оксида железа, ферритных соединений церия и гадолиния

1.1 Синтез ферритов церия

В качестве исходных компонентов для химического синтеза НЧ феррита на основе оксидов железа и церия использовались Ce(NO3)3·6H2O, FeCl3·6H2O, HCl, NaOH. Отжиг синтезированных НЧ проводился в кислородсодержащей среде в муфельной печи при температуре 400 °C в течение 5 часов.

На рисунке 1б представлены результаты измерения размеров НЧ полученные двумя методами. Первый метод основан на анализе изображений растровой электронной микроскопии и прямого подсчета размеров зерен с помощью программного кода Image J. Второй метод основан на данных полученных методом лазерной оптической дифракции.

| (a) | (б) |
| --- | --- |

Рисунок 1 - РЭМ изображение исследуемых НЧ (а) и диаграммы размеров НЧ (б)

Согласно полученным данным оба метода имеют хорошую корреляцию данных размеров НЧ, средний размер которых составляет 25-30 нм.  На рисунке 2 представлены данные рентгеновской дифракции, полученные путем съемки дифрактограммы на порошковом дифрактометре D8 Advance ECO. Общий вид уширенных дифракционных пиков свидетельствует о наноразмерных кристаллитах. При этом уширение пиков также свидетельствует о наличие в структуре не менее двух кристаллических фаз. Согласно полнопрофильному анализу с применением метода Ритвельда было установлено, что в структуре НЧ присутствует две фазы, характерные для кубической фазы СеО2 и орторомбической фазы CeFeO3. Оценка интенсивностей, ширин и положения линий позволили определить вклад каждой фазы, соотношение которых составило СеО2:CeFeO3 → 84.3:15.7. На основании полученной рентгеновской дифрактограммы были определены структурные характеристики для каждой фазы, данные которых представлены в таблице 1. Путем аппроксимации рентгеновской дифрактограммы функциями псевдо-Фойгта  и оценке ширины линий была определена степень совершенства кристаллической структуры, которая составила 75,6 %, что свидетельствует о наличие большого количества сильноразупорядоченных областей, наличие которых связано с процессами формирования НЧ.

Рисунок 2 - Рентгеновская дифрактограмма исследуемых НЧ

Таблица 1 - Данные структурных параметров

| Фаза | Параметр решетки, Å | Размер кристаллитов, нм | Плотность дислокаций, 1015 | Степень кристалличности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CeO2 | a=5,2815 | 15,2 | 13,31 | 75,6±2,6 |
| CeFeO3 | a=5,6252 b=5,7424 c=7,8642 | 9,8 |  |  |

Согласно полученным данным, средний размер кристаллитов для фазы СеО2 составил около 15-16 нм, в то время как для фазы CeFeO3 средний размер кристаллитов составил около 10 нм. Такое различие в размерах может быть обусловлено сложной геометрической формой НЧ, детальное представление которой было оценено с применением просвечивающей электронной микроскопии.

На рисунке 3 представлены ПЭМ изображения синтезированных НЧ, которые представляют собой смесь сферических частиц, покрытых ромбовидными структурами. Детальный анализ элементного состава данных частиц, показал, что центральная сферическая часть представляет собой структуру по элементному составу близкую к структуре оксида церия. Мелкие ромбовидные частицы содержат в себе церий, железо и кислород, что соответствует фазе  CeFeO3, обнаруженной при помощи метода рентгеновской дифракции. Таким образом, детальный анализ полученных данных просвечивающей электронной микроскопии, позволяет сделать вывод о том, что структуры представляют собой смесь двух типов частиц, формирующих так называемые структуры типа “core-shell”.

| (а) | (б) |
| --- | --- |

Рисунок 3 - ПЭМ изображение синтезированных НЧ (а) и результаты картирования синтезированных НЧ (б)

На рисунке 4 представлена петля гистерезиса исследуемых НЧ, которая свидетельствует о ферромагнитном состоянии НЧ, при этом малые величины коэрцитивности Н=320 Э и остаточная намагниченность Mr=0,0113 эму/г свидетельствуют о большом вкладе немагнитных компонент в структуре НЧ.

На рисунке 5 представлены результаты мессбауэровской спектроскопии исследуемых образцов полученных при температуре отжига 400°С. Анализ полученного спектра проводился с использованием метода восстановления распределений сверхтонких параметров, который позволяет оценить корреляции параметров, а также диапазон их изменения. Мессбауэровский спектр был снят при комнатной температуре в диапазоне скоростей -10/+10 мм/с.

Рисунок 4 - Петля гистерезиса исследуемых НЧ

Рисунок 5 - Мессбауэровские спектры исследуемых НЧ

Для исследуемых образцов наблюдается формирование асимметричного дублета, который характерен для парамагнитного состояния оксида железа FeO в аморфной фазе. При этом, сильное уширение и асимметрия линий свидетельствует о сильном разупорядочении и наличии в структуре большого содержания катионных вакансий, что подтверждает данные рентгенофазового анализа.

На рисунке 6 представлена зависимость изменения ζ-потенциала НЧ в средах с различным рН.

Рисунок 6 - Динамика изменения дзета-потенциала

Изоэлектрическая точка для исследуемых НЧ наблюдается при рН=4,2, в этом случае плотности поверхностного заряда недостаточно для предотвращения агломерации НЧ и образования крупных агломераций стабильности НЧ.

1.2 Синтез ферритов гадолиния

На сегодняшний день активно развиваются способы для излечения рака, одной из серьёзных проблем XХI века. Так, в области диагностики и терапии этой болезни весьма эффективными показали себя способы, в которых используется радиоактивное излучение. Одним из перспективных направлений такого подхода является нейтрон-захватная терапия (НЗТ). Этот метод характерен меньшим повреждением здоровых клеток рядом с опухолью, а также возможностью терапии различных сложных видов опухолей, таких, как опухоли головного мозга и шеи (приблизительно 80% подобных заболеваний оканчиваются летальным исходом по данным Globocan). Тем не менее, на данный момент этот метод обладает рядом несовершенств, например, требуется создание более эффективных препаратов, способных селективно аккумулироваться в раковых клетках.

Принцип НЗТ заключается в следующем: вещества, в состав которых входят изотопы 10B, 157Gd или 155Gd вводятся в опухоль и облучаются потоком тепловых нейтронов. В силу того, что вышеперечисленные изотопы имеют большое сечение радиационного захвата тепловых нейтронов (3837, 253 600 и 60 729 барн соответственно), происходят ядерные реакции, уравнения которых показаны на рисунке 7.

Рисунок 7 - Уравнения захвата теплового нейтрона изотопами для 10B, 157Gd

Из этих уравнений видно, что в первом случае образуются α-частицы. Обладая высоким коэффициентом передачи энергии и низкой проникающей способностью в тканях (4-9 μм), они летальны для пораженных клеток, и не опасны для близлежащих тканей.  Реакция с участием 157Gd сложнее. Это не реакция распада, а синтеза, поэтому в результате этой реакции мы имеем лишь другой изотоп 158Gd. Тем не менее, во время процесса наблюдается испускание конверсионных электронов, а после электронов Оже-Костера-Кронига и γ-частиц. Интерес для НЗТ представляют именно электроны Оже-Костера-Кронига, в силу их высокого коэффициента передачи энергии и очень малой проникающей способности [3].

Из предоставленной выше информации можно сделать вывод, что общая эффективность НЗТ будет тем выше, чем ближе к клеткам опухоли будут доставлены изотопы в нужной концентрации. Например, для того, чтобы бор нейтронзахватная терапия (БНЗТ) была эффективна, нужно добиться, чтобы концентрация 10B была не ниже 109 степени на клетку. Ситуация осложняется невозможностью использовать обогащенные B и Gd, а концентрация нужных изотопов в необогащенных веществах – 19,8% и 15,65% соответственно. Для того, чтобы добиться необходимой концентрации, можно использовать магнитные НЧ в качестве носителей препаратов.

С этой целью, были синтезированы НЧ GdxFe3-xO4 модифицированным методом химического со-осаждения, предложенным N.C. Sena [20].

FeCl3*6H2O и GdCl2*4H2O в стехиометрических соотношениях были растворены в деионизированной воде. Полученный раствор был нагрет до 90°С при перемешивании на магнитной мешалке, после чего по каплям добавлялся аммиак, пока pH раствора не достиг 10. Реакция длилась 5 часов. Получившиеся НЧ были отделены от раствора и промыты несколько раз в деионизированной воде и диэтиловом эфире, после чего были высушены на воздухе. Изображения сканирующего электронного микроскопа (СЭМ) синтезированных GdxFe3-xO4 НЧ и гистограмма распределения частиц по размерам представлены на рисунке 8.

| (а) | (б) |
| --- | --- |
| Рисунок 8 - СЭМ изображения (а) и распределение по размерам (б) GdxFe3-xO4 НЧ |  |

Из приведенного распределения видно, что размеры полученных частиц варьируются в пределах 5 – 75 нм, а средний размер составляет 33±9 нм.

Благодаря свойствам этих частиц, их можно доставлять, используя высокоградиентное магнитное поле. Использование Gd-содержащих частиц в живых организмах может быть осложнено их токсичностью, потому для исключения этого отрицательного эффекта они были покрыты тетраэтилоксисиланом (ТЭОС). После этого на его поверхности были созданы двойные связи с помощью 3-метоксисилилпропил метакрилата (ТМПМА), для того, чтобы в последующем можно было провести прививочную полимеризацию функциональных полимеров. Это приведет к разветвлению структуры и возможности прикрепить большее количество карборанов, что потенциально увеличит концентрацию изотопов 10B в пораженных опухолях.

Покрытие GdxFe3-xO4 НЧ тетраэтилоксисиланом (ТЭОС) вели следующим образом: 1 г НЧ был диспергирован в 200 мл этилового спирта с помощью ультразвука. После этого в раствор было добавлено 6 мл ТЭОС. При перемешивании температура раствора была доведена до 50 °С, по каплям было добавлено 10 мл аммиака. Реакция проводилась 5 часов, после чего получившийся продукт был отделен методом фильтрации через мембрану и промыт в деионизированной воде.

Далее GdxFe3-xO4–ТЭОС НЧ были модифицированы с помощью 3-(триметоксисилил) пропилметакрилат (ТМПМА) по следующей методике: 1 г. НЧ покрытых ТЭОС было диспергировано в 100 мл о-ксилола под действием ультразвука, после чего было добавлено 10 мл ТМПМА. При перемешивании и 70°С реакция длилась 6 часов. После чего осадок был отделен с помощью центрифуги и промыт в бензоле и диэтиловом эфире.

СЭМ изображения GdxFe3-xO4–ТЭОС  и GdxFe3-xO4–ТЭОС- ТМПМА представлены на рисунке 9. Средний размер составил 83 нм и 95 нм  соответственно. Наблюдается повышение размеров частиц на 50 нм  и на 12 нм, что подтверждает образование покрытий. Также наблюдается прирост по весу, 63% и 12% соответственно.

| (а) | (б) |
| --- | --- |

Рисунок 9 -  СЭМ изображения  GdxFe3-xO4–ТЭОС  НЧ (а) и GdxFe3-xO4–ТЭОС- ТМПМА (б)

Для подтверждения образования силанового покрытия НЧ были также изучены методом энергодиссперсионного анализа (ЭДА). Результаты изменения элементного состава сведены в таблице 2. Наблюдается появление кремния (36,34%) и углерода (6,53%), после модификации ТЭОС и 20,93% и 18,73% после модификации с ТМПМА.

Таблица 2 – Данные ЭДА

| Образец |  | Элементный состав, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fe | O | Gd | Si | C |
| GdxFe3-xO4 | 20,55 | 40,23 | 9,82 | - | - |
| GdxFe3-xO4–ТЭОС | 4,35 | 47,20 | 2,02 | 36,34 | 6,53 |
| GdxFe3-xO4–ТЭОС- ТМПМА | 1,88 | 56,01 | 1,15 | 20,93 | 18,73 |

2 Функционализация наночастиц на основе оксида железа эпокси-, амино-, меркапто-, хлор- группой при помощи силанов

2.1 Функционализация наночастиц Fe3O4 (3-глицидилпропил) триметоксисиланом

НЧ Fe3O4 были получены совместным осаждением смеси хлорида железа (II) и хлорида железа (III) с добавлением гидроксида аммония в соответствии с методом, описанным в ранее опубликованной статье [24].

Модификация поверхности НЧ оксида железа проводилась с целью стабилизации коллоидного раствора НЧ, повышения биологической совместимости и создания химически активных групп для последующего присоединения лекарственных веществ. Модификация была выполнена в два этапа согласно рисунку 10.

Рисунок 10 – Схема модификации Fe3O4 (3-глицидилпропил) триметоксисиланом

На первом этапе НЧ оксида железа были покрыты ТЭОС. 1 г НЧ Fe3O4 были диспергированы в 200 мл этанола с помощью ультразвука. Затем по каплям добавляли 6 мл ТЭОС и 10 мл NH4OH, реакционную смесь выдерживали при 50 ° C в течение 5 часов. Полученные НЧ промывали 5 раз деионизированной водой, отделяли при помощи магнитной сепарации от немагнитных сфер полученного диоксида кремния. Затем НЧ Fe3O4/ТЭОС сушили при 50°С. Прирост веса, рассчитанный по уравнению (1), составляет 46%.

| w=(m2-m1)m1 | (1) |
| --- | --- |

ИК-спектры, представленные на рисунке 11, состоят из валентных колебаний Fe-OH и Fe-O-Fe при 3418 и 526 см-1 соответственно [24].  Модификация Fe3O4 с ТЭОС привела к появлению нового пика на ИК спектрах при 1035 и 1159 см-1, связанных с группами Si-O-Si [25], а также к увеличению среднего размера НЧ с 21 ± 4 (исходные Fe3O4) до 26 ± 6 нм в соответствии с СЭМ снимками.

Рисунок 11 – ИК спектры Fe3O4 до и после модификации в различных этапах

Функционализация Fe3O4/ТЭОС была выполнена с использованием (3-глицидилпропил) триметоксисилана (ГПМОС), для создания химически активных эпокси группы для последующего ковалентного связывания лекарственных веществ. 1 г НЧ Fe3O4/ТЭОС подвергали ультразвуковой обработке в 100 мл толуола, затем к суспензии добавляли 10 мл ГПМОС. Реакцию проводили в течение 6 ч при 70 °С. Реакционную смесь разделяли под действием магнитного поля, промывали в толуоле и диэтиловом эфире, сушили при 50 °С. Прирост веса, рассчитанный по уравнению (1), составляет 11%. Эпоксидное кольцо детектировали в ИК спектрах при 900 см-1. СЭМ-анализ (рисунок 12) показывает средний размер НЧ Fe3O4/ ТЭОС/ГПМОС 39 ± 8 нм.

Рисунок 12 – СЭМ снимки исходной Fe3O4 (a), Fe3O4/ТЭОС (б), Fe3O4/ТЭОС/ГПМОС (в)

ЭДА анализ проводился для изучения содержания элементов на поверхности НЧ Fe3O4 до и после модификации. Данные из спектров ЭДА, представлены в таблице 3. Исходные  НЧ Fe3O4 состоят из 43,1% Fe и 56,9% O. Силанизация Fe3O4 с помощью ТЭОС привела к появлению Si (7,2) и C (5,2) и снижению содержания Fe и O до 38,4 и 49,2% соответственно. Fe3O4/ТЭОС/ГПМОС состоят из железа (21,3%), кислорода (53,5%), кремния (5,4%) и углерода (19,8%).

Таблица 3 – Данные с ЭДА спектров

| Образец | Атомный состав, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fe | O | Si | C |
| Fe3O4 | 43,1 | 56,9 | - | - |
| Fe3O4/ТЭОС | 38,4 | 49,2 | 7,2 | 5,2 |
| Fe3O4/ТЭОС/ГПМОС | 21,3 | 53,5 | 5,4 | 19,8 |

Исследование влияния модификации НЧ с применением различных покрытий на фазовый состав и изменение структурных параметров проводилось с применением метода рентгенофазового анализа. На рисунке 13 представлены данные изменения рентгеновских дифрактограмм в зависимости от условий модификации.

Рисунок 13 – Рентгенофазовый  анализ Fe3O4 на разных стадиях модификации

Общий вид дифрактограмм свидетельствует о наноразмерных объектах, так как форма мало интенсивных дифракционных пиков является уширенной. Согласно результатам рентгенофазового анализа, исследуемые образцы в исходном состоянии представляют собой поликристаллические структуры нестехиометрического магнетита Fe3-γO4@AuFe3–γO4 с параметрами кристаллической решетки а=8,371 Å. Наличие уширений дифракционных пиков и их незначительная асимметрия свидетельствует о наличии в структуре НЧ деформационных искажений и большой плотности дислокационных дефектов, обусловленных малыми размерами кристаллитов, размер которых не превышает 15 нм, в исходном состоянии. Для модифицированных НЧ явного изменения дифракционной картины с появлением новых дифракционных рефлексов или существенного изменения интенсивностей дифракционных пиков, которое свидетельствовало бы об изменении текстурной ориентации, не наблюдается. Все структурные изменения для модифицированных НЧ обусловлены незначительным снижением параметра кристаллической решетки и постоянстве величины размеров кристаллитов в пределах погрешности измерений. Данное изменение свидетельствует о том, что все модификации протекают на поверхности НЧ и не оказывают существенного влияния на кристаллическую структуру НЧ.

Химическая формула исследуемого оксида железа (Fe3-γO4) может быть представлена в виде формулы для твердого раствора магнетита Fe3O4 и маггемита γ-Fe2O3γ­Fe2O3:

| Fe3-γO4=Fe3+Fe2+Fe3+1-3Fe53+▯O42-, Fe3+Fe2+Fe3+aFe5(1-a)33+▯1-a3O42-, | (2) |
| --- | --- |

или в виде формулы для смеси фаз магнетита и маггемита:

| Fe3-γO4=1-bFe3+Fe2+Fe3+O42-+bFe3+Fe533+▯13O42-.aFe3+Fe2+Fe3+O42-+1-aFe3+Fe533+▯13O42-. | (3) |
| --- | --- |

где  – число вакансий в октаэдрической (B) позиции на формульную единицу, b – молярная концентрация маггемита. При этом b = 3 (0  b  1). В формулах (2) и (3) октаэдрические B-позиции кристаллической кубической структуры шпинели обозначены квадратными скобками, а быстрый обмен электронами между соседними атомами в парах FeB2+FeB3+ (Вервеевский мехаиизм электронного обмена) – фигурными скобками.

Вне зависимости от способа представления, исследуемый оксид Fe3-γO4 содержит атомы Fe в трех различных валентных и структурных состояниях: FeA3+ и FeB3+ – трехвалентные ионы Fe в тетраэдрической (A) и октаэдрической (B) позициях, FeB2.5+ – ионы Fe2.5+ в октаэдрической (B) позиции. Обработка мессбауэровских спектров в общем случае проводилась тремя парциальными спектрами многоуровневой суперпарамагнитной релаксации [26], соответствующими атомам Fe в состояниях FeA3+, FeB3+, FeB2.5+, и одним квадрупольным дублетом, соответствующим атомам Fe в парамагнитном состоянии. При этом было сделано предположение одинаковой средней скорости релаксации для первых трех парциальных спектров. Согласно химическим формулам (2) и (3), отношение интенсивностей парциальных спектров, соответствующих трем состояниям атомов Fe равно:

| I(FeB3+)I(FeA3+)=fBfA∙5=fBfA∙5b3, | (4) |
| --- | --- |
| IFeB2.5+I(FeA3+)=fBfA∙21-3=fBfA∙21-b. | (5) |

Здесь отношение вероятностей эффекта Мессбауэра f для атомов Fe в тетраэдрической (fA) и октаэдрической (fB) позициях принималось равным 0,94 ± 0,02 [27].

На рисунке 14 представлены результаты обработки мессбауэровских спектров исследуемых образцов. Видно, что выбранная нами модель хорошо описывает экспериментальные спектры (2 < 1,2).

Рисунок 14 - Результат обработки мессбауэровских спектров ядер 57Fe в исследуемых оксидных наночастицах

Для трехвалентных атомов Fe значения сверхтонкого магнитного поля на ядрах 57Fe достаточно близки (△Hn=HnB-HnA≈1 kЭ) и равны ~ 485,2 kЭ, квадрупольные смещения ε ≈ 0 мм/с, а значения сдвигов мессбауэровской линии δ для трехвалентных атомов равны ~ 0,270 мм/с и ~ 0,358 мм/с, что характерно для тетраэдрического (A) и октаэдрического (B) кислородных окружений [28]. Значения сверхтонких параметров парциального спектра, соответствующего атомам FeB2.5+, для модифицированных образцов оксида железа принимались равными сверхтонким параметрам, полученным для этих атомов в исходном образце оксида железа (таблица 5).

Основной вклад в мессбауэровский экспериментальный спектр вносят парциальные спектры, соответствующие атомам FeA3+ и FeB3+, а вклады от квадрупольного дублета и секстета, соответствующего атомам FeB2.5+, не превышают 5%. Значения квадрупольного смещения и сдвига мессбауэровской линии квадрупольного дублета соответствуют значениям для атомов трехвалентного железа. Можно предположить, что данные атомы соответствуют солям железа, полученным в ходе синтеза образцов.  В результате обработки мессбауэровских спектров были определены значения параметра модели многоуровневой суперпарамагнитной релаксации α (таблица 4), равного отношению энергии магнитной анизотропии KeffV к тепловой энергии kBT. Это позволило оценить средние размеры НЧ d. Значение коэффициента магнитной анизотропии KeffKeff рассчитывалось отдельно для каждого образца с учетом значения молярной концентрации маггемита b (таблица 4) и объемов элементарной ячейки чистых магнетита и маггемита. При этом использовались литературные данные о коэффициентах магнитной анизотропии для чистого магнетита [29–34] и чистого маггемита [34–36]. Зависимость среднего размера НЧ от стадии модификации приведена на рисунке 4. Видно, что их средний размер не изменяется в процессе модификации и равен d = 16,3  0,4 нм для всех образцов.

Таблица 4 -  Экспериментальные значения параметров мессбауэровских спектров оксидных НЧ Fe3-γO4

| Образец | Атомное состояние | I, % | δ, мм/с | ɛ, мм/с | Hn, kЭ |  |  | b | γδ | bδ | Keff, 103Дж∙м-3 | d, Å |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fe3O4 | FeA3+ | 36,7 | 0,26 | 0,02 | 477 | 6,39 | 0,165 | 0,49 | 0,166 | 0,50 | 11,4 | 16,4 |
|  | FeB3+ | 28,4 | 0,39 | -0,02 | 481 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FeB2.5+ | 34,9 | 0,66 | -0,01 | 448 |  |  |  |  |  |  |  |
| Fe3O4/ ТЭОС | FeA3+ | 38,0 | 0,22 | -0,00 | 482 | 3,24 | 0,308 | 0,93 | 0,309 | 0,93 | 5,9 | 16,2 |
|  | FeB3+ | 55,0 | 0,39 | -0,00 | 487 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FeB2.5+ | 5,4 | 0,66 | -0,01 | 448 |  |  |  |  |  |  |  |
| Fe3O4/ ТЭОС/ ГПМОС | FeA3+ | 38,5 | 0,29 | -0,04 | 486 | 2,74 | 0,312 | 0,94 | 0,300 | 0,90 | 5,8 | 15,5 |
|  | FeB3+ | 56,5 | 0,35 | 0,02 | 488 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FeB2.5+ | 4,6 | 0,66 | -0,01 | 448 |  |  |  |  |  |  |  |

Магнитные характеристики композитов были изучены на системе вибрационного магнитометра (СВМ) в магнитных полях ± 2 Тл при 300 К. Результаты представлены на рисунке 15, а данные приведены в таблице 5.

| Рисунок 15 – Петля гистерезиса для Fe3O4 (a), Fe3O4/ТЭОС (б), Fe3O4/ТЭОС/ГПМОС (в) |  |  |
| --- | --- | --- |

Таблица 5 – Данные о магнитных свойствах

| Образец | Hc, Э | Mr, эму/г | Ms, эму/г | Mr/Ms |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fe3O4 | 14,2 | 0,49 | 65,2 | 0,00755 |
| Fe3O4/ТЭОС | 10,6 | 0,8 | 61 | 0,01311 |
| Fe3O4/ТЭОС/ГПМОС | 8,7 | 0,51 | 56,3 | 0,00908 |

Петли гистерезиса для синтезированных НЧ имеют вид, характерный для НЧ суперпарамагнитных материалов. Магнитные параметры, рассчитанные по петлям гистерезиса для исходного Fe3O4, имеют следующие значения: коэрцитивная сила составляет около 14 Э, остаточная намагниченность составляет 0,49 эму/г, намагниченность насыщения составляет 65 эму/г, что характерно для магнитных НЧ Fe3O4 [37,38]. Покрытие силанами приводит к незначительному изменению магнитных параметров. Однако следует отметить, что покрытие снижает коэрцитивность НЧ до 
10,6 Э, что связано с уменьшением взаимодействия между частицами из-за изменения расстояния между магнитными ядрами (СЭМ-анализ показал увеличение размера НЧ). Кроме того, происходит изменение поверхности исходных магнитных наноструктур, приводящее к изменению ориентации спинов, о чем свидетельствует изменение остаточной намагниченности  и прямоугольности гистерезиса петли. Однако оба эти фактора не вносят существенного вклада в изменение магнитных параметров исходных НЧ, которое после нанесения покрытия сохраняют свои суперпарамагнитные свойства. Увеличение количества немагнитного компонента (слоев функциональных покрытий) приводит к снижению удельной намагниченности насыщения (до 56,3 эму/г). Анализ изменения магнитных свойств магнетитовых НЧ после функционализации силанами показал, что модификация не приводит к значительным изменениям исходных магнитных параметров.

2.2 Модификация наночастиц Fe3O4 амино-, меркапто-, хлор- группой при помощи силанов

Модификацию НЧ Fe3O4 хлор-группами проводили по реакции поликонденсации с использованием (3-хлорпропил)триметоксисилана (ХПТМС). Для этого, 0,5 г Fe3O4 диспергировании в 100 мл о-ксилола, добавляли 3 мл силана, реакционную смесь продували аргоном. Реакцию вели при 90 °С в течение 5 часов. После чего, НЧ разделяли при помощи магнита, промывали в о-ксилоле и ацетоне, сушили. Прирост веса составил 2,8%. Размер НЧ согласно СЭМ снимкам увеличился до 29±5 нм (рисунок 16). Элементный состав согласно ЭДА анализу: Fe-13%, O-43,6%, C-40,2%, Cl-0,6%, Si-0,5%, Au-1,1%, Cu-1%. При этом, следует отметить, что золото и медь появились в результате магнетронного напыления перед СЭМ анализом. ИК-спектр исходных НЧ Fe3O4 характеризуется поглощением при 3500–3000 см–1 (ОН), 
1614 см–1, связанный с колебаниями О-Н в сочетании с атомами Fe, а также при 544 и 399 см–1 (Fe–O). Покрытие НЧ привело к появлению в ИК-спектрах новых пиков при 1040 и 1146 см-1 (Si-O-Si), 628 cm-1 (C-Cl).

Рисунок 16 – Схема модификации Fe3O4 (3-хлорпропил)триметоксисиланом (а), СЭМ снимок (б), ЭДА (в) и ИК-спектры (г)

Функционализация НЧ при помощи (3-бромопропил)триметоксисилана (БПТМС) проводили аналогично что и с  ХПТМС. Результаты анализа представлены на рисунке 17.

Рисунок 17 – Схема модификации Fe3O4 (3-бромопропил)триметоксисиланом (а), СЭМ снимок (б), ЭДА (в) и ИК-спектры (г)

Средний размер НЧ составил 34±5 нм, в ИК-спектрах наблюдается появление пика при 641 см-1, характерное для С-Br, а также при 1040 и 1146 см-1 (Si-O-Si). ЭДС анализ показал наличие брома в количестве 0,8%, кремния – 1,5%. Схематично, процесс модификации(3-меркаптопропил)триметоксисиланом представлен на рисунке 18.

Рисунок 18 – Схема модификации Fe3O4 (3-меркаптопропил) триметоксисиланом (а), СЭМ снимок (б), ЭДА (в) и ИК-спектры (г)

Как видно из рисунка 18, наблюдается образование сферических НЧ со средним размером 26 нм. В ИК-спектрах наблюдается появление новых пиков при 706 см-1 (S-C), 1059 и 1144 см-1 (Si-O-Si). ЭДА зарегистрировал серу – 1,3%, кремний – 1,5%.

Модификация (3-аминопропил) триметоксисиланом  (АПТМС) проходила по той же методике в о-ксилоле при 90°С. Средний размер составил 30±8 нм.  Аминированные НЧ характеризуются появлением новых пиков при 1677 см-1 (NH2), при 1163 и 1064 см-1 (Si-O-Si) и при 1265 см-1 (C-N) (рисунок 19). Азот в количестве 7,6% наблюдается в ЭДА.

Рисунок 19 – Схема модификации Fe3O4 (3-аминопропил) триметоксисиланом (а), СЭМ снимок (б), ЭДА (в) и ИК-спектры (г)

Таким образом, были получены НЧ Fe3O4 с различными химически активными функциональными группами на их поверхности, которые в дальнейшем могут быть использованы для дальнейшей модификации или иммобилизации лекарственных средств.

3 Модификация наночастиц на основе оксида железа при помощи полимеров

Модификация  проводилась в три этапа. На первом этапе НЧ Fe3O4 покрывали тетраэтоксисиланом (ТЭОС). На второй стадии Fe3O4/ТЭОС покрывали 3-(триметоксисилил)пропилметакрилатом (ТМПМА), для создания двойных связей для дальнейшего использования в прививочной полимеризации. Fe3O4/ТЭОС обрабатывали ультразвуком в 100 мл толуола, затем добавляли 10 мл ТМПМА (рисунок 20). Реакцию конденсации выдерживали при 70 °С в течение 6 часов. Полученную суспензию отделяли магнитом, несколько раз промывали бензолом и диэтиловым эфиром, сушили на воздухе при 50 °С. Прирост веса Fe3O4/ТЭОС/ТМПМА (2) составлял 3%. C=C, C=O связи были обнаружены в ИК спектрах при 1633 и 1726 см-1 соответственно (рисунок 21). СЭМ-анализ (рисунок 22c) показывает средний размер НЧ Fe3O4/TЭОС/TMПМА 31±5 нм.

Рисунок 20 – Схема модификации Fe3O4 полимером

Рисунок 21 – ИК спектры исходных и модифицированных Fe3O4

На третьей стадии проводили прививочную полимеризацию глицидилметакрилата (ГМА) на Fe3O4/ТЭОС/ТМПМА. Fe3O4/ТЭОС/ТМПМА диспергировали в 75 мл толуола, добавляли бензоилпероксид (инициатор) и ГМА. Реакцию выдерживали при 70-90 °С в течение 1-5 часов. Полученную суспензию отделяли магнитом, несколько раз промывали ацетоном, сушили на воздухе при 30 °С.

Рисунок 22 – СЭМ снимки исходной Fe3O4 (a), Fe3O4/TЭОС (б), Fe3O4/TЭОС/ТМПМА (в), Fe3O4/ТЭОС/ТМПМА/ГМА (при оптимальных условиях) (г)

Были найдены оптимальные параметры прививочной полимеризации ГМА. Влияние концентрации мономера (от 0,2 до 1 М) на степень прививки представлено на рисунке 23а. Степень прививки имеет тенденцию к увеличению с увеличением концентрации мономера до 0,8 М, тогда как дальнейшее увеличение концентрации мономера приводило к незначительному снижению эффективности привитой полимеризации. Таким образом, подходящая концентрация мономера была найдена 0,8 М.

Влияние концентрации инициатора (бензоилпероксида) на степень прививки показано на рисунке 23б. Оптимальная концентрация, приводящая к наивысшей степени прививки, составляет 0,01 М. Влияние времени реакции на степень прививки: степень прививки резко возрастает с 1 до 5 ч, в то время как дальнейшее продление времени до 
10 ч приводит к незначительному увеличению массы образца. Таким образом, 5 ч было выбрано как оптимальное. На рисунке 5г показан температурный эффект степени прививки при постоянном времени (5 ч), концентрации инициатора (0,01 М) и концентрации мономера (0,8 М). При этих условиях 80°C является оптимальной температурой. ИК-анализ подтвердил прививку ГМА на магнитных НЧ, были обнаружены новые пики при 886 и 1295 см-1, относящиеся к колебаниям эпоксидного кольца (рисунок 21). СЭМ анализ показывает рост среднего размера НЧ до 31 нм (рисунок 22).

Рисунок 23 – Зависимость концентрации мономера (a), инициатора (б), времени реакции (в) и температуры (г) от степени прививки ГМА на Fe3O4/TЭОС/TMПМА

Данные ЭДА спектров представлены в таблице 6. НЧ Fe3O4/ТЭОС/ТМПМА состоят из железа (26,5%), кислорода (45,9%), кремния (6,5%) и углерода (21,1%). Дальнейшая модификация НЧ с ГМА привела к снижению содержания Si с 6,5 до 3,1%. Fe3O4/ТЭОС/ТМПМА/ГМА состоит из железа (24,5%), кислорода (49,9%), кремния (3,1%) и углерода (22,5%).

Таблица 6 – Данные с ЭДА спектров

| Образец | Атомный состав, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fe | O | Si | C |
| Fe3O4 | 43,1 | 56,9 | - | - |
| Fe3O4/ ТЭОС | 38,4 | 49,2 | 7,2 | 5,2 |
| Fe3O4/ ТЭОС/ТМПМА | 26,5 | 45,9 | 6,5 | 21,1 |
| Fe3O4/ ТЭОС/ТМПМА/ГМА | 24,5 | 49,9 | 3,1 | 22,5 |

На рисунке 24 представлена динамика изменения рентгеновских дифрактограмм исследуемых образцов до и после модификации. Общий вид дифрактограмм показывает, что исследуемые НЧ представляют собой поликристаллические структуры нестехиометрического магнетита, параметры кристаллической решетки которого составили а=8,371 Å. При этом согласно полученным данным, существенных видимых изменений обусловленных появлением новых дифракционных рефлексов не наблюдается, что свидетельствует об отсутствии процессов фазовых превращений или формирования новых фаз в процессе модификации НЧ. Общий вид дифрактограмм для модифицированных НЧ свидетельствует о частичном упорядочении структурных параметров, таких как параметр кристаллической решетки (см. данные в таблице 7). При этом, в случае модификации поверхности НЧ, наблюдается незначительное увеличение размеров кристаллитов и величины искажений, что может быть обусловлено формированием на поверхности НЧ оболочки вносящей изменения в структурные свойства.

Рисунок 24 - Рентгеновские дифрактограммы исследуемых образцов

Таблица 7 -  Данные изменения структурных параметров

| Образец | a (A) | d (нм) | Напряжение (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Fe3O4 | 8,3708 | 14,3 | 0,30 |
| Fe3O4/ ТЭОС | 8,3684 | 17,5 | 0,6 |
| Fe3O4/ ТЭОС/ТМПМА | 8,3689 | 17,1 | 0,55 |
| Fe3O4/ ТЭОС/ТМПМА/ГМА | 8,3687 | 18,1 | 0,54 |

Магнитные характеристики композитов были изучены на универсальной измерительной системе в магнитных полях ± 2 Тл при 300 К. Результаты представлены на рисунке 25, а данные сведены в таблицу 8.

| Рисунок 25 - Петля гистерезиса исходной Fe3O4 (a) и Fe3O4/TЭОС/TMПМА/ГМА (б) |  |
| --- | --- |

Таблица 8 – Данные магнитных свойств исходных и модифицированных НЧ

| Образец | Hc, Э | Mr, эму/г | Ms, эму/г | Mr/Ms |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходный Fe3O4 | 14,2 | 0,492 | 65,2 | 0,0076 |
| Fe3O4/TЭОС/TMПМА/ГМА | 5,6 | 0,36 | 48,6 | 0,0074 |

Петли гистерезиса для исходных НЧ магнетита характерна для НЧ суперпарамагнитных материалов [79]. Магнитные параметры, рассчитанные по петлям гистерезиса для исходного образца, имеют следующие значения: коэрцитивная сила (Hc) составляет около 14,2 Э, остаточная намагниченность (Mr) составляет 0,492 эму/г, а намагниченность насыщения (Ms) составляет 65,2 эму/г что характерно для магнитных НЧ Fe3O4 [80]. Когда НЧ были модифицированы силанами и полимером, магнитные параметры изменялись. Покрытие снижает коэрцитивность НЧ до 5,6 Э. Эти изменения связаны с уменьшением диполь-дипольного взаимодействия между частицами, а также с эффектом закрепления границы раздела. Увеличение количества немагнитной фазы приводит к уменьшению удельной намагниченности насыщения. Тем не менее, магнитные НЧ не теряют своего суперпарамагнитного состояния (малые значения коэрцитивности и остаточной намагниченности при высоком значении остаточной намагниченности), что говорит о возможности использования предложенных методов функционализации НЧ, которые не приводят к значительным изменениям исходного магнитного поля.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках проведенных исследований получены следующие результаты: получены НЧ ферритов гадолиния (GdxFe3-xO4) со средним размером 33±9 нм, исследована модификация GdxFe3-xO4 силанами. Получены  НЧ феррита церия с размерами 25-30 нм. Установлено, что в структуре наночастиц присутствует две фазы, характерные для кубической фазы СеО2 и орторомбической фазы CeFeO3. Мессбауэровская спектроскопия показала формирование асимметричного дублета, который характерен для парамагнитного состояния оксида железа FeO в аморфной фазе. Изоэлектрическая точка для исследуемых наночастиц наблюдается при рН=4,2 согласно анализу дзета-потенциала.

Проведена функционализация наночастиц на основе оксида железа эпокси-, амино, меркапто-, хлор- группой при помощи силанов. Изучены особенности реакций, установлены оптимальные условия процесса. Образование функциональных групп было доказано методами ИК-спектроскопии, СЭМ и ЭДА. В дальнейшем, полученные модифицированные НЧ с химически-активными группами, могут быть использованы для иммобилизации агентов различного действия. Изучена реакция покрытия Fe3O4 наночастиц полимером глицидилметакрилатом. Этот метод позволяет создать разветвленную структуру на магнитном носителе. Модификация контролировалась гравиметрическим анализом, ИК и ЭДА анализом, СЭМ. Найдено, что размер НЧ увеличился с 21 нм до 31 нм. Образование полимера приводит к новым пикам при 886 и 1295 см-1, относящиеся к полимеру (эпокси-группы). При этом, согласно исследованию магнитных свойств, наночастицы не теряют своего суперпарамагнитного состояния. На дальнейших этапах выполнения проекта планируется использовать функционализированные наночастицы для привязки карборанов и химиотерапевтических средств.

Поставленные в научно-исследовательской работе задачи выполнены полностью в полном объеме. За отчетный период было опубликовано: 2 статьи в изданиях с ненулевым импакт фактором, входящих в базу данных Scopus и Web of Science.

Научный уровень представленной НИР соответствует международным стандартам исследований, проводимых в данной области. Высокий научно-технологический уровень достигнут путем использования баз данных литературных источников, а также привлечением современных инструментальных методов исследования. Научно-технический уровень полученных результатов подтверждает список опубликованных работ в 2020 году, представленный в приложении Б. Оттиски опубликованных работ представлены в приложении В.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. 	Anselmo A.C., Mitragotri S. Nanoparticles in the clinic // Bioengineering and Translational Medicine. – 2016. – Vol. 1. – P. 10–29.

2. 	Doswald S., Stark W.J., Beck-Schimmer B. Biochemical functionality of magnetic particles as nanosensors: how far away are we to implement them into clinical practice // Journal of Nanobiotechnology. – BioMed Central. – 2019. – Vol. 17. – P. 73.

3. 	Bray F. et al. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries // Cancer journal for clinicians. – 2018. – Vol. 68. – P. 394–424.

4. Tietze R. et al. Magnetic nanoparticle-based drug delivery for cancer therapy // Biochemical and Biophysical Research Communications. – 2015. – Vol. 468. – P. 463–470.

5. Kuncic Z. Cancer nanomedicine: Challenges and opportunities // Medical Journal of Australia. –  2015. – Vol. 203. – P. 204–205.

6. Remya N.S. et al. Toxicity, toxicokinetics and biodistribution of dextran stabilized Iron oxide Nanoparticles for biomedical applications // International Journal of Pharmaceutics. – 2016. – Vol. 511. – P. 586–598.

7. Shelat R., Chandra S., Khanna A. Detailed toxicity evaluation of β-cyclodextrin coated iron oxide nanoparticles for biomedical applications // International Journal of Biological Macromolecules. – 2018. – Vol. 110. – P. 357–365.

8. Dadfar S.M. et al. Iron oxide nanoparticles: Diagnostic, therapeutic and theranostic applications // Advanced Drug Delivery Reviews. – 2019. – Vol. 138. – P. 302–325.

9. Devi H.S., Singh T.D. Iron oxide nanoparticles synthesis through a benign approach and its catalytic application // Perspectives in Science. –  2016. – Vol. 8. – P. 287–289.

10. Nebu J. et al. Fluorescence turn-on detection of fenitrothion using gold nanoparticle quenched fluorescein and its separation using superparamagnetic iron oxide nanoparticle // Sensors and Actuators B: Chemical. – 2018. – Vol. 277. – P. 271–280.

11. Ozel F. et al. Characterization of tartaric acid and ascorbic acid coated iron oxide nanoparticles and their biocompatibility studies // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. – 2018. – Vol. 474. – P. 654–660.

12. Yathindranath V. et al. One-Pot Synthesis of Iron Oxide Nanoparticles with Functional Silane Shells: A Versatile General Precursor for Conjugations and Biomedical Applications // Langmuir. – 2013. – Vol. 29. – P. 10850–10858.

13. Özgür M. et al. The Toxicity Assessment of Iron Oxide (Fe3O4) Nanoparticles on Physical and Biochemical Quality of Rainbow Trout Spermatozoon // Toxics. – 2018. – Vol. 6. – P. 62.

14. Fernández-Bertólez N. et al. Toxicological assessment of silica-coated iron oxide nanoparticles in human astrocytes // Food and Chemical Toxicology. – 2018. – Vol. 118. – P. 13–23.

15. Janko C. et al. Strategies to optimize the biocompatibility of iron oxide nanoparticles – “SPIONs safe by design” // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. – 2017. – Vol. 431. – P. 281–284.

16. Kurczewska J., Cegłowski M., Schroeder G. Preparation of multifunctional cascade iron oxide nanoparticles for drug delivery // Materials Chemistry and Physics. – 2018. – Vol. 211. – P. 34–41.

17. Clemons T.D., Kerr R.H., Joos A. Multifunctional Magnetic Nanoparticles: Design, Synthesis, and Biomedical Applications // Comprehensive Nanoscience and Nanotechnology. –2019. – P. 193–210.

18. Britos T.N. et al. In vivo evaluation of thiol-functionalized superparamagnetic iron oxide nanoparticles // Materials Science and Engineering: C. – 2019. – Vol. 99. – P. 171–179.

19. Amiri M., Salavati-Niasari M., Akbari A. Magnetic nanocarriers: Evolution of spinel ferrites for medical applications // Advances in Colloid and Interface Science. – 2019. – Vol. 265. – P. 29–44.

20. Sena N.C. et al. Gadolinium ferrite nanoparticles: Synthesis and morphological, structural and magnetic properties // Ceramics International. – 2017. – Vol. 43. – P. 4042–4047.

21. Romero C.M. et al. Design and characterization of immobilized biocatalyst with lipase activity onto magnetic magnesium spinel nanoparticles: A novel platform for biocatalysis // Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. – 2018. – Vol. 172. – P. 699–707.

22. Ivanets A.I. et al. Magnesium ferrite nanoparticles as a magnetic sorbent for the removal of Mn2+, Co2+, Ni2+ and Cu2+ from aqueous solution // Ceramics International. –2018. – Vol. 44. – P. 9097–9104.

23. Gao Y et al. Cerium oxide nanoparticles in cancer // OncoTargets and Therapy. – 2014. – Vol. 7. – P. 835–840.

24. Tishkevich D.I. et al. Immobilization of boron-rich compound on Fe3O4 nanoparticles: Stability and cytotoxicity // Journal of Alloys and Compounds. – 2019. – Vol. 797. – P. 573–581.

25. Rubio F., Rubio J., Oteo J.L. A FT-IR study of the hydrolysis of tetraethylorthoselicate (TEOS) // Spectroscopy Letters. – 1998. – Vol. 31. – P. 199–219.

26. Jones D.H., Srivastava K.K.P. Many-state relaxation model for the Mössbauer spectra of superparamagnets // Physical Review B. – 1986. – Vol. 34. – P. 7542–7548.

27. Sawatzky G.A., Van Der Woude F., Morrish A.H. Recoilless-Fraction Ratios for Fe57 in Octahedral and Tetrahedral Sites of a Spinel and a Garnet // Physical Review. – 1969. – Vol. 183. – P. 383–386.

28. Menil F. Systematic trends of the 57Fe Mössbauer isomer shifts in (FeOn) and (FeFn) polyhedra. Evidence of a new correlation between the isomer shift and the inductive effect of the competing bond T-X (→ Fe) (where X is O or F and T any element with a formal posit // Journal of Physics and Chemistry of Solids. – 1985. – Vol. 46. – P. 763–789.

29. Marques R.F.C. et al. Electro-precipitation of Fe3O4 nanoparticles in ethanol // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. – 2008. – Vol. 320. – P. 2311–2315.

30. Lima E. et al. Spin disorder and magnetic anisotropy in Fe3O4 nanoparticles // Journal of Applied Physics. – 2006. – Vol. 99. – P.1-6.

31. Goya G.F. et al. Static and dynamic magnetic properties of spherical magnetite nanoparticles // Journal of Applied Physics. – 2003. – Vol. 94. – P. 3520–3528.

32. Aragon R. Cubic magnetic anisotropy of nonstoichiometric magnetite // Physical Review B. – 1992. – Vol. 46. – P. 5334–5338.

33. Bickford L.R., Brownlow J.M., Penoyer R.F. Magnetocrystalline anisotropy in cobalt-substituted magnetite single crystals // Proceedings of the IEE - Part B: Radio and Electronic Engineering. – 1957. – Vol. 104. – P. 238–244.

34. Birks J.B. The properties of ferromagnetic compounds at centimetre wavelengths // Proceedings of the Physical Society. Section B. – 1950. – Vol. 63. – P. 65–74.

35. Humihiko T., Shu C. Vacancy Ordering in Epitaxially-Grown Single Crystals of γ-Fe203 // Journal of the Physical Society of Japan. – 1966. – Vol. 21. – P. 1255 – 1261.

36. Valstyn E.P., Hanton J.P., Morrish A.H. Ferromagnetic resonance of single-domain particles // Physical Review. – 1962. – Vol. 128. – P. 2078–2087.

37. Kandasamy G., Maity D. Recent advances in superparamagnetic iron oxide nanoparticles (SPIONs) for in vitro and in vivo cancer nanotheranostics // International Journal of Pharmaceutics. – 2015. – Vol. 496. – P. 191–218.

38. Mahdavi M. et al. Synthesis, Surface Modification and Characterisation of Biocompatible Magnetic Iron Oxide Nanoparticles for Biomedical Applications // Molecules. – 2013. – Vol. 18. – P. 7533–7548.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Календарный план

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Список опубликованных работ

1. Korolkov I.V., Ludzik K., Kozlovskiy A.L., Fadeev M.S., Shumskaya A.E., Gorin Ye.G., Jazdzewska M., Anisovich M., Rusakov V.S., Zdorovets M.V. Immobilization of carboranes on Fe3O4-polymer nanocomposites for potential application in boron neutron cancer therapy// Colloids and Surfaces A. – 2020. – Vol.601. – P.125035. (ИФ – 3,99, Q2).

2. Korolkov, I.V.; Ludzik, K.; Kozlovskiy, A.L.; Fadeev, M.S.; Shumskaya, A.E.; Gorin, Ye.G.; Zdorovets, M.V. et al. Carboranes immobilization on Fe3O4 nanocomposites for targeted delivery// Materials Today Communications. – 2020. – Vol.24. – P.101247. (ИФ – 2,678, Q2).

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Оттиски опубликованных работ