Министерство образования и науки Республики Казахстан

Некоммерческое акционерное общество

«ЕВРАЗИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Л.Н.ГУМИЛЕВА»

(НАО «ЕНУ им. Л.Н. ГУМИЛЕВА»)

| МРНТИ 29.19.04; 29.19.09; 29.19.11; 29.19.21; 29.19.22 УДК 539.534.9; 621.039.542; 621.039.54:620.18 № гос. регистрации 0120РК00038 Инв. № | УТВЕРЖДАЮ Проректор по науке и инновациям НАО «ЕНУ им. Л.Н. Гумилева» _____________ Г. Мерзадинова «____» ____________2020 г. |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

AP08052050 «Разработка и совершенствование синтеза люминесцирующей YAG:Се нанокерамики в поле мощных потоков радиации»

(промежуточный)

Руководитель темы     							 Ж.Т. Карипбаев

Нур-Султан 2020

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

| Руководитель работы, Главный научный сотрудник И.о. доцент, доктор PhD | __________________ подпись, дата | Карипбаев Ж.Т. (реферат, введение, заключение) |
| --- | --- | --- |
| Старший научный сотрудник, И.о. доцент, доктор PhD Научный сотрудник, магистр физики | ___________________ подпись, дата ____________________ подпись, дата | Усеинов А.Б. (разделы 1, 2, 4) Мусаханов Д.А. (разделы 1, 3) |
| Младший научный сотрудник, и.о. доцент, доктор PhD | ____________________ подпись, дата | Абдрахметов А.А. (раздел 3) |
| Младший научный сотрудник, и.о. доцент, доктор PhD | ____________________ подпись, дата | Байжуманов М.Ж. (раздел 4) |
| Нормоконтролер | _____________________ подпись, дата | Молдахметова А.Е. |

РЕФЕРАТ

Отчет 39 с., 19 рис., 5 табл., 44 источн., 2 прил.

Оптическая нанокерамика, синтез мощным потоком электронов, иттрий алюминиевый гранат с примесью оксида церия, кристаллическая структура, люминесценция, импульсная фото- и катодолюминесценция

Объектами исследования являются нанокерамики YAG:Ce (YAGG:Ce).

Методы исследования: ФЛ, ИКЛ, ИФЛ, СЭМ, рентгеновская дифрактометрия.

Цель исследования: синтез нанокерамики на основе YAG:Ce, измерение фотометрических и люминесцентных параметров, определение структуры и фазы, зависимости отжига на люминесцентные свойства.

Основные результаты:

Впервые синтезирована YAG:Се нанокерамика в поле мощного потока радиации.

- Керамика имеет гетерогенную структуру. Основной фазой полученной керамики является YAG, которая составляет от 72 до 91% от всего объёма образцов. Синтезированная керамика имеет характерные для YAG:Се (YAGG:Се)  люминофоров свойства.

- Cинтез в поле радиации может обеспечить высокую воспроизводимость получаемого материала.

- В основных чертах спектральные и кинетические характеристики люминесценции керамики подобны известным для YAG:Се люминофоров и керамики, полученной с использованием методом твердотельных реакции. Во всех исследованных образцах присутствие ионов гадолиния приводит к небольшому перераспределению полос излучения в сторону длинноволновой области по сравнению с таковыми в YAG:Ce.

- После окончания импульса фотовозбуждения свечение с характерным временем ~ 60 нс затухает более чем в 100 раз за 250 нс, проявляются и более медленные компоненты затухания. Интенсивность катодолюминесценции с характерным временем ~ 60 нс уменьшается в 10-20 раз за 250 нс. Спектры ИКЛ не зависят от мощности синтеза и состава нанокерамики.

- Дополнительная высокотемпературная обработка синтезированных керамических образцов не приводит к изменению их люминесцентных характеристик. Синтез производится при энергии электронов 1,4 МэВ и плотностью мощности 23 кВт/см2, продолжительность синтеза составляла 1 с, а производительность около 1,5 г/с.

Область применения: в качестве люминофоров в современном светодиодном освещении, сцинтилляторов в томографии в медицине, в системах контроля и безопасности, в науке.

РЕФЕРАТ

Есеп  39 б.,  19 сур., 5 кесте, 44 дер. көз.,  2 қос.

Оптикалық нанокерамика, қуатты электронды ағынмен синтездеу, церий оксидтерімен белсендірілген итрий алюминий гранаты, кристалл құрылымы, люминесценция, импульсті фото және катодолюминесценция

Зерттеу нысандары YAG:Ce (YAGG:Ce) нанокерамикасы.

Зерттеу әдістері: ФЛ, ИКЛ, ИФЛ, СЭМ, рентгендік дифрактометрия.

Зерттеудің мақсаты: YAG:Ce негізіндегі нанокерамиканы синтездеу, фотометриялық және люминесценттік параметрлерді өлшеу, құрылымын және фазасын анықтау, күйдірудің люминесценттік қасиеттеріне тәуелділігі.

Негізгі нәтижелер:

YAG: Ce нанокерамикасы қуатты радиациялық ағын өрісінде алғаш рет синтезделді.

- Керамика гетерогенді құрылымға ие. Алынған керамиканың негізгі фазасы YAG болып табылады, ол үлгінің жалпы көлемінің 72 - 91% құрайды. Синтезделген керамика YAG: Ce (YAGG: Ce) люминофорларына тән қасиеттерге ие.

- Радиациялық өрістегі синтез алынған материалдың жоғары дәрежеде қайталануын қамтамасыз ете алады.

- Жалпы алғанда, нанокерамиканың люминесценциясының спектрлік-кинетикалық сипаттамалары, қатты күйдегі реакция әдісін қолданып алынған YAG:Се люминофоралары мен керамикалары үшін белгілі сипаттамаларға ұқсас. Зерттелген барлық үлгілерде гадолиний иондарының болуы YAG: Ce-ге қарағанда люмиенсценциясының диапазондарының ұзын толқын аймағына қарай ығысуына әкеледі.

- Фотоқоздыру импульсі аяқталғаннан кейін сипаттамалық уақыты ~ 60 нс, 250 нс ішінде 100 реттен артық сөнеді және баяу сөну компоненттері пайда болады. Сипаттамалық уақыты ~ 60 нс болатын катодолюминесценцияның қарқындылығы 250 нс ішінде 10-20 есе азаяды. ИКЛ спектрлері нанокерамиканың синтез қуаты мен құрамына тәуелді емес.

- Синтез кезінде энергиясы 1,4 МэВ және қуаты 23 кВт / см2 болатын электрондық шоғыр, синтез уақыты 1 с, ал өнімділік 1,5 г/с шамасында болды. Алынған нәтижелер синтез әдісінің мүмкіндіктері мен артықшылықтарын көрсетеді.

Қолдану аясы: заманауи жарықдиодты шамдарда люминофор ретінде, медициналық томографиядағы сцинтилляторлар, бақылау және қауіпсіздік жүйелерінде, ғылымда.

СОДЕРЖАНИЕ

| РЕФЕРАТ………………………………………………………………………………........... | 3 |
| --- | --- |
| ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ................................................................. | 6 |
| ВВЕДЕНИЕ............................................................................................................................... | 7 |
| 1 Подготовка исходных образцов и синтез нанокерамики................................................... | 10 |
| 2 Морфология, структурa и фаза нанокерамик.................................................................. | 12 |
| 3 Фотолюминесценция нанокерамик................................................................................... | 16 |
| 4 ИФЛ, ИКЛ и фотометрические характеристики................................................................. | 20 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ......................................................................................................................... | 28 |
| СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ................................................................ | 30 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ А – Календарный план работ...................................................................... | 34 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Б – Список опубликованных работ............................................................ | 39 |

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

В настоящем отчете НИР применяется следующие сокращения

| ИКЛ | – Импульсная катодолюминесценция |
| --- | --- |
| ИФЛ | – Импульсная фотолюминесценция |
| ФЛ СД | – Фотолюминесценция – Светодиод |
| СЭМ | – Сканирующий электронный микроскоп |

ВВЕДЕНИЕ

Проект направлен на разработку принципиально новых технологий синтеза материалов, предназначенных для регистрации, визуализации потоков излучений широкого диапазона, от оптического до космического, преобразования в световое излучение. Такие материалы используются в качестве люминофоров в современном светодиодном освещении, сцинтилляторов в томографии в медицине, в системах контроля и безопасности, в науке.  Широкое их применение в разных направлениях обусловливает использование большого количества разнообразных материалов, часто для работы в экстремальных условиях. Материалы на основе тугоплавких соединений с высокой механической, химической, радиационной стойкостью являются перспективными для их применения в качестве оптических сред. Синтез тугоплавких материалов сложен, технологии синтеза различны для каждого типа материала. Перспективным направлением в синтезе тугоплавких оптических люминесцирующих материалов и прекурсоров является использование радиации для стимулирования процессов, особенно мощных потоков. В поле мощных потоков стимулируются не только твердотельные реакции между элементами среды, но и реакции с участием промежуточных продуктов радиолиза, что существенно изменяет характер процессов.  Использование радиационных воздействий в синтезе позволяет сделать технологии универсальными, управляемыми, интеллектуальными, открывает возможности синтеза новых материалов с уникальными свойствами.

Научной проблемой, на решение которой направлен проект, является разработка высокоэффективных универсальных технологий радиационного синтеза материалов на основе YAG:Ce соединений, с использованием мощного потока высокоэнергетических электронов, для получения функциональных материалов с комплексом заданных свойств.

Многокомпонентные широкозонные оксидные материалы, в том числе иттрий-алюминиевый гранат Y3Al5O12, Gd3Ga5O12 и Lu3Al5O12, относятся к семейству сложных оксидов металлов со структурой граната A3B2C3O12 [1-6].

Белые светодиоды (СД) считаются хорошими осветительными устройствами по причине их непревзойденных качеств, таких как энергосбережение и длительный срок службы [7, 8]. В наиболее распролстраненных СД синее излученик чипа преобразуется в желтое люминофором. Комбинация синего излучения чипа и желтого люминофора дает белый свет. В качестве люминофоров чаще всего испоьзуют микрокристаллические порошки иттрий-алюминиевого граната (YAG: Ce), активированные церием [8-10].

YAG:Ce3+ люминофор излучает в диапазоне 500 нм-700 нм, максимум полосы люминесценции приходится на  550 нм [11]. Квантовая эффективность преобразования излучения YAG:Ce3+ люминофора может достичь 85% [12].

YAG:Ce люминофор чаще всего синтезируется из оксидов металлов в экстремальных условиях: тщательное перемешивание исходных порошков, высокие температуры при спекании, дробление до нужных размеров, отжиг при высоких температурах. Воспроизводимость синтеза при такой технологии явно недостаточна. Поэтому их синтез представляет собой сложную и трудно управляемую процедуру. Существует несколько методов, используемых для синтеза таких материалов, в частности, с помощью твердотельных реакций [13], лазерной абляции [14], золь-гель [15-17], гидротермальных [18], соосаждения [19], горение [20, 21] и другие методы. В практике промышленного синтеза доминирует метод твердотельных реакция как наиболее дешевый

В последние годы развитие получили радиационные методы модификации, синтеза пленок и даже керамики [22, 23]. В настоящей работе предпринята попытка синтеза люминофора с использованием мощных потоков жесткой радиации. Проведены исследование поверхности, элементного состава, структуры и люминесцентные характеристики полученной YAG: Ce керамики.

Настоящая работа посвящена исследованию люминесцентных характеристик (как в стационарных и времяразрешенных режимах) из YAG: Ce поликристаллических керамики, полученных с помощью мощного пучка электронов и их сравнения с таковыми коммерческими YAG: Ce люминофорами, синтезированных различными методами.

В нашем исследовании использовались два основных вида возбуждения люминесценции - фотонами выбранной энергии или наносекундными импульсами электронного пучка, то есть проанализированы характеристики фото- и катодолюминесценции. Стоит отметить, что катодолюминесцентная спектроскопия с временным разрешением является мощным экспериментальным инструментом для изучения электронных свойств полупроводников и широкозонных диэлектриков, в том числе люминесцентных материалов [24-27], в то время как спектроскопия фотолюминесценции позволяет получить информацию об электронных структура и соответствующее положение уровней энергии, связанных с примесью/дефектом [28].

Методы исследования: синтез в мощном потоке электронов, ИКЛ, ИФЛ, ФЛ, рентгеновская дифрактометрия, СЭМ.

Направление работы: прикладные научные исследования.

Основные задачи исследования на этапе 2020 года:

- Синтез оптической керамики на основе YAG:Ce

- Выбрать режимы синтеза и синтезировать образцы керамики на основе YAG:Ce в мощном потоке высокоэнергетических электронов.

- Подобрать режимы термической обработки образцов после синтеза в поле радиации с целью отжига возможных неоднородностей структуры синтезированных материалов.

- Исследование состава и структуры синтезированных керамик

- Провести исследования морфологии поверхности полученных образцов с использованием СЭМ.

- Провести исследования элементного состава полученных образцов с использованием методов энергодисперсионного микроанализа и распределения элементов по образцу.

- Провести количественный и качественный рентгеноструктурный анализ образцов с целью установления их структуры.

- Исследование оптических характеристик синтезированных нанокерамик.

- Исследовать спектры оптического возбуждения, люминесценции образцов с разным элементным составом. Измерение фотометрических характеристик.

- Измерить спектры люминесценции образцов с разным элементным составом при импульсном электронном воздействии.

- Измерить кинетические характеристики люминесценции образцов с разным элементным составом при импульсном электронном воздействии.

Материалами исследования на данном этапе являлись алюминиевая шпинель и оксид алюминия.

Научно-технический уровень (новизна), заключается в том, что впервые синтезирована нанокерамика на основе YAG:Ce, исследованы люминесцентные свойства.

Достоверность полученных результатов подтверждается:

- применением комплекса современных методов исследований;

- корректностью постановки решаемых задач и их физической обоснованностью, и применением хорошо апробированных методов физического эксперимента;

- широкой апробацией полученных данных и выводов исследования на научных конференциях, а также в публикациях.

Результаты могут быть использованы при производстве люминофоров для белых светодиодов и сцинтилляционных материалов.

1 Подготовка исходных образцов и синтез нанокерамики

Использованные порошки Al2O3 производились в ТОО «Labor Pharma», Казахстан (квалификация ЧДА ТУ 6-09-426-75), Y2O3 производились в Заводе химических реактивов, Россия (ЧДА ТУ 6-09-426-75) и Hefei Zhonghang Nanotechnology Development Co., Ltd.., Китай (ZH-Al2O3-01). Нанопорошки Ce2O3 и Gd2O3 размером частиц <50 нм были от Sigma Aldrich.

Синтезированы образцы керамики YAG:Ce и YAGG:Ce в поле радиации. Для синтеза готовилась шихта из смеси порошков окислов Al2O3, Y2O3, Gd2O3 и Ce2O3 марок х.ч. Соотношение окислов в шихте было равным стехиометрическому. При введении церия для активации и гадолиния для модификации соотношение исходных составов корректировалось. Предполагалось, что ионы активатора и модификатора входят в решетки посредством замещения ионов иттрия. Порошки окислов имели вид частиц не правильной формы с размерами около 1 мкм и меньше. В жидкой среде частицы имели склонность к объединению в комплексы. Шихта засыпалась в медный тигель слоем толщиной 5мм.

Для синтеза нанокерамики был использован ускоритель электронов ЭЛВ-6 (Рисунок 1). Ускоренный пучок электронов выводился из высокого вакуума в среду с атмосферным давлением через систему дифференциальной вакуумной откачки, состоящей из трех ступеней. В каждой ступени вакуум понижается примерно на два порядка. Диаметр отверстия нижней выпускной диафрагмы около 2 мм. Мощность пучка ускоренных электронов - до 90 кВт, энергия электронов в пучке - 1.4 МэВ, размер пучка на поверхности образца – 1 см2.

Рисунок 1 – Ускоритель электронов ЭЛВ-6

Был изготовлен тигель из меди для синтеза нанокерамики (Рисунок 2).

а)

б))

Рисунок 2 - Фотография медного тигля (а) и тигля с шихтой (б) из смеси оксидов иттрия, алюминия и активатора оксида церия

После нескольких вариаций составов были выбраны следующие: Al2O3 (43%) + Y2O3(55%) + Ce2O3(2%) и Al2O3 (40%) + Y2O3(52%) + Ce2O3(2%) + Gd2O3(6%).

Была проведена серия экспериментов по изучению зависимости формирования керамики от плотности мощности потока в диапазоне от 13 до 25 кВт/см2. Все основные эксперименты по синтезу были проведены при плотности потока 23 кВт/см2. Фотография полученных образцов керамики показаны на рисунке 3.

Рисунок 3 - Типичный вид керамических образцов YAG: Ce и YAGG: Ce в тигле сразу после электронно-лучевого синтеза

На тигель с шихтой направлялся поток электронов с энергией от 1,4 МэВ ускорителя ЭЛВ-6 со средней мощностью 23КВт/см2. Сечение пучка гауссовской формы на полувысоте составляла 0,7см2. Пучок сканировал по поверхности тигля со скоростью 1см/с. Обработка всей поверхности тигля составляла 25с. В результате обработки в тигле образовывались образцы керамики в виде капель с размерами до 0,5×1,0×2,0 см. Образцы имели высокую твердость, близкую к твердости сапфира. Поперечное сечение пучка у поверхности тигля составляло около 1 см2, и синтез керамического образца происходит за одну секунду. После такой непродолжительной обработки электронным пучком вся поверхность тигля охлаждалась до комнатной температуры и изготовленные образцы извлекались из тигля (Рисунок 3). Плоскость раскола имела характерный для керамики вид с шероховатой поверхностью. Образцы YAG:Ce керамики имели характерный для YAG:Ce люминофоров светло-желтый цвет и YAGG:Ce – темно-желтый.

2 Морфология, структура и фаза нанокерамик

Исследование элементного состава и поверхности. Состояние поверхности и элементный состав поверхности образцы синтезированной керамики были изучены с использованием Hitachi TM- сканирующего электронного микроскопа (SEM) 3030 с системой энергодисперсионного анализа Bruker XFlash MIN SVE при ускоряющем напряжении 15 кВ. Рентгеноструктурный анализ синтезированных образцов керамики проводили на дифрактометре D8 ADVANCE ECO с рентгеновской трубкой с медным анодом и графитовым монохроматором. Дифрактограммы регистрировали в диапазоне углов (20–110 °) 2θ с шагом 0,02 2θ. Количественная фазовая зависимость определялась в программе TOPAS-4.2. Полуширину измеренных рефлексов использовали для определения размеры кристаллитов и микронапряжений в образце. Отношение интегральной интенсивности отражений к общей интенсивности рентгеновских лучей использовали для оценки степени кристалличности образца.

СЭМ снимки и элементные анализы люминофоров (Рисунок 4).

Рисунок 4 - Морфология синтезированных в поле радиации керамики: а – YAG:Ce, b – YAGG:Ce

Исследовались морфология, элементный состав, структура изготовленных образцов. В SEM снимках сколов видно, что образцы керамики представляют собой спаянные друг с другом частицы с размерами ~5…50 мкм. Большая часть частиц имеет вид расплава. Встречаются частицы с хорошо выраженной огранкой, что свидетельствует о формировании микрокристаллов.

Элементный состав изготовленных образцов YAG:Ce, YAGG:Ce отличаются от заложенного при изготовлении шихты. Доля ионов алюминия превышала заложенную при формировании шихты относительно доли Y,Ce,Gd. Следовательно, полученная керамика имеет нестехиометрический состав.

Таблица 1 - Элементный состав поверхности полученных образцов керамики

| Atom (at.%) | Al2O3 (56,8%) + Y2O3(34,1%) + Ce2O3(9,1%) (22КВт) | Al2O3 (59,5%) + Y2O3(35,7%) + Ce2O3(4,8%) (22КВт) | Al2O3 (56,8%) + Y2O3(22,7%) + Gd2O3(11,4%) + Ce2O3(9,1%) (22КВт) | Al2O3 (59,5%) + Y2O3(23,8%) + Gd2O3(11,9%) + Ce2O3(4,8%) (25КВт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O | 65.84 | 62.74 | 69.58 | 57.51 |
| Al | 26.16 | 33.02 | 28.72 | 36.36 |
| Y | 7.23 | 3.66 | 0.93 | 4.15 |
| Ce | 0.77 | 0.53 | 0.63 | 0.71 |
| Gd | - | 0.06 | 0.15 | 1.26 |

Таблица 2 - Элементный состав измельченного люминофора

| Atom (at.%) | Al2O3 (56,8%) + Y2O3(34,1%) + Ce2O3(9,1%) (22КВт) | Al2O3 (56,8%) + Y2O3(22,7%) + Gd2O3(11,4%) + Ce2O3(9,1%) (22КВт) | Al2O3 (56,8%) + Y2O3(34,1%) + Ce2O3(9,1%) (25КВт) |
| --- | --- | --- | --- |
| O | 57.39 | 52.81 | 66.32 |
| Al | 33.26 | 37.76 | 25.65 |
| Y | 7.55 | 7.29 | 7.49 |
| Ce | 1.8 | 1.35 | 0.54 |
| Gd | - | 0.8 | - |

Исследование структуры. Рентгеноструктурный анализ показал, что полученная керамика имеет высокую степень кристалличности, около 80% (Рисунок 5). Основу ИАГ керамики составляют кристаллы размерами 47 нм, ИАГГ – 81нм. В керамике обнаружено существование отдельной фазы корунда. Представленные на таблице 3 дифрактограммы полностью соответствуют принятым эталонам:  ICDD (PDF-00-033-0040 Tune Cell) (YAG:Ce), ICDD (PDF-2 Release 2016 RDB) 00-063-0291 (YAGG:Ce). Параметры решетки ИАГ, ИАГГ и Al2O3 близки к известным для кристаллов: а, b, с ≈12,023 в ИАГ, 12,055 в ИАГГ, 4,75 в Al2O3 (Таблица 3).

Таким образом полученная керамика представляет собой система из мелких кристаллитов, которые могут объединяться в микрокристаллы до 50 мкм, имеет доминирующий ИАГ (или ИАГГ) фазу, состав близкий к соответствующему этой фазе, но нестехиометрический.

Рисунок 5 - Дифрактограммы исследуемых образцов: a - Al2O3 (59,5%) + Y2O3(35,7%) + Ce2O3(4,8%), b - Al2O3 (56,8%) + Y2O3(22,7%) + Gd2O3(11,4%) +  Ce2O3(9,1%)

Таблица 3 - Результаты рентгеноструктурного анализа синтезированной керамики

| Исходный состав | Фаза | Параметр ячейки, Å | Размер кристаллитов , нм | Степень кристалличности,% | Фазовое содержание, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Al2O3 (59,5%) + Y2O3(35,7%) + Ce2O3(4,8%) (22КВт) | Al2Y3O12 – Cubic Ia-3d(230) | a=11.98300 | 64.5 | 91.0 | 71.7 |
|  | Al2O3 – Rhombo.H.axes – R-3c(167) | a=4.74657, c=13.01621 | 61.5 |  | 28.3 |
| Al2O3 (56,8%) + Y2O3(34,1%) + Ce2O3(9,1%) (22КВт) | Al2Y3O12 – Cubic Ia-3d(230) | a=11.96366 | 48.3 | 91.1 | 82.4 |
|  | Al2O3 – Rhombo.H.axes – R-3c(167) | a=4.80604, c=13.04118 | 44.7 |  | 14.9 |
|  | CeO2 – Cubic Fm-3m(225) | a=5.53065 | 51.7 |  | 2.6 |
| Al2O3 (59,5%) + Y2O3(23,8%) + Gd2O3(11,9%) + Ce2O3(4,8%) (25КВт) | Al2Y3O12 – Cubic Ia-3d(230) | a=11.95920 | 28.7 | 88.1 | 83.0 |
|  | Al2O3 – Rhombo.H.axes – R-3c(167) | a=4.72784, c=12.93445 | 42.9 |  | 17.0 |
| Al2O3 (56,8%) + Y2O3(34,1%) + Ce2O3(9,1%) (22КВт) | Al2Y3O12 – Cubic Ia-3d(230) | a=12.01313 | 46.1 | 86.3 | 91.2 |
|  | Al2O3 – Rhombo.H.axes – R-3c(167) | a=4.76400, c=12.99785 | 44.4 |  | 8.8 |
| Al2O3 (56,8%) + Y2O3(34,1%) + Ce2O3(9,1%) (22КВт) | Al2Y3O12 – Cubic Ia-3d(230) | a=11.94255 | 47.4 | 92.4 | 82.3 |
|  | Al2O3 – Rhombo.H.axes – R-3c(167) | a=4.79379, c=13.11022 | 44.7 |  | 2.0 |
|  | CeO2 – Cubic Fm-3m(225) | a=5.52306 | 50.6 |  | 15.7 |
| Al2O3 (56,8%) + Y2O3(22,7%) + Gd2O3(11,4%) + Ce2O3(9,1%) (22КВт) | Al2Y3O12 – Cubic Ia-3d(230) | a=11.96328 | 71.5 | 89.8 | 73.6 |
|  | Al2O3 – Rhombo.H.axes – R-3c(167) | a=4.79285, c=13.07166 | 98.2 |  | 1.7 |
|  | CeO2 – Cubic Fm-3m(225) | a=5.50465 | 81.7 |  | 24.6 |
| Al2O3 (56,8%) + Y2O3(22,7%) + Gd2O3(11,4%) + Ce2O3(9,1%) (22КВт) | Al2Y3O12 – Cubic Ia-3d(230) | a=11.91594 | 48.5 | 86.3 | 100 |

3 Фотолюминесценция нанокерамик

После изучения структуры и морфологии эти керамические образцы были дополнительно подвергнуты высокотемпературной обработке при 1650 ° С в течение 8 часов, а также исследованы свойства отожженных образцов. Люминесцентные свойства полученной керамики сравнивались с двумя коммерческими люминофорами YAGG: Ce (SDL-3500) и YAG: Ce (SDL-4000), производимыми на ООО «Сикамор» (Фрязино, Россия). Оба эталонных люминофора содержали равную концентрацию примесных ионов Се3+, а SDL-3500 дополнительно содержал около 2,5 ат. % ионов Gd3+ (подробнее см. [29]).

Для удобства ниже по тексту будут использоваться следующие обозначения образцов. Образцы, синтезированные в настоящем исследовании, будут отмечены дополнительной буквой «S», а коммерческие эталонные образцы - буквой «M».

Спектры возбуждения фотолюминесценции (ФЛ) измеряли с использованием флуоресцентного спектрофотометра Cary Eclipse, Agilent Technologies Inc., а спектры излучения регистрировали с помощью спектрофотометра AvaSpec-2048 и с использованием светодиода при 450 нм для фотовозбуждения.

Фотолюминесценция при возбуждении синим светодиодом. Образцы синтезированной YAG керамики интенсивно люминесцируют при возбуждении излучением чипа на 450 нм в диапазоне от 500-700 нм,  характерном для YAG:Ce и YAGG:Ce люминофоров [29, 30].

На рисунке 5 (a, b) приведены результаты измерения спектров люминесценции, измеренных при возбуждении поверхности раскола образцов.  Вся область раскола хорошо люминесцирует, однако, распределение яркости по поверхности неоднородное. Максимум люминесценции YAG:Ce керамики приходится на  555 нм, полуширина полосы равна 0,45 эВ. В YAGG:Ce керамике максимум люминесценции на 555 нм, полуширина полосы равна 0,48 эВ. Смещение полосы в YAGG:Ce керамике относительно полосы в YAG:Ce является характерным признаком люминофоров, содержащих ионы Gd3+ в качестве модификаторов. Значения полуширины полос люминесценции в синтезированных образцах керамики находятся в пределах измеренных в [31, 32] соответствующих люминофорах и керамике [33] на основе YAG:Ce.

На рисунке 6 показаны спектры излучения, измеренные при фотовозбуждении возб = 450 нм при комнатной температуре для образцов, синтезированных в настоящем исследовании (часть a) или промышленных люминофоров (часть b). Люминесцентные характеристики люминофоров YAG: Ce и синтезированной керамики довольно схожи и покрывают спектральную область 500–750 нм. Две широкие перекрывающиеся полосы излучения (их максимумы отмечены стрелками) обусловлены переходами 5D0→4F5/2,4F7/2  в ионе Ce3+ [34]. Отметим, что небольшое перераспределение полос излучения в YAGG:Ce в пользу длинноволновой области по сравнению с таковыми в YAG:Ce объясняется присутствием ионов Gd3+, что приводит к изменению параметра решетки и кристаллических полей в легирующая среда [35].

Рисунок 6 - Спектры люминесценции a - YAG:Ce, b - YAGG:Ce керамик при возбуждении СД на 460 нм

Рисуок 7 - Спектры фотолюминесценции, измеренные при возбуждении светодиодным светом для синтезированных (а) и промышленных (б) образцов керамики. возб = 450 нм, при 300 К

На рисунке 8 показано влияние дополнительной высокотемпературной обработки на люминесцентные характеристики исследуемых образцов. Верхние части рисунка (а и b) представляют спектры люминесценции, измеренные при возбуждении керамики YAG: Ce (S) светодиодным светом, а нижние части c и d показывают результаты для керамики YAGG: Ce (S). Спектры фотолюминесценции измерены для образцов как сразу после синтеза (рис. 3, а, b), так и после дополнительной обработки по сравнительным результатам исследований спектров люминесценции образцов до и после отжига при 1650 ° С (Рисунок 8, c, d). Хорошо видно, что положения максимумов полос люминесценции для керамики YAG: Ce лежат в диапазоне от 535 до 555 нм, а в керамике YAGG: Ce они сдвинуты к 550-575 нм. С другой стороны, максимальные положения и полуширины полос люминесценции в обоих типах образцов, прошедших или не прошедших высокотемпературную обработку, практически не изменились. Таким образом, можно сделать вывод, что дополнительная обработка синтезированных образцов при 1650 ° C не вызывает заметных изменений их люминесцентных характеристик.

Рисунок 8 - Спектры фотолюминесценции, измеренные при возбуждении светодиодом керамических образцов после электронно-лучевого синтеза (части a и b) или после дополнительной высокотемпературной обработки (c и d). возб = 450 нм, при 300 К

Чтобы прояснить особенности механизмов возбуждения Ce3+ в синтезированной керамике, спектры возбуждения связанного c излучением Ce3+ были измерены для набора синтезированных нами керамик YAG:Ce (S) и YAGG:Ce (S), а также для YAG:Ce (M), YAGG:Ce (M) промышленных люминофоров (Рисунок 9). Как следует из рисунка 9, во всех исследованных образцах наблюдаются две полосы возбуждения с максимумами при 340 и ~ 460 нм, относящиеся к переходам 4F5/2→5D0, 5D1 в примесном ионе Ce3+ [34]. Кроме того, фотоны с λвозб = 300 нм также слегка возбуждают люминесценцию ионов Ce3+ в спектральной области 500–750 нм, и эффективность примесной люминесценции увеличивается с продолжающимся уменьшением длины волны возбуждающего фотона.

Если синтезированные образцы демонстрируют плавный рост эффективности люминесценции с уменьшением λвозб, то в промышленных люминофорах отчетливо видны дополнительные максимумы возбуждения при 200–300 нм. Предположительно, эти полосы возбуждения могут быть связаны с какими-либо структурными или примесными дефектами. Отметим, что во многих бинарных оксидах как раз полосы поглощения центров F-типа расположены именно в области 200–250 нм [35, 36].

Таким образом, можно сделать следующий вывод: если рассматривать конкретный спектральный диапазон спектров возбуждения (200-300 нм), то новая синтезированная керамика менее дефектна по сравнению с коммерческими люминофорами. С другой стороны, спектры люминесценции синтезированной керамики аналогичны известным для керамики YAG:Ce, синтезированной другими методами [37-41], а также для люминофоров на основе YAG:Ce [24, 29].

Рисунок  9 - Спектры возбуждения, измеренные для эмиссии церия λem = 550 нм в синтезированной керамике YAG:Ce (S) и YAGG:Ce (S) (части a и b), а также в промышленном YAG:Ce (M). и YAGG:Ce (M) люминофоры (c и d) при комнатной температуре

4 ИФЛ, ИКЛ и фотометрические характеристики

Кинетика затухания импульсной катодолюминесценции (ИКЛ) на λ = 550 нм (люминесценция, связанная с церием), возбуждаемая импульсами электронного пучка с энергией 250 кэВ длительностью 5 нс, была измерена при комнатной температуре в диапазоне времени от 250 нс до 250 мкс с использованием фотоумножитель ФЭУ-84-6 и монохроматор МДР-3. Кинетику затухания ФЛ измеряли с помощью монохроматора Andor iSTAR DH734-18F-A3 и цифрового осциллографа Tektronix TDS 684A. Для возбуждения ИФЛ использовался перестраиваемый лазер Ekspla NT 342/3UV (длительность импульса 5 нс, спектральный диапазон 220–1100 нм). Все спектры измерены при комнатной температуре.

ИФЛ нанокерамик. Важной характеристикой люминесценции, которая может зависеть от метода приготовления/синтеза люминофора, является кинетика затухания примесного излучения после прекращения возбуждения. На рисунке 10 показано изменение во времени спектра излучения, измеренного с помощью камеры iCCD после прекращения фотовозбуждения образца. ИФЛ возбуждалась импульсным лазерным излучением (λвозб = 450 нм, длительность импульса 5 нс). Как видно из представленных спектров, форма и положение максимума полосы люминесценции не меняются за время 200 нс.

Рисунок 10 - Динамика спектра люминесценции синтезированного образца YAG: Ce (S). возб = 450 нм, при 300 К

Кинетику затухания люминесценции измеряли при фотовозбуждении лазером с λвозб = 450 нм для всех исследуемых образцов. Соответствующие сравнительные результаты показаны на рисунке 11. Следует обратить внимание, что спад интенсивности люминесценции после окончания импульса возбуждения хорошо описывается экспоненциальной функцией с характеристическим временем затухания 58-60 нс. Интенсивность люминесценции уменьшается на два порядка за 250 нс. Кроме того, отжиг керамических образцов при температуре 1650 ° C не изменяет кинетических характеристик.

Рисунок 11 - Кинетика затухания ИФЛ (люм = 550 нм), возбуждаемой фотонами возб = 450 нм при комнатной температуре, в синтезированных керамических образцах (части а и b) и промышленных люминофорах (часть c) YAG: Ce и YAGG: Ce

Спектры люминесценции при возбуждении на 337 и 450 нм не различаются (Рисунок 12). На рисунках 13 приведены результаты исследования спектров люминесценции, раздробленных в порошок образцов разных составов, спектры люминесценции имеет вид монополосы при возбуждении 337 нм.

Рисунок 12 - Спектры люминесценции образцов керамики при возбуждении 337 и 450 нм

Рисунок 13 - Спектр люминесценции образцов ИАГ (а) и ИАГГ (б) керамики при возбуждении 337 нм

Из сопоставления результатов измерения характеристик спектры можно видеть следующее. Имеет место большой разброс положений и полуширин полос люминесценции. В YAG:Се керамических образцах положения полос находятся в пределах от 546 до 563 нм, полуширина от 0,42 до 0,49 эВ. В YAGG:Се от 548 до 570 нм и от 0,44 до 0,48 эВ, соответственно. В целом видна такая тенденция: введение гадолиния приводит к смещению полосы в красную область. Большой разброс в характеристиках полос объясняется следующим. В сильнодефектных системах, которыми являются образцы YAG:Се керамики, центр свечения является элементом нанодефекта, комплексного дефекта. Нанодефект формируется в процессе синтеза. При высокой скорости синтеза керамики формирование не успевает завершиться. Поэтому небольшая различия в режимах синтеза, прежде всего при подготовке смесей, могут приводит к отклонениям структуры нанодефекта.

Мы полагаем, что различие в формах полос свидетельствует о том, что структура окружения центров свечения в YAG:Се образцах разной предыстории различается. Это очевидно является результатом разницы в технологических режимах их синтеза. Предполагается, что наблюдаемый разброс характеристик люминесценции обусловлен различием структуры нанодефектов в синтезированных в разных условиях люминофорах. Все нанодефекты в YAG:Се люминофорах имеют подобный элементный состав: ионы матрицы, активатора, модификатора, собственные дефекты решетки, но различное их соотношение и взаимное распределение в нанодефекте.

Положение максимумов, полуширины спектров, кинетические параметры на длине волны регистрации 540 нм импульсной фотолюминесценции представлены в таблице 4.

Таблица 4 - Спектрально-кинетические параметры

| № образца | λвозб=337 nm |  | Параметры кинетики фотолюминесценции на λ=540 nm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ∆E, eV | λmax | τ1 | A1 | τ2, нс | A2 |
| 1 | 0,494371 | 563 | 38,78 | 0,51 | 70 | 0,6 |
| 2 | 0,427453 | 545 |  |  | 62,34 |  |
| 3 | 0,477145 | 570 | 28 | 0,5 | 64,29 | 0,6 |
| 4 | 0,459989 | 548 | 21,44 | 0,85 | 60 | 037 |
| 5 | 0,441487 | 546 |  |  | 65 |  |
| 6 | 0,441029 | 554 | 29 | 0,4 | 62 | 0,69 |
| 7 | 0,422713 | 548 |  |  | 67.71 |  |
| 8 | 0,456703 | 550 |  |  | 70 |  |
| 9 | 0,484883 | 570 | 37,16 | 0,475 | 68,37 | 0,6 |

На рисунке 14 представлены результаты исследования кинетика затухания люминесценции синтезированных образцов керамики после возбуждения наносекундным импульсом измерения лазера на 337 нм. В большинстве исследованных образцов керамики имеет место по крайней мере двух стадийный характер затухания с характеристическими временами ~ нс и длительный в микросекундном диапазоне. Для некоторых образцов характер затухания описывается одной экспонентой. Имеет место различие в соотношениях амплитуд затухания на первой стадии.

Рисунок 14 - Кинетика фотолюминесценции YAG:Се керамик при возбуждении 337 нм

ИКЛ нанокерамик. Кинетика затухания катодолюминесценции Ce3+, индуцированной импульсным электронным пучком, также была измерена для ряда синтезированных керамических материалов и промышленных люминофоров. На рисунке 15 показана кинетика затухания ИКЛ, измеренная при люм = 550 нм в двух различных временных диапазонах, до 600 нс или до 200 мкс.

Рисунок 15 - Кинетика затухания ИКЛ (люм = 550 нм), измеренная в различных временных диапазонах для синтезированных керамических образцов (части a и b) и промышленных люминофоров (c и d)

Кинетические кривые затухания хорошо описываются набором экспоненциальных функций:

I(t) = ΣAiexp (˗t/τi),					(1)

- где Ai, τi - амплитуды и характеристические времена компонент затухания. На кинетических кривых затухания ИКЛ в исследованных образцах выделяют не менее трех компонентов с характеристическими временами 60–75 нс, 360–550 нс и 22–24 мкс.

Видно, что кинетические характеристики затухания ИФЛ и ИКЛ различаются по амплитудным значениям для быстрых компонент. А именно, вклад быстрых компонент в ИКЛ меньше, чем в ИКЛ. Соответственно, вклад в ИКЛ компонентов медленного распада выше. Именно такой результат и ожидался, поскольку быстрые компоненты будут более выражены при прямом внутрицентровом возбуждении примесной люминесценции по сравнению с возбуждением образца электронным пучком, когда потери энергии при миграции электронных возбуждений, образующихся в матрицы к центрам люминесценции высоки. В этой связи следует отметить, что характеристики кинетики затухания ИКЛ соответствуют ранее описанным для материалов YAG: Ce. [24, 41-43]. Спектры ИКЛ на рисунке 16, не зависят от мощности синтеза и состава нанокерамики. Полуширины спектры различаются в пределах 5%, максимумы спектров совпадает.

Рисунок 16 – Спектры ИКЛ нанокерамик

Фотометрические характеристики. Эффективность преобразования энергии возбуждения в люминесценцию. В качестве опорных образцов, относительно которых измерялась яркость и, соответственно эффективность люминофора, использовались люминофоры SDL 3500, SDL 4000. Измерения выполнялись с помощью яркометра CS-200 (рисунок 17). Синтезированные образцы механический измельчались.

Рисунок 17 – Яркометр CS-200 chroma meter

Диаметр площади поверхности люминофора, яркость которой измеряется, задается телескопической системой яркометра. Схема измерений приведена на рисунке 18.

Светофильтр использовался для того, чтобы в яркометр не попадало излучение СД. Отметим, что измерения яркости современными яркометрами выполняются с погрешностью не более _± 2 %. Измерения эффективности преобразования энергии возбуждения в люминесценции выполняются с погрешностью не менее 10 %. Эффективность преобразования энергии является главным критерием качества синтезированных люминесцентных материалов.

Рисунок 18 – Схема измерения яркости нанокерамик. 1 – подложка с шайбами, 2 – СД, излучающий на 365 нм, 3 – чип, излучающий на 450 нм, 4 – яркометр, 5 – светофильтр ЖС-17

Нами были выполнены несколько циклов исследований яркости YAG:Се и YAGG:Се люминофоров, синтезированных в разных условиях в потоке радиации, с целью оценки эффективности преобразования излучения возбуждения в люминесценцию. В качестве опорных образцов, относительно которых измерялась яркость и, соответственно эффективность люминофора, использовались люминофоры СДЛ-4000, СДЛ-2700, YAG-02. Спектры люминесценции и возбуждения синтезированной керамики подобны известным для YAG:Се керамики, синтезированной другими методами, и люминофоров на основе YAG:Се. Поэтому исследования эффективности преобразования описанным методом являются корректными.

Яркость измерялось с помощью яркометра CS-200. Измерения проводились в режиме fast (примерно 1 секунда), источниками возбуждения был СД на 360 нм. Перед яркометром ставился светофильтр ЖС17 для того, чтобы отрезать рассеянное излучение СД (Рисунок 19).

В таблице 5 показаны фотометрические параметры синтезированных YAG:Се нанокерамик. У  3 образца по сравнению 4 эталоном яркость ниже примерно в 4 раза, а с 6 в 10 раз. Так как эти результаты получены для первых синтезрованных образцов, требуется совершенствовать синтез, найти закономерности зависимости фотометрических и других люминесцентных параметров нанокерамик от предистории исходных компонентов оксидов, режимов мощности пучков электронов, методов дробления.

Рисунок 19 – 1-3 – люминофоры синтезированный в электронном пучке, 4 - СДЛ-4000, 5 - СДЛ-2700, 6 - YAG-02

Таблица 5 - Фотометрические параметры синтезированных нанокерамик

| Нумерация, обозначения | Яркость, Кд/м2 | Координата диаграмма цветности, х/у |
| --- | --- | --- |
| 1 | 57,00 | 0,3673 0,4810 |
| 2 | 61,06 | 0,3660 0,4907 |
| 3 | 11,39 | 0,3571 0,3667 |
| 4 | 241,59 | 0,4186 0,4995 |
| 5 | 164,72 | 0,4834 0,4335 |
| 6 | 642,60 | 0,4635 0,5058 |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Поставленные на 2020 год задачи реализованы полностью.

Работа выполнена в рамках программы грантового финансирования на 2020-2022 годы, в соответствии с календарным планом.

Основные результаты:

Впервые синтезирована YAG:Се керамика в поле мощного потока радиации.

- Керамика имеет гетерогенную структуру. Основной фазой полученной керамики является YAG, которая составляет от 72 до 91% от всего объёма образцов. Остальной объём образцов составляют фазы Al2O3 и CeO2. Синтезированная керамика имеет характерные для YAG:Се, YAGG:Се  люминофоров свойства.

- Эффективность синтеза по сравнению с обычно используемым термическим, определяется ионизационными процессами, но не термическими. При использованных режимах облучения за время воздействия потока радиации в шихте поглощается энергия 6.1023 эВ/см3, создается ~ 6.∙1022 см−3 электронных возбуждений (ионов, экситонов, электронно-дырочных пар). Следовательно, формирование структурных фаз происходит из совокупности элементов шихты с высокой степенью ионизации, то есть из состояния, близкого к плазменному. Это обеспечивает хорошее перемешивание элементов состава, может быть получена керамика с составом, близким к стехиометрическому. Поле радиации, распределение поглощенной энергии в шихте могут хорошо контролироваться. Следовательно, синтез в поле радиации может обеспечить высокую воспроизводимость получаемого материала.

- Проведены исследования люминесцентных характеристик образцов YAG:Се керамики синтезированной в поле радиации. В основных чертах спектральные и кинетические характеристики люминесценции керамики подобны известным для YAG:Се люминофоров и керамики, полученной с использованием методом твердотельных реакции. Следовательно, радиационный способ синтеза люминесцирующей керамики отличающихся принципиально от существующий, может рассматривается как альтернативный. Показано, что характеристик люминесценции синтезированных образцов имеет большой разброс. Объясняется это в рамках представлений о том, что центра свечения, иона церия, являются элементами нанодефектов, формирующихся в процессе синтеза. При синтезе образцов поле радиации, который реализуется в течении 1 с, формирование нанодефектов не завершается. Необходим последующий отжиг образцов для завершения их формирования.

- Во всех исследованных образцах присутствие ионов гадолиния приводит к небольшому перераспределению полос излучения в сторону длинноволновой области по сравнению с таковыми в YAG:Ce. Отметим, что подобное перераспределение полос люминесценции церия ранее было обнаружено и в других люминофорах [44]. Отметим, что максимальные положения полос люминесценции в коммерческих люминофорах и синтезированных образцах различаются примерно на 10-20 нм, что характерно для люминофоров, полученных разными методами и имеющих разную предысторию.

- Сравнение результатов измерения кинетических характеристик керамических образцов и промышленных люминофоров показало их хорошее качественное и количественное соответствие. В синтезированных керамических образцах кинетика затухания люминесценции оказывается сложной. После окончания импульса фотовозбуждения свечение с характерным временем ~ 60 нс затухает более чем в 100 раз за 250 нс, проявляются и более медленные компоненты затухания. При возбуждении импульсным электронным пучком в керамических образцах и люминофорах обнаруживаются три четко определенных компонента кинетики затухания катодолюминесценции церия. Однако характер кинетики затухания катодолюминесценции отличается от таковой в случае фотолюминесценции. Например, интенсивность катодолюминесценции с характерным временем ~ 60 нс уменьшается в 10-20 раз за 250 нс. Спектры ИКЛ не зависят от мощности синтеза и состава нанокерамики.

- Спектральные характеристики и кинетические характеристики затухания люминесценции нанокерамики, синтезированной YAG:Ce (YAGG:Ce), и промышленных люминофоров в целом близки друг к другу. Показано, что дополнительная высокотемпературная обработка синтезированных керамических образцов не приводит к изменению их люминесцентных характеристик. Следовательно, структура керамических поликристаллов в основном формируется при воздействии мощного электронного пучка.

- Метод синтеза, продемонстрированный в данной НИР, может быть перспективным для синтеза различных типов, легированных/нелегированных, люминесцентных/нелюминесцентных керамических материалов. Такой синтез в мощных полях радиации может обеспечить высокую скорость и производительность огнеупорных многокомпонентных оксидных керамик. В используемых нами условиях электронный пучок с энергией 1,4 МэВ и плотностью мощности 23 кВт/см2, продолжительность синтеза составляла 1 с, а производительность около 1,5 г/с. Таким образом, возможен синтез люминесцирующей YAG:Се, YAGG:Се нанокерамики в поле радиации. Достоинства этого метода очевидны.

Список использованных источников

- Xu Y., Ching W. Electronic structure and bonding in garnet crystals Gd3Sc2Ga3O12, Gd3Sc2Al3O12, and Gd3Ga3O12 compared to Y3Al3O12 // Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics. - 2000. - Vol. 61. №3. - P. 1817-1824.

- Kuklja M.M. Defects in yttrium aluminium perovskite and garnet crystals: Atomistic study// Journal of Physics Condensed Matter. - 2000. - Vol. 12. №13. - P. 2953-2967

- Li J., Wang W., Liu B., Duan G., Liu Z. Measurement of Instantaneous Microwave Frequency by Optical Power Monitoring Based on Polarization Interference //Scientific Reports. – 2020. – Vol.10.  №1. – Р. 2285.

- Kozlovskiy A.L., Kenzhina I.E., Zdorovets M.V. FeCo– Fe2CoO4/Co3O4 nanocomposites: Phase transformations as a result of thermal annealing and practical application in catalysis//Ceramics International. – 2020. – Vol. 46. № 8(A) – P. 10262-10269.

- Mironova-Ulmane N., Sildos I., Vasil'chenko E., Chikvaidze G., Skvortsova V., Kareiva A., Muñoz-Santiuste J., Pareja R., Elsts E., Popov A.I. Optical absorption and Raman studies of neutron-irradiated Gd3Ga5O12 single crystals // Nucl. Instrum. Methods. B. – 2018. – Vol. 435. – Р. 30.

- Lushchik A., Lushchik Ch., Popov A.I., Schwartz K., Shablonin E., Vasil’chenko E.Influence of complex impurity centres on radiation damage in wide-gap metal oxides // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms. – 2016. – Vol. 374. – Р. 90-96.

- Kong D.S., Kim M.J., Song H.J., Cho I.S., Jeong S., Shin H., Lee S., Jung H.S. Fine tuning of emission property of white light-emitting diodes by quantum-dot-coating on YAG: Ce nanophosphors // Appl. Surf. Sci. – 2016. – Vol. 379. – Р. 467–473.

- Nakamura S., Mukai T., Senoh M. (1994). Candela-class high-brightness InGaN/AlGaN double-heterostructure blue-light-emitting diodes // J. Appl. Phys. – 1994. – Vol. 76 (8189). – Р.1687–1689.

- Xia Z., Meijerink A. Ce3+-Doped garnet phosphors: composition modification, luminescence properties and applications // Chem. Soc. Rev. – 2017. – Vol. 46. – Р. 275-299.

- Lee S., Seo S.Y. Optimization of yttrium aluminum gamet:Ce3+ phosphors for white light-emitting diodes by combinatorial chemistry method // J. Electrochem. Soc. – 2002. – Vol. 149. – Р. 85-88.

- Ralph R. Jacobs, William F., Krupke Marvin J., Weber Measurement of excited‐state‐absorption loss for Ce3+ in Y3Al5O12 and implications for tunable 5d→4f rare‐earth lasers // Applied Physics Letters. – 1978. – Vol.33. №5. – Р. 410-415.

- Ming L., Ding Z., Cui P., Li, Zhe Z. Low temperature molten salt synthesis of YAG: Ce spherical powder and its thermally stable luminescent properties after post-annealing treatment // Materials Science in Semiconductor Processing. – 2016. – № 44. – Р. 101-107.

- Ye S., Xiao F., Pan Q., Ma Z., Zhang Q. Phosphors in phosphor-converted white light-emitting diodes: Recent advances in materials, techniques and properties // Materials Science and Engineering R: Reports. – 2010. – №7. – Р. 1–34.

- Choe J.Y. Luminescence and compositional analysis of Y3Al 5O12:Ce films fabricated by pulsed-laser deposition // Materials Research Innovations. – 2002. – Vol. 6. № 5-6. – P. 238-241.

- Veith M., Mathur S., Kareiva A., Jilavi M., Zimmer M., Huch V. Low temperature synthesis of nanocrystalline Y3Al5O12 (YAG) and Ce- doped Y3Al5O12 via different sol-gel methods // Mater. Chem. –  1999. – Vol. 9, – Р. 3069-3079.

- Pavasaryte L., Katelnikovas A., Momot A., Reekmans G., Hardy A., Van Bael M., Adriaensens P., Yang T.C.K., Kareiva A. Eu3+ - Doped Ln3Al5O12 (Ln = Er, Tm, Yb, Lu) garnets: Synthesis, characterization and investigation of structural and luminescence properties // J. Lumin. –  2019. – Vol. 212. – Р. 14-22.

- Skaudzius R., Sakirzanovas S., Kareiva A.. On the Samarium Substitution Effects in Y3−xSm x Al5O12 (x = 0.1–3.0)// J Electron Mater. – 2018. – Vol. 47. – Р.3951–3956.

- Hakuta Y., Haganuma T., Sue K., Adschiri T., Arai K. Continuous production of phosphor YAG:Tb nanoparticles by hydrothermal synthesis in supercritical water // Materials Research Bulletin. – 2003. – Vol. 18. – Р. 1257-1265.

- Li J., Wang W., Liu B., Duan G., Liu Z. Measurement of Instantaneous Microwave Frequency by Optical Power Monitoring Based on Polarization Interference // Scientific Reports. – 2020. – Vol. 10. – Р. 2285 - 2291.

- Huczko A., Kurcz M., Baranowski P., Bystrzejewski M. et al. Fast combustion synthesis and characterization of YAG:Ce3+ garnet nanopowders // Phys. Status Solidi B. – 2013. – Vol. 250. № 12. – Р. 2702–2708.

- Huczko A., Dabrowska A., Savchyn V., Popov A.I., Karbovnyk I. Silicon carbide nanowires: synthesis and cathodoluminescence // Phys. Status Solidi B. – 2009. – Vol. 346. – Р. 2806-2808.

- Yi-Chen Ch., Yung-Tang N. Microstructure and photoluminescence properties of laser sintered YAG:Ce phosphor ceramics // Journal of the European Ceramic Society. – 2017. – Vol. 37. № 1. – P. 223-227.

- Yung-Tang N., Yi-Chen Ch., I-Chi Ch. Microstructure, phase transformation and photoluminescence of YAG:Ce ceramics by CO2 laser sintering // Journal of Alloys and Compounds. – 2018. – Vol. 797. – Р. 110-116.

- Polisadova E., Valiev D., Vaganov V., Oleshko V., Han T., Zhang C., Burachenko A., Popov A.I., Time-resolved cathodoluminescence spectroscopy of YAG and YAG:Ce3+ phosphors// Optical Materials. – 2019. – Vol. 96. – Р. 109289

- Lushchik A., Kärnera T., Lushchik Ch., Schwartz K., Savikhin F., Shablonin E., Shugai A., Vasil’chenko E. Electronic excitations and defect creation in wide-gap MgO and Lu3Al5O12 crystals irradiated with swift heavy ions // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms. – 2012. – Vol. 286. – Р. 200-208.

- Polisadova E.F., Othman H.A., Lisitsyn V.M. Effects of matrix composition and Eu3+ concentration on luminescence properties of phosphate glass // Fun. Mater. – 2013. – Vol. 20. – Р. 290-294.

- Grigorjeva L., Millers D., Popov A.I., Kotomin E.A., Polzik E.S. Luminescence properties of KNbO3 crystals //  J. Lumin. – 1997. – Vol. 72. – Р. 672-674.

- Kirm M., Lushchik A., Lushchik Ch.B., Vasil’chenko E. Relaxation of hot photocarriers created by VUV photons in wide-gap crystals // Phys. Chem. Luminescent Mater., The Electrochemical Society Proceedings Series. – 1999. – Vol. 98. № 24. – Р. 267-276.

- Lisitsyn V. M., Lisitsyna L., Tulegenova A. T., Yangyang J., Polisadova E., Lipatov E., Vaganov V.. Nanodefects in YAG:Ce-Based Phosphor Microcrystals // Crystals. – 2019. – Vol. 9(9). – Р. 476.

- Hyun Song ,Y., Eun Kyung, J., Byung Woo, J., Mong Kwon, J., Kim, E. Y., Lee ,C.W., Yoon, D. H. Design of laser-driven high-efficiency Al2O3/YAG:Ce3+ ceramic converter for automotive lighting: Fabrication, luminous emittance, and tunable color space // Dyes and Pigments. – 2017. – Vol. 139. – Р.688-692.

- Hongling S., Chen Z., et al. Luminescence properties of YAG:Ce, Gd phosphors synthesized under vacuum condition and their white LED performances // Optical Materials Express. – 2017. –  Vol. 4. № 4. – Р. 649-655,

- Dusan B., Krstic V., The effect of SiC addition on photoluminescence of YAG:Ce phosphor for white LED // Journal of the European Ceramic Society. – 2018. – Vol. 8. – Р. 5519-5524.

- Zehua L., Li S. at all. The effect of the porosity on the АІ2O3 -ҮАG:Се phosphor ceramic: Microstructure, luminescent efficiency, and luminous stability in laser-driven lighting // Journal of Alloys and Compounds – 2019. – Vol. 78. – Р. 125-130.

- Dorenbos P. 5d-level energies of Ce3+ and the crystalline environment. IV. Aluminates and “simple” oxides //Journal of Luminescence. – 2002. – Vol. 99. № 3. – P. 283-299.

- Popov A.I., Kotomin E.A., Maier J. Basic properties of the F-type centers in halides, oxides and perovskites // Nucl. Instr. Meth B. – 2010. – Vol. 268. – Р. 3084-3089.

- Kotomin E.A., Popov A.I. Radiation-induced point defects in simple oxides // Nucl. Instr. Meth. B. – 1998. – Vol. 141. – Р. 1-15.

- Osipov V.V., Ishchenko A.V., Shitov V.A., Maksimov R.N., Lukyashin K.E., Platonov V.V., Orlov A.N., Osipov S.N., Yagodin V.V., Viktorov L.V., Shulgin B.V. Fabrication, optical and scintillation properties of transparent YAG:Ce ceramics // Opt. Mater. – 2017. – Vol. 71. – Р. 98-102.

- Kang J., Zhang L., Li Y., Ma Y., Sun B., Liu Y., Zhou T., Seliem F.A., Wong C., Chen H. Luminescence declining behaviors in YAG:Ce transparent ceramics for high power laser lighting //  J. Mater. Chem. C. –  2019. – Vol. 7. – Р. 14357-14365.

- Wang B., Ling J., Zhou Y., Xu W., Lin H., Lu S., Qin Z., Hong M. YAG: Ce3+,Mn2+ transparent ceramics prepared by gel-casting for warm white LEDs //  J. Lumin. – 2019. – Vol. 213. - Р. 421-426.

- Qian X., Shi M., Yang B., Li Y., Zou J., Liu Z., Zheng F. Thermostability and reliability properties studies of transparent Ce:GdYAG ceramic by Gd substitution for white LEDs //  Opt. Mater. – 2019. – Vol. 94. – Р. 172-181.

- Grigorjeva L., Millers D., Smits K., Sarakovskis A., Lojkowski W., Swiderska-Sroda A., Strek W., Gluchowski P. The time-resolved luminescence characteristics of Ce and Ce/Pr doped YAG ceramics obtained by high pressure technique //  Opt. Mater. – 2012. – Vol. 34. – Р. 986–989.

- Zych E., Brecher C., Glodo J. Kinetics of Cerium Emission in a YAG:Ce Single Crystal: The Role of Traps  // J. Phys.:  Condens. Matter. – 2000. – Vol. 1. – Р. 1947–1958.

- Pankratov V., Grigorjeva L., Millers D., Chudoba T. Luminescence of cerium doped YAG nanopowders // Rad. Meas. – 2007. – Vol. 42. – Р. 679 – 682.

- Shao Q.Y. et.al. Temperature-dependent photoluminescence studies on Y2.93−xLnxAl5O12:Ce0.07 (Ln = Gd, La) phosphors for white LEDs application //Journal of Alloys and Compounds. –  2010. – Vol. 498. № 2. – P. 199-202.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Календарный план

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Список опубликованных работ по проекту на 2020 год

Статьи в журнале с импакт-фактором

- Zh.T. Karipbayev, V.M. Lisitsyn, D.A. Mussakhanov, G.K. Alpyssova, A.I. Popov, E.F. Polisadova, E. Elsts, A.T. Akilbekov, A.B. Kukenova, M. Kemere, A. Sarakovskis, Lushchik A. Time-resolved luminescence of YAG:Ce and YAGG:Ce ceramics prepared by electron beam assisted synthesis// Nuclear Inst. and Methods in Physics Research B. -2020. – Vol.479. - P.222-228.  (Процентиль 52%)

Статья в журнале, рекомендованные ККСОН

- Karipbayev Zh., Alpyssova G., Mussakhanov D., Lisitsyn V., Kukenova A., Tulegenova A. Time-resolved luminescence excited with N2 laser of yag:ce ceramics formed by electron beam assisted synthesis//Eurasian Physical Technical Journal. - 2020. - Vol.17, No.1(33). P.73­ 76.

- Карипбаев Ж.Т., Мусаханов Д.А., Лисицын В.М., Алпысова Г.К., Кукенова А., Усеинов А.Б., Абдрахметова А.А., Байжуманов М.Ж. Импульсная фотолюминесценция синтезированных в поле радиации люминофоров на основе YAG:Ce // Вестник Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева. Серия ФИЗИКА. АСТРОНОМИЯ. – 2020. - №3(132). - С. 74-80.

Тезисы и материалы международных конференций

- Lisitsyn V.M., Vaganov V.A., Karipbayev Z.T., Yangyang JU, Kemere M., Tulegenova A.T. Luminescence in YAG:Ce phosphors upon excitation in the region of 4 – 6.5 eV// 7th International Congress on Energy Fluxes and Radiation Effects (EFRE-2020 online): Abstracts. — Tomsk: Publishing House of IAO SB RAS. - 2020. – P.380.

- Mussakhanov D.A., Lisitsyn V.M., Karipbayev Zh.T., Golkovskii M.G. Transfer of electron flux energy to ceramics formed in radiation synthesis// 7th International Congress on Energy Fluxes and Radiation Effects (EFRE-2020 online): Abstracts. — Tomsk: Publishing House of IAO SB RAS. -2020. –  P.389.

- Alpyssova G.K., Mussakhanov D.A., Karipbayev Zh.Т., Shenarsheev V., Grechkina Т.V., Kukenova A. Inhomogeneity of the yag:ce ceramics synthesized by electron beam assisted// 7th International Congress on Energy Fluxes and Radiation Effects (EFRE-2020 online): Abstracts. — Tomsk: Publishing House of IAO SB RAS. - 2020. – P.392.