РЕФЕРАТ

Отчет 38 с., 1 кн., 12 рис., 1 табл., 27 источн, 2 прил.

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ, ФОТОХИМИЧЕСКОЕ АКТИВИРОВАНИЕ, ФОТОХИМИЧЕСКИЙ МЕТОД, МЕХАНИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТНЫХ ПЛЕНОК.

Объектом исследования являются физико-химические процессы протекающие на границе растворов галогенидов элементов подгруппы меди и диэлектриков под воздействием световых лучей.

Цель работы. Проведение аналитического обзора и исследование активирования поверхности диэлектрических материалов при помощи элементных пленок.

Методы и методология исследования. Исследования на данном этапе НИР проводились методом электронно-микроскопического анализа на растровом электронном микроскопе ISM-6490-LV (JEOL,  Япония).

Научная новизна. Разработана технология нанесения пленок металлов подгруппы меди, катализирующих процессы химической металлизации диэлектриков.

Область применения. Получение диэлектрических материалов, обладающих специальными функциональными свойствами для использования в различных отраслях техники и в быту.

Основные конструктивные и технико-экономические показатели: Для проведения технологических процессов используется аппараты для химического нанесения покрытий, разработанные в гальванотехнике, обычно представляющие сосуды из полимерных материалов или стальные емкости с диэлектрической футеровкой.

Степень внедрения: Разработаны технологические параметры для осуществления металлизации диэлектрических материалов. Установлены параметры процессов при металлизации текстильных материалов и отдельных узлов технической бытовой аппаратуры изготовленных из неметаллических материалов (полимеры).

Эффективность: Эффективность технологии заключается в исключении из технологии дорогостоящих металлов и соединений (Pd, Sn, Ag) и использование энергии светового излучения (солнце, искусственного освещения). Возможность выполнения процесса на предприятиях среднего и малого бизнеса.

|  | СОДЕРЖАНИЕ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Введение........................................................................................................... | 6 |
| 1 | Исследование фотохимического активирования поверхности диэлектрических материалов......................................................................... | 9 |
| 1.1 | Основные области применения металлизированных диэлектриков.......... | 9 |
| 1.2 | Современные методы нанесения металлических покрытий на диэлектрические материалы........................................................................... | 11 |
| 2 | Экспериментальные исследования получения металлических покрытий на поверхности диэлектрических материалов.............................................. | 15 |
| 2.1 | Основные сведения о солнечном излучении................................................ | 15 |
| 2.2 | Физико-химические и фотохимические процессы, протекающие при воздействии солнечных лучей на галогениды элементов подгруппы меди................................................................................................................... | 17 |
| 2.3 | Разработка технологии металлизации диэлектриков путем фотохимической активации их поверхности................................................ | 24 |
|  | Заключение....................................................................................................... | 30 |
|  | Список использованных источников............................................................. | 31 |
|  | Приложение А Оттиск опубликованной статьи ........................................ | 33 |
|  | Приложение Б Календарный план .............................................................. | 36 |

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

В настоящем отчете о НИР применяют следующие термины с соответствующими определениями:

Фотохимия, фотохимические реакции - реакции, в которых одно из веществ, участвующих в химической реакции, поглощает квант излучения, в результате чего само становится активной частицей;

Элементный анализ - качественное обнаружение и количественное определение содержания элементов и элементного состава веществ, материалов и различных объектов.

Растровая электронная микроскопия - прибор класса электронный микроскоп, предназначенный для получения изображения поверхности объекта с высоким пространственным разрешением, также информации о составе, строении и некоторых других свойствах приповерхностных слоёв.

Светочувствительность - способность вещества изменять свои химические или физические свойства под действием света.

Бактерицидные свойства - способность убивать болезнетворные бактерий или останавливать их развитие.

Фотохимические процессы - процессы, совершающиеся с участием света.

Фотохимические реакции - химические реакции, которые инициируются воздействием электромагнитных волн, в частности светом.

Наночастица - изолированный твердофазный объект, имеющий отчетливо выраженную границу с окружающей средой, размеры которого во всех трех измерениях составляют от 1 до 100 нм.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы: Металлизация диэлектрических материалов позволяет получать изделия с совершенно новыми функциональными и декоративными свойствами. К традиционно подлежащим металлизации материалам относятся разнообразные диэлектрикы (пластмассы), стекла, керамика, природные материалы и т.д.

Процесс металлизации обычно производится путем обработки диэлектриков в растворах, в которых химически получают токопроводящий слой. Полученный тонкий слой затем затягивают химическим восстановлением металла или гальванически до необходимой толщины. Технология характеризуется возможностью получения большого ассортимента покрытий по видам и толщинам, не требует для осуществления сложного оборудования, обеспечивает получение равномерных по толщине покрытий и хорошее сцепление их с основой. В качестве проводящего подслоя не обязательно применять химически осажденные металлы.

Классическая технология металлизации диэлектриков - это технология, содержащая в себе операции сенсибилизации и активирования (раздельно или совмещенно) и почти всегда предусматривающая использование драгоценных металлов - в основном палладия. Эти два процесса можно объединить под термином активация.

В результате активации на поверхности диэлектрика образуются микроскопические зародыши, которые служат катализатором последующей реакции химического восстановления металлов, в результате которой создается токопроводящий подслой. На него методами электрохимического осаждения обычно наносят слой меди, а затем любой другой металл, выполняющий функции основного металлического покрытия. Таким образом, ключевым вопросом становится создание электропроводного подслоя, по которому и будет происходить электроосаждение основного металла. Способ создания подслоя является главным отличием всех технологий металлизации диэлектриков.

Сама по себе классическая технология вариативна - встает вопрос об использовании в ней благородных, неблагородных металлов или неметаллических веществ, фазового состава используемых технологических растворов (чистый раствор или суспензия). Иногда различия присутствуют и в способах предварительной подготовки поверхности, хотя в основном это отдельных независимый вопрос, решаемый под конкретный вид диэлектрика.

Перспективным направлением считается использование в данном процессе фотохимических методов, позволяющих повысить экономичность и экологичность технологии. Находит применение и вариант способа прямого активирования, называемого активирующим травлением. Для его осуществления используют любой состав травления, в котором могут растворяться соли металлов-активаторов: палладия, серебра, золота, платины. При применении палладия активирующее травление протекает более эффективно, если в растворе отсутствуют хлориды. Если же для приготовления раствора используют двухлористый палладий, то его переводят в сернокислое соединение.

Активация может быть осуществлена физическими и химическими способами. Практическое значение имеют последние. Суть их в том, что на поверхность диэлектрика наносят активатор, из которого образуются каталитически активные частицы. В качестве активатора может быть использован раствор одного из благородных металлов (палладия, серебра, золота, платины и др.) Наибольшее распространение в промышленности получили растворы палладия. Они придают обрабатываемым поверхностям диэлектриков любой конфигурации высокую каталитическую активность и могут применяться при химическом восстановлении всех металлов. В некоторых случаях используют растворы серебра. Ограниченно применяются растворы активирования соединениями серебра. Они малопригодны для активирования поверхности перед химическим никелированием, кобальтированием и другими процессами, не позволяют наносить покрытия без перемонтажа деталей, весьма чувствительны к загрязнению хлор-ионами из ванны сенсибилизации. В связи же с миграцией серебра по поверхности диэлектрикных материалов их не используют при обработке деталей в радиоэлектронике. Применяют соединения серебра в основном для активации поверхности пластмасс перед химическим меднением. При этом наличие на поверхности бурой окраски, вызванной осадком крупных частиц серебра, свидетельствует о качестве активирования.

Для активирования очень редко применяют соли золота или добавляют хлорид золота (III) к кислому раствору палладия. Иногда применяют щелочные растворы золота. Соли золота являются наиболее подходящими для активирования перед химическим меднением.

Эффективность активации в растворах активирующего травления прямо пропорциональна количеству сорбированного палладия.

В рамках классической технологии металлизации диэлектриков, использующей благородные металлы, для создания электропроводного подслоя химической металлизацией используют химически нанесенные металлические покрытия - в основном медь и никель. Химическое осаждение никеля возможно на активированной поверхности (преимущественно соединениями палладия) диэлектрика. В начальный период оно происходит только на отдельных частицах катализатора, а затем продолжается автокаталитически. Постепенно частицы увеличиваются и сливаются в сплошное покрытие. Процесс продолжается до получения толщины, обеспечивающей электропроводность, достаточную для последующего нанесения электрохимических покрытий (обычно 0,3-0,8 мкм). При выборе растворов химического никелирования учитывают, что многие диэлектрики имеют небольшие жесткость и теплостойкость и более высокий по сравнению с металлами коэффициент линейного теплового расширения. Поэтому часто стараются не применять растворы с высокой рабочей температурой (выше 60 0С), а также те из них, которые дают напряженные осадки. Растворы, регламентированные ГОСТ 9.305-84, применяют лишь для диэлектриков, выдерживающих температуру 75-90 0С и более.

1 Исследование фотохимического активирования поверхности диэлектрических материалов

1.1 Основные области применения металлизированных диэлектриков

Металлопокрытия  диэлектриков получили широкое распространение для защитно-декоративной отделки разнообразных изделий и для технических целей при изготовлении различных машин и приборов (особенно радиотехнических и электронных). Область и масштабы применения этих покрытий с дальнейшим развитием техники постоянно увеличиваются. Это обусловлено тем, что нанесение металлопокрытий на диэлектрики позволяет получать специфические композиционные материалы с очень ценным сочетанием физикомеханических, химических и эксплуатационных свойств металла и диэлектрика в одной и той же детали. Так, пластмассы, на которые нанесены гальванические металлические покрытия, приобретают более декоративный внешний вид металлов и лучшие гигиенические, органолептические и физико-механические характеристики (повышенные износостойкость, отражательная способность, теплостойкость, твердость, механическая прочность, стойкость к растворителям, свету, атмосферным и иным воздействиям и т. п.). Они значительно легче, чем металлы, обладают более высокой коррозионной стойкостью, меньшей газо- и звукопроницаемостью, тепло- и электропроводностью. Изготовление их почти на 50 % проще и дешевле, так как пластмассы имеют меньшую стоимость, легче перерабатываются, не требуют выполнения таких трудоемких и дорогостоящих операций по механической отделке поверхности, как шлифование и полирование, из них можно получать детали практически любой конфигурации.

Применение диэлектриков с металлическими покрытиями позволяет заменять легкие сплавы и цветные металлы (например, цинковые сплавы при изготовлении многих изделий сложной конфигурации), резко снижать массу и себестоимость конструкций, соединять детали пайкой, придавать их поверхности свойства металлов (электропроводность и магнитные свойства, экранирование от воздействий электрического п магнитного нолей, газовых разрядов, других излучений и т. д.), значительно расширять номенклатуру декоративной отделки поверхности, изготовлять изделия новых сложных форм, предохранять полимеры от старения и механических повреждений, придавать им негорючесть, продлевать срок их службы, обеспечивать стабильность форм и размеров изделий из них при тепловых нагрузках. При этом в широких пределах можно изменять номенклатуру гальванических покрытий, их толщину и фактуру (особенно по декоративному блеску). В некоторых случаях по назначению металлические покрытия, получаемые на диэлектриках, делят на защитно-декоративные и специальные. Первые из них предназначены для придания поверхности декоративных свойств с одновременной защитой ее от воздействия окружающей среды, вторые— для решения разнообразных технических задач, определяемых в основном природой металла и структурой покрытия (обеспечение электропроводности, теплопроводности, магнитных и оптических свойств, экранирование от электромагнитных воздействий и излучения, увеличение химической стойкости и др.).

Металлопокрытия диэлектриков классифицируют также по группам материалов, на которые наносят покрытия (полимеры, неорганические диэлектрики), и отдельным их видам (пластики АБС, полипропилен, стекло, керамика и т. д.), по наносимым покрытиям (никелевые, медные, серебряные и др.) и технологическим особенностям их получения (насыпью или на подвесках, в автоматических линиях или с ручным обслуживанием и т. д.).

Среди гальванопокрытий диэлектриков преобладают защитно-декоративные покрытия полимеров. Доля же специальных покрытий не превышает 10 % площади обрабатываемой поверхности всех диэлектриков. Причем большинство таких покрытий тоже приходится на полимеры.

Свойства диэлектриков с гальваническими металлопокрытиями зависят от природы исходных материалов и технологии получения деталей и покрытий. Основным показателем для их практического применения является прочность сцепления покрытия с основой. От ее величины зависят и другие свойства получаемого композиционного материала (например, стойкость к перепаду температуры, износо-, теплостойкость и др.).

Наименьшая допустимая прочность сцепления защитнодекоративного покрытия с полимерной основой составляет покрытия наносят и на отдельные части деталей, что придает изделиям оригинальные и прочие свойства.

Технологию нанесения гальванопокрытий диэлектриков применяют и в гальванопластике для получения и размножения пресс-форм, инструмента и других изделий, изготовление которых другими способами неэкономично, нецелесообразно или вообще невозможно. Для осуществления технологических процессов нанесения гальванических покрытий не требуется дорогое и дефицитное оборудование.

1.2 Современные методы нанесения металлических покрытий на диэлектрические материалы

Для получения диэлектрических материалов имеющих металлическое покрытие разработан целый ряд физических и химических методов.

В физическом методе предварительно расплавленные частицы металла разбрызгивают на покрываемую поверхность сжатым воздухом или газом. Частицы жидкого металла по пути к поверхности частично охлаждаются и лишь оплавляют поверхность, прилипая к ней. Разновидностью этого способа является вакуумная металлизация [1-2].

При использовании физических методов серебрения предварительно получают наночастицы серебра, которые затем наносят путем газофазного, плазменного или вакуумного напыления [3].

К  физическим методам относят также газофазное осаждение, основанное на термическом испарении органических соединений металла и конденсации паров металла на поверхности изделия, а также магнетронное, ионно-лучевое, или лазерное распыление частиц золота [4-7].

Достоинством физических методов золочения является возможность нанесения золота непосредственно на поверхность изделия, недостатком - необходимость дорогих и сложных установок. Недостатком ряда физических методов также является необходимость предварительного получения наночастиц металла, трудности металлизации внутренних поверхностей пористых материалов, сложности регулирования толщины покрытия.

Из физических методов известно использование магнетронного распыления в вакуумной камере частиц металлов с последующим нанесением на поверхность материала  [8].

Способ основан на использовании аномального тлеющего разряда в инертном газе, при котором положительно заряженные ионы, образующиеся в разряде, бомбардируют поверхность катода в зоне эрозии и выбивают из него частицы металла, которые затем осаждаются в виде тонкого слоя на поверхности обрабатываемого материала. Нанесение металлического покрытия осуществляют без применения химических веществ, загрязняющих окружающую среду. Кроме того, высокая кинетическая энергия частиц, покидающих поверхность катода, обеспечивает хороший уровень адгезии образующейся пленки к подложке. Недостатком являются технологические трудности связанные с применением специальной дорогостоящей аппаратуры.

Для золочения диэлектриков известен способ осаждения наночастиц золота на микросферы кремнезёма, основанный на термическом разложении летучих соединений золота. При этом используют пары летучего металлорганического комплекса: дипивалоилметаната диметилзолота, который при соответствующих температурах в условиях вакуума восстанавливается с образованием на поверхности микросфер наночастиц золота [9].

Для химического осаждения металлических покрытий используют  восстановители, находящиеся в газовой фазе, или  растворенные в растворе электролита.

В качестве восстановителей находящихся в газовой фазе предлагаются водород  [7] и фосфин [10-14]. Реакцию восстановления водородом проводят при высокой, порядка несколько сот градусов, температуре. Таким способом удается получить покрытия из довольно большого числа металлов, однако необходимость иметь специальную аппаратуру для подогрева и дозирования газовых смесей ограничивает широкое применение метода.  Использование фосфина позволяет проводить процесс при низких температурах и получать покрытия, содержащие неметаллические включения,  в частности алмаз. Кроме того при этом методе можно  получать покрытия, обладающие декоративным эффектом. Но в целом этот метод связан с определенными трудностями в связи с токсичностью этого газа и необходимостью проведения процесса в герметичных аппаратах.

Для металлизации в газовой фазе часто используют реакции термического разложения. Наиболее подходящими соединениями для этой цели являются карбонилы металлов. В ходе реакции при определенных условиях они разлагаются, оставляя на покрываемой поверхности металл и высвобождая окись углерода, которую опять можно использовать для получения карбонила металла. То есть, СО играет роль реагента-переносчика металла. Это не только удобно в производственном отношении, но и сводит к минимуму непроизводительные затраты вспомогательных реактивов, исключает загрязнение окружающей среды. Широкому распространению этого метода препятствует относительная высокая температура процесса и дороговизна карбонилов металлов.

Наиболее часто применяемый в технике способ химической металлизации диэлектриков заключается в том, что на поверхности, сенсибилизированной двухвалентным оловом, проводят  реакцию восстановления ионов каталитического металла. Обработку проводят в растворах благородных металлов, преимущественно палладия. Адсорбированные на поверхности диэлектрика ионы олова восстанавливают ионы палладия: В качестве сенсибилизаторов предлагаются также соединения германия (II), железа (II), титана (III)  галогениды кремния, соли свинца, некоторые красители.  Кроме палладия как  металлы-катализаторы упоминаются также  Pt, Ag, Au, Ro, Ru, Os, Ir. [15]. Недостатком способа является использование дорогостоящих солей .

В качестве жидкофазных химических восстановителей наиболее часто используют диметилборан, сернокислый гидразин, гипофосфит натрия, соли лимонной или винной кислоты [16-18]. При этом поверхность диэлектриков необходимо предварительно активировать. Для получения пленок  золота или серебра используют также контактный метод [19-20], который заключается в реакции замещения нижележащего металла на золото или серебро. Очевидно,  что в данном случае требуется предварительное нанесение на диэлектрик пленок  металлов, которые могут замещаться на золото или серебро. Обычно это медь или никель.

Химическое нанесение золота на пористые металлоксидные диэлектрики можно проводить и без предварительной металлизации. Для этого их вначале обрабатывают водным раствором золотохлористоводородной кислоты (раствор АuСl3 в соляной кислоте), высушивают при температурах от 60 до 200°С, и затем восстанавливают при температурах выше 250°С в токе водорода или с использованием химических восстановителей в течение 80 - 120 минут  [21].

Интерес к бактерицидным пленкам серебра и золота возрос после того как было обнаружено что наночастицы этих металлов обладают более высокими антибактериальными свойствами чем обычные металлические структуры. Это позволяет значительно снизить расход этих дорогих металлов при получении бактерицидных изделий.

Для получения нанопленок были использованы как методы нанесения обычных пленок, так и новые специальные методы. Так для нанесения наночастиц серебра на ткани предложен метод, сочетающий химическое восстановление и физическую адсорбцию ультразвуком [22].

Одновалентные галогениды металлов подгруппы меди относятся к бинарным полупроводникам  и обладают  светочувствительностью. Это обусловило создание ряда фотохимических процессов по восстановлении меди их его соединений.

Одновалентные галогениды металлов подгруппы меди относятся к бинарным полупроводникам  и обладают  светочувствительностью. Это обусловило создание ряда фотохимических процессов по восстановлении меди их его соединений.

Светочувствительность галогенидов часто используется для получения пленок металлов на поверхности различных изделий с целью придания им бактерицидности. Такими изделиями могут быть дверные ручки, выключатели, занавески, салфетки, повязки, бактерицидные вставки в бытовых приборах, предметы одежды [23,24].

Среди новых следует отметить  фотохимическое получение наночастиц меди, серебра и золота на поверхности микросфер полимеров [25-27]. Отмечается, что при этом поверхности микросфер полимеров,  выполняя функции центров сорбции наночастиц металлов, обеспечивают возможность получения последних в виде устойчивых дисперсий. Недостатком способа является то, что фотохимическая реакция с образованием золота протекает только при определенной структуре диэлектрика. Также в этих работах не раскрыт механизм протекания фотохимических реакции в центрах  сорбции наночастиц металлов

Для использования бактерицидных свойств широко применяют медьсодержащие ткани. Такие ткани можно использовать для изготовления медицинских средств, различных видов военного обмундирования, спортивной одежды, белья,  чехлов для вооружений, предохраняющие их от разного рода микроорганизмов [23].

Так, например, в России компания  «Центр современных социальных технологий СОЦТЕХ» предлагает продукцию более 100 наименовании из медьсодержащей пряжи под общим брендом «Магия Меди» [27].

Отметим еще одну область применения тканевых материалов содержащих металлические,  в том числе медные покрытия, которая в последние годы становится все более актуальной. Речь идет защите от электромагнитных излучении. Эта защита основана на поглощении этих лучей гибкими металлсодержащими экранами. Имеются и другие области где медное покрытие может быть использовано для создания токопроводящих и экранирующих элементов.

2 Экспериментальные исследования получения металлических покрытий на поверхности диэлектрических материалов.

2.1 Основные сведения о солнечном излучении

В результате термоядерных реакций Солнце выделяет огромную энергию. При прохождении через слои атмосферы часть солнечного излучения поглощается и рассеивается. Средняя плотность потока солнечного излучения в большинстве регионов мира составляет 200-250 Вт/м2. Казахстан имеет благоприятные климатические условия для использования солнечной энергии практически на всей территории. Количество энергии, приходящейся на 1 м2 горизонтальной поверхности в июле месяце, составляет в среднем от 6,4 до 7,5 кВт∙ч в день [13]. Поэтому создание технологии получения различных изделий с использованием солнечной энергии оправдано и экономически выгодно.

Под солнечным светом часто подразумевают видимые солнечные лучи, имеющие длину волны от 400 до 700 нм. Плотность потока энергии солнечного излучения достигающая поверхности земли доходит до 1,4 кВт/м2. Существует целый ряд  приборов предназначенных для измерения плотности потока энергии солнечного излучения.  Среди них можно отметить прибор Solar power meter. Этот измеритель является точным прибором для измерения интенсивности света. Он используется в измерениях солнечной радиации, солнечных исследованиях, физических и оптических экспериментах, метеорологии и сельском хозяйстве.

Прикладывая к индикаторному окну различные материалы легко можно определить степень проницаемости солнечного излучения. Это дает сведения о возможности проведения фотохимических процессов на противоположных солнечным лучам поверхностях. Определенная при помощи этого прибора проницаемость некоторых материалов показана в таблице 1.

Таблица 1 - Проницаемость некоторых материалов при прохождении электромагнитных солнечных лучей видимого спектра

| Наименование материала | Толщина, мм | W, Вт/м2 | n,% |
| --- | --- | --- | --- |
| При отсутствии материала | - | 1305 | 100 |
| Стекло лабораторное | 1 | 1214 | 93 |
| Стекло оконное | 4 | 1156 | 88 |
| Пленка полиэтиленовая прозрачная | 0.1 | 1184 | 90 |
| Пленка полиэтиленовая черная | 0.05 | 23 | 1.7 |
| Пленка полиэтиленовая красная | 0.05 | 1056 | 81 |
| Пленка полиэтиленовая зеленая | 0.1 | 493 | 37 |
| Пленка полиэтиленовая синяя | 0.1 | 920 | 70 |
| Ткань хлопчатобумажная белая | 0.3 | 351 | 27 |
| Пластина из плексигласса прозрачная | 2 | 1227 | 91 |
| Пластина из плексигласса черная | 2 | 0 | 0 |
| Медная пластина | 0,2 | 0 | 0 |

Обозначения:

W- плотность потока энергии солнечного излучения после прохождения через указанный материал, Вт/м2;

n- степень проницаемости при прохождении через материал потока энергии,%.

Видимое, инфракрасное и ультрафиолетовое излучение составляет так называемую оптическую область спектра в широком смысле этого слова. Выделение такой области обусловлено не только близостью соответствующих участков спектра, но и сходством приборов, применяющихся для её исследования и разработанных исторически главным образом при изучении видимого света (приборы для исследования спектрального состава излучения и пр.).

Частоты волн оптической области спектра уже сравнимы с собственными частотами атомов и молекул, а их длины - с молекулярными размерами и межмолекулярными расстояниями. Благодаря этому в этой области становятся существенными явления, обусловленные атомистическим строением вещества. По этой же причине, наряду с волновыми, проявляются и квантовые свойства света.

Излучение оптического диапазона возникает, в частности, при нагревании тел (инфракрасное излучение называют также тепловым) из-за теплового движения атомов и молекул. Чем сильнее нагрето тело, тем выше частота, на которой находится максимум спектра его излучения. При определённом нагревании тело начинает светиться в видимом диапазоне, сначала красным цветом, потом жёлтым и так далее. И наоборот, излучение оптического спектра оказывает на тела тепловое воздействие.

Оптическое излучение может создаваться и регистрироваться в химических и биологических реакциях. Одна из известнейших химических реакции, являющихся приёмником оптического излучения, используется в фотографии.

2.2 Физико-химические и фотохимические процессы, протекающие при воздействии солнечных лучей на галогениды элементов подгруппы меди

Известно, что большинство одновалентных соединений  подгруппы меди при небольшом нагревании и при действии света легко распадается. При этом также известно, что галогениды металлов подгруппы меди относятся к бинарным полупроводникам. Поэтому имеется связь между полупроводниковыми свойствами и  светочувствительностью.

При этом для получения пленки обладающей светочувствительностью достаточно на поверхности диэлектрика (или металла)  создать слой одновалентных галогенидов этих элементов.

Наиболее распространенными, а также более дешевыми галогенидами этих металлов являются хлориды. Поэтому большая часть экспериментов проводится с хлоридами меди, серебра и золота

Так для  получения пленок меди на поверхностях тканевых материалов готовили суспензию, состоящую из 30 г CuCl в 100 мл воды, и при перемешивании поливали ею поверхность ткани. Затем ткань подвергали воздействию прямых солнечных лучей. По мере высыхания ткани, ее поверхность постепенно покрывалась темной пленкой. При этом участки закрытые светонепроницаемой шайбой оставались без изменения в соответствии с рисунком 1.

а- часть поверхности ткани закрыта полимерной шайбой; б – закрытые участки после снятия шайбы.

Рисунок 1 - Фотография образца после экспонирования солнечными лучами

Использование для этой цели водных суспензии этих соединений практически затруднительно, так как возникают проблемы с однородностью пленок, их сцепления с основой. Поэтому были разработаны технологии  нанесения на поверхность материалов равномерных пленок растворимых соединений меди или золота, с последующим их переводом в твердофазные одновалентные соединения.

Такую технологию можно легко использовать при нанесении пленок на хлопчатобумажные ткани.

Хлопчатобумажные ткани на 97-98% состоят из целлюлозы, которая  очень чувствительна к действию окислителей из-за наличия в каждом элементарном звене трёх спиртовых гидроксильных групп. В результате их окисления в макромолекулах целлюлозы образуются новые карбонильные и карбоксильные функциональные группы.

Окисление начинается с поверхности волокна, а затем постепенно продвигается в более глубокие слои, при этом сначала окисляется аморфная часть, а затем кристаллические участки.

Поэтому, образование хлорида одновалентной меди возможно при протекании  реакции:

2СuCl2 +  H2O+ R-OH =2 СuCl  + 2 HCl+ R-OOH		(1)

где R - элементарное звено целлюлозы.

Таким образом, образующаяся при этом однохлористая медь, является полупроводником и на его поверхности могут протекать следующие процессы.

При воздействии электромагнитных лучей солнечного света фотоны придают дополнительную энергию, и возбужденные электроны приобретают восстановительную способность необходимую для восстановления одновалентной меди:

CuCl+e = Cu + Cl-          E= 0,137				(2)

После этой реакции в полупроводнике остаются вакансии, которые могут «отобрать» электроны даже у веществ имеющих достаточно высокий положительный потенциал. В данном случае таким веществом будет опять Cu Cl:

CuCl+ Cl-  - e = CuCl2     E=0,538				(3)

ЭДС этих реакции составляет 0,401 В. Следовательно дополнительная энергия получаемая от солнечных лучей должна обеспечивать реальное напряжение в системе превышающую эту величину. В таком случае будет протекать следующая фотохимическая реакция:

2CuClCu + CuCl2				(4)

Причем  CuCl2, при высыхании поверхностной пленки кристаллизуется и теряет свою активность.

Таким образом, при воздействии солнечного излучения на ткань  происходить следующие процессы:

- испарение воды из раствора в поверхностном слое ткани, приводящее к повышению концентрации хлорида меди;

- взаимодействие двухлористой меди с целлюлозой с образованием однохлористой меди (бинарного полупроводника);

- фотохимическая реакция с образованием элементной меди;

- полное высыхание поверхностного водного слоя, приводящее к прекращению  фотохимической реакции.

Изменения цвета образца при протекании этих стадии показаны в соответствии с рисунком 2 .

Рисунок  2 - Изменение цвета образца из хлопчатобумажной ткани смоченной хлоридом двухвалентной меди и высушенной при воздействии солнечных лучей. (цифры на образцах показывают продолжительность процесса от начала опыта в минутах: 1- 10; 2-20; 3-30; 4-40;  5-50; 6-60.)

Оба образующихся по этой реакции продукта остаются на поверхности ткани медь в виде пленки и твердые кристаллы двухлористой меди. Казалось бы кристаллы можно смыть при помощи воды. Но при добавлении воды темная пленка меди исчезает, что свидетельствует о протекании при этом обратной реакции (в термодинамически более вероятном  направлении):

CuCl2+ Cu→ 2CuCl 					(5)

Изучение скорости фотохимического восстановления меди показало, что  процесс состоит из двух стадий. Первая стадия начальные 30 минут – образование полупроводникового слоя вследствие повышения концентрации галогенида при высыхании пленки и вторая стадия непосредственное фотохимическое восстановления  меди, которая также занимает около 30 минут, затем происходит резкое замедление процесса. При этом основная масса меди (80%) восстанавливается без заметных затруднений. В этой стадии скорость фотохимической реакции сопостовима со скоростью химической или гальванической металлизации.

Протекание обратной реакции требует проведения дополнительнных операции для сохранения пленки элементной меди. Так введение некоторых количеств восстановителей (гипофосфит ионов, аскорбиновой кислоты) позволяет получать пленки темного цвета, сдержащую элементную медь.. Такие пленки уже являются катализаторами химического меднения и способствуют получению химическим способом металлических пленок любой толщины

Аналогичные процессы восстановления протекают и на образцах  из хлопчатобумажной ткани пропитанных растворами AuCI3. При полном высыхании на поверхности образца образовывалась пленка темного цвета, характерная для элементного золота, полученного из растворов солей при помощи различных восстановителей. Причем пленка образовывалась только на освещенных областях в соответствии с рисунком 3, участки которые экранировались полимерной шайбой оставались без изменения.

Рисунок 3 - Образец из хлопчатобумажной ткани с экранирующей шайбой при освещении солнечными лучами (а) и после удаления шайбы (б).

Если считать что ионы золота также могут взаимодействовать с целлюлозой,  то первоначально также происходит образование хлорида одновалентного золота. Далее под действием фотона света происходит восстановление одновалентного золота до металла.

Образующиеся при этом вакансии, обладающие положительным зарядом, могут привести к окислению таких же одновалентных галогенидов золота до трехвалентных:

3AuCI → AuCI3 + 2Au 				(6)

Но при этом не исключается и окисление молекул воды, а суммарная реакция при этом будет иметь вид:

2AuCI3 + 3H2O→ 2Au  + 3/2О2 + 6НCI			(7)

Этим же можно объяснить образование полупроводниковых одновалентных хлоридов золота на поверхности диэлектриков.

Фотохимическая реакция протекает в сорбционном слое раствора хлорного золота на поверхности диэлектрика. В данной системе одной из возможных реакции является образование одновалентных ионов золота:

2Au3+ + 2 H2O =2 Au+ + O2 + 4 H+ 				(8)

Термодинамически эта реакция возможна, так как стандартный потенциал реакции:

Au3+ +2e = Au+ 	Eo = 1.401 B 				(9)

положительнее стандартного потенциала реакции:

2 H2O = O2 + 4 H+ +4e	Eo = 1.229 B			(10)

В обычных условиях эта  реакция не протекает так как имеются затруднения связанные с образованием новых фаз в системе, поэтому выделение заметных количеств AuCI, а также кислорода  и НCI не наблюдается.

По мере высыхания сорбционного слоя происходит повышение концентрации AuCI3, что повышает окислительную способность трехвалентного золота. При этом усиливается возможность  протекания реакции, которая приводит к образованию малорастворимого в данной среде одновалентного золота. Кроме того, контактирование сорбционного слоя с твердофазной поверхностью, представляющей собой центры кристаллизации, облегчает появление твердофазного слоя AuCI.

Подтверждением такого механизма является возможность фотохимического восстановления золота до элементного состояния на синтетических тканях, не содержащих целлюлозу.

На рисунке 4 показаны результаты экспериментов по нанесению пленок элементного золота на  образцы  ткани из полистирола смоченных раствором  раствором 10 г/л AuCI3.

На основе полученных результатов была разработана технология получения пленок элементного золота на поверхности диэлектрических материалов. Данная схема фотохимического золочения диэлектрических материалов показана на рисунке 4.  При этом первоначально диэлектрик обрабатывают известными в гальванотехнике методами для придания его поверхности смачиваемости. Затем на 1-3 минуты погружают в раствор1-20 г/л хлорного золота. При этом на поверхности изделия остается сорбционный слой хлорного золота (рис. 4,а).

Воздействие солнечных лучей (рис. 4,б) приводит к двойному воздействию на поверхность диэлектрика: первое к ускорению процесса высыхания сорбционного слоя и второе протеканию фотохимической реакции. Первый процесс приводит к сгущению раствора хлорного золота, что делает возможным образование AuCI, кристаллизация которых начинается на твердофазной поверхности диэлектрика, являющейся источником центров кристаллизации  (рис. 4,в).

На образующихся кристаллах полупроводникового AuCI под воздействием солнечных лучей происходит образование металлического золота и выделение кислорода (рис. 4,г).

По мере высыхания область полупроводника сдвигается в наружную сторону адсорбционного слоя в соответствии с рисунком 4 и происходит постепенное заполнение слоя элементным золотом.

Рисунок 4 - Фотографии образцов синтетической ткани после различных операции фотохимического золочения.

a-исходная ткань; b- ткань после обработки в растворе хлорного золота; c-ткань после облучения солнечными лучами;  d-полимерная шайба для экранирования отдельных участков ткани; e- ткань покрытая пленкой золота после промывки; f - экранированный шайбой участок после удаления шайбы и промывки.

Процесс образования металлического золота может определяться миграцией электронов и «дырок» в полупроводнике. В результате протекания фотохимической реакции диэлектрик покрывается пленкой темного цвета, характерной для золота, полученного из растворов солей при помощи различных восстановителей.

2.3 Разработка технологии металлизации диэлектриков путем фотохимической активации их поверхности

Структура и состав фотохимических пленок. Изучение структуры и состава пленки на различных образцах рекомендуется проводить с использованием электронного микроскопа. В наших экспериментах исследования проводилось на растровом электронном микроскопе ISM-6490-LV (JEOL,  Япония).

Прибор позволяет получить электронное изображение частиц размером в десятки нанометров, элементный состав и процентное содержание элементов в поверхностных слоях пленки.

В соответствии с рисунком 5 показано электронное изображение пленок металлов подгруппы меди.

Рисунок 5 - Структура пленок металлов подгруппы меди полученных фотохимическим методом

Из этого рисунка видно что пленки, образованные металлами подгруппы меди, имеют вид шаровидных частиц, средний диаметр которых составляет от нескольких десятков до нескольких сотен нанометров. При этом расстояние между отдельными частицами не способствуют созданию сплошной электропроводной пленки. В то же время эти частицы обеспечивают каталитическую активность для дальнейшей химической металлизации диэлектрика.

Такая структура сохраняется и для полупроводниковых частиц  однохлористой меди в соответствии с рисунком 6.

Рисунок 6 - Структура и состав пленки  однохлористой меди, образованной по реакции 5

В соответствии с рисунком 7 показаны отдельные участки ткани смоченной раствором AuCI3. Здесь хорошо видны приграничные участки ткани, освещенных лучами солнца и затемненных непрозрачной шайбой.

Рисунок 7 - Граница между освещенными (справа) и затемненными (слева) участками хлопчатобумажной ткани и элементные составы отдельных участков поверхности образца

На затемненных непрозрачной шайбой участках  ткани  цвет ткани не изменяется, лишь на отдельных участках наблюдаются небольшие светлые точки. Элементный анализ показывает, что кроме элементов характерных для исходной ткани (углерод, кислород, кремний, кальций) добавляется незначительное золота и хлора.

Это указывает на то, что основная часть водорастворимого слоя хлорного золота на этих участках, в результате проведенных операции остается без изменения, и удаляется при промывке водой.

Как было сказано выше, при протекании фотохимической реакции на поверхности ткани происходит образование пленка черного цвета, характерной для мелкодисперсных частиц металлов полученных химическим восстановлением.

При этом было замечено, что интенсивность черного цвета пленки меди образующейся на поверхности материала фотохимическим путем зависит от концентрации исходного раствора СuCl2.  Поэтому считая, что вся медь, содержащаяся в растворе СuCl2, переходит в пленку, по интенсивность черного цвета пленки при промежуточных концентрациях и путем визуального сопоставления можно определить изменение концентрации меди в пленке при протекании фотохимической реакции.

Таким образом, степень черноты пленки может быть количественной характеристикой содержания восстановленных частиц металла в пленке. Количественные характеристики интенсивности черных пленок образцов можно определить при помощи компьютера.

При  этом, для определения степени черноты получали фотографии образцов с фотохимическими  пленками. Затем эти снимки сканировали в файл и проводили на компьютере работу по коррекции рисунка. Степень черноты  с белым цветом цветовой палитры компьютера определяем следующим способом (приводится для Windows XP Professional c приложением Microsoft Оffice 2007).

Порядок проведения операции:

- выбираем щелчком мышки требуемую фотографию;

- при появляении окно  Работа с рисунками, где  выбираем вкладку Формат.

- в данной вкладке находим  и активируем Яркость;

- в всплывающем окне выбираем  Параметры настройки рисунка;

- добавляем яркость до тех пор пока рисунок не исчезнет;

- при этом в окошечке появится значение добавленной яркости а процентах.

В соответствии с рисунком 8 приведены фотографии образца ткани   до (а) и после (б) нанесения фотохимической пленки меди.

а                                      б

Рисунок 8 - Фотография ткани  (а) до и (б) после

нанесения фотохимической пленки меди

Измерения степени черноты по вышеприведенной методике показали, что для исходной ткани это значение составляет 22% и 65% после нанесения пленки. Для сравнения отметим, что при переводе черного цвета в палитре цветов компьютера  в белый, эта величина составляет 100%.

Степень почернения поверхности ткани зависит от интенсивности солнечного излучения и концентрации хлорида меди, в котором была смочена ткань. Причем  чернеет не только сторона обращенная к солнечному излучению но и противоположная  сторона, При этом степень почернения обратной стороны всегда ниже, чем передней стороны в соответствии с рисунком 9. Это связано с проницаемостью электромагнитных солнечных лучей через эти материалы. При этом измерения показали, что степень черноты передней стороны 73%, а обратной 61%.

Рисунок 9 - Фотохимические пленки на образцах ткани со стороны, обращенной к солнечному излучению (а)  и с противоположной  стороны (б)

Данный способ удобен для изучения кинетических характеристик показыващие изменения степени черноты образцов ткани и меди смоченных растворами двуххлористой меди.

Зависимость степени черноты ткани от концентрация CuCl2 в растворе, использованном  для создания сорбционного слоя показана в соответствии с рисунком 10.

ряд 1 – лицевая сторона ткани; ряд 2 – обратная сторона ткани

Рисунок 10 - Влияние концентрация CuCl2 в растворе, использованном для создания сорбционного слоя на степень черноты  ткани после фотохимических процессов:

Как видно из рисунка степень черноты лицевой стороны, которая подвергалась прямому воздействию солнечных лучей, при всех концентрациях выше  степени черноты исходя из изменения  плотности потока лучей при проникновении через толщу ткани. Так при  этом плотность потока лучей изменялась довольно значительно: от 1305 до 351 Вт/м2 (таблица 1). Это свидетельствует о том, что на степень перехода СuCl2→ СuCl→ Сu оказывают влияние и другие факторы, например, продолжительность высыхания поверхностной пленки.

Кроме того из рисунка следует, что концентрации более 60 г/л перестают влиять  на степень черноты образующейся пленки.  Это позволяет считать данную концентрацию оптимальной для данной ткани. Дальнейшее повышение концентрации CuCl2 приводит лишь к увеличению его содержания промывочных растворах.

Таким образом, на поверхности диэлектрика остается пленка, содержащая элементную медь в виде шаровидных частиц диаметром 100-200 нм (рисунок 5). Эта пленка может  быть использована в качестве активатора химического меднения.

С учетом такого механизма процесс получения электропроводной пленки меди  проводили следующим образом. Исходную ткань (рисунок 11,а) смачивали в растворе CuCl2 и после высыхания ткани на ее поверхности оставалась пленка черного цвета. Затем  образец промывали дистиллированной водой. При этом происходила отмывка от избытка CuCl2 и побочного продукта реакции (1) – НCl. Промытая ткань содержала только однохлористую медь. Этот образец опускали в раствор А-(OH)2  (80 г/л) и подвергали повторному воздействии солнечных лучей.

При этом опять образовывалась черная пленка, которую можно отмыть от соединений А-OOH и избытка А-(OH)2  Такая пленка содержит частицы элементной меди, являющихся катализаторами химического меднения (рисунок 11 b), последующее химическое меднение проводили в растворе состава в г/л: CuSO4·6H2O - 20, NaOH до рН=12,5, формалин - 15. Процесс вели при комнатной температуре до прекращения газовыделения (около 2-х часов). При этом получено покрытие коричневого цвета (рисунок 11 с), обладающее присущим для металлов электропроводностью в соответствии с рисунком 11.

а - исходный образец;   b – образец после нанесения каталитически активных частиц меди; c – образец после нанесения химической меди

Рисунок 11 - Изменения внешнего вида образца ткани при отдельных стадиях химического меднения.

Результаты химического меднения диэлектриков поверхность которых активирована при помощи аскорбиновой кислоты приведены в соответствии с рисунком 12.

Рисунок 12 - Образца текстолита (а)  и стекла (б) на которые после фотохимичкского активирования нанесен слой химической меди.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При воздействии солнечных  лучей на диэлектрик смоченный раствором  CuCl2 первоначально вследствие взаимодействия хлорида с аскорбиновой кислоты или формалина образуется хлорид  одновалентной меди. Это соединение меди является бинарным полупроводником и в  дальнейшем под действием солнечных лучей протекает фотохимическая реакция образования элементной меди, а для обеспечения электронами образующихся при этом вакансии, диэлектрик дополнительно смачивают раствором аскорбиновой кислоты. В результате этих процессов на ткани образуется пленка, содержащая дисперсные частицы меди. Такая пленка может служить катализатором химического меднения.

По результатам исследований опубликована 1 статья в международном рецензируемом журнале, входящем в базы данных Web of Science и Scopus (Приложение А):

Abdurazova P., Sataev M., Kenzhibayeva G., Koshkarbayeva Sh.,  Amanbayeva K., Raiymbekov Y. Photochemical production of gold fi lms on the surface of fabric materials // Polish Journal of Chemical Technology. - 2020. - Vol. 22, No. 4. - Article in press. – DOI: 10.2478/pjct-2020-0035. (Polish Journal of Chemical Technology, ISSN 1509-8117 (Poland),  входит в Web of Science c 2008 года по настоящее время, имеет Q3 по химической инженерии и химии за 2019 год. Входит в Scopus с 2007 года по настоящее время, имеет процентиль 47 по химической инженерии за 2019 год).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Patent RF № 2257423 Obninskiy tsentr poroshkovogo napyleniya.  27.07.2005 g.

- Yu Xingwen, Cao Chunan etc. Study of double layer rare earth metal conversion coating on aluminum alloy LY12. Corrosion Science 2001;43:1283-1294.

- Pat. RF № 2214476 MPK: C23C14 / 16. Sposob sozdaniya pokrytiya iz dragotsennykh metallov i ikh splavov / A.ZH.Tuleushev, V.N.Lisitsyn, YU.ZH.Tuleushev, V.N.Volodin, S.N.Kim. Opubl. 20.10.2003.

- Гамбург Ю.Д. Гальванические покрытия. Справочник по применении. - М.: Техносфера, 2006. –216с.

- Khoking M., Vasatasri V., Sidki P. Metallicheskiye i keramicheskiye pokrytiya: polucheniye, svoystva, primeneniye. -M.: Mir, 2000; 518 s

- Bessonov А.А., Morozova N.B., Gelfond N.V., Semyannikov P.P., Trubin S.V., Shevtsov Yu.V., ShubinYu.V., Igumenov LK. Dimethyl-gold(DI) Carboxylates as New Precursors for Gold CVD // Surf. Coat. Tech. – 2007. – V. 201. – P. 9099-9103.

- Пат. РФ №2378048,  B01J 23/52,  2010  Supported Gold Catalyst. Khadzhi Begli Alireza, Baats Kristin, Dekker Nadine, Prjusse Ul'f, Forlop Klaus-Diter. Date of publication: 10.01.2010 Bull. 1.

- Пат. РФ № 2214476 МПК: C23C14/16. Способ формирования покрытия из драгоценных металлов и их сплавов / А.Ж.Тулеушев, В.Н.Лисицын, Ю.Ж.Тулеушев, В.Н.Володин, С.Н.Ким. Опубл. 20.10.2003.

- Bessonov А.А., Morozova N.B., Gelfond N.V., Semyannikov P.P., Trubin S.V., Shevtsov Yu.V., ShubinYu.V., Igumenov LK. Dimethyl-gold(DI) Carboxylates as New Precursors for Gold CVD // Surf. Coat. Tech. – 2007. – V. 201. – P. 9099-9103.

- SH. T. Koshkarbaeva, S.Z. Nauryzova, M.S. Sataev and A.B. Tleuova. Low-temperature  Gas-phase  Metallization  of  Dielectrics. Oriental journal of chemistry 2012; 28(3):1281-1283.

- M.S. Sataev, S.T. Koshkarbaeva, A.B. Tleuova, S. Perni, S.B. Aidarova, P. Prokopovich.  Novel process for coating textile materials with silver to prepare antimicrobial fabrics // Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects Volume 442, 1 February 2014, Pages 146–151.

- Satayev  M.S.  Koshkarbayeva Sh.T. Tasboltaeva A.B. Metallization of the products of textile production. // Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii, Seriya Teknologiya Tekstil’noi Promyshlennosti, 348 (№6). 102-104.

- M.S. Sataev, S.T. Koshkarbaeva, S. Perni, S.Z. Nauryzova, P. Prokopovich .A galvanic-chemical method for preparing diamond containing coatings. //Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 480, 384-389.

- MS Satayev, ST Koshkarbayeva, AS Tukibayeva, EZ Tuleshova. Decorative Coatings of Crystallite Type on Metallic and Non-metallic Surfaces. //Asian Journal of Chemistry 25 (18), 10329.

- Капица М. Технологии   в электронной промышленности, №5, 2005.с. 22-25.

- Пат. РФ № 2214476 МПК: C23C14/16. Способ формирования покрытия из драгоценных металлов и их сплавов / А.Ж.Тулеушев, В.Н.Лисицын, Ю.Ж.Тулеушев, В.Н.Володин, С.Н.Ким. Опубл. 20.10.2003.

- Пат. РФ №2378048,  B01J 23/52,  2010  Supported Gold Catalyst. Khadzhi Begli Alireza, Baats Kristin, Dekker Nadine, Prjusse Ul'f, Forlop Klaus-Diter. Date of publication: Bull. 1. Опубл.10.01.2010.

- IPC-4552. Specification for Electroless Nikel / Immersion Gold (ENIG) Plating for Printed Circuit Boards. July 2002.

- Пат. BU №10283, МПК C23С18/31, Раствор для безэлектролизного осаждения пленок золота на никелевые покрытия / Т.Н.Воробьева, Т.Н.Врублевская, А.В.Венгура. Опубл.2008.02.18.

- Хаджи Бегли А., Баатс К., Деккер Н., Прюссе У., Форлоп К-Д.  Золотой катализатор на носителе. RU №2378048, опубликован Бюл. №1 от 10.01.2010.

- Lomovsky 0.1., Zaikova Ï.O. Thermal Decomposition of Copper Hypophosphite and Possibility of the Reaction Control. Thermochеmica Acta, 1986;92:645-648.

- http://www.coppertube.ru- wieland.ru/h1n1.html.

- Lansdown, Alan B.G. Silver in Healthcare: Its Antimicrobial Efficacy and Safety in Use. Royal Society of Chemistry 2010; p. 159. ISBN 1-84973-006-7.

- Исаева E. И., Свистунова О. Б., Горбунова В. В., Бойцова Т. Б. Фотохимический синтез наночастиц золота в эластомерных пленках полибутилакрилатного латекса. // Журнал общ. химии. — 2007. Т. 77. –Вып. 12. -С. 1968-1971.

- Исаева E. И., Бойцова Т. Б., Горбунова В. В. Фотохимический синтез наночастиц золота в латексах. // Ж. прикл. химии. 2006. – Т. 79. — Вып.4. – С. 683-685.

- Sacher Е., Pireax J. J., Kowalczyk S.P. (Eds.) Metallization of Polymer. // Washington D.C.:ACS, Symp.Ser. 1990. –V. 440. –N 1. – P. 282-288.

- [http://go.mail.ru/redir?src=43dec4&via].

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ОТТИСК ОПУБЛИКОВАННОЙ СТАТЬИ

Abdurazova P., Sataev M., Kenzhibayeva G., Koshkarbayeva Sh.,  Amanbayeva K., Raiymbekov Y. Photochemical production of gold fi lms on the surface of fabric materials // Polish Journal of Chemical Technology. - 2020. - Vol. 22, No. 4. - Article in press. – DOI: 10.2478/pjct-2020-0035. (Polish Journal of Chemical Technology, ISSN 1509-8117 (Poland),  входит в Web of Science c 2008 года по настоящее время, имеет Q3 по химической инженерии и химии за 2019 год. Входит в Scopus с 2007 года по настоящее время, имеет процентиль 47 по химической инженерии за 2019 год).

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН